联系人：李工 13075907455,

邮箱：1154764@qq.com

福建省工程建设地方标准   DB

工程建设地方标准编号： DBJ/T13- xxx -20xx

住房和城乡建设部备案号：      Jxxxxx-20xx

混凝土结构房屋裂缝检测技术规程

Technical specification for inspection of crack

in concrete structural building

(征求意见稿)

20xx- xx -xx  发布 				    	20xx- xx - xx 实施

福建省住房和城乡建设厅  发布

福建省工程建设地方标准

混凝土结构房屋裂缝检测技术规程

Technical specification for inspection of crack

in concrete structural building

(征求意见稿)

工程建设地方标准编号：DBJ/T13-xxx -20xx

住房和城乡建设部备案号：Jxxxxx-20xx

主编单位：福建省建筑科学研究院

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

实行日期： 20xx年 xx 月xx  日

20xx年 福州

前  言

本规程根据福建省住房和城乡建设厅《关于印发福建省住房和城乡建设系统2013年第二批科学技术项目计划的通知》（闽建科[2013]26号）要求，由福建省建筑科学研究院会同有关单位编制。编制组开展了专题研究，通过广泛调查分析，总结了我省近年来混凝土结构房屋裂缝检测的实践经验，参考了国内有关技术标准，在广泛征求意见的基础上编制本规程。

本规程的主要技术内容：1.总则；2.术语和符号；3.基本规定；4.裂缝检测；5.裂缝处理方法；附录等。

本规程由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由福建省建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。各单位在执行过程中，如有意见或建议，请及时反馈给福建省住房和城乡建设厅建筑节能与科学技术处（地址：福州市北大路242号，邮政编码：350001）和福建省建筑科学研究院（地址：福州市鼓楼区杨桥中路162号，邮政编码：350025)，以供今后修订时参考。

本规程主编单位： 福建省建筑科学研究院有限责任公司

福建九鼎建设集团有限公司

本规程参编单位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目  次

1 总 则	1

2 术语和符号	2

2.1	术语	2

2.2	符号	4

3 基本规定	5

4 裂缝检测	8

4.1	一般规定	8

4.2	裂缝的静态检测	9

4.3	裂缝的动态监测	11

5 裂缝处理方法	14

5.1	一般规定	14

5.2	受力裂缝处理	15

5.3	变形裂缝处理	15

附录A　混凝土结构受力裂缝的典型特征	19

附录B　混凝土结构变形裂缝的典型特征	21

本规程用词说明	24

引用标准名录	25

附：条文说明...........................................................................26

Contents

1	General Provisions…………………………………………………1

2	Terms and Symbols……………………………………….………2

2.1 Terms………………………………………………………….2

2.2 Symbols…………………………………………………….4

3	Basic Requirements………………………………………………...5

4	Cracks Inspection………………………………………………..8

4.1 General Requirements…………………………………………...8

4.2 Statically cracks Inspection…………………………………….9

4.3 Dynamically Cracks Monitoring…………………………….11

5	Cracks Treatment……………………………………………….14

5.1 General Requirements………………………………………….14

5.2 Cracks Treatment with Loaded Cracks……………………….14

5.3 Cracks Treatment with Deformation Cracks…………………15

Appendix A：Common Loaded Cracks’ Feature of Concrete

Structure……………………………………………19

Appendix B： Common Deformation Cracks’ Feature of Concrete

Structure……………………………………………21

Explanation of Wording in This specification……………….…..24

List of Quoted Standards…………………………….………………..25

Addition：Explanation of Provisions………………………………...…26

1 总 则

    - 为规范混凝土结构房屋裂缝的检测工作程序，合理选择检测方法，提供真实、可靠、有效的检测数据，保证房屋建筑的安全性、适用性和耐久性，制定本规程。

    - 本规程适用于福建省范围内在建、己投入使用或灾后的民用建筑、工业建筑或一般构筑物中混凝土结构或构件的裂缝检测。

    - 混凝土结构房屋的裂缝检测，除应遵守本规程外，尚应符合国家和福建省现行有关标准的规定。

2 术语和符号

- 术语

- 混凝土结构

以混凝土为主制成的结构，包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构，按施工方法可分为现浇混凝土结构和装配式混凝土结构。

- 构件  member

按照检测要求确定的各层轴线与轴线间的墙、柱、梁、板等混凝土结构单元或按照同一成型工艺制作的一个预制混凝土结构单体。

- 主要构件  dominant member

其自身失效将导致相关构件失效，并危及承重结构系统工作的构件。

- 一般构件  common member

其自身失效为孤立事件，不会导致其他构件失效的构件。

- 裂缝  cracks

建筑中结构、构件在直接作用及间接作用下产生可见窄长间隙的缺陷。

- 受力裂缝　loaded crack

作用在建筑上的荷载在构件中产生内力或应力引起的裂缝，也可称为“荷载裂缝”或“直接裂缝”。

- 变形裂缝　deformation crack

由于温度变化、体积胀缩、不均匀沉降等间接作用导致构件中产生强迫位移或约束变形而引起的裂缝，也可称为“非受力裂缝”或“间接裂缝”。

- 裂缝检测　cracks inspection

为评定建筑物构件裂缝的危害程度，以及为裂缝处理等工作提供依据等所实施的对裂缝的检测工作。

- 裂缝宽度　crack width

垂直于裂缝走向，结构层表面裂缝两侧边缘的最大距离。

- 裂缝深度　crack depth

裂缝末端至相应开裂结构层表面的最大投影距离。

- 裂缝处理的宽度限值  allowable value of crack width

考虑到结构构件的安全性、适用性和耐久性不需处理的裂缝宽度限值。

- 裂缝处理  cracks treatment

对建筑物中已产生的裂缝采取遮掩、修补、封闭、加固等措施，以消除其不利影响的技术活动。

- 符号

R——结构构件的抗力；

S——结构构件的作用效应；

γ0——结构重要性系数；

ω——裂缝宽度；

ωmax——裂缝最大宽度；

d——裂缝深度；

H——构件厚度

3 基本规定

- 当混凝土结构房屋出现裂缝时，应按本规程对房屋裂缝进行检测、分析裂缝原因、选择加固处理方法或修补处理方法。

- 房屋裂缝的检测与处理，应按图3.0.2规定的程序进行。

接受委托

裂缝调查

制定检测方案、签订检测合同

裂缝检测

（部位、外观形态、数量、长度、宽度、深度、动态观测等）

裂缝原因分析

补充调查、检测

较复杂结构

加固处理

修补处理

图3.0.2 裂缝检测与处理程序

- 现场有关资料的调查，应包括以下工作内容：

1  收集被检测建筑结构的设计图纸、设计变更、施工记录和验收资料、工程地震勘察和相关检测报告等资料；

2  调查被检测建筑结构的环境条件、使用期间的加固与维修情况、用途与荷载等变更情况；

3  当建筑结构受到灾害或邻近工程施工等影响时，尚应调查建筑结构受到损伤前的情况；

4  当缺乏有关资料时，向有关人员进行调查；

5  进一步明确委托方的检测目的和具体要求。

- 混凝土结构房屋裂缝检测的内容可针对实际的结构、构件及现场检测条件，包括部位、外观形态、数量、长度、宽度、深度及动态观测等内容。

- 混凝土结构房屋裂缝的检测，应委托给具有资质的单位实施。工程检测人员应通过主管部门认可的专业培训，并应持有相应的资格证书。

- 现场检测工作应由两名或两名以上检测人员承担。

- 检测所用的仪器和设备应有产品合格证、计量检定机构的有效检定（校准）证书。检测时应确保所使用的仪器和设备在检定或校准周期内，并处于正常状态。仪器和设备的精度应满足检测项目的要求。

- 当混凝土结构或构件出现裂缝时，应根据裂缝的检测结果及所处的环境对结构产生的影响进行综合分析，可按照构件类型、裂缝宽度及结构所处的环境类别提出相应的处理建议。

- 对裂缝已作处理的房屋结构或构件，应定期检查其工作状态，检测的时间间隔可由业主与检测单位确定。

4 裂缝检测

- 一般规定

- 裂缝检测时宜对受检范围内存在裂缝的构件进行全数检测，当不具备全数检测条件时，可根据约定抽样原则选择下列构件进行检测：

1  主要构件；

2  裂缝较多或裂缝宽度较大的构件；

3  存在变形的构件。

- 在结构构件裂缝宏观观测的基础上，应绘制典型的或主要的裂缝分布图，准确描述裂缝的性态和特征。

- 结合设计文件、建造记录、维修记录和受灾情况等综合分析裂缝产生的原因以及对结构安全性、适用性、耐久性的影响，初步确定裂缝的严重程度。

- 根据混凝土结构房屋裂缝的分布、形态和特征，可按本规程附录A、附录B初步判定裂缝所属类型。

- 对于混凝土结构构件上已经稳定的裂缝可做一次性裂缝静态检测；对于结构构件上变化不稳定或快速发展的裂缝，除按一次性裂缝静态观测做好记录统计外，还应进行持续性动态监测。

- 裂缝的静态检测

- 混凝土结构的静态检测参数包括部位、外观形态、数量、长度、宽度、深度等内容。

- 当裂缝较少时，裂缝分布可绘制于单根构件的平面展开图或三维立面图；裂缝较多时，除绘制单根构件的裂缝分布图外，还应绘制整体结构的裂缝分布图。

- 应准确描述裂缝的分布部位、总体数量、长度、走向、外观等性态特征。

- 裂缝观测的数量应根据需要而定，并宜选择宽度大或变化大的裂缝进行观测。

- 对需要观测的裂缝应进行统一编号，每条裂缝宜至少布设三组观测标志，其中一组应在裂缝的最宽处，另两组可在裂缝的末端。

- 采用的裂缝观测标志应具有可供测量的明晰端面或中心。对于裂缝的静态观测，可采用油漆平行线标志或用建筑胶粘贴的金属片标志。

- 测量混凝土结构构件裂缝宽度时，每个测点不宜少于3次测量，可选用下列仪器：

1  当测量要求精度低或进行初步测量时，可采用塞尺或裂缝宽度对比卡；

2  读数精度要求在0.02mm～0.05mm时，可采用裂缝显微镜；

3  读数精度要求在0.05mm～2.00mm时，可采用人工读数方式或自动判读方式裂缝宽度测试仪。

- 混凝土结构、构件裂缝宽度检测精度不应小于0.1mm，检测部位表面应保持清洁、平整，裂缝内部不应有灰尘或泥浆。

- 混凝土结构房屋的结构、构件裂缝深度检测部位，宜选取裂缝宽度最大处；可用钻芯法和超声法检测。

- 采用混凝土钻芯法时，可从混凝土芯样和抽芯孔处测量裂缝深度。

- 采用超声法检测混凝土结构构件裂缝深度时，可采用单面平测法、双面斜测法、钻孔对测法，并可按下列情况选择：

1  当结构裂缝部位只有一个可测表面，估计的裂缝深度不大于被测构件厚度的一半且不大于500mm时，可采用单面平测法进行裂缝深度检测；

2  当结构的裂缝部位具有两个相互平行的测试表面时，可采用双面穿透斜测法进行裂缝深度检测；

3  当大体积混凝土的裂缝预测深度在500mm以上时，可采用钻孔对测法进行裂缝深度检测。

- 裂缝的动态监测

- 混凝土结构裂缝的动态监测宜采用静态检测与动态监测方法相结合的方式进行，除按4.2裂缝的静态观测规定外，尚应满足下列要求。

- 裂缝动态监测的周期应根据裂缝变化速度确定，且不应超过1个月。

- 混凝土结构的动态监测参数包括长度和宽度等内容。

- 当监测期较长时，裂缝观测标志可采用镶嵌或埋入构件的金属标志、金属杆标志或楔形板标志；当监测期较短或要求不高时，可采用油漆平行线标志或用建筑胶粘贴的金属片标志；当要求较高，需要测出裂缝纵横向变化值时，可采用坐标方格网板标志。裂缝检测标志安装完成后，应拍摄裂缝检测初期照片。

- 每次监测裂缝均应绘出裂缝的位置、形态和尺寸，注明日期，并附上必要的照片资料。

- 每次监测时应在裂缝末端做出标记，标记包括垂直裂缝方向的细线、观察日期和相应的最大裂缝宽度值，当出现新增裂缝时，应标出发现新增裂缝的日期。

- 当混凝土结构构件的裂缝需要定性进行持续监测时，可在宽度最大的裂缝处采用垂直于裂缝贴石膏饼的方法（石膏饼直径宜为100mm，厚度宜为10mm）。当发现石膏开裂时，应立即在紧靠开裂石膏处补贴新石膏饼。

- 当混凝土结构构件的裂缝数量不多且易于测量时，视标志形式不同，可采用比例尺、小钢尺或游标卡尺等工具定期量出标志间距离，测量裂缝变化值，当同一区域裂缝条数较多时，可采用方格网板定期读取 “坐标差”，计算裂缝长度变化值。

- 混凝土结构构件裂缝宽度的动态监测宜使用机械检测仪测量裂缝宽度。直接测量裂缝宽度时可采用电子裂缝观察仪，测量精度应为0.02mm，每个测点每次测量不宜少于3次。

- 对于宽度1mm以下的裂缝进行动态监测，可采用电测仪器法，仪器分辨率不应大于0.01mm。

- 对于较大面积且不便于人工测量的大量裂缝，可采用近景摄影测量方法，监测裂缝变化值。

- 当需要连续监测裂缝变化情况时，可采用传感器自动测记方法观测裂缝的变化。传感器包括振弦式测缝计、应变式裂缝计或光纤类位移计，传感器的量程应大于裂缝的预警宽度，传感器测量方向应与裂缝走向垂直。

- 已发生开裂的结构，宜监测裂缝的长度、宽度变化；尚未发生开裂的结构，宜监测结构的应变变化。

5 裂缝处理方法

- 一般规定

- 应综合考虑不同的结构特点、材料性能及技术经济效果，合理选择裂缝处理方法。

- 当验算开裂混凝土结构构件的承载力时，应符合下列规定：

1  混凝土结构构件验算采用的结构分析方法，应符合国家现行标准有关设计要求的规定。

2  混凝土结构构件验算使用的抗力 R 和作用效应 S 的计算模型，应符合其实际受力和构造状况。

3  结构构件作用效应S的确定，应符合下列要求：

1）作用的组合和组合值系数及作用的分项系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定执行。

2）当结构受到温度、变形等作用，且对其承载有显著影响时，应计入由此产生的附加内力。

4  当材料种类和性能符合原设计要求时，材料强度应按原设计值取用；当材料的种类和性能与原设计不符时，材料强度应采用实测试验数据。材料强度的标准值应按相应的国家现行有关结构设计标准的规定确定。

- 进行承载力验算应根据的国家现行标准中有关结构设计的要求选择安全等级，并确定结构重要性系数 γ0 。

- 受力裂缝处理

- 混凝土结构构件的受力裂缝可按现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367的要求进行裂缝处理。

- 当混凝土结构构件的受力裂缝宽度小于现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GB50010）的规定时，构件可不做承载能力验算。

- 变形裂缝处理

- 钢筋混凝土结构构件的变形裂缝应按裂缝宽度限值，并按表5.3.1要求进行裂缝修复处理。

表5.2.2  钢筋混凝土结构构件裂缝修补处理的宽度限值（mm）

| 区分 | 构件类别 | 环境类别和环境作用等级 |  |  | 防水防气防射线要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-C | I-B | I-A |  |
| 应修补的弯曲、轴拉和大偏心受压荷载裂缝及变形裂缝的裂缝宽度 | 主要构件 | >0.4 | >0.4 | >0.5 | >0.2 |
|  | 一般构件 | >0.4 | >0.5 | >0.6 | >0.2 |
| 宜修补的弯曲、轴拉和大偏心受压荷载裂缝及变形裂缝的裂缝宽度 | 主要构件 | 0.2～0.4 | 0.3～0.4 | 0.4～0.5 | 0.05～0. 2 |
|  | 一般构件 | 0.3～0.4 | 0.3～0.5 | 0.4～0.6 | 0.05～0. 2 |
| 不需要修补的弯曲、轴拉和大偏心受压荷载裂缝及变形裂缝的裂缝宽度 | 主要构件 | <0.2 | <0.3 | <0.4 | <0.05 |
|  | 一般构件 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.05 |
| 需修补的受剪（斜拉、剪压、斜压）、轴压、小偏心受压、局部受压、受冲切、受扭裂缝 | 任何构件 | 出现裂缝 |  |  |  |

注：1  I-C、I-B、I-A级环境类别和环境作用等级按《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）的标准确定；

2  配筋混凝土墙、板构件的一侧表面接触室内干燥空气、另一侧表面接触水或湿润土体时，接触空气一侧的环境作用等级宜按干湿交替环境确定；

3  预应力混凝土结构构件裂缝修补处理的宽度限值可按现行《房屋裂缝检测与处理技术规程》CECS 293的要求进行裂缝处理。

- 混凝土结构的变形裂缝修补可采用表面封闭法、注射法、压力注浆法、填充密封等方法。

- 对于应修补的钢筋混凝土构件沿受力主筋处的弯曲、轴拉和大偏心受压荷载裂缝及变形裂缝，宽度ω在0.4mm～0.5mm时可使用注射法进行处理，宽度ω大于0.5mm时可使用压力注浆法进行处理。

- 对于宜修补的钢筋混凝土构件沿受力主筋处的弯曲、轴拉和大偏心受压荷载裂缝及变形裂缝，宽度ω在0.2mm～0.5mm时可使用填充密封法进行处理，宽度ω在0.5mm～0.6mm时可使用压力注浆法进行处理。

- 有防水、防气、防射线要求的钢筋混凝土构件的变形裂缝，宽度ω在0.05mm～0.2mm时可使用注射法并结合表面封闭法进行处理，宽度ω大于0.2mm时可使用填充密封法进行处理。

- 钢筋混凝土构件受剪（斜拉、剪压、斜压）、轴压、小偏心受压、局部受压、受冲切、受扭产生的裂缝，可使用注射法进行处理。

- 裂缝修补应根据混凝土结构裂缝深度 d 与构件厚度 H 的关系选择处理方法。d≤0.1H的表面裂缝，应按表面封闭法进行处理； d 在0.1H～0.5H时的浅层裂缝，应按填充密封法进行处理；d≥0.5H的纵深裂缝及d=H的贯穿裂缝，应按压力注浆法进行处理，并保证注浆处理后界面的抗拉强度不小于混凝土抗拉强度。

- 有美观、防渗漏和耐久性要求的裂缝修补，应结合表面封闭法进行处理。

附录A　混凝土结构受力裂缝的典型特征

表A  混凝土结构受力裂缝的典型特征

| 原因 | 裂缝主要特征 | 裂缝表现示意图 |
| --- | --- | --- |
| 轴心受拉 | 裂缝贯穿结构全截面，垂直于裂缝方向大体等间距；裂缝间出现位于带肋纵向钢筋附近的次裂缝 |  |
| 轴心受压 | 沿构件出现短而密的平行于受力方向的裂缝 |  |
| 偏心受压 | 弯矩最大截面附近从受拉边缘开始出现横向裂缝，逐渐向中和轴发展；采用带肋钢筋时，裂缝间可见短向次裂缝 |  |
|  | 沿构件出现短而密的平行于受力方向的裂缝，但发生在压力较大一侧，且较集中 |  |
| 局部受压 | 在局部受压区出现大体与压力方向平行的多条短裂缝 |  |
| 受弯 | 弯矩最大截面附近从受拉边缘开始出现横向裂缝，逐渐向中和轴发展，受压区混凝土压碎 |  |

续表A  混凝土结构的典型荷载裂缝特征

| 原因 | 裂缝主要特征 | 裂缝表现示意图 |
| --- | --- | --- |
| 受剪 | 沿梁端中下部发生约45°方向相互平行的斜裂缝 |  |
|  | 沿悬臂剪力墙支承端受力一侧中下部发生一条约45°方向的斜裂缝 |  |
| 受扭 | 某一面腹部先出现多条约45°方向斜裂缝，向相邻面以螺旋方向展开 |  |
| 受 冲 切 | 沿柱头板内四侧发生45°方向的斜裂缝 |  |
|  | 沿柱下基础体内柱边四侧发生45°方向斜裂缝 |  |

附录B　混凝土结构变形裂缝的典型特征

表B  混凝土结构变形裂缝的典型特征

| 原 因 | 一般裂缝特征 | 裂缝表现示意图 |
| --- | --- | --- |
| 框架结构不均匀沉降 | 框架梁两端发生裂缝的方向相反；下沉柱上的梁柱接头处可能发生细微水平裂缝 |  |
| 梁的混凝土收缩和温度变形 | 沿梁长度方向的腹部出现大体等间距的横向裂缝，中间宽、两头尖，呈枣核形，至上下纵向钢筋处消失，有时出现整个截面裂通的情况 |  |
| 混凝土内钢筋锈蚀膨胀引起混凝土表面出现胀裂 | 形成沿钢筋方向的通长裂缝 |  |
| 板的混凝土收缩和温度变形 | 沿板长度方向出现与板跨度方向一致的大体等间距的平行裂缝，有时板角出现斜裂缝 |  |

续表B-1  混凝土结构的典型变形裂缝特征

| 原 因 | 一般裂缝特征 | 裂缝表现示意图 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土浇筑速度过快 | 浇筑1~2h后在板与墙、梁，梁与柱交接部位的纵向裂缝 |  |
| 水泥安定性不合格或混凝土搅拌、运输时间过长，使水分蒸发，引起混凝土浇筑时坍落度过低；或阳光照射、养护不当 | 混凝土中出现不规则的网状裂缝 |  |
| 混凝土初期养护时急骤干燥 | 混凝土与大气接触面上出现不规则的网状裂缝 |  |
| 用泵送混凝土施工时，为了保证流动性，增加水和水泥用量，导致混凝土凝结硬化时收缩量增加 | 混凝土中出现不规则的网状裂缝 |  |

续表B-2  混凝土结构的典型变形裂缝特征

| 原 因 | 一般裂缝特征 | 裂缝表现示意图 |
| --- | --- | --- |
| 木模板受潮膨胀上拱 | 混凝土板面产生上宽下窄的裂缝 |  |
| 模板刚度不够，在刚浇筑混凝土的（侧向）压力作用下发生变形 | 混凝土构件出现与模板变形一致的裂缝 |  |
| 模板支撑下沉或局部失稳 | 已浇筑成型的构件产生相应部位的裂缝 |  |

本规程用词说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

- 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292

- 《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144

- 《工程结构可靠度设计统一标准》GB 50153

- 《混凝土结构设计规范》GB 50144

- 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476

- 《建筑结构荷载规范》GB 50009

- 《混凝土工程施工质量验收规范》GB 50204

- 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

- 《混凝土结构加固设计规范》GB 50367

- 《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344

- 《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T 50315

- 《建筑工程裂缝防治技术规程》JGJ/T 317

- 《房屋裂缝检测与处理技术规程》CECS 293

- 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》CECS 21

福 建 省 工 程 建 设 地 方 标 准

混凝土结构房屋裂缝检测技术规程

Technical specification for inspection of crack

in concrete structural building

(征求意见稿)

工程建设地方标准编号：DBJ/T13- xxx -20xx

住房和城乡建设部备案号：Jxxxxx-20xx

条 文 说 明

- 制 定 说 明

《混凝土结构房屋裂缝检测技术规程》DB/T*****，经福建省住房城乡建设厅2020年**月**日以闽建科〔2020〕**号公告批准、发布。

本规程制订过程中，编制组通过广泛调查分析，总结了我省近年来混凝土结构房屋裂缝检测的实践经验，参考了国内有关技术标准，开展了专题研究，在广泛征求意见的基础上编制本规程。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，规程编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目  次

1  总 则	29

2 术语和符号	31

2.1一般规定	31

3  基本规定	33

4  裂缝检测	35

4.1一般规定	35

4.2裂缝的静态检测	36

4.3 混凝土的动态监测	37

5  裂缝处理方法	39

5.1一般规定	39

5.3 变形裂缝处理	40

1  总 则

    - 本条提出编制本规程的目的。裂缝会影响混凝土结构房屋的适用性或使用功能，如果不及时发现并检测裂缝的性态，不予以控制任其发展，也会影响到混凝土结构房屋的安全性和耐久性能。规范混凝土结构房屋裂缝的检测工作程序，合理选择检测方法，准确描述裂缝特性，提供真实、可靠、有效的检测数据，是裂缝控制的基础，并提供裂缝预防的经验，有助于提高混凝土结构房屋的设计水平和施工质量。

    - 本条提出本规程的适用范围。民用建筑、工业建筑或一般构筑物中混凝土结构及构件在施工阶段、使用阶段或遭受火灾、爆炸、撞击、台风、洪水和地震等作用下开裂是一个普遍但又无法回避的问题，由此引发的纠纷日益增加。由于不同结构形式裂缝开裂原因及其对结构影响的复杂性，如何系统有效的给出裂缝处理的具体建议一直是建筑行业所面临的难题，而及时发现裂缝并准确进行裂缝检测是避免问题恶化的有效措施，对裂缝预防和治理起承前启后的关键作用。

2 术语和符号

2.1一般规定

2.1.3、2.1.4  本规程中，主要构件是指结构中的主要受力构件或为确保结构整体性而设置的相关连接构件，单个此类构件的失效，将可能影响结构局部或整体的安全性能。一般构件是指为确保房屋的正常使用而设置的相关构件，此类构件功能的丧失，将不影响结构的安全性能，但影响结构的正常使用。

2.1.6、2.1.7  《工程结构可靠性设计统一标准》GB 50153将建筑上的作用分为直接作用和间接作用。受力裂缝是指由直接作用造成的裂缝，可称为“受力裂缝”、“荷载裂缝”或“直接裂缝。”间接作用所引起的裂缝，是由季节温差、太阳辐射、混凝土水化热、混凝土体积收缩、基础不均匀沉降等非荷载作用产生的强迫位移或约束变形而引起的裂缝，可称为“非受力裂缝”或“间接裂缝”。非受力裂缝一般情况下宽度较细微，对结构构件安全性的影响较小。但值得注意的是，在持续间接作用下（如地基变形持续发展），此类裂缝可能危及结构构件的安全。

2.1.9  本规程所指的裂缝宽度，指结构层表面的裂缝宽度，而非粉刷层表面的裂缝宽度。检测时，应除去构件表面粉刷层等覆盖层。

3  基本规定

3.0.1  对于允许带裂缝工作的混凝土结构或构件，当裂缝相关指标符合国家现行相关标准规定时，可不对此类裂缝进行检测和处理。当裂缝在影响了混凝土结构房屋的安全及正常使用时，应进行相应的检测及处理工作。

3.0.2  混凝土结构房屋裂缝的检测、处理工作程序是既相互独立又密切联系的统一整体。程序框图中描述了从接受委托到检验全过程几个必不可少的阶段，框图中的各项工作必须依次、逐一完成。

3.0.5  对混凝土结构房屋裂缝的检测，要求具有相应的专业技术和实际工程经验。因此，为确保混凝土结构房屋裂缝的检测与处理工作能够正常、有序、有效的进行，要求从事此项工作的单位和个人具备相应的技术资质和资格。

3.0.8  本条旨在说明对结构构件裂缝的处理原则，并不是所有的结构构件裂缝都需要进行处理。对于相应环境类别下裂缝宽度小于本规程限值要求的结构构件，可不对此类裂缝进行处理。相反，对于裂缝宽度大于本标准的限值要求时，必须对此类裂缝进行处理。裂缝处理时，须结合环境类别和裂缝宽度选择相应的处理方式。

3.0.9  为防止裂缝处理效果可能过早的减弱或丧失等隐患的产生，要求在裂缝处理后一段时间内进行相应的检测或监测。根据工程经验，第一次的检查时间宜定为裂缝处理后的半年或1年，且不应超过2年。

4  裂缝检测

4.1一般规定

4.1.1  本条对检测混凝土构件裂缝的抽样方法做出规定。构件裂缝一般不具备批量检测条件，原则上应当全数检测，当条件受限时，应使重要的构件和最不利状况得到充分的检验。

4.1.2、4.1.3  裂缝对结构的影响及其严重程度首先应根据裂缝在结构或构件上的宏观分布来判定。结合相应文件、记录，检测人员能够首先对裂缝做出初步评估。

4.1.4  附录A、附录B根据工程实践经验及裂缝调查统计结果分别列举了混凝土结构常见受力裂缝和变形裂缝产生的原因及其分布、形态特征。通过归纳汇总，便于检测人员能够根据裂缝形态特征确定裂缝所属类型，初步确定裂缝成因、性质和危害，为裂缝的处理提供依据。

在实际检测中，在了解裂缝主要特征时，尤其对于荷载裂缝，还应注重分析检测结构构件的受力状态，具有延性破坏的钢筋混凝土结构构件，裂缝出现时的承载力有的低到极限承载力的60%，有的高达极限承载力的90%。这对检测判断裂缝的严重程度和选择裂缝处理方法，亦是十分重要的。

4.1.5  对于不稳定的结构构件裂缝，为了从宏观上准确把握裂缝发展的趋势，必须进行对裂缝持续性动态观测，从而对裂缝的原因和严重程度进行正确判断。

4.2裂缝的静态检测

4.2.4  裂缝宽度最大处和裂缝变化最大处一般也是应力最集中的地方，这些部位一般为结构构件相对薄弱的环节，存在的安全隐患也相对较大。

4.2.5  裂缝宽度最大处和裂缝变化最大处一般也是应力最集中的地方，这些部位一般为结构构件相对薄弱的环节，存在的安全隐患也相对较大。

4.2.9  裂缝深度沿其长度方向一般也是不均匀的，通常情况下，裂缝宽度最大处的裂缝深度最深，故裂缝深度的检测一般只针对裂缝宽度最大处。钻芯法和超声波法是目前应用比较广泛的检测裂缝深度的方法，这两种方法技术比较成熟，测量结果比较准确。

4.2.10  钻芯法属局部破损检测，不便于大面积使用，且不适用于深度较大的裂缝检测。

4.2.11  超声波法属于无损检测，有着广泛的应用。对于一般宽厚比或长细比较大的梁、板类结构构件，其两个表面分别位于不同层、房间或室内外，且裂缝深度一般都小于500mm，多采用单面平测法。

4.3 混凝土的动态监测

4.3.1  裂缝动态监测前宜进行裂缝静态检测，查明裂缝的位置、走向、长度、宽度、深度等，已发现的裂缝的宽度开展情况可采用布设传感器进行监测，未知裂缝可监测结构应变的变化，并结合观测和测量的方法进行监测。

4.3.2  裂缝观测周期若太长，则难以把握裂缝动态发展情况及其对结构的危险性，只有准确的掌握裂缝发展趋势，才能合理判断其对结构的影响程度并做出正确的决策，根据工程经验，裂缝初期可每半个月监测一次，基本稳定后应每月监测一次，当发现裂缝加大时应及时增加监测次数，必要时应持续监测。

4.3.7  采用石膏饼监测混凝土结构构件裂缝发展情况的方法操作简单，能够有效、定性地测出裂缝的发展情况，若裂缝有持续发展，则所贴石膏会有断裂裂缝，故须补贴新石膏饼以作进一步观察。

5  裂缝处理方法

5.1一般规定

5.1.1  近期的研究成果表明，对因承载力不足而产生裂缝的混凝土结构构件而言，开裂只是其承载力下降的一种表面征兆和构造性的反应，而非导致承载力下降的实质性原因，故不可能通过单纯的裂缝修补来恢复其承载功能。如果裂缝没有稳定的趋势，持续发展的裂缝必然会对结构构件的承载力产生影响，那么首先就应分析裂缝产生的原因，立即采取措施排除危险源，必要时应结合结构加固。不同类型结构开裂部位不同，裂缝影响的程度也不同；材料性能不一样，对裂缝的敏感程度也不一样。只有在综合考虑各种因素后才能使裂缝处理以较经济的方法取得较好的效果。

5.1.2  在验算结构构件的承载能力时，结构分析与构件承载力的校核，是一项十分重要的工作。为了力求得到科学和合理的结果，有必要在分析与校核所需数据和资料采集及利用上，做出统一规定。

5.3 变形裂缝处理

5.3.1  本规程在确定有关宽度处理限值、相应处理方法时，主要参考了下列资料：（1）《混凝土结构设计规范》GB 50010；（2）《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476；（3）《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292；（4）《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144；（5）《混凝土结构加固设计规范》GB 50367；（6）《房屋裂缝检测与处理技术规程》CECS 293，；（7）国内的相关文献。

国内有关标准对同一检查项目所给出的需修补和不需修补的裂缝宽度界限并不一致，主要是由于对每种裂缝所赋予的内涵互有差异，或是由于在风险决策上所掌握的尺度略有不同所致。针对这一情况，编制组提出了制定表5.3.1的方案如下：

1  弯曲和轴拉、大偏心受压裂缝，属延性破坏；受剪（斜拉、剪压、斜压）、轴压、小偏心受压、局部受压、受冲切、受扭裂缝，属脆性破坏。因而按延性破坏和脆性破坏两大类进行重新分类；变形裂缝破坏过程有明显的延性特征，按延性破坏处理。

2  对于变形裂缝，考虑到其实际情况的复杂性，采取按界限值与分析判断相结合的方式考虑是否需要修补。首先给出应考虑这种裂缝对结构安全影响的界限值；其次对裂缝宽度超过该界限的构件进行分析或运用工程经验进行判断，以确定是否应将该裂缝视为不适于继续承载的裂缝。

5.3.2  通过现场调查、检测和分析，可以对裂缝起因、属性和类别做出判断，然后根据裂缝的发展程度、所处的位置与环境，才能对受检裂缝可能造成的危害做出判定。因此，裂缝的修补方法必须以结构检测结果为依据。

1  表面封闭法：利用混凝上表层微细独立裂缝（ω≤0.2mm）或网状裂纹的毛细作用吸收低粘度且具有良好渗透性的修补胶液，封闭裂缝通道。对楼板和其他需要防渗的部位，尚应在混凝土表面粘贴纤维复合材料以增强封护作用。

2  注射法：以一定的压力将低粘度、高强度的裂缝修补胶液注入裂缝腔内。此方法适用于0.1mm≤ω≤1.5mm静态的独立裂缝、贯穿性裂缝的补强和封闭。注射前，应按产品说明书的规定，对裂缝周边进行密封。

3  压力注浆法：在一定时间内，以较高压力（按产品使用说明书确定）将修补裂缝用的注浆料压入裂缝腔内。此法适用于处理大型结构贯穿性裂缝、深而婉蜒的裂缝。

4  填充密封法：在构件表面沿裂缝走向骑缝凿出槽深和槽宽分别不小于20mm和15mm的U形沟槽，然后用改性环氧树脂或弹性填缝材料充填，并粘贴纤维复合材以封闭其表面。此法适用于处理ω>0.5mm的活动裂缝和静止裂缝。填充完毕后，其表面应做防护层。当为活动裂缝时，槽宽应按不小于15mm＋5ωmax确定（ωmax为裂缝最大宽度）。