| 联系人：林添兴 联系电话：13400639509 邮箱：344495050@qq.com 福建省工程建设地方标准 工程建设地方标准编号：DBJ/T XX-XX-2021 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 住房和城乡建设部备案号：J XXXX-2021 |  |  |

玻璃和陶瓷再生细骨料应用技术标准

Technical specification for application of glass and ceramics recycled  fineaggregate

(征求意见稿)

20××-××-××发布                   20××-××-××实施

福建省住房和城乡建设厅 发 布

目 次

1 总  则	1

2 术语和符号	2

2.1 术语	2

2.2 符号	3

3 基本规定	4

4 玻璃/陶瓷再生细骨料	5

4.1 技术要求	5

4.2 进场检验	5

4.3 运输和储存	6

5 玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土	7

5.1 一般规定	7

5.2 原材料	7

5.3 配合比设计	8

5.4 制备和运输	9

5.5 浇筑和养护	9

5.6 质量检验与验收	9

6 玻璃/陶瓷再生细骨料砂浆	10

6.1 一般规定	10

6.2 配合比设计	10

6.3 制备和运输	11

6.4 质量检验与验收	11

本规程用词说明	12

引用标准名录	13

附：条文说明	13

总  则

为了节约资源、保护环境，促进废弃玻璃和陶瓷的资源化再生利用，保证废弃玻璃和陶瓷资源化利用建材产品的合理应用，做到安全适用、技术先进、经济合理、确保质量，制定本规程。

本规程适用于玻璃和陶瓷再生细骨料在混凝土和砂浆中的应用。

玻璃和陶瓷再生细骨料在混凝土和砂浆中的应用，除应符合本规程外，尚应符合现行国家、行业有关标准的规定。

玻璃和陶瓷再生细骨料的应用应符合国家和福建省现行有关安全和环保的规定。

术语和符号

术语

玻璃再生细骨料 glass recycled fine aggregate

由废弃的玻璃加工而成，粒径不大于4.75mm的颗粒。

陶瓷再生细骨料 ceramics recycled fine aggregate

由废弃的陶瓷加工而成，粒径不大于4.75mm的颗粒。

玻璃/陶瓷再生细骨料取代率 replacement ratio of glass/ceramics recycled fine aggregate

玻璃、陶瓷再生细骨料用量占细骨料总用量的质量百分比，单位为%。

玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土 glass/ceramics recycled fine aggregate concrete

掺用玻璃或陶瓷再生细骨料配制而成的混凝土。仅掺用玻璃再生细骨料的混凝土，称为玻璃再生细骨料混凝土；仅掺用陶瓷再生细骨料的混凝土，称为陶瓷再生细骨料混凝土。

玻璃/陶瓷再生细骨料砂浆  glass/ceramics recycled fine aggregate mortar

掺用玻璃或陶瓷再生细骨料配制而成的预拌砂浆。仅掺用玻璃再生细骨料的预拌砂浆，称为玻璃再生细骨料砂浆；仅掺用陶瓷再生细骨料的预拌砂浆，称为陶瓷再生细骨料砂浆。

符号

c——玻璃和陶瓷再生细骨料混凝土比热容；

EC——玻璃和陶瓷再生细骨料混凝土弹性模量；

——玻璃和陶瓷再生细骨料混凝土轴心抗压强度设计值；

——玻璃和陶瓷再生细骨料混凝土轴心抗压强度标准值；

——玻璃和陶瓷再生细骨料混凝土轴心抗压疲劳强度设计值；

——玻璃和陶瓷再生细骨料混凝土轴心抗拉强度设计值；

——玻璃和陶瓷再生细骨料混凝土轴心抗拉强度标准值；

——玻璃和陶瓷再生细骨料混凝士轴心抗拉疲劳强度设计值；

——玻璃和陶瓷再生细骨料混凝土剪切变形模量；

——玻璃和陶瓷再生细骨料混凝土温度线膨胀系数；

δs——玻璃和陶瓷再生细骨料取代率；

λ——玻璃和陶瓷再生细骨料混凝土导热系数；

——玻璃和陶瓷再生细骨料混凝土泊松比；

σ——玻璃和陶瓷再生细骨料混凝土抗压强度标准差。

基本规定

玻璃/陶瓷再生细骨料可用于混凝土、砂浆。

被污染或腐蚀的废弃玻璃、陶瓷不得用于制备玻璃/陶瓷再生细骨料。

玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土、砂浆的质量应符合现行有关产品标准的规定，其应用中的设计、施工、验收应符合现行有关工程建设标准的规定。

玻璃/陶瓷再生细骨料

技术要求

用于混凝土和砂浆的玻璃/陶瓷再生细骨料的性能应符合表4.1.1的规定。

表4.1.1用于混凝土和砂浆的玻璃/陶瓷再生细骨料技术要求

| 项目 |  | 玻璃再生细骨料 | 陶瓷再生细骨料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微粉含量 （按质量计，%） | MB 值＜1.40或合格 | ≤10 | ≤5 |
|  | MB 值≥1.40或不合格 | ≤5 | ≤3 |
| 表观密度（kg/m3） |  | ≥2450 | ≥2250 |
| 松散堆积密度（kg/m3） |  | ≥1300 | ≥1200 |
| 空隙率（%） |  | ＜48 | ＜52 |
| 碱集料反应 |  | 试件无裂缝、酥裂或胶体外溢现象 |  |
|  |  | 膨胀率＜0.10% |  |
| 颗粒级配、坚固性、有害物质含量、单级最大压碎指标值 |  | 应符合现行国家标准《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176的规定 |  |

玻璃/陶瓷再生细骨料的性能试验方法按现行国家标准《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176的规定执行。

玻璃/陶瓷再生细骨料及其制品的放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

进场检验

玻璃/陶瓷再生细骨料进场时，应按规定批次检查型式检验报告、出厂检验报告及合格证等质量证明文件。

玻璃/陶瓷再生细骨料进场检验应符合下列规定：

用于混凝土和砂浆的玻璃/陶瓷再生细骨料，应对其颗粒级配、微粉含量、泥块含量、单级最大压碎指标值、表观密度、松散堆积密度进行检验。当对玻璃/陶瓷再生细骨料质量有怀疑时，可对其坚固性、轻物质含量、有机物含量、硫化物及硫酸盐含量、氯化物含量和碱集料反应进行检验；

同一厂家、同一类别、同一规格、同一批次的玻璃/陶瓷再生细骨料，每200t应作为一个检验批，不足200t的应按一批计；

玻璃/陶瓷再生细骨料进场检验结果应符合本规程第4.1节的规定。当有一项指标不达要求时，可从同一批产品中加倍取样，对不符合要求的项目进行复检。复检结果合格的，可判定该批产品为合格产品；复检结果不合格的，应判定该批产品为不合格产品。

运输和储存

玻璃/陶瓷再生细骨料运输时，应采取防止混入杂物、雨淋和粉尘飞扬的措施。

玻璃/陶瓷再生细骨料应按厂家、类别、规格分开堆放储存，且应采取防止混入杂物、人为碾压、污染和雨淋的措施，贮存地面应为能排水的硬质地面。

玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土

一般规定

    - 玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土适用的环境类别为一类环境。

    - 符合本规程4.1.1技术要求的玻璃再生细骨料，可用于配制C25及以下强度等级的混凝土。符合本规程4.1.1技术要求的陶瓷再生细骨料，可用于配制C20及以下强度等级的混凝土。

    - 玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值确定，其立方体抗压强度标准值确定方法与普通混凝土立方体抗压强度标准值确定方法相同。

玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土的轴心抗压强度标准值()、轴心抗压强度设计值（）、轴心抗拉强度标准值（）、轴心抗拉强度设计值（）、轴心抗压疲劳强度设计值（）、轴心抗拉疲劳强度设计值（）、剪切变形模量（）均可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的相关规定取值。

玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土的温度线膨胀系数（）宜通过试验确定。当缺乏试验条件或技术资料时，可按表5.1.5取值。

表5.1.5 玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土温度线膨胀系数

| 类型 | 温度线膨胀系数 |
| --- | --- |
| 玻璃再生细骨料混凝土 | 8.7×10-6/℃ |
| 陶瓷再生细骨料混凝土 | 9.0×10-6/℃ |

玻璃再生细骨料混凝土的总碱量不应超过3.0kg/m3，混凝土配合比中宜掺入粉煤灰、矿粉等掺合料。对于矿物掺合料碱含量，粉煤灰碱含量可取实测值的1/6，粒化高炉矿渣粉碱含量可取实测值的1/2。

玻璃再生细骨料混凝土的弹性模量(Ec)可按普通混凝土的弹性模量取值，陶瓷再生细骨料混凝土的弹性模量(Ec)可用普通混凝土弹性模量乘以弹性模量换算系数计算，弹性模量换算系数为1.07。

玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土的拌合物性能试验方法、力学性能试验方法、耐久性能试验方法，应按《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T 50080、《混凝土物理力学性能试验方法》GB/T 50081和《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T 50082的规定执行。

玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土的耐久性设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476的相关规定，且应符合《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240的相关规定。

原材料

玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土用原材料应符合下列规定：

粗骨料、细骨料应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定；

水泥应采用低碱水泥，水泥的碱含量（以Na2O计，即K2O×0.658+Na2O）不得超过1.2%；

拌合用水和养护用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定；

矿物掺合料应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596、《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046、《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736和《混凝土和砂浆用天然沸石粉》JG/T 3048的规定；

外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。

配合比设计

玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土配合比设计应按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55规定步骤进行，并应符合以下规定：

应满足混凝土和易性、强度、体积稳定性和耐久性的要求；

玻璃/陶瓷再生细骨料取代率应符合表5.3.1的规定；

- 表5.3.1 玻璃/陶瓷再生细骨料取代率

| 强度等级 |  | C15、C20 | C25 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取代率，% | 玻璃再生细骨料 | ≤30 | ≤20 |
|  | 陶瓷再生细骨料 | ≤10 | / |

应采用绝对体积法进行配合比计算，且计算时骨料应以干燥状态为基准；

在满足混凝土和易性要求的前提下，陶瓷再生细骨料混凝土宜比普通混凝土砂率低1%~3%；

掺入陶瓷再生细骨料的混凝土，应通过调整外加剂的组分，使陶瓷再生细骨料混凝土与基准混凝土的含气量之差不大于1.0%。

当混凝土中己掺用其他再生骨料时，玻璃/陶瓷再生细骨料的取代率应通过试验确定。

制备和运输

玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土原材料的储存和计量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《预拌混凝土》GB/T 14902的相关规定。

玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土的搅拌和运输应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《预拌混凝土》GB/T 14902的相关规定。

浇筑和养护

玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土振捣需按《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定执行，在保证其振捣密实的同时，应避免因过振或漏振产生分层和离析。

玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土的浇筑和养护应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的相关规定。

质量检验与验收

玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土应按照《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定进行质量检验。

玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土的施工质量验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的相关规定。

玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土有耐久性要求时，应按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定进行检验评定。

玻璃/陶瓷再生细骨料砂浆

一般规定

采用玻璃/陶瓷再生细骨料的预拌砂浆性能应满足现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181的规定，根据砂浆生产工艺，可用于湿拌砂浆和干粉砂浆。

玻璃/陶瓷再生细骨料可用于配制砌筑砂浆、抹灰砂浆。

玻璃再生细骨料可用于配制不大于M15的砂浆，陶瓷再生细骨料可用于配制不大于M7.5的砂浆。

玻璃/陶瓷再生细骨料砂浆搅拌时间应通过试验确定。

玻璃/陶瓷再生细骨料砂浆用于建筑砌体结构时，应符合现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003的有关规定。

玻璃/陶瓷再生细骨料砂浆用于抹灰时，应符合现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220的规定；当采用机械喷涂抹灰施工时，应符合现行行业标准《机械喷涂抹灰施工规程》JGJ/T 105的规定。

玻璃/陶瓷再生细骨料砂浆的性能试验方法应按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70的规定执行。

配合比设计

玻璃/陶瓷再生细骨预拌砂浆用原材料应符合下列规定：

水泥可使用普通硅酸盐水泥或砌筑水泥，应采用低碱水泥，水泥的碱含量（以Na2O计，即K2O×0.658+Na2O）不得超过1.2%；

细骨料应符合GB/T 14684的规定，且不应含有粒径大于4.75mm的颗粒。天然砂的含泥量应小于0.5%，泥块含量应小于2.0%；

其他原材料应符合现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181和行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220的规定。

玻璃/陶瓷再生细骨料砂浆配合比设计应按按现行行业标准《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98规定步骤执行，且应符合以下规定：

- 1应满足砂浆和易性、强度、体积稳定性和耐久性的要求；

- 2玻璃/陶瓷再生细骨料取代率（δs）应符合表6.2.2的规定：

- 表6.2.2 玻璃/陶瓷再生细骨料取代率

| 强度等级 |  | M5 | M7.5 | M10~M15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取代率，% | 玻璃再生细骨料 | ≤30 |  | ≤20 |
|  | 陶瓷再生细骨料 | ≤20 |  | / |

- 3掺入陶瓷再生细骨料的砂浆，应通过调整外加剂的组分，使陶瓷再生细骨料砂浆与基准砂浆的含气量之差不大于1.0%。

当砂浆中己掺用其他再生细骨料时，玻璃/陶瓷再生细骨料的取代率应通过试验确定。

制备和运输

玻璃/陶瓷再生细骨料应按厂家、类别、规格分开堆放储存，且应采取防止混入杂物、人为碾压、污染和雨淋的措施，贮存地面应为能排水的硬质地面。

玻璃/陶瓷再生细骨料预拌砂浆需在专业生产厂以预拌方式生产，其制备应符合现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181的相关规定。

玻璃/陶瓷再生细骨料湿拌砂浆应采用搅拌运输车运送，在运输过程中应保证砂浆拌合物的均匀性，不应产生分层、离析的现象。

装载玻璃/陶瓷再生细骨料湿拌砂浆的运输车，在装料前应检查筒体内是否有积水、积浆和杂物，运输和卸料过程中不应随意加水。

玻璃/陶瓷再生细骨料干混砂浆使用袋装包装时，在运输和贮存过程中，应采取防止雨淋、受潮的措施。

质量检验与验收

玻璃/陶瓷再生细骨料砂浆应按照《预拌砂浆》GB/T 25181的规定进行质量检验。

玻璃/陶瓷再生细骨料预拌砂浆的施工质量验收应按现行行业标准《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223和福建省地方标准《福建省预拌砂浆生产与应用技术规程》DBJ/T 13-76的规定执行。

- 本规程用词说明

- 1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:

表示很严格，非这样做不可的:正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

表示严格，在正常情况下均应这样做的:正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的:正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”;

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应......的规定(或要求)”或“应按...执行”。

- 引用标准名录

        - 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596

        - 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

        - 《混凝土外加剂》GB 8076

        - 《预拌混凝土》GB/T 14902

        - 《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046

        - 《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736

        - 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176

        - 《预拌砂浆》GB/T 25181

        - 《砌体结构设计规范》GB 50003

        - 《混凝土结构设计规范》GB 50010

        - 《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T 50080

        - 《混凝土物理力学性能试验方法》GB/T 50081

        - 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T 50082

        - 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

        - 《混凝土质量控制标准》GB 50164

        - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

        - 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476

        - 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

        - 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

        - 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

        - 《混凝土用水标准》JGJ 63

        - 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70

        - 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T 98

        - 《机械喷涂抹灰施工规程》JGJ/T 105

        - 《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193

        - 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220

        - 《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223

        - 《再生骨料应用技术规程》JGJ/T 240

        - 《混凝土和砂浆用天然沸石粉》JG/T 3048

        - 《福建省预拌砂浆生产与应用技术规程》DBJ/T 13-76

        - 《再生骨料混凝土应用技术规程》DBJ/T 13-276-2017

        - 《再生混凝土应用技术规程》DG/TJ 08-2018-2007

        - 《再生骨料混凝土耐久性控制技术规程》CECS 385:2014

- 福建省工程建设地方标准

- 玻璃和陶瓷再生细骨料应用技术规程 - Technical specification for application of glass and ceramics recycled fineaggregate

- 工程建设地方标准编号：DB/TXXX-20XX - 住房和城乡建设部备案编号：

- 条文说明

制订说明

《玻璃和陶瓷再生细骨料应用技术规程》(DB/T XX-20XX)，经福建省住房和城乡建设厅20XX年X月XX日以第XX号公告批准、发布。

本标准制定过程中，编制组进行了广泛而深入的调查研究，总结了我国工程建设中玻璃/陶瓷再生细骨料应用的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过实验室和工程现场试验取得了玻璃/陶瓷再生细骨料应用的重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《玻璃和陶瓷再生细骨料应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目 次

1 总  则	18

2 术语和符号	19

2.1 术语	19

3 基本规定	20

4 玻璃/陶瓷再生细骨料	21

4.1 技术要求	21

4.2 进场检验	22

4.3 运输和储存	22

5 玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土	23

5.1 一般规定	23

5.2 原材料	25

5.3 配合比设计	25

5.4 制备和运输	26

5.5 浇筑和养护	26

6 玻璃/陶瓷再生细骨料砂浆	27

6.1 一般规定	27

6.2 配合比设计	28

6.3 制备和运输	29

6.4 质量检验与验收	29

- 1总则

- 1.0.1推广使用玻璃/陶瓷再生细骨料不仅可以减轻废弃玻璃对环境的影响，同时可以缓解目前河砂、机制砂供应紧张的状况，符合国家节约资源、保护环境的大政策。但是由于玻璃/陶瓷再生细骨料的性能有别于一般的天然砂和机制砂，其应用也具有一定的特殊性，所以为了保证玻璃/陶瓷再生细骨料能合理、安全的应用到建筑工程中，需制定专门的规范。

- 1.0.2本规程的适用范围限制在混凝土和砂浆，是因为现在市场上混凝土砌块（砖）用量较少，大部分工程都在使用节能墙材，在混凝土砌块（砖）中的应用可以暂时不做考虑。

- 1.0.3玻璃/陶瓷再生细骨料属于再生建材产品，其生产和应用于混凝土和砂浆，需符合现行国家、行业及福建省有关标准的规定。

- 1.0.4 建筑材料的生产和应用需符合国家和地方的安全及环保要求，玻璃/陶瓷再生细骨料属于利用废弃资源生产的再生建筑材料，其生产和应用同样必须符合国家和地方的安全及环保要求。

- 2术语和符号

- 2.1术语

- 2.1.1～2.1.2 现行国家标准《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176对“混凝土和砂浆用再生细骨料”的定义为：由建(构)筑废物中的混凝土、砂浆、石、砖瓦等加工而成,用于配制混凝土和砂浆的粒径不大于4.75 mm的颗粒。本规程的玻璃/陶瓷再生细骨料来源主要为生活垃圾中废弃的玻璃/陶瓷经破碎所得，因玻璃/陶瓷的性能差异较大，因此需对玻璃/陶瓷再生细骨料分开定义予以说明。

- 2.1.4～2.1.5玻璃/陶瓷再生细骨料性能差异较大，二者对混凝土和砂浆性能的影响大不一样，同时掺入玻璃和陶瓷再生细骨料对混凝土和砂浆产生的影响较难评估，因此本规程要求玻璃和陶瓷再生细骨料应分开使用，不应同时掺入玻璃和陶瓷再生细骨料。

- 基本规定

- 3.0.1-3.0.3原则上，有害杂质含量不足以影响玻璃/陶瓷再生细骨料砂浆和混凝土使用性能的废弃玻璃/陶瓷均能用来生产玻璃和陶瓷再生细骨料，但下列情况下，废弃玻璃和陶瓷不应用于生产玻璃和陶瓷再生细骨料:

        - 废弃玻璃/陶瓷来源于特殊场合(如核电站、医院放射室、医疗废物等)；

        - 废弃玻璃/陶瓷中硫化物含量高于600mg/L；

        - 废弃玻璃/陶瓷已受重金属或有机物污染；

        - 废弃玻璃/陶瓷已受硫酸盐或氯盐等腐蚀介质严重侵蚀；

        - 废弃玻璃/陶瓷与有害化学物质接触过。

玻璃/陶瓷再生细骨料

技术要求

技术要求

通过控制玻璃再生细骨料的微粉含量在5%、10%、15%、20%，以40%的比例替代机制砂进行混凝土试验，试验表明玻璃微粉的含量不仅不会影响混凝土的强度还能在一定程度上提高混凝土强度，当玻璃微粉含量为20%时，C30混凝土的28d抗压强度增长5MPa左右，C50混凝土的28d抗压强度增长4MPa左右，并且对后期强度无影响。但是当微粉含量超过10%时，会明显的影响混凝土的粘度，特别是损失后的粘度。国内有学者研究发现，一定量的玻璃微粉可以有效抑制玻璃再生细骨料的碱集料反应。综合考虑，本规程参照《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176中对III类砂微粉含量的要求取值，有利于玻璃再生细骨料的推广使用。

通过控制陶瓷再生细骨料的微粉含量在5%、10%、15%、20%，以30%的比例替代机制砂进行了混凝土试验，试验表明陶瓷微粉的含量对混凝土的含气量和强度都有较大的影响，超过10%时，对强度有比较明显的影响，因此本规程参照《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176中对I类砂微粉含量的要求取值，严格控制陶瓷再生细骨料的微粉含量。

生产玻璃再生细骨料的原材料主要来源于生活垃圾及建筑垃圾中的废弃玻璃，基本属于普通玻璃，普通玻璃的表观密度一般在2500kg/m³，经检测，由产线生产出来的不同批次的玻璃再生细骨料的表观密度均在2450kg/m³以上，因此规定玻璃再生细骨料的表观密度≥2450kg/m³。

陶瓷在烧结过程中会存在部分的闭合孔洞，因此表观密度波动较大，经检测，由产线生产出来的不同批次的陶瓷再生细骨料的表观密度均在2250kg/m³以上，因此规定陶瓷再生细骨料的表观密度≥2250kg/m³。适当的放宽陶瓷再生细骨料的表观密度限制在保证工程质量的情况下，将有利于促进陶瓷再生细骨料的回收利用率。

将水泥碱含量调整到1.2%、1.8%、2.4%、3.0%，按照GB/T 25176规定的碱-硅酸反应试验方法进行碱集料反应试验，发现在56d时，碱含量1.8%的试验组出现碱集料反应现象（胶体外溢、膨胀率超过0.10%），说明在高碱含量条件下，玻璃再生细骨料还是存在潜在的碱集料反应危害。因此规程规定，按照标准规定的快速碱-硅酸反应试验方法进行检验，应无潜在的碱-硅酸反应危害。

- 由于废弃玻璃和陶瓷中不含云母成分和泥块，故不检测云母含量及泥块含量。试验过程中发现，玻璃和陶瓷再生细骨料的胶砂需水量比及再生胶砂强度比对混凝土及砂浆的影响较小，故本规程不作规定，玻璃和陶瓷再生细骨料的力学性能以压碎值作为控制值，颗粒级配、坚固性、有害物质含量和压碎值参照《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176的规定执行。

进场检验

由于再生骨料的来源较复杂，为了保证来货的性能质量和进行质量追溯，再生骨料进场手续检验应更加严格，应验收质量证明文件，包括型式检验报告、出厂检验报告及合格证等，质量证明文件中还要体现生产厂信息、合格证编号、再生骨料类别、批号及出厂日期、再生骨料数量等内容。用于混凝士或砂浆的再生骨料型式检验、出厂检验按照现行《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176来执行。

再生骨料的进场检验是按照用户最关心且便于检验指标的原则来确定所选项目的。由于玻璃和陶瓷再生细骨料的产量和质量不稳定，因此规定每200t作为一个检验批次以确保玻璃/陶瓷再生细骨料的质量。

运输和储存

-4.3.2为了避免使用时出现误用等差错，用户在储存原材料时，应在堆场或料库等储存地点设置明显的标志或专门标识，例如“玻璃再生细骨料”、“陶瓷再生细骨料”等，同时要注意排水。

玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土

一般规定

一般规定

通过试验及参考国内外相关研究发现，混凝土发生碱集料反应的三个条件为：（1）碱活性骨料；（2）混凝土中的碱含量过高；（3）需要水的参与。因此规定玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土适用的环境类别为一类环境，可以有效杜绝与水的接触，从而避免混凝土的碱集料反应。

通过试验研究发现，玻璃再生细骨料混凝土在取代率为40%时，用于C15-C50混凝土，其强度、抗渗性能、抗氯离子渗透、抗硫酸盐侵蚀、动弹性模量、抗碳化性能等指标与普通混凝土相当。但C30、C50玻璃再生细骨料混凝土28d龄期后的收缩率明显大于普通混凝土，因此限定玻璃再生细骨料混凝土适用的强度等级为C25及以下。

通过试验研究发现，陶瓷再生细骨料混凝土在取代率为30%时，用于C15-C25混凝土，其强度、抗渗性能、抗氯离子渗透、抗硫酸盐侵蚀、动弹性模量、抗碳化性能等指标与普通混凝土相当。但C25陶瓷再生细骨料混凝土的收缩率明显大于普通混凝土，因此限定陶瓷再生细骨料混凝土适用的强度等级为C20及以下。

-5.1.4玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土与普通混凝土的受力破坏形式接近，因此可按现行国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081和《混凝土结构设计规范》GB 50010的相关规定取值。

- 5.1.5按照国家标准《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081规定的试验方法检测C30玻璃再生细骨料混凝土和C25陶瓷再生细骨料混凝土的温度线膨胀系，测试结果如表5.1.5所示，略小于普通混凝土的温度线膨胀系数10.0×10-6/℃。当有试验条件时，宜通过试验确定温度线膨胀系数值，若缺乏试验条件，可按表5.1.5取值。

表5.1.5 玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土温度线膨胀系数

| 类型 | 温度线膨胀系数 |
| --- | --- |
| 玻璃再生细骨料混凝土 | 8.7×10-6/℃ |
| 陶瓷再生细骨料混凝土 | 9.0×10-6/℃ |

- 5.1.6通过试验研究发现，玻璃再生细骨料混凝土中过高的碱含量会有潜在的碱集料反应风险。根据国内学者相关研究，粉煤灰和矿粉的掺入可有效抑制玻璃再生细骨料的碱集料反应，因此玻璃再生细骨料混凝土在配合比设计时宜掺入粉煤灰和矿粉。参照《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2011第3.0.8条规定，本规程规定，玻璃再生细骨料混凝土的碱含量不得超过3.0kg/m3。对于矿物掺合料碱含量，粉煤灰碱含量可取实测值的1/6，粒化高炉矿渣粉碱含量可取实测值的1/2。

将玻璃再生细骨料按照《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176中规定的快速碱-硅酸反应试验方法进行碱集料反应试验，检测结果为无潜在碱-硅酸反应危害。将水泥碱含量调整到1.2%、1.8%、2.4%、3.0%，按照GB/T 25176规定的碱-硅酸反应试验方法进行碱集料反应试验，试验结果见表5.1.6。

表5.1.6玻璃再生细骨料碱集料反应试验结果

| 水泥碱含量/% | 技术要求 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14d | 28d | 56d |
| 1.2 | 试件外观 | 无异常 | 无异常 | 无异常 |
|  | 膨胀率,% | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1.8 | 试件外观 | 无异常 | 无异常 | 有胶体外溢 |
|  | 膨胀率,% | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 2.4 | 试件外观 | 有胶体外溢 | 有胶体外溢 | 有胶体外溢 |
|  | 膨胀率,% | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| 3.0 | 试件外观 | 有胶体外溢 | 有胶体外溢 | 有胶体外溢 |
|  | 膨胀率,% | 0.09 | 0.09 | 0.12 |

试验结果显示，随着龄期的延长，在56d龄期时，1.8%碱含量的试验组出现了玻璃再生细骨料碱集料反应现象（有胶体外溢），考虑混凝土和砂浆构件使用年限长达数年、数十年，因此规定用于拌和玻璃再生细骨料砂浆及混凝土的水泥碱含量不应大于1.2%。

- 5.1.7 检测结果发现，C25玻璃再生细骨料混凝土的静弹性模量与C25普通混凝土接近，分别为28400MPa和28700MPa；陶瓷再生细骨料混凝土的静弹性模量与普通混凝土相差较大，测试结果C20普通混凝土的静弹性模量为26500MPa，C20陶瓷再生细骨料混凝土的静弹性模量为284MPa，静弹性模量换算系数为1.07。

- 5.1.8-5.1.9按照《普通混凝土拌合物性能试验方法》GB/T 50080、《混凝土物理力学性能试验方法》GB/T 50081和《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T 50082规定的试验方法对比检测玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土和普通混凝土的拌合物性能、力学性能、耐久性能，研究发现，除了28d龄期以上的混凝土收缩值大小有明显差异外，玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土与普通混凝土的拌合物性能、力学性能、耐久性能都基本相当，因此GB/T 50080、GB/T 50081、GB/T 50082规定的试验方法及GB 50010、GB/T 50476和JGJ/T 240对混凝土的耐久性设计要求同样适用于玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土。

原材料

用于配制普通混凝土的其他原材料同样可用于配制玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土，因此，用于配制玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土的原材料同样需符合现行相关国家和行业标准、规范的规定。从表5.1.6研究得到的试验结果表明，当水泥的碱含量超过1.2%时会有潜在的碱集料反应危害，因此规定用于配制玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土的水泥应采用低碱水泥，水泥的碱含量不得超过1.2%。

配合比设计

无论是普通混凝土，还是再生骨料混凝土，满足混凝土和易性、强度、体积稳定性和耐久性的要求，是基本的、通用的要求。现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55规定的设计方法和步骤同样适用于玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土。

- 试验研究发现，在拌制C15~C50玻璃再生细骨料混凝土时，混凝土的拌合物性能、力学性能和混凝土的抗渗性能、抗氯离子渗透、抗硫酸盐侵蚀、动弹性模量、抗碳化性能等指标与普通混凝土都基本相当，但当混凝土强度等级达到C30及以上时，28d龄期以上的混凝土收缩率，玻璃再生细骨料混凝土明显大于普通混凝土；当混凝土强度等级为C25，玻璃再生细骨料取代率≤20%时，玻璃再生细骨料混凝土各龄期的收缩率与普通混凝土相当；当混凝土强度等级为C20及以下，玻璃再生细骨料的取代率≤30%时，玻璃再生细骨料混凝土各龄期的收缩率与普通混凝土相当。

- 试验研究发现，当混凝土强度等级大于C25及以上时，任意掺量的陶瓷再生细骨料混凝土，其混凝土收缩率都大于同强度等级的普通混凝土；当混凝土强度等级为C20及以下，且陶瓷再生细骨料的取代率≤10%时，陶瓷再生细骨料混凝土各龄期的收缩率与普通混凝土相当。

- 玻璃/陶瓷再生细骨料的表观密度与机制砂、天然砂差异较大，因此应采用绝对体积法计算混凝土配合比，可有效减少误差。

- 试验研究发现，掺入陶瓷再生细骨料可引起混凝土的含气量提高，掺量越大，引气越明显，因此配制陶瓷再生细骨料混凝土时可适当降低砂，有利于有效控制混凝土含气量。

- 由于掺入陶瓷再生细骨料可引起混凝土含气量升高，且掺量越大，引气效果越明显，造成混凝土强度大幅下降。试验中通过调整外加剂配方，增加消泡组分，可有效控制混凝土含气量，试验发现，只有当陶瓷再生细骨料混凝土含气量与基准混凝土含气量之差不超过1.0%时，混凝土抗压强度才不会明显下降。

因为再生骨料的原材料来源广泛，质量不易控制，一般混凝土中不宜同时掺用多种再生骨料。因此不建议在掺用玻璃/陶瓷再生细骨料的同时掺用其他再生骨料，如果其他再生骨料掺用，应通过试验确定玻璃/陶瓷再生细骨料的取代率。

制备和运输

-5.4.2玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土原材料的储存和计量，玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土的搅拌和运输等，总体上与普通混凝土的要求一样。因此现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定同样适用于玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土。

浇筑和养护

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666规定的振捣方法适用于玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土，其振捣宜使用插入式振动棒振捣，并应满足下列要求：

- 1应按分层浇筑厚度分别进行振捣，振动棒的前端应插入前一层混凝土中，插入深度不应小于50mm；

- 2振动棒应垂直于混凝土表面并快插慢拔均匀振捣；当混凝土表面无明显塌陷、有水泥浆出现、不再冒气泡时，可结束该部位振捣；

- 3振动棒与模板的距离不应大于振动棒作用半径的0.5倍；振捣插点间距不应大于振动棒的作用半径的1.4倍；

- 4应避免漏振产生蜂窝麻面，同时要避免过振产生分层和离析。

现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666对混凝土浇筑和养护的相关规定同样适用于玻璃/陶瓷再生细骨料混凝土。由于玻璃/陶瓷再生骨料混凝土对干燥收缩更为敏感，预防混凝土早期收缩开裂尤为重要，所以对于玻璃/陶瓷骨料混凝土应特别加强早期养护。

玻璃/陶瓷再生细骨料砂浆

一般规定

一般规定

6.1.1-6.1.2根据目前福建省建设主管部门的有关要求，现阶段砌筑砂浆和抹灰砂浆的生产一律采取预拌方式生产，其中预拌砂浆包括湿拌砂浆和干粉砂浆。

- 6.1.3试验验证了M5~M20玻璃再生细骨料砂浆，玻璃再生细骨料取代率分别为0%、20%、40%、60%，验证了M5~M10陶瓷再生细骨料砂浆，陶瓷再生细骨料取代率分别为0%、10%、20%、30%试验结果如表6.1.3。

表6.1.3 玻璃/陶瓷再生细骨料砂浆试验结果

| 类型 | 强度 等级 | 取代率 | 稠度 mm | 保水率 % | 容重kg/m³ | 7d强度 MPa | 28d强度 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃再生细骨料 | M5 | 0% | 80 | 92.2 | 1795 | 3.7 | 7.6 |
|  |  | 20% | 74 | 91.0 | 1780 | 3.5 | 7.2 |
|  |  | 40% | 76 | 89.4 | 1750 | 3.4 | 7.0 |
|  |  | 60% | 78 | 89.0 | 1740 | 3.4 | 6.5 |
|  | M7.5 | 0% | 78 | 93.4 | 1805 | 5.4 | 9.3 |
|  |  | 20% | 70 | 92.2 | 1780 | 4.6 | 9.8 |
|  |  | 40% | 72 | 91.4 | 1760 | 4.5 | 9.0 |
|  |  | 60% | 86 | 90.3 | 1730 | 3.1 | 7.2 |
|  | M10 | 0% | 81 | 94.8 | 1805 | 6.1 | 12.9 |
|  |  | 20% | 80 | 93.0 | 1780 | 5.8 | 12.6 |
|  |  | 40% | 83 | 92.5 | 1760 | 5.3 | 11.0 |
|  |  | 60% | 88 | 91.5 | 1730 | 4.0 | 6.2 |
|  | M15 | 0% | 71 | 94.9 | 1835 | 9.0 | 18.7 |
|  |  | 20% | 69 | 94.2 | 1805 | 9.7 | 18.9 |
|  |  | 40% | 75 | 93.2 | 1775 | 9.5 | 14.3 |
|  |  | 60% | 84 | 92.2 | 1750 | 9.0 | 14.0 |
|  | M20 | 0% | 68 | 94.0 | 1825 | 16.7 | 24.7 |
|  |  | 20% | 62 | 92.1 | 1800 | 16.5 | 24.4 |
|  |  | 40% | 65 | 91.8 | 1765 | 13.4 | 19.3 |
|  |  | 60% | 74 | 90.4 | 1760 | 8.5 | 18.6 |
| 陶瓷再生细骨料 | M5 | 0% | 85 | 92.8 | 1820 | 4.4 | 8.8 |
|  |  | 10% | 85 | 92.9 | 1795 | 4.3 | 8.5 |
|  |  | 20% | 84 | 92.8 | 1790 | 4.6 | 8.9 |
|  |  | 30% | 76 | 91.7 | 1780 | 3.5 | 7.4 |
|  |  | 40% | 71 | 91.2 | 1770 | 3.2 | 6.1 |
|  | M7.5 | 0% | 84 | 95.8 | 1845 | 6.8 | 11.2 |
|  |  | 10% | 80 | 94.3 | 1835 | 6.4 | 11.7 |
|  |  | 20% | 70 | 94.1 | 1825 | 6.6 | 11.1 |
|  |  | 30% | 68 | 93.6 | 1810 | 6.5 | 11.4 |
|  |  | 40% | 68 | 92.2 | 1800 | 5.5 | 9.9 |
|  | M10 | 0% | 80 | 96.0 | 1855 | 8.9 | 14.1 |
|  |  | 10% | 82 | 95.0 | 1840 | 6.6 | 10.8 |
|  |  | 20% | 74 | 93.4 | 1835 | 6.8 | 11.4 |
|  |  | 30% | 73 | 94.0 | 1820 | 4.9 | 10.1 |
|  |  | 40% | 70 | 93.8 | 1810 | 5.5 | 10.0 |

试验结果表明，当玻璃再生细骨料取代率超过20%,强度等级超过M20时，砂浆强度会明显下降；当陶瓷再生细骨料取代率超过20%，强度等级超过M10时，砂浆强度会明显下降。因此，玻璃再生细骨料砂浆适用的最高强度等级为M15，陶瓷再生细骨料砂浆适用的最高强度等级为M7.5。

- 6.1.4掺入玻璃/陶瓷再生细骨料的砂浆在同等搅拌时间下，对稠度的影响差异较大，总体上，掺入玻璃再生细骨料的砂浆稠度会随着玻璃再生细骨料掺量的增加而增大，掺入陶瓷再生细骨料的砂浆稠度会随着陶瓷再生细骨料掺量的增加而减小。因此，玻璃/陶瓷再生细骨料砂浆的搅拌时间用通过试验确定，以确保拌制的玻璃/陶瓷再生细骨料砂浆的稠度满足《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的要求为原则。

配合比设计

试验研究结果表明，在高碱性条件下，玻璃再生细骨料存在潜在的碱-硅酸反应危害，因此，用于拌制砂浆时，对水泥碱含量的要求与本条文说明5.2.1条规定相同，以确保砂浆耐久性满足要求。

无论是普通砂浆，还是再生骨料砂浆，满足砂浆和易性、强度、体积稳定性和耐久性的要求，是基本的、通用的要求。现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70规定的设计方法和步骤同样适用于玻璃/陶瓷再生细骨料砂浆。

试验研究发现，在拌制M5~M20玻璃再生细骨料砂浆时，砂浆的稠度、保水率等指标和

普通砂浆基本相当，但砂浆的容重和强度会随着玻璃再生细骨料取代率的提高而降低。当砂浆强度等级达到M20，玻璃再生细骨料取代率超过20%时，砂浆的7d和28d抗压强度明显下降；当砂浆强度等级为M10，陶瓷再生细骨料取代率超过10%时，陶瓷再生细骨料砂浆的7d和28d抗压强度明显下降。

- 试验研究发现，掺入陶瓷再生细骨料可引起砂浆含气量升高，且掺量越大，引气效果越明显，造成砂浆强度大幅下降。试验中通过调整外加剂配方，增加消泡组分，可有效控制砂浆含气量。试验发现，只有当陶瓷再生细骨料砂浆含气量与基准砂浆含气量之差不超过1.0%时，砂浆抗压强度才不会明显下降。

- 6.2.3因为再生骨料的原材料来源广泛，质量不易控制，一般砂浆中不宜同时掺用多种再生骨料。因此不建议在掺用玻璃/陶瓷再生细骨料的同时掺用其他再生骨料，如果掺用其他再生骨料，应通过试验确定玻璃/陶瓷再生细骨料的取代率。

制备和运输

-6.3.5出于环保以及质量控制的角度考虑，玻璃/陶瓷再生细骨料砂浆应采用预拌方式生产。制备包括原料储存、计量、搅拌生产等环节，按照国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181相关规定执行；运输、进厂检验、砂浆储存、拌合、基层要求、施工操作等环节，按照《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的相关规定执行。

质量检验与验收

-6.4.2玻璃/陶瓷再生细骨料砂浆施工质量验收遵循《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223的同时还应满足福建省地方标准《福建省预拌砂浆生产与应用技术规程》DBJ/T 13-76的相关规定。