附件

福建省预拌混凝土质量管理标准

（2022年版征求意见稿）

第一章  总  则

第一条 为进一步加强预拌混凝土生产质量管理，保证预拌混凝土质量，根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业企业资质管理规定》、《福建省建设工程质量管理条例》等法律法规，结合本省实际，制定本标准。

第二条 在本省行政区域内从事房屋建筑和市政基础设施工程预拌混凝土生产活动以及对该活动实施监督管理，应遵守本标准。

第三条  预拌混凝土企业（以下简称“企业”）应按有关要求绿色生产，实现预拌混凝土生产与城乡建设、环境保护的协调发展。鼓励企业做强做大，加大科研经费投入，研发高性能预拌混凝土并申请专利。

第四条  省住房城乡建设厅对全省预拌混凝土产品质量实施统一监督管理，县级以上住房城乡建设主管部门负责对本行政区域内的预拌混凝土产品质量实施监督管理。

第二章  资质管理

第五条  企业应按照《建筑业企业资质管理规定》申请取得预拌混凝土专业承包资质。企业申请预拌混凝土专业承包资质时，应提交以下混凝土专项实验室（以下简称实验室）材料：

（一）实验室主任的身份证明、职称证书、任职文件、工作经历；

（二）实验室主任、试验人员的岗位合格证书及社会保险凭证；

（三）试验仪器的相应证明。

第六条 主管部门受理企业资质申请后，应组织人员对实验室进行现场核查。经核查，实验室不符合要求的，主管部门不予核发资质证书。

企业搬迁的，若迁出原资质批准部门的管辖区域，由迁入地的资质批准批准部门核查其资质条件，符合条件的予以办理资质证书变更手续；若未迁出原资质批准部门的管辖区域，由原资质批准部门对搬迁后的实验室现场核查后予以办理资质证书变更手续。

第三章  实验室管理

第七条 企业应按照“预拌混凝土专业承包资质标准”要求设立实验室，实验室实行主任负责制。

第八条 实验室试验人员配备应符合下列要求：

（一）实验室主任应具有2年以上混凝土实验室工作经历并具有工程序列中级及以上技术职称或注册建造师执业资格，且具备配合比设计能力。

（二）具备开展预拌混凝土及其原材料相关检试验能力的试验人员（含实验室主任）不少于4人，且满足生产需要。实验室主任、试验人员年龄不得超过法定退休年龄。

第九条 实验室主任、试验人员不得同时受聘于两个及以上企业。

第十条 实验室应符合下列要求：

（一）检测能力

实验室应按照附件1要求，具备《混凝土质量控制标准》（GB50164）中水泥、粗骨料、细骨料、掺合料、外加剂质量主要控制项目和混凝土配合比、抗压强度、坍落度、凝结时间、表观密度、抗渗性能、泌水、含气量、拌合物中水溶性氯离子含量等参数的检测能力，其中黑体字部分为实验室原则上应必备的检测能力，非黑体字部分企业可委托具有相应资质的检测机构。以上参数及其指标根据现行国家、福建省规范标准适时调整。

（二）仪器设备和检（试）验环境

1．仪器设备配置应能满足相应检测能力的要求，并提供有效的检定（校准）证明。

2．实验室环境应符合有关规范、标准的要求；混凝土标准养护室面积不少于30平方米，且应能满足生产和检（试）验要求。

第十一条 实验室与搅拌站（楼）配料控制系统软硬件应满足国家、福建省有关规范标准和政策要求。

第十二条 实验室必须严格按照现行国家、福建省有关规范标准及检测能力出具检（试）验报告，检（试）验报告应信息准确，数据真实，检测、审核、签发等人员签字应齐全。检测、审核、签发人员应持有相应的检测项目岗位合格证书。

第十三条 检（试）验流转单、样品、原始记录、检（试）验报告的编号应按年分类流水编号，编号应连续，不得抽撤、涂改，确保检（试）验过程可追溯，并单独建立不合格检（试）验报告台帐。

第十四条 检测试样留置应符合下列要求：

（一）设立检测试样管理员，负责试样留置工作。试样的分类、放置、标识、登记等应符合有关规定，并按规定程序、环境、数量和要求留置；

（二）非破坏性检测、且可重复检（试）验的试样，应在样品检（试）验后留置不少于7天；破坏性试样，应在样品检（试）验后留置不少于3天。水泥封存样保留不少于40天，外加剂封存样保留不少于半年。

第四章  预拌混凝土质量控制

第十五条 企业应建立以实验室为核心的质量保证体系，加强工程技术和试验人员业务培训，制定仪器设备、试验人员、作业指导等实验室管理制度，编制企业质量手册，确保预拌混凝土生产质量。

第十六条 在天然砂资源匮乏的地区要积极推广机制砂（人工砂），严格控制净化海砂使用范围。未经净化处理或净化处理不符合要求的海砂不得用于配制混凝土。严禁净化海砂或者氯离子含量不符合要求的砂用于钢筋或劲钢（管）混凝土等钢材与混凝土共同受力的结构。

第十七条 企业应按照附件2格式建立进厂原材料台账。原材料存储应符合下列要求：

（一）水泥、掺合料、外加剂等原材料应采用密封的储料筒仓，按照不同的品种、规格、生产厂家分别存储并作好标识，严禁混仓。

（二）厂区内砂、石等原材料料仓应全封闭，堆场应进行硬化处理，按照不同的品种、规格设置隔墙分仓堆放并作好标识，净化前的海砂严禁进入预拌混凝土生产厂区内存放。

第十八条 企业应强化原材料质量控制，做好原材料进厂验收记录（包括厂名或产地、品牌规格、数量、出厂质量证明书和有效期内质保书），使用前应登录“福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统-预拌混凝土管理子系统”中的“预拌混凝土原材料进厂信息登记”，按照附件3要求进行进厂信息登记。企业应对登记内容的真实性、准确性负责，登记内容在省厅网站（www.fjjs.gov.cn）公布，接受社会监督。同时，企业在“福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统-预拌混凝土管理子系统”的登记信息，自动链接至“福建省建设工程监管一体化平台项目监管系统-建设工程主要材料报审及溯源公示平台”，按照附件4内容向相关主体公布工程项目使用的每批次预拌混凝土用砂等原材料情况。

进厂的原材料应取样复验符合国家、福建省有关规范标准规定后方可使用，其中，砂使用前，企业应进行氯离子含量和贝壳含量检测。净化海砂的氯离子含量和贝壳含量应符合《建筑及市政工程用净化海砂》（JG/T494-2016）要求，其他砂的氯离子含量和贝壳含量应符合《高性能混凝土用骨料》（JG/T 568-2019）特级砂要求。当结构混凝土用砂的氯离子含量大于0.003%时，水泥的氯离子含量不应大于0.025%，拌合用水的氯离子含量不应大于250mg/L。

第十九条 企业根据本单位常用材料，按有关规范标准通过系统试验制订出混凝土常用配合比表，并明确生产配合比调整的岗位职责和工作流程，保证预拌混凝土质量。配合比每半年应进行不少于一次验证，当原材料产地（厂家）、品种、质量等有显著变化时应重新进行配合比设计。

普通混凝土应验证抗压强度、坍落度、和易性、水溶性氯离子含量，其中抗压强度值应不小于该配合比的原试配强度，坍落度应在原配合比要求的坍落度允许误差范围内，水溶性氯离子含量、和易性应分别符合 《普通混凝土配合比设计规程》 （JGJ 55）、《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》（GB/T 50080）等规定。添加引气剂的预拌混凝土还需验证拌合物含气量，其指标应符合JGJ 55的要求。特种混凝土或设计有特殊耐久性要求的混凝土还应进行相关性能验证，其指标应符合有关标准要求。当出现任一项指标不符合要求时，该配合比不能再使用，应重新进行配合比设计。

第二十条 预拌混凝土掺合料品种、掺量应符合现行国家、福建省有关规范标准规定，企业应通过试验确定预拌混凝土所使用的掺合料品种及其掺量，并在生产前书面告知需方所使用掺合料品种及其掺量。对用于楼板或薄壳构件的预拌混凝土，当使用单种掺合料时，掺合料与水泥比例不得超过1:4；当使用多种掺合料时，掺合料与水泥比例不得超过1:3。当水泥中混合材掺量在20%以上时，混合材超出部分应计入掺合料掺量。

第二十一条 企业应按附件5格式建立出厂预拌混凝土台账，并按照现行国家、福建省有关规范标准及合同要求，对运送至交货地点的预拌混凝土质量负责，建设、设计、监理及施工单位不得要求预拌混凝土企业使用其指定品牌的水泥、外加剂、掺合料等原材料产品。需方应负责组织实施预拌混凝土质量交货检验，未组织实施或因交货检验不规范造成无法对预拌混凝土质量进行判定的，视为已交付的预拌混凝土强度符合要求。

企业与需方在施工现场进行预拌混凝土交货检验，并按附件6格式形成交货检验记录。交货检验项目包括现场取样检测的混凝土坍落度和混凝土强度等，泵送混凝土在浇筑地点出料口取样，非泵送混凝土在运输车卸料点取样。其它质量指标由供需双方根据现行国家、福建省有关规范标准在合同中约定。

交货检验的坍落度检验以及混凝土强度检验试块制作的过程，需方应拍摄视频，并保存不少于3个月，拍摄内容应包括交货单信息、在场的供需双方试验（旁证）人员以及试块标识等。

第二十二条 交货检验混凝土强度以供需双方共同取样送检的标准条件养护试块强度为依据，双方应在试块上标明工程名称、取样部位、取样日期、强度等级等不可更改的标识，送至双方共同认可的标养室养护，并在双方共同认可的检测机构或实验室检验。

第二十三条 交货检验混凝土强度评定的检验批划分应与结构构件标准养护试件强度评定的检验批划分一致，预拌混凝土需方依据《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107）对交货检验混凝土强度评定结果进行评定，并将评定结果书面告知供方。

第二十四条 预拌混凝土强度出厂检验和交货检验不作为评定和检查结构构件混凝土强度合格的依据。

第二十五条 预拌混凝土由搅拌机卸入运输车开始至该运输车开始卸料为止的运送时间应满足有关国家、福建省规范标准及合同规定。超过规定运送时间未卸料或已初凝的预拌混凝土不得使用。

第二十六条 施工单位对不符合有关要求的预拌混凝土应予以退货，并按附件7格式做好退货记录；企业对被退货的预拌混凝土应妥善处置并做好处置记录。

第二十七条 预拌混凝土在运输、等待、卸料、泵送和振捣等过程中严禁加水。向预拌混凝土中加水且使用于工程的，由加水的责任单位承担由此造成的后果。

第二十八条 发现使用超过规定运送时间或已初凝的预拌混凝土，或向预拌混凝土加水的,发现单位应及时制止，制止无效的应向工程项目主管部门报告。

第二十九条 生产预拌混凝土应有完整的生产情况记录存档备查，使用的原材料、混凝土出厂检验报告等应与配合比通知单一一对应。需方有权会同监理等单位检查、核对企业预拌混凝土配合比和生产等有关资料。

企业应向需方提供每批次（即每个生产流水号）预拌混凝土生产投料数据，需方应核查企业预拌混凝土生产投料情况，若发现同一批次的预拌混凝土生产时，其各盘次的胶凝材料投料累计偏差超过-2％，对相应的混凝土主要受力构件，需方应牵头随机选取至少5个主要受力构件委托有资质的检测机构检测其实体强度，若经检测某构件实体强度不满足设计要求的，应对相应的全数混凝土主要受力构件实体强度进行检测。

预拌混凝土生产过程中生产情况记录、检（试）验记录及检（试）验报告等内业资料均应建立台账并归档保存，保存时间不少于五年。

第五章  监督管理

第三十条 主管部门应当保障开展预拌混凝土产品质量监督抽查抽测所需的工作专项经费，确保必要的交通工具、仪器设备和专业技术人员，保证具备抽查抽测能力。

第三十一条 主管部门应按照附件8要求对企业实施动态考核管理，采用抽查抽测方式对企业的预拌混凝土产品质量实施监督管理。主要内容包括：

（一）抽查企业资质情况；

（二）抽查企业质量保证体系运行情况；

（三）抽查原材料的进厂检验情况;

（四）抽查预拌混凝土质量控制及检验情况；

（五）抽查计量设备、检（试）验仪器及其检定（校准）情况，实验室环境条件；

（六）抽查实验室检试验情况及其资料；

（七）抽查企业及其实验室人员资格条件；

（八）抽查检（试）验和生产数据；

（九）抽测原材料及预拌混凝土的质量。

第三十二条 企业所在地主管部门抽查抽测的项目及其频率应符合下列要求，有条件的地方可加大抽查抽测频率，并对企业实施差异化监管。抽查抽测的项目、方式、记录内容及处理意见应符合附件9-1～9-11规定，并按附件10格式形成抽查抽测记录。

（一）抽查。每家企业抽查原材料质量控制、生产过程质量控制、预拌混凝土质量检验、实验室条件每年不少于1次，抽查实验室人员到位、检（试）验和生产数据每半年不少于1次。

（二）抽测。每家企业抽测掺合料、预拌混凝土质量每半年不少于1次，抽测水泥、砂、外加剂质量每年不少于1次（沿海市、县对砂的抽测每半年不少于一次，并实施差异化监管，重点区域和企业适当提高抽查抽测频率）。

第三十三条 主管部门对预拌混凝土产品质量实施监督检查时，有权采取下列措施：

（一）进入企业生产现场进行检查；

（二）要求企业提供相关的文件和资料或生产过程数据；

（三）组织比对验证检验等检测能力验证和监督抽测；

（四）抽查抽测发现存在不符合有关法律法规和国家、福建省规范标准要求的问题时，责令企业改正，并对企业进行动态考核记分；

（五）其它需要采取的措施。

第三十四条 当企业动态考核记分有下列情形时，应按以下规定给予相应的处理：

（一）记分累计达80分及以上的，由所在地主管部门约谈企业法定代表人负责人。

（二）企业有下列情形之一的，由企业资质审批部门对其实施差异化动态监管：

1．记分累计达80分及以上的，核查其主要人员是否满足要求；

2．记分累计达100分及以上的，核查其主要人员、实验室、技术装备是否满足要求。

第三十五条 企业无资质或允许其他单位（个人）以本企业名义生产预拌混凝土，主管部门应责令企业改正（对无资质的企业责令停产），并由有相应资质的检测机构对使用相应预拌混凝土成型的所有混凝土结构构件实体强度进行检测鉴定。

第三十六条 胶凝材料等主要原材料进厂检验、投料计量或混凝土强度出厂检验或配合比设计（验证）弄虚作假的，主管部门应责令企业改正，并由有相应资质的检测机构对相应批次的混凝土构件实体强度按检验批进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。

第三十七条 企业采用净化海砂或氯离子含量不符合要求的的砂配制预拌混凝土，且用于钢筋或劲钢（管）混凝土等钢材与混凝土共同受力结构的，主管部门应责令企业改正，并由有相应资质的检测机构对相应的所有构件的氯离子含量进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。

第三十八条 企业无资质或允许其他单位（个人）以本企业名义生产预拌混凝土，或出现第三十五～三十七条情况并经检测鉴定混凝土实体强度或氯离子含量不符合规范或设计要求的，主管部门应对相关企业立案查处。

第三十九条 上级主管部门应对下级主管部门实验室现场考核、资质许可、动态考核等监督管理工作情况进行监督检查指导，及时纠正下级主管部门在预拌混凝土产品质量监督管理工作中的违规行为。当出现以下情况时给予通报：

（一）发现企业存在按规定应予以记分的情形但未实施记分的；

（二）现场考核、资质许可时不按有关规定进行审核的；

（三）在抽查抽测等监督管理中不依法履行监督管理职责或者发现违法行为不予查处的。

情节严重的取消相关监督人员的监督资格，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第六章  其  它

第四十条 本标准所称混凝土专项实验室是指企业内部专门负责预拌混凝土原材料质量、混凝土配合比设计及性能等混凝土专项检测工作的部门。

抽查是指主管部门随机确定本行政区域内一个或若干个受检企业，或随机检查某一个企业生产活动中一项或若干项内容的抽样监督执法检查活动。

抽测是指主管部门利用检测设备、仪器等工具或委托有资质的检测机构对预拌混凝土原材料质量、混凝土性能等进行随机抽样检测的监督执法检查活动。

第四十一条 对预拌混凝土生产、施工活动中的违法违规行为，任何单位和个人均有权向主管部门投诉或举报。接到投诉或举报后，主管部门应核实情况并依法处理。

第四十二条 本标准由福建省住房和城乡建设厅负责解释。

第四十三条 本标准自印发之日起施行。《关于进一步加强预拌混凝土用砂质量管理的通知》（闽建建〔2018〕24号）、《关于局部修订＜福建省预拌混凝土质量管理标准（2018年版）＞的通知》（闽建建〔2018〕27号）同时废止。

附件：1．预拌混凝土企业实验室检测能力要求

2．预拌混凝土企业进厂原材料汇总表

3. 预拌混凝土原材料进厂信息登记表

4. 预拌混凝土使用的原材料情况一览表

5．预拌混凝土企业出厂预拌混凝土汇总表

6．预拌混凝土交货检验记录表

7．预拌混凝土退货记录表

8．预拌混凝土企业动态考核管理规定

9-1～9-11．福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测规定

10．预拌混凝土企业抽查抽测记录表

附件1

预拌混凝土企业实验室

检测能力要求

| 序号 | 项目 |  | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥 |  | 凝结时间、安定性、胶砂强度、氧化镁、 氯离子含量、碱含量 |  |
| 2 | 砂 |  | 颗粒级配、细度模数、含泥量、泥块含量、坚固性、氯离子含量、有害物质含量、石粉含量、压碎值、贝壳含量 | 石粉含量、压碎值仅针对使用机制砂的企业，贝壳含量仅针对使用天然砂的企业 |
| 3 | 石 |  | 颗粒级配、针片状颗粒含量、含泥量、泥块含量、压碎指标、坚固性、岩石抗压强度 |  |
| 4 | 掺合料 | 粉煤灰 | 细度、需水量比、烧失量、三氧化硫含量 | 企业根据使用的掺合料具备相应的检测能力 |
|  |  | 矿粉 | 比表面积、活性指数、流动度比 |  |
| 5 | 外加剂 | 通用 | 减水率、凝结时间差、抗压强度比、pH值、氯离子含量、碱含量 | 企业应具备外加剂通用检测能力，其它根据使用的外加剂具备相应的检测能力 |
|  |  | 膨胀剂 | 凝结时间、限制膨胀率、抗压强度 |  |
|  |  | 引气剂和引气减水剂 | 含气量 |  |
|  |  | 防冻剂 | 含气量、50次冻融强度损失率比 |  |
| 6 | 混凝土 |  | 配合比设计、抗压强度、坍落度、坍落度经时损失、凝结时间、表观密度、抗渗性能、泌水、含气量、拌合物中水溶性氯离子含量 |  |
| 注：黑体字部分为实验室必备的检测能力，非黑体字部分企业可委托具有相应资质的检测机构并提供有效的委托合同。 |  |  |  |  |

附件2

预拌混凝土企业进厂原材料汇总表

企业名称：                                  原材料类型：

| 进厂时间 | 原材料 生产厂家 | 出厂编号 | 合格证号或批号 | 品种（规格、等级） | 数量 | 检验 时间 | 检验报告编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审核人：                                                              记录人：

注：1．原材料类型指水泥、砂、石、掺合料、外加剂等；

2．每一材料类型单独一张表，并按进厂时间排序。

附件3

预拌混凝土原材料进厂信息登记表

| 进厂时间 | 材料类型 | 品种（规格、等级） | 生产厂家 | 供应商 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4

预拌混凝土使用的原材料情况一览表

| 工程项目名称 | 预拌混凝土生产时间 | 浇筑部位 | 生产流水号 | 原材料情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 砂 |  | 水泥 |  | 掺合料 |  | 石 |  | 外加剂 |  |
|  |  |  |  | 生产厂家 | 检验报告编号 | 生产厂家 | 检验报告编号 | 生产厂家 | 检验报告编号 | 生产厂家 | 检验报告编号 | 生产厂家 | 检验报告编号 |

附件5

预拌混凝土企业出厂预拌混凝土汇总表

企业名称：

| 出厂 时间 | 工程项目名称 | 使用部位 | 生产 流水号 | 强度 （抗渗） 等级 | 方量 （m3） | 设计配合比编号 | 出厂检验 试块编号 | 出厂检验 报告编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

审核人：                                                            记录人：

注：本表按出厂时间排序。

附件6

预拌混凝土交货检验记录表

| 工程名称 |  |  |  | 生产厂家及 合同编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 流水号 |  |  |  | 配合比编号 |  |  |  |  |  |
| 浇筑部位 |  |  |  | 强度等级 |  |  |  |  |  |
| 供货日期 |  | 抗渗 等级 |  |  | 砼初凝时间 |  |  |  |  |
| 运输车 牌号 | 发车时间 | 进场 时间 |  | 卸料 时间 | 砼设计坍落度(㎜) |  | 实测 坍落度(㎜) |  | 本车数量（m3） |
| 试块制作 | 时间 |  | 编号 |  | 时间 |  |  | 编号 |  |
|  | 时间 |  | 编号 |  | 时间 |  |  | 编号 |  |
| 养护地点 |  |  | 检测机构 （实验室）名称 |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见： 预拌混凝土企业（签字）： 需求方（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

日期：    年   月   日

注：该表一式两份，由供需双方人员共同签字后各自存档。

附件7

预拌混凝土退货记录表

| 工程名称 |  | 预拌混凝土企业名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇筑部位 |  | 强度等级 |  |  |
| 生产流水号 |  |  |  |  |
| 运输车牌号 |  | 进场时间 |  | 退货时间 |
| 退货原因： 预拌混凝土企业（签字）： 需求方（签字）： |  |  |  |  |

日期：     年   月   日

注：该表一式两份，由供需双方人员共同签字后各自存档。

附件8

预拌混凝土企业动态考核管理规定

一、主管部门应对预拌混凝土企业（以下简称企业）实施动态考核管理。当企业有下列情况时，除责令其改正外，还应给予企业相应记分。

（一）出现以下情况之一的，每次（批次）记5分。

1．水泥、净化海砂、掺合料和外加剂等主要原材料无合格证的；

2．水泥、机制砂（人工砂）、净化海砂、掺合料和外加剂等主要原材料无出厂检验报告，或型式检验频率或检测项目不符合要求的；

3. 水泥、粗细骨料、掺合料和外加剂等主要原材料进厂复验频率不足或进厂复验项目不全的；

4．未建立进厂原材料台账或进厂原材料台账不符合《福建省预拌混凝土质量管理标准》要求或进厂原材料台账与实际不符的；

5．检（试）验后样品留置不符合要求的；

6. 已使用的原材料未按《福建省预拌混凝土质量管理标准》第十八条进行进厂信息登记的；

7．拌制混凝土期间未按要求测定骨料含水率或骨料含水率测定记录与生产系统记录的不一致的；

8．未建立出厂预拌混凝土台账或出厂预拌混凝土台账不符合《福建省预拌混凝土质量管理标准》要求或出厂预拌混凝土台账与实际不符的；

9．抽查时实验室当天到岗试验人员少于3人，或不满足生产或试验需要的；

10．实验室实际在岗试验人员少于4人或不满足生产（试验）需要的；

11．操作室、养护室温湿度环境条件不满足要求的；

12．危险药品无双人双锁管理或废液未集中处理的；

13．厂区内砂、石等原材料料仓未全封闭的或未按照不同的品种、规格设置隔墙分仓堆放的；

14．实验室仪器未检定（校准）或检定（校准）过期的；

15．抗渗出厂检验试块取样频率不符合要求的；

16．抗渗未作出厂检验试块试验的。

（二）出现以下情况之一的，每次记10分。

1．搅拌站（楼）计量设备的精度不符合要求的；

2．搅拌站（楼）计量设备未检定（校准）或检定（校准）失效的；

3．强度出厂检验试块取样频率不符合要求的；

4．强度未作出厂检验试块试验的；

5．经交货检验预拌混凝土质量不符合要求的；

6．未明确生产配合比调整的岗位职责和工作流程，或未按规定的职责和工作流程调整配合比的；

7．实验室主任不符合要求的；

8．实验室主任长期不到岗；

9．实验室检测能力不符合《福建省预拌混凝土质量管理标准》要求的；

10．混凝土标准养护室面积少于30平方米的；

11．混凝土标准养护室面积无法满足生产或检（试）验要求的；

12．检测报告未按要求上传至“福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统-预拌混凝土管理子系统”的；

13．检测报告的签字人和实际人员不一致的；

14．掺合料品种及其掺量未书面告知需方的；

15．同一批次（即同一生产流水号）的预拌混凝土生产时，其各盘次的胶凝材料投料累计偏差超过-2％。

（三）出现以下情况之一的，每次记20分。

1．使用经检定（校准）不合格的实验室仪器的；

2．配合比设计确定的试配强度不符合要求或选用的配合比不符合要求的；

3．未做配合比设计或原材料产地（厂家）、品种、质量等有显著变化时未重新进行配合比设计的；

4．净化前的海砂在预拌混凝土生产厂区内存放的；

5．使用超过半年以上未验证的配合比，或配合比验证不符合《福建省预拌混凝土质量管理标准》十九条或国家、福建省有关规范标准要求的；

6．搅拌楼控制系统设定的胶凝材料用量少于设计配合比或生产配合比的；

7．实际水胶比大于设计（生产）配合比的；

8．经监督抽测掺合料主要控制项目不满足要求的；

9．经监督抽测水泥强度或凝结时间或安定性等不满足要求的；

10．经监督抽测砂石粉含量或含泥量或泥块含量等不满足要求的；

11．经监督抽测外加剂质量主要控制项目不满足要求的；

12．经监督抽测预拌混凝土试块抗压强度代表值小于《混凝土强度评定检验标准》（GB50107）规定的最低值（即0.85倍的设计强度等级标准值）的；

13．经监督抽测预拌混凝土试块抗压强度代表值介于《混凝土强度评定检验标准》（GB50107）规定的最低值（即0.85倍的设计强度等级标准值）与设计强度等级标准值之间且经有资质检测机构检测鉴定结构混凝土实体强度不符合设计或规范要求的；

14．企业在预拌混凝土运输、等待、卸料、泵送和振捣等过程中加水的；

15．楼板或薄壳构件的预拌混凝土的掺合料掺量超过《福建省预拌混凝土质量管理标准》规定的；

16．抗渗出厂检验弄虚作假的。

（四）出现以下情况之一的，每次记30分。

1．原材料投料计量弄虚作假的或原材料进厂检验弄虚作假的；

2．掺合料品种或掺量不符合现行国家、福建省有关规范标准规定的；

3．强度出厂检验弄虚作假的；

4．配合比设计（验证）弄虚作假的；

5．水泥、外加剂、试块（含配合比设计、验证）待检、在检样品与原始记录、报告不符的；

6． “福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统-预拌混凝土管理子系统”有确认生产的生产信息登记或者预拌混凝土有出厂记录或者预拌混凝土有出厂记录或者施工现场有预拌混凝土使用记录但搅拌楼控制系统没有相应的生产数据的。

（五）出现以下情况之一的，每次记100分。

1．经监督抽测砂氯离子含量不满足要求；

2．经监督抽测砂贝壳含量不满足要求；

3．净化海砂用于钢筋或劲钢（管）混凝土等钢材与混凝土共同受力的结构;

4．经监督抽测拌合物水溶性氯离子含量不符合要求的。

（六）出现上述第（一）～（五）条（除第（三）条13款和第（五）条3款外）情况之一后，经有相应资质检测机构检测鉴定结构混凝土强度或氯离子含量不符合设计或规范要求的，每次加记30分。

二、企业记分以两个自然年为一记分周期，记分周期到期后自动归零重新记分。

三、主管部门对企业记分前，应由2名及以上监管人员共同核实违规事实，填写《违规事实确认与违规记分告知单》（以下简称《告知单》，格式详见附件）且由企业负责人签字确认。企业负责人对违规事实不认可的，在备注栏写明意见和理由。企业拒不签字确认也不陈述意见和理由的，监管人员在备注栏注明情况后处理。

四、违规事实确认后的5个工作日内，监管人员应在“福建省建设工程监管一体化平台项目监管系统”生成《违规事实确认与违规记分告知单》，经主管部门审查同意后推送给企业并公示，公示期为3个工作日。

企业对记分有异议的，应在公示期内向主管部门提出书面核实申请。企业对主管部门核实结果有异议的，应在收到核实意见后2个工作日内向上级主管部门提出书面复核申请。

提出异议的责任主体应提供真实身份、联系方式、具体事实理由和相关证据材料，异议是否受理应当场做出决定，不符合本款规定的异议，不予受理并书面回复异议人。

核实和复核机构应分别在受理后5个工作日和10个工作日作出核实或复核决定，并在决定后下个工作日在“福建省建设工程监管一体化平台项目监管系统”予以记录生效，记分生效时间不早于《违规事实确认与违规记分告知单》正常生效时间。

五、主管部门对企业实施记分均应在“福建省建设工程监管一体化平台项目监管系统”中执行。

六、上级主管部门应对下级主管部门开展企业动态考核管理工作进行检查指导。上级主管部门在检查中发现企业存在应给予记分的违规事实时，应按本规定予以记分。企业对上级主管部门检查发现的违规事实有异议的，应当场提出，否则不得申诉。

附件：违规事实确认与违规记分告知单

附件

违规事实确认与违规记分告知单

编号：

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监管人员 |  |  | 在场其他监管人员 |  |  |
| 违规事实 |  |  |  |  |  |
| 违规事实 确认 | （以上内容属实） 企业负责人（签字）： |  |  | 其他在场人（签字）： |  |
| 监管人员（签字） |  |  |  |  |  |
| 拟记分 登记告知 | 根据以上违规事实，依照《预拌混凝土企业动态考核管理规定》，拟给企业 分的违规记分登记。如有异议，请在三个工作日内向我单位提交书面意见。联系人： ，联系电话： ， 特此告知。 （主管部门全称） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

说明：违规事实应描述具体、清楚，用词规范；本单一式贰份，一份交企业，一份存档。

附件9-1

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测规定

（原材料质量控制）

| 抽查 （抽测） 内容 （项目） | 1、原材料进厂资料 2、原材料进厂检（复）验情况 3、进厂原材料台账建立情况 4、检（试）验后样品留置情况 |
| --- | --- |
| 抽查 （抽测） 方式 | 选取某一生产时段，抽查预拌混凝土企业(以下简称企业)原材料质量控制情况 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1 水泥、机制砂（人工砂）、净化海砂、掺合料和外加剂等主要原材料进厂资料和型式检验 1.1 未发现原材料进厂资料不符合要求 1.2 原材料进厂资料或型式检验不符合要求 1.2.1 无合格证 1.2.2 无出厂检验报告 1.2.3 型式检验频率不符合要求 1.2.4 型式检验项目不全 1.2.5 型式检验发现主要原材料不合格时未将该批次原材料退场 1.2.6 其它情况 2 水泥、粗细骨料、掺合料和外加剂等主要原材料进厂检（复）验情况 2.1 未发现原材料进厂检（复）验不符合要求 2.2 原材料进厂检（复）验不符合要求 2.2.1 原材料进厂检验弄虚作假 2.2.2 检（复）验批次与要求不符 2.2.3 检（复）验项目不全 2.2.4 检（复）验发现主要原材料不合格时未将该批次原材料退场 2.2.5 其它情况 3 进厂原材料台账建立情况 3.1 已按要求建立进厂原材料台账 3.2 进厂原材料台账不符合要求 3.2.1 未建立进厂原材料台账 3.2.2进厂原材料台账不符合《福建省预拌混凝土质量管理标准》要求 3.2.3 进厂原材料台账与实际不符 3.2.4 其它情况 4 原材料进厂信息登记 4.1 未发现已使用的原材料未按《福建省预拌混凝土质量管理标准》第十八条进厂信息登记 4.2 已使用的原材料未按《福建省预拌混凝土质量管理标准》第十八条进行进厂信息登记 5 检（试）验后样品留置情况 5.1检（试）验后样品留置符合要求 5.2检（试）验后样品留置不符合要求 |
| 处理 意见 | 1．主要原材料进厂资料无合格证或无出厂检验报告或型式检验频率不符合要求或型式检验项目不全的，责令企业补充相应进厂资料，企业无法提供进厂资料的，责令企业将未使用的原材料退场并做好相应记录，该批次原材料已有使用的，责令企业委托有资质检测机构对使用该批次原材料生产的预拌混凝土成型的主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及规范要求按检验批进行检测鉴定；若经检测鉴定某检验批混凝土强度仍不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件混凝土强度进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 主要原材料型式检验频率不符合要求或型式检验项目不全的，责令企业改正。型式检验发现主要原材料不合格时未将该批次原材料退场的，责令企业将未使用的原材料退场并做好相应记录；该批次原材料已有使用的，责令企业委托有资质检测机构对使用该批次原材料生产的预拌混凝土成型的主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及规范要求按检验批进行检测鉴定；若经检测鉴定混凝土强度某检验批不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件混凝土强度进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 2．胶凝材料进厂检验弄虚作假的，按本标准第三十六条处理；其他原材料进厂检验弄虚作假的，对相应的每个工程项目，每个混凝土强度等级分别抽取5个主要受力结构构件（构件由工程所在地质量监督机构事先在图纸上随机抽取），责令企业委托有资质检测机构对其强度是否满足设计及规范要求进行检测鉴定；若经检测鉴定某个构件混凝土强度不满足设计或规范要求，责令企业委托有资质检测机构对与该构件同一检验批的主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及规范要求按检验批进行检测鉴定；若经检测鉴定该检验批混凝土强度仍不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件混凝土强度进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 主要原材料检（复）验批次与要求不符或检（复）验项目不全的，对使用未检（复）验或检（复）验项目不全的原材料生产的预拌混凝土成型的每个工程项目，每个混凝土强度等级分别抽取5个主要受力结构构件（构件由工程所在地质量监督机构事先在图纸上随机抽取），责令企业委托有资质检测机构对其强度是否满足设计及规范要求进行检测鉴定；若经检测鉴定某个构件混凝土强度不满足设计或规范要求，责令企业委托有资质检测机构对与该构件同一检验批的主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及规范要求按检验批进行检测鉴定；若经检测鉴定该检验批混凝土强度仍不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件混凝土强度进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 检（复）验发现主要原材料不合格时未将该批次原材料退场的，责令企业将未使用的原材料退场并做好相应记录；该批次原材料已有使用的，责令企业委托有资质检测机构对使用该批次原材料生产的预拌混凝土成型的主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及规范要求按检验批进行检测鉴定；若经检测鉴定混凝土强度某检验批不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件混凝土强度进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 3．进厂原材料台账不符合要求的，责令企业改正。 4．已使用的原材料未按《福建省预拌混凝土质量管理标准》第十八条进行进厂信息登记的，责令企业改正。 5．检（试）验后样品留置不符合要求的，责令企业改正。 |
| 处理 意见 |  |
| 备注 | 1．抽查发现主要原材料质量控制不符合要求时，应记录清楚已使用同批次原材料生产的预拌混凝土成型的工程项目及其使用具体部位，并经企业负责人签字确认。 2．合格证、出厂检验报告弄虚作假的，视为无合格证、出厂检验报告 3．除按上述进行处理外，还应按《预拌混凝土企业动态考核管理规定》予以记分。 |

附件9-2

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测规定

（生产过程质量控制）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 1.配合比确定与调整 2.计量与搅拌 3.掺和料品种、掺量 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 抽查检查时段内企业生产过程质量控制情况 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1 配合比确定与调整 1.1 未发现配合比确定与调整不符合要求 1.2 配合比确定与调整不符合要求 1.2.1配合比设计确定的试配强度不符合要求或选用的配合比不符合要求 1.2.2未做配合比设计或原材料产地（厂家）、品种、质量等有显著变化时未重新进行配合比设计 1.2.3使用超过半年以上未验证的配合比 1.2.4配合比验证不符合《福建省预拌混凝土质量管理标准》十九条或国家、福建省有关规范标准要求 1.2.5搅拌楼控制系统的胶凝材料用量与设计配合比或生产配合比不一致 1.2.6实际水胶比大于设计（生产）配合比水胶比 1.2.7未明确生产配合比调整的岗位职责和工作流程 1.2.8未按规定的职责和工作流程调整配合比 1.2.9 其它情况 2 记量与搅拌 2.1 未发现计量与搅拌不符合要求 2.2 计量与搅拌不符合要求 2.2.1 搅拌站（楼）计量设备的精度不符合要求 2.2.2 搅拌站（楼）计量设备未检定（校准）或检定（校准）失效 2.2.3 原材料投料计量弄虚作假 2.2.4 原材料计量偏差超过允许偏差 2.2.5 拌制混凝土期间未按要求测定骨料含水率 2.2.6 骨料含水率测定记录与生产系统记录的不一致 2.2.7 其它情况 3掺和料品种、掺量 3.1 掺和料品种、掺量符合要求 3.2 掺和料品种或掺量不符合要求 3.2.1掺合料品种、掺量不符合现行国家、福建省有关规范标准规定 3.2.2楼板或薄壳构件的预拌混凝土的掺合料掺量超过《福建省预拌混凝土质量管理标准》规定允许范围 3.2.3掺合料品种及其掺量未书面告知需方 3.2.4其它情况 |
| 处理 意见 | 1．配合比设计确定的试配强度不符合要求或选用的配合比不符合要求，未做配合比设计或原材料产地（厂家）、品种、质量等有显著变化时未重新进行配合比设计，或使用超过半年以上未验证的配合比，或配合比验证不符合《福建省预拌混凝土质量管理标准》十九条或国家、福建省有关规范标准要求，或搅拌楼控制系统的胶凝材料用量与比设计配合比或生产配合比不一致的，，或实际水胶比大于设计（生产）配合比水胶比，对使用相应预拌混凝土成型的每个工程项目，每个混凝土强度等级分别抽取5个主要受力结构构件（构件由工程所在地质量监督机构事先在图纸上随机抽取），责令企业委托有资质检测机构对其强度是否满足设计及规范要求进行检测鉴定；若经检测鉴定某个构件混凝土强度不满足设计或规范要求，责令企业委托有资质检测机构对与该构件同一检验批的主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及规范要求按检验批进行检测鉴定；若经检测鉴定该检验批混凝土强度仍不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件混凝土强度进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 未明确生产配合比调整的岗位职责和工作流程或按规定的职责和工作流程调整配合比的，责令企业改正。 2．计量设备的精度不符合要求、计量设备未检定（校准）或检定（校准）失效、原材料计量偏差超过允许偏差或拌制混凝土期间未按要求测定骨料含水率或骨料含水率测定记录与生产系统记录的不一致的，责令企业改正。 胶凝材料投料计量弄虚作假的，按本标准第三十六条处理；其他原材料投料计量弄虚作假的，对相应的每个工程项目，每个混凝土强度等级分别抽取5个主要受力结构构件（构件由工程所在地质量监督机构事先在图纸上随机抽取），责令企业委托有资质检测机构对其强度是否满足设计及规范要求进行检测鉴定；若经检测鉴定某个构件混凝土强度不满足设计或规范要求，责令企业委托有资质检测机构对与该构件同一检验批的主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及规范要求按检验批进行检测鉴定；若经检测鉴定该检验批混凝土强度仍不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件混凝土强度进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 3．掺合料品种、掺量不符合现行国家、福建省有关规范标准规定的，责令建设单位牵头委托有资质检测机构对相应工程的所有主要受力结构构件混凝土强度进行检测鉴定（必要时也应对耐久性进行检测鉴定），并根据检测鉴定结果进一步处理。 掺合料掺量超过《福建省预拌混凝土质量管理标准》规定允许范围且未事先取得需方和工程项目建设单位的书面同意的，责令企业改正，对已使用的工程项目，责令企业委托有资质检测机构对相应工作班生产的预拌预拌混凝土成型的主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及规范要求按检验批进行检测鉴定；若经检测鉴定某检验批混凝土强度不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件混凝土强度进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 楼板或薄壳构件的预拌混凝土的掺合料掺量超过《福建省预拌混凝土质量管理标准》规定允许范围，对已使用的每个工程项目，全数检查每块楼板或构件是否存在开裂，并根据检查结果进一步处理；同时每个混凝土强度等级分别抽取5块楼板或构件（由工程所在地质量监督机构事先在图纸上随机抽取）委托有资质检测机构对其强度是否满足设计及规范要求进行检测鉴定；若经检测鉴定某块楼板或构件混凝土强度不满足设计或规范要求，责令企业委托有资质检测机构对与该块楼板或构件同一检验批的楼板或构件混凝土强度是否满足设计及规范要求按检验批进行检测鉴定；若经检测鉴定该检验批混凝土强度仍不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有楼板或构件混凝土强度进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 掺合料品种及其掺量未书面告知需方的，责令企业改正。 |
| 处理 意见 |  |
| 备注 | 抽查发现预拌混凝土生产过程质量控制不符合要求时，应记录清楚已使用工作班预拌混凝土成型的工程项目及其使用部位，并经企业负责人签字确认。 除按上述进行处理外，还应按《预拌混凝土企业动态考核管理规定》予以记分。 |

附件9-3

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测规定

（预拌混凝土质量检验）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 1 出厂检验 2 交货检验 3 出厂预拌混凝土台账建立情况 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 选取某一生产时段，抽查企业预拌混凝土质量检验情况 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1 出厂检验 1.1 未发现出厂检验不符合要求 1.2 出厂检验不符合要求 1.2.1 强度出厂检验试块取样频率不符合要求 1.2.2 强度未作出厂检验试块试验的 1.2.3强度出厂检验试验弄虚作假 1.2.4 抗渗出厂检验试块取样频率不符合要求 1.2.5 抗渗未作出厂检验试块试验的 1.2.6 抗渗出厂检验试验弄虚作假 1.2.4 其它情况 2 交货检验 2.1未作交货检验或经交货检验预拌混凝土质量符合要求 2.2 经交货检验预拌混凝土质量不符合要求 2.2.1坍落度不符合要求且用于工程 2.2.2交货检验强度经评定不符合要求 2.2.3其它情况 3出厂预拌混凝土台账建立情况 3.1 已按要求建立出厂预拌混凝土台账 3.2 出厂预拌混凝土台账不符合要求 3.2.1 未建立出厂预拌混凝土台账 3.2.2出厂预拌混凝土台账不符合《福建省预拌混凝土质量管理标准》要求 3.2.3 出厂预拌混凝土台账与实际不符 3.2.4 其它情况 |
| 处理 意见 | 1强度出厂检验试块试块取样频率不符合要求、或强度未作出厂检验试块试验的，对相应试块所代表的工作班生产的预拌混凝土成型的每个工程项目，每个混凝土强度等级分别抽取5个主要受力结构构件（构件由工程所在地质量监督机构事先在图纸上随机抽取），责令企业委托有资质检测机构对其强度是否满足设计及规范要求进行检测鉴定；若经检测鉴定某个构件混凝土强度不满足设计或规范要求，责令企业委托有资质检测机构对与该构件同一检验批的主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及规范要求按检验批进行检测鉴定；若经检测鉴定该检验批混凝土强度仍不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件混凝土强度进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 强度出厂检验试验弄虚作假的，按本标准第三十六条处理。 抗渗出厂检验试块取样频率不符合要求、或抗渗未作出厂检验试块试验的、或抗渗出厂检验试验弄虚作假的，对相应试块所代表的工作班生产的预拌混凝土成型的相应工程部位，全数进行蓄水（淋水）试验。 2经交货检验预拌混凝土质量不符合要求的，责令企业委托有资质检测机构对使用质量不符合要求的预拌混凝土成型的主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及规范要求按检验批进行检测鉴定；若经检测鉴定某检验批混凝土强度仍不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件混凝土强度进行检测鉴定，再根据检测鉴定结果进一步处理。 3出厂预拌混凝土台账不符合要求的，责令企业改正。 |
| 备注 | 除按上述进行处理外，还应按《预拌混凝土企业动态考核管理规定》予以记分。 |

附件9-4

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测规定

（实验室条件）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 1.管理制度 2.试验人员 3.检测能力 4.仪器设备 5.检（试）验环境 6.检测联网 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 随机抽查实验室条件 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1 管理制度 1.1 未发现管理制度不符合要求 1.2 管理制度不符合要求 1.2.1 管理制度不能有效运行 1.2.2 管理制度不能保证检测质量 1.2.3 其它情况 2 实验室人员 2.1实验室人员符合要求 2.2实验室人员不符合要求 2.2.1 实验室主任不符合要求 2.2.2 试验人员数量不符合要求或不满足生产或试验需要 2.2.3 其它情况 3 检测能力 3.1 未发现检测能力不符合要求 3.2 检测能力不符合要求 3.2.1 不具备**检测能力 3.2.2 其它情况 4 仪器设备 4.1 未发现仪器设备不符合要求 4.2 仪器设备不符合要求 4.2.1 实验室仪器未检定（校准）或检定（校准）过期 4.2.2 使用经检定（校准）不合格的实验室仪器 4.2.3 其它情况 5检（试）验环境 5.1 未发现检（试）验环境不符合要求 5.2 检（试）验环境不符合要求 5.2.1混凝土标准养护室面积少于30平方米 5.2.2混凝土标准养护室面积无法满足生产或试验要求 5.2.3操作室、养护室温湿度环境条件不满足要求 5.2.4 危险药品无双人双锁管理或废液未集中处理 5.2.5 其它情况 |
| 抽查 （抽测） 记录 |  |
| 处理 意见 | 1.管理制度不符合要求的，责令企业改正。 2.实验室人员不符合要求的，责令企业改正。 3.检测能力不符合要求的，对不具备检测能力的项目责令企业委托有资质检测机构实施。 4.实验室仪器未检定（校准）或检定（校准）过期，或使用经检定（校准）不合格的实验室仪器的，责令企业改正，对已出具的检测报告所对应的预拌混凝土，每个工程项目每个混凝土强度等级分别抽取5个主要受力结构构件（构件由工程所在地质量监督机构事先在图纸上随机抽取），责令企业委托有资质检测机构对其强度是否满足设计及规范要求进行检测鉴定；若经检测鉴定某个构件混凝土强度不满足设计或规范要求，责令企业委托有资质检测机构对与该构件同一检验批的主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及规范要求按检验批进行检测鉴定；若经检测鉴定该检验批混凝土强度仍不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件混凝土强度进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 5.混凝土标准养护室面积少于30平方米，或混凝土标准养护室面积无法满足生产和试验要求的的，责令企业改正，整改期间预拌混凝土质量检验委托有资质检测机构实施。 操作室、养护室温湿度环境条件不满足要求的，责令企业改正，对已出具的检测报告所对应的预拌混凝土，每个工程项目每个混凝土强度等级分别抽取5个主要受力结构构件（构件由工程所在地质量监督机构事先在图纸上随机抽取），责令企业委托有资质检测机构对其强度是否满足设计及规范要求进行检测鉴定；若经检测鉴定某个构件混凝土强度不满足设计或规范要求，责令企业委托有资质检测机构对与该构件同一检验批的主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及规范要求按检验批进行检测鉴定；若经检测鉴定该检验批混凝土强度仍不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件混凝土强度进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 危险药品无双人双锁管理或废液未集中处理，责令企业改正。 |
| 备注 | 除按上述进行处理外，还应按《预拌混凝土企业动态考核管理规定》予以记分。 |

附件9-5

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测规定

（实验室人员到位情况）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 1、实验室人员到位情况 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 随机抽查实验室人员到位情况 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1实验室人员到位情况 1.1实验室人员到位情况符合要求 1.2实验室人员到位情况不符合要求 1.2.1 当天到岗试验人员少于3人 1.2.2实际在岗试验人员少于4人或不满足生产（试验）需要 1.2.3当天到岗试验人员不满足生产或试验需要 1.2.4 实验室主任长期不到岗 1.2.5其它情况 |
| 处理 意见 | 实验室人员到位情况不符合要求的，责令企业改正 |
| 备注 | 1、有下列情形之一的，可认定实验室主任长期不到岗 （1）主管部门事前通知到企业检查，但检查时实验室主任不在现场，此情形90天内达3次的 （2）经调查取证，实验室主任大部分时间不在岗而由他人代行岗位职责的 2、除按上述进行处理外，还应按《预拌混凝土企业动态考核管理规定》予以记分。 |

附件9-6

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测规定

（检（试）验和生产数据）

| 抽查（抽测）内容（项目） | 1、检（试）验和生产数据 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 随机抽查检（试）验和生产数据相关情况 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1检（试）验数据 1.1未发现检（试）验数据不符合要求 1.2检（试）验数据不符合要求 1.2.1水泥、掺合料、强度试块（含配合比设计、验证）待检、在检样品与原始记录或报告不符 1.2.2检测报告未按要求上传至“福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统-预拌混凝土管理子系统” 1.2.3检测报告的签字人和实际人员不一致 1.2.4 其它情况； 22生产数据 2.1未发现生产数据不符合要求 2.2生产数据不符合要求 2.2.1“福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统-预拌混凝土管理子系统”有确认生产的生产信息登记，或预拌混凝土有出厂记录，或者施工现场有预拌混凝土使用记录但搅拌楼控制系统没有相应的生产数据 2.2.2同一批次（即同一生产流水号）的预拌混凝土生产时，其各盘次的胶凝材料投料累计偏差超过-2％ 2.2.3其它情况 |
| 处理 意见 | - 水泥、掺合料、强度试块（含配合比设计、验证）待检、在检样品与原始记录或报告不符，检试验（配合比设计、验证）弄虚作假，按本标准第三十六条处理。 检测报告未按要求上传至“福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统-预拌混凝土管理子系统”，责令企业改正。 检测报告的签字人和实际人员不一致，责令企业改正。 2．“福建省建设工程监管一体化平台工程检测管理信息系统-预拌混凝土管理子系统”有确认生产的生产信息登记，或预拌混凝土有出厂记录，或者施工现场有预拌混凝土使用记录但搅拌楼控制系统没有相应的生产数据，责令企业委托有资质的检测机构对相应的预拌混凝土的强度按检验批进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 同一批次（即同一生产流水号）的预拌混凝土生产时，其各盘次的胶凝材料投料累计偏差超过-2％，对相应的混凝土主要受力构件，责令企业随机选取至少5个主要受力构件（构件由工程所在地质量监督机构事先在图纸上随机抽取）委托有资质的检测机构检测其实体强度，若经检测某构件实体强度不满足设计要求的，应对相应的全数混凝土主要受力构件实体强度进行检测。 |
| 备注 | 除按上述进行处理外，还应按《预拌混凝土企业动态考核管理规定》予以记分。 |

附件9-7

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测规定

（掺合料质量）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 掺合料质量主要控制项目 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 在监管人员监督下，由企业试验人员抽取掺合料试样 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1.1抽测外加剂的主要控制项目满足要求 1.2抽测外加剂的主要控制项目不满足要求 |
| 处理 意见 | 主要控制项目不满足要求的，责令企业将同批次掺合料退场并做好相应记录；若是安定性不满足要求且该批次掺合料已有使用的，责令相关建设单位牵头，组织施工、监理等单位对使用该批掺合料生产的预拌混凝土成型的的构件进行拆除重做；若是其它主要控制项目不满足要求且该批次掺合料已有使用的，对该批次掺合料生产的预拌混凝土成型的每个工程项目，责令企业委托有资质检测机构对主要受力结构构件混凝土强度（必要时应还包括耐久性）是否满足设计及规范要求按检验批进行检测鉴定；若经检测鉴定某检验批混凝土强度（耐久性）不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件混凝土强度（耐久性）进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 |
| 备注 | 1、结合实际抽测掺合料的一个或多个主要控制项目（主要控制项目依据《混凝土质量控制标准》（GB50164） 2、现场抽测时，应记录清楚已使用同批次掺合料生产的预拌混凝土成型的工程项目及其使用部位，并经企业负责人签字确认。 3、除按上述进行处理外，还应按《预拌混凝土企业动态考核管理规定》予以记分。 |

附件9-8

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测规定

（水泥质量）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 1、强度 2、凝结时间 3、安定性 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 在监管人员监督下，由企业试验人员抽取水泥试样 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1强度 1.1样品强度满足要求 1.2样品强度不满足要求 2凝结时间 2.1样品凝结时间满足要求 2.2样品凝结时间不满足要求 3安定性 3.1样品安定性满足要求 3.2样品安定性不满足要求 |
| 处理 意见 | 1样品强度不满足要求的，责令企业将同批次水泥退场并做好相应记录；该批次水泥已有使用的，对该批次水泥生产的预拌混凝土成型的每个工程项目，责令企业委托有资质检测机构对主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及规范要求按检验批进行检测鉴定；若经检测鉴定某检验批混凝土强度不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件混凝土强度进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 2、样品凝结时间不满足要求的，责令企业将同批次水泥退场并做好相应记录；该批次水泥已有使用的，对该批次水泥生产的预拌混凝土成型的每个工程项目，责令企业委托有资质检测机构对主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及规范要求按检验批进行检测鉴定；若经检测鉴定某检验批混凝土强度不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件混凝土强度进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 3、样品安定性不满足要求的，责令企业将同批次水泥退场并做好相应记录；该批次水泥已有使用的，责令相关建设单位牵头，组织施工、监理等单位对使用该批水泥的构件进行拆除重做。 |
| 备注 | 1、现场抽测时，应记录清楚已使用同批次水泥生产的预拌混凝土成型的工程项目及其使用部位，并经企业负责人签字确认。 2、除按上述进行处理外，还应按《预拌混凝土企业动态考核管理规定》予以记分。 |

附件9-9

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测规定

（砂质量）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 1.氯离子含量 2.贝壳含量（肉眼观察发现砂中贝壳含量可能超标时抽测） 3.石粉含量（当砂是机制砂（人工砂）或肉眼观察发现砂中石粉含量可能超标时抽测） 4.含泥量、泥块含量（肉眼观察发现砂中含泥量可能超标时抽测） |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 在监管人员监督下，由企业试验人员抽取砂试样 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1氯离子含量 1.1样品氯离子含量满足要求 1.2. 样品氯离子含量不满足要求 2 贝壳含量 2.1样品贝壳含量满足要求 2.2样品贝壳含量不满足要求 3石粉含量 3.1样品石粉含量满足要求 3.2样品石粉含量不满足要求 4含泥量 4.1样品含泥量、泥块含量满足要求 4.2样品含泥量或泥块含量不满足要求 |
| 处理 意见 | 1.样品氯离子含量不满足要求的，责令企业将同批次砂退场并做好相应记录；已用于配制钢筋或劲钢（管）混凝土等钢材与混凝土共同受力结构使用的混凝土的，责令企业委托有资质检测机构对相应的所有构件的氯离子含量进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 2.样品贝壳含量不满足要求的，责令企业将同批次砂退场并做好相应记录，已用于配制混凝土的，责令企业委托有资质检测机构对相应的所有构件的混凝土强度进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 3.样品石粉含量不满足要求的，责令企业将同批次砂退场并做好相应记录；该批次砂已有使用的，对使用该批次砂生产的预拌混凝土成型的每个工程项目，每个混凝土强度等级分别抽取5个主要受力结构构件（构件由工程所在地质量监督机构事先在图纸上随机抽取），责令企业委托有资质检测机构对其强度是否满足设计及规范要求进行检测鉴定；若经检测鉴定某个构件混凝土强度不满足设计或规范要求，责令企业委托有资质检测机构对与该构件同一检验批的主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及规范要求按检验批进行检测鉴定；若经检测鉴定该检验批混凝土强度仍不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件混凝土强度进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 4.样品含泥量或泥块含量不满足要求的，责令企业将同批次砂退场并做好相应记录；该批次砂已有使用的，对使用该批次砂生产的预拌混凝土成型的每个工程项目，每个混凝土强度等级分别抽取5个主要受力结构构件（构件由工程所在地质量监督机构事先在图纸上随机抽取），责令企业委托有资质检测机构对其强度是否满足设计及规范要求进行检测鉴定；若经检测鉴定某个构件混凝土强度不满足设计或规范要求，责令企业委托有资质检测机构对与该构件同一检验批的主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及规范要求按检验批进行检测鉴定；若经检测鉴定该检验批混凝土强度仍不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件混凝土强度进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 |
| 处理 意见 |  |
| 备注 | 1、砂监督抽测时至少抽取四份样品，一份为按JG/T494（净化海砂）或JG/T 568（其他砂）试验的样品，一份为按GB55008做试验的样品（经JG/T494（净化海砂）或JG/T 568（其他砂）检测不合格再按GB55008检测），两份为封存样用于检测异议鉴定。 2、现场抽测时，应记录清楚已使用同批次砂生产的预拌混凝土成型的工程项目及其使用部位，并经企业负责人签字确认。 3、除按上述进行处理外，还应按《预拌混凝土企业动态考核管理规定》予以记分。 |

附件9-10

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测规定

（外加剂质量）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 外加剂主要控制项目 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 在监管人员监督下，由企业试验人员抽取外加剂试样 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1.1抽测外加剂的主要控制项目满足要求 1.2抽测外加剂的主要控制项目不满足要求 |
| 处理 意见 | 1抽测外加剂的主要控制项目不满足要求的，责令企业将同批次外加剂退场并做好相应记录；该批次外加剂已有使用的，责令企业委托有资质检测机构对使用该批次外加剂生产的预拌混凝土成型的主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及规范要求按检验批进行检测鉴定；若经检测鉴定某检验批混凝土强度不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件混凝土强度进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 |
| 备注 | 1、结合实际抽测外加剂的一个或多个主要控制项目（主要控制项目依据《混凝土质量控制标准》（GB50164）。 2、现场抽测时，应记录清楚已使用同批次外加剂生产的预拌混凝土成型的工程项目及其使用部位，并经企业负责人签字确认。 3、除按上述进行处理外，还应按《预拌混凝土企业动态考核管理规定》予以记分。 |

附件9-11

福建省预拌混凝土质量监督抽查抽测规定

（预拌混凝土质量）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 1、混凝土强度 2、氯离子含量 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 在监管人员监督下，由企业在厂区取样制作一组混凝土试块（混凝土强度也可抽取已达28天的出厂检验试块当场试验），并现场抽测拌合物水溶性氯离子含量,或者在施工现场取样制作一组混凝土试块并现场抽样检验拌合物水溶性氯离子含量 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1混凝土强度 1.1所抽测混凝土试块抗压强度代表值高于或等于设计强度等级标准值 1.2所抽测混凝土试块抗压强度代表值低于设计强度等级标准值 1.2.1所抽测混凝土试块抗压强度代表值小于《混凝土强度评定检验标准》（GB50107）规定的最低值（即0.85倍的设计强度等级标准值） 1.2.2所抽测混凝土试块抗压强度代表值介于《混凝土强度评定检验标准》（GB50107）规定的最低值（即0.85倍的设计强度等级标准值）与设计强度等级标准值之间 1.2.3其它情况 2氯离子含量 2.1所抽测拌合物水溶性氯离子含量符合要求 2.2所抽测拌合物水溶性氯离子含量不符合要求 |
| 处理 意见 | 1所抽测混凝土试块抗压强度代表值小于《混凝土强度评定检验标准》（GB50107）规定的最低值（即0.85倍的设计强度等级标准值）的，责令企业委托有资质检测机构对使用该工作班生产的预拌混凝土成型的所有主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及规范要求进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。所抽测混凝土试块抗压强度代表值介于《混凝土强度评定检验标准》（GB50107）规定的最低值（即0.85倍的设计强度等级标准值）与设计强度等级标准值之间的，责令企业委托有资质检测机构对使用该工作班生产的预拌混凝土成型的主要受力结构构件混凝土强度是否满足设计及规范要求按检验批进行检测鉴定；若经检测鉴定某检验批混凝土强度不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件混凝土强度进行检测鉴定，并根据检测鉴定结果进一步处理。 2所抽测拌合物水溶性氯离子含量不符合要求的，责令企业改正，对已使用该工作班生产的预拌混凝土成型的工程项目，责令相关建设单位牵头组织企业以及施工、监理等单位将相应结构构件拆除。 |
| 备注 | 1、除按上述进行处理外，还应按《预拌混凝土企业动态考核管理规定》予以记分。 |

附件10

预拌混凝土企业监督

抽查抽测记录表

| 企业名称 |  | 抽查（抽测） 时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 |  |  |  |
| 抽查（抽测） 内容（项目） |  |  |  |
| 抽查（抽测）记录： |  |  |  |
| 处理意见： |  |  |  |
| 监督人员及监督证号 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

企业负责人（签字）：

检查（监督）组组长（签字）：