福建省工程建设地方标准  DB

工程建设地方标准编号： DBJ/T **-**-201*

住房与城乡建设部备案号： J*****-****

聚合物透水混凝土路面技术规程

Technical specification for application of

Polymer Permeable Concrete

201X-XX-XX发布                        201X-XX-XX  实施

福建省住房和城乡建设厅发布

福建省工程建设地方标准

聚合物透水混凝土路面技术规程

Technical specification for application of

Polymer Permeable Concrete

工程建设地方标准编号：DBJ/T   XX-XXX-201X

住房和城乡建设部备案号：J*****-****

主编单位：福建省建筑科学研究院

福建省永泰建筑工程公司

批准部门：

施行日期：****年**月**日

****年 福州

前  言

根据福建省住房和城乡建设厅《关于印发福建省住房和城乡建设系统2015年第三批科学技术项目计划的通知》（闽建科[2015]6号文）的要求，规程编制组经广泛调查研究，结合我省当前实际，认真总结实践经验，参考有关国家和行业标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程主要技术内容是：1 总则；2 术语；3材料；4 设计；5 施工；6验收。

本规程由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由福建省建筑科学研究院负责具体技术内容解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送福建省住房和城乡建设厅科技与设计处（地址：福州市北大路242号，邮编：350001）和福建省建筑科学研究院（福建省福州高新区创业路8号万福中心3号楼15－19层，邮政编码：350108）。

本规程主编单位：福建省建筑科学研究院

福建省永泰建筑工程公司

本规程参编单位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

# 1 总  则

1.0.1 为推广聚合物透水混凝土的应用，加强福建省聚合物透水混凝土路面工程质量，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于景观及休闲广场、市政道路人行道、公园休闲道、小区步行道、树池等聚合物透水混凝土路面的设计、施工及验收。

1.0.3 聚合物透水混凝土的设计、施工和验收除应符合本规程的规定外，尚应符合国家、行业及福建省现行有关标准的规定。

2 术语和符号

## 2.1 术 语

2.0.1 聚合物透水混凝土  polymer permeable concrete

以树脂胶粘剂为胶结材料，经与集料拌合后，靠树脂聚合固化将集料胶结成的具有连续孔隙结构的混凝土。

2.0.2 树脂胶粘剂  polymer resin adhesive

由基体树脂、固化剂及其他功能外加剂组成的胶粘剂。

2.0.3 适用期 pot life

配制后的树脂胶粘剂能维持其可用性能的时间。

2.0.3 连续孔隙率  continuous void

聚合物透水混凝土内部存在的连续空隙的体积与透水混凝土体积之百分比值。

2.0.4可操作时间 working time

聚合物透水混凝土拌合物能维持施工性能的时间。

2.0.5 耐候性 weather resistance

聚合物透水混凝土抵抗日光、冷热等气候条件的能力。

2.2 符 号

ΔE — 色差值

3 材  料

## 3.1 原材料

3.1.1 聚合物透水混凝土应采用耐久、洁净的集料，性能指标应符合表3.1.1的规定。

表3.1.1 集料的性能指标

| 项目 | 计量单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II |
| 尺寸 | mm | 2.36~4.75 | 4.75~9.5 |
| 压碎指标 | % | ≤16 |
| 含泥量（按质量计） | % | ≤0.5 |
| 泥块含量（按质量计） | % | 0 |
| 针片状颗粒含量（按质量计） | % | ≤5.0 |
| 自然堆积孔隙率 | % | ≤45 |

3.1.2 树脂胶粘剂有害物质限量应符合《建筑胶粘剂有害物质限量》GB30982的规定，其他性能应符合表3.1.2的规定。

表3.1.2 树脂胶粘剂的性能指标

| 项目 | 计量单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 适用期（25℃） | min | ≥30 |
| 防滑性 | 干摩擦系数 | — | ≥0.7 |
|  | 湿摩擦系数 | — |  |
| 耐人工气候老化性（400h） | — | 不起泡，不剥落，无裂纹；粉化≤1级，ΔE≤6.0 |

## 3.2 聚合物透水混凝土

3.2.1 聚合物透水混凝土的性能指标应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1 聚合物透水混凝土的性能指标

| 项目 | 计量单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 可操作时间（25℃） | min | ≥45 |
| 耐磨性（磨坑长度） | mm | ≤35 |
| 连续孔隙率 | % | ≥10 |
| 透水系数（15℃） | mm/s | ≥0.5 |
| 强度等级 | — | C15.0 | C10.0 | C5.0 |
| 抗压强度（7d） | MPa | ≥15.0 | ≥10.0 | ≥5.0 |
| 弯拉强度（7d） | MPa | ≥3.5 |
| 抗滑性（BPN） | — | ≥60 |
| 老化条件 | — | 人工气候老化 | 实验室光老化 |
| 抗老化性能 | 抗压强度损失率 | % | ≤20 |
|  | 质量损失率 | % | ≤5 |

3.2.2 聚合物透水混凝人工气候老化试验应按本规程附录A进行，人工辐射曝露老化试验应按本规程附录B执行。

## 3.3 聚合物透水混凝土配合比设计

3.3.2 聚合物透水混凝土的配合比设计应符合本规程表3.2.1中的性能要求。

3.3.3 聚合物透水混凝土的配合比设计步骤宜符合下列规定：

1 采用肯塔堡标准飞散试验确定最小胶粘剂用量，试验方法除应符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTG E20 T0733的相关规定，尚应符合以下规定：

（1）洛杉矶试验机转速为30~33r/min，转数为125；

（2）试验宜至少选取5个连续的胶粘剂用量；

（3）飞散损失为20%时的胶粘剂用量为初始最小胶粘剂用量。

2 采用自然裹覆试验确定最大胶粘剂用量，试验方法应按本规程附录C进行。

3 在最小胶粘剂用量与最大胶粘剂用量范围内，选取至少5个连续的胶粘剂用量制作试件。制作试件时，应目视确定聚合物透水混凝土的工作性和可操作试件。

4 测试聚合物透水混凝土试件的抗压强度，绘制聚合物透水混凝土抗压强度随胶粘剂用量变化的曲线，并做线性拟合。

5 根据线性关系图，确定略大于设计强度要求的胶粘剂用量，得出试拌配合比。

6 在试拌配合比的基础上，应至少采用三个不同配合比进行试拌，其中一个配合比为试拌配合比，另外两个配合比的胶粘剂用量宜较试拌配合比分别增加和减速1%。根据三个配合比分别一组制作试件，测试聚合物透水混凝土抗压强度。

7 聚合物透水混凝土的试配强度高于设计强度且两者之差绝对值最小的配合比为最终确定的配合比。

3.3.4 当原材料发生变化时，应重新进行配合比设计。

# 4 结构层设计

## 4.1 一般规定

4.1.1  聚合物透水混凝土路面按使用类型分为I型、II型、III型，各型路面适用范围应符合表4.3.2的规定。

表4.3.2 各型聚合物透水混凝土路面适用范围

| 使用类型 | 适用范围 |
| --- | --- |
| I型 | 市政道路人行道为代表，还包括休闲广场、景观广场等 |
| II型 | 小区步行道为代表，还包括公园休闲道、宅间小路等 |
| III型 | 景观树池为代表 |

4.1.2  I型聚合物透水混凝土路面竖向设计应符合《城镇道路路面设计规范》CJJ169的相关规定，II型和III型聚合物透水混凝土路面竖向设计应符合《民用建筑设计通则》GB50532、《城市居住区规划设计规范》GB50180及《公园设计规范》GB51192的相关规定。

4.1.3  III型聚合物透水混凝土路面宜采用全透水结构。

4.1.4  聚合物透水混凝土路面的排水设计宜符合现行行业标准《城市道路设计规范》CJJ37和《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ135的有关规定。

## 4.2 基层设计

4.2.1 聚合物透水混凝土路面基层横坡度宜为1%~2%，面层横坡度应与基层横坡度相同。

4.2.2 采用全透水结构的聚合物透水混凝土基层应符合下列规定：

1  I型和II型聚合物透水混凝土路面基层（图4.2.1-1）应符合下列规定：

1）无砂混凝土基层的抗压强度等级不应低于C20，厚度不应小于150mm。

2）级配砂砾、级配碎石或级配砾石基层厚度不应小于150mm。

图4.2.2-1  I型和II型聚合物透水混凝土路面结构层

1—聚合物透水混凝土面层；2—无砂混凝土基层；

3—级配砂砾、级配碎石及级配砾石基层；4—路基

2 III型聚合物透水混凝土路面（图4.2.1-2）基层宜采用级配砂砾、级配碎石或级配砾石，厚度不宜小于100mm。

图4.2.2-2  III型聚合物透水混凝土路面结构层

1—聚合物透水混凝土面层；

2—级配砂砾、级配碎石及级配砾石基层；3—路基

4.2.3 采用半透水结构的聚合物透水混凝土基层（图4.2.2）应符合下列规定：

1 水泥混凝土基层的抗压强度等级不应低于C20，厚度不应小于150mm。

2 稳定土基层或石灰、粉煤灰稳定砂砾基层厚度不应小于150mm。

图4.2.2 聚合物透水混凝土路面结构层

1—聚合物透水混凝土面层； 2—水泥混凝土基层；

3—稳定土基层或石灰、粉煤灰稳定砂砾基层；4—路基

## 4.3 面层设计

4.3.1 聚合物透水混凝土路面设计要求应符合表4.3.2的规定。

表4.3.2聚合物透水混凝土路面设计要求

| 路面类型 | 强度等级 | 厚度（mm） |
| --- | --- | --- |
| I型 | ≥C15 | 30~50 |
| II型 | ≥C10 | 30~40 |
| III型 | ≥C5.0 | 20~30 |

4.3.2 聚合物透水混凝土表面层和面层应设计纵向和横向接缝。纵向接缝的间距按路面宽度在3.0～4.5m范围内确定，横向接缝的间距一般为4～6m；广场平面尺寸不宜大于25m2,面层板的长宽比不宜超过1.30。基层有结构缝时，表面层和面层缩缝应与其相应结构缝位置一致，缝内应填嵌柔性材料。

4.3.3 聚合物透水混凝土面层施工长度超过30m，应设置胀缝。在聚合物透水混凝土与侧沟、建筑物、雨水口、铺面的砌块、沥青铺面等其他构造物连接处应设置胀缝。

# 5 施  工

## 5.1 一般规定

5.1.1现场应配备施工所需的辅助设备、辅助材料、施工工具，并应采取安全防护设施。

5.1.2在聚合物透水混凝土面层施工前，应对基层作清洁处理，处理后的基层表面应粗糙、清洁、干燥、无积水。

5.1.3 路基和基层施工期间应做好临时防水、排水方案。

5.1.4 当遇雨天、气温低于5℃或高于35℃时，不得进行聚合物透水混凝土路面施工。

## 5.2 搅拌和运输

5.2.1 聚合物透水混凝土搅拌机的容量应根据工程量、施工进度、施工顺序和运输工具等参数选择；单次搅拌量宜根据施工速度、拌合料可操作时间等参数选择。新拌混凝土出机至作业面运输时间不宜超过15min。

5.2.2 进入搅拌机的原材料必须计量准确，并应符合下列要求：

1 桶装胶粘剂应抽查桶重的准确性；

2 树脂胶粘剂称量允许偏差为±0.5%，集料称量的允许偏差为±2%。首次拌合可适当增加胶粘剂用量0.3%~0.5%。

3 每次配料量应根据拌合物可操作时间、胶粘剂适用期和施工进度确定。

5.2.3 聚合物透水混凝土拌制宜先将骨料加入搅拌机拌合30s，再按厂家推荐比例配制树脂胶粘剂，最后加入树脂胶粘剂拌合90s以上。

5.2.4 当聚合物透水混凝土采用不同颜色面层设计时，宜采用不同搅拌机分别拌制不同色彩的混凝土。

5.2.5 聚合透水混凝土宜采用路拌法拌制，并应根据施工进度、运量、运距及路况来选配合理的运输设备，宜使用方型板式斗车或工程翻斗车。

## 5.3 聚合物透水混凝土铺筑

5.3.1 模板的制作与立模应符合下列规定：

1 模板应选用质地坚实，变形小、刚度大的材料，按设计要求进行分隔及区域支设模板工作；

2 当设计有图案时，做好颜色标记、图形分割条安装等工作，分割条厚度不宜大于10mm。

3 立模的平面位置、高程、泛水坡度应符合设计要求，模板与混凝土接触的表面应涂脱模剂。

4 摊铺前，应对模板的高度、支撑稳定情况等进行全面检查。

5 拆模时间应根据树脂胶粘剂固化时间确定。

5.3.2 聚合物透水混凝土拌合物摊铺应均匀，平整度与排水坡度应符合要求，摊铺厚度应考虑松铺系数，其松铺系数宜为1.1。

5.3.3 聚合物透水混凝土宜采用专用低频振动压实机或平板振动器压实。用平板振动器振动时避免在一个位置上持续振动。压实时，应辅以人工补料及找平。

5.3.4 压实后，宜使用抹平机对聚合物透水混凝土面层进行收面，必要时应配合人工拍实、整平。整平时，应保持模板顶面整洁，接缝处板面应平整。

## 5.4 接缝处理

5.4.1 缩缝切割深度宜为聚合物透水混凝土面层厚度的1/2~1/3，胀缝应与聚合物透水混凝土面层厚度相同。施工中施工缝可代替缩缝。

5.4.2 施工中的缩缝、胀缝均应嵌入弹性嵌缝材料，且宜与面层颜色相近。

## 5.5 养护

5.5.1 聚合物透水混凝土施工完毕后，宜采用塑料薄膜覆盖养护。养护时间不宜少于7d，养护期间聚合物透水混凝土面层不得行人，并应保证覆盖材料的完整。

5.5.2 聚合物透水混凝土未达到设计强度前不允许投入使用。聚合物透水混凝土路面的强度，应以聚合物透水混凝土试块强度为依据。

# 6 验  收

## 6.1 一般规定

6.1.1 聚合物透水混凝土原材料进场时，应按规定批次向需方提供质量证明文件，质量证明文件应包括型式检验报告、出厂检验报告与合格证等。

6.1.2 聚合物透水混凝土路面工程质量验收时应提交下列资料：

1 相关材料的出厂检验报告和产品合格证；

2 相关材料的进场抽检报告和验收记录；

3 图纸会审记录及设计变更单；

4 经批准的施工组织设计及技术交底；

5 各工序之间的交接验收记录。

6.1.3 当施工中对聚合物透水混凝土路面的质量有怀疑或争议时，应在监理单位或建设单位等的见证下，由施工单位组织实施实体检验，委托具有相应资质的检测机构进行。

## 6.2 质量检验标准

主控项目

6.2.1 原材料质量应符合下列规定：

1 聚合物透水混凝土用集料的质量应符合本规程表3.1.1的要求。

检查数量：同产地、同品种、同规格且连续进场的集料，每400m3或600t为一批；不足400m3或600t时按一批计，每批抽检一次。

检验方法：检查试验报告。

2 树脂胶粘剂的质量应符合本规程表3.1.2的要求。

检查数量：以同生产厂家、同品种、同型号、同批次的树脂胶粘剂，每20t为一批，每批抽检一次。

检验方法：检查合格证、出厂检验报告和进场复检报告。

6.2.2 聚合物透水混凝土路面面层质量除应符合设计要求外，尚应符合下列要求：

1 聚合物透水混凝土路面抗压强度应符合本规程3.2.2的要求。

检查数量：每100m3同配合比的聚合物透水混凝土取样一次；不足100m3时按一次计。同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定，最少1组。

检验方法：检查试件抗压强度报告、检查试件弯拉强度报告。

2 聚合物透水混凝土路面弯拉强度应符合本规程3.2.2的要求。

检查数量：每100m3同配合比的聚合物透水混凝土取样一次；不足100m3时按一次计。同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定，最少1组。

检验方法：检查试件弯拉强度报告、检查试件弯拉强度报告。

3 聚合物透水混凝土路面面层透水系数应达到设计要求。

检查数量：每500m2抽测一组（3块）。

检验方法：检查试验报告。

4 聚合物透水混凝土路面抗滑性能应符合本规程3.2.2的要求。

检查数量：每500m2抽测一点。

检验方法：检查试验报告。

5 聚合物透水混凝土路面面层厚度应符合设计规定，允许误差为±5mm。

检查数量：每500m2抽测一点。

检验方法：钻孔或刨坑，用钢尺量。

一般项目

6.2.3 聚合物透水混凝土路面面层应板面平整，边角应整齐、无裂缝，不应有石子脱落现象。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、量测。

6.2.4 聚合物透水混凝土路面接缝应垂直、直顺，缝内不应有杂物。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

6.2.5 聚合物透水混凝土路面颜色必须均匀。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

6.2.6 聚合物透水混凝土路面面层允许偏差应符合表6.2.6的规定。

表6.2.6 聚合物透水混凝土场地面层允许偏差

| 项目 | 允许偏差(mm) | 检验范围 | 检验 点数 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路 | 广场 | 道路 | 广场 |  |  |
| 高程(mm) | ±15 | ±10 | 20m | 施工单元1 | 1 | 用水准仪测量 |
| 中线偏位(mm) | ≤20 | — | 100m | — | 1 | 用经纬仪测量 |
| 平整度 (mm) | ≤5 | 20m | 10m×10m | 1 | 用3m直尺和塞尺连续量两尺，取较大值 |
| 宽度(mm) | 0 -20 | 40m | 40m2 | 1 | 用钢尺量 |
| 横坡(％) | ±0.30％ 且不反坡 | 20m | 1 | 用水准仪测量 |
| 井框与路面高差(mm) | ≤3 | ≤5 | 每座 | 1 | 十字法，用直尺和 塞尺量，取最大值 |
| 相邻板高差(mm) | ≤3 | 20m | 40m×40m | 1 | 用钢板尺和塞尺量 |
| 纵缝直顺度(mm) | ≤10 | 100m | 40m×40m | 1 | 用20m线和钢尺量 |
| 横缝直顺度(mm) | ≤10 | 40m | 40m×40m |  |  |

注：1 在每一单位工程中，以40m×40m定方格网，进行编号，作为量测检查的基本施工单元，不足40m×40m的部分以一个单元计。在基本施工单元中再以10m×10m或20m×20m为子单元，每基本施工单元范围内只抽一个子单元检查；检查方法为随机取样，即基本施工单元在室内确定，子单元在现场确定，量取3点取最大值计为检查频率中的1个点。

2 适用于矩形广场。

# 附录A 聚合物透水混凝土人工气候老化试验

A.0.1 本方法适用于聚合物透水混凝土抗气候老化性能的测定。

A.0.2主要试验设备与装置应符合下列规定：

1 湿度舱：能保持试验所需的温度和湿度条件，即（—20±3）℃、（40±2）℃、（70±2）℃、相对湿度不低于90%、相对湿度（50±5）%。

2 压力试验机：精度±1%。

3 电子天平：称量5000g，感量0.5g。

4 调节室：保持温度（23±2）℃，湿度（50±5）%。

A.0.3试验宜按下列步骤进行：

1 按相同配合比和成型工艺制备3组聚合物透水混凝土试样，试样尺寸为100mmX100mm X100mm，养护7d后，测试一组试样的质量及强度，分别记为mA、fA，另外两组试样中一组试样放入调节室，另外一组试样放入湿度舱进行气候老化实验。

2 湿度舱的气温和湿度设置应按《胶粘剂老化条件指南》GB/T 35489附录D中D3循环进行，一个循环老化过程应符合下列规定：
    1）温度在（40±2）℃，相对湿度不低于90%，暴露（15±1）h；

2）在（60±20）min内降温至（—20±3）℃，暴露（2±1）h；

3）在（60±20）min内升温至（70±2）℃，相对湿度（50±5）%，暴露（4±1）h；

4）在（60±20）min内降温至（40±2）℃，相对湿度不低于90%。

3 老化试验时间宜为21d，循环次数为21次。

4 老化试验后，将试验放入调节室调节（3±1）h后，测试试验老化后的质量和抗压强度，分别记为mC、fC。同时，测试调节室中另一组试样的质量和抗压强度，分别记为mB、fB。

A.0.4 试验结果计算及处理

1 抗压强度损失率应按下式进行计算：

Δf= ×100%                 （A.0.4）

式中 Δf —老化循环后的混凝土抗压强度损失率，精确至0.1%；

fA —加速老化试验前的试件抗压强度，精确至0.1MPa；

fB —在调节室条件下，仅经历自然老化的试件抗压强度，精确至0.1MPa；

fC —老化试验后的试件抗压强度，精确至0.1MPa。

一组试件抗压强度平均值作为测定值。当最大值或最小值之一与中间值之差超过中间值的15%时，剔除此值，取其余两值的平均值作为测定值；当最大值和最小值均超过中间值的15%时，取中间值作为测定值。

2 质量损失率应按下式进行计算：

Δm= ×100%                 （A.0.4）

式中 Δm—老化循环后的混凝土抗压强度损失率，精确至0.1%；

mA —加速老化试验前的试件抗压强度，精确至0.01Kg；

mB —在调节室条件下，仅经历自然老化的试件抗压强度，精确至0.01Kg；

mC —老化试验后的试件抗压强度，精确至0.01Kg。

一组试件质量平均值作为测定值。当最大值或最小值之一与中间值之差超过中间值的15%时，剔除此值，取其余两值的平均值作为测定值；当最大值和最小值均超过中间值的15%时，取中间值作为测定值。

# 附录B 聚合物透水混凝土实验室光老化试验

B.0.1 本方法适用于聚合物透水混凝土抗辐射曝露老化性能的测定。

B.0.2主要试验设备与装置应符合下列规定：

1 IA型（UVA—340）荧光紫外灯。

2 试验箱：应由惰性材料构造，提供与ISO4891-1一致的辐照度，且温度可控。

3 黑标温度计：应符合ISO4891-1中的要求。

4 试样架。

5 压力试验机：精度±1%。

6 电子天平：称量5000g，感量0.5g。

B.0.3试验宜按下列步骤进行：

1 按相同配合比和成型工艺制备2组聚合物透水混凝土试样，试样尺寸为100mmX100mm X100mm，养护7d后，测试一组试样的质量及强度，分别记为mA、fA，另外一组试样放入试验箱进行光老化实验。

2 实验室光老化试验应按《塑料 实验室光源暴露试验方法》GB/T 16422.3 第一种循环的有关规定进行，老化试验时间为21d，循环次数为42次。

4 老化试验后，测试试样的质量和抗压强度，分别记为mB、fB。

B.0.4 试验结果计算及处理

1 抗压强度损失率应按下式进行计算：

Δf= ×100%                 （B.0.4）

式中 Δf —老化循环后的混凝土抗压强度损失率，精确至0.1%；

fA —加速老化试验前的试件抗压强度，精确至0.1MPa；

fB —老化试验后的试件抗压强度，精确至0.1MPa。

一组试件抗压强度平均值作为测定值。当最大值或最小值之一与中间值之差超过中间值的15%时，剔除此值，取其余两值的平均值作为测定值；当最大值和最小值均超过中间值的15%时，取中间值作为测定值。

2 质量损失率应按下式进行计算：

Δm= ×100%                 （B.0.4）

式中 Δm—老化循环后的混凝土抗压强度损失率，精确至0.1%；

mA —加速老化试验前的试件抗压强度，精确至0.01Kg；

mB —老化试验后的试件抗压强度，精确至0.01Kg。

一组试件质量平均值作为测定值。当最大值或最小值之一与中间值之差超过中间值的15%时，剔除此值，取其余两值的平均值作为测定值；当最大值和最小值均超过中间值的15%时，取中间值作为测定值。

# 附录C 自然裹覆胶粘剂用量测试方法

C.0.1 本方法适用于聚合物透水混合料自然裹覆胶粘剂用量的测定。

C.0.2 自然裹覆胶粘剂用量试验主要试验器具包括：

1 电子天平：称量1000g，感量0.5g；

2 1.18mm试验筛。

3 铲刀、玻璃板等。

C.0.3 自然裹覆胶粘剂用量试验应按下列步骤进行：

1称取200g（m1）集料、100g胶粘剂（若为双组分，即为双组分的总质量）。

2 将称取好的集料倒在玻璃板上，把胶粘剂倾倒在集料上，用铲刀贴着玻璃表面快速拌和；

3 将拌和好的混合料倒在1.18mm试验筛上，用铲刀将混合料分开并摊铺在试验筛上。

4 静置，当试验筛下不再有胶粘剂滴漏时，称取混合料的质量（m）。

5 胶粘剂与集料混合到称取混合料质量应在5min内完成。

C.0.4 自然裹覆胶粘剂用量应按下式计算，精确至0.1%：

P=×100%                      （C.0.4-1）

式中P——自然裹覆胶粘剂用量（%）；

m——试验后混合料质量，g；

m1——试验前集料质量，g。

聚合物透水混凝土混合料初始最大胶粘剂用量应按下式计算：

Q=P×0.85                        （C.0.4-2）

式中Q——初始最大胶粘剂用量（%）；

P——自然裹覆胶粘剂用量（%）。

以3次试验结果的平均值作为测定值。

标准用词说明

1 为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

（1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词用“不应”或“不得”；

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

（4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行。

# 引用标准名录

1 《建筑胶粘剂有害物质限量》 GB30982

2 《公园设计规范》 GB51192

3 《城市居住区规划设计规范》 GB 50180

4 《民用建筑设计通则》 GB 50352

5 《地坪涂装材料》GB/T 22374

6 《胶粘剂术语》 GB/T 2943

7 《建筑胶粘剂通用试验方法》 GB/T 12954

8 《无机地面材料耐磨性能试验方法》 GB/T 12988

9 《建设用卵石、碎石》 GB/T 14685

10 《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分 荧光紫外灯》 GB/T 16422.3

11 《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》 GB/T 1766

12 《胶粘剂老化条件指南》 GB/T 35489

13 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081

14 《城市道路 透水人行道铺设》10MR204

15 《城镇道路路面设计规范》CJJ 169

16 《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ 135

17 《透水沥青路面技术规程》CJJT190

18 《公路工程集料试验规程》JTG E42

19 《公路路基路面现场测试规程》JTG E40

20 《树池透水彩石应用技术规程》DBJ/T 13-173

21 《聚氨酯基透水路面技术规程》DBJ41/T 150

福建省工程建设地方标准

聚合物透水混凝土路面技术规程

Technical specification for application of

Polymer Permeable Concrete

工程建设地方标准编号：DBJ/T   XX-XXX-201X

住房和城乡建设部备案号：J*****-****

条文说明

目 次

# 1 总  则

1.0.1 为解决城市内涝、改善生态环境，2013年12月习近平总书记在中央城镇化工作会议上提出“要建设自然积存、自然渗透、自然净化的海绵城市”。提高透水铺装率是海绵城市建设有效的技术手段。常见透水铺装有透水水泥混凝土路面、透水沥青路面、透水砖路面。彩胶石是由改性高分子树脂为胶结材料，将骨料牢固地粘接在一起的生态景观透水铺装材料，具有高效透水、自然美观、色彩多样、经久耐用等特点。目前，我国尚缺乏相关国家和行业标准规范聚合透水混凝土的设计、施工和验收。为推广聚合物透水混凝土的应用，规范聚合物透水混凝土的设计、施工及验收，加强聚合物透水混凝土路面工程质量，做到技术先进、经济合理、安全适用，制定本规程。

1.0.2 聚合物透水混凝土性能主要受胶粘剂种类和用量、骨料级配影响。总体来说，聚合物透水混凝土具有良好的透水性和景观装饰性，但抗压强度和抗老化性能不足，因此现阶段主要用于承载能力要求不高的场所，如景观及休闲广场、市政人行道、公园休闲道，小区步行道、景观树池等。若能满足《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135中C30强度等级的透水水泥混凝土的性能要求时，则聚合物透水混凝土可适用于停车场、非机动车道、轻型荷载道路等场所。

1.0.3 聚合物透水混凝土原材料中胶粘剂的性能要求和试验方法可参照现行国家、行业标准中胶粘剂相关标准的有关规定进行，如《建筑胶粘剂通用试验方法》GB/T12954、《胶粘剂老化条件指南》GB/T35489、《建筑胶粘剂有害物质限量》GB/T30982、《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》GB/T1766、《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分 荧光紫外灯》GB/T16422.3。聚合物透水混凝土路面的性能要求、试验方法和验收，可参照现行国家、行业标准中透水路面相关标准的有关规定进行，如《城镇道路路面设计规范》CJJ169、《城市道路 透水人行道铺设》10MR204、《透水沥青路面技术规程》CJJT190。凡有特殊要求的，本规程做了补充规定。

2 术语和符号

本章给出的术语及符号，是本规程有关章节中所应用的。

在编写本章节术语时，参考了《道路工程术语标准》GBJ124、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1、《胶粘剂术语》GB/T 2943等国家和行业标准的相关术语和符号。

本规程的术语是根据本规程内容的需要而设置的，不一定是术语的定义。同时还分别给出了相应的推荐性英文。

3 材  料

## 3.1 原材料

3.1.1 聚合物透水混凝土用集料为碎石或卵石。为保证聚合物透水混凝土的透水和力学性能，集料粒径、压碎指标、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、自然堆积孔隙率应符合本规程中表3.1.1的规定，相关试验方法应符合国家现行标准《公路工程集料试验规程》JTG E42的相关规定。

3.1.2 聚合物透水混凝土是以树脂胶粘剂为胶结材料，因此胶粘剂性能直接影响着聚合物透水混凝土的性能。有害物质限量试验按《建筑胶粘剂有害物质限量》GB30982的有关规定进行；适用期试验按《胶粘剂适用期的测定》GB/T 7123.1的有关规定进行；抗滑性试验按《陶瓷砖》GB/T 4100的有关规定进行；耐人工气候老化试验按《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》GB/T 1865的有关规定进行，粉化和色差等级的评定按《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》。

## 3.2 聚合物透水混凝土

3.2.1 聚合物透水混凝土和透水水泥混凝土路面都是一种透水铺装路面，但混凝土的胶凝材料和适用范围有所不同。聚合物透水混凝土是以树脂胶粘剂为胶凝材料，而透水水泥混凝土是以水泥为胶凝材料，根据试验结果和工程调研情况，前者抗压强度普遍低于后者而弯拉强度普遍高于后者，因此强度等级划分不同。

为确保使用安全，目前聚合物透水混凝土路面是以行人为主，因此路面性能应符合《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188的相关规定，即防滑性能（BPN）不应小于60、耐磨性不应大于35mm。

聚合物透水混凝土和透水水泥混凝土的集料级配相近且使用部位有相同的地方，因此聚合物透水混凝土透水系数应符合《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135的有关规定，即透水系数（15℃）不应小于0.5mm/s。鉴于实验室和施工现场成型工艺及参数不同，聚合物透水混凝土透水系数偏差较大，因此透水系数应采用现场钻芯取样，实验室试验获得。

可操作时间是聚合物透水混凝土施工时间评定的重要指标，主要受胶粘剂种类、气温等因素影响。经工程调研，总结实践经验，为满足施工要求，聚合物透水混凝土的可操作时间（25℃）不应小于45min，采用目测测定。

抗老化性能是聚合物透水混凝土的重要性能，直接影响着使用寿命。在使用过程中，聚合物透水混凝土主要受气候条件和太阳光辐射等外界环境影响，因此抗老化性能的评价采用人工气候老化和实验室光源老化条件下的强度损失率和质量损失率。

3.3 聚合物透水混凝土配合比设计

3.3.2 沥青混合料肯塔堡飞散试验用以评价由于沥青用量或黏结性不足，在交通荷载作用下，路面表面集料脱落而散失的程度。本规程中聚合物透水混凝土是以与沥青相似的高分子树脂胶粘剂为胶凝材料，因此可采用肯塔堡飞散试验方法确定胶粘剂的最低用量。由于胶粘剂自身特点，根据试验结果，本规程将肯塔堡飞散试验中旋转125r、飞散损失量不超过20%的用量定为初始最小胶粘剂用量。

由于树脂胶粘剂流动性较强，在集料表面粘附层较薄，因此当胶粘剂超过某一用量时，胶粘剂易在重力作用下向下流淌，填充于孔隙中，影响聚合物透水混凝土的强度和透水性能。本规程将聚合物透水混凝土不分散泌胶时的用量确定为最大树脂胶粘剂用量。

胶粘剂用量应在初始最小胶粘剂用量和自然裹覆胶粘剂用量之间选取，并采用本规程3.3.2条确定聚合物透水混凝土的最佳胶粘剂用量。

4 结构层设计

4.1 一般规定

4.1.1 ~4.1.2 为确保安全适用，目前聚合物透水混凝土路面主要适用于人行道路面，如公园广场、小区步行道、市政道路人行道等。根据承载力要求和使用要求，将聚合物透水混凝土路面的适用范围分为三类：I型是以市政道路人行道为代表的、承载力要求较高、整体铺装面积较大的聚合物透水混凝土路面；II型是以小区步行道为代表的，承载力要求不高兼具景观装饰功能的聚合物透水混凝土休闲道路面；III型是以景观树池为代表的，承载力要求低、以景观装饰功能为主的聚合物透水混凝土路面。

4.1.3 III型聚合物透水混凝土路面采用全透水结构，是为了保证园林树木生长所需的空气和水分。

4.2 基层设计

4.2.1 由于聚合物透水混凝土道路的透水性，雨水直接通过聚合物透水混凝土路面向基层渗透，导致基层不稳，路面会因基层的不稳而受损，因此在设计聚合物透水混凝土路面时，必须考虑路面与基层下的排水设施，保护基层的稳定，必须设置相关坡度。

## 4.2.2 为确保路面整体质量，聚合物透水混凝土路面基层应符合《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135的有关规定。全透水结构的I型和II型聚合物透水混凝土路面应在垫层上增设无砂混凝土基层，且无砂混凝土基层强度不宜低于C20。III型聚合物透水混凝土路面基层因承载力要求不高，可直接铺设碎石基层。半透水结构的聚合物透水混凝土路面应在垫层上增设水泥混凝土基层，且水泥混凝土强度不宜低于C20。

4.3 面层设计

4.3.1 由于聚合物透水混凝土主要用于行人且造价高，根据工程调研情况，总结实践经验，得出了本规程中表4.3.2的相关规定。

5 施  工

5.1 一般规定

5.1.3~5.1.5 由于水分会对胶粘剂的粘结性能造成较大的影响，因此施工前基层应干燥、无积水，做好防排水方案，且雨天不得施工。气温过高或过低时，聚合物透水混凝土的施工性将受很大影响，因而不得进行施工。

5.2 搅拌和运输

5.2.1 聚合物透水混凝土搅拌宜采用平口搅拌机，便于观察和出料。由于胶粘剂有一定的适用期，因此搅拌时间不宜过长，且拌合后宜尽早施工。

5.2.2 首次搅拌聚合物混合料时，搅拌设备会附着一定量的胶粘剂，为避免对工程质量的影响，应适当增加胶粘剂用量，再次搅拌时则无需增加。

5.2.4 不同颜色聚合物透水混凝土宜采用不同搅拌机搅拌，以免出现色差，影响美观。当采用同一搅拌机搅拌时，应先将搅拌机用有机溶剂清洗干净。

5.3 聚合物透水混凝土铺筑

5.3.1 模板的制作与立模应符合下列规定：

1~2 为保证聚合物透水混凝土路面边角的平整度，模板应选用质地坚实、刚度大、变形小的材料。若路面有设计图案时，要进行分割、分区支设模板，并用分割条分开。

3~5 由于树脂胶粘剂具有较强的粘结力，为避免脱模时损坏已浇筑好的聚合物透水混凝土，模板表面应涂覆脱膜剂，且应及时脱模。

5.3.2 摊铺系数是为保证聚合物透水混凝土施工达到一定密实度时确保一步到位的铺料厚度，避免二次铺料。一般情况下，摊铺系数宜取1.1，具体数值宜根据试验段确定。

5.3.3 由于聚合物透水混凝土拌合物存在一定粘性，属于半干硬性混凝土，不易密实。采用低频振动压实机或平板振动器施工，能显著提高聚合物透水混凝土的压实度和平整度。但在施工中应避免在同一位置持续振动，以防胶粘剂流失，影响粘结性能。

5.4 接缝施工

5.4.2 采用弹性材料填缝时，不能采用热流性的材料，因为热流性的材料容易渗透到水泥透水混凝土的空隙中堵塞孔隙。

5.5 养护

5.5.1 聚合物透水混凝土一般48h内可完全硬化，硬化时间短。在硬化过程中，宜覆盖薄膜，以防止粉尘污染，影响观光效果，同时还能隔绝水分，以防粘结强度受损。

5.5.2 在未达到设计强度前不允许投入使用，主要有以下两个目的：1）保持孔隙内清洁，使其不被泥土、油类等污染；2）防止在聚合物透水路面未达到设计强度前受到冲击而受损。

6 验收

6.2 质量验收标准

主控项目

6.2.1 本条对聚合物透水混凝土所用的原材料质量检验作出规定，其检验标准见相应的材料验收规范。

6.2.2 本条根据表3.2.2聚合物透水混凝土性能要求，对聚合物透水混凝土路面质量的检验内容和检验批次作出规定。聚合物透水混凝土的抗压强度和弯拉强度试验应按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的有关规定执行，聚合物透水混凝土透水系数试验应按现行行业标准《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T135中附录A的有关规定执行，耐磨性试验应按现行国家标准《无机地面材料耐磨性能试验方法》GB/T12988的有关规定执行，防滑性能试验应按现行行业标准《公路路基路面现场测试规程》JTG E40的有关规定执行。

一般项目

6.2.6 本条对聚合物透水混凝土路面面层允许偏差作出规定，并提出了相应的检测频率和检测方法，施工应参照执行。