福建省工程建设地方标准

工程建设地方标准编号：DBJ/T13-147-2012

住房城乡建设部备案号：J12051-2012

稳定型橡胶改性沥青路面

施工技术规程

Specification for Construction Technology of Stabilized Rubber Modified Asphalt Pavement

2012-03-09 发布                 2012-05-01实施

福建省住房和城乡建设厅发布

福建省工程建设地方标准

稳定型橡胶改性沥青路面施工技术规程

Specification for Construction Technology of Stabilized Rubber Modified Asphalt Pavement

工程建设地方标准编号：DBJ/T13-147-2012

住房城乡建设部备案号：J12051-2012

组织编制单位：厦门市建设与管理局

主 编 单  位：福建省金泉建设集团有限公司

福建省鑫海湾建材科技有限公司

批 准 单  位：福建省住房和城乡建设厅

实 施 日  期：2012年5月1日

2012年   福州

福建省住房和城乡建设厅

关于批准发布省工程建设地方标准

《稳定型橡胶改性沥青路面施工技术规程》的通知

闽建科【2012】10号

各设区市建设局（建委）、厦门市市政园林局、泉州市市政公用局、平潭综合实验区交通与建设局：

由福建省金泉建设集团有限公司、福建省鑫海湾建材科技有限公司主编的《稳定型橡胶改性沥青路面施工技术规程》，经审查，批准为福建省工程建设地方标准，编号为DB/T13-147-2012，自2012年5月1日起执行。在执行过程中，有什么问题和意见请函告省厅建筑节能与科技处。

该标准由省厅负责管理。

福建省住房和城乡建设厅

二0一二年三月九日

关于同意福建省《稳定型橡胶改性沥青

路面施工技术规程》等两项地方标准备案的函

建标标备[2012]57号

福建省住房和城乡建设厅：

你厅《关于报送福建省工程建设地方标准＜稳定型橡胶改性沥青路面施工技术规程＞备案的函》（闽建科函[2012]32号）、《关于报送福建省工程建设地方标准＜城市园林植物种植技术规程＞备案的函》（闽建科函[2012]36号）收悉。经研究，同意该两项标准作为“中华人民共和国工程建设地方标准”备案，其备案号：

《稳定型橡胶改性沥青路面施工技术规程》         J12051-2012

《城市园林植物种植技术规程》                   J12052-2012

该两项标准的备案公告，将刊登在近期出版的《工程建设标准化》刊物上。

中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司

二○一二年四月十七日

前言

根据福建省住房与城乡建设厅闽建科［2010］36号文的要求，规程编制组经过广泛调查研究，制定本规程。

本规程的主要技术内容是：总则、术语和符号、材料、稳定型橡胶改性沥青混合料路面、施工质量管理和验收等。

本规程由省住房与城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。

本规程主编单位：福建省金泉建设集团有限公司

福建省鑫海湾建材科技有限公司

（地址：厦门市观音山国际商务营运中心5号楼1002，邮编：361008）

本规程参编单位：厦门市建设工程质量安全监督站

漳州市建设工程质量监督站

泉州市建设工程质量监督站

山东建筑大学

本规程主要起草人：尚培东   郑海锋   王立志   林联泉

卢海东   何伯奇   陈  健    赖春华

张剑雄   李  圃   邱觉新    弥宏嘉

主审人员：王林

审定人员：林华强  郑敏升  陈有雄  江  星

李川坡  刘  宏  林  鸿  洪炼治

目    次

1  总   则	1

2  术语、符号	2

2.1  术   语	2

2.2  符号及代号	3

3  材料	5

3.1  一般规定	5

3.2  稳定型橡胶改性沥青	5

3.3  粗集料	5

3.4  细集料	8

3.5  填料	9

3.6  纤维稳定剂	10

4  稳定型橡胶改性沥青混合料路面	12

4.1  一般规定	12

4.2  施工准备	12

4.3  配合比设计	13

4.4  混合料的拌和	16

4.5  混合料的运输	18

4.6  混合料的摊铺	18

4.7  混合料的压实及成型	20

4.8  路面施工接缝的处理	23

4.9  开放交通及其他	24

5  施工质量管理和检查验收	26

5.1  一般规定	26

5.2  施工前的材料与设备检查	26

5.3  试验路段铺设	26

5.4  质量管理与检验标准	27

5.5  工程质量检查与验收	33

附录A  密级配稳定型橡胶改性沥青混合料设计方法	36

附录B  稳定型橡胶改性沥青SMA混合料配合比设计方法	37

本规程用词说明	38

条 文 说 明	39

Contents

1  General provisions	Error: Reference source not found

2  Terms and symbols	Error: Reference source not found

2.1  Terms	Error: Reference source not found

2.2  Symbols and code	Error: Reference source not found

3  Materials	Error: Reference source not found

3.1  General provisions	Error: Reference source not found

3.2  Stabilized rubber modified asphalt	Error: Reference source not found

3.3  Coarse aggregate	Error: Reference source not found

3.4  Fine aggregate	Error: Reference source not found

3.5  Packing	Error: Reference source not found

3.6  Fiber stabilizer	Error: Reference source not found

4  Stabilized rubber modified asphalt pavement	Error: Reference source not found

4.1  General provisions	Error: Reference source not found

4.2  Construction preparation	Error: Reference source not found

4.3  Mixture design	Error: Reference source not found

4.4  Mixture mixing	Error: Reference source not found

4.5  Mixture transportation	Error: Reference source not found

4.6  Mixture paving	Error: Reference source not found

4.7  Mixture compaction and molding	Error: Reference source not found

4.8  Pavement construction joint treatment	Error: Reference source not found

4.9  Open traffic and others	Error: Reference source not found

5  Construction quality management and acceptance	Error: Reference source not found

5.1  General provisions	Error: Reference source not found

5.2  Pre-construction materials and equipment inspection	Error: Reference source not found

5.3  Test road paving	Error: Reference source not found

5.4  Quality management and inspection of the construction process	Error: Reference source not found

5.5  Phase of the project quality inspection and acceptance of the Completion Acceptance	Error: Reference source not found

Annex A  Dense-graded stabilized rubber modified asphalt mixture Mix Design Method	Error: Reference source not found

Annex B  SMA stabilized rubber modified asphalt mixture mix design method	Error: Reference source not found

Explanation of wording in this specification	Error: Reference source not found

Description of section	Error: Reference source not found

- 1  总   则

1.0.1  为规范稳定型橡胶改性沥青路面施工技术要求，统一稳定型橡胶改性沥青及沥青混合料施工质量检验及验收标准，加强该技术在福建地区的推广应用，特制定本规程。

1.0.2  本规程适用于各等级道路的新建、改建及养护沥青路面工程。

1.0.3  稳定型橡胶改性沥青路面在施工时除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

- 2  术语、符号

- 2.1  术   语

2.1.1  橡胶改性沥青(Rubber Modified Asphalt)

指国外和国内部分地区使用的废轮胎胶粉改性沥青，是在重交沥青中掺加废旧轮胎橡胶粉在高温的环境下，通过搅拌、溶胀和剪切作用下而形成的胶结复合材料，该产品热稳定性差，容易离析，一般热储存不能超过4小时，只能现场生产，无法工厂化批量生产和远距离输运。

2.1.2  废轮胎胶粉(Crumb Rubber)

汽车废轮胎经过粉碎得到，具有一定细度规格的轮胎胶粉。

2.1.3  溶胀(Swelling)

在橡胶沥青的范畴内，溶胀是指废胎胶粉在高温的沥青中发生的一种物理性质的相互作用过程。在这一过程中废胎胶粉的表面部分吸收沥青的轻质组分，并释放出某些油分，其体积膨胀，形成一种凝胶状的物质，但其核心仍保持着固体的颗粒。

2.1.4  稳定型橡胶改性沥青(Stabilized Rubber Modified Asphalt)

是在重交沥青中掺加废旧轮胎橡胶粉在高温的环境下，通过搅拌、溶胀、研磨和添加外加剂作用下，而形成的胶结复合材料，该产品区别于橡胶改性沥青最大特点，便是热稳定性好，不离析、不沉淀，一般热储存可达到一个月，可进行工厂化批量生产和远距离输运。

2.1.5  黏度(Viscosity)

流体或半流体抵抗流动的一种特性。黏度是评价稳定型橡胶改性沥青性能的一项主要指标。

2.1.6  稳定型橡胶改性沥青混合料(Stabilized Asphalt Rubber Hot Mixtures)

由矿料与稳定型橡胶改性沥青拌和而成的混合料的总称。

2.1.7  稳定型橡胶改性沥青路面(Stabilized Rubber Modified Asphalt Pavement)

由稳定型橡胶改性沥青混凝土铺筑的可供行车的路面。

- 2.2  符号及代号

本规程有关材料的符号、代号及意义见表2-1。

表2-1  有关材料的符号及代号

| 编号 | 符号或代号 | 意义 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | SAR | 稳定型橡胶改性沥青 |
| 2.2.2 | SARHM | 稳定型橡胶改性沥青混合料 |
| 2.2.3 | SMA | 沥青玛蹄脂碎石混合料，Stone Matrix Asphalt(或Stone Mastic Asphalt)之略语 |
| 2.2.4 | OAC | 沥青混合料的最佳沥青用量，Optium Asphalt Content之略语 |
| 2.2.5 | MS | 马歇尔稳定度 |
| 2.2.6 | FL | 马歇尔试验的流值 |
| 2.2.7 | γse | 沥青混合料中合成矿料的有效相对密度 |
| 2.2.8 | γsb | 沥青混合料中矿料的合成毛体积相对密度 |
| 2.2.9 | γsa | 沥青混合料中矿料的合成表观相对密度 |
| 2.2.10 | γb,fa | 细集料的毛体积密度 |
| 2.2.11 | γb,fi | 填料的毛体积密度 |
| 2.2.12 | Gm | 压实混合料的毛体积相对密度 |
| 2.2.13 | γCA | 粗集料骨架混合料的合成毛体积相对密度 |
| 2.2.14 | ρb | 粗集料骨架的合成毛体积密度 |
| 2.2.15 | γL | 按自然堆积法测定的粗集料的自然堆积密度 |
| 2.2.16 | γS | 按捣实法测定的粗集料的捣实密度 |
| 2.2.17 | Pa | 沥青混合料的油石比 |
| 2.2.18 | Pb | 沥青混合料中的沥青含量 |
| 2.2.19 | γb | 沥青的相对密度 |
| 2.2.20 | γt | 沥青混合料的最大理论相对密度 |
| 2.2.21 | Vv | 压实沥青混合料的空隙率，即矿料及沥青以外的空隙(不包括矿料自身内部的孔隙)的体积占试件总体积的百分率，Volume of Air Voids之略语 |
| 2.2.22 | VMA | 压实沥青混合料的矿料间隙率，即试件全部矿料部分以外的体积占试件总体积的百分率，Voids in Mineral Aggregate之略语 |
| 2.2.23 | VFA | 压实沥青混合料中的沥青饱和度，即试件矿料间隙中扣除被集料吸收的沥青以外的有效沥青结合料部分的体积在VMA中所占的百分率，Voids Filled with Asphalt之略语 |
| 2.2.24 | VCA | 粗集料骨架间隙率 Percent Air Voids in Coarse Aggregate之略语 |
| 2.2.25 | VCAmix | 压实沥青混合料的粗集料骨架间隙率，即试件的粗集料骨架部分以外的体积占试件总体积的百分率，Voids in Coarse Aggregate of Asphalt mix之略语 |
| 2.2.26 | VCADRC | 捣实状态下的粗集料松装间隙率，Voids in coarse aggregate之略语 |
| 2.2.27 | VCADRL | 自然堆积状态下的粗集料骨架的松装间隙率 |
| 2.2.28 | DS | 沥青混合料车辙试验的动稳定度,Dynamic Stability之略语 |
| 2.2.29 | PSV | 石料磨光值，Polished Stone Value之略语 |
| 2.2.30 | RTFOT | 沥青的旋转薄膜加热试验 Rolling thin Film Oven Test之略语 |

- 3  材料

- 3.1  一般规定

3.1.1  沥青路面使用的各种材料运至现场后必须取样进行质量检验，经评定合格后方可使用，不得以供应商提供的检测报告或商检报告代替现场检测。

3.1.2  集料粒径以方孔筛为准。不同料源、品种、规格的集料不得混杂堆放。

- 3.2  稳定型橡胶改性沥青

3.2.1  稳定型橡胶改性沥青的质量应符合表3.2.3稳定型橡胶改性沥青的技术标准要求的规定。

表3.2.3  稳定型橡胶改性沥青的技术标准

| 检测项目 |  | 单位 | 技术指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针入度(25℃，100g，5s) |  | 0.1mm | 60~80 | T0604 |
| 延度 ( 5cm/min，5℃)，大于 |  | cm | 8 | T0605 |
| 软化点 (环球法)，不小于 |  | ℃ | 55 | T0606 |
| 闪点 (开口)，不小于 |  | ℃ | 230 | T0611 |
| 针入度指数PI，大于 |  |  | 0 | T0604 |
| 177℃表观粘度，不大于 |  | Pa·s | 1.0 | T0625 |
| 135℃表观粘度，不大于 |  | Pa·s | 8.0 | T0625 |
| 离析,软化点差(165℃, 48hr)，小于 |  | ℃ | 7.0 | T0661 |
| 弹性恢复25℃，不小于 |  | % | 70 | T0622 |
| TFOT(或RTFOT)后 | 质量变化，不大于 | % | ±1.0 | T0609 |
|  | 针入度比（25℃），不小于 | % | 70 | T0604 |
|  | 残留延度（5℃），不小于 | cm | 5 | T0605 |

注：（1）表中稳定型橡胶改性沥青的技术标准为针对福建地区的气候和交通环境提出。（2）试验方法按照现行《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052）规定的方法执行。

3.2.4  稳定型橡胶改性沥青在贮运、使用及存放过程中应有良好的防水措施，避免雨水或加热管道蒸汽进入沥青中。

- 3.3  粗集料

3.3.1  用于沥青混合料的粗集料包括碎石、破碎砾石等，应由具有生产许可证的采石厂生产或施工承包商自行加工。

3.3.2  粗集料应采用石质坚硬、耐磨、洁净、干燥、没有风化的花岗岩、玄武岩、辉绿岩、灰质岩等材料加工而成，其形状近立方体，有良好的嵌挤能力。对受热易变质的集料，宜采用经拌和机烘干后的集料进行检验。其质量应符合表3.3.2。

表3.3.2沥青混合料用粗集料质量技术要求

| 试验项目 | 单位 | 快速路与主干路 |  | 次干路与支路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表面层 | 其他层次 |  |  |
| 石料压碎值，不大于 | % | 26 | 28 | 30 | T 0316 |
| 洛杉矶磨耗损失，不大于 | % | 28 | 30 | 35 | T 0317 |
| 表观相对密度，不小于 | - | 2.6 | 2.5 | 2.45 | T 0304 |
| 吸水率，不大于 | % | 2.0 | 3.0 | 3.0 | T 0304 |
| 坚固性，不大于 | % | 12 | 12 | - | T 0314 |
| 针片状颗粒含量，不大于 | % | 15 | 18 | 20 | T 0312 |
| 其中粒径大于9.5mm，不大于 | % | 12 | 15 | - |  |
| 其中粒径小于9.5mm，不大于 | % | 18 | 20 | - |  |
| 水洗法＜0.075mm颗粒含量，不大于 | % | 1 | 1 | 1 | T 0310 |
| 软石含量，不大于 | % | 3 | 5 | 5 | T 0320 |

3.3.3  粗集料的粒径规格应按表3.3.3的规定生产和使用。

表3.3.3  沥青混合料用粗集料规格

| 规格 名称 | 公称粒径 (mm) | 通过下列筛孔(mm)的质量百分率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 53 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19.0 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 |
| S5 | 20-40 | 100 | 90-100 | - | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |  |
| S6 | 15-30 |  | 100 | 90-100 | - | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |
| S7 | 10-30 |  | 100 | 90-100 | - | - | - | 0-15 | 0-5 |  |  |
| S8 | 10-25 |  |  | 100 | 90-100 | - | 0-15 | - | 0-5 |  |  |
| S9 | 10-20 |  |  |  | 100 | 90-100 | - | 0-15 | 0-5 |  |  |
| S10 | 10-15 |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 0-15 | 0-5 |  |  |
| S11 | 5-15 |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 40-70 | 0-15 | 0-5 |  |
| S12 | 5-10 |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 0-15 | 0-5 |  |
| S13 | 3-10 |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 40-70 | 0-20 | 0-5 |
| S14 | 3-5 |  |  |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 0-5 | 0-3 |

3.3.4  粗集料与沥青的粘附性及城市快速路、城市主干道沥青表面层(或磨耗层)的粗集料的磨光值应符合表3.3.4的要求。

表3.3.4  粗集料与沥青的粘附性、磨光值的技术要求

| 试验项目 | 单位 | 指标要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗集料的磨光值,不小于 城市快速路和主干路表面层 | BPN | 42 | T0321 |
| 粗集料与沥青的粘附性，不小于 城市快速路和主干路表面层 城市快速路和主干路的其他层次 次干路、支路的各个层次 | 级 级 级 | 5 4 4 | T0616 |

3.3.5  当混合料用粗集料与沥青粘附性不满足要求时，可掺加水泥、消石灰粉或生石灰粉等无机抗剥落剂，也可在沥青中掺加耐热、耐水、长期性能好的有机抗剥落剂，如聚酰胺类有机抗剥落剂。无机抗剥落剂可替代部分填料，用量宜为矿料总质量的1%~3%；聚酰胺类有机抗剥落剂的推荐用量为沥青质量0.3%~0.4%，具体掺量应通过试验确定。

3.3.6  破碎砾石应采用粒径大于50mm、含泥量不大于1%的砾石扎制，破碎砾石的破碎面应符合表3.3.6的要求。

表3.3.6  砾石粗集料对破碎面的要求

| 路面部位 |  | 具有一定数量破碎面颗粒的含量（%） |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1个破碎面 | 2个或2个以上破碎面 |  |
| 表面层 | 城市快速路和主干路 其他道路 | 100 80 | 90 60 | T0346 |
| 中、下面层 | 城市快速路和主干路 其他道路 | 90 70 | 80 50 |  |

- 3.4  细集料

3.4.1  沥青路面的细集料包括天然砂、机制砂、石屑。细集料必须由具有生产许可证的料场、机制砂场生产或施工承包商自行加工。

3.4.2  细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，其质量应符合表3.4.3的规定。细集料的洁净程度，天然砂以小于0.075mm含量的百分数表示，石屑和机制砂以砂当量(适用于0~4.75mm)或亚甲蓝值(适用于0~2.36mm或0~0.15mm)表示。

3.4.3  为了提高机制砂的洁净程度，保证机制砂0.075mm筛孔通过率小于10％的规格要求及颗粒形状，应采用立式冲击破碎设备生产机制砂，同时必须安装有效除尘设备。混合料用细集料的质量要求见表3.4.3。

表3.4.3  沥青混合料用细集料质量要求

| 试验项目 | 单位 | 快速路与主干路 | 次干路与支路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观相对密度，不小于 | － | 2.5 | 2.45 | T 0328 |
| 坚固性[1](>0.3mm部分)，不小于 | % | 12 | － | T 0340 |
| 水洗法[2](小于0.075mm的含量)，不大于 | % | 3 | 5[2] | T 0333 |
| 砂当量，不小于 | % | 60 | 50 | T 0334 |
| 亚甲蓝值，不大于 | g/kg | 25 | － | T 0349 |
| 棱角性(流动时间)，不小于 | S | 30 | － | T 0345 |

注：1.坚固性试验可根据需要进行。

2.如采用天然砂，则要求含泥量（＜0.075mm含量）不大于3％。

3.4.4  天然砂可采用有适当颗粒级配的河砂或山砂，通常宜采用粗、中砂，其规格应符合表3.4.4的规定，砂的含泥量超过规定时应水洗后使用。稳定型橡胶改性沥青混合料中天然砂的用量通常宜小于矿料总量的10%，不宜超过矿料总量的15%。当用于重载交通道路或表面层时，为了提高混合料的高温稳定性，一般不宜掺加天然砂。如为了调整级配确需要掺加时，掺量也不宜大于矿料总量的8%。

表3.4.4  天然砂规格要求

| 筛孔尺寸 | 通过各筛孔的质量百分率(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (mm) | 粗砂 | 中砂 | 细砂 |
| 9.5 | 100 | 100 | 100 |
| 4.75 | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
| 2.36 | 65-95 | 75-90 | 85-100 |
| 1.18 | 35-65 | 50-90 | 75-100 |
| 0.6 | 15-30 | 30-60 | 60-84 |
| 0.3 | 5-20 | 8-30 | 15-45 |
| 0.15 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
| 0.075 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |

注：根据实际情况，可按照本规程的天然砂掺配比例要求，粗砂、中砂可代替集料规格中部分3~5mm、0~3mm的细集料；细砂可代替集料规格中部分0~3mm的细集料。

3.4.5  石屑、机制砂等细集料规格应符合表3.4.5的要求。

表3.4.5沥青混合料用石屑、机制砂等细集料规格

| 规格 | 公称粒径 | 水洗法通过下列筛孔(mm)的质量百分率(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S15 | 0-5 | 100 | 90-100 | 60-90 | 40-75 | 20-55 | 7-40 | 2-20 | 0-10 |
| S16 | 0-3 | 100 | 100 | 80-100 | 50-80 | 25-60 | 8-45 | 0-25 | 0-15 |

- 3.5  填料

3.5.1  矿粉应采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出。矿粉必须采用有效的防潮措施。有关技术标准应符合表3.5.2。

表3.5.1  沥青混合料用矿粉质量要求

| 项 目 |  | 单位 | 快速路与主干路 | 次干路与支路 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表观密度，不小于 |  | t/m3 | 2.50 | 2.45 | T0352 |
| 含水量，不小于 |  | % | 1 | 1 | T0103烘干法 |
| 粒度范围 | <0.6mm | % | 100 | 100 | T0351 |
|  | <0.15mm | % | 90-100 | 85-100 |  |
|  | <0.075mm | % | 75-100 | 70-100 |  |
| 外观 |  | - | 无团粒结块 | - |  |
| 亲水系数 |  | - | <1 | - | T0353 |
| 塑性指数 |  | % | <4 |  | T0354 |
| 加热安定性 |  | - | 实测记录 | - | T0355 |

- 3.6  纤维稳定剂

3.6.1  在沥青混合料中掺加的纤维稳定剂宜选用木质素纤维、矿物纤维等。木质素纤维的质量应符合表3.6.1的技术要求。

表3.6.1  木质素纤维质量技术要求

| 项目 | 单位 | 指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纤维长度，不大于 | mm | 6 | 水溶液用显微镜观测 |
| 灰分含量 | % | 18±5 | 高温590~600℃燃烧后测定残留物 |
| pH值 | - | 7.5±1.0 | 水溶液用pH试纸或pH计测定 |
| 吸油率，不小于 | - | 纤维质量的5倍 | 用煤油浸泡后放在筛上经振敲后称量 |
| 含水量(以质量计)，不大于 | % | 5 | 105℃烘箱烘2h后冷却称量 |

3.6.2  纤维应放在250℃的干燥温度不变质、不发脆，使用纤维必须符合环保要求，不危害身体健康。纤维必须在混合料拌和过程中能充分分散均匀。

3.6.3  矿物纤维宜采用玄武岩等矿石制造，易影响环境及造成人体伤害的石棉纤维不宜直接使用。

3.6.4  纤维应存放在室内或有棚盖的地方，松散纤维在运输及使用过程中应避免受潮，不结团。

3.6.5  纤维稳定剂的掺加比例以沥青混合料总量的质量百分率计算，通常情况下用于SMA路面的木质素纤维不宜低于0.3%，矿物纤维不宜低于0.4%，必要时可适当增加纤维用量。纤维用量的允许误差不超过±5%。

- 4  稳定型橡胶改性沥青混合料路面

- 4.1  一般规定

4.1.1  稳定型橡胶改性沥青混合料应满足所在层位的功能性要求，便于施工，不容易离析。各层应连续施工并连结成为一个整体。当发现混合料结构组合及级配类型的设计不合理时，应进行修改、调整，以确保沥青路面的使用性能。

4.1.2  沥青面层集料的最大粒径宜从上至下逐渐增大，并与压实层厚度相匹配。采用连续密级配稳定型橡胶改性沥青混合料时，沥青层一层的压实厚度不宜小于公称最大粒径的2.5~3倍，对于SMA类混合料不宜小于公称最大粒径的2~2.5倍。

4.1.3  稳定型橡胶改性沥青混合料配合比设计应遵循目标配合比设计、生产配合比以及生产配合比验证3个阶段。

- 4.2  施工准备

4.2.1  铺筑沥青层前，应检查基层或下卧沥青层的质量，不符要求的不得铺筑沥青面层。旧沥青路面或下卧层已被污染时，必须清洗或经铣刨处理后方可铺筑稳定型橡胶改性沥青混合料。

4.2.2  稳定型橡胶改性沥青混合料的各工序温度控制应按照表4.2.2要求执行。

表4.2.2  沥青混合料的正常施工温度范围

| 工 序 | 相应于不同工序下的控制温度，℃ |
| --- | --- |
| 沥青加热温度 | 180-185 |
| 集料加热温度 | 190-200 |
| 出厂温度 | 175-180 |
| 废弃温度 | 200 |
| 混合料贮存温度 | 拌和出料后降低不超过10℃ |
| 摊铺温度，不低于 | 170 |
| 初压开始温度，不低于 | 160 |
| 碾压终了的表面温度，不低于 | 100 |
| 开放交通时的路表温度，不高于 | 50 |

- 4.3  配合比设计

4.3.1  稳定型橡胶改性沥青混合料必须在对同类道路配合比设计和使用情况调查研究的基础上，充分借鉴成功的经验，选用符合要求的材料进行配合比设计。

4.3.2  矿料级配应符合工程设计规定的级配范围。各类型稳定型橡胶改性沥青混合料可以参考表4.3.2-1~表4.3.2-2的级配范围进行设计。

表4.3.2-1  密级配稳定型橡胶改性沥青混合料矿料级配范围

| 混合料 类型 | 通过下列筛孔(mm)的质量百分率，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31.5 | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| AC-10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88-94 | 51.5-63 | 32-43.5 | 22-31.5 | 15-23 | 10-16 | 7-11 | 5-8 |
| AC-13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90-97 | 69-82 | 40-51 | 24.5-35 | 15.5-23.5 | 11-17 | 8-12 | 5-8 | 4-6 |
| AC-16 | 100 | 100 | 100 | 90-97 | 79-90 | 61-73 | 36-46.5 | 21-31 | 13-21 | 9.5-15.5 | 7.5-11 | 5.5-8 | 4-7 |
| AC-20 | 100 | 100 | 91-98 | 79-91 | 64-78 | 47-60 | 27-39 | 17-26 | 11-19 | 8-14 | 5.5-11 | 4-9 | 3-7 |
| AC-25 | 100 | 93-98 | 81-88.5 | 70-81 | 58-70 | 43-53 | 25-36 | 16-26 | 11-17 | 7.5-12 | 5-9 | 4-7 | 3-6 |

表4.3.2-2  SMA稳定型橡胶改性沥青混合料矿料级配范围

| 混合料 类型 | 通过下列筛孔(mm)的质量百分率，% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| SMA-10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90-100 | 28-60 | 20-32 | 14-26 | 12-22 | 10-18 | 9-16 | 8-13 |
| SMA-13 | 100 | 100 | 100 | 90-100 | 50-75 | 20-34 | 15-26 | 14-24 | 12-20 | 10-16 | 9-15 | 8-12 |
| SMA-16 | 100 | 100 | 90-100 | 65-85 | 45-65 | 20-32 | 15-24 | 14-22 | 12-18 | 10-15 | 9-14 | 8-12 |
| SMA-20 | 100 | 90-100 | 72-92 | 62-82 | 40-55 | 18-30 | 13-22 | 12-20 | 10-16 | 9-14 | 8-13 | 8-12 |

4.3.3  稳定型橡胶改性沥青混合料设计标准

1  稳定型橡胶改性沥青混合料的设计方法

对于密级配稳定型橡胶改性沥青混合料和SMA稳定型橡胶改性沥青混合料，采用马歇尔试验配合比设计方法。

2  稳定型橡胶改性沥青混合料的技术指标

(1) 密级配沥青混合料马歇尔试验的技术指标要求见表4.3.3-1。

表4.3.3-1密级配沥青混合料马歇尔试验技术标准

| 试验项目及指标 | 技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 击实次数(双面)，次 | 75 |  |  |  |  |  |
| 试件尺寸，mm | Φ101.6mm×63.5mm |  |  |  |  |  |
| 空隙率VV，% | 3-5 |  |  |  |  |  |
| 马歇尔稳定度(kN)，不小于 | 8 |  |  |  |  |  |
| 流值(mm） | 1.5-4 |  |  |  |  |  |
| 矿料间隙率VMA(%)， 不小于 | 设计空隙率(%) | 相应于以下公称最大粒径(mm)的最小VMA和VFA技术要求(%) |  |  |  |  |
|  |  | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 |
|  | 3 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
|  | 4 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
|  | 5 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
|  | 6 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 17 |
| 沥青饱和度VFA（%） |  | 55-70 | 65-75 |  |  | 70-85 |

(2) SMA混合料马歇尔试验的技术指标要求见表4.3.3-2。

表4.3.3-2  SMA混合料马歇尔试验技术标准

| 试验项目及指标 | 技术要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 击实次数(双面)，次 | 75 | T0702 |
| 试件尺寸，mm | φ101.6mm×63.5mm | T0702 |
| 空隙率VV[1]，% | 3-4 | T0705 |
| 矿料间隙率VMA[2](%)，不小于 | 17 | T0705 |
| 粗集料骨架间隙率VCAmix[3]，不大于 | VCADRC | T0705 |
| 沥青饱和度VFA(%) | 75-85 | T0705 |
| 马歇尔稳定度[4](kN)，不小于 | 6.0 | T0709 |
| 谢伦堡沥青析漏试验结合料损失(%)，不大于 | 0.1 | T0732 |
| 肯塔堡飞散试验的混合料损失或浸水飞散试验(%)，不大于 | 15 | T0733 |

注：1.  对高温稳定性要求较高的重载交通路段，设计空隙率允许放宽到4.5%。

2.  对高温稳定性要求较高的重载交通路段，矿料间隙率允许放宽到16.5%（SMA-16）或16%（SMA-20）。

3.  试验粗集料骨架空隙率的关键筛孔，对SMA-20、SMA-16、SMA-13是指4.75mm，对SMA-10是指2.36mm。

4.  稳定度难以达到要求时，容许放宽到5.5kN，但动稳定度检验必须合格。

4.3.4  公称最大粒径等于或小于19mm的密级配稳定型橡胶改性沥青混合料（AC）以及SMA混合料，在配合比设计的基础上，需进行以下路用性能指标检测，不符合要求的混合料，必须更换材料或重新进行配合比设计。

1  密级配稳定型橡胶改性沥青混合料路用性能的技术要求见表4.3.4-1。

表4.3.4-1  密级配稳定型橡胶改性沥青混合料路用性能技术要求

| 试验项目及技术要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高温性能 | 车辙试验动稳定度(次/mm)，不小于 | 3500 | T0719 |
| 低温性能 | 低温弯曲试验破坏应变(με)，不小于 | 2600 | T0715 |
| 水稳定性 | 冻融劈裂试验残留强度比(%)，不小于 | 80 | T0729 |

2  SMA稳定型橡胶改性沥青混合料路用性能的技术要求见表4.3.4-2。

表4.3.4-2  SMA稳定型橡胶改性沥青混合料路用性能技术要求

| 试验项目及技术要求 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高温性能 | 车辙试验动稳定度(次/mm)，不小于 | 4000 | T0719 |
| 低温性能 | 低温弯曲试验破坏应变(με)，不小于 | 2600 | T0715 |
| 水稳定性 | 冻融劈裂试验残留强度比(%)，不小于 | 80 | T0729 |

3  宜利用轮碾成型的车辙试验试件，脱模架进行渗水试验，并符合表4.3.4-3的要求。

表4.3.4-3稳定型橡胶改性沥青混合料试件渗水系数技术要求

| 级配类型 | 渗水系数要求（ml/min） | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密级配沥青混合料，不大于 | 120 | T0730 |
| SMA混合料，不大于 | 80 | T0730 |

4.3.5  城市快速路、城市主干道沥青混合料的配合比设计应在调查以往同类材料的配合比设计经验和使用效果的基础上，按以下步骤进行。

1  目标配合比设计阶段。用工程实际使用的材料按沥青混合料配合比设计方法，优选矿料级配、确定最佳沥青用量，符合配合比设计技术标准和配合比设计检验要求，以此作为目标配合比，供拌和机确定各冷料仓的供料比例、进料速度及试拌使用。

2  生产配合比设计阶段。对间歇式拌和机，应按规定方法取样测试各热料仓的材料级配，确定各热料仓的配合比，供拌和机控制室使用。同时选择适宜的筛孔尺寸和安装角度，尽量使各热料仓的供料大体平衡。并取目标配合比设计的最佳沥青用量OAC、OAC±0.3%等3个沥青用量进行试验和试拌，通过室内试验及从拌和机取样试验综合确定生产配合比的最佳沥青用量，由此确定的最佳沥青用量与目标配合比设计的结果的差值不宜大于±0.2%。对连续式拌和机可省略生产配合比设计步骤。

3  生产配合比验证阶段。拌和机按生产配合比结果进行试拌、铺筑试验段，并取样进行马歇尔试验、车辙试验和水稳定性试验等各项性能指标检测，同时从路上钻取芯样对路面压实度和空隙率进行检测，由此确定生产用的标准配合比。

4  确定施工级配允许波动范围。根据标准配合比及第5章质量管理要求中各筛孔的允许波动范围，制订施工用的级配控制范围，用以检查沥青混合料的生产质量。

5  经设计确定的标准配合比在施工过程中不得随意变更。生产过程中应加强跟踪检测，严格控制进场材料的质量，如遇材料发生变化并经检测沥青混合料的矿料级配、马歇尔技术指标不符要求时，应及时调整配合比，使沥青混合料的质量符合要求并保持相对稳定，必要时重新进行配合比设计。

4.3.6  次干路及支路热拌沥青混合料的配合比设计可按上述步骤进行。当材料与同类道路完全相同时，也可直接引用成功的经验。

- 4.4  混合料的拌和

4.4.1  沥青混合料必须在沥青拌合厂（场、站）采用拌和机械拌和。

1  拌和厂的设置必须符合国家有关环境保护、消防、安全等规定。

2  拌和厂与工地现场距离应充分考虑交通堵塞的可能，确保混合料的温度下降不超过规定要求，且不致因颠簸造成混合料离析。

3  拌和厂应具有完备的排水设施。各种集料必须分隔存储，细集料料场应设防雨棚，料场及场内道路应作硬化处理，严禁泥土污染集料。

4.4.2  沥青混合料可采用间歇式拌和机或连续式拌和机拌制。城市快速路、主干路宜采用间歇式拌和机拌和。连续式拌和机使用的集料必须稳定不变，一个工程从多处进料、料源或质量不稳定时，不得采用连续式拌和机。

4.4.3  沥青混合料拌和设备的各种传感器必须定期检定，周期不少于每年一次。冷料供料装置需标定得出集料供料曲线。

4.4.4  间歇式拌和机应符合下列要求

1  总拌和能力满足施工进度要求。拌和机除尘设备完好，达到环保要求。

2  冷料仓的数量满足配合比需要，通常不宜少于5~6个。

3  冷料仓之间的隔板高度不宜低于70cm，避免在生产过程中造成料仓中原料混杂。

4.4.5  拌和机的矿粉仓应配备振动装置以防止矿粉起拱。添加消石灰、水泥等外掺剂时，宜增加粉料仓，也可由专用管线和螺旋升送器直接加入拌和锅，若与矿粉混合使用时应避免二者因密度不同发生离析。

4.4.6  拌和机必须有二级除尘装置，一级除尘部分可直接回收使用，二级除尘部分可进入回收粉仓使用(或废弃)。对因除尘造成的粉料损失应补充等量的新矿粉。

4.4.7  沥青混合料拌和时间根据具体情况经试拌确定，以沥青均匀裹覆集料为度。间歇式拌和机每盘的生产周期不宜少于50~60s(其中干拌时间不少于15~20s)。

4.4.8  间歇式拌和机宜备有保温性能好的成品储料仓，储存过程中混合料温降不得大于10℃，且不能有沥青滴漏。稳定型橡胶改性沥青混合料宜随拌随用，储存时间不宜超过10h。

4.4.9  稳定型橡胶改性沥青混合料的拌和温度应按照表4.2.2执行。

4.4.10  生产添加纤维的沥青混合料时，纤维必须在混合料中充分分散，拌和均匀。拌和机应配备同步添加投料装置，松散的蕠状纤维可在喷入沥青的同时或稍后采用风送设备喷入拌和锅，拌合时间宜延长5s以上。颗粒纤维可在粗集料投入的同时自动加入，经5~10s干拌后，再投入矿粉。

4.4.11  沥青混合料出厂时应逐车检测沥青混合料的重量和温度，记录出厂时间，签发运料单。

- 4.5  混合料的运输

4.5.1  稳定型橡胶改性沥青混合料宜采用较大吨位的运料车运输，但不得超载运输，或紧急制动、急弯掉头使透层、封层造成损伤。运料车的运力应稍有富余，施工过程中摊铺机前方应有运料车等候。对高等级道路，待等候的运料车宜多于5辆后开始摊铺。

4.5.2  运料车每次使用前后必须打扫干净，在车厢板上涂一薄层防止沥青黏结的隔离剂或防黏剂，但不得有余液积聚在车厢底部。从拌和机向运料车上装料时，应多次挪动汽车位置，平衡装料，减少混合料离析。运料车运输混合料宜用棉被覆盖保温、防雨、防污染，直到摊铺前方可将覆盖物打开。如果沥青混合料不符合施工温度要求，或已经结成团块，已遭雨淋的不得铺筑。

4.5.3  摊铺过程中运料车应在摊铺机前1~3m处停住，空档等候，由摊铺机顶上运料车，运料车边前进边缓缓卸料，应避免料车撞击摊铺机。在有条件时，运料车可将混合料卸入转运车经两次拌和后向摊铺机连续均匀地供料。运料车每次卸料必须倒净，如有剩余，应及时清除，防止硬结。

4.5.4  由储料仓向运料车装混合料时，要尽量缩短储料仓出口到车厢板的距离，要分别在车厢的后部装一部分料，然后再在车厢中部装一部分料，再在车厢的前部装一部分料。如车厢的容量大，可以分成5次装料，先在车厢后部装两堆料，再在车厢前部装两堆料，最后在车厢中间装一堆料。这样可减轻装料过程中集料的离析现象。

4.5.5  摊铺机的摊铺速度应与拌和机的正常生产能力，或每小时的产量相匹配。运料车需要有足够的数量，能将拌和机生产的混合料及时运送到铺筑现场。

4.5.6  现场应设专人指挥运料车就位，并使其配合摊铺机卸料。

- 4.6  混合料的摊铺

4.6.1  稳定型橡胶改性沥青混合料的摊铺宜使用履带式摊铺机。在开始摊铺沥青混合料前1h，应加热摊铺机的分料器和熨平板等有关装置。

4.6.2  运料车向摊铺机受料斗中卸料时，要根据受料斗的容量，尽可能快速一次将受料斗装满，以减少集料离析。但要注意不要一次卸料过多，使料溢出料斗散落到待铺下承层上。

4.6.3  应将散落在下承层上的沥青混合料，用铁锹铲出放到受料斗内，不能将料就地铲平。因摊成的薄层料的温度下降很快，摊铺机铺上新混合料和碾压后，实际上会导致沥青混凝土层局部温度的不均匀性。散落在下承层上的少量沥青混合料，应铲起甩出路外。

4.6.4  受料斗中的沥青混合料要及时送到后面分料室中。分料室的旋转分料器要及时将料分向两侧，直到混合料的高度达到全长螺旋分料器的3/4高度，即混合料的高度要超过旋转分料器的转轴，并将上部分料器淹埋1/2然后再开始摊铺。在摊铺过程中，受料斗中的沥青混合料要连续不断向后面分料室送料，旋转分料器也要不间断地将混合料向两侧分料，并始终保持螺旋粉料器周围混合料的高度。混合料的高度不能忽高忽低，分料器的转轴不能时隐时现，也不能使转轴的两端在混合料内，中间外漏，或中间在混合料内，两端外露。因为这些现象都将影响铺成沥青混凝土的均匀性和平整度。

4.6.5  在受料斗内混合料不多时，指挥人员应估计运料车中剩余混合料能否一次卸完到受料斗中。如果一次卸完，应指挥运料车驾驶员将混合料一次卸入受料斗中。但要注意不使混合料溢出受料斗和散落在下承层上，同时指挥卸完料的运料车尽快离开摊铺机，并指挥卸料的运料车尽快后退到摊铺机受料斗前，准备卸料。

4.6.6  受料斗两侧翼板内的混合料，通常是粗颗粒较多的离析混合料。在料斗中间部分混合料较少时，摊铺机操作员习惯上会将两侧翼板内的离析混合料向中间翻倒。如果这部分混合料被单独送到分料室中，并摊铺在下承层上，则摊铺机后面接近两侧铺成的沥青混凝土会产生片状离析现象。为避免发生上述现象，指挥人员要指挥已到受料斗前待卸料的运料车，在受料斗中部离析混合料还没有被向后面分料室输送前，及时向受料斗中卸入新混合料，使新混合料与原离析混合料一起被送到分料室中，并由螺旋分料器将新旧混合料混合均匀，这样能减少集料离析现象。

4.6.7  为避免发生片状离析现象，也可以不将两侧翼板内的离析混合料向中间翻倒。中间混合料不足时，运料车及时向受料斗内倾卸混合料。在中断摊铺时，将两侧翼板内的混合料废弃不用。

4.6.8  摊铺机必须缓慢、均匀、连续不断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿，以提高平整度，减少混合料的离析。摊铺速度宜控制在1~3m/min。当发现混合料出现明显的离析、波浪、裂缝、托痕时，应分析原因，予以消除。

4.6.9  摊铺机应采用自动找平方式，下面层或基层采用钢丝绳引导的高程控制方式，上面层宜采用平衡梁或雪橇式摊铺厚度控制方式，中面层根据情况选用找平方式。直接接触式平衡梁的轮子不得黏附沥青。

4.6.10  稳定型橡胶改性沥青路面施工的最低气温应不低于15℃，寒冷季节遇大风降温，不能保证迅速压实时不得铺筑稳定型橡胶改性沥青混合料。热拌沥青混合料的最低摊铺温度不宜低于170℃。每天施工开始阶段宜采用较高温度的混合料。

4.6.11  为减少摊铺过程中的离析问题，提高路面的摊铺质量，宜采用运料转输车配合摊铺使用。

4.6.12  对高等级道路，稳定型橡胶改性沥青混合料的松铺系数应通过试验路段的试铺试压确定。对于低等级道路松铺系数可通过试验路确定，也可按照经验确定，一般为1.18~1.20。

- 4.7  混合料的压实及成型

4.7.1  一般规定

1  稳定型橡胶改性沥青混凝土的压实层最大厚度不宜大于100mm。

2  稳定型橡胶改性沥青路面施工应配备足够数量的压路机，选择合理的压路机组合方式及初压、复压、终压(包括成型)的碾压步骤，以达到最佳碾压效果。施工气温低、风大、碾压层薄时，压路机数量应适当增加。

3  压路机轮上的淋水喷头，应疏通、调试好，应能够有效控制喷水量。在碾压过程中，根据情况应随时调整喷水的大小，且不得过度喷水碾压。同时，给压路机添水的水车，应随时跟在压路机后面，便于压路机及时加水。

4  在整个碾压过程中，应有专人指挥，负责碾压各个阶段的衔接。

4.7.2  压路机应以慢而均匀的速度碾压，压路机的碾压速度应符合表4.7.2的规定。压路机的碾压路线及碾压方向不应突然改变而导致混合料推移。碾压区的长度应大体稳定，两端的折返位置应随摊铺机前进而推进，横向不得在相同的断面上。

表4.7.2  压路机碾压速度(km/h)

| 压路机类型 | 初压 |  | 复压 |  | 终压 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 适宜 | 最大 | 适宜 | 最大 | 适宜 | 最大 |
| 钢筒式压路机 | 2-3 | 4 | 3-5 | 6 | 3-6 | 6 |
| 轮胎压路机 | 2-3 | 4 | 3-5 | 6 | 3-6 | 8 |
| 振动压路机 | 2-3 (静压或振动) | 3 (静压或振动) | 3-4.5 (振动) | 5 (振动) | 3-6 (静压) | 5 (静压) |

4.7.3  稳定型橡胶改性沥青混合料的碾压应按初压、复压、终压三个区域进行，每个区域控制在30~50米，每个区域碾压温度应按照表4.7.3选择。工序不同，碾压温度亦不同。

表4.7.3  沥青混合料的碾压温度

| 工序 | 相应于不同工序下碾压温度(℃) |
| --- | --- |
| 初压开始温度，不低于 | 160 |
| 复压温度，不低于 | 140 |
| 终压的结束温度，不低于 | 100 |
| 开放交通时的路表温度，不低于 | 50 |

4.7.4  密级配的沥青混合料的碾压应符合下列要求：

4.7.4.1  沥青混合料初压：

1  初压应在紧跟摊铺机后进行，并保持较短的初压区长度，以尽快使表面压实，减少热量散失。

2  稳定型橡胶改性沥青混合料初压宜采用重型钢轮压路机静压1~2遍，压路机吨位应不小于25t；或者采用振动压路机按照现静压1遍，再采用“高频、低幅”的模式振动碾压1~2遍。在整个碾压过程中，要保持高温碾压。

3  碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机，从外侧向中心碾压，在超高路段则由低向高碾压，在坡道上应将驱动轮从低处向高处碾压。在整个过程中应控制钢轮上的洒水量，以刚好不黏轮的洒水量为宜。

(4) 初压后应检查平整度、路拱，有严重缺陷时进行修整乃至返工。

4.7.4.2沥青混合料的复压：

1  复压应紧跟在初压后进行，且不得随意停顿。压路机碾压段的总长度应尽量缩短，通常不超过50m。

2  进行中、底层复压时，宜采用胶轮压路机上路碾压，碾压至要求的压实度为止。胶轮压路机吨位不宜小于25t，吨位不足时宜附加重物，每个轮胎压力不小于15KN，冷态时轮胎充气压力不小于0.55Mpa，轮胎发热后不小于0.6Mpa，且各个轮胎的气压大体相同，相邻碾压带应重叠1/3~1/2的碾压轮宽度。胶轮压路机上路碾压前应将轮胎清理干净，并用水与煤油(或植物油)的混合液(比例1:1左右)擦拭轮胎。

3  进行表面层复压时，宜采用振动压路机，碾压至要求的压实度为止。钢轮压路机的静压力不应低于11t。振动压路机的振动频率宜为35~50Hz，厚度较大时先用高频率大振幅，产生较大的激振力，厚度较薄时采用高频率低振幅，以防止集料破碎。相邻碾压带重叠宽度为100~200mm。振动压路机折返时应先停止振动。

4  对路面边缘、加宽及港湾式停车带等大型压路机难以碾压的部位，宜采用小型振动压路机或振动夯板作补充碾压。

4.7.4.3  沥青混合料的终压：

终压应紧跟复压进行，如经复压后无明显轮迹时可免去终压。终压可选用双轮钢式压路机或关闭振动的振动压路机碾压不宜少于2遍，至无明显轮痕为止。

4.7.5  SMA路面碾压宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压，不宜采用轮胎压路机，以防将沥青结合料搓揉挤压上浮。,振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则，即紧跟在摊铺机后面，采取高频率、低振幅的方式慢速碾压。碾压按照初压、复压、终压三个区域进行并应符合以下要求：

4.7.5.1 沥青混合料初压：

1  初压应在紧跟摊铺机后进行，沥青混合料初压宜采用重型钢轮压路机静压1~2遍，压路机吨位应不小于25t；或者采用振动压路机按照现静压1遍，再采用“高频、低幅”的模式振动碾压1~2遍。在整个碾压过程中，要保持高温碾压。

2  碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机，从外侧向中心碾压，在超高路段则由低向高碾压，在坡道上应将驱动轮从低处向高处碾压。在整个过程中应控制钢轮上的洒水量，以刚好不黏轮的洒水量为宜。

3  初压后应检查平整度、路拱，有严重缺陷时进行修整乃至返工。

4.7.5.2沥青混合料的复压：

1  复压应紧跟在初压后进行，且不得随意停顿。压路机碾压段的总长度应尽量缩短，通常不超过50m。

2  进行复压时，宜采用振动压路机，碾压至要求的压实度为止。钢轮压路机的静压力不应低于11t。振动压路机的振动频率宜为35~50Hz，厚度较大时先用高频率大振幅，产生较大的激振力，厚度较薄时采用高频率低振幅，以防止集料破碎。相邻碾压带重叠宽度为100~200mm。振动压路机折返时应先停止振动。

3  对路面边缘、加宽及港湾式停车带等大型压路机难以碾压的部位，宜采用小型振动压路机或振动夯板作补充碾压。

4.7.5.3  沥青混合料的终压：

终压应紧跟复压进行，如经复压后无明显轮迹时可免去终压。终压可选用双轮钢式压路机或关闭振动的振动压路机碾压不宜少于2遍，至无明显轮痕为止。

- 4.8  路面施工接缝的处理

4.8.1 沥青路面的施工必须接缝紧密、连接平整，不得形成明显的接缝离析。上、下层的纵缝均应错开150mm(热接缝)或300~400mm(冷接缝)以上。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位1m以上。接缝施工应用3m直尺检查，确定平整度符合要求。

4.8.2 纵向接缝部位的施工应符合下列要求：

1  摊铺时采用梯队作业的纵缝应采用热接缝，将已铺部分留下100~200mm宽暂不碾压，作为后续部分的基准面，然后作跨缝碾压以消除缝迹。

2  当半幅施工或因特殊原因而产生纵向冷接缝时，宜加设挡板或加设切刀切齐，也可在混合料尚未完全冷却前用镐刨除边缘留下毛茬的方式，但不宜在冷却后采用切割机作纵向接缝。加铺另半幅前应涂洒少量沥青，重叠在已铺层上50~100mm，再铲走铺在前半幅上面的混合料，碾压时由边向中碾压留下100~150mm，再跨缝挤紧压实。或者先在已压实路面上行走碾压新铺层150mm左右，然后压实新铺部分。

4.8.3 城市快速路、主干道、高等级公路的表面层横向接缝应采用垂直的平接缝，以下各层可采用自然碾压的斜接缝，沥青层较厚时也可作阶梯形接缝。其他等级公路的各层均可采用斜接缝。

4.8.4 斜接缝的搭接长度与层厚有关，宜为0.4~0.8m。搭接处应洒少量沥青，混合料中的粗集料颗粒应予剔除，并补上细料，搭接平整，充分压实。阶梯形接缝的台阶经铣刨而成，并洒粘层沥青，搭接长度不宜小于3m。

4.8.5 平接缝宜趁尚未冷透时用凿岩机或人工垂直刨除端部层厚不足的部分，使工作缝成直角连接。当采用切割机制作平接缝时，宜在铺设当天混合料冷却但尚未结硬时进行。刨除或切割不得损伤下层路面。切割时留下的泥水必须冲洗干净，待干燥后涂刷粘层油。铺筑新混合料接头应使接茬软化，压路机先进行横向碾压，再纵向碾压成为一体，充分压实，连接平顺。

- 4.9  开放交通及其他

4.9.1 稳定型橡胶改性沥青混合料摊铺结束后，路面温度低于50℃后方可开放交通，但车辆不允许在路面上急刹车或掉头。

4.9.2 沥青路面雨季施工应符合下列要求：

1  注意气象预报，加强工地现场、沥青拌和厂及气象台站之间的联系，确定有雨，不得施工。

2  不能确定是否有雨，施工时，控制施工长度，各项工序紧密衔接，加强工地现场、沥青拌和厂之间联系，使得混合料生产尽量与摊铺同速度，不得有多余。如果下雨，应立刻停止卸料，尽快将摊铺机内材料摊铺完，尽快压实。

3  如果沥青混合料在没有碾压密实便被雨水淋洗，侧该段要返工处理。

4.9.3 铺筑好的沥青层应严格控制交通，做好保护，保持整洁，不得造成污染，严禁在沥青层上堆放施工产生的土或杂物，严禁在已铺沥青层上制作水泥砂浆。

- 5  施工质量管理和检查验收

- 5.1  一般规定

5.1.1  稳定型橡胶沥青混凝土路面的施工应根据全面质量管理的要求，建立健全有效的质量保证体系，对施工各工序的质量进行检查评定，达到规定的质量标准，确保施工质量的稳定性。

5.1.2  为保证稳定型橡胶改性沥青混凝土的质量，强调生产施工的过程化、动态质量控制。

5.1.3  本规程规定的技术要求是工程施工质量管理和竣工验收的依据。

- 5.2  施工前的材料与设备检查

5.2.1  施工前应对拌和机、摊铺机、压路机等各种施工机械和设备进行调试，对机械设备的配套情况、技术性能、传感器计量精度等进行认真检查、标定，并得到监理工程师的认可。

5.2.2  稳定型橡胶沥青混凝土路面正式开工前，各种原材料的试验结果，以及据此进行的目标配合比设计和生产配合比设计结果，应在规定的期限内向业主及监理提出正式报告，待取得正式认可后方可使用。

5.2.3  生产稳定型橡胶改性沥青混合料的粗集料、细集料、矿粉、沥青、纤维稳定剂等按规程规定的抽检项目和频度进行检查。为确保稳定型橡胶改性沥青的质量，除针入度、软化点、延度、弹性恢复、老化试验外，还应检验黏度、离析指标。以上各试验指标的数据应满足相应工程设计文件的要求。

- 5.3  试验路段铺设

5.3.1  试验路铺设的目的

1  城市快速路、主干路的稳定型橡胶改性沥青路面在施工前应铺筑试验段。次干道和支路在缺乏施工经验或初次使用重大设备时，也应铺筑试验段。

2  试验路段铺设应达到以下目的：

(1)  确定稳定型橡胶改性沥青相关参数和掺量；

(2)  验证混合料配合比设计；

(3)  检验机械设备运转是否正常，是否满足正常工程的要求；

(4)  检验各个工艺流程；

(5)  确定施工参数，如混合料的松铺系数、合理的碾压次数等；

(6)  检查热料仓在大规模生产过程中，各个料仓是否均衡。如有严重失衡现象，如等料、溢料严重，需及时与实验室配合，调整料仓的比例。

5.3.2  铺筑试验路前的准备

1  试验路段的长度应根据试验目的确定，通常宜为100~200m，宜选在正线上铺筑。

2  试验路段的铺设应按照正常施工时的条件，在各种机械设备、人员到位的条件下，方可开工。

3  试验路段应在生产配合比完成后，经业主和监理同意后，方可开工。

5.3.3  试验路的施工

1  试验路施工应严格按照生产配合比确定的配比参数、按照正常的施工状态(包括施工机械和人员)进行施工。

2  稳定型橡胶改性沥青混合料性能试验的材料应从摊铺现场取料。

3  在混合料拌和过程中，应注意热料仓的进料是否均衡。在级配范围允许的条件下，确定是否需要调整热料仓比例，并进行相应的混合料性能试验。

5.3.4  试验路的总结

试验路的总结应包括以下几方面主要内容：

1  完整的配合比设计资料。

2  试验路施工参数：拌和温度、拌和时间、运输情况、摊铺情况、松铺系数、碾压机械的组合和碾压次数。

3  工程质量检测：生产混合料的级配、油石比、马歇尔试验、水稳定性试验结果、车辙试验结果，抗滑与渗水性能，压实度水平和现场空隙率、平整度水平。

4  评判是否满足设计要求，以及改进措施。

5  制定正式施工的工艺手册。

- 5.4  质量管理与检验标准

5.4.1  施工过程中，施工单位、监理单位及建设单位应严格进行施工质量的检查与试验，严把四道质量关：原材料、混合料配合比、混合料生产和混合料的铺筑。

5.4.2  施工过程中的试验检测应由有资质试验检测机构负责检查与试验。施工单位随时对施工质量进行自检，监理单位应进行抽检或旁站检测，并对施工单位的自检结果进行检查确认。

5.4.3  稳定型橡胶改性沥青混合料生产过程中，施工单位必须按表5.4.3规定的检查项目与频率，对各种原材料进行取样检测，其质量应符合本规程的技术要求。

表5.4.3施工过程中各种原材料质量检查项目与频率

| 材 料 | 检查项目 | 检查频率 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 城市快速路、城市主干道 | 次干路和支路 |
| 粗集料 | 外观（石料品种、含泥量等） 针片状颗粒含量 颗粒组成（筛分） 压碎值 磨光值 洛杉矶磨耗值 含水量 | 随时 必要时 必要时 必要时 必要时 施工需要时 | 随时 必要时 必要时 必要时 必要时 施工需要时 |
| 细集料 | 颗粒组成（筛分） 砂当量 含水量 松方单位重 | 必要时 施工需要时 施工需要时 施工需要时 | 必要时 施工需要时 施工需要时 施工需要时 |
| 矿粉 | 外观 ＜0.075mm含量 含水量 | 随时 必要时 必要时 | 随时 必要时 必要时 |
| 稳定型改性沥青② | 针入度 软化点 延度 177℃表观粘度 离析 弹性恢复 | 每100t 1次 每100t 1次 必要时 每100t 1次 每100t 1次 每100t 1次 | 每100t 1次 每100t 1次 必要时 每100t 1次 每100t 1次 每100t 1次 |

5.4.4  稳定型橡胶改性沥青混合料拌和厂必须按以下步骤对其混合料的生产过程进行控制，并按表5.4.4规定的项目和频率检查混合料产品的质量，如实计算产品的合格率。

1  从料堆和皮带运输机随时目测各种材料的质量和均匀性，检查泥块，检查冷料仓有无窜仓。目测混合料拌和是否均匀、有无花白料、油石比是否合理，检查集料和混合料的离析情况。

2  检查控制室拌和机各项参数的设定值、控制屏的显示值，核对计算机采集和打印记录的数据与显示值是否一致。

3  检测混合料的材料加热温度、混合料出厂温度，取样用燃烧炉法检测混合料的矿料级配、油石比。筛分应至少检查0.075mm、4.75mm、9.5mm、公称最大粒径及中间粒径等5个筛孔的通过率。

4  取样成型试件，测定空隙率、稳定度、流值等技术指标，计算VMA、VFA。

5  应严格控制混合料生产过程中的拌和温度和拌和时间，特别是稳定型橡胶改性沥青的温度和干拌时间。

6  以上各试验数据应满足相应工程设计文件的要求。如发现问题应及时调整，必要时需要停工，待问题解决后方可开工。

表5.4.4  混合料检验频率与质量要求

| 项目 |  | 检查频度 | 质量要求或允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合料外观 |  | 随时 | 观察集料粗细、均匀性、离析、油石比、色泽、冒烟、有无花白料、油团等各种现象 | 目测 |
| 拌和 温度 | 沥青、集料的加热温度 | 逐盘检测评定 | 符合本规程规定 | 传感器自动检测、显示并打印 |
|  | 混合料出厂温度 | 逐车检测评定 | 符合本规程规定 | 传感器自动检测、显示并打印，按T0981人工检测 |
|  |  | 逐盘测量记录，每天取平均值评定 | 符合本规程规定 | 传感器自动检测、显示并打印 |
| 矿料级配 | 0.075mm | 逐盘在线监测 | ±1% | 计算机采集数据计算 |
|  | ≤2.36mm |  | ±4% |  |
|  | ≥4.75mm |  | ±5% |  |
|  | 0.075mm | 逐盘检查，每天汇总1次取平均值评定 | ±1% | 总量检验 |
|  | ≤2.36mm |  | ±2% |  |
|  | ≥4.75mm |  | ±2% |  |
|  | 0.075mm | 每台拌和机每500~1000吨1次，以2个试拌样的平均值评定 | ±1% | 燃烧炉法（附录D）水洗筛分与标准级配比较的差 |
|  | ≤2.36mm |  | ±3% |  |
|  | ≥4.75mm |  | ±4% |  |
| 沥青用量（油石比） |  | 逐盘在线监测 | ±0.3% | 计算机采集数据计算 |
|  |  | 逐盘检查，每天汇总1次取平均值评定 | ±0.1% | 总量检验 |
|  |  | 每台拌和机每500~1000吨1次，以2个试拌样的平均值评定 | ±0.2% | 燃烧炉法 |
| 马歇尔试验：空隙率、稳定度、流值 |  | 每台拌和机每500~1000吨1次，以4~6个试拌样的平均值评定 | 符合本规程规定 | T 0702、T 0709 |
| 浸水马歇尔试验 |  | 必要时（试件数同马歇尔试验） | 符合本规程规定 | T 0702、T 0709 |
| 车辙试验 |  | 必要时（以3个试件的平均值测定） | 符合本规程规定 | T0719 |

5.4.4  稳定型橡胶改性沥青混合料铺筑过程中的质量控制

稳定型橡胶改性沥青混凝土结构层铺筑过程中必须随时对铺筑质量进行控制，质量检查的内容、频度、允许差应符合表5.4.4的规定。

表5.4.4 稳定型橡胶改性沥青混凝土施工过程中质量控制标准

| 项 目 |  | 检查频度及单点检验评价方法 | 质量要求或允许偏差 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 城市快速路、城市主干道 | 次干路和支路 |  |  |
| 外观 |  | 随时 | 表面平整密实，不得有明显轮迹、裂缝、推挤、油盯、油包等缺陷，且无明显离析 |  |  | 目测 |
| 接缝 |  | 随时 | 紧密平整、顺直、无跳车 |  |  | 目测 |
|  |  | 逐条缝检测评定 | 3mm | 5mm |  | T 0931 |
| 施工 温度 | 摊铺温度 | 逐车检测评定 | 符合本规程规定 |  |  | T 0981 |
|  | 碾压温度 | 随时 | 符合本规程规定 |  |  | 插入式温度计实测 |
| 厚度① | 每一层次 总厚度 | 每1000m2一点单点评定 | -8mm |  | 设计值的-8％或-5mm | 施工时插入法量测松铺厚度及压实厚度,成型后钻孔检测 |
|  | 上面层 | 每1000m2一点单点评定 | -5mm |  | -5mm |  |
| 压实度② |  | 每1000m2检查1组逐个试件评定并计算平均值 | 马歇尔试验密度的96％ 试验段密度的 99％ |  | 马歇尔试验密度的95％ 试验段密度的 99％ | T 0924、T 0922 |
| 平整度(最大间隙)③ | 上面层 | 随时，接缝处单杆评定 | 3mm |  | 5mm | T 0931 |
|  | 中下 面层 | 随时，接缝处单杆评定 | 5mm |  | 7mm | T 0931 |
| 平整度(标准差) | 上面层 | 连续测定 | 1.2mm |  | 2.5mm | T 0932 |
|  | 中面层 | 连续测定 | 1.5mm |  | 2.8mm |  |
|  | 下面层 | 连续测定 | 1.8mm |  | 3.0mm |  |
| 宽度 | 有侧石 | 检测每个断面 | ±20mm |  | ±20mm | T 0911 |
|  | 无侧石 | 检测每个断面 | 不小于 设计宽度 |  | 不小于 设计宽度 |  |
| 纵断面高程 |  | 检测每个断面 | ±l0mm |  | ±15mm | T 0911 |
| 横坡度 |  | 检测每个断面 | ±0.3％ |  | ±0.5％ | T 0911 |
| 沥青层层面上的渗水系数④ |  | 每1km不少于5点，每点3处取平均值 | 200ml/min |  |  | T 0971 |

注：1.  表中厚度检测频度指高等级道路与公路的钻坑频度，其他等级公路可酌情减少状况，且通常采用压实度钻孔试件测定。上面层的允许误差不适用于磨耗层。

2.  用无核密度仪等无破损检测压实度时，每13个测点的平均数作为一个测点进行评定是否符合要求。实验室密度是指与配合比设计相同方法成型的试件密度。以最大理论密度作标准密度时，由每天的矿料级配和油石比计算得到。

3.  3m直尺主要用于接缝检测，对正常生产路段，采用连续式平整度仪测定。

4.  渗水系数适用于公称最大粒径等于或小于19mm的沥青混合料，应在铺筑成型后未遭行车污染的情况下测定，且仅适用于要求密水的密级配橡胶（粉）沥青混合料。表中渗水系数以平均值评定，计算的合格率不得小于90％。

5.4.5 施工厚度的检测按以下方法执行，并相互校核，当差值较大时通常以总量检验为准。

1  利用摊铺过程在线控制，即不断地用插尺或其他工具插入摊铺层测量松铺厚度。

2  利用拌合厂沥青混合料总生产量与实际铺筑的面积计算平均厚度进行总量检测。

3  当具有地质雷达等无破损检验设备时，可利用其连续检测路面厚度，但其测试精度需经标定认可。

4  待路面完全冷却后，在钻孔检测压实度的同时测量沥青层的厚度。

5.4.6  沥青路面的压实度采取重点对碾压工艺进行过程控制，适度钻孔抽检压实度的方法。

1  碾压工艺的控制包括压路机的配置（台数、吨位及机型）、排列和碾压方式、压路机和摊铺机的距离、碾压温度、碾压速度、压路机洒水（雾化）情况、碾压段长度、掉头方式等。

2  碾压过程中宜采用核子密度仪等无破损检测设备进行压实密度过程控制，测点随机选择，一组不少于13点，取平均值，与标定值或试验段测定值比较评定。测定温度应与试验段测定时一致，检测精度通过试验路与钻孔试件标定。

3  在路面完全冷却后，随机选点钻孔取样，如一次钻孔同时有多层沥青层时需用切割机切割，待试件充分干燥后（在第二天之后），分别测定密度。严适度计算及标准密度的确定方法应遵照本规范附录E的规定，选用其中的1个或2个标准评定，并以合格率低的作为评定结果，但不得以配合比设计时的标准密度作为整个施工及验收过程中的标准密度使用。钻孔后应及时将孔中灰浆淘净，吸净余水，待干燥后以相同的沥青混合料分层填充夯实。为减少钻孔数量，有关施工、监理、监督各方宜合作进行钻孔检测，以避免重复钻孔。

4  测试压实度的一组数据最少为3个钻孔试件，当一组检测的合格率小于60﹪，或平均值x3小于要求的压实度时，可增加一倍检测点数。如6个测点的合格率小于60﹪，或平均值x6仍然达不到压实要求时，允许再增加一倍检测点数，要求其合格率大于60﹪，且x12达到规定的压实要求（注意记录所有数据不得遗弃）。如仍然不能满足要求的应核查标准密度的准确性，以确定是否需要返工以及返工的范围。当所有钻孔试件检测的压实度持续稳定并符合要求时，钻孔频度可减少至每公里不少于一个孔。施工过程中钻孔的试件宜编号贴上标签予以保存，以备工程竣工验收时使用。

5  压实层厚度等于或小于3㎝的超薄表面层或磨耗层、厚度小于4㎝的SMA表面层、易发生温缩裂痕的严寒地区的表面层、路面铺装沥青层，以及使用改性沥青后，钻孔试样表面形状改变，难以准确测定密度时，可避免钻孔取样，严格控制碾压。

5.4.6 压实成型的路面应按规定的方法随机选点检测渗水情况，渗水系数的平均值宜符合表5.4.4的要求。如需要测定构造深度时，宜在测定渗水的同时在附近选点测定，记录实测结果。

5.4.7  施工过程中应随时对路面进行外观（色泽、油膜厚度、表面空隙）评定，尤其特别注意防止粗细集料的离析和混合料温度不均，造成路面局部渗水严重或压实不足，酿成隐患。如果确实该路段严重离析、渗水，且经2次补充钻孔仍不能达到压实度要求，确属施工质量差的，应予衔刨或局部挖补，返工重铺。

5.4.8   施工过程中必须随时用3m直尺检测接缝及与构造物的连接处平整度的检测，正常路段的平整度采用连续式平整度仪或颠簸累积仪测定。

- 5.5  工程质量检查与验收

5.5.1工程完工后，施工单位应将全线以100~500米作为一个评定路段；每一侧车行道按表5.5.1的规定频度，随机选取测点；对沥青面层进行全线自检，将单个测定值与表中的质量要求或允许偏差进行比较，计算合格率；然后计算一个评定路段的平均值、极差、标准差及变异系数。施工单位应在规定时间内提交全线检测结果及施工总结报告，申请交工验收。

表5.5.1路面交工检查与验收质量标准

| 检查项目 |  |  | 检查频度（每一侧车行道） | 质量要求或允许偏差 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 城市快速路、城市主干道 | 次干路和支路 |  |  |
| 外观 |  |  | 随时 | 表面平整密实，不得有明显轮迹、裂痕、推挤、油汀、油包等缺陷，且无明显离析 |  |  | 目测 |
| 面层总厚度 | 代表值 |  | 每4000m2 1点 | -8mm |  | -10mm | T 0912 |
|  | 极值 |  | 每4000m2 1点 | -15mm |  | -15mm | T 0912 |
| 上面层厚度 | 代表值 |  | 每4000m2 1点 | -4mm |  | -10mm | T 0912 |
|  | 极值 |  | 每4000m2 1点 | -8mm |  | -15mm | T 0912 |
| 压实度 | 代表值 |  | 每4000m2 1点 | 95﹪（98﹪） |  | 94﹪（98﹪） | T 0924 |
| 检查项目 |  |  | 检查频度（每一侧车行道） | 质量要求或允许偏差 |  |  | 试验方法 |
|  |  |  |  | 城市快速路、城市主干道 |  | 次干路和支路 |  |
| 路面平整度 |  | 标准差 | 全线连续 | 2.0㎜ |  | 2.6㎜ | T 0932 |
|  |  | IRI | 全线连续 | 2.0m/㎞ |  | 4.2 m/㎞ | T 0933 |
|  |  | 最大间隙 | 每1㎞10处，各连续10杆 | — |  | 5㎜ | T0931 |
| 路面渗水系数，不大于 |  |  | 每1㎞不少于5点，每点3处取平均值评定 | 300ml/min（普通沥青路面）200 ml/min（SMA路面） |  | — | T 0971 |
| 宽度 | 有测石 |  | 每1㎞20个断面 | ±20㎜ |  | ±30㎜ | T 0911 |
|  | 无测石 |  | 每1㎞20个断面 | 不小于设计宽度 |  | 不小于设计宽度 | T 0911 |
| 纵断面高程 |  |  | 每1㎞20个断面 | ±15㎜ |  | ±20㎜ | T 0911 |
| 中线偏位 |  |  | 每1㎞20个断面 | ±20㎜ |  | ±30㎜ | T 0911 |
| 横坡度 |  |  | 每1㎞20个断面 | ±0.3﹪ |  | ±0.5﹪ | T 0911 |
| 弯沉 | 回弹弯沉 |  | 全线每20m 1点 | 符合设计的要求 |  | 符合设计的要求 | T 0951 |
|  | 总弯沉 |  | 全线每5m 1点 | 符合设计要求 |  | 符合设计要求 | T 0952 |
| 构造深度 |  |  | 每1㎞5点 | 符合设计的要求 |  | 符合设计要求 | T0961/62/63 |
| 摩擦系数摆值 |  |  | 每1㎞5点 | 符合设计的要求 |  | 符合设计要求 | T 0964 |
| 纵向力系数 |  |  | 全线连续 | 符合设计的要求 |  | 符合设计要求 | T 0965 |

5.5.2   沥青路面交工时应检查验收沥青路层的各项质量指标，包括路面的厚度、压实度、平整度、渗水系数、构造深度、摩擦系数等。

1  需要作破损路面进行检测的指标，如厚度、压实度宜利用施工过程中的钻孔数据，检查每一个测点与极值相比的合格率。厚度也可利用路面雷达连续测定路面剖面进行评定。压实度验收可选用其中的1个或2个标准，并以合格率低的作为评定结果。

2  路表平整度可采用连续式平整度仪和颠簸累积仪进行测定，以每100m计算一个测点，计算合格率。

3  路表渗水系数与构造深度宜在施工过程中在路面成型后立即测定，但每一个点为3个测点的平均值，计算合格率。

4  验收时刻采用连续式摩擦系数测定车在行车道实测路表横向摩擦系数，如实记录测点数据。

5  验收时可选择贝克曼梁或连续式弯沉仪实测路面的回弹弯沉或总弯沉，如实记录测点数据（含测定时的气候条件、测定车数据等），测定时间宜在公路的最不利使用条件下（指春融期或雨季）进行。

5.5.3  工程时应对全线宽度、纵段面高程、横坡度、中线偏位等进行实测，以每个桩号的测定结果评定合格率，最后提出实际的竣工图。

- 附录A  密级配稳定型橡胶改性沥青混合料设计方法

按照《公路沥青路面施工技术规范》FJG F40—2004中附录A 热拌沥青混合料设计方法执行。

- 附录B  稳定型橡胶改性沥青SMA混合料配合比设计方法

按照《公路沥青路面施工技术规范》FJG F40—2004中附录B SMA混合料配合比设计方法执行。

- 本规程用词说明

为了准确地掌握规程条文，对执行规程严格程度的用词作如下规定：

- 表示很严格，非这样做不可的用词

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况均应这样做的用词

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

福建省工程建设地方标准

稳定型橡胶改性沥青路面施工技术规程

DBJ/T13-147-2012

J12051-2012

- 条 文 说 明

目    次

1  总 则	41

2  术语、符号	42

3  材料	43

4  稳定型橡胶改性沥青混合料路面	44

5  施工质量管理和检查验收	49

- 1  总 则

1.0.1  稳定型橡胶改性沥青属于废胶粉改性沥青中一种，它的应用一方面可以促进废旧轮胎的再生利用，节省能源和资源、改善环境污染，另一方面由于比普通胶粉沥青具有较好储存稳定型和较低高温粘度和良好的路用性能，从而可以工厂化批量生产，降低工程造价，延长路面使用寿命。近年来废胶粉沥青在我国道路工程领域也得到了普遍重视和应用推广。然而由于没有统一规范和标准来控制，使得施工过程和验收的质量无法得到保证，也严重影响该技术的推广。因此，《稳定型橡胶改性沥青路面施工技术规程》的制定，以规范全省稳定型橡胶改性沥青路面施工技术，确保路面施工质量。

1.0.2  本条为适用范围，稳定型橡胶改性沥青属于改性沥青的一种，具有良好的路用性能，实际上可适用于密级配、半开级配、开级配等种类混合料中，但是由于本规程只是在密级配混合料和SMA类混合料进行研究和总结，所以暂定适用于密级配混合料和SMA类混合料；并且稳定型橡胶改性沥青技术指标是针对福建省的气候特点制定的，所以规程适用范围为福建省密级配沥青混合料和SMA类混合料的专业标准。

1.0.3  稳定型橡胶改性沥青属于改性沥青的一种，它的范围比较窄的，在沥青混合料中，只是沥青胶结料和混合料性能指标不同，而混合料其他原材料、混合料配合比设计方法等同其他类型混合料相同，所以稳定型橡胶改性沥青路面在施工时除应符合本规程的规定外，尚应符合《公路沥青路面施工技术规范》FJG F40—2004、福建省地方标准DBJ13-98-2008《城镇沥青路面工程施工技术规程》等国家现行的有关标准、规范的规定。

- 2  术语、符号

2.1.1  橡胶改性沥青是指传统橡胶沥青，往基质沥青中掺加15~22%废轮胎胶粉，在190~200℃温度下不停搅拌和溶胀而得到的满足相关技术指标要求的产物，该种产品高温粘度大，容易离析，一般保存时间不超过4小时，只能在现场生产，无法工厂化生产。由于高温粘度大，包裹碎石的沥青膜比较厚，拌出来的沥青混合料的油石比大（8%左右），只适用于开级配混合料，造价比较高。正是由于以上特点，施工质量比较难控制，制约着该产品和技术的推广应用。

2.1.2  废轮胎胶粉

指汽车废旧轮胎经过常温物理粉碎得到，具有一定细度规格的轮胎胶粉。一般用于沥青中的胶粉要求大车的钢丝轮胎加工成30~40目的胶粉，其原因是因为大车的钢丝轮胎中含有30%的天然橡胶，掺到沥青中对改善沥青性能比较好。

2.1.4  稳定型橡胶改性沥青

指掺入15%~22%的比例的废轮胎胶粉与基质沥青和少量添加剂，180~190℃的温度下，经过搅拌和溶胀，再通过胶体磨的研磨，使胶粉在沥青体系中发生硫键断裂—混炼—再交联等一系列物理和化学反应，形成稳定的胶体体系，即成为稳定型橡胶改性沥青产品。具有不离析、不沉淀、热储存稳定性好、可长距离运输和工厂化生产、高温粘度低、沥青混合料油石比低等特点的产物。

- 3  材料

- 3.2  稳定型橡胶改性沥青

国外橡胶改性沥青于20世纪70年代初期开始使用，由于其使用性能优良，效果好于一般的SBS改性沥青，在美国、南非及澳大利亚等国家得到了广泛应用。但是国外发展重点是消耗大量的废旧轮胎胶粉为目的，采用的是现场加工生产，以胶粉掺量高（20~25%），高温粘度高（177℃运动粘度为1.5~4.0Pa.S），混合料沥青用量大（油石比7%~9%）技术生产，主要应用在橡胶应力吸收层、开（断）级配混合料中。

国内引进了以上生产和施工技术，并在北京、天津、山东、江苏、上海、广东等地做了试验段，进行推广，但由于热稳定性差，容易离析，只能在现场生产；油石比大，施工造价偏高；施工难度大，质量不容易控制等缺点一直制约橡胶改性沥青产品的推广和应用。部分科研机构和企业也在开发热稳定性好，不易离析，可工厂批量生产；油石比小，施工难度小的产品，但目前还在研发或试验阶段。

稳定型橡胶改性沥青技术指标确定是在课题《稳定型橡胶改性沥青与沥青混合料应用技术研究》的成果基础上，通过大量的室内试验，基于针入度分级，通过统计分析，结合福建地区的气候特点，提出适合于稳定型橡胶改性沥青的技术指标要求。该产品已经生产有一年多的时间，已成功应用到橡胶沥青应力吸收层施工中有30万平米和橡胶沥青混合料路面有25万平米，试验检测结果和现场使用情况都很好。并且该产品成功解决以下问题：

1  稳定型橡胶改性沥青具有稳定性好，不离析、不分层，储存时间从传统水平6~8小时提高至30天以上；解决了传统的橡胶沥青稳定性差，容易离析现象。

2  稳定型橡胶改性沥青具有高温粘度小，施工和易性好，适合做任何级配沥青混合料，沥青混合料油石比同普通沥青和其他改性沥青的油石比一样。解决传统橡胶沥青高温粘度大，沥青混合料油石比大，不适合做密级配沥青混合料，施工和易性差，不容易施工的缺点。

3  可以进行工厂批量生产、仓储和远距离运输，确保了施工质量，降低生产成本，解决了传统的橡胶沥青只适合在现场加工，不能远距离运输的问题。

- 3.3  粗集料

因为本规程主要是采用新的改性沥青胶结料，沥青混合料中的粗集料的要求没有变化，都是按照《公路沥青路面施工技术规范》FJG F40—2004、福建省地方标准DBJ13-98-2008《城镇沥青路面工程施工技术规程》中粗集料的要求执行。

- 3.4  细集料

按照《公路沥青路面施工技术规范》FJG F40—2004、福建省地方标准DBJ13-98-2008《城镇沥青路面工程施工技术规程》中细集料的要求执行。

- 4  稳定型橡胶改性沥青混合料路面

4.2.2  稳定型橡胶改性沥青混合料各个工序的温度控制是沥青路面质量控制的重点中的重点，所以要严格按规程的要求进行施工。

- 4.3  配合比设计

4.3.3 橡胶改性沥青混合料抗老化、抗裂的性能比较好，且具有较明显的降低行车噪声的效果，通常橡胶改性沥青混合料推荐采用间断级配或开级配。试验表明，稳定型橡胶改性沥青用于连续密级配的沥青混合料也可取得较好的使用效果，沥青含量与常规沥青混合料基本相同，且室内试验表明其路用性能指标良好。鉴于此，本规程在大量试验的基础上，在现行规范级配范围的基础上加以改进，提出了优化后的连续密级配沥青混合料的级配范围。

现行规范的SMA级配范围参考了国内外的成功经验，并根据一些工程的实际情况进行了调整，工程实际表明其级配范围是比较合理的，其标准级配基本上就是工程设计级配范围，因此仍采用现行规范的SMA混合料级配范围作为稳定型橡胶改性沥青混合料的设计范围。

4.3.3  稳定型橡胶改性沥青混合料设计标准

对于密级配稳定型橡胶改性沥青混合料和SMA稳定型橡胶改性沥青混合料，均采用马歇尔试验配合比设计方法。由于稳定型橡胶改性沥青具有弹性，在SMA混合料的马歇尔试验配合比设计中采用双面击实75下。

4.3.4  稳定型橡胶改性沥青混合料的技术性能

稳定型橡胶改性沥青混合料的技术性能指标是在课题《稳定型橡胶改性沥青与沥青混合料应用技术研究》过程中，通过大量室内试验，对AC类、SMA类稳定型橡胶改性沥青混合料的高温性能、低温性能、水稳定性等路用性能进行了研究，包括从AC-10、AC-13、AC-16、AC-20、AC-25五种连续密级配混合料和SMA-10、SMA-13、SMA-16和SMA-20四种SMA类混合料。

对于混合料的高温稳定性能，通过对试验数据的统计分析，发现稳定型橡胶改性沥青混合料的动稳定度双侧置信区间为3531~3922 (次/mm)，即相当于动稳定度大于3531(次/mm)可达到95%的保证率，这也表明了稳定型橡胶改性沥青混合料优良的高温稳定性。因此提出AC类稳定型橡胶改性沥青混合料的动稳定度技术指标要求为不小于3500次/mm；SMA类稳定型橡胶改性沥青混合料的动稳定度技术指标要求为不小于4000次/mm。此要求高于现行规范AC类沥青混合料夏炎热区不小于2800次/mm和SMA类不小于3000次/mm的技术要求。

对于混合料的低温稳定性能，通过对试验数据的统计分析，发现稳定型橡胶改性沥青混合料具有良好的低温性能，破坏应变95%保证率的置信区间为2618.5~2915.9με，相当于可以以95%的保证率达到超过2618微应变的要求，因此，提出稳定型橡胶改性沥青混合料的低温弯曲试验破坏应变为不小于2600με，高于规范对改性沥青混合料的技术（不小于2500με）的要求。

对于混合料的水稳定性能，通过对试验数据的统计分析，发现稳定型橡胶改性沥青混合料具有较好的水稳定性，各种类型沥青混合料的冻融劈裂比均超过了80%，SMA沥青混合料的TSR超过了85%，各种混合料的总平均值为86.3%，90%保证率下双侧置信区间为84.6%~87.9%，即冻融劈裂比可在95%保证率下超过84.6%。由于总平均值接近但未达到85%，提出稳定型橡胶改性沥青混合料的水稳定性要求为不小于80%，与现行规范潮湿、湿润区改性沥青混合料的技术要求相同。

- 4.4  混合料的拌和

国际上通用间歇式和连续式两类沥青拌和设备，经我国的试验和使用实践证明，采用间歇式拌和机更符合我国国情。这是因为我国目前使用的材料品种较杂，变异性大，再加上拌和厂大都是露天料场，材料含水量受天气影响较大，所以主张采用间歇式拌和机。近年来一些地方引进了美国的连续式拌和机，须注意必须确保原材料是均匀一致的，否则很难保证配合比。

- 4.5  混合料的运输

近年来在美国等发达国家，一种称为转运机的装置已经开始越来越多的出现在沥青路面施工中，我国有的省份也已经开始使用。它介于运料车与摊铺机之间，运料车将混合料卸在转运车上，转运车一边对混合料进行二次拌和，一边与摊铺机完全同步前进，向摊铺机供料。由于运料车的混合料不直接卸在摊铺机上，可有效地改善混合料的离析和温度不均匀的问题。同时在国外，随着转运车的出现，摊铺机也在改进，一些摊铺机加设了再次拌和的功能，这些都是为减少离析、提高沥青路面综合质量的重要措施。

- 4.6  混合料的摊铺

“摊铺机必须缓慢、均匀、连续不断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿，以提高平整度，减少混合料的离析”是摊铺的核心。在沥青路面施工工序中，厚度、压实度及平整度是3个最重要的指标。这里需要摆正平整度和压实度的关系，一定要在确保压实度的前提下努力提高平整度。一些工程由于片面追求平整度，造成压实不足，导致路面早起损坏，其教训是惨痛的。同时平整度十分重要，需要努力提高平整度，问题是不能牺牲压实度，应从以下方面入手提高平整度：

1  从基层做起，逐层提高平整度。

2  保证充分供料，摊铺机均匀、连续地摊铺，避免间隙和停顿。

3  采用比较长的平衡梁控制方式的自动找平装置，有条件时尽量采用非接触式平衡梁。

4  控制摊铺宽度，避免全幅摊铺，做好摊铺机接缝。

5  科学地安排压路机，均衡地跟在摊铺机后面及时碾压。碾压时保持直线方向、均衡慢速，折返时关闭振动，渐渐地改变方向，折返点错开不得在同一个断面上。对轮胎压路机和振动压路机要采取合理的组合排序，通常是轮胎压路机在前，压实效果好，平整度通过振动压路机弥补。

6  压路机的对桥涵、通道等构造物的接头以及各种特殊部位，特别要注意接缝的平整度，要仔细操作以避免造成跳车。

7  除了迫不得已的情况外，要避免摊铺后人工修正。

8  所有机械不能在未冷却结硬的路面上停留。

平整度是沥青路面的最重要的指标之一。每铺筑一层能使平整度减小标准差0.2~0.3mm，但分层多了将影响沥青层的整体性，很可能得不偿失。因此提高平整度不能寄希望于增加分层，能2层铺筑的最好不要分3层。本条规定了摊铺机的自动找平方式，现在大都采用越来越长的平衡梁，但平衡梁太多太重会粘结沥青，形成压痕和凹陷。近年来，越来越多在告诉公路上使用非接触式的平衡梁，实践证明有良好的使用效果。这种非接触式的平衡梁是利用声纳系统检测路面高程，调整摊铺层厚度的。例如丹麦的TF-Trading A/S的超声波测量系统，发射频率为200kHz，发射周期为5微秒，所对应的距离变化仅0.825mm，高频对于测试精度特别重要。它特别适用于粘度大的改性沥青和SMA混合料，以及转弯半径小、起步、终点、匝道等特殊的路段，使用非接触式平衡梁的平整度能比接触式的提高5%以上。

- 4.7  混合料的压实及成型

热拌沥青混合料压实层的最大厚度，与压路机的类型及吨位有着密切的关系，随着压路机吨位不断加重，允许的压实层厚度也放宽了。对密级配沥青混合料，美国沥青协会规范MS-8规定不得大于100mm，日本规定一般不大于70mm（沥青稳定碎石基层不大于100mm）。但对LSPM类大粒径沥青混合料基层，由于沥青结合料数量较少，压实阻力也小，容许厚一些，工程中可以通过实验论证，通常以不超过120mm为好。

压路机的折返很有技巧，要密切注意在折返过程中会不会产生推移拥包。有的压路机是在前进多靠近摊铺机时曲线拐弯，然后倒退错轮，这样容易在未碾压段落产生横向推移。

复压是整个压实过程中的关键，采用什么样的压路机十分重要。不同的压路机具有不同的特点，它与压实层厚度关系很大，薄压实层适宜于采用静态的刚性碾，不宜用振动压路机。轮胎压路机可以适宜于不同厚度的压实层，使用最“皮实”。对沥青黏度较大、或者较厚的压实层，静态的刚性碾可能难以达到要求的压实度。近年来国外不断出现一些较重型的压路机，甚至有30t以上的振动压路机。有的压路机吨位太大，为了防止石料压碎，在压路机上套上靴子。在法国，要求轮胎压路机的吨位保证每个轮胎不小于5t，日本为了增加轮胎压路机的压强，减少轮胎的数目到只有5~7个。相比之下，我国国产的轮胎压路机吨位轻，轮数多，压实效果将受到影响。

国内外的文献和实践证明，轮胎压路机具有几大优点：具有特别好的搓揉作用，密水性效果好，碾压均匀，不需要洒水，不会出现发裂，能比刚性碾达到更大的密实度，不如振动碾那么操作难度大，有较大的温度适应范围等。所以在欧洲和日本，轮胎压路机和振动压路机组合碾压，对防止水损坏已经起到了明显的效果。但对于粗集料含量多、粒径大的混合料，尤其是大粒径沥青稳定碎石基层，以及SMA混合料，采用轮胎压路机碾压的效果将不及振动压路机。对SMA混合料，由于沥青含量高，采用轮胎压路机碾压可能使沥青玛蹄脂胶浆挤出来，所以通常不能使用轮胎压路机。

轮胎压路机和振动压路机同时使用时谁前谁后的问题，各地的做法不尽相同。通常情况下，振动压路机在开始阶段比轮胎压路机好，而轮胎压路机的后期揉搓压实效果好。但为使轮胎压路机的轮胎尽快发热，应放在最前面趁高温碾压使轮胎发热，再调到后面。为了减少有风天气轮胎容易降温发生粘附沥青的情况，给轮胎压路机做围裙是国外一种常用的方法。工程上经常反映轮胎压路机轮迹不容易清除，对此要客观分析，有的看似轮迹，实际上并不是轮迹；另一方面即使有极轻微轮迹，通车后也很快消除，不必计较。

- 4.8  路面施工接缝的处理

由于沥青路面的纵向接缝不好造成纵向开裂的情况屡见不鲜，严重影响了路面寿命。沥青路面的纵缝，对二级及二级以下公路缺乏摊铺机或旧路罩面不能中断交通等情况而言，半幅施工的冷接缝就无法避免。对高速公路和一级公路等有中央分隔带的路面来说，冷接缝通常是不允许的。如在旧路上加铺罩面不能中断交通而不得不采用半幅摊铺的冷接缝时，国外常采用在压路机上安装一个圆盘式切刀，碾压边缘时放下来将边缘切齐。这种切割方法比冷却以后用切割机切割要好。

目前沥青路面的横向接缝仍是一个薄弱环节，接缝跳车或开裂是一种常见病。对横向接缝常用平接缝还是斜接缝，不能一概而论。平接缝固然容易做好平整度，但连续性较差，易在此开裂；反之斜接缝则不易搭接得好，容易形成接头跳车。在高速公路施工时，我国习惯于采用切缝，目的是整齐美观。实践证明，切缝两侧不容易粘结成为一个整体，尤其是在切割后不用水清洗干净，或者清洗后未等水分干燥，或者未涂刷粘层油，铺筑混合料很难与老沥青层粘结。在接缝上钻孔往往可以发现接缝两侧是分开的。相比国外，如美国等一些国家，常采用凿岩机在尚未硬化的沥青层上凿成凹凸不平的横向缝，便于工作缝的接茬牢固，不易开裂。

- 5  施工质量管理和检查验收

- 5.1  一般规定

5.1.1  施工质量管理的基本目的是“达到规定的质量标准，确保施工质量的稳定性”。但往往大家都注重于达到规范要求，而对质量稳定不重视，其实，保持稳定、减小变异性才是最主要的目的。沥青路面之所以会造成局部的早期损坏，就是因为有局部的原因，而最主要的就是变异性。所以，我们在整个施工质量管理过程中，都必须抓住减小变异性这个关键。

- 5.2  施工质量控制管理

5.2.1  生产过程化的控制

近年来，各国对施工质量的“过程控制”及“动态质量管理”十分重视，它是在连续的生产线上及时发现不合格的工序和单元，防止它流入下一个工序和单元，这样可以保证最后的产品是合格品。“过程控制”首先是工艺控制，即所采用的施工工艺不致产生不合格产品。同时需要提供一种可靠的施工过程中的检测方式，以降低承包商生产的混合料和铺筑的路面产品被拒收的风险。

5.2.2  原材料质量控制

材料是保证沥青路面建设质量的第一个，也是最重要的一个环节。保证质量要注意三个环节：首先是招标及订货关。供货单位必须提出各种材料的质量检测报告。然后是进货关。供货单位供应的材料有可能违背投标时的承诺，进货时必须重新检验，尤其是砂石料的来源较杂，必须以“批”为单位进行控制，施工单位和监理都必须下功夫。现在不少工程单位在采石场派驻监理和材料员，对生产供应的材料进行监督，是个好办法。第三是使用及保管关。有的材料本来是不错的，可是拌和厂在进货时对堆放场地、堆料顺序马马虎虎，场地和运输路线没有硬化，不同材料之间没有隔离，使用时相互混杂，或者在装载机装料时将泥土混入材料，把本来不错的材料弄得很脏。还有像桶装沥青经常是无序堆放，上面不加盖毡布，导致雨水从桶口漏入。所以，材料进场后的存贮、堆放、管理情况都必须重视。

5.2.4  稳定型橡胶改性沥青混合料生产的质量控制

沥青混合料生产过程的总量检验主要控制矿料级配、油石比、拌和温度。沥青混合料产品质量检验，包括取样抽提、筛分，马歇尔试验等。根据近年来的实际情况及国外规范的变化，对矿料级配允许波动幅度进行了调整。拌和厂对沥青混合料的体积指标的检验必须与配合比设计时采用完全相同的条件和试验方法。因为空隙率受试件毛体积密度和最大理论密度的影响，而它们都与测试条件有关。由于马歇尔试验的成型温度对体积指标、标准密度影响很大，必须严格按配合比设计相同的温度进行。

5.2.5  施工阶段质量控制

对城市快速路、主干路这些重大工程来说，铺筑试验段是不可缺少的步骤。通过铺筑试验路段，进行稳定型橡胶改性沥青混合料的试拌、试铺和试压试验，确定拌和温度、拌和时间，验证矿料级配和沥青用量，确定摊铺温度和摊铺速度，确定了压实温度、压路机类型、压实工艺及压实遍数，据此制定正式施工程序。

沥青路面铺筑过程中的质量检查包括工程质量及外形尺寸两部分。在这个阶段，类似于在线监测的过程控制主要是摊铺过程中不断的量测松铺厚度，碾压过程中不断地利用核子仪检测密度等无破损检测，其他尚无切实可行的方法。因此，质量管理的重点放在路面质量检查上。