福建省工程建设地方标准

工程建设地方标准编号：DBJ/T13-XXX-20XX

住房城乡建设部备案号：JXXXXX-20XX

稳定型橡胶改性沥青应力吸收层

施工技术规程

Specification for Construction of Stress-Absorbing Membrane Interface with stabilized rubber modified binder

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX 发布                 XXXX-XX-XX实施

福建省住房和城乡建设厅发布

前言

根据福建省住房和城乡建设厅关于印发《福建省住房和城乡建设厅2011年科学技术项目计划的通知》（闽建科［2011］28号文）的要求，在《橡胶沥青应力吸收层复合式路面加铺施工技术的研究》课题成果基础上，编制组经过广泛调查研究，认真总结省内外沥青应力吸收层施工的实践经验和科研成果，制定本规程。

本规程的主要技术内容是：总则、术语和符号、材料、稳定型橡胶改性沥青应力吸收层、施工质量管理和验收等。

本规程由省住房和城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议请反馈至主编单位（地址：厦门市观音山国际商务营运中心5号楼1002，邮编：361008）

主编单位：福建省金泉建设集团有限公司

福建省鑫海湾建材科技有限公司

参编单位：厦门市建设工程质量安全监督站

漳州市建设工程质量监督站

泉州市建设工程质量监督站

主要起草人员：郑海峰、林联泉、尚培东、何伯奇、赖春华、陈建、张建雄、李圃、彭首渐、弥宏嘉、李真忠、刘伟钏、黄森辉、孙征宇等

主要审查人员：

目    次

1 总则	1

2 术语、代号	2

2.1 术语	2

2.2 代号	3

3 材料	4

3.1 稳定型橡胶改性沥青	4

3.2 碎石	4

4 稳定型橡胶改性沥青应力吸收层	7

4.1 一般说明	7

4.2 施工断面清理	7

4.3 施工准备	8

4.4 稳定型橡胶改性沥青的洒布	8

4.5 碎石的撒布	8

4.6 稳定型橡胶改性沥青应力吸收层的碾压成型	9

5 施工质量管理和验收	11

5.1 一般规定	11

5.2 施工质量控制管理	11

条 文 说 明	13

# 1 总则

1.0.1为规范稳定型橡胶改性沥青应力吸收层施工技术要求，统一稳定型橡胶改性沥青应力吸收层施工质量检验及验收标准，加强该技术在福建地区的推广应用，特制定本规程。

1.0.2 本规程适用于各种等级公路、城镇道路的新建、改建及养护工程中铺筑于旧水泥混凝土路面（或沥青路面）与沥青面层之间或半刚性基层与沥青面层之间的应力吸收结构层的施工。

1.0.3 原材料、半成品或成品的材料的质量标准，除按现行有关标准执行外，还应执行本规程。

1.0.4稳定型橡胶改性沥青应力吸收层的施工与质量验收除应执行本规程外，同时须满足现行国家和行业标准、规范的要求。未尽事宜可参照现行国家和行业有关沥青路面施工技术标准、规范。

# 2 术语、代号

## 2.1 术语

2.1.1  橡胶改性沥青(Rubber Modified Binder)

指废胎橡胶粉与沥青（有的掺加一定比例的添加剂）按一定比例拌和而得到的满足相关技术指标要求的产物，其中废胎胶粉的掺量不小于15%（内掺）或17.6%（外掺），又称沥青橡胶。

2.1.2  废胎胶粉(Crumb Rubber)

汽车废轮胎经过粉碎得到，具有一定细度规格的轮胎胶粉。

2.1.4  溶胀(Swelling)

在橡胶沥青的范畴内，溶胀是指废胎胶粉在高温的沥青中发生的一种物理性质的相互作用过程。在这一过程中废胎胶粉的表面部分吸收沥青的轻质组分，并释放出某些油分，其体积膨胀，形成一种凝胶状的物质，但其核心仍保持着固体的颗粒。

2.1.5  稳定型橡胶沥青改性剂(Stabilized Rubber Modified Binder Agent)

利用废胎胶粉与助剂在特定的工艺条件下混炼而成的接枝化合物，用于生产稳定型橡胶改性沥青。

2.1.6  稳定型橡胶改性沥青(Stabilized Rubber Modified Asphalt Binder)

指15%~22%（内掺）的比例的稳定型橡胶沥青改性剂与基质沥青，在加热180℃左右，经过胶体磨的搅拌与研磨，再经一定的发育时间后得到的满足相关技术指标要求的产物。

2.1.7  黏度(Viscosity)

流体或半流体抵抗流动的一种特性。黏度是评价稳定型橡胶改性沥青性能的一项主要指标。

2.1.8 橡胶沥青碎石封层(Asphalt Rubber Aggregate Seal Coat)

指喷洒高粘度橡胶沥青后，立即撒布一定粒径的粗集料，经碾压形成的薄层封层。

2.1.9 橡胶沥青应力吸收层(Asphalt Rubber Stress-Absorbing Membrane Interlayer)

指一种铺筑于水泥混凝土路面与沥青面层之间或半刚性基层与沥青面层之间，为防止反射裂缝而设计的高弹性、高变形能力的橡胶沥青碎石封层。它能吸收下层裂缝部位的应力集中，防止上层沥青路面对应形成反射裂缝。

2.1.10 稳定型橡胶改性沥青应力吸收层(Stress-Absorbing Membrane Interface with stabilized rubber modified binder)

指以稳定型橡胶改性沥青作为粘结剂铺筑的应力吸收层，保持了橡胶沥青应力吸收层的优点，同时由于高温粘度低、稳定型好，因而具有良好的施工和易性和存储稳定性。

## 2.2 代号

CR——废胎胶粉

SCRA——稳定型橡胶沥青改性剂

SAR——稳定型橡胶沥青

SAMI——应力吸收中间层

SAMI- SAR——稳定型橡胶改性沥青应力吸收层

# 3 材料

- 3.1  一般规定

3.1.1  稳定型橡胶改性沥青应力吸收层使用的各种材料运至现场后必须取样进行质量检验，经评定合格后方可使用，不得以供应商提供的检测报告或商检报告代替现场检验。

3.1.2 集料粒径以方孔筛为准。不同料源、品种、规格的集料不得混杂堆放。

3.2 稳定型橡胶改性沥青主要技术要求应符合表3.2的规定。

表3.2 稳定型橡胶改性沥青的技术要求

| 检测项目 |  | 单位 | 技术指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针入度(25℃，100g，5s) |  | 0.1mm | 60-80 | T0604 |
| 针入度指数PI |  |  | ≥0.0 | T0604 |
| 延度 ( 5cm/min，5℃) |  | cm | >8 | T0605 |
| 软化点 (环球法) |  | ℃ | ≥55 | T0606 |
| 闪点 (开口) |  | ℃ | ≥230 | T0611 |
| 177℃表观粘度 |  | Pa·s | ≤2.0 | T0625 |
| 135℃表观粘度 |  | Pa·s | ≤8.0 | T0625 |
| 离析,软化点差(165℃, 48hr) |  | ℃ | <7.0 | T0661 |
| 弹性恢复25℃ |  | % | ≥70 | T0622 |
| TFOT(或RTFOT)后残留物 | 质量变化 | % | ±1.0 | T0609 |
|  | 针入度比 25℃ | % | ≥70 | T0604 |
|  | 延度 5℃ | cm | ≥5 | T0605 |

3.3 粗集料

3.3.1 粗集料可由具有生产许可证的石料厂生产或施工承包商自行加工。

3.3.2 粗集料应采用坚硬、洁净、干燥、不含风化颗粒、表面粗糙、近立方颗粒。对受热易变质的石料，宜采用经拌合机烘干后进行检验。粗集料的技术要求应符合表3.3.2的规定。

表3.3.2  稳定型橡胶改性沥青应力吸收层用石料的技术要求

| 试验项目 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 集料压碎值 % | ≯15 | T0316 |
| 洛杉矶磨耗损失 % | ≯28 | T0317 |
| 对沥青的粘附性 | 5级 | T0616 |
| 坚固性 % | ≯12 | T0314 |
| 细长扁平颗粒含量(混合料) % | ≯15 | T0312 |
| 水洗法＜0.075mm颗粒含量 % | ≯1 | T0310 |
| 软石含量 % | ≯3 | T0320 |

3.3.3 粗集料的规格

为确保应力吸收层的质量，撒布的粗集料宜进行筛分，并要求预先在拌和机内加热、除尘，加热温度150℃-170℃。不同的应力吸收层厚度对应不同粒径规格应符合表3.3.3的要求。

表3.3.3稳定型橡胶改性沥青应力吸收层用碎石规格

| 应力吸收层厚度(mm) | 粗集料粒径范围(mm) | 通过下列筛孔(mm)的质量百分率(%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.075 |
| 20 | 16-19 | 100 | 0-15 | - | - | - | 0-5 | 0-0.5 |
| 15 | 13.2-16 | 100 | 100 | 0-15 | - | - | 0-5 | 0-0.5 |
| 10 | 9.5-13.2 | 100 | 100 | 100 | 0-15 | - | 0-5 | 0-0.5 |

3.3.4粗集料质量控制要点：

1  粗集料须采用二级或三级破碎工艺，第二级及第三级破碎不得采用颚式破碎机加工生产。第一级采用颚式破碎的碎石粒径不得小于10cm。

2  多个石料厂供应集料，应统一振动筛筛孔尺，振动筛筛孔尺寸应符合表3.3.4的规定。

表3.3.4 振动筛筛孔尺寸（单位：mm）

| 标准筛筛孔 | 2.36 | 4.75 | 9.5 | 13.2 | 16 | 19 | 26.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振动筛筛孔 | 2.5 | 6 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 |

3  不同规格的成品粗集料应采用隔墙措施分别存放。不得堆放在泥土地上，其存放场地必须硬化，并做好防尘、防雨工作，避免二次污染。

- 4 稳定型橡胶改性沥青应力吸收层

## 4.1 一般规定

4.1.1 施工中应根据应力吸收层厚度，确定粗集料的规格、组成。

4.1.2 应力吸收层不得在雨、雪天及最高温度低于10℃的环境下施工。

4.1.3 稳定型橡胶改性沥青应力吸收层的结构形式如图4.1所示。

图4.1  稳定型橡胶改性沥青应力吸收层的结构形式

4.1.4 稳定型橡胶改性沥青应力吸收层的基本施工流程为：稳定型橡胶改性沥青的洒布、规格粗集料的撒布以及胶轮碾压成型。

4.1.5 为保证施工质量，应采用专业的机械化施工队伍和使用同步封层车进行施工。

## 4.2 施工基层面清理

4.2.1 基层的质量检验，按现行沥青路面施工技术规范的要求，对基层的外观质量与内在质量进行全面检查，对局部质量缺陷（例如严重开裂、油污染等）应按规定进行修复。

4.2.2 在旧沥青路面上加铺应力吸收层时，应对原路面进行处理、整平、补强，符合设计要求，并应符合下列规定：

1  对原路面进行弯沉试验检测，符合设计要求，经表面冲洗干净并晾干后，便可施工。

2  旧路面有明显损坏，但强度能达到设计要求的，应对损坏部分进行修补处理。

3  修补旧沥青路面，凹坑应分层铺筑，每层最大厚度不宜超过10cm。

4  对旧沥青路面上的裂缝应清理干净，并采用灌缝材料填塞好。

4.2.3 在旧水泥混凝土路面上加铺应力吸收层时，应对原路面进行处理、整平、补强，符合设计要求，并应符合下列规定：

1  符合设计强度要求，基本无损坏旧水泥混凝土路面，经表面凿毛、冲洗干净并晾干后，便可施工。

2  旧混凝土路面有局部损坏，应对损坏部分进行剔除，并修补完好。

3  旧混凝土路面与基层间有空隙，应填充处理。

4  对混凝土路面上的胀缝、缩缝、施工缝、裂缝应清理干净，并采用灌缝材料填塞好。

4.2.4 在半刚性基层用加铺应力吸收层时，基层进行弯沉试验检测，符合设计要求，经表面清扫、冲洗干净并晾干后，撒布一层乳化沥青透层油，晾干后，便可施工。

4.2.5 在应力吸收层施工前应进行认真的清理。施工人员先用扫帚全面清扫基层表面，并用水冲洗，清除基层表面的浮灰和污物，再用2~3台森林灭火鼓风机沿纵向排成斜线将浮灰吹净，待路面彻底干净、干燥后，方可施工。

## 4.3 施工准备

4.3.1 稳定型橡胶改性沥青的洒布应采用专用、洒布剂量控制精确、加热、保温和搅拌效果理想的沥青碎石同步洒布设备。

4.3.2 施工前认真清理洒布设备，储油罐内的残油清除干净。有关施工机械严格清理，严禁将污染物带上施工断面。

4.3.3 正式洒布前应进行试洒，检查喷嘴是否堵塞，检查洒布量是否准确。

4.3.4 有关施工机械设备应进入待命状态，包括沥青碎石同步撒布车、胶轮压路机等。

## 4.4 应力吸收层的洒布施工

4.4.1沥青与粗集料的洒布量应根据交通量、洒布层位、集料规格等因素综合确定，以石料嵌入沥青大约60~70%为宜。应按表4.4.1规定施工。重载、特重交通路段，为避免日后泛油，洒布量不宜过大。

标号有误表4..4.1稳定型橡胶改性沥青与粗集料撒布量控制技术要求

| 应力吸收层厚度(mm) | 粗集料规格(mm) | 沥青撒布量（kg/m2） | 粗集料撒布量（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 16-19 | 4.5 | 14~22 |
| 15 | 13.2-16 | 3.5 | 12~18 100 0-15 - - 0-5 0-0.5 |
| 10 | 9.5-13.2 | 2.5 | 8~14 100 0-15 - 0-5 0-0.5 |

4.4.2 沥青和粗集料洒布量的最大偏差不应超过设计值的±0.2kg/m2和±2kg/m2。

4.4.3沥青与粗集料的撒布施工技术要求：

1 稳定型橡胶改性沥青的洒布温度一般控制在180℃~190℃范围内。

2洒布过程中，撒部车应保持匀速行驶，确保均匀洒布，并且撒布速度要通过试撒确定。

3 注重接头处的施工处理，横向接头位置，要与前次施工紧密衔接，避免断面重叠。可在每次横向接头洒布前用油毛毡或铁皮覆盖住已洒布的路段，洒布车经过后应及时取走油毛毡或铁皮。

4 应调整洒布宽度，使纵向接缝（搭接线）处于中线上或者行车道的中部或边缘，纵向衔接应与已洒布部分重叠10cm左右。

5 碎石的试撒主要确定撒布车料斗的倾角、车速和标准的撒布量。一般设计中，粗集料的撒布要求时按照面积的标准给出的，宜满铺的80%以上，要求通过实际工程中试撒得到的，并经过业主和监理的确认，作为今后工程计量的标准。

6 每台粗集料撒布车应配备1~2名施工人员，跟随在撒布车后，对多撒或撒布不均匀处进行处理。

## 4.5应力吸收层的碾压成型

4.5.1 沥青、粗集料撒布完成后，为保证粗集料与橡胶沥青之间的粘结，应在沥青粗集料撒布后90s内的较高温度下进行碾压，碾压时采用胶轮压路机紧跟撒布车进行，距离不宜超过5m。

4.5.2 压路机应采用慢速，速度为(6~10)km/h，避免粗集料推移，碾压遍数应为1~2遍。碾压应在较短的时间内完成，以防止温度下降难于压实，从稳定型橡胶改性沥青的洒布到碾压完成的时间要求按表4.5.2规定。

表4.5.2  碾压施工时间要求

| 基层温度 | 完成碾压时间 |
| --- | --- |
| 40℃以上 | 20分钟 |
| 18℃~40℃ | 10分钟 |

## 4.6 松散集料的清扫

碾压完毕，待集料粘附在沥青层中并冷却后，应用人工或机械清除多余的未粘结集料。

## 4.7 底层沥青混凝土摊铺

4.7.1稳定型橡胶改性沥青应力吸收层的施工应与底层沥青混凝土的施工紧凑进行，在沥青混凝土施工前须洒布粘层油，洒布量控制在0.6kg/m2左右；

4.7.2应力吸收层施工完与沥青路面施工期间不得开放交通。

4.7.3底层沥青路面施工期间施工车辆和设备在应力吸收层上行走，车速不得超过25km/h，且禁止急刹车和掉头。

- 5 施工质量管理和验收

## 5.1 一般规定

5.1.1稳定性橡胶改性沥青应力吸收层的施工应根据全面质量管理的要求，建立健全有效的质量保证体系，对施工各工序的质量进行检查评定，达到规定的质量标准，确保施工质量的稳定性。

5.1.2 施工前应对沥青、碎石同步撒布车、胶轮压路机等各种施工机械和设备进行调试，对机械设备的配套情况、技术性能、传感器计量精度等进行认真检查、标定，并得到监理工程师的认可。

5.1.3 正式开工前，各种原材料的试验结果，应在规定的期限内向监理工程师提出正式报告，待取得正式认可后方可使用。

## 5.2 施工质量控制管理

5.2.1 施工阶段质量控制项目包括稳定型橡胶改性沥青的质量、沥青、粗集料的撒布量，外观检查等。检验方法及检验要求按表5.2.1规定。

表5.2.1质量控制检测方法和标准

| 检测项目 | 检查频率 | 质量要求或允许误差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳定型橡胶改性沥青177℃粘度 | 每生产批1次 | ≯1 | T0625 |
| 稳定型橡胶改性沥青洒布量 | 每半天1次 | 设计量±0.2 kg/m2 | 称定面积收取稳定型橡胶改性沥青用量 |
| 粗集料撒布量 | 每半天1次 | 设计量±2kg/m2 | 称定面积收取粗集料用量 |
| 外观检查 | 随时全面检查 | 外观均匀一致，用硬物刮开观察，与基层表面牢固粘结、不起皮、无油包和基层外露现象 | - |

5.2.2 应力吸收层施工时沥青洒布量和碎石撒布量控制

1 沥青洒布量控制

洒布沥青时，在已知尺寸矩形容器内置与容器底大小一致的油毛毡，称其质量并置于洒布车前10~15m，待洒布车经过容器后，立即取出再称其质量，以此计算实际洒布量，不符合要求时，再调整沥青洒布量直至调置到设计洒布量为止。

2  碎石撒布量控制

撒布碎石时，取已知尺寸的矩形容器称其质量并置于撒布车前已洒布沥青路面的路段尾处，待撒布车经过容器后立即取出在称其质量，以此计算实际撒布量，然后调整撒布车的计量装置直至调至到设计撒布量为止。

福建省工程建设地方标准

稳定型橡胶改性沥青应力吸收层

技术规程

DBJ/T13-XXX-20XX

JXXXXX-20XX

- 条 文 说 明

1 总 则

1.0.1 随着橡胶改性沥青在我国研究和应用的日益深入，橡胶改性沥青产品的性能也正逐步完善，并取得了丰硕成果，例如，稳定型橡胶改性沥青的研发解决了常规橡胶沥青产品施工和易性差、存储不稳定、对时间敏感等传统缺点。鉴于稳定型橡胶改性沥青已在多项工程中得到应用，用于应力吸收层防治半刚性基层沥青路面和旧水泥混凝土路面加铺沥青层的反射裂缝也取得了良好的效果。为更好地向有关应用单位提供施工经验和质量控制依据，在《橡胶沥青应力吸收层复合式路面加铺施工技术的研究》课题成果基础上，从原材料的选择和性能指标；施工设备和施工工艺；施工技术的要求；施工质量管理与验收等方面认真总结省内外沥青应力吸收层施工的实践经验和科研成果。制定适合本地区施工规程，可有效的指导和规范统一该技术的应用和质量的控制，为路面施工质量控制和验收提供依据。

1.0.2我省在上世纪80年代开始在市政道路和地方公路修建了大量刚性的混凝土路面，现在大部分路面都已损坏，如果将旧路面全部凿除新修路面，施工时间较长，将大大影响既有道路的通行，另外旧混凝土路面的凿除将产生大量建筑垃圾，既造成环境污染，又浪费了资源。采用原路加铺沥青面层的白加黑结构，旧水泥路面固有的缩缝、施工缝、胀缝和裂缝的结构形势下，反射裂缝成为沥青面层的主要病害类型。稳定型橡胶改性沥青具有高粘度、高弹性、储存稳定型好等特点，采用稳定型橡胶改性沥青施工的应力吸收层可以有效的预防和解决反射裂缝问题，所以采用橡胶沥青应力吸收层复合式路面加铺技术具有如下优点：抗反射裂缝、抗水损坏 、超强粘结作用 、施工速度快、质量更易于控制。

2 术语、符号

2.1 术语

2.1.1 一般来说，橡胶改性沥青的工程概念比较广泛，凡是橡胶类材料改性的沥青均可广义称为橡胶改性沥青，如SBR改性沥青等。稳定型橡胶改性沥青也是一种橡胶改性沥青，但橡胶改性沥青粘度和弹性比SBS、SBR等改性沥青要好得多。

2.1.7 稳定型橡胶改性沥青中尽管也掺加一定比例的废胎胶粉，但是添加了特别的外加剂，克服了废橡胶粉与沥青难相容、易分离易沉降的缺点；在保持橡胶沥青高粘性和高弹性的优点的同时，有效地降低了沥青的高温粘度，不仅具有良好的施工和易性，其存储稳定性也得到了有效改善，为了与普通橡胶改性沥青相区别，将其称为稳定型橡胶改性沥青。

2.1.10 设置应力吸收层的目的是吸收下承层的水平位移导致的高应力，阻止下层裂缝尖端延伸至罩面层。国内外的资料表明，应力吸收层可以延缓裂缝的产生，同时形成的富油层起到较好的防渗水作用，用于路面破坏不严重，路面弯沉较小的水泥路面上有显著的效果。稳定型橡胶改性沥青具有较强的变形能力和吸收应力能力，实际工程应用表明，稳定型橡胶改性沥青撒布型应力吸收层用于旧水泥混凝土路面加铺改造中，起到了良好的抗反射裂缝效果。

3 材料

3.2稳定型橡胶改性沥青主要技术要求

稳定型橡胶改性沥青中的改性物为废旧轮胎胶粉与小量的平衡剂、稳定剂加工而成的稳定型橡胶改性剂，属于聚合物改性材料，所以稳定型橡胶改性沥青应属于聚合物改性道路沥青中的一种。在制定稳定型橡胶改性沥青主要技术指标，通过对不同生产批次的稳定型橡胶改性沥青样品进行了大量的试验检测工作。对试验数据进行了统计分析，绘制了各指标统计分布图，并计算了各指标95%保证率的置信区间，按照以上数理统计方法，结合JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》中表4.6.2聚合物改性道路沥青技术要求中的SBS类的指标项目和指标要求，并根据产品实际情况对部分项目及指标进行相应调整，确定各控制指标的数值。其中沥青的溶解度指标在稳定型橡胶改性沥青中没有要求，原因是稳定性橡胶改性剂是由废旧轮胎研磨成的橡胶粉加工而成，橡胶粉中的炭黑成分是无法溶解在溶剂中，规定具体溶解度数值有点困难，但炭黑在沥青中不影响沥青的质量，相当于彩色沥青的染料，起到增加沥青的黑度作用，所以对该指标不做要求。

3.3 粗集料

在应力吸收层中的粗集料只是起到骨架的作用，并不需要集料级配密实，所以要求采用单一粒径碎石。

4 稳定型橡胶改性沥青应力吸收层

4.1 一般规定

4.1.1根据车辆荷载和流量、道路等级以及损坏的程度等因素，应力吸收层可以做成1厘米、1.5厘米、2厘米几种类型结构，对于损坏较厉害、重载车辆较多的道路，可采用较厚的应力吸收层。根据应力吸收层的厚度选择对应的粗集料。

4.1.2 应力吸收层采用高温沥青喷洒施工的，所以在雨、雪天气和较低温度下，不许施工。

4.1.5 应力吸收层施工设备有两种，一种是沥青撒布和粗集料撒布是分开的，另一种是沥青与粗集料是同步撒布的。采用分离撒布设备具有以下缺点：180℃高温的沥青喷洒道路面上后，几分钟时间沥青的温度可降到70~80℃，这时候撒布碎石，碎石只是在沥青上面，并不能浸在沥青中，是靠压路机的碾压，才嵌在沥青中。一方面碎石和沥青不是实实在在一个整体，另一方面碎石会刺破沥青膜，应力吸收层的防水性能降低。而采用同步撒布设备解决分离撒布的缺点，沥青与碎石几乎是同时撒布到路面上，碎石就像调到水里一样，在沥青高温环境下与碎石完全粘附在一起，多数碎石靠自重落在沥青中，碎石与路面之间有一层比较薄得沥青膜，虽然后面有压路机补压，但沥青温度已经降低了，沥青膜受的损伤比较少。为了确保质量，本规程要求采用沥青碎石同步封层车施工。

4.2 施工基层面清理

4.2.2沥青路面为柔性路面，在加铺时需对原路面进行弯沉试验检测。

4.2.3水泥混凝土路面为刚性路面，在加铺时不需要对原路面进行弯沉试验检测，但局部的板块底下有空隙应注浆填充处理。因为应力吸收层只是起到延缓反射裂缝向上发展，并不能彻底根除，所以对混凝土路面上的胀缝、缩缝、施工缝、裂缝应严格按设计要求认真清理干净，并采用灌缝材料填塞好。

4.2.4 在半刚性基层用加铺应力吸收层时，撒布一层乳化沥青透层油，透层油很好的渗透到半刚性基层中，可将应力吸收层与半刚性基层很好连接为一个整体。

4.2.5 旧沥青路面与旧水泥路面与沥青的粘附性可达到5级以上，所以在应力吸收层施工前应认真的将基层表面清理干净干燥后，方可施工。只有这样，应力吸收层才能很好的与旧路面粘结成整体，加铺路面就不会滑移。

4.3 施工准备

施工前应对撒布设备进行检查，对计量控制系统进行校正，在场外进行试喷，根据设计要求确定撒布量和行车速度。

4.4 应力吸收层的洒布施工

橡胶改性沥青的粘度比较大，会影响撒布的质量，所以要严格控制好原材料稳定型橡胶改性沥青的177℃表观粘度不得大于2Pa.s。

4.5应力吸收层的碾压成型

采用同步封层车施工时，压路机碾压遍数不要多，压路机采用中小型便可，不宜采用重型压路机，以免造成碎石大面积刺破沥青膜。

4.6 松散集料的清扫

多余的集料形成软弱夹层影响与上层的粘结性。

4.7 底层沥青混凝土摊铺

稳定型橡胶改性沥青应力吸收层的施工要与上面底层沥青混合料施工紧凑进行，避免应力吸收层施工完，放的时间太长，造成应力吸收层损坏，影响路面质量。

5 施工质量管理和验收

5.1 一般规定

5.1.1 施工质量管理的基本目的是“达到规定的质量标准，确保施工质量的稳定性”。但往往大家都注重于达到规范要求，而对质量稳定不重视，其实，保持稳定、减小变异性才是最主要的目的。沥青路面之所以会造成局部的早期损坏，就是因为有局部的原因，而最主要的就是变异性。所以，我们在整个施工质量管理过程中，都必须抓住减小变异性这个关键。

5.2 施工质量控制管理

5.2.1 生产过程化的控制

近年来，各国对施工质量的“过程控制”及“动态质量管理”十分重视，它是在连续的生产线上及时发现不合格的工序和单元，防止它流入下一个工序和单元，这样可以保证最后的产品是合格品。“过程控制”首先是工艺控制，即所采用的施工工艺不致产生不合格产品。同时需要提供一种可靠的施工过程中的检测方式，以降低承包商生产的混合料和铺筑的路面产品被拒收的风险。

5.2.2 原材料质量控制

材料是保证沥青路面建设质量的第一个，也是最重要的一个环节。保证质量要注意三个环节：首先是招标及订货关。供货单位必须提出各种材料的质量检测报告。然后是进货关。供货单位供应的材料有可能违背投标时的承诺，进货时必须重新检验，尤其是砂石料的来源较杂，必须以“批”为单位进行控制，施工单位和监理都必须下功夫。现在不少工程单位在采石场派驻监理和材料员，对生产供应的材料进行监督，是个好办法。第三是使用及保管关。有的材料本来是不错的，可是拌和厂在进货时对堆放场地、堆料顺序马马虎虎，场地和运输路线没有硬化，不同材料之间没有隔离，使用时相互混杂，或者在装载机装料时将泥土混入材料，把本来不错的材料弄得很脏。还有像桶装沥青经常是无序堆放，上面不加盖毡布，导致雨水从桶口漏入。所以，材料进场后的存贮、堆放、管理情况都必须重视。