福建省工程建设地方标准

DBJ/T **-**-****

住房城乡建设部备案号：J*****-****

建筑用净化海砂应用技术规程

Technical specification of purified sea sand for building

（征求意见稿）

****-**-**  发布                           ****-**-**  实施

福建省***发布

福建省工程建设地方标准

建筑用净化海砂应用技术规程

Technical specification of purified sea sand for building

DBJ/T   XX-XXX-XXXX

主编部门：福建省建筑科学研究院

福州市城乡建设发展总公司

批准部门：福建省住房与城乡建设厅

实施日期：****年**月**日

****年  福州

目 次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

4 规格、类别与用途	4

5 技术要求	5

5.1  质量指标	5

5.2  试验方法	7

5.3  检验规则	8

6 净化海砂生产过程的质量控制	9

7 配合比设计	10

8施工及验收	11

本规程用词说明	12

标准引用名录	13

条文说明	14

Contents

1 General	1

2 Terms	2

3 Basic regulation	3

4 Standard、category and application	4

5 Technical requirements of purified sea sand	5

5.1 Specification and classes	5

5.2 Articles-specifications and test methods	7

5.3 Acceptance standard	8

6 Quality controll of purified sea sand in production run	9

7 Mix proportion design	10

8 Construction and acceptance for concrete with purified sea sand 	11

Explanation of word definition	12

List of quoted standards	13

Explanation of provision 	14

１ 总则

1.0.1  为了适应福建省净化海砂产品的发展需要，保证建筑工程的质量，特编制本规程。

1.0.2  本规程适用于福建省净化海砂的生产、应用领域的质量管理。在福建省建筑工程中使用的省外企业生产的净化海砂亦应执行本规程。

1.0.3  在按本规程配制混凝土、砂浆和生产混凝土制品时，除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1   海砂  sea sand 
    出产自海洋和入海口附近的砂，包括滩砂、海底砂和入海口附近的砂。

2.0.2  净化海砂  purified sea sand

采用特殊工艺净化处理使之符合本规程要求的海砂。

2.0.3 滩砂  beach sand

出产自海滩的砂。

2.0.4   海底砂  undersea sand

出产自浅海或深海海底的砂。

2.0.5  氯离子含量  chloride ion content

细骨料中所含有的水溶性氯离子质量百分比。

2.0.6  贝壳含量  shell content

贝壳在细骨料中所占的质量百分比。

    - 净化海砂混凝土purified sea sand concrete

细骨料全部或部分采用净化海砂的混凝土。

3 基本规定

3.0.1  海砂必须经过净化处理，满足本规程要求后，方可用于配制混凝土、砂浆及其制品。

3.0.2  净化海砂不得应用于预应力混凝土结构。

3.0.3  净化海砂宜与天然砂、人工砂混合使用。

3.0.4  海砂的开采应符合国家及地方相关法律法规要求。

4  规格、类别与用途

4.0.1  规格

净化海砂按细度模数可分为粗砂、中砂、细砂三种规格，其细度模数应分别为：

粗砂：3.7～3.1
中砂：3.0～2.3
细砂：2.2～1.6

4.0.2 净化海砂按技术要求应分为I类、Ⅱ类、Ⅲ类。

4.0.3 用途

I类宜用于强度等级大于等于C50的混凝土；Ⅱ类宜用于强度等级C25～C45的混凝土；Ⅲ类宜用于强度等级小于C25的混凝土和建筑砂浆。

5 技术要求

5.1  质量指标

5.1.1  颗粒级配

净化海砂的颗粒级配应符合表5.1.1的要求。配制混凝土宜选用Ⅱ区砂。

表5.1.1  海砂的颗粒级配

| 级配区 累计筛余（％） 方孔筛筛孔边长 | Ⅰ区 | Ⅱ区 | Ⅲ区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.75mm | 10～0 | 10～0 | 10～0 |
| 2.36mm | 35～5 | 25～0 | 15～0 |
| 1.18mm | 65～35 | 50～10 | 25～0 |
| 600μm | 85～71 | 70～41 | 40～16 |
| 300μm | 95～80 | 92～70 | 85～55 |
| 150μm | 100～90 | 100～90 | 100～90 |
| 砂的实际颗粒级配与表中所列数字相比，除4.75mm和600μm筛档外，可以略有超出，但超出总量应小于5%。 |  |  |  |

5.1.2 含泥量和泥块含量

净化海砂含泥量不应大于1.0%，净化海砂泥块含量不应大于0.5%。

5.1.3 贝壳含量

净化海砂中的贝壳最大尺寸不应超过4.75mm。当用于配制混凝土时，贝壳含量应符合表5.1.3的规定。对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的大于或等于C25混凝土用砂，其贝壳含量不应大于5%。

表5.1.3 贝壳含量

| 净化海砂类别 | I类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贝壳含量（按质量计，%） | ≤3 | ≤5 | ≤8 |

5.1.4 净化海砂氯离子含量不应大于0.02%。

5.1.5净化海砂的放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

5.1.6  碱集料反应

应按照《建设用砂》GB/T 14684的规定对净化海砂进行碱活性检验。当采用有潜在碱活性的净化海砂时，应采取预防碱-骨料反应的技术措施。

5.1.7 其他质量要求

表5.1.7  净化海砂的质量要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 坚固性指标（％） | ≤8 |
| 云母含量（％，按质量计） | ≤1.0 |
| 轻物质含量（％，按质量计） | ≤1.0 |
| 硫化物及硫酸盐含量（％，按SO3质量计） | ≤0.5 |
| 有机物含量 | 符合JGJ 52的要求 |

5.2  试验方法

5.2.1   试样
    净化海砂的取样方法、取样数量、试样处理应按《海砂混凝土应用技术规范》JGJ 206执行。

5.2.2   试验用筛
       应采用孔径为9.50mm、4.75mm、2.36mm、1.18 mm、0.600 mm、0.300 mm、0.150 mm的方孔筛、以及筛的底盘和盖各一只，筛框直径应为300㎜或200㎜。

5.2.3   试验方法
5.2.3.1  颗粒级配、氯离子含量、含泥量、泥块含量、坚固性、表观密度、堆积密度、贝壳含量、云母含量、轻物质含量、硫化物及硫酸盐含量、有机物含量等项目的试验方法应按《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52执行。

5.2.3.2  碱集料反应试验方法应按《建设用砂》GB/T 14684执行。

5.2.3.3净化海砂的放射性试验方法应按《建筑材料放射性核素限量》GB 6566执行。

5.3  检验规则

5.3.1   检验分类

5.3.1.1  检验批规定
      净化海砂应按每200m3或300t为一个检验批，不足200m3或300t亦为一批。

5.3.1.2  型式检验

净化海砂的型式检验项目为本规程第5.1节规定的所有检验项目，型式检验应由国家、省部级主管部门认可的检测机构进行，型式检验报告有效期不应超过半年。有下列情况之一时，应进行型式检验：
a） 新产品投产和老产品转产时；
b） 原料资源或生产工艺发生变化时；
c） 正常生产时，每半年进行一次；
d） 长期停产后恢复生产时；

e） 国家质量监督机构要求检验时。

5.3.1.3  净化海砂的出厂检验项目应为：颗粒级配、堆积密度、贝壳含量、氯离子含量、含泥量、泥块含量。

5.3.1.4 净化海砂的进场复验项目应为：颗粒级配、贝壳含量、氯离子含量、含泥量、泥块含量，对于重要或特殊工程，进场复验应进行有害物质含量、碱集料反应检验。

5.3.2   判定规则

5.3.2.1  检验（含复验）后各项性能指标均符合本规程的相应类别规定时，可判定该批产品合格。
5.3.2.2  检验中技术要求若有一项不符合本规程相应类别的要求时，则应从同一批产品中加倍取样，对不合格的项目进行复验。复验后，该项指标符合本规程要求时，可判定该批产品合格；仍然不符合本规程的要求时，应判该批产品不合格。

6   净化海砂生产过程的质量控制

6.0.1   净化海砂应按《建筑材料放射性核素限量》GB6566的规定进行放射性检验。

6.0.2  净化海砂生产企业应向有关管理部门备案，并接受监督管理。
6.0.3  生产过程中，净化海砂应按规格、类别分别堆放，并应采取必要措施防止被污染。

7   配合比设计

7.0.1   用净化海砂配制混凝土时，配合比设计除应按《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的相关规定执行外，尚应符合下列规定：

1  用净化海砂配制混凝土时，应根据贝壳和轻物质等的影响，对配合比进行调整。当贝壳含量大于3%时，每立方净化海砂混凝土用水量宜比河砂混凝土增加（5~20）kg，净化海砂混凝土砂率宜比河砂混凝土砂率增加1%~4%；

2  净化海砂混凝土宜掺用矿物掺合料和外加剂。

7.0.2  净化海砂混凝土采用的外加剂应符合《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。

7.0.3  净化海砂建筑砂浆配合比设计除按《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98的相关规定执行外，尚应符合下列规定：

1  用净化海砂配制砂浆时，其水泥、砂及用水量的调整应经试验验证及现场应用确定。

2  用净化海砂配制砂浆宜掺用具有保水功能的外加剂。

- 施工及验收

8.0.1   净化海砂混凝土施工除按国家现行相关标准的规定执行外，尚应符合下列规定：

1  配制混凝土前，应根据净化海砂含水率的变化调整混凝土配合比；

2  当采用净化海砂和人工砂混合配制混凝土时，应适当增加搅拌时间。

8.0.2   净化海砂混凝土的质量检验、评定和验收应按《海砂混凝土应用技术规范》JGJ 206、《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1、《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50或《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1的相关规定执行。

8.0.3  净化海砂砂浆的质量检验、评定和验收应按《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220，《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223，《预拌砂浆》JG/T 230，《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70，《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203，《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的相关规定执行。

本规程用词说明

1 为便于执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

正面词采用“可”；

反面词采用“不可”。

- 条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应符合······要求（或规定）”或“应按······执行”。非必须按所指定标准执行时，写法为“可参照······执行”。

标准引用名录

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

JGJ 206  海砂混凝土应用技术规范

JGJ 98  砌筑砂浆配合比设计规程

GB 8076  混凝土外加剂

GB 50119  混凝土外加剂应用技术规范

JG/T 223  聚羧酸系高性能减水剂

GB 6566  建筑材料放射性核素限量

JGJ 52  普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

GB/T 14684  建设用砂

JIS A 5308：2003 预拌混凝土

GB/T 50476 混凝土结构耐久性设计规范

CNS 1240  混凝土粒料

福建省工程建设地方标准

建筑用净化海砂应用技术规程

DBJ/T XX-XXX-XXXX

条文说明

****  福州

目    次

1 总则	17

3 基本规定	18

4 规格、类别与用途	19

5 技术要求	20

5.1  质量指标	20

5.3  检验规则	21

6 生产过程的质量控制	22

7 配合比设计	23

Contents

1 General	17

3 Basic regulation	18

4 Standard、category and application	19

5 Technical requirements of purified sea sand	20

5.1  Specification and classes	20

5.3  Acceptance standard	21

6 Quality controll of purified sea sand in production run	22

7 Mix Proportion Design	23

1 总则

1.0.1  随着城市建设步伐的不断加快，建筑用砂的需求量不断增加，这就使建筑用砂的供需矛盾日趋突出，同时建筑用砂的开采和环境保护之间的矛盾也不断激化，为此急需开拓其他砂源。我省是沿海省份，海砂资源丰富，可以解决目前建筑用砂紧张的局面。为正确使用净化海砂，确保建筑工程质量，制定了本规程。

1.0.3  本规程的专业性较强，在净化海砂的使用过程中，会涉及其他一些标准、规范，特制订此条文。

3  基本规定

3.0.1海砂含有较高的氯离子、贝壳等物质，直接用于配制混凝土或砂浆会严重影响结构的耐久性，造成严重的工程质量问题甚至酿成事故，因此用于建筑工程的海砂材料必须经过严格的净化处理，符合标准后才能使用。海砂净化过程中，随着工艺条件变化和砂源的不同，净化砂的质量波动很大（特别是氯离子的含量）。政府及相关部门应对海砂生产企业进行严格的管理与监控，以确保净化海砂使用的安全性。

3.0.2根据GB/T 50476的规定：重要结构的混凝土不得使用海砂配制。预应力混凝土一般属于重要结构，因此规定海砂不得应用于预应力混凝土结构。

3.0.3海砂虽然经过净化处理，但与其他砂相比仍具有潜在的危害性，而且海砂的大量开采也会破坏海洋的生态环境，因此，为了可以降低混凝土中的氯离子含量和更合理的利用自然资源，推荐海砂与其他砂混合使用。

4  规格、类别与用途

4.0.1  净化处理后的海砂品种比较复杂，各种规格都有，为了充分利用自然资源，参照《建设用砂》GB/T 14684规定了三种规格的海砂。
4.0.2-4.0.3  不同类别的净化海砂可以满足不同类别的使用条件，为了充分利用自然资源，同时又能满足不同工程质量的要求，特规定净化海砂的类别与用途。

5   技术要求

5.1 质量指标

5.1.1 本条与《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52和《建设用砂》GB/T 14684的要求一致。

5.1.3试验发现，尺寸超过4.75mm的贝壳对混凝土的性能产生不利影响，因此不能有超过4.75mm的贝壳。当贝壳含量超过5%时，配制的C25～C45海砂混凝土强度和坍落度均比天然河砂混凝土低，1小时坍落度损失超过80mm；当贝壳含量为3%～5%时，配制的C50海砂混凝土强度和坍落度均比天然砂混凝土低，1小时坍落度损失超过20mm，而且，对于越高强度等级的混凝土，贝壳含量越多，强度下降越明显，因此标准控制配制C25～C45强度的混凝土用净化海砂的贝壳含量不应超过5%，C50及以上强度等级混凝土用净化海砂的贝壳含量不应超过3%。

5.1.4日本标准《预拌混凝土》JIS A5308：2003对砂的氯离子含量要求是Cl-1含量不得超过0.024%，如果用于先张预应力混凝土的砂，其氯离子含量不应超过0.012%；我国台湾地区的标准《混凝土粒料》CNS1240采用了日本最严格的规定：预应力钢筋混凝土用砂，水溶性氯离子含量不得大于0.012%，其他混凝土用砂，水溶性氯离子含量不得大于0.024%；JGJ 52规定为钢筋混凝土用砂，氯离子含量不得大于0.06%，预应力混凝土用砂，氯离子含量不得超过0.02%；JGJ 206规定氯离子含量不得大于0.03%；本标准借鉴日本、我国台湾地区及行业标准，同时考虑我省实际情况，将净化海砂氯离子含量标准值规定为0.02%，原因如下：

1、《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010中关于结构混凝土材料耐久性基本要求的最严格规定：第三类环境中使用混凝土材料的最大氯离子含量为0.10%（氯离子含量系指其占胶凝材料总量的百分比），根据理论计算及试验证明，净化海砂氯离子含量不大于0.02%时，可以符合第三类环境等级的混凝土最大氯离子含量要求；

2、海砂净化生产过程中，随着工艺条件变化和砂源的变化，氯离子含量波动很大。采用较为严格的标准更显安全性；

3、混凝土除砂外还包括其他材料如：水、水泥、粉煤灰、碎石、外加剂及其它混合材料。这些材料会不同程度的引入氯离子，其材料中所有氯离子叠加有可能会影响混凝土的耐久性；

4、通过调研发现，将氯离子含量控制在0.02%以下是比较容易实现的。

因此本标准对于建筑用净化海砂采用了比日本和台湾更为严格的标准，有利于确保福建的工程质量。

5.1.5为了控制海砂品质，防止影响人居环境，特制订此条款。

5.1.6海砂来源复杂，可能具有碱活性，因此在使用前需要进行检验，如果存在碱活性，则应采取相应措施，防止碱-集料反应的发生，以免危害工程质量安全。

5.1.7考虑到海砂的使用环境及海砂性能，对于坚固性、云母、轻物质、硫化物及硫酸盐含量和有机物含量按照《建设用砂》GB/T14684及《海砂混凝土应用技术规程》JGJ206的最严格标准进行要求。

5.3检验规则

5.3.1.2-5.3.1.3 出厂检验和型式检验是在生产控制过程中必须进行的检验。规定进行的出厂检验项目，在生产控制过程中既是必要的控制项目，又是生产过程中具有可操作性的项目。

5.3.1.4 对于重要或特殊工程，如长期处于潮湿环境的重要混凝土结构用净化海砂应进行碱集料反应检验。

6  生产过程的质量控制

6.0.1-6.0.3与天然砂相比，净化海砂产品的质量指标更需要控制，所以为了加强对净化海砂生产企业产品质量的管理、保证净化海砂产品的质量稳定性和保护环境，特制定本规定。

7   配合比设计

7.0.1 净化海砂混凝土的各项力学性能及耐久性能均能达到有关国家标准规定的要求，经试验证明，采用《海砂混凝土应用技术规范》JGJ206进行配合比设计是可行的。编制组在福州、泉州、厦门等地采样进行了上千次试验，在此基础上总结出了海砂混凝土配合比设计的注意点。

试验证明，贝壳含量对于混凝土的工作性影响很大，随着贝壳含量的增加，混凝土的和易性变差，因此在保证水灰比不变的情况下，适当的增加用水量；当贝壳含量较高时，还可能出现混凝土的保水性不足而产生泌水现象，因此，在配制净化海砂混凝土时，应适当增加砂率。

7.0.3试验证明，净化海砂完全可以应用于建筑砂浆，其强度、凝结时间等与天然砂配制的砂浆相当，但由于海砂中的贝壳类似针片状颗粒，其回旋阻力大，对于砂浆的稠度、分层度及保水性具有较大的影响，因此，在配制砂浆时应进行试验验证并宜掺用适量的具有保水功能的外加剂。