福建省工程建设地方标准

工程建设地方标准编号：DBJ/T 13- ××××—2012

                  住房城乡建设部备案号：J×××××-2012

6m后张法预应力混凝土吊车梁施工技术规程
Code for acceptance of constructional quality of 6m crane girder of prestressed reinforced concrete
（征求意见稿）

2012—  — 发布                         2012— —  实施

	


福建省住房和城乡建设厅     发布

福建省工程建设地方标准

6m后张法预应力混凝土吊车梁施工技术规程

Code for acceptance of constructional quality of 6m crane girder of prestressed reinforced concrete
DJB/T 13- ××××—×××× 

主编单位：

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

施行日期：××××
××××  ××××
前  言

根据福建省住房和城乡建设厅闽建科函【2010】173号文“关于下达2010年第二批建设科学技术计划的通知”的要求，标准编制组在广泛调研、认真总结实践经验、参考国内外先进标准和广泛征求意见的基础上，制订了福建省工程建设地方标准《6m后张法预应力混凝土吊车梁施工验收标准》（DBJ/T ××××—××××）。

本规程的主要技术内容是： 1 总则；2 术语；3基本规定；4 材料性能；5制作安装；6 质量验收；附录等。

在执行本标准中，请各单位依据实际检测经验，收集资料，随时将意见和建议函告省住房和城乡建设科技处（地址：福州市北大路242号，邮编：350001）。

本规程由福建省住房和城乡建设厅科技处归口管理，授权由主编单位负责具体技术内容的解释。

	主编单位
	：
	福建省建筑科学研究院

	
	
	

	
	
	

	主要起草人
	：
	徐超，陈宇伦，徐勇等

	
	
	

	主要审查人
	：
	

	
	
	


目   次

1    总   则  ............................................................ ........ .................. ............... ...............................6

2    术语和符号................................................. ............. ... ........................... ... ..................................7

2.1   术语............................. .......................... .... ......... ................. .......... ........................................7

2.2   符号..... .......................................... .... ..... ............ ........................... ........................................7

3    基本规定........................................................... ......... ................................... .............. .................8

4    结构设计与施工验算...................................... .... ... ............................... ..... ... ............................10

4.1   结构分析 ................................................. .... ...... ........... .................. ......................................10

4.2   吊车梁设计..................................... .... ..... ............. .......................... .......................................10

4.3   施工验算.......................................... ... ........... .... .............................. ......................................11

5    构造要求........................ ........................... . ................ ................. ................. ... ..........................12

6    吊车梁生产................ ........................... . .................... ............ ............ .......... .........................  13

6.1   一般规定....................... ........................... . ..................... ............ ............................................13

6.2   台座生产....................... ........................... . ................... .............. ............................................13

6.3   钢筋加工安装 ....................... ........................... . ................ ..................... ... ..........................13

6.4   预应力筋制作与张拉 ................................... . ......... .......... ..................... ... ..........................14

6.5   混凝土 .............. ..... . .... .. ... ........................ . ......... .......... .................. ... .............................14

6.6   堆放与运输 ....................... ........................... . ......... .......... ................... ... ............................15

7    施工及验收 ...................... .......................... . ...... ... ...... ............. ............. ..................................16

7.1   现场堆放 ....................... ........................... . ........................ .................. ... .............................16

7.2   吊车梁吊装就位 ........... ........................... . ........................ .............. ... .................................16

7.3   安全措施 ....................... ..... ............................. . ................ .............. ... .................................16

7.4   质量验收 ...................... ..... ..... ................ ..... ......... .......... ............. ... ..................................16

本规范用词用语说明   ................................................. .......... .............. ....... ... ... ..............................18

引用标准名录 ......................................... ....................... .......... .. ........... ...... ... ... ...............................19

附：条文说明 ............................................ .......... ............. ......................... ... ... .......... ................... ...20
Contents
1    General Provisions............................ ........ . . ........ .. ...... ............. . . ...................................6

2    Terms and Symbols........................... .............. ............ . . ................... . ............ ..................7

2.1   Terms............................. .......................... .... ......... .................. .......................................7

2.2   symbols......... ................................... .... ..... .............................. .......................................7

3    Basic Requirements...................................... .................. . . .................... ............ .................8

4    Structure Design and Construction Checking.................... . . . . . .... ........ . . ........................10

4.1   Structural Analysis ................................. .... ......... .................. ....................... ................10

4.2   Design of Crane Beam....................... .... ..... .............................. . . ............ ....................10

4.3   Construction Checking  .................... ... ........... ........................ .... . .......... ..................11

5    Detailing Requirements.   ......................... ....................... .................. . . ......... . . . ..........13

6    Production of Crane Beam  ............... . ...................... ............ ................. . . . ........ . ....... 13

6.1   General Requirements .... ... ........................ . ........................ .........................................13

6.2   Templates,Pedestals....... ........................... . ................ ........  ........................................13

6.3   Processing and Installation of Steel Bars .......... . ......... ....... ..........................................13

6.4   Productiong,Installation and Tensioning of prestressing Tendons ...................... ............14

6.5   Concrete............ ..... . .... .. ... ........................ . ......... .......... ................................ ...........14

6.6   Transportation and Stacking of Components.  . ....... ......... ................................. ..........15

7    Construction and Acceptance................... . ................... ............... .................. . . . . . .. . ......16

7.1   On-site Stacking of Components................. . ....................... ................ . ........ .......... . ...16

7.2   Hoisting and Perching of Crane Beam......... . ....................... ............... ....................... ...16

7.3   Safety Precautions of Installation......................... . ............... ..................................... .....16

7.4   Acceptance of Constructional Installation.... ..... ......... .......... ................................... .....16

Explanation of Wording in This Specification........... .......... ............. .................... . . . ....... . . . . ..18

List of Quoted Standards...................... .... ........... ................. ............. .......................... . . .... . . . .19

Addition:Explanation of Provisions..... .......... ............. ................................................. . . . . . . . ...20
1 总    则

1.0.1  为了加强6m后张法预应力混凝土吊车梁质量管理，统一施工质量的验收，保证工程质量，制定本技术规程。
1.0.2  本技术规程适用于6m后张法预应力混凝土吊车梁的设计、施工及验收。

1.0.3  混凝土结构工程的承包合同和工程技术文件对施工质量的要求不得低于本技术规程的规定。 

1.0.4  6m后张法预应力混凝土吊车梁施工质量的验收除应执行本技术规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语和符号

2. 1  术语

2.1.1  混凝土结构  concrete structure 

以混凝土为主制成的结构，包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝

土结构等。 

2.1.2  装配式结构  prefabricated concrete structure 

系装配式混凝土结构的简称，是以预制构件为主要受力构件经装配、连接而成

的混凝土结构。 

2.1.3  缺陷  defect 

建筑工程施工质量中不符合规定要求的检验项或检验点，按其程度可分为严重

缺陷和一般缺陷。 

2.1.4  严重缺陷  serious defect 

对结构构件的受力性能或安装使用性能有决定性影响的缺陷。 

2.1.5  一般缺陷  common defect 

对结构构件的受力性能或安装使用性能无决定性影响的缺陷。 

2.2  符号

PK—— 吊车最大轮压标准值；

TK—— 吊车横向制动力标准值；

qK—— 吊车梁自重和轨道系统重量之和标准值；

PK —— 吊车最大轮压标准值；

μ —— 动力系数，A4、A5时为1.05，A6时为1.1；

e1 —— 吊车轨道与吊车梁垂直对称中心线的偏心距、取20mm;

e2 —— 横向制动力对吊车梁横截面弯曲中心线的偏心距。

3  基本规定

3.1 适用范围

3.1.1  本规程适用于一类使用环境（当用于二类环境时，应由工程设计人员根据具体情况对吊车梁表面采取相应的有效保护措施）。对双小车、抓斗、磁盘等专门用途的软钩吊车和硬钩吊车，须根据吊车参数和规范的相关条文另行验算，当处于有侵蚀介质环境（如酸洗车间、电解车间等）和构件的表面温度高于100℃或处在有生产热源的场所且表面温度经常高于60℃时，应符合专门的设计规范或规程的有关要求。非预应力筋的混凝土保护层厚度按规范GB50010-2002中第9.2.1~ 9.2.2条的规定取25mm。构件的设计使用年限为50年。
3.2 材 料

3.2.1  6m后张预应力混凝土吊车梁混凝土强度等级宜为C40~C50，配制时宜选用强度等级不低于42.5级硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，不得采用矾土水泥拌制。所使用的水泥其质量应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥>GB175-2007的规定。

3.2.2  细骨料应选用质地坚硬，级配良好的中砂，其含泥量不大于1.5%。粗骨料应选用质地致密，级配良好的碎石，其粒径不大于20mm，含泥量不大于0.5%。骨料的其他质量指标尚应符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》（JGJ52-92）与《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》（JGJ53-92）的规定。

3.2.3  混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》（GB8076）、《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119）等的规定，6m后张预应力混凝土吊车梁严禁使用掺有氯化物等对钢筋有腐蚀作用的外加剂。

3.2.4  拌制混凝土宜采用饮用水；当采用其它水源时，水质应符合现行国家标准《混凝土拌合用谁标准》（JGJ63）的规定。

3.2.5  普通钢筋采用热轧钢筋HRB235或HRB335，其质量应符合现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499）等的规定。螺栓采用Q345。

3.2.6  预应力钢筋采用公称直径为15.2mm的低松弛钢绞线（1×7），以符号
[image: image3.emf]

S表示。其强度为1860N/mm2;抗拉强度设计值为1320 N/ mm2;抗压强度设计值为390 N/ mm2，其质量应符合现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224的规定。

3.2.7  张拉端宜采用夹片锚具，固定端可采用挤压锚具。

3.2.8  预应力筋两端均用夹片锚。锚具应符合下列规范规定

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）

《预应力筋用锚具、夹具和连接器》（GB/T-2007）
《预应力筋用锚具、夹具和连接器技术规程》（JGJ85-2010）

3.2.9  钢板和型钢采用Q235-B号钢；其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700-2006等的规定。

3.2.10  波纹管系金属螺旋管，其尺寸和性能应符合《预应力混凝土用金属螺旋管》JG/T3013的规定。

3.2.11  焊条和焊剂应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T 5117-1995、《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002和《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003的有关规定

3.2.12  悬挂吊车用的连接件、轨道及车档均采用Q235-B号钢，并应具有常温冲击韧性的合格保证。当结构温度低于0℃时但高于-20℃时，应具有0℃冲击韧性的合格保证；当结构工作温度低于-20℃时，应具有-20℃冲击韧性的合格保证。

4  结构设计与施工验算

4.1 结构分析

4.1.1  6m后张预应力混凝土吊车梁的内力和变形应按施工安装、使用两个阶段分别计算，并应取其最不利内力。

4.1.2  6m后张预应力混凝土吊车梁施工阶段应有可靠支承。

4.1.3  6m后张预应力混凝土吊车梁支座按铰接考虑。可不考虑地震作用影响。

4.1.4  6m后张预应力混凝土吊车梁内力计算的计算跨度应取柱子自轴线内移600mm，实际柱距5.4m。

4.2 吊车梁设计
4.2.1  6m后张预应力混凝土吊车梁自重按实际载荷确定，沿梁长均布。吊车轨道、连接件以及梁顶面的混凝土找平层重量近似取1.5~2.0kN/m。

4.2.2  6m后张预应力混凝土吊车横向水平荷载标准值取小车重与额定起重量的百分数，并乘以重力加速度；当额定起重量不大于10t时，取12%；当额定起重量为16~ 50t时，取10%；当额定起重量不小于75t时，取8%。横向水平荷载等分于桥架的两端，分别由轨道上的车轮平均传至轨顶，其方向与轨道垂直。

在承载力计算、抗裂和疲劳验算时，考虑吊车荷载的动力系数：中级工作制吊车时取1.05；重级工作制吊车时取1.10。吊装验算时考虑自重荷载的动力系数1.5。

6m后张预应力混凝土吊车梁计算中考虑的吊车台数及荷载取值见下表：

表4.2.2 

	计算内容
	吊车台数
	垂直轮压
	横向制动力
	自重

	承载力计算
	2
	1.4μPK
	1.4 TK
	1.2 qK

	裂缝控制验算
	2
	μPK
	TK
	qK

	桡度验算
	2
	PK
	／
	qK

	疲劳验算
	1
	μPK
	／
	qK


其中： 1.2—— 自重分项系数

       1.4—— 吊车荷载的分项系数

4.2.3  6m后张预应力混凝土吊车梁在制作、运输和吊装阶段验算时，动力系数取1.25。

4.2.4  正截面受弯承载力计算、挠度验算和裂缝控制验算，内力按两台吊车同时作用的最不利位置考虑；疲劳验算时，内力按一台吊车作用最大弯矩处取用。

4.2.5  正截面的裂缝控制等级：A6（重级工作制）为一级，A4、A5（中级工作制）根据工程实践经验定为二级，并满足σck-σpc≤0.45的要求。验算时不考虑相应扭矩和风荷载引起的横向弯矩的影响。

4.2.6  计算斜截面受剪承载力及疲劳验算时，位于支座区段内的建立和扭矩，按第一个轮子离支座为一个h。截面处或l0/6截面处（两者取小值）取值。
4.2.7  验算截面承载力、裂缝控制和疲劳产生的主应力时，考虑了吊车轮子作用在验算截面上及退离该截面0.6h0的两种情况。当轮子作用在验算截面上时，竖向压应力口。及剪应力应按规范GB50010-2002第8.1.7条中图8.1.7确定。

4.2.8 计算与剪力相应的扭矩时，吊车轮子作用位置按上述规定，每个轮子产生的扭矩T1按下列公式计算：

     承载力计算：      T1=0.7(1.4μPK e1+1.4 TK e2)

     抗裂计算：        T1= 0.7(μPK e1+1.4 TK e2)

     疲劳计算：        T1= 0.8μPK e1
     式中： 0.7、0.8 —— 扭矩计算组合系数；

4.2.9  对于露天栈桥吊车梁在核算上翼缘的承载力时，水平荷载按下列三种工况荷载组合，取其最大值：

      1  两台吊车空载和最大风载标准值 1.2KN／㎡；

      2  一台吊车满载并制动和最大风载标准值 0.4 KN／㎡；

3  两台吊车满载并制动、无风。

4.2.10  曲线预应力钢筋按二次抛物线弯起，两端带有切线段。

4.2.11  锚具变形和钢筋内缩值a，取a=6mm。

4.2.12  曲线钢筋锚具损失计算时，考虑锚具变形和钢筋回缩时与孔道间反向摩擦影响。

4.2.13  6m后张预应力混凝土吊车梁是全预应力混凝土构件，梁底纵向非预应力筋按构造配置。腹板中的纵向非预应力筋按构造配置，同时满足剪扭计算的需求。

4.3  施工验算

4.3.1  6m后张预应力混凝土吊车梁在不增加钢筋的前提下，应根据承载力及刚度要求确定底部支撑的位置、数量。
4.3.2  6m后张预应力混凝土吊车梁施工安装阶段的内力计算应符合下列规定：

      1  荷载应包括吊车梁自重及施工安装荷载。

      2  吊车梁的计算跨度应根据支承的实际情况确定。
5  构造要求
5.0.1  预应力钢筋预留孔道宜采用预埋金属波纹管。波纹管应密封良好，具有一定的轴向刚度。应采用无接头波纹管，不得漏浆。

5.0.2  预埋的波纹管应严格按照设计的尺寸埋置，波纹管定位曲线均以波纹管中心线为准，管道应平顺。波纹管应采用井字型钢筋托架固定，钢筋托架间距约600mm，托架应与箍筋扎牢。波纹管控制点的安装偏差：垂直方向为3mm，水平方向为3mm。

5.0.3  预应力筋管道在跨中应设置灌浆孔，在两端应设排气孔。

5.0.4  梁内普通钢筋应采用绑孔骨架，不允许用焊接。

5.0.5  钢绞线应用砂轮切割机切割，不得使用电弧切割。锚固后钢绞线应有25~30mm的外露长度。

5.0.6  预埋件制作时，钢筋与钢板间的焊缝尺寸应按照下图要求施焊。
[image: image1.wmf][image: image2.emf]


6  吊车梁生产
6.1 一般规定

6.1.1  原材料进场时，应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定进行检验，合格后方可使用。

6.1.2  钢筋的品种、级别、规格、数量和保护层厚度应符合设计要求。

6.1.3  钢筋下料时，应采用砂轮锯或切断机切断，不得采用电弧切断。

6.1.4  混凝土强度等级应符合设计要求。

6.1.5  采用高强钢丝和钢绞线时，张拉控制应力不宜超过0.75fptk，不应超过 0.80 fptk。

6.1.6  后张预应力工程的施工应具有相应资质等级的预应力专业施工单位承担。

6.1.7  在浇筑混凝土之前，应对模板工程，钢筋、预应力隐蔽工程验收，其内容包括：

1.普通钢筋及预应力筋的品种、规格、数量、位置等；

2.预应力锚具和连接器的品种、规格、数量、位置等；

3.预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管等；

4.锚固区局部加强构造等；

5.预埋件的规格、数量、位置等；
6.吊车梁模板总尺寸、挠度及各杆件断面尺寸等。

6.2 模板、台座

6.2.1  模板、台座应满足强度、刚度和稳定性要求。

6.2.2  模板几何尺寸应准确，安装应牢固，拼缝应严密。

6.2.3  模板、台座应保持清洁，隔离剂应涂刷均匀。

6.3 钢筋加工、安装

6.3.1  钢筋的接头方式、位置应符合设计要求。

6.3.2  钢筋加加工的形状、尺寸应符合设计要求，其允许偏差应符合表6.3.2的规定。

表6.3.2  钢筋加工的允许偏差
	项目
	允许偏差 (mm)

	受力钢筋沿长度方向全长的净尺寸
	±10

	弯起钢筋的弯折位置
	±20

	箍筋内净尺寸
	±5


钢筋安装的允许偏差应符合表6.3.3的规定。

表6.3.3         钢筋安装位置的允许偏差表

	项目
	允许偏差(mm)

	绑扎钢筋骨架
	长
	±10

	
	宽、高
	±5

	受力钢筋
	间距
	±10

	
	排距
	±5

	
	保护层厚度
	±5

	绑扎箍筋、横向钢筋间距
	±20

	钢筋弯起点位置
	20

	预埋件
	中心线位置
	5

	
	水平高差
	+3，0


6.4  预应力筋制作与张拉

6.4.1  应选用非油质类模板隔离剂，并应避免沾污预应力筋。

6.4.2  应避免电火花损伤预应力筋；受损伤的预应力筋应予以更换。

6.4.3  预应力筋的张拉力应符合设计要求，张拉时应保证同一构件中各根预应力筋的应力均匀一致。

6.4.4  张拉过程中，应避免预应力筋断裂或滑脱；当发生断裂或滑脱时，预应力筋必须予以更换。

6.4.5  预应力筋张拉锚固后实际建立的预应力值与工程设计规定检验值的相对允许偏差应为±5%。

6.4.6  预应力筋张放时，混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，不应低于混凝土设计强度等级值的80%，且不应小于35MPa。

6.4.7  预应力筋张放时，宜缓慢放松锚固装置，使各根预应力筋同时缓慢放松。

6.5 混凝土

6.5.1  混凝土原材料计量允许偏差应符合表6.5.1的规定。

表6.5.1 材料每盘计量允许偏差值

	原材料
	允许偏差 (%)

	水泥、掺合料
	±2

	骨料
	±3

	水、外加剂
	±2


6.5.2  生产过程中试块的留置应符合下列规定：

    1  每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次；

    2  每工作班拌制的同一配合比混凝土不足100盘时，取样不得少于一次；

    3  每条生产线同一配合比混凝土，取样不得少于一次；

    4  每次取样应至少留置一组标准养护试块，同条件养护试块的留置组数应根据构件生产的实际需要确定。

6.5.3  混凝土浇筑完毕后，应及时进行养护，且混凝土养护应符合下列规定：

    1  蒸汽养护时，板的升温速度不应超过25℃/h；梁、柱的升温速度不应超过20℃/h；

    2  恒温养护阶段最高温度不得大于60℃；

    3  混凝土试块强度达到要求时可停止加热；停止加热后，应让构件缓慢降温。

6.6 堆放与运输

6.6.1  吊车梁起吊、运输时，混凝土强度必须符合设计要求；且预应力孔道灌浆强度达到15N/mm2。
6.2.2  吊车梁堆放应符合下列规定：

    1  堆放吊车梁的场地应平整坚实，并应有排水措施，堆放吊车梁时应使吊车梁与地面之间留有一定空隙；

    2  吊车梁应正位立放，并应保持其稳定；

    3  吊车梁堆放时，两个支点距梁端各不大于1m。吊环应向上，标志应向外；其堆垛高度应根据吊车梁与垫木的承载能力及堆垛的稳定性确定；各层垫木的位置应在一条垂直线上；

6.6.3  吊车梁运输应符合下列规定：

   1  吊车梁运输时的混凝土强度，当设计无具体规定时，不应低于混凝土设计强度等级值的90%；

   2  吊车梁支承的位置和方法，应根据其受力情况确定，但不得超过吊车梁承载力或引起吊车梁损伤；

   3  吊车梁装运时应绑扎牢固，防止移动或倾倒；对构件边部或与链锁接触处的混凝土，应采用衬垫加以保护；

   4  在运输时，行车应平稳，并可根据需要对吊车梁采取临时固定措施；

7 施工及验收

7.1现场堆放

7.1.1  吊车梁应减少现场堆放。

7.1.2  吊车梁施工现场堆放除应符合本规定第6.6.2条的规定，尚宜按吊装顺序和型号分类堆放，堆垛宜布置在吊车工作范围内不受其他工序施工作业影响的区域。

7.2 吊车梁吊装就位

7.2.1  吊车梁的就位应按下列步骤进行：

   1  吊装前应按施工方案搭设支架，并应校正支架的标高；

   2  吊车梁应放置在支架上，调整标高并应进行临时固定；

   3  每根柱周围的梁就位后，应采取固定措施。

7.2.2  吊车梁端节点施工应符合下列规定：

   1  吊车梁吊装就位后，梁预埋支承垫板与牛腿埋板之间应全面密合接触。根据设计要求在车间全长内轨道中心线和梁轴线校正和调整好后，再施焊梁与柱子的安装焊缝
   2  施焊前，应对吊车梁的截面，吊车梁的定位，规格，安装质量等进行检查；

7.3安全措施

7.3.1  吊车梁吊装时，除应按现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的有关规定执行，尚应符合下列规定：

      1  吊车梁吊装前，应按照专项施工方案的要求，进行安全、技术交底，并应严格执行；

      2  吊装操作人员应按规定持证上岗。

7.3.2  吊车梁吊装前应检查吊装设备及吊具是否处于安全操作状态。

7.3.3  吊车梁的吊装应按专项施工方案的要求进行。起吊时绳索与构件水平面的夹角不宜小于60°，不应小于45°，否则应采用吊架或经验算确定。

7.3.4  起吊构件时，不得中途长时间悬吊、停滞。

7.4质量验收

7.4.1  6m后张预应力混凝土吊车梁的质量验收除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定外，尚应符合本节的规定。

7.4.2  吊车梁应进行结构性能检验。结构性能检验不合格的预制构件不得使用。

7.4.3  吊车梁尺寸的允许偏差，当设计无具体要求时，应符合表7.4.3的规定。

      检查数量：同一生产线或同一工作班生产的同类型构件，抽查5%且不应少于3件。

表7.4.3 吊车梁尺寸的允许偏差及检查方法

	项目
	允许偏差(mm)
	检验方法

	长度
	＋10，－5
	钢尺检查

	宽度、高(厚)度
	±5
	钢尺量一端及中部，取其中较大值

	侧向弯曲
	L/750且≤20
	拉线、钢尺量最大侧向弯曲处

	预埋件
	中心线位置
	10
	钢尺检查

	
	螺栓位置
	5
	

	
	螺栓外露长度
	＋10，－5
	

	预留孔
	中心线位置
	5
	钢尺检查

	预留洞
	中心线位置
	15
	钢尺检查

	主筋保护层厚度
	＋10，－5
	钢尺或保护层厚度测定仪量测

	对角线差
	10
	钢尺量两对角线

	表面平整度
	5
	2m靠尺和塞尺检查

	预应力构件预留孔道位置
	3
	钢尺检查


7.4.4  梁端节点区的连接预埋钢板应符合设计要求。

      检查数量：全数检查。

      检验方法：观察，检查施工记录。

7.4.5  梁端节点区混凝土强度未达到本规程要求时，不得吊装后续结构构件。已安装完毕的吊车梁，应在混凝土强度到达设计要求后，方可承受全部设计荷载。

      检查数量：全数检查。

      检验方法：检查施工记录及试件强度实验报告。

7.4.6 吊车梁安装的尺寸允许偏差，当设计无具体要求时，应符合表7.4.6的规定。

      检查数量：全数检查。

表7.4.6  吊车梁安装的尺寸允许偏差及检查方法

	6m吊车梁
	中心线对定位轴线的位置
	5
	钢尺测量

	
	梁上表面标高
	0，-5
	钢尺测量


本规程用词用语说明

1  为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下： 

(1)  表示很严格，非这样做不可的用词： 

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。 

(2)  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词： 

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。 

(3)  表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的用词： 

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。 

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。 

2  规程中指定应按其他有关标准、规范执行时，写法为：“应符合……的规定”

或“应按……执行”。

引用标准名录
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002（2011年版）

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224

《预应力混凝土用金属螺旋管》JG/T3013
《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002

《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规范》 JGJ 85-2010

《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499）

《预制预应力混凝土装配整体式框架结构技术规程》JGJ 224-101

《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-2007

《混凝土拌合用谁标准》（JGJ63）

福建省工程建设地方标准

6m后张法预应力混凝土吊车梁技术规程
Code for acceptance of constructional quality of 6m crane girder of prestressed reinforced concrete
JGJ/T ××××—×××× 

条 文 说 明

目    次

1    总 则 ............................................................. ........ .......................... ..............................21

3    基本规定........................................................... ................................................ ...............23

4    结构设计与施工验算...................................... .... ............................ ...............................25

4.1   结构分析.................................................. .... ......... .............. ......................................25

4.3   施工验算.......................................... ... ........... ..................... ......................................25

5    构造要求........................ ........................... . ........................ . ..........................................26

6    吊车梁生产................ ........................... . ....................... ............ ................................... 27

6.1   一般规定....................... ........................... . ........................ ........................................27

6.4   预应力筋制作与张拉................................... . ......... .......... ........................................27

6.5   混凝土.............. ..... . .... .. ... ........................ . ......... .......... ........................................28

7    施工及验收...................... ........................... . ......... .......... ................ .............................29

7.1   现场堆放....................... ........................... . ........................ ........................................29

7.2   吊车梁吊装就位........... ........................... . ........................ ........................................29

7.4   质量验收...................... ..... ..... ................ ..... ......... .......... ........................................29
1 总    则

1.0.1  随着6m吊车梁在实际应用中越来越广泛的使用，表明6m吊车梁作为一种统一的标准化构件有着施工简易、便捷等优点，值得推广应用。为规范使用6m吊车梁的施工质量制定本规程。

1.0.2  本规程所指吊车梁适用于厂房跨度12~ 33m，吊车2台（相同起重量），起重量16.125t( A5级)，10~ l00t( A6缀)，一般用于软钩桥式单小车起重机。非地震区及抗震设防烈度≤8度（I~Ⅳ类建筑场地）和9度（I—Ⅱ类建筑场地）的地震区。

1.0.3  混凝土结构工程的承包合同和工程技术文件应参照本规程相关条款执行验收。

1.0.4  在进行该体系的设计与施工时，除符合本规程规定外，尚应符合现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068、《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T 50083、《建筑结构荷载规范》GB50009、《建筑抗震设计规范》GB 50011、《混凝土结构设计规范》GB 50010、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204等有关规定。

3  基本规定

3.2.1  混凝土强度的评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ 107。水泥进场时，应根据产品合格证检查其品种、级别等，强度、安定性等式水泥的重要性能指标，进场时应作复检，其质量应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》ＧＢ　１７５的要求。4.1.2混凝土所用的沙子、石子应分别符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》（JGJ52-92）与《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》（JGJ53-92）的质量要求，其检验项目、检验批量和检验方法应遵照标准的规定执行。

3.2.3  混凝土外加剂种类较多，且均有相应的质量标准，使用时其质量及应用技术应符合国家现行标准《混凝土外加剂》（GB8076）、《混凝土外加剂应用技术规范》（GB50119）等的规定，若外加剂中含有氯化物，同样可能引起混凝土结构中钢筋的锈蚀，故应严格控制。
3.2.4  考虑到长远发展的趋势，除了采用饮用水外，也可采用其它水源，但其质量应符合现行国家标准《混凝土拌合用谁标准》（JGJ63）的要求。

3.2.5  钢筋应检查产品合格证和出厂检验报告，并按相关标准的规定进行抽样检验。产品合格证、出厂检验报告是对产品质量的证明资料，应列出产品主要性能指标。进场复验报告是进场抽样检验的结果，并作为材料能否在工程中应用的判断依据。

3.2.6  预应力筋是预应力混凝土折线形屋架的最重要的原材料，进场是应根据进场批次和产品的抽样检验方案确定检验批，进行进场复验。由于各厂家提供的预应力筋产品合格证内燃与格式不尽相同，为统一及明确有关内容，要求厂家除了提供产品合格证外，还应提供反映预应力筋主要性能的出厂检验报告，两者可以合并提供。进场复验可仅作主要的力学性能试验。

3.2.7-3.2.8  目前国内锚具生产厂家较多，各自形成配套产品，产品结构尺寸及构造也不尽相同。为确保实现设计意图，要求锚具按设计规定采用，其性能和应用应符合国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370和《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85的规定。锚具、夹具的进场检验主要作锚具的静载试验，材质、机加工尺寸等只需按出厂检验报告中所列指标进行核对。

3.2.9  钢板和型钢应检查产品合格证和出厂检验报告，并按相关标准的规定进行抽样检验。产品合格证、出厂检验报告是对产品质量的证明资料，应列出产品主要性能指标。进场复验报告是进场抽样检验的结果，并作为材料能否在工程中应用的判断依据。

3.2.10  目前，预应力混凝土折线形屋架中多采用金属螺旋管预留孔道。金属螺旋管的刚度和抗渗性能是很重要的质量指标，但试验较为复杂。当试验单位能提供近期采用相同品牌和型号金属螺旋管的检验报告或有可靠工程经验时，也可不作两项检验。由于金属螺旋管经运输。存放可能出现伤痕、变形、锈蚀、污染等，故使用前应进行外观质量检查。

3.2.11  焊接材料对焊接的质量有重大影响。其选用必须符合设计文件和国家现行标准的要求。对于进场时经验收合格的焊接材料，产品的生产日期、保存状态、使用烘焙等也直接影响焊接质量。本条即规定了焊条的选用和使用要求，这是保证焊接质量的必要手段。
3.2.12  本条是对进场连接件实物进行复验，进场材料应有有质量证明书（出厂合格证）等质量证明文件。
4  结构设计与施工验算

4.1  结构分析

4.1.1~4.1.16  根据6m后张预应力混凝土吊车梁的施工步骤，按照施工安装和使用两个阶段进行内力和变形计算。施工阶段的稳定应通过施工临时措施解决。

4.3  施工验算
4.3.1~4.3.2  6m后张预应力混凝土吊车梁宜按施工阶段有可靠支撑的受弯构件设计。吊车梁起吊时按两点（位置同支撑点）起吊。起吊时，吊车梁应能承受自重。

5  构造要求

5.0.1  波纹管内径：单根钢绞线时不小于 Φ40，2~3根时不小于 Φ50，4根时不小于 Φ55。梁端部孔道扩张处，连接处应用塑绞带包缠严实。单根钢绞线时，波纹管直接与M-7抵紧，并用Φ39木塞临时定位。
5.0.2  在波纹管安装就位后，必须用钢丝将波纹管与钢筋托架绑扎在一起，或顶部加绑一根钢筋以防浇灌混凝土时上浮。浇注混凝土前应检查波纹管位置，曲线开关是否符合设计要求，波纹管的固定是否牢靠，接头是否完好，管壁有无破损，不满足的地方应及时调整。
5.0.3  预应力灌浆应从低到高进行灌注，保证灌浆的密实度。

5.0.7  直线预应力钢筋可采用一端张拉，另一端为非张拉端；曲线预应力筋采用两端张拉。张拉程序是先张拉上部直线束，然后再按表2顺序张拉下部预应力束。张拉控制应力σcon 取0.75fptk =1395KN/mm2。

5.0.8  多孔夹片锚成束张拉时，宜两束在两端同步张拉，如只用一台千斤顶张拉时，可采用两束分级轮流张拉，预应力钢绞线张拉时应保持孔道轴线中心，锚具中心和千斤顶中心“三心一线”。 张拉完毕后，应尽早进行孔道灌浆。孔道应洁净，并应排气通顺。灌浆顺序：先灌注下层孔道，灌浆应连续进行不得中断。每个构件的全部孔道一次灌浆完成，孔道内水泥浆应饱满、密实。孔道灌浆在正温下进行，且强度达到15N/mm2后方可移动构件。构件端部的锚固区必须灌注密实。

5.0.9  梁上未设吊钩，起吊时按两点（位置同支点）钢丝绳捆绑或用专用夹具起吊。如施工需要，可自行设置吊钩，吊钩应采用HPB235钢筋制作，严禁使用冷加工钢筋，两根吊钩用Φ16（YDL-1~4）或Φ18（YDL-5~7），并在安装后割去外留段以便铺设钢轨。

5.0.10  为保证轨道安装偏差不大于允许值，宜在车间全长内轨道中心线和梁轴线校正和调整好后，再施焊梁与柱子的安装焊缝，但在施焊前须做临时固定。为减少梁徐变影响，梁两端与柱子应在预应力筋张拉不少于三个月后再行焊牢（必要时可先焊一端，满三个月后再焊另端）。

5.0.11  梁预埋支承垫板与牛腿埋板之间安装焊缝焊后若仍有大于1mm宽空隙时，必须用高强无收缩灌浆料灌注密实。
6  吊车梁生产

6.1  一般规定

6.1.1  原材料检测参照现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的相关规定执行。普通钢筋应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499. 1、《钢筋混凝土用钢 第二部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB 13014的规定。钢筋进场时，就检查产品合格证和出厂检验报告，并按规定进行抽样检验；预应力筋有钢丝、钢绞线、热处理钢筋等，其质量应符合相关的现行国家标准《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223、《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224等规定。预应力筋进场时应根据进场批次和产品的抽样检验方案确定检验批，进行进场复验，进场复验可仅做主要的力学性能试验。厂家除了提供产品合格证外，还应提供反映预应力筋主要性能的出厂检验报告；水泥进场时，应根据产品合格证检查其品种、等级等，并有序存放，以免造成混料错批。强度、安全性等是水泥的重要指标，进场时应作复检，其质量应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定；混凝土外加剂质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119等的规定。外加剂的检验项目、方法和批量应符合相应标准的规定；混凝土中各种掺合料应符合国家现行标准《粉煤灰混凝土应用规范》GBJ 146、《用于水泥与混凝土中粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046等的规定；普通混凝土所用的砂子、石子应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的质量要求，其检验项目、检验批量和检验方法应遵照标准的规定执行。普通混凝土用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的质量要求。

6.1.2  在生产过程中，生产单位缺乏设计所要求的钢筋品种、级别或规格时，可进行钢筋代换。为了保证对设计意图的理解不产生偏差，规定当需要作钢筋代换时应办理设计变更文件，以确保满足原结构设计的要求，并明确钢筋代换由设计单位负责。

6.1.5  由于本体系预制预应力混凝土构件生产线长度较短，且张拉时控制应力不易控制得较为准确，因此需对最大张拉力做出限制。
6.4  预应力筋制作与张拉
6.4.4  由于预应力筋断裂或滑脱对结构构件的受力性能影响极大，故施加预应力过程中，应采取措施加以避免。先张法预应力构件中的预应力筋不允许出现断裂或滑脱，若在浇筑混凝土前出现断裂或滑脱，相应的预应力筋应予以更换。

6.4.5  预应力筋张拉后实际建立的预应力值对结构受力性能影响很大，必须予以保证，施工时可用应力测定仪器直接测定张拉锚固后预应力筋的应力值，若难以直接测定，也可用见证张拉代替预应力值测定。
6.5  混凝土
6.5.3  构件产生时，应按相关规定以生产线为批次留置标准条件养护试块和同条件养护试块。
7  施工及验收

7.1  现场堆放
7.1.1  为避免预制构件的破损，尽量减少现场堆放和转运。

7.1.2  根据施工组织设计和安装专项方案确定堆放区域和顺序。

7.2   吊车梁吊装就位
吊车梁梁按一阶段受力设计，施工时梁下应有可靠支撑。支撑应编制施工方案后执行。
7.4  质 量 验 收

施工安装质量验收除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定外，尚应按照本节的规定进行验收。

构件的缺陷严重程度根据其对结构性能的使用功能的影响分为一般缺陷和严重缺陷。常见的构件缺陷可按下列方式处理，主要包括：①梁上部的竖向裂缝，一般长度不超过100mm的可不处理；②梁端部位斜向裂缝，裂缝宽度不大于0.1mm的可不处理；③吊车梁的局部混凝土缺陷，可用高强砂浆或细石混凝土修补；

装配整体结构的结构性能主要取决于预制构件的结构性能和连接质量。因此，应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定对预制构件进行结构性能检验，合格后方能用于工程。预制构件生产单位应向构件采购单位提供构件合格证。
PAGE  
29

_1234567890.dwg

