附件3-1

福建省预拌商品混凝土质量监督抽查抽测规定（原材料质量控制）

| 抽查 （抽测） 内容 （项目） | 1、原材料进厂资料 2、原材料进厂检（复）验情况 3、机制砂、海砂使用情况 |
| --- | --- |
| 抽查 （抽测） 方式 | 选取某一生产时段，抽查预拌商品混凝土企业(以下简称企业)原材料质量控制情况 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1 水泥、机制砂、净化海砂、掺合料和外加剂等主要原材料进厂资料 1.1 未发现原材料进厂资料不符合要求 1.2 原材料进厂资料不符合要求 1.2.1 无合格证 1.2.2 无出厂检验报告 1.2.3 无型式检验报告 1.2.4 其它情况 2 水泥、机制砂、净化海砂、掺合料和外加剂等主要原材料进厂检（复）验情况 2.1 未发现原材料进厂检（复）验不符合要求 2.2 原材料进厂检（复）验不符合要求 2.2.1 检（复）验批次与要求不符 2.2.2 检（复）验发现主要原材料不合格时未将该批次原材料退场 2.2.3 其它情况 3机制砂、海砂使用情况 3.1未发现使用机制砂或海砂，或机制砂或海砂使用符合要求 3.2 机制砂或海砂使用不符合要求 3.2.1使用未经设区市住房城乡建设主管部门同意的机制砂或净化海砂 3.2.2其它情况 |
| 处理 意见 | 1 主要原材料进厂资料无合格证、无出厂检验报告或无型式检验报告的，责令企业补充相应进厂资料。企业无法提供的，责令企业将未使用的原材料退场并做好相应记录；该批次原材料已有使用的，责令企业委托有资质检测机构对使用该批次原材料生产的混凝土拌合物成型的主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定砼强度不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件砼强度进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 2 主要原材料检验批次与要求不符的，责令企业委托有资质检测机构按要求进行检验。经检验不合格的，责令企业将未使用的原材料退场并做好相应记录；该批次原材料已有使用的，责令企业委托有资质检测机构对使用该批次原材料生产的混凝土拌合物成型的主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定砼强度不满足设计或规范要求的，应对所有主要受力结构构件砼强度进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。若已全部使用无法检验的，对使用该批次原材料生产的混凝土拌合物成型的每个工程项目，每个砼强度等级分别抽取5个主要受力结构构件（构件由工程所在地质量监督机构事先在图纸上随机抽取），责令企业委托有资质检测机构对其强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定某个构件砼强度不满足设计或规范要求，责令企业委托有资质检测机构对与该构件同一检验批的主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定砼强度不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件砼强度进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 检验发现主要原材料不合格时未将该批次原材料退场的，责令企业将未使用的原材料退场并做好相应记录；该批次原材料已有使用的，责令企业委托有资质检测机构对使用该批次原材料生产的混凝土拌合物成型的主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定砼强度不满足设计或规范要求的，应对所有主要受力结构构件砼强度进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 3使用未经设区市住房城乡建设主管部门同意的机制砂或净化海砂的，责令企业将未使用的机制砂或净化海砂退场并做好相应记录；该批次机制砂或净化海砂已有使用的，责令企业委托有资质检测机构对使用该批次机制砂或净化海砂生产的混凝土拌合物成型的主要受力结构构件砼耐久性是否满足设计及规范要求进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 |
| 备注 | - 抽查发现主要原材料质量控制不符合要求时，应记录清楚已使用同批次原材料生产的混凝土拌合物成型的工程项目及其使用具体部位，并经企业负责人签字确认。 - 合格证、出厂检验报告或型式检验报告弄虚作假的，视为无合格证、出厂检验报告或型式检验报告 |

附件3-2

福建省预拌商品混凝土质量监督抽查抽测规定（生产过程质量控制）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | - 配合比确定与调整 - 计量与搅拌 - 掺和料品种、掺量 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 抽查检查时段内预拌混凝土企业(以下简称企业)生产过程质量控制情况 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1 配合比确定与调整 1.1 未发现配合比确定与调整不符合要求 1.2 配合比确定与调整不符合要求 1.2.1原材料产地（厂家）、品种、质量等有显著变化时未重新进行配合比设计 1.2.2使用超过半年以上未验证的配合比 1.2.2 其它情况 2 记量与搅拌 2.1 未发现计量与搅拌不符合要求 2.2 计量与搅拌不符合要求 2.2.1 搅拌站（楼）计量设备的精度不符合要求 2.2.2 搅拌站（楼）计量设备未检定或检定失效 2.2.3 原材料计量弄虚作假 2.2.4 原材料计量偏差超过允许偏差 2.2.5 拌制混凝土期间未按要求测定骨料含水率 2.2.6 其它情况 3掺和料品种、掺量 3.1 掺和料品种、掺量符合要求 3.2 掺和料品种或掺量不符合要求 3.2.1使用DBJ13-42规定外其他品种掺合料且未按规定组织专家论证（或专家论证不符合要求） 3.2.2掺合料掺量超过DBJ13-42规定允许范围且未按规定组织专家论证（或专家论证不符合要求） 3.2.3其它情况 |
| 处理 意见 | 1原材料产地（厂家）、品种、质量等有显著变化时未重新进行配合比设计，对使用原材料产地（厂家）、品种、质量等有显著变化后生产的混凝土拌合物成型的每个工程项目，每个砼强度等级分别抽取5个主要受力结构构件（构件由工程所在地质量监督机构事先在图纸上随机抽取），责令企业委托有资质检测机构对其强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定某个构件砼强度不满足设计或规范要求，责令企业委托有资质检测机构对与该构件同一检验批的主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定砼强度不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件砼强度进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 使用超过半年以上未验证的配合比的，对使用该配合比生产的的混凝土拌合物成型的每个工程项目，每个砼强度等级分别抽取5个主要受力结构构件（构件由工程所在地质量监督机构事先在图纸上随机抽取），责令企业委托有资质检测机构对其强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定某个构件砼强度不满足设计或规范要求，责令企业委托有资质检测机构对与该构件同一检验批的主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定砼强度不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件砼强度进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 2计量设备的精度不符合要求、计量设备未检定或检定失效、原材料计量弄虚作假，责令企业暂停生产，并委托有资质检测机构对相应工作班生产的混凝土拌合物强度是否符合合同和规范要求进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理；若没有条件对混凝土拌合物强度进行鉴定的，对使用该工作班生产的的混凝土拌合物成型的每个工程项目，每个砼强度等级分别抽取5个主要受力结构构件（构件由工程所在地质量监督机构事先在图纸上随机抽取），责令企业委托有资质检测机构对其强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定某个构件砼强度不满足设计或规范要求，责令企业委托有资质检测机构对与该构件同一检验批的主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定砼强度不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件砼强度进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 原材料计量偏差超过允许偏差或拌制混凝土期间未按要求测定骨料含水率的，责令企业改正。 3使用DBJ13-42规定外其他品种掺合料且未按规定组织专家论证（或专家论证不符合要求）或掺合料掺量超过DBJ13-42规定允许范围且未按规定组织专家论证（或专家论证不符合要求）的，责令企业改正，已使用于工程项目的，对已使用的工程项目，责令企业委托有资质检测机构对与该构件同一检验批的主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定砼强度不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件砼强度进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 |
| 备注 | 抽查发现混凝土生产过程质量控制不符合要求时，应记录清楚已使用工作班混凝土拌合物成型的工程项目及其使用部位，并经企业负责人签字确认。 |

附件3-3

福建省预拌商品混凝土质量监督抽查抽测规定（混凝土质量检验）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 1 出厂检验 2 交货检验 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 选取某一生产时段，抽查预拌混凝土企业(以下简称企业)混凝土质量检验情况 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1 出厂检验 1.1 未发现出厂检验不符合要求 1.2 出厂检验不符合要求 1.2.1 未留置出厂检验试块 1.2.2 试块取样频率不符合要求 1.2.3 未作出厂检验试块试验 1.2.4出厂检验试验弄虚作假 1.2.5 其它情况 2 交货检验 2.1 未发现交货检验不符合要求 2.2 交货检验不符合要求 2.2.1 交货检验地点不符合要求 2.2.2 未作坍落度检验 2.2.3 未留置交货检验试块 2.2.4未作交货检验试块试验 2.2.5 交货检验未委托第三方有资质检测机构 2.2.6交货检验试块弄虚作假 2.2.7 其它情况 |
| 处理 意见 | 1未留置出厂检验试块、试块取样频率不符合要求、或未作出厂检验试块试验或出厂检验试块试验弄虚作假的，对使用试块所代表的工作班生产的混凝土拌合物成型的每个工程项目，每个砼强度等级分别抽取5个主要受力结构构件（构件由工程所在地质量监督机构事先在图纸上随机抽取），责令企业委托有资质检测机构对其强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定某个构件砼强度不满足设计或规范要求，责令企业委托有资质检测机构对与该构件同一检验批的主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定砼强度不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件砼强度进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 2交货检验地点不符合要求、未作坍落度检验、未作交货检验试块试验、交货检验未委托第三方有资质检测机构、交货检验试块弄虚作假，按照《福建省建设工程质量安全动态管理办法（试行）》第四条（三）款每次给施工项目负责人记5分，并对使用该工作班生产的混凝土拌合物成型的每个工程项目，每个砼强度等级分别抽取5个主要受力结构构件（构件由工程所在地质量监督机构事先在图纸上随机抽取），责令施工单位委托有资质检测机构对其强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定某个构件砼强度不满足设计或规范要求，责令企业委托有资质检测机构对与该构件同一检验批的主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定砼强度不满足设计或规范要求的，应对该检验批所有主要受力结构构件砼强度进行鉴定，再根据鉴定结果进一步处理，并按照《福建省建设工程质量安全动态管理办法（试行）》第六条（三）款每次给施工项目负责人加记20分。 |
| 备注 |  |

附件3-4

福建省预拌商品混凝土质量监督抽查抽测规定（试验室条件）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | - 管理制度 - 检测人员 - 检测能力 - 仪器设备 - 试验环境 - 检测联网 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 随机抽查试验室条件 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1 管理制度 1.1 未发现管理制度不符合要求 1.2 管理制度不符合要求 1.2.1 管理制度不能有效运行 1.2.2 管理制度不能保证检测质量 1.2.3 其它情况 2 试验室人员 2.1试验室人员符合要求 2.2试验室人员不符合要求 2.2.1 试验室主任不符合要求 2.2.2 检测人员数量不符合要求 2.2.3 检测人员无法满足“每个检测项目持有相应岗位合格证书的检测人员应不少于3人” 2.2.4 其它情况 3 检测能力 3.1 未发现检测能力不符合要求 3.2 检测能力不符合要求 3.2.1 不具备**检测能力 3.2.2 其它情况 4 仪器设备 4.1 未发现仪器设备不符合要求 4.2 仪器设备不符合要求 4.2.1 试验室**仪器未检定或检定过期 4.2.2水泥抗折试验机或压力试验机不具备恒加载和数据自动采集功能 4.2.3 其它情况 5试验环境 5.1 未发现试验环境不符合要求 5.2 试验环境不符合要求 5.2.1混凝土标准养护室面积少于30平方米 5.2.2混凝土标准养护室面积无法满足生产和试验要求 5.2.3 其它情况 6 检测联网 6.1 试验室与省建设工程检测信息监管系统联网正常 6.2 试验室不具备与省建设工程检测信息监管系统联网条件 |
| 处理 意见 | 1 管理制度不符合要求的，责令企业改正。 2 试验室人员不符合要求的，责令企业改正。 3 检测能力不符合要求的，对不具备检测能力的项目责令企业委托有资质检测机构实施。 4 **仪器未检定或检定过期的，对该仪器对应的检测项目责令企业委托有资质检测机构实施；水泥抗折试验机或压力试验机不具备恒加载和数据自动采集功能的，对水泥抗折试验机或压力试验机相应的检测项目责令企业委托有资质检测机构实施。 5混凝土标准养护室面积少于30平方米，责令企业改正，整改期间混凝土检验委托有资质检测机构实施；混凝土标准养护室面积无法满足生产和试验要求的，责令企业改正。 6 试验室无法与省建设工程检测信息监管系统联网的，责令企业改正，整改期间试验室检测委托有资质检测机构实施。 |
| 备注 |  |

附件3-5

福建省预拌商品混凝土质量监督抽查抽测规定（试验室人员到位情况）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 1、试验室人员到位情况 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 随机抽查试验室人员到位情况 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1试验室人员到位情况 1.1试验室人员到位情况符合要求 1.2试验室人员到位情况不符合要求 1.2.1 当天到岗检测人员少于4人 1.2.2实际在岗检测人员少于6人 1.2.3当天到岗检测人员中无人可从事配合比设计、试块强度和水泥物理力学性能中的某一检测项目的检测 1.2.4其它情况 |
| 处理 意见 | 试验室人员到位情况不符合要求的，责令企业改正 |
| 备注 |  |

附件3-6     福建省预拌商品混凝土质量监督抽查抽测规定

（试验和生产数据实时上传情况）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 1、试验和生产数据实时上传情况 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 随机抽查试验和生产数据实时上传情况 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1试验和生产数据实时上传情况 1.1未发现试验和生产数据实时上传不符合要求 1.2试验或生产数据实时上传不符合要求 |
| 处理 意见 | 1试验数据实时上传情况不符合要求的，责令企业改正 |
| 备注 |  |

附件3-7

福建省预拌商品混凝土质量监督抽查抽测规定（粉煤灰质量）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | - 细度 - 需水量比 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 在监督人员监督下，由企业检测人员抽取粉煤灰试样 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1细度 1.1样品细度满足要求 1.2样品细度不满足要求 2需水量比 2.1样品需水量比满足要求 2.2样品需水量比不满足要求 |
| 处理 意见 | 1样品细度不满足要求的，责令企业将同批次粉煤灰退场并做好相应记录；该批次粉煤灰已有使用的，对该批次粉煤灰生产的混凝土拌合物成型的每个工程项目，责令企业委托有资质检测机构对主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定砼强度不满足设计或规范要求的，应对所有主要受力结构构件砼强度进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 2、样品需水量比不满足要求的，责令企业将同批次粉煤灰退场并做好相应记录；该批次粉煤灰已有使用的，对该批次粉煤灰生产的混凝土拌合物成型的每个工程项目，责令企业委托有资质检测机构对主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定砼强度不满足设计或规范要求的，应对所有主要受力结构构件砼强度进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 |
| 备注 | - 现场抽测时，应记录清楚已使用同批次粉煤灰生产的混凝土拌合物成型的工程项目及其使用部位，并经企业负责人签字确认。 |

附件3-8

福建省预拌商品混凝土质量监督抽查抽测规定（粒化高炉矿渣粉）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | - 比表面积 - 活性指数 - 流动度比 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 在监督人员监督下，由企业检测人员抽取粒化高炉矿渣粉试样 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1比表面积 1.1样品比表面积满足要求 1.2样品比表面积不满足要求 - 2活性指数 2.1样品活性指数满足要求 2.2样品活性指数不满足要求 3流动度比 3.1样品流动度比满足要求 3.2样品流动度比不满足要求 |
| 处理 意见 | 1样品比表面积不满足要求的，责令企业将同批次粒化高炉矿渣粉退场并做好相应记录；该批次粒化高炉矿渣粉已有使用的，对该批次粒化高炉矿渣粉生产的混凝土拌合物成型的每个工程项目，责令企业委托有资质检测机构对主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定砼强度不满足设计或规范要求的，应对所有主要受力结构构件砼强度进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 2样品活性指数不满足要求的，责令企业将同批次粒化高炉矿渣粉退场并做好相应记录；该批次粒化高炉矿渣粉已有使用的，对该批次粒化高炉矿渣粉生产的混凝土拌合物成型的每个工程项目，责令企业委托有资质检测机构对主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定砼强度不满足设计或规范要求的，应对所有主要受力结构构件砼强度进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 3样品流动度比不满足要求的，责令企业将同批次粒化高炉矿渣粉退场并做好相应记录；该批次粒化高炉矿渣粉已有使用的，对该批次粒化高炉矿渣粉生产的混凝土拌合物成型的每个工程项目，责令企业委托有资质检测机构对主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定砼强度不满足设计或规范要求的，应对所有主要受力结构构件砼强度进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 |
| 备注 | 现场抽测时，应记录清楚已使用同批次粒化高炉矿渣粉生产的混凝土拌合物成型的工程项目及其使用部位，并经企业负责人签字确认。 |

附件3-9

福建省预拌商品混凝土质量监督抽查抽测规定（水泥）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | - 强度 - 凝结时间 - 安定性 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 在监督人员监督下，由企业检测人员抽取粒化高炉矿渣粉试样 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1强度 1.1样品强度满足要求 1.2样品强度不满足要求 2凝结时间 2.1样品凝结时间满足要求 2.2样品凝结时间不满足要求 3安定性 3.1样品安定性满足要求 3.2样品安定性不满足要求 |
| 处理 意见 | 1样品强度不满足要求的，责令企业将同批次水泥退场并做好相应记录；该批次水泥已有使用的，对该批次水泥生产的混凝土拌合物成型的每个工程项目，责令企业委托有资质检测机构对主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定砼强度不满足设计或规范要求的，应对所有主要受力结构构件砼强度进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 2、样品凝结时间不满足要求的，责令企业将同批次水泥退场并做好相应记录；该批次水泥已有使用的，对该批次水泥生产的混凝土拌合物成型的每个工程项目，责令企业委托有资质检测机构对主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定砼强度不满足设计或规范要求的，应对所有主要受力结构构件砼强度进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 3、样品安定性不满足要求的，责令企业将同批次水泥退场并做好相应记录；该批次水泥已有使用的，责令相关建设单位牵头，组织施工、监理等单位对使用该批水泥的构件进行拆除重做。 |
| 备注 | 现场抽测时，应记录清楚已使用同批次水泥生产的混凝土拌合物成型的工程项目及其使用部位，并经企业负责人签字确认。 |

附件3-10

福建省预拌商品混凝土质量监督抽查抽测规定（天然砂质量）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 1、氯离子含量 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 在监督人员监督下，由企业检测人员抽取天然砂试样 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1氯离子含量 1.1样品氯离子含量满足要求 1.2样品氯离子含量不满足要求 |
| 处理 意见 | 1样品氯离子含量不满足要求的，责令企业将同批次天然砂退场并做好相应记录；该批次天然砂已有使用的，责令企业委托有资质检测机构对主要受力结构构件砼耐久性是否满足设计及规范要求进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 |
| 备注 | 现场抽测时，应记录清楚已使用同批次天然砂生产的混凝土拌合物成型的工程项目及其使用部位，并经企业负责人签字确认。 |

附件3-11

福建省预拌商品混凝土质量监督抽查抽测规定（机制砂质量）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | 1、石粉含量 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 在监督人员监督下，由企业检测人员抽取机制砂试样 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1石粉含量 1.1样品石粉含量满足要求 1.2样品石粉含量不满足要求 |
| 处理 意见 | 1样品石粉含量不满足要求的，责令企业将同批次天然砂退场并做好相应记录；该批次天然砂已有使用的，责令企业委托有资质检测机构对主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 |
| 备注 | 现场抽测时，应记录清楚已使用同批次天然砂生产的混凝土拌合物成型的工程项目及其使用部位，并经企业负责人签字确认。 |

附件3-12

福建省预拌商品混凝土质量监督抽查抽测规定（净化海砂质量）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | - 氯离子含量 - 贝壳含量 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 在监督人员监督下，由企业检测人员抽取天然砂试样 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1氯离子含量 1.1样品氯离子含量满足要求 1.2样品氯离子含量不满足要求 1贝壳含量 1.1样品贝壳含量满足要求 1.2样品贝壳含量不满足要求 |
| 处理 意见 | 1样品氯离子含量不满足要求的，责令企业将同批次天然砂退场并做好相应记录；该批次天然砂已有使用的，责令企业委托有资质检测机构对主要受力结构构件砼耐久性是否满足设计及规范要求进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 2样品贝壳含量不满足要求的，责令企业将同批次天然砂退场并做好相应记录；该批次天然砂已有使用的，责令企业委托有资质检测机构对主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 |
| 备注 | 现场抽测时，应记录清楚已使用同批次天然砂生产的混凝土拌合物成型的工程项目及其使用部位，并经企业负责人签字确认。 |

附件3-13

福建省预拌商品混凝土质量监督抽查抽测规定（混凝土质量）

| 抽查（抽测） 内容（项目） | - 混凝土强度 - 氯离子含量 |
| --- | --- |
| 抽查（抽测） 方式 | 在监管人员监督下，由生产企业在厂区制作一组砼试块，并现场抽测混凝土拌合物氯离子含量。 |
| 抽查 （抽测） 记录 | 1混凝土强度 1.1所抽测砼试块抗压强度代表值高于设计强度等级标准值 1.2所抽测砼试块抗压强度代表值低于设计强度等级标准值 1.2.1所抽测砼试块抗压强度代表值小于《混凝土强度评定检验标准》（GB50107）规定的最低值（即0.85倍的设计强度等级标准值） 1.2.2所抽测砼试块抗压强度代表值介于《混凝土强度评定检验标准》（GB50107）规定的最低值（即0.85倍的设计强度等级标准值）与设计强度等级标准值之间 1.2.3其它情况 2氯离子含量 2.1所抽测混凝土拌合物试样的氯离子含量符合要求 2.2所抽测混凝土拌合物试样的氯离子含量不符合要求 |
| 处理 意见 | 1所抽测砼试块抗压强度代表值小于《混凝土强度评定检验标准》（GB50107）规定的最低值（即0.85倍的设计强度等级标准值）的，责令企业委托有资质检测机构对使用该工作班生产的混凝土拌合物成型的所有主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。所抽测砼试块抗压强度代表值介于《混凝土强度评定检验标准》（GB50107）规定的最低值（即0.85倍的设计强度等级标准值）与设计强度等级标准值之间的，责令企业委托有资质检测机构对使用该工作班生产的混凝土拌合物成型的主要受力结构构件砼强度是否满足设计及规范要求进行鉴定；若经鉴定砼强度不满足设计或规范要求的，应对所有主要受力结构构件砼强度进行鉴定，并根据鉴定结果进一步处理。 2所抽测混凝土拌合物试样的氯离子含量不符合要求的，责令企业改正，查找原因，在原因查找出来前暂停生产；对已使用该工作班生产的混凝土拌合物成型的工程项目，责令相关建设单位牵头组织企业以及施工、监理、设计等单位提出处理方案并落实到位。 |
| 备注 |  |