
福建省工程建设地方标准

                              DBJ XX-XX-2012

       住房和城乡建设部备案号：JXXXXX-2012

[image: image1.wmf]m


热拌沥青混合料生产与施工技术规程

 Technical specification for production and construction


of Hot-mix asphalt

[image: image68.emf]

          2012-XX-XX发布                    2012-XX-XX实施                        

福建省住房和城乡建设厅发布

福建省工程建设地方标准

热拌沥青混合料生产与施工技术规程

  Technical specification for production and construction

of Hot-mix asphalt

DBJ XX-XX-2012

建设部备案号：JXXXXX-2012

主编部门：福建省建筑科学研究院等

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

实施日期：2012年X月X日

2012年   福州

前    言

根据福建省住房和城乡建设厅闽建科[2011]28号文的要求，标准编制组经广泛调查研究，结合我省当前实际情况，总结近年来的实践经验，参考国家现行相关标准，并在广泛征求意见、反复讨论的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容是：１、总则；２、术语；３、原材料质量与管理控制；４、生产过程质量控制；５、混合料出厂检验；６、质量记录；７、安全、环保措施。

在执行本规程过程中，请各单位注意积累资料，总结经验，如有意见或建议，请将有关意见和建议函告省住房和城乡建设厅（地址：福州市北大路242号，邮编：350001），以供今后修订时参考。

主编单位：福建省建筑科学研究院

福建省建设工程质量安全监督总站

参编单位：

主要起草人员：  

主 审 人 员： 

审 定 人 员： 

目      录

51  总  则


62  术  语


73  原材料质量与管理控制


73.1  一般规定


73.2  道路石油沥青


73.3  改性沥青


73.4  粗、细集料


83.5  填料


83.6  外加剂


94  生产过程质量控制


94.1  一般规定


94.2  机械设备


104.3  生产条件


104.4  计量要求


114.5  混合料配合比确定和调整


114.6  混合料生产


134.7  混合料运输、储存


155  混合料出厂检验


155.1  一般规定


155.2  出厂检验


155.3  合格判定


166  质量记录


177  安全、环保措施


177.1  安全


177.2  环保措施


64本规程用词说明


65条 文 说 明




1  总  则

1.0.1  为适应福建省热拌沥青混合料生产行业发展的需要，规范热拌沥青混合料拌和站的技术管理，保证热拌沥青混合料质量，特制定本规程。 
1.0.2  本规程适用于福建省热拌沥青混合料拌和站（以下简称“拌和站”）生产过程的质量控制。

1.0.3  拌和站必须建立完善、切实可行的规章制度，设置技术与质量管理机构，配备试验室。

1.0.4  拌和站必须分类整理生产过程技术资料和质量检验资料，并保存五年以上。
1.0.5  热拌沥青混合料生产、试验检测的岗位操作人员均应持证上岗。

1.0.6  拌和站应按照国家有关节能减排的规定进行生产，通过采用新材料、新技术、新工艺等措施，在保证热拌沥青混合料质量的前提下，实现节能、环保的目标。

1.0.7  从事沥青路面工程检测及见证试验的单位，必须具备省级以上建设行政主管部门颁发的资质证书和计量行政主管部门颁发的计量认证合格证书。

1.0.8  生产前，应对沥青混合料搅拌设备和相关生产设备进行调试，对机械设备的配套情况、技术性能、传感器计量精度等进行检查、标定。
1.0.9   计量设备的计量检定或校准周期为一年。

1.0.10  热拌沥青混合料生产技术要求除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

2  术  语

2.0.1  热拌沥青混合料

    由矿料与沥青结合料在热态下拌和而成的混合料的总称。

2.0.2  热拌沥青混合料拌和站

    是具有热拌沥青混合料生产能力和相关试验检测能力的生产企业，它包括沥青混合料搅拌设备、材料存放场地、沥青存储地、熔化及加热设备、试验室及办公用房、运输场地等，具有完备的排水设施和可靠的电力设施。试验室的试验设备齐全，各岗位操作人员执证上岗，且具有完善、切实可行的规章制度。
2.0.3  沥青混合料搅拌设备

    混合料的搅拌在强制式搅拌器内完成，且进、出料流为间歇性的沥青搅拌设备。由冷料供给系统、干燥滚筒、燃烧器、热骨料提升机、振动筛、热骨料仓、计量系统、搅拌器、成品料提升机、成品料仓、粉料供给系统、沥青供给系统、导热油加热炉、除尘系统、电气控制系统等组成。

2.0.4  标准工况

     环境温度20℃、标准大气压下，冷骨料平均含水率5%，以柴油为燃料，热骨料温度160℃或成品料温度在140℃时，对应为中粒式普通沥青混合料的工况。

3  原材料质量与管理控制

3.1  一般规定

3.1.1  热拌沥青混合料的各种原材料的质量必须符合国家现行相关标准，并经进厂检验合格后方可使用。

3.1.2  拌和站应建立原材料质量管理体系，对原材料供应商的产品质量、供货能力、质量管理体系进行综合评价并以书面形式确认。

3.1.3  进厂的原材料应具有相应的产品合格证或质量检验报告，首次使用的原材料应具有相应资质的检测单位出具的检验报告，拌和站不得使用上述资料不齐全的产品。

3.1.4  原材料进厂后应按批验收和检验，检验资料只作为拌和站内部质量控制资料使用。检验方法应符合国家现行相关标准的规定，检验批应符合《市政工程施工技术文件管理规程》（DBJ/T 13-135）的规定。

3.1.5  拌和站对其供应的产品质量负责，建设、施工、设计以及监理等单位不得要求拌和站使用其指定的沥青、外加剂等原材料产品。

3.2  道路石油沥青

3.2.1  沥青路面采用的沥青标号，宜按照道路等级、交通条件、路面类型及结构层次中的层位及受力特点、施工方法等，并结合福建省的使用经验，经技术论证后确定。各个沥青等级的适用范围和质量应符合国家现行相关标准的规定。
3.2.2  当缺乏所需标号的沥青时，可采用不同标号掺配的调和沥青，其掺配比例由试验确定，掺配后的沥青质量应符合国家现行相关标准的规定。

3.2.3 在特殊路段，如疏港道路、公交专用道、停车港湾、交叉路口等，选择沥青等级时，除应符合现行相关标准的规定外，宜增加PG等级技术指标。

3.2.4  沥青必须按品种、标号分开存放，并密封保存。除长期不使用的沥青可在自然温度下存储外，沥青在储罐中的贮存温度不宜低于130℃，并不得高于170℃。桶装沥青应直立堆放，加盖苫布。

3.2.5  液态沥青在拌和站的贮存应保证拌和站连续工作的需要，并为供应延迟和试验所需的时间留有余地。

3.2.6  道路石油沥青在贮运、使用及存放过程中应有良好的防水措施，避免雨水或加热管道蒸汽进入沥青中。

3.2.7  沥青罐车在运输过程中应有保温措施，长距离的运输应装备加热升温系统。
3.3  改性沥青

3.3.1  热拌沥青混合料用改性沥青的适用范围和质量应符合国家现行相关标准的规定。

3.3.2  制造改性沥青的基质沥青应与改性剂有良好的配伍性，其质量应符合现行相关标准的规定。拌和站在接收改性沥青时需要求供应商提供改性沥青的质量报告及用于改性沥青生产的基质沥青质量检验报告或沥青样品。
3.3.3  改性沥青宜在固定式工厂集中制作。改性沥青使用前必须搅拌均匀，发现离析等质量不符要求的改性沥青不得使用。

3.4  粗、细集料

3.4.1  粗集料应洁净、干燥、表面粗糙，质量、规格及选用应符合现行相关标准的规定。当单一规格集料的针片状颗粒含量、水洗法<0.075mm颗粒含量等达不到要求，而按照集料配合比计算的质量指标符合要求时，工程上允许使用。对受热易变质的集料，宜采用经拌和机烘干后的集料进行检验。
3.4.2  细集料应洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，其质量、规格及选用应符合现行相关标准的规定。

3.4.3  天然砂可采用河砂或海砂。砂的含泥量超过规定时应水洗后使用，海砂中的贝壳类材料必须筛除。机制砂宜采用专用的制砂机制造，并选用优质石料生产。热拌密级配沥青混合料中天然砂的用量通常不宜超过集料总量的20%，SMA和OGFC混合料不宜使用天然砂。
3.4.4  集料应按不同产地、规格分别堆放，堆放场地应搭设雨棚并设置分隔挡板，不得混杂，并做好明显标记。
3.4.5  集料在装卸、运输、储存过程中应保持洁净，集料进场宜在料堆顶部平台卸料，经推土机推平后，铲运机从底部按顺序竖直装料，减小集料离析。
3.5  填料

3.5.1  热拌沥青混合料用矿粉必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土杂质应除净。矿粉应干燥、洁净，能自由地从矿粉仓流出，其质量、堆放以及选用应符合现行相关标准的规定。

3.5.2  矿粉在贮存中应防止受潮和结块。
3.6  外加剂

3.6.1  热拌沥青混合料用外加剂质量应符合现行相关标准的规定。

3.6.2  在沥青中掺加抗剥落剂应选用耐热、耐水、长期性能好的抗剥落剂。抗剥落剂的掺加比例以沥青的质量百分率计算。
3.6.3  纤维可选用聚酯纤维、矿物纤维和木质素纤维。若采用矿物纤维，宜采用玄武岩等矿石制造。纤维应在250℃的干拌温度不变质、不发脆，使用纤维必须符合环保要求，不危害身体健康。纤维必须在混合料拌和过程中能充分分散均匀。

3.6.4  拌和站应根据所用材料的实际情况选用合适的外加剂品种和掺量。

4  生产过程质量控制

4.1  一般规定

4.1.1  热拌沥青混合料生产过程的质量控制包括沥青混合料组成材料的计量、搅拌、储存、运输、沥青混合料质量检验等工序的控制。
4.1.2  热拌沥青混合料应采用间歇式拌和设备生产，设备应满足相应标准的要求。
4.1.3  拌和站应具备防火设施，并采取良好的环境保护以及劳动保护措施，确保安全。
4.1.4  正式开工前，各种原材料的试验结果，包括据此进行的目标配合比设计和生产配合比设计结果，应在规定的期限内向业主及监理工程师提出正式报告，待取得正式认可后，方可使用。

4.1.5  在热拌沥青混合料生产过程中，拌和站应做好有关天气、生产、检验等记录，根据天气变化对沥青混合料生产作出相应的调整。

4.1.6  计量设备应按规定进行计量检定或校准。

4.1.7  所有与生产有关的质量记录必须真实、有效。

4.2  机械设备

4.2.1  热拌沥青混合料拌和设备应具有自记设备、配备完善的电子计量系统和记录打印系统，以及配套的冷、热配料仓各不得少于5个规格，具有添加纤维、消石灰等外加剂的设备。沥青储罐、矿粉储罐的容量要与沥青混合料搅拌设备的生产能力相匹配。

4.2.2  用于快速路、主干路的热拌沥青混合料拌和设备在标准工况下生产能力应达到200t/小时以上。用于次干路及以下城镇道路的热拌沥青混合料拌和设备在标准工况下生产能力应达到160t/小时以上。

4.2.3  改性沥青生产设备应与拌和站生产能力相匹配。

4.2.4  拌和站应配备相应的试验室，试验室应具有进行矿料基本性能检测，沥青材料基本性能检测，混合料马歇尔试验、沥青含量及矿料级配试验的能力。所有计量设备在使用前均应计量合格。具体的检测项目及主要仪器设备见表4.2.4。
表4.2.4  检测项目及主要试验设备

	序号
	项目
	试验检测参数
	主要仪器设备

	1
	矿料
	密度、含水率、吸水率、级配、压碎值、磨耗值、针片状颗粒含量、与沥青的粘附性、棱角性、含泥量、砂当量、亚甲蓝、矿粉外观、矿粉亲水系数
	摇筛机、标准筛（砂、石筛）、电子天平、烘箱、压碎值试验仪、压力机、洛杉矶磨耗机、游标卡尺、砂当量仪、叶轮搅拌机、量筒、秒表、电炉、烧杯、棱角性测定仪

	2
	沥青
	针入度、延度、软化点
	自动针入度仪、低温延伸度仪、软化点仪、恒温水槽、烘箱

	3
	沥青混合料
	马歇尔稳定度、流值、空隙率、毛体积密度、沥青含量、矿料级配、理论最大密度
	马歇尔自动击实仪（或旋转压实仪）、马歇尔稳定度仪、烘箱、电子天平、游标卡尺、沥青混合料抽提仪（或燃烧炉）、理论最大密度试验仪、标准筛、摇筛机、恒温水槽、脱模器、浸水天平、温度计


4.2.5  运输车辆宜为自卸式卡车，数量应根据沥青混合料拌和设备生产能力、拌和站与摊铺现场之间的距离以及摊铺进度合理配置。

4.2.6  设备维护

1  拌和设备、计量设备及附属配套设备（如运输车等）应保持正常工作状态，并保持整洁。
2  计量器具的维护应按计量仪器管理有关规定执行。

3  沥青混合料搅拌设备的维护保养按有关说明书执行，易损件应及时更换，保证沥青混合料的拌和质量。

4.3  生产条件

4.3.1  拌和站的选址及场地布置应符合国家有关环境保护、消防、安全等规定。

4.3.2  拌和站厂内应包括材料存放场地、沥青储存地、熔化及加热设备、试验室及办公用房屋、运输场地。拌和站具有完备的排水设施和可靠的电力供应，料场及场内道路应作硬化处理，做到生产区和生活区分开。
4.3.3  材料存放场地应根据生产的沥青混合料的品种要求，对堆料场进行合理划分，不同堆料区之间应做好标识和隔离措施，集料堆放场地应设防雨顶棚。

4.3.4  拌和站生产场地面积应根据生产能力满足表4.3.4的要求。

表4.3.4  生产场地面积

	生产能力
	场地面积

	＜160 t/h
	≥13000㎡

	≥160 t/h
	≥18000㎡


4.3.5  试验室用房面积应不小于60㎡，集料试验室、沥青试验室、沥青混合料试验室应分开设置。

表4.3.5  试验室用房面积
	功能区

类别
	集料试验室
	沥青试验室
	沥青混合料试验室
	样品室
	总面积

	面积要求（㎡）
	≥15
	≥15
	≥20
	≥10
	≥60

	其他要求
	1、各功能区之间必须具有有效隔离措施，避免开展试验时相互干扰；

2、有温湿度要求的功能区必须安装必要的温湿度控制设备；

3、试验室场所需做好必要的安全和环保措施。


4.3.6  拌和站应配备相应的生产技术人员，试验室检测人员应持证上岗，且不少于3人，试验室主任应具有中级以上职称。

4.3.7  拌和站必须建立完善、切实可行的试验室人员、资料和仪器设备等管理制度。
4.4  计量要求

4.4.1  计量设备应符合下列要求：

1  计量设备的精度应满足《道路施工与养护机械设备 沥青混合料搅拌设备》（GB/T 17808）的规定。

2  计量设备应具有法定部门签发的有效合格证且应定期检定。在热拌沥青混合料生产过程中不应使用检定不合格或超过检定期限的计量设备。

3  计量设备除及时送检计量部门外，还应根据日期、仪器、环境等要求制定自校规程，并定期进行自校。

4  计量设备必须能连续计量不同沥青混合料的各种材料。计量控制应采用微机控制，计量控制系统应具有粗精秤功能、误差自动修正和补偿功能。

4.4.2  沥青混合料拌和锅计量系统，操作人员应经常检查。
4.5  混合料配合比确定和调整

4.5.1  沥青混合料目标配合比、生产配合比应由具有相应资质的检测机构进行设计，并符合相应标准的规定。

4.5.2  拌和站应根据目标配合比，通过试配、调整，确定生产配合比。拌和机按生产配合比结果进行试拌、铺筑试验段，并取样进行马歇尔试验，同时从路上钻取芯样观察空隙率的大小，由此确定生产用的标准配合比。标准配合比的矿料合成级配中，至少应包括0.075mm、2.36mm、4.75mm及公称最大粒径筛孔的通过率接近优选的工程设计级配范围的中值，并避免在0.3～0.6mm处出现“驼峰”。
4.5.3  经设计确定的标准配合比，在施工过程中不得随意变更。生产过程中，当进场材料发生变化，沥青混合料的矿料级配、马歇尔试验技术指标不符合要求时，应及时调整配合比，使沥青混合料质量符合要求并保持相对稳定，必要时重新进行配合比设计。

4.6  混合料生产

4.6.1  热拌沥青混合料应采用符合本规程4.2条规定的搅拌设备进行混合料生产。

4.6.2  混合料生产应严格控制计量控制系统的误差，包括秤的计量误差和计量控制系统的控制误差。

4.6.3  各种工序的温度（加热温度、出料温度、储存温度、废弃温度、运到施工现场温度）控制应根据实践经验并参照表4.6.3选择。

表4.6.3-1  混合料的生产各工序温度要求（℃）
	工  序
	道路石油沥青的标号

	
	50号
	70号
	90号
	110号

	沥青加热温度
	160~170
	155~165
	150~160
	145~155

	矿料加热温度
	集料加热温度比沥青温度高10~30（填料不加热）

	沥青混合料出料温度
	150~170
	145~165
	140~160
	135~155

	混合料贮料仓贮存温度
	贮料过程中温度降低不超过10

	混合料废弃温度高于
	200
	195
	190
	185

	运输到现场温度不低于
	150
	145
	140
	135


注：沥青混合料的各工序的温度采用具有金属探测针的插入式数显温度计测量。表面温度可采用表面接触式温度计测定。当采用红外线温度计测量表面温度时，应进行标定。

4.6.4  沥青混合料搅拌设备必须有二级除尘装置，经一级除尘部分经试验确定合格后可回收使用，二级除尘部分直接废弃。对因除尘造成的粉料损失应补充等量的新矿粉。

4.6.5  拌和设备的矿料仓应配备振动装置以防止矿粉起拱。添加消石灰、水泥等外掺剂时，应增加粉料仓，也可由专用管线和螺旋输送器直接加入拌和锅，若与矿粉混合使用时应避免二者因密度不同发生离析。
4.6.6  混合料生产在每日施工前，应取热料仓集料进行集料筛分试验，若发生变化，应及时调整沥青混合料搅拌设备输入的生产配合比。
4.6.7  沥青混合料拌和设备的各种传感器必须定期检定，周期不少于每年一次。冷料供料装置需经标定得出集料供料曲线。
表4.6.3-2  聚合物改性沥青混合料的生产各工序温度要求（℃）

	工  序
	聚合物改性沥青品种

	
	SBS类
	SBR胶乳类
	EVA、PE类

	沥青加热温度
	160~165

	成品改性沥青加热温度，不大于
	175
	-
	175

	集料加热温度
	190~220
	200~210
	185~195

	改性沥青SMA混合料出厂温度
	170~185
	160~180
	165~180

	混合料最高温度（废弃温度）
	195

	混合料贮存温度
	拌和出料后降低不超过10

	运输到现场温度不低于
	165
	155
	160


注：1、同表4.6.3-1。

2、当采用表列以外的聚合物或天然沥青改性沥青时，各工序温度应由试验确定。

3、SMA混合料的各工序温度应视纤维品种和数量、矿粉用量的不同，在改性沥青混合料的基础上作适当提高。

4.6.8  城镇快速路和主干路用的间歇式拌和设备必须配备计算机设备，在拌和过程中应逐盘打印沥青、外加剂、各种矿料的用量及温度、拌和温度及拌和时间等各种参数，每个台班结束时应打印出一个台班的统计量，进行沥青混合料生产质量及铺筑厚度的总量检验，总量检验的数据有异常波动时，应立即停止生产，分析原因。

4.6.9  沥青材料应采用导热油加热，沥青与矿料的加热温度应调节到能使拌和的沥青混合料出厂温度符合要求。

4.6.10  集料宜尽量使用干燥的集料，确保干燥滚筒、燃烧器运行稳定。
4.6.11  沥青混合料拌和时间根据具体情况经试拌确定，以沥青均匀裹覆集料为度。间歇式拌和设备每盘的生产周期不宜少于45s（其中干拌时间不少于5～10s）。改性沥青和SMA混合料的拌和时间应适当延长。

4.6.12  间歇式拌和设备的振动筛规格应与矿料规格相匹配，最大筛孔宜略大于混合料的最大粒径，其余筛的设置应考虑混合料的级配稳定，并尽量使热料仓大体均衡，不同级配混合料必须配置不同的筛孔组合。 

4.6.13  生产添加纤维的沥青混合料时，纤维必须在混合料中充分分散，拌和均匀。拌和设备应配备同步添加投料装置，松散的絮状纤维可在喷入沥青的同时或者稍后采用风送设备喷入拌和锅，拌和时间宜延长5s以上。颗粒纤维可在粗集料投入的同时自动加入，经5～10s的干拌后，再投入矿粉。
4.6.14  使用改性沥青时应随时检查沥青泵、管道、计量器是否被堵，堵塞时应及时清洗。
4.6.15  在实际施工中，应根据沥青及沥青混合料结构类型、天气情况及运距确定适用的出厂温度。
4.6.16  冬期当快速路、主干路施工气温低于10℃，其他等级城镇道路施工气温低于5℃时，不宜生产沥青混合料，必须生产时，要采取相应措施，确保施工质量。

4.6.17  沥青混合料出厂时应逐车检测沥青混合料的重量和温度，记录出厂时间，签发一式两份运料单，一份存拌和厂，一份交摊铺现场。运料单上应明确项目名称、混合料类型、出厂时间、产品类别、出厂温度、运料卡车要求、运料车重量及与施工有关的参数等信息，且必须保存备查。
4.6.18  沥青混合料生产过程质量控制应按相关规定检查和检验沥青混合料产品的质量，并符合下列要求：
1  从料堆和皮带运输机随时目测检查各种材料的质量和均匀性，检查泥块及超粒径碎石，检查冷料仓有无窜仓。目测混合料拌和是否均匀、有无花白料、有无析漏、油石比是否合理，检查集料和混合料的离析情况。

2  检查控制室拌和设备各项参数的设定值、控制屏的显示值，核对计算机采集和打印记录的数据和显示值是否一致。
3  检测沥青混合料的材料加热温度、混合料出厂温度，取样抽提、筛分检测混合料的矿料级配、油石比。抽提筛分应至少检查0.075mm、2.36mm、4.75mm、公称最大粒径及中间粒径等5个筛孔的通过率。

4  取样成型试件进行马歇尔试验，测定空隙率、稳定度、流值，并计算VMA、VFA指标。

5  相关试验报告和记录资料必须保存备查。

4.7  混合料运输、储存

4.7.1  热拌沥青混合料宜采用较大吨位的运料车运输，但不得超载运输，进入摊铺现场后不得急刹车、急弯掉头，以免使透层、封层造成损伤。运料车的运力应稍有富余，施工过程中摊辅机前方应有运料车等候。

4.7.2  运料车每次使用前后必须清扫干净，在车厢板上涂一薄层防止沥青粘结的隔离剂或防粘剂，但不得有余液积聚在车厢底部。从拌和机向运料车上装料时，应每卸一斗混合料挪动一下汽车位置，平衡装料，以减少混合料的离析现象。装料宜分3次装料法或5次装料法，3次装料法时先装载前部、后部，再装载中部； 5次装料法先装载下层的前部、后部，再装载中部，最后装载上层的前部、后部。正确的装料法详见图4.7.2。

4.7.3  运料车运输混合料应用苫布、双层篷布、棉毯等保温防尘装置覆盖保温、防雨、防污染。运输车到达现场后,保温布不得提前掀开,等到摊铺时再掀开,以免温度损失。运输车辆车槽四角应密封坚固，防止在运输成品过程中呈热融状态的沥青由于滴漏对周边环境造成污染。

4.7.4  SMA 及OGFC 混合料在运输、等候过程中，如发现有沥青结合料沿车厢板滴漏时，应采取措施予于避免。
4.7.5  运料车在运输过程中，不得随意停歇。运料车进入摊铺现场时，轮胎上不得沾有泥土等可能污染路面的脏物，否则宜设水池洗净轮胎后进入工程现场。
4.7.6  沥青混合料在摊铺地点凭运料单接收，若混合料不符合施工温度要求，或已经结成团块、已遭雨淋的不得铺筑。
4.7.7  间歇式拌和设备宜备有保温性能好的成品储料仓，贮存过程中混合料温降不得大于10℃、且不能有沥青滴漏，普通沥青混合料的贮存时间不得超过72h，改性沥青混合料的贮存时间不宜超过24h，SMA混合料只限当天使用；OGFC应随拌随用。

[image: image69.emf]


5  混合料出厂检验

5.1  一般规定

5.1.1 沥青混合料的出厂检验应按照现行相关标准规定进行。
5.1.2 沥青混合料出厂检验的取样与试验由拌和站承担，由拌和站出具的出厂检验报告及相关的原材料检验报告不作为工程质量评定与验收依据。
5.2  出厂检验

5.2.1 沥青混合料出厂检验的试样应在拌和站取样。取样频率、方法和数量应按下列规定进行：

1  拌和站应按同类型、同配合比，每台班、每日至少向施工现场提供一出厂检验报告；连续生产时，每2000t提供一次出厂检验报告。

2  沥青混合料应随机取样，并具有充分的代表性；取样方法和数量应符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（ JTG E20）的规定。

5.2.2 沥青混合料的出厂检验的取样与试验应由质检人员进行，出厂检验应按下列规定进行：

1  每车应目测检查混合料的外观，观察集料粗细、均匀性、离析、油石比、色泽、冒烟、有无花白料、油团等各种现象。

2  当目测外观检查正常时，应检查混合料的出厂温度，每车不少于一次。沥青混合料的出厂温度应符合本规程第4.6.3条的规定。
3  沥青混合料的外观和出厂温度检查不符合要求时不得出厂。

4  拌和站取样后应立即成型试件，成型温度和试件尺寸应符合《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（ JTG E20）的规定。

5  取样成型试件进行马歇尔试验，测定空隙率、马歇尔稳定度、流值；进行沥青含量试验，测定油石比；进行矿料级配试验，测定各筛孔通过率。
5.2.3 外观和出厂温度检查记录，马歇尔试验、沥青含量试验及矿料级配试验记录及报告，必须保存备查。
5.2.4 有其他性能要求的沥青混合料，其质量指标按有关规定检验。

5.3  合格判定

5.3.1 沥青混合料出厂时，外观和出厂温度应符合设计和施工要求；空隙率、马歇尔稳定度、流值、油石比、矿料级配应符合现行相关标准的要求。
5.3.2 有其他性能要求的沥青混合料的合格判定，按《城镇道路工程施工与验收规范》（CJJ 1）、《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）、《城镇沥青路面施工技术规程》（DBJ13-98）的相关标准规定执行。

6  质量记录

6.0.1  质量记录包括生产过程中形成的有关确保工程质量的措施方案、材质证明、检验检测报告等资料。

6.0.2  所有原始记录表格及报告、试验检测及计算数据、汇总表格、出厂检验报告、运料单等，必须如实记录和保存。对已经采取措施进行返工和补救的项目，可在原始记录和数据上注明，但不得销毁。

6.0.3  质量记录的格式应符合《市政工程施工技术文件管理规程》（DBJ/T 13-135）的规定。

6.0.4  除集料外的原材料应由供应商提供出厂合格证。所有原材料均应按照规定的频率抽样检验并出具检验报告。

6.0.5  沥青混合料配合比应由有资质的试验检测机构试配、确定并提交报告。

6.0.6  混合料应按照规定频率检验相应指标，并提交记录或报告。

6.0.7  工程验收相关检验资料应由监理见证下送第三方检测机构完成，工程验收相关检验资料也可作为拌和站自控资料。

6.0.8 本规程中附录B 生产过程控制相关记录表中表B.3～B.13来源于《道路施工与养护机械设备 沥青混合料搅拌设备》（GB/T 17808）中附录A。

7  安全、环保措施

7.1  安全

7.1.1  作业人员必须熟悉有关沥青混合料拌和设备说明书中描述的所有机械部分，做到熟悉机械的性能、特点、安全操作及注意事项。
7.1.2  经常检查沥青罐、管道是否存在泄漏，注意防止灼伤、燃烧和溢锅的危险。
7.1.3  设备应有专人负责管理、操作，实行“定机、定人、定岗位”的制度。生产中至少有两名以上的作业人员在岗，以便替换，禁止使用未经检查合格的装置。
7.1.4  操作生产时作业人员应穿工作装，佩戴安全用具。禁止在过劳、饮酒后或身体状况不好时操作生产。
7.1.5  生产中作业人员应经常巡视主机，检查各部有无异常、异响，严禁在搅拌机下停留。
7.1.6  生产过程中应配备灭火器材及急救药箱。

7.2  环保措施

7.2.1  拌和站在选址时必须要距离居民区和生态作物区有一定的距离，做好环境保护措施，树立良好的企业形象。

7.2.2  集料料场应采用覆盖措施或直接喷洒覆盖剂以减少扬尘，防止污染周围环境。
7.2.3  生产设备要安装布袋式除尘装置，使过滤后的粉尘排放达到标准，对粉尘易扬起部位需加装围挡。

7.2.4  溢料管应进行包裹，消除石料与金属撞击噪声，防止噪声扰民。
7.2.5  沥青油烟应采用国家规定的相关方法进行处理。经净化处理后排出的气体，应满足国家有关规定。
    附录A  试验室相关记录与报告表格
     XXX沥青混合料拌和站试验室

   材料检测基本信息记录表

  表A.1                                                       第    页共    页

	编  号
	
	检测日期
	 年  月   日  ～  年  月  日

	委托单位
	
	样品编号
	

	施工单位
	
	使用部位
	

	工程名称
	

	样品信息
	样品名称
	品种型号
	数量状态
	代表数量
	取样日期

	
	
	
	
	
	

	
	取样地点
	生产厂家
	出厂日期
	产地
	合格证编号

	
	
	
	
	
	

	检测项目
	

	检测依据
	

	主要

仪器设备
	仪器名称
	型号规格
	管理编号
	校准有效期至

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	环境条件
	

	检测用辅助材料情况
	

	备  注
	                              


XXX沥青混合料拌和站试验室

表A.2  细集料试验记录表

样品编号：                                                                    第   页共   页

一、筛分试验（□干筛法 / □水洗法）                                      试验时间：  年   月   日

	试样
编号
	过（□4.75mm / □9.5mm)筛的

筛下质量（g）
	缩分后试样质量

（g）
	试验前烘干恒重过程（g）
	烘干后试样总质量（g）

	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	

	 -1
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -2
	
	
	
	
	
	
	
	

	试样
编号
	用于干筛或水洗的烘干试样质量m1（g）
	水洗后烘干恒重过程（g）
	水洗后的干燥集料试样的总质量m2（g）
	通过0.075mm

的质量（g）
	0.075mm质量通过百分率（%）

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	
	
	

	 -1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	筛孔（mm）
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075
	盘底
	细度模数Mx1

	
	筛余量mi（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	分计筛余Pˊi（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	累计筛余（%）
	A9.5
	A4.75
	A2.36
	A1.18
	A0.6
	A0.3
	A0.15
	A0.075
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	通过百分率（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -2
	用于干筛或水洗的烘干试样质量m1（g）
	水洗后烘干恒重过程（g）
	水洗后的干燥集料试样的总质量m2（g）
	通过0.075mm

的质量（g）
	0.075mm质量通过百分率（%）

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	筛孔（mm）
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075
	盘底
	细度模数Mx2

	
	筛余量mi（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	分计筛余Pˊi（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	累计筛余（%）
	A9.5
	A4.75
	A2.36
	A1.18
	A0.6
	A0.3
	A0.15
	A0.075
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	通过百分率（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均（□通过百分率/

□累计筛余）（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	细度模数平均值 Mx=( Mx1+Mx2)/2
	

	计算公式
	Pˊi=mi/m1×100；Mx1、2=[(A0.15+A0.3+A0.6+A1.18+A2.36)-5A4.75]/(100- A4.75)

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备  注
	


XXX沥青混合料拌和站试验室

表A.2  细集料试验记录表

样品编号：                                                                    第   页共   页

二、表观密度(容量瓶法)                                      试验时间：  年   月   日

	缩分后试样质量（g）
	试样烘干恒重过程（g）
	烘干后试样总质量

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	

	
	
	
	
	
	
	

	容量瓶法
	试件

编号
	水温（0C）
	试样的烘干质量m0（g）
	水及容量瓶总质量m1（g）
	试样、水及容量瓶总质量m2（g）
	表观相对密度γa
	表观相对密度平均值
	试验温度T时水的密度ρT（g/cm3）
	表观密度ρa（g/cm3）
	表观密度平均值（g/cm3）

	
	 -1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 -2
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	计算公式
	γa= m0/（m0+m1-m2）；ρa =γa×ρT

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备  注
	


三、吸水率及密度                                             试验时间：  年   月   日

	过2.36mm筛的筛下质量（g）
	
	缩分后试样质量（g）
	

	试件

编号
	水温（0C）
	静置开始时间
	静置结束时间
	饱和面干试样质量m 3（g）
	饱和面干试样、水、瓶总质量m 2（g）
	水、瓶总质量m 1（g）
	试样烘干恒重过程（g）
	烘干试样质量m 0（g）
	吸水率ωx（%）
	吸水率平均值（%）

	
	
	
	
	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	
	
	

	 -1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试件

编号
	表观相对密度γa
	表观相对密度平均值
	表干相对密度γs
	表干相对密度平均值
	毛体积相对密度γb
	毛体积相对密度平均值
	水温修正系数αt
	表观密度ρa

（g/cm3）
	表观密度平均值（g/cm3）
	表干密度ρs（g/cm3）
	表干密度平均值（g/cm3）
	毛体积密度ρb（g/cm3）
	毛体积密度平均值（g/cm3）

	 -1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算公式
	ωx =( m 3- m 0)×100/ m 0；γa= m 0/(m 0+ m  1- m 2) ；γs= m 3/(m 3+ m  1- m 2)；ρa=(γa-αt)×ρω；ρs=(γs-αt)×ρω；γb = m 0/（m 3+ m 1- m 2）；ρb=(γb-αt)×ρω

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备  注
	


XXX沥青混合料拌和站试验室

表A.2  细集料试验记录表

样品编号：                                                                    第   页共   页

四、砂当量                                                     试验时间：  年   月   日
	试样编号
	过4.75mm筛后试样质量（g）
	容器

质量（g）
	未烘干的试样与容器总质量（g）
	测定含水量试样烘干

  恒重过程（g）
	烘干后的试样与容器总质量（g）
	试样含水率（％）
	含水率平均值（％）
	相当于干燥试样120g时的潮湿试样的质量m1（g）

	
	
	
	
	I
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	
	
	
	

	 -1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试样

编号
	试筒加入冲洗液后液面刻度（mm）
	加试样后静置时间（min）
	机械振荡器在30S±1S的时间内振荡次数（次）
	冲洗管抽出后液面刻度（mm）
	冲洗管抽出后试筒静置时间（min）
	试筒中絮状凝物和沉淀物的总高度h1（mm）
	试筒中用活塞测定的集料沉淀物的高度h2（mm）
	试样的砂当量SE（％）
	试样的砂当量平均值（％）

	 -1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算公式
	SE=h2/h1×100

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备  注
	


五、含泥量                                                    试验时间：  年   月   日
	缩分后试样质量（g）
	缩分后试样烘干恒重过程（g）
	缩分后烘干试样质量（g）

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	

	
	
	
	
	
	
	

	试样编号
	试验前烘干试样质量m0（g）
	浸泡开始时间
	浸泡、 水洗后结束时间
	试验后烘干恒重过程（g）
	试验后烘干试样质量m1（g）
	含泥量Qn（%）
	含泥量平均值（%）

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	

	 -1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算公式
	Qn=(m0- m1)×100/m0 

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备  注
	


XXX沥青混合料拌和站试验室

表A.2  细集料试验记录表

样品编号：                                                                    第   页共   页

六、含水率                                                  试验时间：  年   月   日
	试样
编号
	容器质量m1（g）
	未烘干的试样与容器总质量m2（g）
	试样烘干恒重过程（g）
	烘干后的试样与容器总质量m3（g）
	含水率ω

（%）
	含水率平均值（%）

	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	
	
	

	 -1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算公式
	ω=( m2- m3)×100 /(m3- m1)

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备  注
	


七、棱角性（间隙率法）                                             试验时间：  年   月   日
	容器的干质量m0（g）
	容器加水的合质量m1（g）
	标定容器的容积V（mL）
	称试样质量（g）
	试样冲洗、过筛后烘干恒重过程（g）
	干试样质量（g）

	
	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试样编号
	称取烘干试样质量（g）
	试验后称取容器加试样的总质量m2（g）
	试样的松装相对密度γfa
	试样的毛体积密度γfb
	试样的间隙率，即棱角性U（%）
	试样的间隙率，即棱角性平均值（%）

	 -1
	
	
	
	
	
	

	 -2
	
	
	
	
	
	

	 -3
	
	
	
	
	
	

	计算公式
	V=m1-m0(标定容器体积时，忽略温度的影响对水密度的影响，即1mL=1g)；

γfa＝（m2－m0）/（m1－m0）×100； U＝（1－γfa/γfb）×100。

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备  注
	


XXX沥青混合料拌和站试验室

表A.2  细集料试验记录表

样品编号：                                                                    第   页共   页

八、棱角性（流动时间法）                                    试验时间：  年   月   日

	过（□4.75mm  □2.36mm)筛的筛下质量（g）
	水洗后称试样质量（g）
	漏斗孔径

（mm）
	试样烘干恒重过程（g）
	干试样质量（g）
	试样的表观相对密度γa

	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	
	

	
	
	□12 □16
	
	
	
	
	
	
	

	试样

编号
	缩分后试样质量
[image: image70.png]


（kg）
	打开漏斗开启门、试样开始流出的时间

（s）
	试样全部流完的时间

（s）
	试样的流动时间

（s）
	平均值

（s）

	 -1
	
	
	
	
	

	 -2
	
	
	
	
	

	 -3
	
	
	
	
	

	 -4
	
	
	
	
	

	 -5
	
	
	
	
	

	计算公式
	
[image: image2.wmf]70

.

2

/

0

.

1

g

a

m

´

=



	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                               采取控制措施：

	备  注
	


九、亚甲蓝                                                  试验时间：  年   月   日
	试样

编号
	试验前烘干试样质量mh（g）
	烘干开始时间
	烘干结束时间
	试验后烘干恒重过程（g）
	试验后烘干试样质量mg（g）
	水分含量（%）
	水分含量平均值（%）

	
	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	
	
	

	 -1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 -2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试样

编号
	缩分后试样质量（g）
	筛除大于2.36颗粒
	筛余后试样质量m (g)
	亚甲蓝溶液总体积v (mL)

	 -1
	
	
	
	

	 -2
	
	
	
	

	计算公式
	ω=(mh-mg)/ mg×100；MBV=V/m×10

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备  注
	


  XXX沥青混合料拌和站试验室

沥青混合料用细集料检验报告

表A.3                                                                   共   页 第   页
	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	见证单位
	

	委托编号
	
	见证人
	

	样品编号
	
	见证人证书编号
	

	使用部位
	
	检验性质
	

	集料规格
	
	委托日期
	

	集料产地
	
	检验日期
	

	集料种类
	
	公路等级
	
	报告日期
	

	检  验  项  目
	单位
	技术指标           
	检验结果
	检验方法

	表观相对密度                    
	—　
	
	
	

	坚固性（＞0.3㎜部分）
	％
	
	
	

	含泥量(<0.075mm颗粒含量) 
	％
	
	
	

	砂当量
	％
	
	
	

	亚甲蓝值
	g/㎏
	
	
	

	 棱角性(流动时间)
	s
	
	
	

	颗

粒

级

配
	筛孔尺寸（mm）
	级配范围
	实测通过百分率（％）
	

	
	
	S15(0-5)
	S16(0-3)
	
	

	
	9.5
	100
	-
	
	

	
	4.75
	90～100
	100
	
	

	
	2.36
	60～90
	80～100
	
	

	
	1.18
	40～75
	50～80
	
	

	
	0.6
	20～55
	25～60
	
	

	
	0.3
	7～40
	8～45
	
	

	
	0.15
	2～20
	0～25
	
	

	
	0.075
	0～10
	0～15
	
	

	
	集  料  规  格   评  定
	
	

	检验依据
	

	检验仪器
	

	结    论
	

	备    注
	

	声    明
	
	地  址
	


批准:                     审核:                 校核:              检验

XXX沥青混合料拌和站试验室

表A.4  粗集料试验记录表

样品编号：                                                                    第   页共   页

一、粗集料及集料混合料的筛分试验（水洗法）                     试验时间：  年   月   日

	试样
编号
	缩分后风干试样质量（g）
	过    mm筛后试样质量（g）
	试样烘干恒重过程（g）
	（水洗法）的干燥试样总量m3（g）

	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	

	-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2
	
	
	
	
	
	
	
	

	水洗后试样烘干恒重过程（g）
	水洗后筛上总量m4（g）
	水洗后0.075mm筛下量m0.075（g）
	0.075mm通过率P0.075（％）
	平均值

（％）

	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	筛  分
	-1
	-2
	平均（□通过百分率/□累计筛余）（%）

	筛孔尺寸（mm）
	筛上重mi（g）
	分计筛余Pˊi（%）
	累计筛余（%）
	通过百分率（%）
	筛上重mi（g）
	分计筛余Pˊi（%）
	累计筛余（%）
	通过百分率（%）
	

	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0.075
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	筛底m底（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	干筛后总量∑mi（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	损耗m5（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	损耗率（％）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	扣除损耗后总量（g）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算公式
	m0.075= m3-m4；P0.075=m0.075/m3×100=(m3-m4)/m3×100；m5= m3-(∑mi+m0.075)；Pˊi=mi/(m3－m5)×100；筛底m底的值不是0，应将其并入m0.075重重新计算P0.075。

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备  注
	


XXX沥青混合料拌和站试验室

表A.4  粗集料试验记录表

样品编号：                                                                    第   页共   页

密度及吸水率（网篮法）                                         试验时间：  年   月   日
	试样
编号
	过     mm标准筛，缩分后试样质量（g）
	水洗后浸泡开始时间
	浸泡结束时间
	试验时水温T（0C）
	水中质量

mω（g）
	表干质量mf
（g）
	试样烘干恒重过程（g）
	烘干质量ma（g）
	表观相对密度

γa
	表观相对密度平均值

	
	
	
	
	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	
	
	

	-1
	
	日  时
	日  时
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2
	
	日  时
	日  时
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试样
编号
	表干相对密度

γs
	表干相对密度平均值
	毛体积相对密度γb
	毛体积相对密度平均值
	吸水率ωx（%）
	吸水率平均值（%）
	水密度ρT                                                  （g/cm3）
	表观密度ρa (g/cm3)
	表观密度平均值（g/cm3）
	表干密度ρs（g/cm3）
	表干密度平均值（g/cm3）
	毛体积密度ρb（g/cm3）
	毛体积密度平均值（g/cm3）

	-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算公式
	γa=ma/(ma-mω)；γs=mf/(mf-mω)；γb=ma/(mf-mω)；ωx=( mf-ma)×100 /ma ；ρa =γa×ρT；ρs =γs×ρT；ρb =γb×ρT

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备  注
	


三、含泥量                                                     试验时间：  年   月   日

	缩分后试样质量（g）
	试验前烘干恒重过程（g）
	试验前烘干试样质量（g）

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	

	
	
	
	
	
	
	

	试样编号
	试验前烘干试样质量m0（g）
	浸泡开始时间
	浸泡、 水洗后结束时间
	试验后烘干恒重过程（g）
	试验后烘干试样质量m1（g）
	含泥量Qn（%）
	含泥量平均值（%）

	
	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	
	
	

	-1
	
	日  时
	日  时
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2
	
	日  时
	日  时
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算公式
	Qn=(m0- m1)×100 /m0 

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备  注
	


XXX沥青混合料拌和站试验室

表A.4  粗集料试验记录表

样品编号：                                                                    第   页共   页

四、针片状含量（游标卡尺法）                                      试验时间：  年   月   日

	试样编号
	缩分后试样质量（g）
	过4.75mm筛后筛余量m0（g）
	试样数量是否大于100颗
	针片状颗粒的质量m1（g）
	针片状含量Qe（%）
	两次试验针片状含量之差与其平均值的比值（%）
	针片状含量平均值（%）

	-1
	
	
	
	
	
	
	

	-2
	
	
	
	
	
	
	

	-3
	
	
	
	
	
	/
	

	计算公式
	Qe= m1×100/ m0

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                               采取控制措施：

	备  注
	如两次结果之差小于平均值的20%，取平均值为试验值；如大于或等于20%，应追加测试一次，取三次结果的平均值为测定值。


五、压碎值                                              试验时间：  年   月    日

1、取9.5mm～13.2mm的试样3组，每组试样质量约3000g。

2、用金量筒确定的每次试验的试样质量m0 =             g。

3、10分钟左右时间内施加至总荷载400kN，并稳压5s。                                            

	试样编号
	施加至总荷载时间
	试验后通过2.36mm标准筛的细料质量

m1（g）
	压碎值

Qˊa（%）
	压碎值平均值（%）

	-1
	min   s
	
	
	

	-2
	min   s
	
	
	

	-3
	min   s
	
	
	

	计算公式
	Qˊa= m1×100/ m0

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备  注
	


六、含水率                                            试验时间：  年   月    日

	试样编号
	烘干前试样与容器总质量m1（g）
	试验烘干恒重过程（g）
	烘干后试样与容器总质量m2（g）
	容器质量m3（g）
	粗集料的含水率ω（%）
	含水率平均值（%）

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	
	
	
	

	-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算公式
	ω=(m1- m2)×100 /(m2- m3)

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备  注
	


XXX沥青混合料拌和站试验室

表A.4  粗集料试验记录表

样品编号：                                                                    第   页共   页

七、粗集料磨耗试验（洛杉矶法）                                      试验时间：  年   月    日

	试样编号
	粒级类别
	钢球重（g）
	分级称量，称取总质量m1（g）
	磨耗、过筛、冲水后烘干恒重过程（g）
	烘干后试样总质量m2（g）
	粗集料的磨耗损失Q（%）
	磨耗损失平均值（%）

	
	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	
	
	

	-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算公式
	Q =(m1- m2)×100 /m1

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备  注
	


XXX沥青混合料拌和站试验室

沥青混合料用粗集料检验报告

表A.5                                                                   共   页 第   页
	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	见证单位
	

	委托编号
	
	见证人
	

	样品编号
	
	见证人证书编号
	

	使用部位
	
	检验性质
	

	集料规格
	
	委托日期
	

	集料产地
	
	检验日期
	

	集料种类
	
	公路等级
	
	报告日期
	

	检  验  项  目
	单位
	技术指标           
	检验结果
	检验方法

	石料压碎值
	％
	
	
	

	洛杉矶磨耗损失
	％
	
	
	

	表观相对密度                    
	—
	
	
	

	吸水率
	％
	
	
	

	坚固性
	％
	
	
	

	针片状颗粒含量（混合料）
	％
	
	
	

	水洗法<0.075mm颗粒含量 
	％
	
	
	

	软石含量
	％
	
	
	

	颗

粒

级

配
	筛孔尺寸（mm）
	级配范围
	实测通过百分率（％）
	

	
	37.5
	
	
	

	
	31.5
	
	
	

	
	26.5
	
	
	

	
	19
	
	
	

	
	13.2
	
	
	

	
	9.5
	
	
	

	
	4.75
	
	
	

	
	2.36
	
	
	

	
	1.18
	
	
	

	
	0.6
	
	
	

	
	集  料  规  格   评  定
	
	

	检验依据
	

	检验仪器
	

	结    论
	

	备    注
	

	声    明
	
	地  址
	


批准:                   审核:                校核：                检验:  

XXX沥青混合料拌和站试验室

表A.6  沥青试验记录表

样品编号：                                                                    第   页共   页

一、针入度  （100g 5s      0C）                     试验时间：       年   月   日

	准备工作
	试样

编号
	试验次数
	试验温度（0C）
	标准针下落时间（S）
	针入度(0.1mm)
	针入度平均值 (0.1mm)

	室温：     0C 盛样皿类型：      ；

盛样皿编号                ；

室温中冷却时间:      ～      ；
在规定试验温度恒温水槽中的时间：      ～       。
	
	1
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                            采取控制措施：

	备  注
	


二、延度（    cm/min，     0C）                     试验时间：       年   月   日

	准备工作
	延度模编号
	试样

编号
	试验温度（0C）
	延伸及拉断

状态
	延度

（cm）
	延度平均值（cm）

	室温中冷却时间：      ～      ；

刮平后在恒温水槽时间：        

～        ；

拉伸速度：        cm/min。
	
	B-1
	
	
	
	

	
	
	B-2
	
	
	
	

	
	
	B-3
	
	
	
	

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                            采取控制措施：

	备  注
	


三、软化点（环球法      ℃，       0C/min）         试验时间：       年   月   日

	准备工作
	试样环编号
	试样编号
	试验过程中随时间温度变化记录（0C）  （时间单位：min）
	软 化 点（℃）
	软 化 点平均值（℃）

	
	
	
	开始
	前3 
	第4 
	第5
	第6
	第7
	第8
	第9
	第10
	第11
	第12
	
	

	室温中冷却时间

：    ～    ；

估计试样软化点：

       ℃；

在     ℃的恒温水槽(甘油恒温槽)中时间：

      ～     。
	
	C-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	第13
	第14
	第15
	第16
	第17
	第18
	第19
	第20
	第21
	第22
	第23
	
	
	

	
	
	C-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	C-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	第13
	第14
	第15
	第16
	第17
	第18
	第19
	第20
	第21
	第22
	第23
	
	
	

	
	
	C-4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                            采取控制措施：

	备  注
	


XXX沥青混合料拌和站试验室

表A.6  沥青试验记录表

样品编号：                                                                    第   页共   页

四、沥青与粗集料的黏附性试验                          试验时间：       年   月   日

	试件

编号
	检测人员1的检测结果
	检测人员2的检测结果
	两检测人员的黏附性等级平均值

	
	检验后石料表面上沥青膜剥落情况
	黏附性等级
	黏附性等级平均值
	检验后石料表面上沥青膜剥落情况
	黏附性等级
	黏附性等级平均值
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	检测

结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：


	备  注
	试验后石料表面上沥青膜剥落情况：1.沥青膜完全保存，剥离面积百分率接近于0；2. 沥青膜少部为水所移动，厚度不均匀，剥离面积百分率少于10％；3. 沥青膜局部面显地为水所移动，基本保留在石料表面上，剥离面积百分率少于30％；4. 沥青膜大部分为水所移动，局部保留在石料表面上，剥离面积百分率少于30％；5. 沥青膜完全为水所移动，石料基本裸露，沥青全浮于水面上。


XXX沥青混合料拌和站试验室

沥青检验报告

表A.7.1                                                                   共   页 第   页
	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	见证单位
	

	委托编号
	
	见证人
	

	样品编号
	
	见证编号
	

	使用部位
	
	检验性质
	

	沥青标号
	
	委托日期
	

	沥青产地
	
	混合料类型
	
	检验日期
	

	气候分区
	
	公路等级
	
	报告日期
	

	检  验  项  目
	单位
	技术指标           
	检验结果
	检验方法

	针入度   [25℃，100g，5s]
	0.1mm
	
	
	

	15℃延度
	cm
	
	
	

	软化点（R&B）
	 ℃
	
	
	

	溶解度
	％
	
	
	

	闪点
	 ℃
	
	
	

	蜡含量（蒸馏法）
	％
	
	
	

	密度(15℃)
	g/cm3
	
	
	

	质量变化
	％
	
	
	

	残留针入度比 [25℃] 
	％
	
	
	

	残留延度     [10℃]
	cm
	
	
	

	残留延度     [15℃]
	cm
	
	
	

	检验依据
	

	检验仪器
	

	结    论
	

	备    注
	

	声    明
	
	地  址
	


批准:                   审核:                  校核：              检验：
XXX沥青混合料拌和站试验室

改性沥青检验报告

表A.7.2                                                                  共   页 第   页

	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	见证单位
	

	委托编号
	
	见证人
	

	样品编号
	
	见证编号
	

	使用部位
	
	检验性质
	

	沥青标号
	
	委托日期
	

	沥青产地
	
	混合料类型
	
	检验日期
	

	气候分区
	
	公路等级
	
	报告日期
	

	检  验  项  目
	单位
	技术指标           
	检验结果
	检验方法

	针入度   [25℃，100g，5s]
	0.1mm
	
	
	

	针入度指数PI
	     —
	
	
	

	软化点（TR&B）
	 ℃
	
	
	

	运动粘度135℃
	Pa·s
	
	
	

	延度5℃，5cm/min
	cm
	
	
	

	闪点
	 ℃
	
	
	

	溶解度
	％
	
	
	

	弹性恢复25℃
	％
	
	
	

	粘韧性
	N.m
	
	
	

	韧性
	N.m
	
	
	

	贮存稳定度离析，48h软化点差
	℃
	
	
	

	TFOT（或RTFOT）后
	 质量变化允许范围
	％
	
	
	

	
	针入度比 [25℃] 
	％
	
	
	

	
	延度    [5℃]
	cm
	
	
	

	检验依据
	

	检验仪器
	

	结    论
	

	备    注
	

	声    明
	
	地  址
	


批准:                  审核:                 校核：              检验：

XXX沥青混合料拌和站试验室

表A.8  矿粉试验记录表

样品编号：                                                                    第   页共   页

一、筛分                                                             试验时间：  年   月   日
	用于烘干矿粉

的质量（g）
	
	试验前试样烘干

恒重过程（g）
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ

	
	
	
	
	
	
	
	

	筛分试验（水洗法）
	试样

编号
	A-1
	A-2
	通过百分率平均值（%）

	
	筛孔

尺寸

（mm）
	试样总量（g）
	
	试样总量（g）
	
	

	
	
	筛余量（g）
	分计筛余百分率（%）
	累计筛余百分率（%）
	通过百分率（%）
	筛余量（g）
	分计筛余百分率（%）
	累计筛余百分率（%）
	通过百分率（%）
	

	
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.075
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算公式
	

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备  注
	


二、密度                                                           试验时间：  年  月   日
	密度试验
	试样

编号
	水温（0C）
	试验温度时水的密度（g/cm3）
	试验前干燥质量m1（g）
	试验后干燥质量m2（g）
	比重瓶加矿粉以前的初读数V1（mL）
	比重瓶加矿粉以后的终读数V2（mL）
	矿粉密度ρf（g/cm3）
	矿粉密度平均值（g/cm3）
	矿粉相对密度

γf
	矿粉相对密度平均值

	
	B-1
	
	
	
	
	  
	
	
	
	
	

	
	B-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	计算公式
	ρf=( m1 -m2)/( V2- V1)；γf=ρf/ρˊω；ρω为试验温度时水的密度，按《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005附表B表B-1取用 。

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备  注
	


三、亲水系数                                                      试验时间： 年   月   日
	亲水系数试验
	试样

编号
	矿粉

质量（g）
	矿粉在水中沉淀体积VB（mL）
	矿粉在煤油中沉淀体积VH（mL）
	矿粉亲水系数η=VB/VH
	矿粉亲水系数平均值

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	C-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备  注
	


XXX沥青混合料拌和站试验室

表A.8  矿粉试验记录表

样品编号：                                                                    第   页共   页

四、外观质量                                                      试验时间： 年   月   日
	外观质量
	试样编号
	外观颜色
	有无结团粒块
	外观质量

	
	D-1
	
	
	

	
	D-2
	
	
	

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备  注
	


五、含水率                                                            试验时间： 年   月   日
	含水率试验
	试样

编号
	试验前试样质量m1（g）
	试样烘干恒重过程（g）
	试样烘干后质量m2（g）
	含水率ω= (m1- m2)×100/ m2（%）
	含水率平均值（%）

	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	
	
	

	
	E-1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	E-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备  注
	
	


XXX沥青混合料拌和站试验室

沥青混合料用矿粉检验报告

表A.9                                                                  共   页 第   页

	工程名称
	
	报告编号
	

	委托单位
	
	见证单位
	

	委托编号
	
	见证人
	

	样品编号
	
	见证编号
	

	使用部位
	
	检验性质
	

	矿粉规格
	
	委托日期
	

	矿粉产地
	
	检验日期
	

	集料种类
	
	公路等级
	
	报告日期
	

	检 验 项 目
	单位
	技术指标
	检验结果
	检验方法

	表观密度
	g/cm3
	
	
	

	含水量
	％
	
	
	

	粒度范围
	＜0.6mm
	％
	
	
	

	
	＜0.15mm
	％
	
	
	

	
	＜0.075mm
	％
	
	
	

	外观
	—
	
	
	

	亲水系数
	—
	
	
	

	塑性指数
	％
	
	
	

	加热安定性
	—
	
	
	

	检验依据
	

	检验仪器
	

	结    论
	

	备    注
	

	声    明
	
	地  址
	


批准:                   审核:               校核：                检验: 

XXX沥青混合料拌和站试验室


[image: image3.emf]（）有

（）无

（）有（）无

（）是

（）否

序

号

出厂时间 料车牌号



（）是（）否

（）是

（）否

是否均匀 有无花白料

（）有

（）无

（）有

（）无

（）有（）无

是否离析 是否冒烟 有无油团

（）有

（）无

（）有（）无

（）有

（）无

（ ）正常

（ ）异常



（）是（）否

（）有

（）无



（）是

（）否

（）是（）否

（）是

（）否

（）有

（）无

（）有

（）无

（）有（）无

（）有

（）无

（ ）正常

（ ）异常

（）是（）否

（）是

（）否

（）有

（）无

（）有

（）无

（）有（）无

（）有

（）无

（ ）正常

（ ）异常

（）是（）否

（）是

（）否

（）有

（）无

（）有

（）无

（）有（）无

（）有

（）无

（ ）正常

（ ）异常

（）是（）否

（）是

（）否

（）有

（）无

（）有

（）无

（）是（）否

（）是

（）否

（）有

（）无

（）有

（）无

（）有（）无

（）有

（）无

（ ）正常

（ ）异常

（）有（）无

（）有

（）无

（ ）正常

（ ）异常

（）是（）否

（）是

（）否

（）有

（）无

（）有

（）无

（）是（）否

（）是

（）否

（）有

（）无

（）有

（）无

（）有

（）无

（）是（）否

（）是

（）否

（）是（）否

（）是

（）否

（）是

（）否

（）有

（）无

（）有

（）无

（）有（）无

（）有

（）无

（）有

（）无

（）有

（）无

有无析漏

项目主管

（）有（）无

（）有（）无

（）有

（）无

（）有

（）无

（）有（）无

（）有

（）无



（ ）正常

（ ）异常

（）有

（）无

（ ）正常

（ ）异常

（ ）正常

（ ）异常

（）有

（）无

（ ）正常

（ ）异常

（ ）正常

（ ）异常

（）有

（）无

（ ）正常

（ ）异常

复核



质检

负责人



检测



记录

自检

意见

监理

意见



开工时间

结束时间



施工日期

气温(℃)



工程名称



施工桩号

生产单位

结构层

沥青混合料外观检查

（ ）正常

（ ）异常

（）是（）否

（）是

（）否

（）有

（）无

（）有

（）无

（）有（）无

（）有

（）无

（ ）正常

（ ）异常

色泽



（）是（）否

（）是（）否



（）有

（）无

（）有

（）无

（）有（）无



         

      表A.10 热拌沥青混合料外观记录表 

        

 第   页 共   页

混合料名称（ ）普通沥青混合料（ ）改性沥青混合料（ ）SMA混合料（ ）其他： 混合料类型



合同段



使用单位

XXX沥青混合料拌和站试验室


[image: image4.emf]序

号

序

号

序

号



出厂时间 出厂温度 料车牌号

项目主管



复核



质检

负责人



检测



记录

自检

意见

监理

意见



开工时间

结束时间



施工日期

气温(℃)



工程名称



施工桩号 结构层

生产单位



合同段



使用单位



出厂温度 料车牌号



出厂时间 出厂温度 料车牌号 出厂时间



                  表 A.11 热拌沥青混合料出厂温度记录表      

  第  页 共  页



混合料名称（ ）普通沥青混合料（ ）改性沥青混合料（ ）SMA混合料（ ）其他： 混合料类型


XXX沥青混合料拌和站试验室


[image: image5.emf]筛孔

（

mm

）

（方孔筛）

37.5 31.5 26.5 19 16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.150.075

设计级配

（%）

试验结果

（%）

项目

技术要求

设计结果

试验结果

表A.12                                                                         第   页 共   页

自检意见



自检意见



沥

青

粗

集

料

技术要求



延度（

cm

）



含泥量

（％）

其他 自检意见

自检意见



含水率

（％）



  

沥

 

青

 

混

 

合

 

料

 

出

 

厂

 

检

 

验

 

报

 

告

矿

料

级

配

组

成



混合料名称及类型

出厂日期



混合料配比

设计编号



出厂温度

细

集

料



其他



砂当量

（％）



试验结果

试验结果



技术要求



压碎值（

%

）



生产单位



沥青品种、

标号



矿粉

或

填料

代表数量

出厂时间



出厂批号

原

材

料

质

量

项目



亚甲蓝

（g/kg）

技术要求

报告编号

工程名称

使用单位

报告日期



使用部位

拌和机编号



稳定度（

kN

）

针入度

（0.1mm）

软化点

（℃）



项目

试验结果

项目

试验结果

项目

技术要求



含泥量（%）



洛杉矶磨耗

损失（%）

针片状颗粒

含量（

%

）



油石比（

%

）



流值（

mm

）空隙率（

%

）

沥青饱和度

（

%

）

毛体积相对

密度

（

g/cm

3

）



自检意见



出厂质量评定

意见



生产单位：

                                          

（公章）



混

合

料

质

量

外观



颗粒级配


XXX沥青混合料拌和站试验室

表A.13.1  密度试验记录表

样品编号：                                                                    第   页共   页

一、密度试验（表干法和水中重法）                                    试验时间：   年   月   日                                                                                        

	试 件 编 号
	
	
	
	
	
	
	平均值

	试件圆周十字对称高度                         （mm）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	　
	
	　
	
	
	

	试件平均高度
[image: image6.wmf]h

                               （mm）
	　
	　
	
	　
	
	
	　

	试件中部直径
[image: image7.wmf]d

                               （mm）
	
	
	
	
	
	
	

	试件空中质量
[image: image8.wmf]a

m

                              （g）
	
	　
	
	　
	　
	
	　

	试件水中质量
[image: image9.wmf]w

m

                              （g）
	　
	　
	
	　
	　
	
	　

	试件表干质量
[image: image10.wmf]f

m

                              （g）
	
	
	
	
	
	
	

	试件吸水率
[image: image11.wmf](

)

(

)

100

afafw

Smmmm

=-´-

        （%）
	
	
	
	
	
	
	

	试件表观相对密度
[image: image12.wmf](

)

aaw

a

mmm

g

=-


	　
	　
	
	　
	　
	
	　

	试件表观密度
[image: image13.wmf](

)

aaw

aw

mmm

rr

=-´

     （g/cm3）
	　
	　
	
	　
	　
	
	　

	试件毛体积相对密度
[image: image14.wmf](

)

afw

f

mmm

g

=-


	
	
	
	
	
	
	

	试件毛体积密度
[image: image15.wmf](

)

afw

fw

mmm

rr

=-´

   （g/cm3）
	
	
	
	
	
	
	

	试件理论最大相对密度
[image: image16.wmf]t

g

                      
	

	各种矿料相应的合成毛体积相对密度
[image: image17.wmf]sb

g


	

	  油石比
[image: image18.wmf]a

P

                                    （%）
	

	各种矿料占沥青混合料总质量的百分率之和
[image: image19.wmf]P

s

      （%）
	

	空隙率
[image: image20.wmf](

)

1100

ft

VV

gg

=-´

                （%）
	
	
	
	
	
	
	

	矿料间隙率
[image: image21.wmf](

)

1100

s

fsb

VMA

P

gg

=-´´

     （%）
	
	
	
	
	
	
	

	沥青饱和度
[image: image22.wmf](

)

100

VFAVMAVVVMA

=-´

   （%）
	
	
	
	
	
	
	

	计算公式
	
[image: image23.wmf](

)

12

12

100....

n

sbn

PPP

gggg

=++

，
[image: image24.wmf](

)

100100/100

sbbaa

PPPPP

=-=´+

 

，



	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备   注
	1、常温水密度ρw≈   1.0  g/cm3  2、压实温度      ℃  3、沥青的相对密度
[image: image25.wmf]g

      


XXX沥青混合料拌和站试验室

表A.13.1  密度试验记录表

样品编号：                                                                    第   页共   页

二、密度试验（蜡封法）                                              试验时间：   年   月   日                                                                                          

	       重物的空中质量
[image: image26.wmf]g

m

          （g）
	
	            重物的水中质量
[image: image27.wmf]g

m

¢

    （g）
	

	     蜡封后重物的空中质量
[image: image28.wmf]d

m

      （g）
	
	        蜡封后重物的水中质量
[image: image29.wmf]d

m

¢

   （g）
	

	在常温条件下石蜡对水的相对密度
[image: image30.wmf](

)

(

)

(

)

''

dgdgdg

p

mmmmmm

g

éù

=----

ëû


	

	试 件 编 号
	
	
	
	
	
	
	平均值

	试件圆周十字对称高度                       （mm）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	　
	
	

	试件平均高度                               （mm）
	　
	
	
	
	　
	
	　

	试件中部直径                               （mm）
	
	
	
	
	
	
	

	试件空中质量
[image: image31.wmf]a

m

                           （g）
	
	
	
	
	　
	　
	　

	蜡封试件的空中质量
[image: image32.wmf]p

m

                     （g）
	
	
	
	
	
	
	

	蜡封试件的水中质量
[image: image33.wmf]c

m

                     （g）
	　
	
	
	
	　
	　
	　

	试件涂滑石粉后的空中质量
[image: image34.wmf]s

m

               （g）
	
	
	
	
	
	
	

	滑石粉对水的相对密度
[image: image35.wmf]s

g


	
	
	
	
	
	
	

	涂滑石粉的试件毛体积相对密度
[image: image36.wmf]f

g


	
	
	
	
	
	
	

	试件理论最大相对密度
[image: image37.wmf]t

g

                        
	
	
	
	
	
	
	

	各种矿料相应的合成毛体积相对密度
	
	
	
	
	
	
	

	  油石比
[image: image38.wmf]a

P

                                    （%）
	
	
	
	
	
	
	

	沥青的相对密度
[image: image39.wmf]g


	　
	
	
	
	　
	　
	　

	各种矿料占沥青混合料总质量的百分率之和

  （%）
	　
	
	
	
	　
	　
	　

	空隙率
[image: image40.wmf](

)

1100

ft

VV

gg

=-´

               （%）
	
	
	
	
	
	
	

	矿料间隙率
[image: image41.wmf](

)

1100

s

fsb

VMA

P

gg

=-´´

    （%）
	
	
	
	
	
	
	

	沥青饱和度
[image: image42.wmf](

)

100

VFAVMAVVVMA

=-´

  （%）
	
	
	
	
	
	
	

	计算公式
	
[image: image43.wmf](

)

(

)

//

a

f

pcpasa

ps

m

mmmmmm

g

gg

=

éù

---+-

ëû

 
[image: image44.wmf](

)

12

12

100....

n

sbn

PPP

gggg

=++



[image: image45.wmf](

)

100100/100

sbbaa

PPPPP

=-=´+

 

，



	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备   注
	1、常温水密度
[image: image46.wmf]r

w≈   1.0  g/cm3  2、压实温度      ℃  


XXX沥青混合料拌和站试验室

表A.13.1  密度试验记录表

样品编号：                                                                    第   页共   页

密度试验（体积法）                                               试验时间：   年   月   日                                                 
	试 件 编 号
	
	
	
	
	
	
	平均值

	试件圆周十字对称高度                       （mm）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	　
	
	
	

	试件平均高度
[image: image47.wmf]h

                              （mm）
	　
	
	
	　
	
	
	　

	试件中部直径
[image: image48.wmf]d

                              （mm）
	
	
	
	
	
	
	

	试件空中质量
[image: image49.wmf]a

m

                           （g）
	
	
	
	
	
	
	

	试件的毛体积
[image: image50.wmf]2

()4

Vh

d

p

=´´

             （cm3）
	
	
	
	
	
	
	

	试件的毛体积密度
[image: image51.wmf]a

s

V

m

r

=

              （g/cm3）
	
	
	
	
	
	
	

	试件理论最大相对密度
[image: image52.wmf]t

g

                        
	

	各种矿料相应的合成毛体积相对密度
[image: image53.wmf](

)

12

12

100....

n

sbn

PPP

gggg

=++


	
	
	
	
	
	
	

	  油石比
[image: image54.wmf]a

P

                                    （%）
	

	沥青的相对密度
[image: image55.wmf]g


	

	各种矿料占沥青混合料总质量的百分率之和


[image: image56.wmf](

)

100100/100

sbbaa

PPPPP

=-=´+

 

，

  （%）
	
	
	
	
	
	
	

	空隙率
[image: image57.wmf](

)

1100

ft

VV

gg

=-´

               （%）
	　
	
	
	　
	
	　
	　

	矿料间隙率
[image: image58.wmf](

)

1100

s

fsb

VMA

P

gg

=-´´

    （%）
	
	
	
	
	
	
	

	沥青饱和度
[image: image59.wmf](

)

100

VFAVMAVVVMA

=-´

  （%）
	
	
	
	
	
	
	

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备   注
	1、常温水密度ρw≈   1.0  g/cm3  2、压实温度      ℃  


XXX沥青混合料拌和站试验室

表A.13.2  理论最大相对密度（真空法）                    

样品编号：                                                                    第   页共   页

  试验时间：   年   月   日
	检 测 项 目
	试件编号

	
	
	

	试样的质量ma                               （g）
	
	

	试验时所用水的温度                        （℃）
	
	

	采用负压容器类型（A、B、C类）
	     类
	     类

	负压容器在恒温水槽中恒温   min后

称取装满水的负压容器质量mb                  （g）
	
	

	负压容器所达到的负压                      （kPa）
	
	

	达到所要求负压持续的时间                （min）
	
	

	将装有沥青混合料的容器浸入恒温水槽中恒温    min后称取

试样、水与负压容器的总质量m c              （g）
	
	

	混合料沉淀一段时间过0.075mm筛后表干质量m   （g）
	
	

	理论最大相对密度值γt＝ma/(ma+mb-mc)
	
	

	理论最大相对密度平均值
	         

	理论最大相对密度值γt＝m/(ma+mb-mc)
	
	

	理论最大相对密度平均值
	

	理论最大密度值ρt=γt ×ρw               （g/cm3）
	
	

	理论最大密度平均值                       （g/cm3）
	　

	检测结论
	　

	检测过程异常情况
	描述：
                       采取控制措施：

	备 注
	　25℃水密度ρw≈   0.9971 g/cm3


XXX沥青混合料拌和站试验室

表A.13.3  马歇尔稳定度试验记录表

样品编号：                                                                    第   页共   页                                                  
   试验时间：   年   月   日
	试 件 编 号
	
	
	
	
	
	
	平均值

	恒温水箱养护温度                            （℃）
	

	试件在规定温度的恒温水箱中保温开始时间     
	         时         分

	试件在规定温度的恒温水箱中保温结束时间     
	         时         分

	试件从恒温水箱取出至测出最大荷载值所用时间   （S）
	
	
	
	
	
	
	

	试件的稳定度
[image: image60.wmf]MS

                            （kN）
	
	
	
	
	
	
	

	试件的流值
[image: image61.wmf]FL

                            （0.1mm）
	
	
	
	
	
	
	

	试件的马歇尔模数
[image: image62.wmf]TMSFL

=

            （kN/mm）
	
	
	
	
	
	
	

	试件浸水48h后的稳定度
[image: image63.wmf]1

MS

               （kN）
	
	
	
	
	
	
	

	试件的浸水残留稳定度
[image: image64.wmf](

)

1

0

100

MSMS

MS

=´

（%）
	
	
	
	
	
	
	

	计算公式
	/

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备   注
	  1、常温水密度ρw≈   1.0  g/cm3 ； 2、拌和温度      ℃； 3、 压实温度      ℃。


XXX沥青混合料拌和站试验室

表A.13.4  沥青含量及矿料级配试验记录表（离心分离法）

样品编号：                                                                    第   页共   页

                                                                  试验时间：   年   月   日
	沥青
混合
料中
油石
比试
验
	试
件
编
号
	沥青混合料总质量

m

（g）
	容器中留下集料干燥质量

m1
（g）
	试验前滤纸质量

m20（g）
	试验后滤纸质量

m21（g）
	滤纸在试验前后的增重m2＝m21- m20
（g）
	抽提

液的

总量

Va
（ml）
	取出

燃烧

的抽

提液

数量
Vb（ml）
	柑锅中燃烧干燥的残渣质量

m4
（g）
	泄漏入抽提液中矿粉质量m3＝m4×Va/ Vb
（g）
	 滤纸和抽提液中矿料质量

m5＝m3+ m2
（g）
	沥青混合料矿料的总质量ma＝m1+m2
+ m3
（g）
	沥青混合料中沥青质量m6＝m-ma
（g）
	油石比

Pa＝（m- ma）/ma

（%）
	油石比平均值（%）
	沥青用量

Pb＝Pa/(100+ Pa)×100
	沥青用量平均值（%）

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

　


	
	

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	

	矿料级配试验
	试样
编号
	混合料矿料总质量（g）
	分计筛余量（g）   （筛孔尺寸单位：mm）

	
	
	
	37.5
	31.5
	26.5　
	19　
	16
	13.2
	9.5　
	4.75
	2.36　
	1.18
	0.6　
	0.3
	0.15　
	0.075
	盘底

	
	
	
	
	　
	　
	
	
	
	
	
	　
	
	
	　
	
	　
	

	
	
	分计筛余（%）


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	累计筛余（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通过率（%）
	
	　
	　
	
	
	
	
	
	　
	
	
	　
	
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分计筛余（%）
	
	　
	　
	
	
	
	
	
	　
	
	
	　
	
	　
	

	
	
	累计筛余（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通过率（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 平均通过率（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  设计级配（%）
	
	　
	　
	
	
	
	
	
	　
	
	
	　
	
	　
	

	
	差值（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	级配范围（%）
	
	　
	　
	
	
	
	
	
	　
	
	
	　
	
	　
	

	矿料筛分

级

配

曲 

线
	　
[image: image65.emf]0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

  

	检测结论
	　

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备注
	　


XXX沥青混合料拌和站试验室

表A.13.5  沥青含量及矿料级配试验记录表（燃烧炉法）

样品编号：                                                                    第   页共   页

                                                                试验时间：   年   月   日
	燃烧炉标定
	沥青含量修正系数
	
	筛孔（mm）
	≥2.36
	0.15～1.18
	0.075

	
	
	
	矿料级配修正系数
	
	
	

	试样

编号
	试样篮和托盘质量（g）
	试样、试样篮和托盘总质量（g）
	试样总质量

（g）
	燃烧炉显示质量（g）
	试样损失质量（g）
	修正后沥青用量P
	平均沥青用量（％）
	平均油石比（％）
	与设计值差值（％）

	
	
	
	
	
	
	
	　

　

　

　

　

　

　
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	矿料级配试验
	试样
编号
	燃烧后试样总质量（g）
	分计筛余量（g）   （筛孔尺寸单位：mm）

	
	
	
	37.5
	31.5
	26.5　
	19　
	16
	13.2
	9.5　
	4.75
	2.36　
	1.18
	0.6　
	0.3
	0.15　
	0.075
	盘底

	
	
	
	
	　
	　
	
	
	
	
	
	　
	
	
	　
	
	　
	

	
	
	分计筛余（%）


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	累计筛余（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通过率（%）
	
	　
	　
	
	
	
	
	
	　
	
	
	　
	
	　
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	分计筛余（%）
	
	　
	　
	
	
	
	
	
	　
	
	
	　
	
	　
	

	
	
	累计筛余（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	通过率（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 平均通过率
[image: image66.wmf]i

p

¢

（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	修正后通过率
[image: image67.wmf]i

p

（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  设计级配（%）
	
	　
	　
	
	
	
	
	
	　
	
	
	　
	
	　
	

	
	差值（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	级配范围（%）
	
	　
	　
	
	
	
	
	
	　
	
	
	　
	
	　
	

	计算公式
	     

	检测结论
	

	检测过程异常情况
	描述：
                              采取控制措施：

	备注
	　


XXX沥青混合料拌和站试验室

沥 青 混 合 料 检 测 报 告

表A.14                                                                  共   页 第   页

	委托

单位
	名称
	
	委托编号
	

	
	地址
	
	委托日期
	

	工程名称
	
	检测日期
	

	样品编号
	
	报告日期
	

	施工单位
	
	检测性质
	

	见证单位
	
	见证人
	

	配合比设计报告编号
	
	证书编号
	

	样品编号
	
	混合料名称
	

	样品数量
	
	混合料类型
	

	样品状态
	
	油石比（%）
	

	设计空隙率（%）
	
	道路等级
	

	使用部位
	
	代表数量
	

	检测依据
	

	检测项目
	

	检测结果
	

	检测结论
	

	主要

仪器设备
	仪器名称
	型号规格
	管理编号

	
	
	
	

	
	
	
	

	备     注
	


批准:                  审核:                 校核：              检验：

（附页）

沥青混合料检测结果

	检测项目
	技术要求或允许偏差
	检测结果

	
	高速公路、一级公路 (夏炎热区1-4区)
	其他等级道路、行人道路
	实测值与偏差

	
	中轻交通
	重载交通
	
	

	沥青用量（油石比），%
	
	
	

	动稳定度，次/mm

（车辙试验，60℃,0.7MPa)
	
	
	

	浸水马歇尔试验残留稳定度

（潮湿区），%
	
	

	理论最大密度，g/cm3
	
	

	马歇尔
	毛体积密度，g/cm3
	
	

	
	空隙率，%
	深约90mm以内
	
	
	
	

	
	
	深约90mm以下
	
	
	

	
	矿料间隙率，%
	
	

	
	沥青饱和度，%
	
	
	
	

	
	稳定度，kN
	
	
	

	
	流值，0.1mm
	
	
	
	

	矿料级配
	筛孔
	0.075，mm
	
	
	

	
	
	≤2.36，mm
	
	
	

	
	
	≥4.75，mm
	
	
	

	矿料级配实测值与偏差(通过率)，%
	筛孔尺寸，mm
	规范级配
	设计级配
	实测级配
	与设计级配偏差

	
	31.5
	
	
	
	

	
	26.5
	
	
	
	

	
	19
	
	
	
	

	
	16
	
	
	
	

	
	13.2
	
	
	
	

	
	9.5
	
	
	
	

	
	4.75
	
	
	
	

	
	2.36
	
	
	
	

	
	1.18
	
	
	
	

	
	0.6
	
	
	
	

	
	0.3
	
	
	
	

	
	0.15
	
	
	
	

	
	0.075
	
	
	
	

	备注
	表中带有“1”的为行人道路的相应技术标准；

表中偏差：大于设计值的为正、小于设计值的为负；

当设计的空隙率不是整数时，表中的矿料间隙率技术标准由内插确定。


附录B  沥青混合料搅拌设备相关记录表

表 B.1.1样机主要技术性能参数(设计值)

     搅拌设备型号                                  制造厂名称                         

	参数名称
	单位
	参数值
	备注

	整机质量
	t
	
	

	额定生产率
	t/h
	
	

	骨料计量精度
	静态
	％
	
	

	
	动态
	％
	
	

	粉料计量精度
	静态
	％
	
	

	
	动态
	％
	
	

	沥青计量精度
	静态
	％
	
	

	
	动态
	％
	
	

	沥青含量偏差
	％
	
	

	热骨料最高出料温度
	℃
	
	

	热骨料温度稳定精度
	℃
	
	

	热骨料温度计量精度
	℃
	
	

	成品料最高出料温度
	℃
	
	

	成品料温度稳定精度
	℃
	
	

	成品料温度计量精度
	℃
	
	

	燃油消耗率
	kg/t
	
	

	总装机容量
	kW
	
	

	冷料仓容积
	m3
	
	

	热骨料仓容积
	m3
	
	

	粉料仓容积
	m3
	
	

	沥青罐容积
	m3
	
	

	成品仓容积
	m3
	
	

	成品仓的通车宽度×高度
	m
	
	

	搅拌器下通车宽度×高度
	m
	
	

	振动筛筛分效率
	％
	
	


表 B.1.1（续） 样机主要技术性能参数(设计值)

     搅拌设备型号                                  制造厂名称                         

	冷料输送机
	外形尺寸（长×宽×高）
	mm
	
	

	
	提升高度
	mm
	
	

	
	有效长度
	mm
	
	

	移动设备
	质量
	t
	
	

	
	前轴荷
	kN
	
	

	
	后轴荷
	kN
	
	

	
	外形尺寸（长×宽×高）
	mm
	
	

	
	最小转弯半径
	m
	
	

	
	最小离地间隙
	mm
	
	

	
	前后轴距
	mm
	
	

	
	前轮距
	mm
	
	

	
	后轮距
	mm
	
	

	
	有效长度
	mm
	
	

	成品料提升机
	外形尺寸（长×宽×高）
	mm
	
	

	
	提升高度
	mm
	
	

	
	有效长度
	mm
	
	

	干燥滚筒
	外形尺寸(直径×长度)
	mm
	
	

	
	安装倾角
	（°）
	
	


                          表B.1.2样机履历记录表

  搅拌设备型号                           制造厂名称                      
出厂编号                               出厂日期                        
	项目
	年   月   日
	作业地点
	时间
	记事

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	运行时间合计
	
	
	
	

	注：

1 项目栏：包括总装调整、跑合运行、修理等，按年月日顺序记入。

2 时间栏：计入每项所花的时间。

3 记事栏：按新制、改制记入跑合、作业及调整修理（部位、程度、更换零部件）等事项。


B.1.3样机验收检查记录表(检测前)

搅拌设备型号                            测试日期                    

出厂编号                                天气气温                    
测试地点                                测试人员                    

	机构名称
	运行状态
	故障情况
	排除措施

	冷料供给装置
	
	
	

	冷料输送机
	
	
	

	干燥系统
	
	
	

	热骨料提升机
	
	
	

	振动筛
	
	
	

	热料仓
	
	
	

	粉料供给系统
	
	
	

	沥青供给系统
	
	
	

	计量系统
	
	
	

	控制系统
	
	
	

	搅拌器
	
	
	

	除尘装置
	
	
	

	成品料提升机
	
	
	

	成品料仓
	
	
	


检查结论：                                 试验人员：

B.1.4静态计量准确度检测记录表

搅拌设备型号                                测试地点                     
测试人员                                    测验日期                      
风向风速                                    天气气温                     

	参数名称
	序号
	砝码值/kg
	砝码值/kg
	砝码值/kg

	
	
	满量程
	半量程
	满量程
	半量程
	满量程
	半量程

	骨料

计量精度
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	平均
	
	
	
	
	
	

	粉料

计量精度
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	平均
	
	
	
	
	
	

	沥青

计量精度
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	平均
	
	
	
	
	
	


B.2 沥青混合料搅拌设备生产记录表

生产单位：                                                                            编  号：             　                                                          
	冷料仓

比例
	1#仓（%）
	2#仓（%）
	3#仓（%）
	4#仓（%）
	矿粉（%）
	（□改性 □普通）沥青（%）
	外加剂（%）

	
	
	
	
	
	
	
	

	热料仓

比例
	1#仓（%）
	2#仓（%）
	3#仓（%）
	4#仓（%）
	矿粉（%）
	（□改性 □普通）沥青（%）
	外加剂（%）

	
	
	
	
	
	
	
	

	所用材料
	类型
	1#料
	2#料
	3#料
	4#料
	矿粉
	沥青
	外加剂

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	数量
	
	
	
	
	
	
	

	开盘时间
	
	收盘时间
	
	拌和总量（t）
	

	集料含水量（%）
	1#料
	2#料
	3#料
	4#料
	集料加热时间（S）
	
	集料温度
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	沥青混合料拌和时间
	
	沥青混合料出料温度（℃）
	
	沥青混合料类型
	

	天气
	
	气温
	

	意见：




记录：                         日期：                              复核：                    日期：
B.3  冷骨料含水率试验记录

搅拌机设备型号_____________                 试验地点____________________

出厂编号___________________                 试验日期____________________

天气气温___________________                 试验人员_______    ________  

	序号
	冷料质量/

g
	干料质量/

g
	含水率/

%
	平均含水率/

%
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


B.4  热骨料残余含水率试验记录

搅拌机设备型号_____________                 试验地点____________________

出厂编号___________________                 试验日期____________________

天气气温___________________                 试验人员_______    ________  

	序号
	冷料质量/

g
	干料质量/

g
	含水率/

%
	平均含水率/

%
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


B.5 骨料级配组成试验记录

搅拌机设备型号_____________                试验地点____________________

出厂编号________   _______                 试验日期____________________

天气气温___________________                 试验人员____________________

	项   目
	测  定  值
	平均值

	筛分通过质量百分率/%
	矿料粒度/mm
	1
	2
	3
	4
	5
	

	
	26.5
	
	
	
	
	
	

	
	19
	
	
	
	
	
	

	
	16
	
	
	
	
	
	

	
	13.2
	
	
	
	
	
	

	
	9.5
	
	
	
	
	
	

	
	4.75
	
	
	
	
	
	

	
	2.36
	
	
	
	
	
	

	
	1.18
	
	
	
	
	
	

	
	0.6
	
	
	
	
	
	

	
	0.3
	
	
	
	
	
	

	
	0.15
	
	
	
	
	
	

	
	0.074
	
	
	
	
	
	


 B.6  成品料沥青含量试验记录
搅拌机设备型号_____________                 试验地点____________________

出厂编号___________________                 试验日期____________________

天气气温___________________                 试验人员____________________

	项  目
	单位
	测  定  值
	备注

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	

	检测时间
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	拌和盘流水号
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	成品料质量
	g
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	矿料质量
	g
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	沥青质量
	g
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	沥青含量
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均值
	%
	
	

	设定值
	%
	
	

	系统偏差
	%
	
	

	标准差
	%
	
	

	稳定度
	%
	
	

	极限偏差
	%
	
	

	沥青含量偏差
	%
	
	


B.7  成品料级配分析试验记录

搅拌机设备型号_____________                 试验地点____________________

出厂编号___________________                 试验日期____________________

天气气温___________________                 试验人员_______    ________  

	项  目
	测  定  值
	平均值

	筛分通过质量百分率/%
	骨料粒度/mm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	

	
	26.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.074
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B.8  冷料热料重量对比分析记录

搅拌机设备型号_____________                 试验地点____________________

出厂编号___________________                 试验日期____________________

天气气温___________________                 试验人员_______    ________  

	项        目
	测   定   值
	偏差

	累计上料重量t
	仓号对应矿料粒级
	冷料
	热料
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	合计总重
	
	
	

	
	分析原因
	溢料/等料说明：


B.9  噪声试验机外噪声测量记录

搅拌机设备型号_____________                试验日期____________________

出厂编号___________________                试验人员____________________

天气气温_______   _________                天气状况_______    ________  

场地状况___________________                风速____________________

声级计型号_________________       精度______dB（A）      频率范围_____   Hz  

	项     目
	测量次数
	机外测点

	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H

	背景噪声测量值/ dB（A）
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均值
	
	
	
	
	
	
	
	

	机外噪声测量值/ dB（A）
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均值
	
	
	
	
	
	
	
	

	各测点机外噪声与背景噪声的差值
	
	
	
	
	
	
	
	

	按差值修正后测点的实际A声级
	
	
	
	
	
	
	
	

	修正后的实际表面A声级
	

	噪声特性说明
	

	备注
	


B.10  操作人员耳边噪声测量记录

	项     目
	测量次数
	各操作位置

	
	
	1
	2
	3

	背景噪声测量值/ dB（A）
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	平均值
	
	
	

	操作人员耳边

噪声测量值/ dB（A）
	1
	
	
	

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	平均值
	
	
	

	操作人员耳边噪声与背景噪声的差值
	

	修正后的实际A声级
	

	备注
	


B.11  烟尘排放试验记录

搅拌机设备型号_____________                 试验地点____________________

大气压力___________________                 试验日期____________________

天气气温___________________                 试验人员_______    ________  

	测点
	滤筒号
	采样嘴直径/mm
	采样时间/min
	浮子流量计读数/（L/min）
	流量计前压力/kPa
	流量计前温度/℃
	烟气流量/

（m³/h）
	采样量/

m³
	烟尘质量/mg
	排放量/（kg/h）
	烟尘排放

浓度/

（mg/ m³）

	除尘

器前
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	除尘

器前
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	平均
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B.12  烟气黑度测量记录

搅拌机设备型号_____________                 试验地点____________________

出厂编号___________________                 试验日期____________________

天气气温___________________                 试验人员_______    ________  

	序号
	时间/min
	林格曼黑度/级
	平均值/级
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


B.13  有害气体成分测量记录

搅拌机设备型号_____________                 试验地点____________________

出厂编号___________________                 试验日期____________________

天气气温___________________                 试验人员_______    ________

	序号
	CO含量/

×10-6
	CO2含量/

%
	O2含量/

%
	NO含量/

×10-6
	NO2含量/

×10-6
	SO2含量/

×10-6

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	平均值
	
	
	
	
	
	


附录C  其他表格

C.1  沥青混合料目标配合比设计通知单

	工程名称
	
	编  号
	

	混合料类型
	
	沥青含量（%）
	

	使用部位
	
	填报日期
	

	沥青厂家
	
	沥青品种（标号）
	

	抗剥落剂厂家
	
	抗剥落剂掺量（%）
	

	原材规格（mm）
	（  ）碎石
	（  ）碎石
	（  ）碎石
	（  ）石屑
	矿粉

	产地
	
	
	
	
	

	冷料仓集料掺配比例
	
	
	
	
	

	筛孔尺寸
	31.5
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	目标配合比级配
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备 注
	


C.2  沥青混合料生产配合比设计通知单

	工程名称
	
	编  号
	

	混合料类型
	
	沥青含量（%）
	

	使用部位
	
	填报日期
	

	沥青厂家
	
	沥青品种（标号）
	

	抗剥落剂厂家
	
	抗剥落剂掺量（%）
	

	规格及仓号
	（  ）1号仓


	（  ）2号仓


	（  ）3号仓


	（  ）4号仓


	（  ）5号仓


	矿粉



	热料仓集料掺配比例
	
	
	
	
	
	

	筛孔尺寸
	31.5
	26.5
	19
	16
	13.2
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	目标配合比级配
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	生产配合比级配
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备 注
	


C.3沥青混合料运料单

	发料单

	发料单位：              年  月   日                    发料时间：  时    分

	材料名称
	规格
	单位
	数量
	折合
	车号
	里程
	备注

	
	
	
	毛重
	皮重
	净重
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计(大写)
	　

	开票人：                             过磅人 ：                          收料人：


C.4  抽检检验通知单

	检验通知单

	编号：              年  月   日                 

	材料

名称
	检测

项目
	规格
	数量
	生产批号
	存放地点
	产地
	进场日期

	
	
	
	毛重
	皮重
	净重
	
	
	
	

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	备注
	　

	拌和站负责人：                             试验室负责人 ：                          接收人：


本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下:

1）表示很严格，非这样做不可的:

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的:

正面词采用 “应 ”，反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应按……执行”或“应符合……的规定(要求)”。

福建省工程建设地方标准
热拌沥青混合料生产与施工技术规程

DBJ XX-XX-2012

住房和城乡建设部备案号：J XXXXX-2011

条 文 说 明

制定说明

《热拌沥青混合料生产与施工技术规程》DBJ XX-XX-2012经根据福建省住房和城乡建设厅2011年07月28日以闽建科[2011]28号文批准发布，并经住房和城乡建设部20XX年XX月XX日以建标标备[20XX] XX号文批准备案。

为便于广大市政工程设计、施工、监理、质量监督等人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《热拌沥青混合料生产与施工技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中须注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程的参考。

目      录

681 总  则


692 术  语


703 原材料质量与管理控制


744 生产过程质量控制


795 混合料出厂检验


806 质量记录




1 总  则

1.0.5  各岗位操作人员应参加培训，由相关主管部门或企业进行考核合格后颁发上岗证书，方能持证上岗操作。
1.0.8   沥青混合料搅拌设备及相关生产设备性能的好坏对混合料质量产生一定的影响，故生产前应调试，传感器计量器具的好坏直接影响原材料的称量精度，从而其对混合料质量的控制意义重大，故应做好检查和标定工作。

1.0.10  热拌沥青混合料的生产应满足环保要求，拌和站应尽可能采用节能减排的新技术、新材料和新工艺，推动热拌沥青混合料行业的可持续发展。  
2 术  语

2.0.3  沥青混合料搅拌设备定义来源于《道路施工与养护机械设备 沥青混合料搅拌设备》（GB/T 17808）中第4.1.2条。
2.0.4  标准工况定义来源于《道路施工与养护机械设备 沥青混合料搅拌设备》（GB/T 17808）中第3.3条。

3 原材料质量与管理控制

3.1一般规定

3.1.2  原材料的质量直接影响混合料的质量，对原材料质量及稳定性有严格的要求，因此必须对原材料进行预先控制，由混合料生产企业对各原材料供应商的生产设备、产品质量、供货能力、检验仪器、质保体系现场考察、综合评估，并作出书面评估意见。

3.1.3 为加强对原材料生产供应厂家的质量监督，要求进厂的原材料必须备有与原材料实物一致的合格证和出厂检验报告以及产品的有效型式检验报告。

3.1.5  拌和站对其生产的混合料质量负责，也包括了应对原材料的质量负责。拌和站必须对它的产品所使用的原材料进行有效的质量控制，同时保存相关的质量控制资料。

3.2 道路石油沥青

3.2.3 对于特殊路段由于车流量更大，荷载更重，所以在这些路段使用沥青时，对其质量要求更要严格，故增加PG等级指标。PG等级指标比其他指标更能反映出材料的路用性能，其技术指标满足表3.3.4的要求。
3.2.4  长期不使用的沥青可在自然温度下存储，具体存储的时间因受存储条件、沥青自身质量等的影响，故不做统一规定，但使用前应检测沥青性能，符合要求方可使用。
在沥青库沥青罐通常分成两组分别控制其贮存温度，一组保持较低的贮存温度但仍能满足泵送的要求，另一组是准备发放运输的沥青，应保持在运输状态下要求的温度，对于石油沥青通常控制在130℃以上。

3.2.5  液态沥青在拌和站的贮存最好的方案是备有三组沥青罐：

A组－正在使用，它的温度应保持在所要求的拌和温度水平上，通常为160℃左右；

B组－正在升温为进入使用做准备；

C组－已经腾空，准备接受运来的液态沥青，或已经装满备用沥青，此时沥青的温度控制在较低的贮存温度上，通常为120℃左右。

本条文中的液态沥青和常规的液体沥青是两个不同的概念，液态沥青是指在一定温度范围内呈液态，常温可能是固态或粘稠沥青的石油沥青；而液体沥青是指用汽油、煤油、柴油等溶剂将石油沥青稀释而成的沥青产品，常温状态下呈液体。

3.2.6  桶装或袋装沥青的贮存和运输应防止水份、泥土进入沥青；防止袋、桶破损而污染环境；脱桶、脱袋装置应同时具有脱水的功能。

3.4粗、细集料

3.4.1  在集料的技术要求中，按其性质可分为两类：一类是反映材料来源的料源特性，如：密度、压碎值、磨光值等；另一类是反映材料加工水平的加工特性，如：颗粒组成、针片状颗粒含量、棱角性、含泥量、砂当量等。资源特性受地方资源限制，可选择和变更的余地不大，而加工特性反映的是加工水平，所以应加强对集料生产企业的管理，使相同的资源生产出高质量的产品。集料指标只是对单一规格的集料进行检验是否合格，而作为沥青混合料用的集料并不只是使用单一规格的集料，而是不同规格的集料混合起来使用，只要按一定比例混合在一起的集料符合指标要求，就可以在混合料中使用。

3.4.2  热拌沥青混合料用细集料包括天然砂、机制砂、石屑。细集料必须由具有生产许可证的采石场、采砂场生产。石屑是采石场破碎时通过4.75 mm或2.36 mm的筛下部分。

3.4.4  不同规格的集料分隔堆放，防止掺混，以保证在投料时不同规格集料的计量精度，进而保证混合料的颗粒级配。

表3.2.3  沥青的PG等级技术要求

	试 验 项 目
	单 位
	PG 等 级 技 术 要 求
	试 验 方 法

	
	
	PG70-22
	PG70-28
	PG 76-16
	PG76-22
	PG82-16
	PG82-22
	

	原样沥青

	动态剪切测试温度
	℃
	70
	70
	76
	76
	82
	82
	T0628

	G*/sinδ@10rad/s
	kPa
	≥ 1.00
	T0628

	RTFOT残留物

	质量变化
	%
	≤  ±1.0
	T0608

	动态剪切测试温度
	℃
	70
	70
	76
	76
	82
	82
	T0628

	G*/sinδ@10rad/s 
	kPa
	≥ 2.20
	T0628

	PAV残留物

	PAV老化温度（20h）
	℃
	100
	T0630

	动态剪切测试温度
	℃
	28
	25
	34
	31
	37
	34
	T0628

	G** sinδ@10rad/s
	kPa
	≤ 5000
	T0628

	蠕变劲度测试温度
	℃
	-12
	-18
	-6
	-12
	-6
	-12
	T0627

	蠕变劲度
	
	S ≤ 300MPa，M ≥ 0.3
	T0627


注: 1. 美国公路战略研究计划（SHRP）提出沥青结合料性能规范（PG）,与其它规范相比，沥青PG分级试验各项指标与各项路用性能直接相关。

2. 在PG分级体系中，用路面最高设计温度下的动态剪切模量表征沥青的高温性能，用最低路面设计温度下的劲度和劲度随变形的变化速率表征沥青的低温性能，用疲劳温度下的动态剪切模量表征沥青的抗疲劳性能，用旋转薄膜烘箱试验和压力老化罐试验分别表征沥青的短期老化和长期老化性能。

3. 其分级直接采用设计使用温度表示适用范围，如PG76-22，其中“76”表示七天平均路面最高设计温度，“-22”表示路面最低设计温度。

3.5 填料

3.5.1  沥青混合料中的矿物填料通常称为矿粉，矿粉材料最好为碱性，碱性矿粉可以增加沥青的黏聚力，提高沥青混合料的稳定性。其他填料如消石灰粉、水泥常作为抗剥落剂使用，因为粉煤灰质量不稳定，所以粉煤灰很少作为填料使用。虽然矿粉在沥青混合中起到重要作用，但使用时也要适量，少了则不足以形成足够的比表面积吸附沥青，多了又会使胶泥抱团至使路面胶泥离析，同样造成不良后果。

3.5.3  用压缩空气进行破拱是一种效果良好的方法，但应注意所提供的压缩空气必须是经脱水处理的干燥空气。

4 生产过程质量控制

4.1一般规定

4.1.2  沥青拌和设备分为间歇式与连续式两种，但是由于我省市政道路施工中使用的材料品种较杂、料源不稳定，变异性大，加上拌和站大都是露天料场，材料含水量受天气影响大，因此采用间歇式拌和机更符合省情。

沥青沥青混合料搅拌设备一般可分为间歇式沥青混合料搅拌设备和连续式沥青混合料搅拌设备，我国一般推荐使用间歇式拌和设备进行沥青混合料的生产。连续式沥青混合料搅拌设备具有产量大、能耗低、稳定性好等特点，但对集料的稳定性要求较高，与间歇式沥青混合料搅拌设备相比，连续式沥青混合料搅拌设备没有热集料筛分系统及搅拌缸，其核心部件是“双滚筒”，可以一次完成集料的烘干加热和混合料的搅拌作业。

连续式沥青混合料搅拌设备不存在热筛分装置，混合料的级配直接受原材料的影响，冷料仓配比一经确定就不能进行二次调整，沥青路面施工技术规范对连续式沥青混合料搅拌设备的限制源于国内生产的原材料不稳定。但连续式沥青混合料搅拌设备控制精度受集料稳定性影响较大，如果集料出现波动，连续式沥青混合料搅拌设备生产的混合料可能出现较大波动偏差。

对原材料的选择和控制是连续式沥青混合料搅拌设备能否成功应用的关键。因此在选用连续式沥青混合料搅拌设备生产时，尤其应注意集料稳定性控制。

4.1.4  随着我省市政基础设施建设力度的加大，近年来新成立了不少的拌和站，多为民营投资，往往为了追求短期效益忽视质保体系的建设，缺乏自控措施，故特别强调试验室的配备。
4.2 机械设备

4.2.2  沥青混合料搅拌设备采用间歇式沥青拌和设备。沥青拌和设备以额定生产率为产品主参数，常用主参数见表4.2.2-1系列值。

表4.2.2-1 沥青搅拌设备主参数系列

	项目
	主参数

	额定生产率/（t/h）
	20、25、30、40、50、80、100、120、160、200、240、280、320、360、400、440、480


沥青混合料搅拌设备整机技术性能指标及允许偏差应符合表4.2.2-2的规定。

表4.2.2-2  沥青拌和设备技术性能指标及允许误差

	序号
	技术性能指标
	单位
	允许偏差

	1
	生产能力
	t/h
	≥设备额定生产率

	2
	热骨料温度稳定精度
	℃
	±9

	3
	成品料温度稳定精度
	℃
	±5

	4
	温度计计量精度
	℃
	±3

	5
	燃油消耗率
	Kg/t
	≤7

	6
	沥青含量偏差
	％
	±0.3

	7
	沥青针入度损失率
	％
	＜15

	8
	静态标定计量
	骨料计量精度
	％
	±0.5

	9
	
	粉料计量精度
	％
	±0.5

	10
	
	沥青计量精度
	％
	±0.25

	11
	
	添加剂计量精度
	％
	±0.25

	12
	动态标定计量
	骨料计量精度
	％
	±2.5

	13
	
	粉料计量精度
	％
	±2.5

	14
	
	沥青计量精度
	％
	±2.0

	15
	
	添加剂计量精度
	％
	±2.5

	16
	烟尘排放浓度（袋式除尘）
	mg/Nm3
	≤100

	17
	烟尘排放浓度（湿式除尘）
	mg/Nm3
	≤200

	18
	烟气黑度（林格曼级）
	级
	≤Ⅰ

	19
	环境噪声
	dB(A)
	≤85

	20
	操作人员耳边噪声
	dB(A)
	≤70

	21
	可靠性
	首次故障前工作时间
	h
	≥100

	22
	
	平均无故障工作时间
	h
	≥120

	23
	
	可靠度
	％
	≥85

	注：额定生产率和燃油消耗率：对于强制型设备，以额定工况下的热骨料温度作为计算依据；对于滚筒连续式搅拌设备，以额定工况下成品料温度作为计算依据。


        常用型号的间歇式沥青拌和设备额定生产率见表4.2.2-3。

        表4.2.2-3  常用型号的强制间歇式沥青拌和设备在标准工况下额定生产率

	型号
	额定生产率（t/h）
	循环时间（s）

	1000型
	80
	45

	1500型
	120
	45

	2000型
	160
	45

	3000型
	240
	45

	4000型
	320
	45

	5000型
	400
	45


4.2.3  改性沥青生产设备应与拌和站生产能力相匹配，设备可按表4.2.3进行选择。

表4.2.3  改性沥青设备选择

	沥青拌和站生产能力（t/h）
	拌和站沥青罐储量(t)
	改性沥青设备生产能力（t/h）

	120
	300～400  
	4～6

	160
	400～500  
	6～8

	240
	500～800 
	8～12

	320
	800～1000  
	12～15


4.3 生产条件

4.3.2  沥青拌和设备应尽量摆放在地质比较坚实的地段，减少场地固化的工作量。对于要求大的拌和设备底部要构建水泥混凝土进行稳固，要确保混凝土的承载力达到相应的要求。

1、拌和站场地建设及硬化：

①拌和站场地处理

拌和站场地用50cm厚宕渣作垫层，20cm厚的水泥稳定碎石作面层。料仓部位为防止积水进入料仓而无法外排，在料场处设置0.2%的坡度，靠内侧用厚度37cm砖墙围护，并在东侧设置南北走向的排水沟，在整个场地外侧挖排水沟。

②搅拌站基础处理

拌和站基础用C30钢筋混凝土，在其支脚位置每个支脚处用2根6m松木桩加固处理，拌和机安装完成后支脚处再二次浇筑C30混凝土。

③砂石料场地

砂石料仓共设5个。分别为石子及砂子料仓，且用37cm厚砖墙分隔。

2、拌和站驻地建设及硬化

场地采用20cm厚水泥稳定碎石硬化，外侧设置环状排水沟，保证整个场地的排水畅通。

4.4 计量要求

4.4.1  计量设备的具体检定方法如下：
一、沥青混合料拌和设备静态重量计量精度的检测:

1  试验条件：

a）无雨，气温10℃～35℃；

b）拌和设备安装、调式完成后。

2  试验仪器设备：二级秤或二级测力计，相应等级的标准砝码或器具。

3  试验方法：

a）将空秤斗往复推动几次，静止后观察称量仪表每次显示数值是否一致，否则应予以检查和调整。

b）根据不同功能的配料称，分别以50%和100%量程进行加载、卸载，记录仪器的每一次显示值和砝码值。试验重复三次，结果取平均值。

4  计算计量精度的平均值，应满足表4.2.2-2的规定。

二、沥青混合料拌和设备动态重量计量精度的检测:

1  试验条件：

a）原材料准备应符合标准工况的规定；

b）拌和设备稳定运转，燃烧器可不工作；

c ) 动态精度的测定必须在静态精度校正以后进行。

2  试验仪器设备：地中衡（精度为0.5%）、二级秤或二级测力器、运料车、料斗、沥青桶等。

3  试验方法：

a）根据不同功能的配料秤，分别以50%和100%量程进行配料试验，记录每一次的矿料的设定值和实测值。试验重复三次，取平均值；两次试验的间隔时间应大于15min。

b）对滚筒连续式拌和设备，分别以50%和100%量程进行配料试验，在物料出口处接料，用秒表计时。骨料接料时间每次不少于5min，沥青和粉料接料时间每次不少于10s，记录每次的实测值和设定值。试验重复三次，取平均值；两次试验的间隔时间不少于10min。

4  计算计量精度的平均值，应满足表5.2.4的规定。

三、温度传感器计量精度的检测：

1  试验条件：无雨，风速不大于3m/s。

2  试验仪器设备：温度计、秒表。

3  试验方法：用保温容器盛装一定温度的液体，介质温度约150℃,用标准的温度计和被测的温度传感器同时测量，感温头埋入深度不小于20cm，每隔15min读取温度值一次，读取次数不少于三次，记录温度计的实测值和温度传感器测量装置的显示值。

4  计算计量精度的平均值，应满足表4.2.2-2的规定。

四、对于石料计量系统，应符合以下几点：

1  保持各个卸料门，开启和关闭动作灵活迅速。

2  各卸料口保持畅通，不得有沉积物，保证计量时，石料能迅速均匀流下。

3  各卸料门要关闭及时，并且密封良好，单料计量结束时，不得有漏料现象。

4  骨料称量斗周围，要保持清洁，不得有异物，以免卡斗，要保证骨料称时刻处于完全悬浮状态。

5  各骨料称重传感器，预压要均衡，受力要一致，感应要灵敏。

五、对于粉料计量系统，应符合以下几点：

1  保持粉料输送管道畅通，不能有阻滞现象。

2  给料器或阀门要密封严实。计量结束时不能漏粉。

3  经常清除粉料计量斗上的灰尘及其杂物，保持清洁。

4  整个计量系统，要密封良好，防止粉料受潮结块。

5  粉料秤卸料要彻底，秤内不得有残余粉，卸料门关闭要严密，计量时不得漏粉。
六、对于沥青计量系统，应符合以下几点：

1  开始生产前，管道加热要充分，确保系统内的沥青温度达到规定数值。

2  沥青喷洒管道要干净畅通，喷嘴部分不得堵塞，否则喷洒不均匀，影响拌和效果。

3  沥青喷洒泵或开启阀门要关闭严紧，确保沥青喷洒结束后，没有滴漏现象。

4  沥青计量转换阀动作要准确、及时，而且密封良好，沥青计量桶悬挂要牢固、灵活。

4.4.2  检查各计量秤是否完全处于悬挂状态，有无卡滞现象，检查各个称重传感器工作是否正常，感应是否灵敏。定期校验，使显示值与实际值相符，如发现问题应及时解决，确保计量系统时刻处于良好工作状况。
4.5 混合料配合比确定和调整

4.5.1  城镇快速路、主干路热拌沥青混合料的配合比设计应在调查以往同类材料的配合比设计经验和使用效果的基础上，进行三阶段配合比设计：即目标配合比设计、生产配合比设计和生产配合比验证。这三阶段配合比设计是一个完整的整体，必须通过设计找到一个平衡点，材料、性能、经济各方面都满意，然后得出一个标准配合比，取得监理、业主的批准，方可生产。次干路及以下等级道路热拌沥青混合料的配合比设计应参照城镇快速路、主干路进行。 

目标配合比设计目的：目标配合比初步确定可行的级配和沥青用量，确定冷料仓的上料比例。

目标配合设计报告应包括如下内容：

（1）总说明：包括工程概况、材料性能汇总表、合成级配一览表、马歇尔试验技术指标汇总表、最佳用油量的确定、以及其它说明等。
（2）附相关材料试验的数据与表格。

（3）附混合料试验过程的数据及表格，设计混合料性能检验结果。

生产配合比的设计目的：

（1） 确定热料仓的筛网尺寸、各料仓的比例。
（2） 确定混合料的拌和温度及拌和时间。
（3） 检验混合料的技术指标是否满足要求。
（4） 检验拌和设备的技术性能是否稳定可靠。

为了确保料堆集料送料的准确，对沥青拌和楼冷料仓的送料速度与电机转速的关系应进行标定，并根据形成的关系曲线，选定相应的电机转速进行送料。根据目标配合比设计确定的各冷料仓比例进行上料，采用试配法使合成级配最大限度地与设计级配相一致。关键筛孔4.75mm、2.36mm与0.075mm的通过率的偏差不得大于1%。

生产配合设计报告应包括如下内容：

（1）总说明：生产配合比设计的过程的简要介绍及结论，其中至少应包括所确定的热料仓筛网尺寸、各热料仓的比例、混合料的拌和时间及其马歇尔试验的关键数据等；
（2）附件：相关的试验表格，其中应包括各热料仓的筛分试验、合成级配、马歇尔击实试验、抽提试验、以及水稳定性检验等。
（3）应附经批准的目标配合比设计报告(可不附材料试验及混合料试验过程数据)。
4.5.2  生产配合比的确定，从拌和机二次筛分后进入各热料仓的材料中取样，进行筛分，确定各热仓的材料比例，供拌和机控制室使用。同时，应反复调整冷料仓进料比例、进料速度，使供料均衡，并取目标配合比设计的最佳沥青用量及其±0.3%等三个沥青用量进行马歇尔试验，确定生产配合比最佳沥青用量。

4.6 混合料生产

4.6.8  本规程规定城镇快速路和主干道用的间歇式拌和设备必须配备计算机设备，而且要求拌和过程中逐盘“采集并打印”实际使用的材料用量、沥青混合料数量等，进行沥青混合料生产的过程控制和总量检验。
4.6.9  当混合料出厂温度过高，已影响沥青与集料的粘结力时，混合料不得使用，已铺筑的沥青路面应予铲除。
4.6.18 沥青混合料的存放时间对体积指标有一定影响，拌和站取样后应立即成型试件，且成型温度和试件高度必须符合试验要求。本规程按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）附录G的方法进行沥青混合料生产过程的在线监测和总量检验，按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40）附录F的方法进行沥青混合料质量动态管理。

4.7 混合料运输、储存

4.7.3  每辆自卸车都应备有大小适宜的覆盖篷布，运输时覆盖在车顶上，并覆盖密实，切实起到保温、防雨、防污染的作用，杜绝因篷布覆盖“露头露尾”导致的局部严重温度离析现象。

4..7.5 为了解决沥青路面施工过程中的交叉污染，本规程作了一系列规定，但许多工程往往达不到要求，必须努力去实现。
5 混合料出厂检验

5.1一般规定

5.1.2  沥青混合料拌和站出具的出厂检验报告，其抽样、制样、试验由供方自行负责，只作为混合料出厂的质量证明，不作为工程质量评定与验收依据。

5.2 出厂检验

5.2.2-2  沥青混合料的出厂温度检验，可采用手持红外测温仪检测，这是一种测量表面反射温度的仪器。由于红外测温仪仅能测出材料表面温度，其温度读数对于料车中部的材料便不可能准确，使用时应不同部位、不同深度检测。红外测温仪能迅速获得全面数据，但使用时应经常校核。

5.2.2-3  检查沥青混合料的出厂温度，最高温度不得超过190℃，超过190℃应予以废弃（施工中按180℃进行控制）。
5.2.3  出厂检验当日应提供外观和温度检查记录，其他试验记录及报告应隔日提供。
6 质量记录

6.0.1  质量记录泛指贯穿工程建设全过程、证明工程质量状况的所有技术文件，本条特指在混合料作为半成品生产环节沥青拌和站必须做的质量记录，包括但是不仅限于正文部分规定的内容。

6.0.7  拌和站无自检能力时可委托第三方检测机构进行检验。试验室资料可由试验室完成，试验室没有资质的可委托第三方检测机构进行检测，工程验收资料也可作为拌和站自控资料存档，即试验室自检资料不能作为工程验收资料。
图4.7.2   正确的装料法示意图








1





3





2





a) 3次装料法示意图








1





2





3





4





5





b) 5次装料法示意图








筛孔尺寸（mm）





0.075 0.15 0.3 0.6  1.18  2.36    4.75     9.5    13.2  16  19      26.5   31.5   37.5    





通过率（%）








70
69

_1234567921.unknown

_1234567937.unknown

_1234567945.unknown

_1234567949.unknown

_1234567951.unknown

_1234567953.unknown

_1234567955.unknown

_1234567956.unknown

_1234567954

_1234567952.unknown

_1234567950.unknown

_1234567947.unknown

_1234567948.unknown

_1234567946.unknown

_1234567941.unknown

_1234567943.unknown

_1234567944.unknown

_1234567942.unknown

_1234567939.unknown

_1234567940.unknown

_1234567938.unknown

_1234567929.unknown

_1234567933.unknown

_1234567935.unknown

_1234567936.unknown

_1234567934.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.xls
Sheet1

		表 A.11 热拌沥青混合料出厂温度记录表        第  页 共  页

		工程名称																								使用单位																								合同段

		生产单位																																施工日期																开工时间

		施工桩号																		结构层														气温(℃)																结束时间

		混合料名称						（ ）普通沥青混合料（ ）改性沥青混合料（ ）SMA混合料（ ）其他：																																										混合料类型

		序号		出厂时间						出厂温度						料车牌号						序号		出厂时间						出厂温度						料车牌号						序号		出厂时间						出厂温度						料车牌号

		自检                意见

		监理               意见

		检测														记录												复核												质检     负责人												项目主管





Sheet2

		





Sheet3

		






_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.xls
证-4

		沥 青 混 合 料 出 厂 检 验 报 告

		表A.12                                                                         第   页 共   页

		报告编号																报告日期

		工程名称																生产单位

		使用单位																使用部位

		混合料名称及类型												混合料配比设计编号										沥青品种、标号

		出厂日期												出厂时间										出厂温度

		出厂批号												代表数量										拌和机编号

		矿料级配组成		筛孔（mm）            （方孔筛）		37.5		31.5		26.5		19		16		13.2		9.5		4.75		2.36		1.18		0.6		0.3		0.15		0.075

				设计级配 （%）

				试验结果（%）

		原材料质量		沥                   青		项目				延度（cm）				针入度（0.1mm）				软化点（℃）				其他				自检意见

						技术要求

						试验结果

				粗                 集                   料		项目				压碎值（%）				针片状颗粒含量（%）				洛杉矶磨耗损失（%）				含泥量（%）				自检意见

						技术要求

						试验结果

				细             集                 料		项目				砂当量（％）				亚甲蓝（g/kg）				含泥量（％）				其他				自检意见

						技术要求

						试验结果

				矿粉                或               填料		项目				外观						颗粒级配						含水率（％）				自检意见

						技术要求

						试验结果

		混合料质量		项目		稳定度（kN）				流值（mm）				空隙率（%）				沥青饱和度（%）				毛体积相对密度（g/cm3）				油石比（%）				自检意见

				技术要求

				设计结果

				试验结果

		出厂质量评定意见																生产单位：                                          （公章）

		检测										质检负责人												项目主管






_1234567891.unknown

_1234567892.xls
Sheet1

		表A.10 热拌沥青混合料外观记录表          第   页 共   页

		工程名称																								使用单位																								合同段

		生产单位																																施工日期																开工时间

		施工桩号																		结构层														气温(℃)																结束时间

		混合料名称						（ ）普通沥青混合料（ ）改性沥青混合料（ ）SMA混合料（ ）其他：																																										混合料类型

		序号		出厂时间						料车牌号						沥青混合料外观检查

																是否均匀								是否离析						是否冒烟						有无油团						有无花白料								有无析漏						色泽

																（）是（）否								（）是（）否						（）有（）无						（）有（）无						（）有（）无								（）有（）无						（ ）正常  （ ）异常

																（）是（）否								（）是（）否						（）有（）无						（）有（）无						（）有（）无								（）有（）无						（ ）正常  （ ）异常

																（）是（）否								（）是（）否						（）有（）无						（）有（）无						（）有（）无								（）有（）无						（ ）正常  （ ）异常

																（）是（）否								（）是（）否						（）有（）无						（）有（）无						（）有（）无								（）有（）无						（ ）正常  （ ）异常

																（）是（）否								（）是（）否						（）有（）无						（）有（）无						（）有（）无								（）有（）无						（ ）正常  （ ）异常

																（）是（）否								（）是（）否						（）有（）无						（）有（）无						（）有（）无								（）有（）无						（ ）正常  （ ）异常

																（）是（）否								（）是（）否						（）有（）无						（）有（）无						（）有（）无								（）有（）无						（ ）正常  （ ）异常

																（）是（）否								（）是（）否						（）有（）无						（）有（）无						（）有（）无								（）有（）无						（ ）正常  （ ）异常

																（）是（）否								（）是（）否						（）有（）无						（）有（）无						（）有（）无								（）有（）无						（ ）正常  （ ）异常

																（）是（）否								（）是（）否						（）有（）无						（）有（）无						（）有（）无								（）有（）无						（ ）正常  （ ）异常

																（）是（）否								（）是（）否						（）有（）无						（）有（）无						（）有（）无								（）有（）无						（ ）正常  （ ）异常

																（）是（）否								（）是（）否						（）有（）无						（）有（）无						（）有（）无								（）有（）无						（ ）正常  （ ）异常

																（）是（）否								（）是（）否						（）有（）无						（）有（）无						（）有（）无								（）有（）无						（ ）正常  （ ）异常

																（）是（）否								（）是（）否						（）有（）无						（）有（）无						（）有（）无								（）有（）无						（ ）正常  （ ）异常

		自检                意见

		监理               意见

		检测														记录												复核												质检     负责人												项目主管





Sheet2

		





Sheet3

		






_1234567890.unknown

