福建省工程建设地方标准  DB

编                  号：DBJ/T 13-	x-2012

住房和城乡建设部备案号：JXXXX-2012

桩基础与地下结构防腐蚀

技术规程

Technical Specification for Anticorrosive of Pile Foundation and Underground Structure

2012-x-x发布          2012-x-x实施

福建省住房和城乡建设厅发布

福建省工程建设地方标准

桩基础与地下结构防腐蚀技术规程

Technical Specification for Anticorrosive of Pile Foundation and Underground Structure

- DBJ/T 13-x-2012

住房和城乡建设部备案号：Jx-2012

组织单位：厦门市建设与管理局

主编单位：厦门理工学院

厦门市建设工程质量安全监督站

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

实施日期：2012年x月x日

- 福州

福建省住房和城乡建设厅

关于批准发布工程建设地方标准

《桩基础与地下结构防腐蚀基技术规程》的通知

闽建科[2012]x号

各设区市建设局（建委），厦门市市政园林局、泉州市公用事业局：

由厦门理工学院、厦门市建设工程质量安全监督站主编的《桩基础与地下结构防腐蚀技术规程》，经审查，批准为福建省工程建设地方标准，编号为DBJ/T 13-x-2012，自2012年x月x日起实施。施行中有什么问题和意见请函告省厅建筑节能与科学技术处。

该标准由省厅负责管理。

福建省住房和城乡建设厅

二○一二年x月x日

关于同意福建省

《桩基础与地下结构防腐蚀技术规程》

地方标准备案的函

建标标备[2012]x号

福建省住房和城乡建设厅：

你厅《关于报送福建省工程建设地方标准<桩基础与地下结构防腐蚀技术规程>备案的函》（闽建科函[2012]x号）收悉。经研究，同意该标准作为“中华人民共和国工程建设地方标准”备案，其备案号：Jx-2012

该项标准的备案公告，将刊登在近期出版的《工程建设标准化》刊物上。

中华人民共和国住房和城乡建设部标准定额司

二〇一二年x月x日

前  言

本规程是根据福建省住房和城乡建设厅闽建科（2010）36号文《福建省住房和城乡建设厅2010年科学技术项目计划》的任务要求，由厦门理工学院和厦门市建设工程质量安全监督站会同有关单位主编而成。编写组在深入工程实践调查研究，认真总结省内外科研成果和大量工程案例经验，并在广泛征求意见基础上，编制了本技术规程。

本规程共分7章和5个附录，主要内容包括：1、总则；2、术语；3、基本规定；4、腐蚀性场地岩土工程勘察；5、桩基础与地下结构防腐蚀设计；6、防腐蚀施工与安全措施；7、桩基础与地下结构防腐蚀工程质量检验与验收和附录A~E。

本规程由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由厦门理工学院和厦门市工程建设质量安全监督站负责具体技术内容的解释。

在执行本标准过程中，如发现需要修改和补充之处，请及时将意见和有关资料寄交厦门理工学院（通信地址：厦门市集美区理工路600号厦门理工学院土木工程与建筑系，邮编：361024）或厦门市建设工程质量安全监督站（通信地址：厦门市斗西路209号电控大厦6楼，邮编：361004）。

组织单位：厦门市建设与管理局

主编单位：厦门理工学院

厦门市建设工程质量安全监督站

参编单位：福建省建筑科学研究院

厦门华旸建筑工程设计有限公司

核工业华南工程勘察院厦门分院

福建四海建设有限公司

福建省大地管桩有限公司

广东三和管桩有限公司

参加单位：漳州新三和管桩杆有限公司

化学工业岩土工程有限公司

中国京冶工程技术有限公司(厦门)

福建永强岩土工程有限公司

厦门中联建设工程有限公司

厦门特房建设工程集团有限公司

主要起草人： 林  梁 许勇铁 廖良辉 王甲春 …

主要审查人：

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	4

4  腐蚀性场地岩土工程勘察	7

5  桩基础与地下结构防腐蚀设计	8

5.1  一般规定	8

5.2  水泥砂浆和混凝土	9

5.3  预制桩防腐蚀设计	13

5.4  混凝土灌注桩防腐蚀设计	16

5.5  钢质桩防腐蚀设计	18

5.6  抗浮锚杆防腐蚀设计	19

5.7  地下结构防腐蚀设计	19

6  防腐蚀施工与安全措施	23

6.1  一般规定	23

6.2  基层处理	23

6.3  防腐蚀材料质量要求	25

6.4  防腐蚀施工	26

6.5  防腐蚀施工安全措施	33

7  桩基础与地下结构防腐蚀质量检验与验收	35

7.1  防腐蚀施工中质量控制	35

7.2  防腐蚀施工质量检验	35

7.3  防腐蚀工程验收	38

附录 A  防腐蚀施工隐蔽记录	39

附录 B  防腐蚀子分部工程质量控制资料核查记录	40

附录 C  基层处理检验批质量验收记录	41

附录 D  防腐蚀工程检验批质量验收记录	42

附录 E  防腐蚀子分部工程质量验收记录	43

本规程用词说明	44

引用标准名录	45

附：条文说明	46

- Contents

1  General Provisions	1

2  Terms 	2

3  Basic Requirements	4

4  Geotechnical Investigation of Corrosive site	7

5  Anticorrosive Design of pile Foundation and underground structure	8

5.1  General Requirements	8

5.2  Cement Mortar and Concrete	9

5.3  Anticorrosive Design of Precast Piles	13

5.4  Anticorrosive Design of Concrete Cast-in-place Piles	16

5.5  Anticorrosive Design of Steel Piles	18

5.6  Anticorrosive Design of Anti-floating Anchors	19

5.7  Anticorrosive Design of Underground Structure	19

6  Anticorrosive Construction and Safety Measures	23

6.1  General Requirements	23

6.2  Primary Treatment	23

6.3  Quality Requirements of Anticorrosive Materials	25

6.4  Anticorrosive Construction	26

6.5  Safety Measures of Anticorrosive Construction	33

7  Anticorrosive Quality Checking and Acceptance of Pile Foundation and underground structure	35

7.1  Anticorrosive Construction Quality Control	35

7.2  Anticorrosive Construction Quality Checking	35

7.3  Anticorrosive Project Acceptance	38

Appendix A  Hidden Record of Anticorrosive Construction	39

Appendix B  Control Data and Checking Record of Anticorrosive Sub-branch Project 	40

Appendix  C Inspection Lot Quality Acceptance Record of Primary Treatment	41

Appendix D Inspection Lot Quality Acceptance Record of Anticorrosive Project	42

Appendix E  Quality Acceptance Record of Anticorrosive Sub-branch Project	43

Explanation of Wording in This Specification	44

Normative Standards 	45

Explanation of Provisions	46

1  总  则

1.0.1  为了贯彻执行国家的技术经济政策，规范福建省建筑工程桩基础与地下结构防腐蚀设计与施工行为，提高建筑桩基础与地下结构的防腐蚀设计与施工水平，确保建筑桩基础与地下结构工程的设计使用寿命与上部结构相匹配的要求，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、扩建、改建的工业与民用建筑和市政工程中普通混凝土的桩基础、抗浮结构、地下结构和永久性边坡支护结构防腐蚀的勘察、设计、施工、监理及质量检验与验收；不适用于轻骨料混凝土及其他特种混凝土的桩基础与地下结构。

1.0.3　在防腐蚀的设计中，应遵循预防为主和防护结合的原则；结合考虑工程场地的环境类别、腐蚀性等级与作用类型，防腐蚀材料的耐腐蚀性能、使用年限，以及桩基础与地下结构等重要性、施工的可操作性、材料供应的市场状况等因素综合确定。

1.0.4  建筑防腐蚀工程的施工，应按设计文件规定进行。当需要变更设计、材料替代或采用新型材料时，应经设计同意确认。

1.0.5  防腐蚀设计、施工、监理及质量检验与验收除应执行本规程的规定外，尚应执行国家、行业和福建省现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1  桩基  pile foundation

由设置于岩土中的桩和与桩顶联结的承台共同组成的基础或由柱与桩直接联结的单桩基础。

2.0.2  地下结构  Underground Structure

位于地面或坡面以下的钢筋混凝土等结构体，包括护坡挡墙等构筑物、地下承台与基础、地下室等结构体。

2.0.3  水胶比  water to binder ratio

混凝土拌合物中用水量与胶凝材料总量的重量比。

2.0.4  大掺量矿物掺合料混凝土  concrete with high volume supplementary cementitious materials

胶凝材料中含有较大比例的粉煤灰、硅灰、磨细矿渣等矿物掺合料和混合料，需要采取较低的水胶比和特殊施工措施的混凝土。

2.0.5  钢筋的混凝土保护层concrete cover to reinforcement

从混凝内钢筋（包括纵向钢筋、箍筋和分布钢筋）公称直径外边缘之间的最小距离；对后张法预应力筋，为套管或孔道外边缘到混凝土表面的距离。

2.0.6  水玻璃类防腐蚀材料  Water glass class anticorrosion materials

包括：钠水玻璃胶泥、砂浆和钾水玻璃胶泥、砂浆，用于防腐蚀工程的面层；钠水玻璃混凝土和钾水玻璃混凝土，用于防腐蚀工程的整体面层、设备基础和构筑物。

2.0.7  树脂类防腐蚀材料  Resins class anticorrosion materials

包括：环氧树脂、乙烯基酯树脂、不饱和聚酯树脂、呋喃树脂和酚醛树脂；用于防腐蚀工程的面层或隔离层。

2.0.8  沥青类防腐蚀材料  Asphalt class anticorrosion materials

包括：沥青稀胶泥、沥青胶泥，用于防腐蚀工程的沥青卷材隔离层或块材面层；沥青砂浆或沥青混凝土，用于防腐蚀工程的整体面层或垫层、碎石灌沥青垫层。

2.0.9  涂料类防腐蚀材料  Paint class anticorrosion materials

包括：氯化橡胶涂料、环氧树脂涂料、聚氨酯树脂涂料、高氯化聚乙烯涂料、聚氨酯聚取代乙烯互穿网络涂料、丙烯酸树脂及其改性涂料、氯乙烯一醋酸乙烯共聚涂料、聚苯乙烯涂料、醇酸树脂耐酸涂料、过氯乙烯涂料、聚氯乙烯涂料、氯磺化聚乙烯涂料、沥青类涂料；玻璃鳞片涂料、环氧树脂自流平涂料、有机硅树脂耐高温涂料；乙烯磷化底层涂料、富锌涂料、锈面涂料等品种。

2.0.10 聚合物水泥砂浆类防腐蚀材料  Polymer cement mortar class anticorrosion materials

聚合物水泥砂浆，用于防腐蚀工程的面层。

2.0.11 抽样检验  random examination

在指定的一个检验批中，对某一具体项目按一定比例随机抽取的检验。

3  基 本 规 定

3.0.1  桩基础与地下结构等防腐蚀所采取的技术措施应符合合理使用年限的要求。

3.0.2  符合下列条件的桩基础与地下结构等，应根据场地的环境类别及作用等级进行防腐蚀设计与施工：

1  地下水与海水有联系的场地；

2  新近填海造地的场地；

3  具有化学腐蚀性的工厂旧址场地；

4  地下水与土壤有腐蚀性的其它场地。

3.0.3　桩基础与地下结构等所处的环境类别及其对钢筋和混凝土材料的腐蚀机理，应按表3.0.3确定。

表 3.0.3  环境类别及其腐蚀机理

| 环境类别 | 场地环境地质条件 | 腐蚀机理 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 干旱区直接临水；干旱区强透水层中的地下水。 | 1、保护层混凝土碳化引起钢筋锈蚀； 2、氯盐等盐类引起钢筋锈蚀； 3、化学腐蚀物质引起钢筋锈蚀。 |
| Ⅱ | 干旱区弱透水层中的地下水；各气候区湿、很湿的弱透水层。 |  |
| Ⅲ | 各气候区稍湿的弱透水层；各气候区地下水位以上的强透水层。 |  |

注：1  干旱区是指海拔高度＜3000m，干燥度指数K指数≥1.5的地区；湿润区是指干燥度指数K指数＜1.5的地区。

2  强透水层是指碎石土和砂土，弱透水层是指粉土、粘性土和残积土；

3  含水量＜3%的土层，可视为干燥土层，不具有腐蚀环境条件；

4  当混凝土结构一边接触地面水或地下水，一边暴露在大气中，水可以通过渗透或毛细作用在暴露大气中的一边蒸发时，应定为Ⅰ类；

5  当有地区经验时，环境类型可根据地区经验划分；当同一场地出现两种环境类型时，应根据具体情况而定。

3.0.4　地下水和土层环境腐蚀性作用类型及其等级划分应符合表3.0.4的表达，对桩基础和地下结构等的腐蚀性判断标准按《岩土工程勘察规范》GB50021的规定执行。

表 3.0.4  环境腐蚀性作用类型及等级划分

| 环境腐蚀性作用类型 | 环境腐蚀性作用等级划分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水、土对混凝土结构的腐蚀 | 微腐蚀 | 弱腐蚀 | 中腐蚀 | 强腐蚀 |
| 水、土对钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀 |  |  |  |  |
| 水、土对钢结构的腐蚀 |  |  |  |  |

3.0.5  桩基础与地下结构等的防腐蚀设计应包括下列内容：

1  结构的设计使用年限、环境类别及其腐蚀性作用等级；

2  有利于减轻环境作用的桩型、地下结构型式及其构造措施；

3  混凝土结构材料的耐久性质量要求；

4  钢筋的混凝土保护层厚度；

5  混凝土裂缝控制要求；

6  防水、排水等构造措施；

7  防腐蚀附加措施；

8  施工养护及施工质量验收要求；

9  结构使用阶段的维护、修理与监测要求。

3.0.6  桩基础与地下结构的裂缝控制及其表面裂缝最大宽度计算值ωlim不应超过表3.0.6中的限值，裂缝控制等级的划分按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定执行。

表3.0.6  桩基础与地下结构的裂缝控制及其表面裂缝计算最大宽度限值

| 环境腐蚀性作用等级 | 地下钢筋混凝土结构 |  | 钢筋混凝土抗拔桩 |  | 地下预应力混凝土结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 裂缝控制等级 | W lim（mm） | 裂缝控制等级 | W lim（mm） | 裂缝控制等级 | W lim（mm） |
| 微腐蚀 | 三级 | 0.2（0.30） | 三级 | 0.15 | 三级 | 0.05 |
| 弱腐蚀 | 三级 | 0.20 | 三级 | 0.10 | 二级 | 0.01 |
| 中腐蚀 | 三级 | 0.15 | 二级 | 0.05 | 一级 | -- |
| 强腐蚀 | 三级 | 0.10 | 二级 | 0.01 | 一级 | -- |

注: 1 钢筋混凝土抗压桩的裂缝控制等级及指标按表中地下钢筋混凝土结构的数据执行；

2 表中地下预应力混凝土结构中的裂缝控制等级及指标适用于预应力混凝土实心桩，而预应力空心桩（管桩）裂缝控制等级及指标应按一级考虑。

3.0.7  抗浮锚杆的裂缝控制及其表面裂缝最大宽度计算值ωlim不应超过表3.0.7中的限值。

表3.0.7  抗浮锚杆的裂缝控制及其表面裂缝计算最大宽度限值

| 环境腐蚀性作用等级 | 非预应力锚杆 |  | 预应力锚杆 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 裂缝控制等级 | W lim（mm） | 裂缝控制等级 | W lim（mm） |
| 微腐蚀 | 三级 | 0.15 | 二级 | 0.05 |
| 弱腐蚀 | 三级 | 0.10 | 二级 | 0.01 |
| 中腐蚀 | 三级 | 0.05 | 一级 | -- |
| 强腐蚀 | 三级 | 0.01 | 一级 | -- |

3.0.8  桩基础与地下结构等构件的混凝土强度等级应满足耐久性和承载能力的设计要求，混凝土材料耐久性设计除应满足本规程第5.2节的相关规定外，尚应满足《混凝土结构耐久性设计规范》GB-T 50476的有关规定。

4  腐蚀性场地岩土工程勘察

4.0.1  各类工业与民用建设场地均应进行场地腐蚀性的岩土工程勘察与评价工作。

4.0.2  岩土工程勘察，应划分地下水类型、确定含水层的性质，并测定初见水位和稳定水位。当场地存在多层对工程有影响的地下水时，应分层量测地下水位和采集地下水试样进行水质分析。并查明主要含水层的分布规律，地下水的补给和排泄条件，提供设计、施工所需的水文地质参数。

4.0.3  岩土工程勘察，应查明场地是否存在对地下水或地表水可能造成污染的污染源，并评价可能受污染的程度，查明地下水的分布、运动规律及其与污染作用的关系。

4.0.4  当场地附近存在污染源时，应查明场地土是否被污染和污染程度可分为四类：

1  未被污染的拟建场地；

2  可能被污染的拟建场地；

3  已被污染的拟建场地；

4  被污染的已建场地。

4.0.5  污染土勘察，应查明污染源、污染物的化学成分、污染途径、污染历史等。

4.0.6  勘察时应有针对性采取水、土试样进行水、土化学试验及土的原位电化学测试，判别其腐蚀性作用类型及等级。

4.0.7  场地环境类型划分，水、土试样采集数量及位置，测试项目及评定等应按国家现行标准《岩土工程勘察规范》GB 50021的有关规定执行。

5  桩基础与地下结构防腐蚀设计

- 5.1  一般规定

5.1.1  在腐蚀性等级为中、强的环境下，永久性的结构体中的钢筋和型钢应满足相应的防腐蚀耐久性要求；临时性的结构体中的钢筋和型钢应考虑使用服务期间的受腐蚀裕量。

5.1.2  在腐蚀性等级为中、强的环境下，地下结构变形缝、后浇带、施工缝及附近部位的混凝土宜局部采取防腐蚀附加措施，并应采取防止渗漏水侵蚀的构造措施。

5.1.3  当只有地下水干湿交替段具有中或强腐蚀性时，可针对该区段的桩基础和地下结构构件采取相应的防腐蚀措施。

5.1.4  在确定腐蚀性环境对配筋混凝土结构构件的作用等级时，不应考虑混凝土表面普通防水层对氯化物的阻隔作用。

5.1.5  在腐蚀性等级为强的环境下，抗拔桩不应采用无附加防护措施的焊接接头的预制桩，严禁采用有裂缝的单节桩。

5.1.6  在腐蚀性等级为强的环境下，宜在防腐蚀设计中提出结构使用过程中定期检测的要求和设置专供检测取样用的构件。

5.1.7  当腐蚀介质SO42-和CL-同时存在时，除了盐场、亚硫酸盐渍土或硫酸盐盐渍土外，宜按腐蚀介质为CL-离子进行采取防腐措施，且不宜采用抗硫酸盐混凝土。受其他的多种腐蚀介质同时作用时，其耐腐蚀性能应通过试验确定。

5.1.8  防腐蚀材料的选择应根据本规程1.03条的规定和当地的实践经验等因素综合确定。

5.1.9  对纪念性建筑和特别重要工程的桩基与地下结构等，应针对具体的环境类别和腐蚀性等级，经过试验后分别提出混凝土抗氯离子渗透性能、抗硫酸盐侵蚀性能等具体的量化设计指标；当采用环氧涂层钢筋（或钢材）时，应提出环氧涂层钢筋（或钢材）的剥离性的量化指标。

5.1.10 当采用新型防腐蚀材料时，应经科学试验合格和组织专家论证通过后方可使用。

5.1.11 采用的防腐蚀材料除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212等有关规定。

- 5.2 水泥砂浆和混凝土

5.2.1  水泥品种的选择，应符合以下规定：

1  宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥；在微、弱腐蚀条件下，也可选用矿渣硅酸盐水泥或火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥；并且宜同时掺入减水剂或高效减水剂。

2  受碱液作用环境时，应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，不得选用高铝水泥或以铝酸盐成分为主的膨胀水泥，并不得采用铝酸盐类膨胀剂。

3  硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥的熟料中，铝酸三钙含量宜控制在5%～8%以下；当采用大掺量掺和料、低水胶比配制时，可放宽到8%～10%；在腐蚀介质为CL-时，可放宽到6%～12%以内。强腐蚀等级高应取低限值，强腐蚀等级低可取高限值。

5.2.2  混凝土掺和料应符合以下要求：

1  当采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥时，宜适当掺加优质掺和料；

2  水胶比≥0.40时，不应使用大掺量矿物掺和料；水胶比＞0.55时，不应使用矿物掺和料；

3  掺和料宜采用磨细矿渣（粒化高炉矿渣）、粉煤灰、硅粉，掺和料的掺量应通过试验确定，在计算矿物掺和料用量时，应计入水泥中已有的矿物含量，当水泥厂家无法提供水泥中的矿物含量时，则该品种水泥不应用于拌制有矿物掺和料的混凝土；

4  磨细矿渣的比表面积不小于350m2/kg，用硅酸盐水泥时，其掺量不小于胶凝材料质量的50%，用普通硅酸盐水泥时，其掺量不小于胶凝材料质量的40%；

5  宜选用I级粉煤灰，当采用II级粉煤灰时，应先通过试验证明能达到所要求的性能指标。粉煤灰取代水泥质量的最大限量宜符合下列规定：

（1）用硅酸盐水泥拌制的混凝土不宜大于25%；

（2）用普通硅酸盐水泥拌制的混凝土不宜大于20%；

（3）用矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土不宜大于10%；

（4）经试验论证，最大掺量可不受以上限制。

6  硅灰的比表面积不小于1500m2/kg，硅灰中的二氧化硅含量不应小于85%。硅灰不宜单独作为掺和料使用，硅灰掺量不宜大于胶凝材料质量的8%，硅灰宜与其它掺合料复合使用，掺量为胶凝材料质量的5%左右。

7  混凝土可采用两种或两种以上复合矿物掺和料，复合掺和料应有合格的产品标准或经过有关部门鉴定的性能检测证明并附有组成成分和使用说明，不得添加对混凝土有害的成分。为避免增加混凝土的自收缩和温升，复合磨细矿粉也不宜过细。

5.2.3  外加剂应符合下列规定：

1  外加剂对混凝土的性能应无不利影响，对钢筋不得有腐蚀作用，严禁使用对人体产生危害、对环境造成污染的外加剂；

2  不同品种外加剂复合使用时，使用前应进行相容性试验，满足要求方可使用；

3  应检验外加剂和水泥适应性，满足要求方可使用；

4  外加剂的应用应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ 119的规定，钢筋阻锈剂的应用应符合《钢筋阻锈剂应用技术规程》JGJ/T 192，外加剂和钢筋阻锈剂的掺量应通过试验确定；

5  当腐蚀介质为CL-时，外加剂氯离子含量不宜大于水泥质量的0.02%。

5.2.4  骨料应符合以下要求：

1  骨料的应选用质地坚固耐久，具有良好级配的天然河砂、碎石或卵石；

2  在酸性介质中，宜采用石英石或花岗石骨料；

3  在碱性介质中，宜采用石灰石骨料，也可采用致密的石英石或花岗石骨料；

4  水泥砂浆和混凝土骨料不应采用未经淡化处理的海砂；混凝土中使用海砂时，其淡化处理与使用应按照《海砂混凝土应用技术规范》JGJ 206规定执行。

5  不得采用可能发生碱-骨料反应的活性骨料。

5.2.5  拌和水泥砂浆和混凝土用水应采用淡水，且应符合《混凝土拌合用水标准》JGJ 63的规定；不得采用海水。

5.2.6  当腐蚀介质为CL-，混凝土应符合下列规定：

1  不应采用抗硫酸盐硅酸盐水泥，不宜单独使用硅酸盐水泥。当腐蚀性等级为弱或中时，宜采用较大掺量的矿物掺和料混凝土；当腐蚀性等级为强时，应采用水胶比不大于0.4的大掺量矿物掺和料混凝土；单掺粉煤灰的掺量不宜小于30%，单掺磨细矿渣的掺量不宜小于50%，且宜复合使用粉煤灰加硅灰、粉煤灰加矿渣或两种以上的矿物掺和料；

2  腐蚀性等级为弱时，宜掺入钢筋阻锈剂；腐蚀性等级为中、强时，应掺入钢筋阻锈剂；钢筋阻锈剂的用量应根据设计使用期内腐蚀介质进入混凝土中的量确定；在设计使用年限内进入混凝土中钢筋表面的氯离子量无法确定时，单功能阻锈剂掺量可参照表5.2.6-1的推荐掺量；

表5.2.6-1 单功能阻锈剂推荐掺量

| 环境类别 | 微 | 弱 | 中 | 强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非干湿交替 | 不要求 | 4～6 | 6～8 | 8～10 |
| 干湿交替 | 不要求 | 6～9 | 9～12 | 12～15 |

注：1、表中掺量数字为每立方米混凝土的阻锈剂掺量（kg）；

2、阻锈剂中有效阻锈剂含量应不低于30%；

3、表中阻锈剂推荐掺量为设计使用年限为50年的数值，当设计使用年限为100年，阻锈掺量不小于表中数值的2倍。

3  在同时存在SO42-和CL-腐蚀介质的环境中，宜选用多功能阻锈剂，其掺量应根据SO42-和CL-腐蚀介质的含量、以及对施工混凝土的性能要求经试验确定；

4  对于特别重要建筑，设计时混凝土抗氯离子侵入性的指标可按表5.2.6-2。

表5.2.6-2  混凝土抗氯离子侵入性指标

| 设计使用年限 | 作用等级 | 氯离子扩散系数DRCM （28天龄期） 10-12 m2/s | 电通量指标 （56天龄期） 库仑（C） |
| --- | --- | --- | --- |
| 100年 | 微 | —— | —— |
|  | 弱 | ≤8 | ≤1200 |
|  | 中 | ＜5 | ≤800 |
|  | 强 | ＜4 | ≤600 |
| 50年 | 微 | —— | —— |
|  | 弱 | ≤10 | ≤1500 |
|  | 中 | ＜7 | ≤1000 |
|  | 强 | ＜5 | ≤800 |

5.2.7  腐蚀介质为SO42-时，混凝土应符合下列规定：

1  应采用抗硫酸盐硅酸盐水泥或掺入抗硫酸盐外加剂。

2  使用硅酸盐水泥时，宜掺加矿物掺和料，使用普通硅酸盐水泥时，可掺加矿物掺和料，但矿物掺和料不得采用石灰石粉；处于硫酸根浓度大于1500mg/L的水位变动条件，其混凝土掺和料不应采用高钙粉煤灰，掺和料种类和用量应根据当地使用经验或专门试验研究后确定，且应在混凝土表面采取专门的防腐附加措施。

3  对于特别重要建筑，设计时应提出桩基础与地下结构等混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能指标，抗硫酸盐侵蚀性能划分应按表5.2.7的规定。

5.2.8  当腐蚀介质为其它化学物质时，所采取相应的防腐蚀措施，按照《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046和《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476有关要求执行。

表5.2.7   混凝土抗硫酸盐侵蚀性能指标

| 设计使用年限 | 作用等级 | 抗硫酸盐等级（56天龄期） |
| --- | --- | --- |
| 100年 | 微 | —— |
|  | 弱 | ≥KS90 |
|  | 中 | ≥KS120 |
|  | 强 | ≥KS150 |
| 50年 | 微 | —— |
|  | 弱 | ≥KS60 |
|  | 中 | ≥KS90 |
|  | 强 | ≥KS120 |

5.2.9  混凝土的基本要求应符合表5.2.9的规定。

表5.2.9   混凝土的基本要求

| 微腐蚀性作用等级 | 微 | 弱 | 中 | 强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最低强度等级 | C25 | C30 | C35 | C40 |
| 最大水胶比 | 0.60 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |
| 最小胶凝用量 （Kg/m3） | 250 | 300 | 320 | 340 |
| 最大胶凝用量 （Kg/m3） | 350 | 400 | 450 | 480 |
| 最大氯离子含量（水泥用量的百分比） | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| 最大碱含量（Kg/m3） | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

注：1  当混凝土未掺入矿物掺和料时，表中“水胶比”为“水灰比”，当混凝土未掺入矿物掺和料时，表中“胶凝用量”为，“水泥用量”，下同。

- 预应力混凝土构件最低强度等级应按表中提高一个等级，最大氯离子含量为水泥用量的0.06%。

- 对于有防水要求的地下室结构，胶凝材料用量不宜小于320kg/m3,其中，水泥用量不宜小于260kg/m3。

- 5.3  预制桩防腐蚀设计

5.3.1  预制桩包括预制钢筋混凝土方桩（以下简称预制方桩）、预应力混凝土管桩（以下简称管桩）。

5.3.2  在腐蚀性等级为强的环境下，采用的预制桩应符合以下规定：

1  应采用预制方桩，不应采用管桩；

2  当确需选用管桩时，应经试验论证，并采取可靠技术措施，确能满足防腐蚀要求时方可使用；

3  预制方桩的接桩材料宜采用树脂胶泥或其他能满足防腐蚀要求的材料；当采用电焊焊接时，端头板钢板厚度及焊缝坡口尺寸应由设计人员提出要求进行特制，焊缝外侧应附加2mm厚的钢板电焊封闭保护；

4  抗拔桩应采用单节预制桩。

5.3.3  在腐蚀性等级为中的环境下，采用管桩时应符合以下规定：

1  应选用AB型或AB型以上厚壁型、且桩身不得有漏浆的管桩，不得选用φ300、φ400管桩；

2  桩尖应采用封口型。

3  应采用机械啮合接头方式接桩、不得采用焊接方式接桩，连接销、连接盒内应涂上或注入沥青涂料；

4  对桩身混凝土中未掺加阻锈剂的管桩表面应涂刷渗透型防腐蚀涂层，成桩后的管芯孔底应灌注高1.5～2.0m的无收缩C30细石混凝土。

5.3.4  在腐蚀性等级为弱的环境下，采用管桩时，应符合以下规定：

1  应选用AB型或AB型以上、且桩身不得有漏浆的管桩，不得选用φ300管桩；

2  桩尖宜采用封口型；

3  管桩基础应减少接头数量，宜采用单节管桩。若需要接桩时，接头宜设置于非腐蚀性土中；位于腐蚀性土中的接头，接桩钢零件应涂防腐蚀耐磨涂层或增加焊缝厚度，其腐蚀裕量不应少于2mm；

4  当桩数较多较密集、挤土效应较大时，应采用机械啮合接头方式接桩。

5  对桩身混凝土中未掺加阻锈剂的管桩表面宜涂刷渗透型防腐蚀涂层，成桩后的管芯孔底应灌注高1.5～2.0m的无收缩C25细石混凝土；

6  管桩作为抗拔桩时，其接头宜采用机械啮合接头。若采用电焊焊接时，管桩端板及其焊缝坡口尺寸宜按表5.3.4中的规定执行，或由设计人员提出要求进行特制。若坡口尺寸不加大，则接头焊缝应做10%的焊缝探伤检查。

表5.3.4   管桩端板及其坡口尺寸（mm）

| 管桩直径 | 400 | 500 | 600 | 各型号特制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 端板最小厚度 | 18 | 20 | 24 | 设计要求 |
| 坡口尺寸w×1a | 5.5×12 | 5.5×12 | 5.5×13 | 设计要求 |

5.3.5  在腐蚀性环境下，受竖向荷载作用下管桩的设计计算应满足下列规定：

1  管桩裂缝控制及其表面裂缝计算最大宽度限值应满足表3.0.6中的限值规定；

2  管桩的竖向承载力极限值设计计算取值不应大于管桩出厂产品限定极限值的比例应满足下列表5.3.5中的规定：

表5.3.5  管桩竖向承载力极限值设计计算取值与出厂产品限定极限值的比例

| 管桩竖向承载力设计计算 | 微腐蚀环境下 | 弱腐蚀环境下 | 中等腐蚀环境下 | 强腐蚀环境下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值比例 | 80~90% | 70~80% | 60~70% | 特殊设计要求 |

注：可根据建筑物的重要性等级等因数，确定上限或下线取值。

5.3.6  在腐蚀性环境下，受水平荷载作用下管桩的设计计算应满足下列规定：

1  管桩裂缝控制及其表面裂缝计算最大宽度限值应满足表3.0.6中的限值得规定；

2  管桩的水平承载力极限值设计计算取值不应大于管桩出厂产品限定极限值的比例应满足下列表5.3.6中的规定：

表5.3.6  管桩水平承载力极限值设计计算取值与出厂产品限定极限值的比例

| 管桩水平承载力设计计算 | 微腐蚀环境下 | 弱腐蚀环境下 | 中等腐蚀环境下 | 强腐蚀环境下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取值比例 | 70~80% | 60~70% | 50~60% | 特殊设计要求 |

注：可根据建筑物的重要性等级等因数，确定上限或下线取值。

5.3.7  在腐蚀性等级为中、强的环境下，当承台埋深小于2.5m时，桩身处于2.5m以上的部位宜加强防护，可在基桩表面涂刷防腐蚀涂层。

5.3.8  在不同腐蚀性介质及其不同腐蚀性等级环境下，预制方桩、管桩桩身混凝土中的所采用的水泥、掺合料、阻锈剂等，应符合本规程第5.2节的规定。

- 5.4  混凝土灌注桩防腐蚀设计

5.4.1  场地仅在地下水干湿交替区段腐蚀性等级为强时，在混凝土未硬化前降低水位、并采用了下列技术措施一种或多种组合后，确保基桩能够满足防腐蚀要求后，方可采用混凝土灌注桩：

1  降低承台标高，使基桩避开干湿交替区段的强腐蚀性土层；

2  在Cl-腐蚀环境中，混凝土应掺钢筋阻锈剂；在SO42-腐蚀环境中，应采用抗硫酸盐水泥；

3  采用大掺量矿物掺和料以提高桩身混凝土密实度和抗渗等级等措施；

4  在对该区段的钢筋采用环氧树脂涂层保护措施，涂层厚度不应小于1mm；

5  成桩后，挖除干湿交替区段的强腐蚀性土层，对该区段的桩身外侧进行表面防腐；采用防腐涂料时，桩身混凝土表面应作必要修整，涂层厚度不应小于2mm。

5.4.2  桩身混凝土除了应满足本规程第5.2节的规定外，最低强度等级、最小保护层厚度、水胶比（水灰比）、最低抗渗等级应符合表5.4.2。

表5.4.2  桩身混凝土要求

| 微腐蚀性作用等级 | 微 | 弱 | 中 | 强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土最低强度等级 | C25 | C35 | C40 | C40 |
| 最小保护层厚度 | 50 | 55 | 60 | 80 |
| 水胶比 | ≤0.60 | ≤0.45 | ≤0.42 | ≤0.40 |
| 最低抗渗等级 | S6 | S8 | S8 | S10 |

注：1  当混凝土未掺入矿物掺和料时，表中“水胶比”为“水灰比”；

2  当设计使用为100年时，混凝土最低强度等级提高一级，且保护层厚度增加5mm；

3  表中“强腐蚀”规定仅适用用于符合第6.3.1条的情况。

5.4.3  在下列情况下，桩身受力钢筋的混凝土保护层厚度应适当增加，增加后的最小保护层厚度应符合表5.4.3的规定。

表5.4.3  增加保护层厚度后的最小保护层厚度

| 最小保护层厚度 腐蚀介质 | 弱 | 中 | 强 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当桩身处于硫酸根离子浓度大于1500mg/L的地下水流动性（含潮汐）环境下，或pH值小于3.5的酸性水的环境下 | —— | 80 | 100 |
| 当桩身混凝土采用或掺入耐腐蚀材料后仍不能满足防腐蚀性能时 | 60 | 80 | 100 |
| 由于淤泥等土层或施工工艺等原因，容易造成成桩缩径，导致成桩后钢筋保护层厚度满足要求时 | 60 | 80 | 90 |

注：当存在两种及其以上情况下，取其中的最大值。

5.4.4  腐蚀介质CL—且腐蚀性等级为强的环境下，特别重要建筑的桩基，宜采用环氧涂层的钢筋。环氧涂层的钢筋应符合现行国家标准《环氧树脂涂层钢筋》JG 3042的规定。

5.4.5  腐蚀性场地中常水位以下和干湿交替段腐蚀性等级不同时，桩身受力配筋可分段配置不同的钢筋量，按不同裂缝宽度限值进行控制。

5.4.6  在腐蚀性等级为强、中的环境下，宜采取减小桩承担水平荷载和减少桩承担弯矩的措施。

- 5.4.7  在腐蚀性环境下，钢筋直径应按表5.4.7的规定执行。

表5.4.7  桩身钢筋直径

| 腐蚀性作用等级 | 弱 | 中 | 强 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桩身纵筋直径d（mm） | ≥16 | ≥18 | ≥20 |
| 桩身箍筋直径d（mm） | ≥8 | ≥10 | ≥12 |

- 5.5  钢桩防腐蚀设计

5.5.1  本规程所指的钢桩包括各种型钢桩、钢管桩、TSC钢管薄壁管桩等。

5.5.2  在腐蚀性等级为强的环境下，不应采用钢桩；在腐蚀性等级为中的环境下，不宜采用钢桩；仅在干湿交替段腐蚀性等级为中、其他区段腐蚀性等级为弱或微的环境下，采取可靠技术措施，确能满足防腐蚀要求时方可使用钢桩。

5.5.3  钢桩的腐蚀速率宜通过实测确定，当无实测资料时，可按表5.5.3确定。

表5.5.3 钢桩的单面腐蚀速率（mm/y）

| 钢桩所处环境 | 微腐蚀 | 弱腐蚀 | 中腐蚀 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水位以上 | 0.05 | 0.10 | 0.20 |
| 水位以下 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| 干湿交替段 | 0.10 | 0.25 | 0.35 |

注：当钢管内壁同外界隔绝时，可不考虑内壁防腐蚀。

5.5.4  在腐蚀性环境下，钢桩防腐蚀应根据腐蚀性等级、使用功能、腐蚀速率、施工工艺及防腐层的成品保护等情况，分别采用表面涂防腐层、熔结环氧粉末涂装、增加腐蚀裕量或阴极保护等措施。

5.5.5  其他金属材料与水泥基材料或钢桩接触时应采取隔离措施，不锈钢不得用于含氯离子介质作用的钢桩部位。

5.5.6  在受海水腐蚀环境中，可参照《海港工程钢结构防腐蚀技术规范》JTJ 230有关规定执行。

- 5.6  抗浮锚杆防腐蚀设计

5.6.1  本规程所指的抗浮锚杆包括钢筋锚杆和锚索锚杆。

5.6.2  在腐蚀性环境下，抗浮锚杆的应用应按表5.6.2的原则执行：

表5.6.2  抗浮锚杆的应用应遵循的原则

| 腐蚀性等级 | 强 | 中 | 弱 | 微 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢筋锚杆 | 不应使用 | 不宜使用 | 有条件使用 | 可使用 |
| 锚 索 | 不应使用 | 不应使用 | 不宜使用 | 有条件使用 |

5.6.3  仅在干湿交替段腐蚀性等级为中、其他区段腐蚀性等级为弱或微的环境下，采取可靠技术措施，确能满足防腐蚀要求时方可使用钢筋锚杆。

5.6.4  在腐蚀介质CL—且中等腐蚀性环境下，抗浮锚杆中应采用环氧树脂涂层的钢筋，钢筋直径应根据使用功能、腐蚀速率、施工工艺等因素增加腐蚀裕量。

5.6.5  在SO42-腐蚀环境中，抗浮锚杆应采取抗硫酸盐水泥配置的浆体和掺钢筋阻锈剂等防腐蚀措施。

5.6.6  抗浮锚杆的裂缝控制及其杆体表面裂缝最大宽度计算值应符合本规程表3.0.7的规定。

- 5.7  地下结构防腐蚀设计

- 5.7.1  具有腐蚀性的建设场地，应按国家现行标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046的规定进行场地处理。有条件的地下结构宜避开有污染土层或地下水干湿交替区域。

5.7.2  钢筋混凝土地下室结构防腐措施应符合以下要求：

1  混凝土材料，应符合第5.2节的要求。

2  混凝土最小保护层厚度、最低抗渗等级应符合表5.7.2-2。

表5.7.2-2  最小保护层厚度、最低抗渗等级

| 指标 | 最小保护层厚度c(mm) |  |  |  | 最低抗渗等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 腐蚀环境 | 微 | 弱 | 中 | 强 | 微 | 弱 | 中 | 强 |
| 顶板等面向构件 | 25 | 35 | 40 | 45 | S6 | S8 | S10 | S10 |
| 梁、柱等条形构件 | 35 | 40 | 45 | 50 | - | S6 | S8 | S8 |
| 地下室外墙、底板 | 40 | 50 | 55 | 60 | S6 | S8 | S10 | S10 |
| 基础、承台 | 40 | 50 | 55 | 60 | - | S6 | S8 | S8 |

注：1  对于基础或承台底板筋混凝土保护层厚度：有素混凝土垫层不应小于40mm；没有素混凝土垫层不应小于100mm；且不小于桩嵌入承台的长度。

2  在地下室外墙的柱和底板的梁，最小保护层厚度不小于地下室外墙、底板的最小保护层厚度。

3  设计使用年限100年的混凝土地下结构，最外层钢筋的混凝土最小保护层厚度c不小于表中数据的1.4倍。

4  当梁、柱、墙中最外层钢筋的混凝土最小保护层厚度大于50mm时，宜对保护层采取有效的构造措施。在对钢筋有腐蚀的环境中，不宜在保护层内配置防裂的网片钢筋，可采用混凝土内掺聚丙烯纤维的防裂措施。

3  对于地下室底板、墙、顶板、大面积的筏基，宜采用强度等级较低的混凝土、表面附加防腐措施。

4  处于硫酸根浓度大于1500mg/L的地下水流动性（含潮汐）环境下或PH值小于3.5的地基，基础、地下结构，宜表面附加防腐措施。

5.7.3  在腐蚀性环境下，基础应设置垫层，基础与垫层的防腐蚀措施应符合表5.7.3-1的规定；地梁和地下室外墙、顶板的的防腐蚀措施应符合表5.7.3-2的规定。

表5.7.3-1   基础与垫层的防腐蚀措施

| 腐蚀性等级 | 垫层材料 | 基础的表面防腐蚀措施 |
| --- | --- | --- |
| 强 | 耐腐蚀材料 | - 环氧沥青或聚氨酯沥青涂层，厚度≥500μm； - 聚合物水泥砂浆，厚度≥10mm； - 树脂玻璃鳞片涂层，厚度≥300μm； - 环氧沥青、聚氨酯沥青贴玻璃布，厚度≥1mm。 |
| 中 | 耐腐蚀材料 | - 沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度≥500μm； - 聚合物物水泥砂浆，厚度≥5mm； - 环氧沥青或聚氨酯沥青涂层，厚度≥300μm。 |
| 弱 | C20混凝土，厚度100mm | - 表面不做防护； - 沥青冷底子油两遍，沥青胶泥涂层，厚度≥300μm； - 聚合物水泥浆两遍。 |

注：1  当表中有多种防护措施时，可根据腐蚀性介质的性质和作用程度、基础的重要性等因素选用其中一种；

- 2  垫层可采用沥青混凝土（厚100mm）、碎石灌沥青（厚150mm）、聚合物水泥混凝土（厚100mm）等耐腐蚀材料

- 3  桩基础承台可按表中基础的防腐蚀措施。

表5.7.3-2   地梁、地下室外墙面、顶板面的防护要求

| 腐蚀性等级 | 地梁、地下室外墙、顶板的表面防腐蚀措施 |
| --- | --- |
| 强 | 1.环氧沥青、聚氨酯沥青贴玻璃布，厚度≥1mm； 2.树脂玻璃鳞片涂层，厚度≥500μm； 3.聚合物水泥砂浆，厚度≥15mm。 |
| 中 | 1.环氧沥青或聚氨酯沥青涂层，厚度≥500μm； 2.聚合物物水泥砂浆，厚度≥10mm； 3.树脂玻璃鳞片涂层，厚度≥300μm。 |
| 弱 | 1.环氧沥青或聚氨酯沥青涂层，厚度≥300μm； 2.聚合物物水泥砂浆，厚度≥5mm； 3.聚合物水泥浆两遍。 |

- 注：1  当表中有多种防护措施时，可根据腐蚀性介质的性质和作用程度、基础的重要性等因素选用其中一种；

- 2  地下室表面附加防腐措施可结合建筑防水措施统一考虑，防水材料应能符合防腐要求。

- 5.7.4  采用掺入抗硫酸盐的外加剂、钢筋阻锈剂、矿物掺和料的混凝土，其性能能满足防腐蚀的要求时，基础和地下结构可不做表面防腐措施。

- 5.7.5  钢筋直径应按表5.7.5规定。

表5.7.5  钢筋直径要求

| 腐蚀性作用等级 | 微 | 弱 | 中 | 强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主筋钢筋直径d（mm） | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 |
| 箍筋或分布筋 | ≥6 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |

5.7.6  后浇带钢筋应根据后浇混凝土预留时间长短、腐蚀介质，估计对钢筋的腐蚀程度，增加钢筋直径裕量。后浇带处防腐蚀措施应加强。

5.7.7  素混凝土基础、毛石混凝土基础强度等级不应低于C25。

5.7.8  场地回填土时，宜采用无腐蚀性、透水性低的粘性土回填且夯实。

6  防腐蚀施工与安全措施

- 6.1  一般规定

- 6.1.1  在腐蚀性环境中，场地下卧存在淤泥等软弱夹层时，挤土型灌注桩施工前应试成桩，检查桩身缩径情况和钢筋保护层实际厚度，出现异常时应报设计处理。

- 6.1.2  在腐蚀性等级为中、强的环境中，预应力管桩成桩后，应检查管桩空腔内的竖向裂缝情况，有条件的应进行孔内拍照检查，出现异常时应报设计处理。

- 6.1.3  桩基础与地下结构出现质量异常影响防腐蚀功能情况的应增加检查数量，并报设计处理；情况复杂的或有严重影响的处理方案应组织专家论证。

- 6.1.4  需要现场配制使用的防腐蚀材料，必须经试验确定，其配合比尚应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212的附录A施工配合比的有关规定。经试验确定的配合比不得任意改变。

- 6.1.5  水玻璃类、树脂类、沥青类、涂料类、聚合物水泥砂浆类等防腐蚀材料在运输、贮存、施工及养护过程中的环境条件，除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212的有关规定。当环境通风较差时，必须采取强制通风。

- 6.2  基层处理

6.2.1  基层必须坚固、密实；强度必须进行检测并应符合设计要求。严禁有地下水渗漏、不均匀沉陷。不得有起砂、脱壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。

6.2.2  基层表面应平整，其平整度应采用2m直尺检查，并应符合下列规定：

1当防腐蚀面层厚度不小于5mm时，允许空隙不应大于4mm。

2当防腐蚀面层厚度小于5mm时，允许空隙不应大于2mm。

6.2.3  基层必须干燥，在深度为20mm的厚度层内，含水率不应大于6%；当采用湿固化型材料时，含水率可不受上述限制，但表面不得有渗水、浮水及积水；当设计对湿度有特殊要求时，应按设计要求进行施工。

6.2.4  基层坡度必须进行检测并应符合设计要求，其允许偏差应为坡长的±0.2%，最大偏差值不得大于30mm。

6.2.5  地下室外墙混凝土结构施工浇筑宜采用大型清水模板一次制成，承台混凝土结构施工浇筑宜采用钢模板。当采用钢模板时，选用的脱模剂不应污染基层。

6.2.6  当在基层表面进行块材辅砌施工时，基层的阴阳角应做成直角；进行其他种类防腐蚀施工时，基层的阴阳角应做成斜面或圆角。

6.2.7  经过养护的基层表面，不得有白色析出物。

6.2.8  基层表面必须洁净。施工前，基层表面处理方法应符合下列规定：

1当采用手工或动力工具打磨时，表面应无水泥渣及疏松的附着物。

2  当采用喷砂或抛丸时，应使基层表面形成均匀粗糙面。

3  当采用研磨机械打磨时，表面应清洁、平整。

当正式施工时，必须用干净的软毛刷、压缩空气或工业吸尘器，将基层表面清理干净。

6.2.9  凡穿过防腐蚀层的管道、套管、预留孔、预埋件，均应预先埋置或留设。

6.2.10 整体防腐蚀构造基层表面不宜做找平处理。当必须进行找平时，处理方法应符合下列规定：

1当采用细石混凝土找平时，强度等级不应小于C20，厚度不应小于30mm.

2当基层必须用水泥砂浆找平时，应先涂一层混凝土界面处理剂，再按设计厚度找平。

3当施工过程不宜进行上述操作时，可采用树脂砂浆或聚合物水泥砂浆找平。

6.2.11 当采用水泥砂浆找平时，表面应压实、抹平，不得拍打，并应进行粗糙化处理。

6.2.12 经过养护的找平层表面严禁出现开裂、起砂、脱层、蜂窝麻面等缺陷。

6.2.13 钢结构表面应平整，施工前应把焊渣、毛刺、铁锈、油污等清除干净。

6.2.14 钢结构表面的处理方法，可采用喷射或抛射除锈，手工和动力工具除锈，火焰除锈或化学除锈。

- 6.3  防腐蚀材料质量要求

- 6.3.1  混凝土和水泥砂浆材料质量符合本规程5.2节的要求，本规程所指的防腐蚀材料包括水玻璃类、树脂类、沥青类、涂料类、聚合物水泥砂浆类等材料，用于桩基础、地下结构等与腐蚀性环境相隔离的防腐蚀工程。

6.3.2  普通型钠水玻璃砂浆的抗压强度，不应小于15MPa；普通型钠水玻璃混凝土的抗压强度，不应小于20MPa；密实型钠水玻璃砂浆的抗压强度，不应小于20MPa；密实型钠水玻璃混凝土的抗压强度，不应小于25MPa；抗渗标号不应小于1.2MPa。浸酸安定性均应合格。

6.3.3  环氧树脂抗压强度不小于80MPa，抗拉强度不小于9MPa，与结构粘贴强度不小于3MPa。

6.3.4  沥青砂浆和沥青混凝土的抗压强度，20°C时不应小于3MPa，50。C时不应小于1MPa。饱和吸水率（体积计）不应大于1.5%，浸酸安定性应合格。

6.3.5  拌制氯丁胶乳水泥砂浆应采用强度等级不低于32.5MPa的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，拌制聚丙烯酸酯乳液水泥砂浆宜采用强度等级不低于42.5MPa的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。

6.3.6  钠水玻璃的质量除应符合现行国家标准《工业硅酸钠》GB/T 4209的规定外，还应符合相关行业标准的规定。

6.3.7  环氧树脂的质量除应符合现行国家标准《双酚A型环氧树脂》GB/T 13657的规定外，还应符合相关行业标准的规定。

6.3.8  沥青类防腐蚀材料应符合国家现行标准《建筑石油沥青》GB/T 494等相关规范的规定。

6.3.9  防腐蚀材料的品种、规格和等级，应符合设计要求。其质量基本指标除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212等规范的有关规定。

- 6.4  防腐蚀施工

- I  混凝土的防腐蚀施工

- 6.4.1  在腐蚀性等级为中、强的环境下，耐久混凝土的原材料及配比，应在正式施工前进行试配，通过混凝土工作性、强度和耐久性指标的测定和抗裂性能的对比试验后，方可确定。

- 6.4.2  泥浆护壁灌注桩中的泥浆应用淡水造浆，不得采用海水造浆。

- 6.4.3  耐久混凝土结构施工前应制定专项施工方案，明确施工顺序的规划和施工缝与后浇带的设置位置，施工缝与后浇带的设置应经设计单位确认；墙、板、基础等施工缝和后浇带的设置及施工顺序的规划应满足尽量减少新浇混凝土硬化收缩过程中的约束拉应力与开裂的要求。

- 6.4.4  在腐蚀性等级为中、强的环境下，钢筋混凝土结构中钢筋保护层垫块及钢筋定位应按以下规定执行；腐蚀性等级环境为微、弱时，按设计要求执行，设计无要求时可参照本条规定执行：

- 1  钢筋保护层垫块应采用工程塑料制作的保护层定位夹或定型生产的纤维砂浆块；

- 2  浇筑混凝土前，应仔细检查定位夹或保护层垫块的位置、数量及其紧固程度，并应指定专人作重复性检查、调整以确保保护层厚度尺寸的施工质量；

- 3  构件侧面和底面的垫块应不少于4个/m2；

- 4  绑扎垫块和钢筋的铁丝头不得伸入保护层内。

- 6.4.5  混凝土的搅拌宜采用卧轴式、行星式或逆流式搅拌机，并严格控制拌和时间，以确保混凝土的均匀性。如无特殊需要，泵送混凝土的坍落度不宜过大以避免离析和泌水。插入式振捣棒需变换其在混凝土拌和物中的水平位置时，应竖向缓慢拔出，不得放在拌和物内平拖。泵送下料口应及时移动，不得用插入式振捣棒平拖驱赶下料口处堆积的拌和物将其推向远处。

- 6.4.6  混凝土的入模温度应视气温而调整，并应符合下列规定：

- 1  在炎热的气候下，不宜高于气温且不超过30℃；

- 2  在零下的气候下，不宜低于12℃；

- 3  当构件最小断面尺寸在300mm以上，并有防水或防氯盐侵蚀的混凝土结构，混凝土的入模温度一般应控制在25℃以下。

- 6.4.7  在炎热气候下浇筑混凝土时，应避免模板和新浇混凝土受阳光直射，入模前的模板与钢筋温度以及附近的局部气温不应超过40℃。应尽可能安排傍晚浇筑而避开炎热的白天，也不宜在早上浇筑以免气温升到最高时加速混凝土的内部温升。在相对湿度较小、风速较大的环境下，宜采取喷雾、挡风等措施或避免浇注面板等有较大暴露面积的构件。

- 6.4.8  重要工程宜事先通过裂缝控制的试验，确定合理的混凝土施工浇筑、养护方法与工序，估计施工过程中混凝土温度与拉应力的变化，提出混凝土温度的控制值，并在施工养护过程中实际测定关键截面的中点温度和离表面约5cm深处的表层温度（对基础地板还包括底部），实行严格的温度控制。

- 6.4.9  普通工业与民用建筑工程，当设计无要求时，混凝土入模后内部温度控制值，可按下列的规定执行：

- 1  混凝土入模后的内部最高温度不宜高于70℃；

- 2  构件任一截面在任一时间内的内部最高温度与表层温度之差不宜大于20℃；

- 3  新浇混凝土与邻接的已硬化混凝土或岩土介质之间的温差不宜大于20℃；

- 4  淋注于混凝土表面的养护水温度低于混凝土表面温度的差值不宜大于15℃；

- 5  混凝土的降温速率最大不宜超过3℃∕d；

- 6  当周围大气温度低于养护中混凝土表面温度超过20℃时，混凝土表面必须保温覆盖以降低降温速率。

- 6.4.10 暴露于大气中的新浇混凝土表面施工养护应符合以下规定：

- 1  应及时覆盖湿麻袋、湿棉毡等进行浇水养护；

- 2  有条件的应尽可能采用蓄水或洒水养护，在混凝土发热阶段宜采用喷雾养护，避免混凝土表面温度产生骤然变化；

- 3  当采用塑料薄膜或喷涂养护膜时，应确保薄膜搭接处的密封；

- 4  在模板连接缝处，应采取措施确保接缝处混凝土不至于失水干燥；

- 5  养护时间应符合设计要求，在整个养护期内不得间断；

- 6  采用养护剂养护时，养护剂应符合《水泥混凝土养护剂》JC 901的要求；

- 7  养护水应符合混凝土拌和水的标准，严禁使用海水养护；

- 8  重要工程浇注混凝土时应定时测定混凝土温度以及气温、相对湿度、风速等环境参数，并根据环境参数变化及时调整养护方式。

- 6.4.11 当混凝土中水胶比低于0.45和采用大掺量矿物掺合料混凝土时，在施工浇筑基础底板、楼板等大面积构件时，应尽量减少暴露的工作面，并按以下规定进行养护：

- 1  在浇筑振捣后的工作面上喷雾保湿，初步刮平后应立即用塑料薄膜紧密覆盖，与混凝土表面之间不应留有空隙，防止表面水分蒸发，待进行搓抹表面工序时可卷起塑料薄膜并再次覆盖，覆盖材料的搭结长度应不小于15cm 并相互紧贴；

- 2  终凝后可撤除薄膜进行水养护；

- 3  柱或墙板等垂直构件宜采用有蓄水内膜或有良好保水性能的模板，在浇筑完毕后也要将顶部严密覆盖；

- 4  当使用钢模时，应及早松开模板并覆盖后连续注水养护，并确保养护水的温度须与混凝土表面温度相适应以防止开裂；

- 5  在寒冷气候下，应在模板外采取保温措施并延迟拆模时间。

- 6.4.12 现浇混凝土的潮湿养护时间应不少于14天、且终止养护时的同条件养护的混凝土试块强度等级不应小于设计强度的70%。在整个潮湿养护过程中，应根据混凝土温度与气温的差别及变化，及时采取措施，控制混凝土的升温和降温速率。重要工程浇注混凝土时应定时测定混凝土温度以及气温、相对湿度、风速等环境参数，并根据环境参数变化及时调整养护方式。

- 6.4.13 在混凝土浇筑后的抹面压平施工中，严禁向混凝土表面洒水，并应防止过度操作影响表层混凝土的质量；暴露于冰冻或干旱地区的混凝土抹面施工，应采用措施确保抹面的混凝土质量。

- 6.4.14 拆模时混凝土强度等级应满足设计要求，并应采取措施防止拆模时的混凝土温度过高、导致接触空气时降温过快而开裂，同时应避免浇注凉水养护。

- 6.4.15 后浇带混凝土的浇筑时间不宜早于本体混凝土浇筑后的60天。用于施工后浇带或填充预留孔洞的混凝土宜加入适量微膨胀剂，使用前应检验其与水泥和其他外加剂之间的相容性和耐腐蚀性；后浇带混凝土的内部温度控制及养护方法按本节的规定执行。

- 6.4.16 施工缝等各种连接缝处的混凝土施工，应预先制定专项施工方案，确保混凝土密实和接缝处胶结良好；当采用引气混凝土时防止混凝土中的气泡受到过多损失。

- 6.4.17 混凝土冬季施工应采用蓄热保温措施进行浇筑和养护，并使用低水胶比的混凝土，原则上不宜采用防冻剂。当气温低于-15 ℃而不得不使用时，则必须对防冻剂的性能进行专项的检验，防冻剂中有害物质的含量必须低于现行国家或行业标准规定的限值。

- 6.4.18 预应力混凝土孔道灌浆应符合以下规定执行：

- 1  灌浆的浆体材料宜采用水泥净浆，孔道空隙较大时可用细砂水泥砂浆；水胶比应低于本体混凝土的水胶比，且不宜大于0.40，宜掺加矿物掺和料；

- 2  灌浆材料中应根据需要选择掺入适量的减水剂、缓凝剂、微膨胀剂、阻锈剂或引气剂等外加剂，也可掺入适量的粉煤灰以提高浆体的和易性及密实性；不得加入铝粉或含有氯化物、硝酸盐等有害成分的外加剂；

- 3  灌浆材料应具有良好的流动性、稠度和不泌水，在施工环境温度下，灌浆材料在6h内应保持可灌性，在3小时到24小时内的泌水率小于0.3%；

- 4  灌浆材料终凝时间不宜大于24h，硬结后的体积稳定性 (不收缩或低收缩)、抗渗性和粘结强度应符合设计要求；

- 5  施工前应对浆体材料性能及其配合比进行试验，合格后方可在工程上实施；

- 6  灌浆施工宜采用真空压浆方法，施工过程中应由经过专业培训的技工在专业工程师指导下进行操作，每班次均应做流动性测试；

- 7  当灌浆在预应力筋穿入孔道后的48h以内和张拉后的24h以内不能完成时，应采取可靠措施，确保孔道中的预应力筋体系在完成灌浆工序前不出现锈迹。

- Ⅱ  防腐蚀材料的施工

- 6.4.19 防腐蚀材料施工前应将基层表面清理干净。

- 6.4.20 水玻璃类防腐蚀材料施工应符合以下规定：

- 1  施工的环境温度宜为15～30。C，相对湿度不宜大于80％；当施工的环境温度，钠水玻璃材料低于10。C，钾水玻璃材料低于15。C时，应采取加热保温措施；原材料使用时的温度，钠水玻璃不应低于15。C，钾水玻璃不应低于20。C。

- 2  钾水玻璃材料可直接与细石混凝土、粘土砖砌体或钢铁基层接触；细石混凝土、粘土砌体基层不宜用水泥砂浆找平。

- 3  配制水玻璃材料时，应先将混合料搅拌均匀，然后加入水玻璃材料搅拌，直至均匀。

- 4  拌制好的水玻璃类材料内严禁加入任何物料，并必须在初凝前用完。

- 5  施工时，平面应按同一方向抹压平整；立面应由下往上抹压平整。每层抹压后，当表面不粘抹具时，可轻拍轻压，但不得出现沼皱和裂纹。

- 6  在施工及养护期间，严禁与水或水蒸汽接触，并应防止早期过快脱水。

- 6.4.21 树脂类防腐蚀材料施工应符合以下规定：

- 1  施工环境温度宜为15~30。C，相对湿度不宜大于80%。施工环境温度低于10。C时，应采取加热保温措施，并严禁用明火或蒸气直接加热。原材料使用时的温度，不应低于允许的施工环境温度。

- 2  环氧树脂的固化剂应优先选用低毒固化剂，也可采用乙二胺等各种胺类固化剂；乙烯基酯树脂和不饱和聚酯树脂常温固化使用的固化剂应包括引发剂和促进剂；呋喃树脂的固化剂应为酸性固化剂；酚醛树脂的固化剂应优先选用低毒的萘磺酸类固化剂，也可选用苯磺酰氯等固化剂。对潮湿基层可采用湿固化型环氧树脂固化剂。

- 3  树脂类防腐蚀材料的胶料、胶泥或砂浆的配制，应符合设计要求和有关规范的规定。

- 4  在基层的凹陷不平处，应采用树脂胶泥料修补填平，自然固化不宜少于24h。

- 5  在水泥砂浆、混凝土或金属基层上用树脂类防腐蚀材料时，基层的表面应均匀涂刷封底料。

- 6  树脂类防腐蚀工程在常温下的养护天数应大于10天。

- 6.4.22 沥青类防腐蚀材料施工应符合以下规定：

- 1  施工环境温度不宜低于5。C，施工时的工作面，应保持清洁干燥。沥青应按不同品种和标号分别堆放，不宜曝晒和沾染杂物。

- 2  沥青胶泥的施工配合比，应根据工程部位、使用温度和施工方法等因素确定。

- 3  配制好的沥青胶泥应一次用完，在未用完前，不得再加入沥青或填料。取用沥青胶泥时，应先搅匀，以防填料沉底。

- 6.4.23 涂料类防腐蚀材料施工应符合以下规定：

- 1  涂料的施工环境温度宜为10~30。C，相对湿度不宜大于85%。且不应低于5℃。

- 2  当涂料中挥发性有机化台物含量大于40% 时，不得用作建筑防腐蚀涂装。

- 3  在大风、雨、雾、雪天及强烈阳光照射下，应采取防护措施方可进行室外施工。当施工环境通风较差时，必须采取强制通凤。

- 4  防腐蚀涂料和稀释剂在运输、贮存、施工及养护过程中，不得与酸、碱等化学介质接触。严禁明火，并应防尘、防曝晒。

- 5  施工中宜采用耐腐蚀树脂配制胶泥修补凹凸不平处；不得自行将涂料掺加粉料，配制胶泥，也不得在现场用树脂等自配涂料。

- 6.4.24 聚合物水泥砂浆类防腐蚀材料施工应符合以下规定：

- 1  聚合物水泥砂浆的防腐蚀品种可选用氯丁胶乳水泥砂浆，聚丙烯酸脂乳液水泥砂浆和环氧乳液水泥砂浆，聚合物水泥砂浆可用于盐类介质、中等浓度的碱液和酸性水等介质作用部位。

- 2  施工环境温度宜为10~35。C，当施工环境温度低于5。C时，应采取加热保温措施。不宜在大风、雨天或阳光直射的高温环境中施工。

- 3  聚合物水泥砂浆不应在养护期少于3d的水泥砂浆或混凝土基层上施工。

- 4  施工前，应根据施工环境温度、工作条件等因素，通过试验矾确定适宜的施工配合比和操作方法后，方可进行正式施工。

- 5  拌制好的聚合物水泥砂浆应在初凝前用完，如发现有凝胶、结块现象，不得使用。拌制好的水泥砂浆应有良好的和易性，水灰比宜根据现场试验最后确定。

- 6  聚合物水泥砂浆施工12～24h后，宜在面层上再涂刷一层水泥净浆。

- 6.4.25 防腐蚀材料的厚度、分层施工厚度及其每层施工的间歇时间应符合设计要求，并应符合现行相关施工与验收规范的规定。

- 6.4.26 防腐蚀材料的施工除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212的有关规定。

- 6.5  防腐蚀施工安全措施

6.5.1  防腐蚀工程的安全技术和劳动保护，除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

6.5.2  防腐蚀工程施工前，应制订安全操作规程，参加防腐蚀工程的管理人员和施工操作应进行安全技术教育、交底。

6.5.3  易燃、易爆和有毒材料不得堆放在施工现场，应存放在专用库房内，并设专人管理。

6.5.4  施工现场和库房应有通风排气设备，且必须配备消防器材和其他相应的防护用品。

6.5.5  现场有害气体、粉尘不得超过最高允许浓度，其值应符合表6.5.5规定。

表6.5.5  施工现场有害气体、粉尘的最高允许浓度

| 物质名称 | 最高允许浓度 | 物质名称 |  | 最高允许浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 100 | 丙酮 |  | 400 |
| 甲苯 | 100 | 浓剂汽油 |  | 300 |
| 苯乙烯 | 40 | 环乙酮 |  | 50 |
| 乙醇 | 1500 | 游离二氧化硅粉尘 | 含50%~80% | 1.5 |
|  |  |  | 含80%以上 | 1 |

6.5.6  在易燃、易爆区域内动火时，必须采取防范措施，办理动火 审批后，方可动火。

6.5.7  进入库房、施工现场或易燃易爆的地沟、阴井等密闭处时，严禁携带火种或其他易产生火花、静电的物品，不得穿戴钉鞋或化纤类工作服。

6.5.8  临时用电线路、设备，必须经过认真检查，符合安全使用要求后，方可使用。用电设备必须进行接地；在防爆区域内施工，必须采用防爆电器开关，其照明灯具必须采用防爆灯。

6.5.9  高处作业时，使用的脚手架、吊架、靠梯和安全带等，必须认真检查合格后，方可使用。使用过程中应定期检查。

6.5.10 加热沥青的锅灶应设置在通风处，上方不得有架空电线，并有相应的防雨水、防火措施。

6.5.11  当进行防腐蚀施工时，操作人员必须佩戴防毒面具，并穿戴其他相应的防护用品。

6.5.12  施工现场的环境卫生和文明施工应按现行行业标准《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ 146等规定执行。

7  桩基础与地下结构防腐蚀工程质量检验与验收

- 7.1  防腐蚀施工中质量控制

7.1.1  桩基础与地下结构防腐蚀施工质量检验应包括下列项目：

1  混凝土中的水泥品种、骨料、水质等原材料及其水胶比、塌落度、最低强度等级和最低抗渗等级等基本内容；

2  混凝土中加入的掺和料、外加剂和钢筋阻锈剂；

3  结构中钢筋的最小保护层厚度；

4  桩身混凝土浇筑的充盈系数；

5  桩身混凝土试块抗压强度；

6  基桩接桩接头质量及处理；

7  电焊接桩焊缝质量及焊渣处理；

8  桩身的完整性；

9  抗浮锚杆浆体的充盈系数；

10 抗浮锚杆浆体密实度；

11 抗浮锚杆裂缝及施工保护措施；

12 基层处理施工质量抽检；

13 防腐蚀原材料的进场抽检；

14 防腐蚀材料的配合比抽检；

15 防腐蚀工程的施工质量抽检；

16 场地的降水措施与效果。

7.1.2  当施工中发现环境腐蚀性等级与勘察资料不符或有怀疑时，可采用施工补充的方法进行核查。

7.1.3  当施工中发现地质异常导致桩身混凝土的充盈系数和完整性等指标不能满足要求时，应核查原因并报设计人员处理。

- 7.2  防腐蚀施工质量检验

7.2.1  桩基础工程的混凝土防腐蚀质量检查应满足以下规定：

1  灌注桩桩顶标高以下1m范围内开挖检查成桩直径和采用钢筋扫描仪检查钢筋保护层厚度，检验数量不得少于总桩数的5%；

2  预应力管桩应现场取样进行耐久性性能测试，每个项目工程检查数量不少于一组，每组三块试件。

3  其他质量内容的检查数量按国家现行标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202和行业现行标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94等有关规范的规定执行。

7.2.2  地下结构工程的混凝土防腐蚀质量检查应满足以下规定：

1  地下室外墙迎土面混凝土中应采用钢筋扫描仪检查钢筋保护层厚度，每个侧面检查数量不少于3处，当面积大于100m2时，每增加50m2，应多抽查1处，不足50m2时，按50m2计；

2  其他质量内容的检查数量按国家现行有关标准的规定执行。

7.2.3  在腐蚀性环境下，抗浮锚杆抗拔力检验数量不得少于5%，且不得少于6根。浆体密实度检验数量不得少于1%，且不得少于5根。

7.2.4  基层处理工程的质量检查数量应符合下列规定：

1  当混凝土基层为水平面时，基层处理面积小于或等于100m2，应抽查3处；当基层处理面积大于100m2时，每增加50m2，应多抽查1处，不足50m2时，按50m2计，每处测点不得少于3个。当混凝土基层为垂直面时，基层处理面积小于或等于50m2，应抽查3处；当基层处理面积大于50m2时，每增加30m2，应多抽查1处，不足30m2时，按30m2计，每处测点不得少于3个。

2  其他基层的质量检查数量按有关标准规范的规定执行。

7.2.5  水玻璃类主要原材料的取样数量应符合下列规定：

1  从每批号桶装水玻璃中随机抽样3桶，每桶取样不少于 lOOOg，可混合后检测；当该批号小于或等于3桶时，可随机抽样1 桶，样品量不少于3000g。

2  粉料或骨料应从不同粒经规格的每批号中随机抽样3袋， 每袋不少于lOOOg，可混合后检测；当该批号小于或等于3袋时， 可随机抽样1袋，样品量不少于3000g。

3  当抽样检测结果有一项指标为不合格时，应再进行一次抽样复检。如仍有一项指标不合格时，应判定该产品质量为不合格。

7.2.6  水玻璃类材料制成品的取样数量应符合下列规定：

1  当施工前需要检测时，水玻璃、粉料或骨料的取样数量按本规程第7.2.5条规定执行，并按确定的施工配合比制样，经养护后检测。

2  当需要对已配制材料进行检测时，应随机抽样3个配料批 次，每个批次的同种样块至少3个，并应在水玻璃初凝前制样完 毕，经养护后检测。

3  当检测结果有一项指标为不合格时，应再进行一次抽样复 检。如仍有一项指标不合格时，应判定该产品质量为不合格。

7.2.7  树脂类主要原材料和制成品的取样数量应符合本规程第7.2. 5条和第7.2.6条的规定。纤维增强材料应从每批号中随机抽样3卷，每卷不少于1.0m2；当该批号小于或等于3卷时，可随机抽样1卷，样品量不少于3.0m2。

7.2.8  沥青类主要原材料和制成品的取样数量应符合本规程第7.2. 5条和第7.2.6条的规定。

7.2.9  涂料类品种、规格和性能的检查数量应符合下列规定：

1  应从每次批量到货的材料中，根据设计要求按不同品种进 行随机抽样检查。样品大小可由施工单位与供货厂家双方协商确定。

2  当抽样检测结果有一项指标为不合格时，应再进行一次抽 样复检。如仍有一项指标不合格时，应判定该产品质量为不合格。

7.2.10 聚合物水泥砂浆主要原材料和制成品的取样数量应符合本规程第7.2.5条和第7.2.6条的规定。

7.2.11 水玻璃类、树脂类、沥青类、涂料类和聚合物水泥砂浆防腐蚀工程（面层）的检查数量应符合本规程第7.2.4条的规定。

7.2.12 原材料和制成品的取样、试验方法尚应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212附录B原材料和制成品的试验方法的有关规定。

7.2.13 基层及各防腐蚀工程的施工质量检验除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212和《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50224的有关规定。

- 7.3  防腐蚀工程验收

7.3.1  施工质量验收的程序及组织应按现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50224等有关规范的规定执行。

7.3.2  桩基础与地下结构的防腐蚀工程的验收，应包括中间工序交接、隐蔽工程交接和交工验收。未经交接、交工验收，不得进入下一道工序的施工。

7.3.3  桩基础与地下结构的防腐蚀子分部工程验收时应具备下列资料，并按附录B的要求进行核查：

1  防腐蚀补充勘察报告和施工图、施工图审批文件、施工图纸会审纪录、设计变更通知书等；

2  经审核、审定（批准）的施工组织设计、施工方案；

3  各种原材料、半成品的质量合格证书、试验（复验）报告等；

4  混凝土与防腐蚀材料配合比和主要技术性能的试验报告或现场抽样的复验报告；

5  施工记录及汇总、隐蔽工程验收文件等；施工隐蔽记录可按附录表A填写；

6  质量缺陷修补或质量事故返工处理记录；

7  交工验收记录，可按附录表C、D、E填写；特殊工程的交工验收记录应包括防腐蚀监测点预埋平面布置图及保护措施。

附录A  防腐蚀施工隐蔽记录

| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部） 工 程 名 称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |
| 隐蔽项目 |  |  |  | 隐蔽日期 |  |  |  |
| 隐蔽内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隐蔽验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 | 质检员 |  | 施工员 |  | 监理（建设）单位 |  | 监理工程师(建设单位代表) |

第  页  共    页

附录B  防腐蚀子分部工程质量控制资料核查记录

| 工程名称 |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 份数 | 核查意见 | 核查人 |
| 1 | 设计变更、材料代用单 |  |  |  |
| 2 | 原材料出厂合格证、质量检验报告（质量保证书）或复检报告 |  |  |  |
| 3 | 混凝土、耐腐蚀材料配合比和主要技术性能的试验报告 |  |  |  |
| 4 | 基桩、抗浮锚杆的防腐蚀检查交接记录 |  |  |  |
| 5 | 基层检查隐蔽验收记录和交接记录 |  |  |  |
| 6 | 中间交接记录 |  |  |  |
| 7 | 修补或返工记录 |  |  |  |
| 8 | 检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收与交接记录 |  |  |  |
| 结论： 施工单位项目经理： 总监理工程师（建设单位项目负责人）: 日期 : 日期 |  |  |  |  |

附录C  基层处理检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 验 收 部 位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设） 单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 基层强度 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基层表面 |  | 规范要求 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 基层的含水率 |  | 深度20mm，≤6%。 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 洁净度 |  | 设计与规程要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 找平层强度等级 |  | ≥C20、≥30mm |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 阴阳角做法 |  | 规范要求 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 抹面层水泥砂浆 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 穿过防腐蚀层的预埋件、预留孔 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 表面的粗糙度 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 坡度平整度 |  | ±0.2%，Max≤30mm。 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 平整度 |  | 规范要求 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附录D  防腐蚀工程检验批质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 验 收 部 位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理（建设） 单位验收记录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 原材料 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 成品质量（强度） |  | 设计与规程要求 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 层数及厚度 |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 现场试验配合比 |  | 设计与规程要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 转角处等细部做法 |  | 设计与规程要求 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 搭接缝宽度 |  | 设计与规程要求 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附录E  防腐蚀子分部工程质量验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 基础类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  | 腐蚀等级 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |
| 防腐蚀检验 | 检测方法 |  | 检测 数量 | 检测报告编 号 |  |  | 检测结论 |  | 检测单位 |  |  |
| 序号 | 分项（子分项）工程名称 |  |  |  | 检验批数 | 施工单位检查评定意见 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |
| 1 | 混凝土 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 防腐蚀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 控 制 资 料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验报告与问题处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 分包单位 |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位（总包） |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 勘察单位 |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计单位 |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位 |  |  |  | 总监理工程师： （建设单位项目专业负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

本规程用词说明

- 1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的：

采用“可”。

- 2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定（要求）”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

- 《混凝土结构设计规范》GB 50010

- 《岩土工程勘察规范》GB 50021

- 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046

- 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202

- 《建筑防腐蚀工程施工与验收规范》GB 50212

- 《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50224

- 《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ 119

- 《建筑石油沥青》GB/T 494

- 《工业硅酸钠》GB/T 4209

- 《双酚A型环氧树脂》GB/T 13657

- 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

- 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476

- 《水泥混凝土养护剂》JC 901

- 《环氧树脂涂层钢筋》JG 3042

- 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

- 《混凝土拌合用水标准》JGJ 63

- 《建筑桩基技术规范》JGJ 94

- 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ 146

- 《海砂混凝土应用技术规范》JGJ 206

- 《钢筋阻锈剂使用技术规程》JGJ/T 192

- 《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193

- 《海港工程钢结构防腐蚀技术规范》JTJ 230

福建省工程建设地方标准

桩基础与地下结构防腐蚀技术规程

- DBJ/T 13-x-2012

住房和城乡建设部备案号：Jx-2012

条 文 说 明

制 订 说 明

《桩基础与地下结构防腐蚀技术规程》DBJ/T 13-x-2012经福建省住房和城乡建设厅2012年x月x日以闽建科[2012]x号文批准发布，并经住房和城乡建设部2012年x月x日以建标标备[2012]x号文批准备案。

本规程在编制过程中，编制组对我省建筑桩基础与地下结构防腐蚀技术应用情况进行了调查研究，收集了大量资料，针对近年来我省建筑桩基础与地下结构防腐蚀技术应用存在的问题，总结了我省建筑桩基础与地下结构防腐蚀技术应用经验，开展了建筑桩基础与地下结构防腐蚀室内试验和现场试验，同时参考借鉴了国内相关技术标准，通过广泛征求意见，反复修改后制订的。

为了便于广大建筑工程设计、施工、监理等人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《桩基础与地下结构防腐蚀技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程条文说明，对条文规定的目的、依据、以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1  总则	49

2  术语	51

3  基本规定	52

4  腐蚀性场地岩土工程勘察	55

5  桩基础与地下结构防腐蚀设计	56

5.1  一般规定	56

5.2  水泥砂浆和混凝土	59

5.3  预制桩防腐蚀（方桩、预应力管桩）设计	66

5.4  混凝土灌注桩防腐蚀设计	69

5.5  钢质桩防腐蚀设计	71

5.6  抗浮锚杆防腐蚀设计	72

5.7  地下结构防腐蚀设计	73

6  防腐蚀施工与安全措施	76

6.1  一般规定	76

6.2  基层处理	76

6.3  防腐蚀材料质量要求	76

6.4  防腐蚀施工	76

6.5  防腐蚀施工安全措施	77

7  桩基础与地下结构防腐蚀质量检验与验收	78

7.1  防腐蚀施工中质量控制	78

7.2  防腐蚀施工质量检验	78

7.3  防腐蚀工程验收	78

1  总   则

1.0.1　我国现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046-2008适用于受腐蚀性介质作用的工业建筑物和构筑物防腐蚀设计。而《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008中所涉及的腐蚀环境类别及其环境作用等级与现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009年局部修订）中的相关内容存在着较大的不协调性，给建筑工程和市政工程的防腐蚀设计带来很大的不便。尤其在桩基与地下结构的防腐蚀方面的有关防腐蚀措施的内容又与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002、《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002和现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008中的相应内容存在着不协调性和差异性，且不够针对性、甚至不明确。至于《港口工程桩基规范》JTJ254－98（2000局部修订）中的有关桩基的防腐蚀规定更不能适用于陆地上的建筑工程等。这些都已经影响、甚至制约了我省新、旧填海造地等滨海区域的建筑工程及市政工程的建设需要与发展。因此需要编制一部适合本省地质条件、施工技术条件和环境特殊性的建筑工程和市政工程的桩基及地下结构的防腐蚀技术规程。

在具有腐蚀性的环境下，建筑桩基及地下结构受地下水、土的腐蚀是个漫长的过程，受腐蚀后的结构安全和使用功能在短期内影响是不明显的，这是造成以前重视不够的原因。实际证明，在没有防腐蚀措施的情况下或者防腐蚀措施不当的情况下，经长期受腐蚀后的建筑桩基及地下结构安全和使用功能受影响是不容忽视的，甚至是明显或严重的。受腐蚀明显或严重的桩基础或地下结构工程将降低其合理的使用年限，使之与上部结构的设计合理使用年限不相匹配，从而导致整栋建筑物合理使用年限降低，这将造成社会的极大浪费。为了避免社会资源的浪费，是编制本规程的初衷与目的。

1.0.2  本规程是建筑与市政工程防腐蚀的地方性专业规程，不适应食品、医药、生产腐蚀性介质的工业和他有特殊要求的专业。对于轻骨料混凝土及其他特种混凝土的桩基础与地下结构应按设计和有关规范要求执行。

1.0.3　对于建筑桩基础与地下结构，无论是预防措施，或者是防护措施，都是以防止地下结构受腐蚀或减少腐蚀程度为目的，所以实践中应以效果作为措施的前提。如地下水干湿交替区域的腐蚀性作用等级不利于管桩应用时，有条件的采用降低承台标高的设计方法，这个方法就是预防措施；而其承台结构可采用防腐蚀的预防或防护措施，或者采用预防与防护组合措施。所以防腐蚀的设计，应遵循预防与防护相结合，综合考虑各种因素。

1.0.5  建筑桩基础与地下结构防腐蚀设计、施工、监理及质量检验与验收除应符合本规程外，尚应符合《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046、《建筑防腐蚀工程施工与验收规范》GB 50212、《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB 50224、《混凝土结构耐久性设计规范》GB-T50476等现行标准的有关规定。

2 术语

本规程采用的术语以《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008，《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008，《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212-2002，《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》GB50224-2010等规范为基础，略作补充和修订。

2.0.2  地下结构中的护坡挡墙等构筑物结构体是指构筑物或构件的一个侧面与土层、地下水有直接接触的结构体。

3 基 本 规 定

3.0.1  本条是指桩基础与地下结构等防腐蚀所采取的技术措施应与有关结构设计的合理使用年限相一致；根据现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068规定的建筑结构设计合理使用年限分类为：临时性结构为5年，易于替换的结构构件为25年，普通房屋和建筑物为50年，纪念性建筑和特别重要的建筑结构为100年。

3.0.2

1  根据国内研究成果表明，在海洋及近海环境中，采用普通混凝土时钢筋混凝土结构物的耐久寿命只有10~20年；当场地中的地下水与海水有联系时，虽然其腐蚀性作用会低于海洋及近海环境，但对于建筑桩基与地下结构体的腐蚀将是明显的，所以应进行防腐蚀设计。

2  在本省范围的新近填海造地中，很多地区是结合航道等海底清淤采用吹填淤泥或砂土的方法进行成陆。根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009年局部修订，下同）的判定标准及工程经验，这些场地环境类型属Ⅱ类，地下水属A型水，场地地下水对混凝土结构具弱~中等腐蚀性；在长期浸水条件下，对钢筋混凝土结构中的钢筋无~弱腐蚀性，在干湿交替条件下，对钢筋混凝土结构中的钢筋具中等~强腐蚀性；地下水对钢结构具中等~强腐蚀性，由此这类场地的建筑桩基与地下结构应进行防腐蚀设计。

3  具有化学腐蚀性的工厂旧址场地，是指产生具有腐蚀性化学产品的工厂拆迁后，在旧址上拟新建建筑的场地。这样的场地新建的建筑桩基与地下结构应根据场地岩土工程勘察报告中的腐蚀性情况，相应考虑防腐蚀设计措施。

4  地下水与土壤有腐蚀性的其他场地，是指上述三种场地以外的有腐蚀性的场地。如滨海旧盐场等场地。

3.0.3　本规程中的环境类别划分基本与《岩土工程勘察规范》GB50021-2001的划分一致，其中因本省海拔无达到或超过3000m的高寒区，由此高寒区不列入环境类别的内容中。

3.0.4　地下水和土层环境腐蚀性作用类型及其等级主要是参照《岩土工程勘察规范》GB50021的有关规定和结合工程实践和使用方便进行划分。

3.0.5　桩基础与地下结构的防腐蚀设计内容是参照《混凝土结构耐久性设计规范》GB-T50476-2008的有关规定。

3.0.6  本规程中不包括有粘结预应力混凝土构件相关的裂缝控制指标，个别工程有涉及到有粘结预应力混凝土构件时，可参照国家或行业现行有关防腐蚀技术规范、标准的规定。

针对现行有关各规范规定内容存在着不同程度的差异性，给建筑与市政工程的桩基础和地下结构的防腐蚀设计与施工带来诸多的不便。所以本规程中表3.0.5是根据我省的实际情况和统筹考虑工程设计、施工与管理的使用方便，避免混乱而制定。

现行有关各规范中关于混凝土结构裂缝控制及其表面裂缝最大宽度计算值W lim的规定，存在着差异性，分别载录如下：

1 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第3.3.4条规定：结构构件应根据结构类别和本规范表3.4.1规定的环境类别，按表3.3.4的规定选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值W lim。

表3.3.4结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值

| 环境类别 | 钢筋混凝土结构 |  | 预应力混凝土结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 裂缝控制等级 | W lim(mm) | 裂缝控制等级 | W lim(mm) |
| 一 | 三 | 0.3（0.4） | 三 | 0.2 |
| 二 | 三 | 0.2 | 二 | — |
| 三 | 三 | 0.2 | 一 | — |

注：① 表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝、钢绞线及热处理钢筋的预应力混凝土构件；当采用其他类别的钢丝或钢筋时，其裂缝控制要求可按专门标准确定；

② 对于处于四、五类环境下的结构构件，其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定；

③ 表中的最大裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。

2 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008第3.5.4条规定：在荷载作用下配筋混凝土构件的表面裂缝最大宽度计算值不应超过表3.5.4中的限值。对裂缝宽度无特殊外观要求的，当保护层设计厚度超过30mm时，可将厚度取为30mm计算裂缝的最大宽度。

表3.5.4  表面裂缝计算宽度限值(mm)。

| 环境作用等级 | 钢筋混凝土构件 | 有粘结预应力混凝土构件 |
| --- | --- | --- |
| A | 0.40 | 0.20 |
| B | 0.30 | 0.20（0.15） |
| C | 0.20 | 0.10 |
| D | 0.20 | 按二级裂缝控制或按部分预应力A类构件控制 |
| E、F | 0.15 | 按一级裂缝控制或按全预应力类构件控制 |

注：① 括号中的宽度适用于采用钢丝或钢绞线的先张预应力构件；

② 裂缝控制等级为二级或一级时，按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010计算裂缝宽度;部分预应力A类构件或全预应力构件按现行行业标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62计算裂缝宽度；

③ 有自防水要求的混凝土构件，其横向弯曲的表面裂缝计算宽度不应超过0.20mm。

3 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008第3.5.3条规定：桩身裂缝控制等级及最大裂缝宽度应根据环境类别和水、土介质腐蚀性等级按表3.5.3规定选用。

表3.5.3    桩身的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值

| 环境类别 |  | 钢筋混凝土桩 |  | 预应力混凝土桩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 裂缝控制等级 | W lim(mm) | 裂缝控制等级 | W lim(mm) |
| 二 | a | 三 | 0.2（0.3） | 二 | 0 |
|  | b | 三 | 0.2 | 二 | 0 |
| 三 |  | 三 | 0.2 | 一 | 0 |

注：① 水、土为强、中腐蚀性时，抗拔桩裂缝控制等级应提高一级；

②二a类环境中，位于稳定地下水位以下的基桩，其最大裂缝宽度限值可采用括弧中的数值。

3.0.7  针对抗浮锚杆在地下建筑与市政工程中的广泛应用和现行有关各规范中缺少抗浮锚杆的防腐蚀措施而制定了本条规定。

3.0.8  普通的工业与民用建筑和市政工程的桩基础与地下结构的防腐蚀措施，按照本规程执行即可；而对于专业性的或特殊性的工程尚应执行《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476的有关规定。

4  腐蚀性场地岩土工程勘察

本章主要根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001（2009修订版）等规范的规定为基础，略作补充和修订。

- 5  桩基础与地下结构防腐蚀设计

- 5.1  一般规定

5.1.1  本条对于在腐蚀性等级为中、强的环境下，永久性与临时性的结构体防腐蚀耐久性作了原则性规定。

- 目前国内在桩基础与地下结构防腐蚀的研究与应用已有不少成果和案例，如：广东省水利厅于1999年开始委托华南理工大学建筑学院进行抗氯盐高性能混凝土的研究(粤水计[1999] 65号)，历经5年的实验室及实际海洋环境中的研究，研制出大掺量矿渣微粉抗氯盐高性能混凝土，并应用于多项沿海水利工程中。

杭州湾东海大桥根据不同地质条件区段分别采用了最经济、适用的三种桩基础形式：φ1.2mPHC管桩、φ1.5m钢管桩、φ1.6m～2.5m。其中钢管桩的设计过程中，其壁厚的设计主要参照结构受力所需壁厚（保护层）及钢材腐蚀余量的两项指标来确定，采用了环氧保护涂层与牺牲阳极的阴极保护共同防腐的手段；钢材腐蚀余量设计是根据《港口工程桩基规范》中有关钢材腐蚀余量的公式进行计算，牺牲阳极的阴极保护设计是参照欧洲的《混凝土中钢筋的阴极保护》（EN12696－2000）的标准。

天津滨海地区变电站的地下部分采用水泥土搅拌桩，并对其防腐蚀耐久性做了一些试验，试验研究了滨海地区土的成分、水泥掺量、不同腐蚀离子和水质情况对水泥土桩强度的影响；但是整个试验也只是做了28d龄期的试块的无侧限轴压破坏试验，与工程现场的实际受力及工作情况还是有差距的。

- 国内虽然在某些重大工程中对桩基础与地下结构的防腐蚀取得了一些经验与参数，但要达到合理、科学的应用，尤其对于设计与检测合理指标、工艺可操作性等技术标准方面，尚未有明确统一说法。如对于各类桩基础腐蚀性研究成果主要是通过静态试验（不加载的非工作状态下）和实体动态监测获得，而对于腐蚀性场地的桩基础和地下结构的防腐蚀技术措施都是根据《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB 50046-2008）、《混凝土结构耐久性设计与施工指南》（CCES 01-2004）和《港口工程桩基规范》（JTJ254-98）中的有关内容规定实施，这些标准都是基于各个单向指标而言、且较笼统，不够全面；不能针对性地对不同桩型的防腐蚀技术措施做出分别规定。本规程编撰虽然包括了本省常用的不同施工工艺、不同材料的桩型，在不同腐蚀性环境下的采取不同的防腐蚀技术措施的一些规定，但是，我们应该认识到，防腐蚀是个系统工程，涉及的环节繁多，还需要跨行业的技术等；因此在工程实践应用中，还需要不断收集资料、分析，多方位的试验研究，提高认识和技术水平，以科学发展的态度、完善技术标准。

5.1.2  地下结构变形缝、后浇带、施工缝是薄弱位置，腐蚀介质较容易侵入，因此，需要采取防腐蚀附加措施。

5.1.3  一般的场地中在干湿交替区段腐蚀性等级较高，但其埋深往往不深；如果桩基础或地下结构能够避开该区域是比较理想，但确实无法避开时，可分段采取防腐措施，有利于节约造价。

5.1.4  正常的混凝土表面普通防水层有效使用年限远不如建筑物的使用寿命，地下结构的外表面防水层更换比较困难、甚至不可能，即使是地下室顶板的外表面防水层的更换，也存在诸多复杂和困难因素；因此不应考虑混凝土表面普通防水层对氯化物的阻隔作用。对于普通砂浆粉刷层，由于密实度、抗渗性等不如混凝土，也应不考虑其对氯化物的阻隔作用。

5.1.5  抗拔桩的焊缝受拉，在腐蚀性等级为强的环境下，一旦焊接接头被腐蚀严重后，桩的抗拔作用就会失效，因此，应首选采用单节桩。当特殊地质条件情况下、需要使用多节桩时，应附加采用有效的措施对焊缝进行保护，具体措施有设计确定，但必须经过现场测试措施使用的效果。在厦门工程实践中，曾经采用过对接桩的焊缝外表分别涂刷防腐漆和涂抹快凝的结构胶进行试验，在漆或胶干固后，继续沉桩、而后拔起检验，发现焊缝外表的防腐漆或结构胶，均不见了，由此可见，这样的附加措施是不可行的；附加措施必须考虑沉桩过程不受损坏的方法，因目前这方面的附加措施尚需继续实践探索，因此本规程没有定出具体的附加措施方法。

另外，预制桩如有裂缝，腐蚀介质也比较容易侵入到钢筋表面，造成钢筋锈蚀，影响抗拔桩的抗拔能力，甚至导致抗拔力失效；因此有裂缝的单节桩不得使用。

5.1.6  由于防腐蚀本身是个极其复杂的技术课题，防腐蚀的措施及其效果与当地的腐蚀介质、气候、材料、施工等因素有关，在本省有关建筑桩基与地下结构的防腐蚀工程实践与研究案例很少；为了能够实时了解，在腐蚀性等级为强的环境下，桩基础和地下结构的受腐蚀状况，以便分析、判断建筑耐腐蚀是否能够满足安全要求；同时也可为本省积累防腐蚀工程的经验。因此本条规定了在防腐蚀设计中提出结构使用过程中定期检测的要求和设置专供检测取样用的构件。设置专供检测取样用的构件是独立于建筑主体，必要时可取出、进行试验检测。

5.1.7  多种腐蚀介质混合作用或交替作用比较复杂，有时会叠加腐蚀，有时各种腐蚀介质会相互抑制。例如：无CL-存在，浓度约为250mg/L的SO42-就能引起纯硅酸盐水泥混凝土的腐蚀，如CL-浓度超过5000mg/L，则造成损害的SO42-浓度要达1000 mg/L以上。材料能耐几种单一介质，并不能等于也耐这几种介质的混合作用或交替作用，如抗硫酸盐和CL-腐蚀介质同时存在时，就不宜采用抗硫酸盐的混凝土。

5.1.8  材料选择除了满足抗腐蚀要求性能外，各地区材料供应状况往往决定了防腐措施的选择。由于大掺量混凝土有较高的施工工艺技术要求和严密的混凝土养护措施，施工水平也会限制大掺量混凝土的使用。

5.1.9  常用的混凝土耐久性指标包括：抗渗等级、抗冻等级、氯化物环境下的氯离子在混凝土中的扩散系数、硫酸盐环境下硫酸盐对混凝土的侵蚀性等。这些指标均可由试验室标准快速试验方法测定，但是，标准快速试验中的混凝土受腐蚀期限太短，这些指标（氯离子的扩散性、硫酸盐的侵蚀性）不能真实反映实际工况指标。而采用混凝土受腐蚀期限较长的方法进行试验，虽然能得到比较良好的反映混凝土实际耐久性的指标，但是，很耗时、且实验的费用代价大。因此本规程仅对纪念性建筑和特别重要工程要求设计阶段进行试验后提出具体的量化指标要求。混凝土抗渗等级仅对低强度混凝土的性能检验有效，对于高强度的混凝土宜用氯离子的扩散性、硫酸盐的侵蚀性作为耐久性的评定指标。

5.1.10 考虑到新材料不断发展的必然性，因此规定了新材料在试验合格的基础上，尚应组织专家论证通过，不能盲目使用。

- 5.2 水泥砂浆和混凝土

5.2.1矿渣硅酸盐水泥和火山灰质硅酸盐水泥，早期强度低，干缩性大，有泌水现象；若添加减水剂，降低水灰比，水泥性质及其混凝土的耐久性有所改善；这两类水泥碱度较低，钢筋钝化膜较容易被腐蚀介质侵蚀。另外，在强、中腐蚀性环境中，宜采用掺入掺和料的混凝土，由于这两类水泥本身含有掺和料，掺和料含量比例通常在水泥合格证上未体现，而且不同厂家或不同批次都在波动；特别是矿渣硅酸盐水泥，由于矿渣较水泥熟料难磨细，这可能使得掺量实际是增加的。因此，在中、强腐蚀环境下，需要采用高性能耐腐蚀混凝土。

配制耐腐蚀混凝土对水胶比有比较严格的要求，尤其是有掺矿物掺和料的混凝土。掺入适量的减水剂或高效减水剂，可显著降低水胶比，改善混凝土内部结构，可较大幅度提高混凝土抗腐蚀能力。

由于高铝水泥含有较多不耐碱的酸性氧化物，所以不得用于在碱液作用下的环境。

经调查国内有关研究成果和工程实践情况表明：即使硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥的熟料中，铝酸三钙含量高达9%～17%，大掺量掺和料、低水胶比配制的混凝土也不会产生硫酸盐型化学腐蚀破坏。在腐蚀介质为CL-时，水泥中的铝酸三钙水化物可与渗入混凝土中的CL-结合，反而推迟了钢筋周围水泥石空隙液的CL-浓度达到活化钢筋的临界浓度所需的时间，因此，适当提高硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥熟料中的铝酸三钙，对保护钢筋来说，反而是有利的。

5.2.2  掺矿物掺和料容易出现泌水，水胶比越大，用水量就大，泌水越严重，因此，使用掺矿物掺和料，应控制水胶比。由于掺和料的使用与环境类别、施工技术等有关，如无经验，应通过试验确定。

矿渣较粗，容易出现泌水，因此，要求细度不小于350m2/kg。但过高细度的磨细矿渣有时也不利于控制混凝土水化热和防裂。磨细矿渣掺量不小于胶凝材料质量的50%，才有抗侵蚀效果，普通硅酸盐水泥本身含有不小于15%的矿渣，因此，其掺量不小于胶凝材料质量的40%。

粉煤灰取代水泥质量的最大限量是根据《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术应用技术规程》JGJ28确定的，对于大掺量掺和料混凝土，经试验论证，最大掺量可不受以上限制。

硅灰是极细的颗粒，掺量过大会影响混凝土拌和物的和易性。试验表明，单掺硅灰会增加低水胶比高强混凝土的自收缩，并不利于降低混凝土升温，在大体积混凝土中应慎用，硅灰一般应与其它矿物掺和料复合使用，在有大掺量掺和料混凝土中，硅灰掺量为胶凝材料的5%左右，提高混凝土抗侵蚀最佳。

经调查国内有关研究成果和工程实践情况表明，混凝土采用两种或两种以上矿物掺和料，效果优于单掺。

对胶凝材料及其矿物掺和料用量可参考《混凝土结构耐久性设计与施工指南》CCES01-2004（2005年修订版）中的表4.0.3执行，其中，环境类别与作用等级可与本规程中环境腐蚀性等级的“强、中、弱、微”4档进行类比：微腐蚀类比A、B类，弱腐蚀类比C类，中等腐蚀类比D类，强腐蚀类比E、F类。为了方便查阅，将该表主要内容列于下表5.2-1中，供对照参考。

表5.2-1 不同环境作用下混凝土胶凝材料品种与矿物掺和料用量的限定范围

| 环境分类 | 环境作用等级 （环境条件） | 水泥适用品种 | 矿物掺和料的限定范围（占胶凝材料总量的比值） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | I-A（室内干燥） | PO，PI，PII， SP，FP，CP | W/B=0.45时，f/0.3+s/0.5≤1； W/B=0.55时，f/0.2+s/0.3≤1。 | 对于保护层最小厚度≤20mm或W/B＞0.5的构件混凝土，不宜采用SP，FP，CP水泥。 |
|  | I-B(长期湿润或水中) | PO，PI，PII， SP，FP，CP | f/0.5+s/0.7≤1。 |  |
|  | I-B(非干潮交替的室内潮湿环境和露天环境) | PO，PI，PII， SP，FP，CP | W/B=0.4时，f/0.3+s/0.5≤1； W/B=0.5时，f/0.2+s/0.3≤1； W/B=0.55时，f/0.15+s/0.25≤1。 | 保护层最小厚度≤25mm或W/B＞0.5的构件混凝土，不建议采用SP,FP,CP水泥。 |
|  | I-C（干潮交替） | PO，PI，PII |  |  |
| Ⅱ | II-C,II-D(一般动融,无盐) | PO，PI，PII | f/0.3+s/0.4≤1。 | 一般动融下如不引气，矿物掺和料量不超过20%。 |
|  | II-D，II-E （盐冻） | PO，PI，PII |  |  |
| Ⅲ | Ⅲ-D，Ⅲ-E，Ⅲ-F | PO，PI，PII | 用量不小于：f/0.25+s/0.4=1。 用量不大于：f/0.5+s/0.8=1。 | 当0.5≥W/B＞0.4时，需同时满足I类环境下要求；如同时处于动融环境，掺和料用量的上限尚应满足II类环境要求。 |
| Ⅳ | Ⅳ-C，Ⅳ-D，Ⅳ-E | PO，PI，PII |  |  |
| Ⅴ1 | Ⅴ1-C, Ⅴ1-D, Ⅴ1-E | PO，PI，PII SR，HSR |  | 当0.5≥W/B＞0.4时，矿物掺和料用量的上限尚应满足I类环境要求；如同时处于动融环境，掺和料用量的上限尚应满足II类环境要求。 |
| Ⅴ2 | Ⅴ2-C, Ⅴ2-D, Ⅴ2-E | PO，PI，PII | 作用等级D、E时，掺和料的用量同限制III类环境。 |  |
| Ⅴ3 | Ⅴ3-E，Ⅴ3-F | PO，PI，PII SR，HSR | 详见《混凝土结构耐久性设计与施工指南》4.0.15条。 |  |

注：1、表中水泥符号：PI—硅酸盐水泥，PII—掺混合材料料≯5%的硅酸盐水泥，PO—掺混合材料料6～15%的普通硅酸盐水泥，SP—矿渣硅酸盐水泥，FP—粉煤灰硅酸盐水泥，PP—火山灰质硅酸盐水泥，CP—复合硅酸盐水泥，SR—抗硫酸盐硅酸盐水泥，HSR—高抗硫酸盐水泥。

2、矿物掺和料指配制混凝土时外加的活性矿物掺和料与水泥生产时加入的粉煤灰、矿渣、火山灰等活性混合材料料的总量。符号：C—水泥，S—矿渣，F—粉煤灰或火山灰，SF—硅灰，均用重量表示，表中公式内的s和f分别表示矿渣S和粉  煤灰（或火山灰）F占胶凝材料总量的比值。

计算水胶比W/B的胶凝材料总量为： B ＝ C＋S＋F＋SF，其中C对PI 和PII水泥按全量取用，对PO水泥按全量扣除混合材料后取用，其中的活性混合材料则列入矿渣、粉煤灰和火山灰中（如生产厂家不能提供数据，则取C为85％水泥重，活性混合材料按10％水泥重的F计算）。对其他混合水泥，计算方法同PO水泥（如生产厂家不能提供数据，则不宜采用）。

3、表中未列入的其他符合国家标准或行业标准的水泥（如硫铝酸盐水泥和铁铝酸盐水泥，适用于非高温地区）也可考虑使用。其他的活性矿物掺和料（如烧高岭土粉、磷渣粉、沸石岩粉等）如经类比试验，能证明满足所要求的混凝土强度与耐久性，并经工程试点和鉴定的也可作为限定范围内的胶凝材料用来确定水胶比和最小胶凝材料用量。

4、氯盐环境下如不能满足矿物掺和料的最低用量要求，就有需要降低最大水胶比或增加保护层最小厚度。

5、化学腐蚀环境下对矿物掺和料的最低用量要求，尚与水泥的C3A等含量有关。

5.2.3  外加剂：

某些早强、防冻的外加剂是含有的重铬酸盐、亚硝酸盐，有的使洗刷混凝土搅拌机排出的水污染环境，以氯盐为主要成份的早强剂用于氯离子腐蚀环境中的钢筋混凝土中，会加剧钢筋被腐蚀的程度。

由于使用单位不知外加剂原料的组成，因此将几种外加剂复合使用时会产生某些组分超过规定的允许掺量范围，配制水剂溶液，会产生絮凝、沉淀或化学反应等问题。所以，应使用已复配好的外加剂，如果使用单位自行将几种外加剂复合使用，通过试验，才能保证混凝土质量。

不同水泥的矿物组分不同，使用相同的外加剂，其使用效果是不一样的。同样地，为了同一目的，使用不同组分的外加剂，其使用效果也是不一样的，因此，应根据水泥矿物组分选择合适的外加剂。

由于外加剂种类繁多，其掺量各不相同，因此，其掺量应通过试验确定。

当腐蚀介质为氯离子时，含氯离子的外加剂，腐蚀介质为氯离子时，会加剧对钢筋钝化膜的破坏，因此，必须控制外加剂的氯离子在含量。

5.2.4  骨料坚固耐久，级配良好，可提高混凝土的抗侵入性能。

酸性介质对碳酸钙有腐蚀性，一般不应采用碳酸钙的骨料。

碱-骨料反应对混凝土破坏性很大，因此不得采用可能发生碱-骨料反应的活性骨料。碱性介质不与石灰石骨料发生作用；理论上，石英石可与氢氧化钠发生作用，但氢氧化钠溶液作用下化学腐蚀过程很缓慢，结晶腐蚀很少。

含盐海砂的氯离子对混凝土有侵蚀性，破坏钢筋钝化膜，因此，骨料不应采用未经淡化处理的海砂。确需使用海砂时，应按照《海砂混凝土应用技术规范》JGJ206执行。

5.2.5  可饮用水以外的其它水源，其水中的矿物组份不详，有些地下水本身就含有腐蚀介质，因此，如采用天然水源，首先要了解水中的矿物成分是否有害。

5.2.6  低水胶比时，采用较大矿物掺和料的混凝土，抗氯离子侵入性能要好于单独使用硅酸盐水泥的混凝土。

钢筋阻锈剂通过对钢筋的直接作用，抑制或延缓钢筋锈蚀产生，保护混凝土中的钢筋，从而起到延长建筑物的使用寿命，钢筋阻锈剂不是起到降低氯离子通过保护层渗透到钢筋表面的作用，而是提高钢筋发生锈蚀的临界氯离子浓度，氯离子对混凝土和钢筋都有侵蚀作用，但主要是破坏钢筋表面的钝化膜，掺入钢筋阻锈剂是使用最为广泛和行之有效的一种方法。

钢筋阻锈剂的用量应根据设计使用期内腐蚀介质进入混凝土中的量确定。在能够确定钢筋表面氯离子量时，若采用亚硝酸盐类阻锈剂，亚硝酸根离子与钢筋表面氯离子的摩尔比大于0.4时，即有非常显著的阻锈效果。按照《钢筋阻锈剂使用技术规程》YB/T9231的要求，其摩尔比不应小于0.6；但是，钢筋阻锈剂的用量应根据设计使用期内腐蚀介质进入混凝土中的量一般很难确定，因此，实际应用一般是参照厂家推荐的用量并经试验确定。亚硝酸盐类阻锈剂具有一定的毒性，工程使用中尽量不采用，宜选择环保型的阻锈剂。

混凝土抗氯离子渗透性能常用评定方式有氯离子迁移系数和电通量，等级划分是根据《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T193。

抗渗等级越高，抗氯离子渗透性越好，阻锈剂掺量越多、混凝土性能要求越高，相应会增加经济上的投入。混凝土抗硫酸盐侵蚀性能等级划分也是如此。

混凝土抗氯离子渗透性能常用评定方式有氯离子迁移系数和电通量，为了方便工程技术人员的了解，现将《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T193等有关等级划分表列于下表5.2-2中，供参考。

表5.2-2   混凝土抗氯离子渗透性能

| 氯离子渗透性 |  | 高 | 中 | 低 | 非常低 | 可忽略不计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RCM法 | 等级 | RCM-Ⅰ | RCM-Ⅱ | RCM-Ⅲ | RCM-Ⅳ | RCM-Ⅴ |
|  | 氯离子迁移（扩散）系数DRCM （×10-12m/s） | ＞4.5 | ≤4.5 | ≤3.5 | ≤2.5 | ＜1.5 |
| 电通量法 | 等级 | Q-Ⅰ | Q-Ⅱ | Q-Ⅲ | Q-Ⅳ | Q-Ⅴ |
|  | 电通量Qs（C） | ≥4000 | ＜4000 | ＜2000 | ＜1000 | ＜500 |
|  | ASTMC1202法 （美国） | ＞4000 | 2000~4000 | 1000~2000 | 100~1000 | ＜100 |

注：1  RCM法测试龄期为84d；

2  电通量法测试龄期为28d，当掺和料超过胶凝材料用量的50%时，测试龄期可为56d；

5.2.7  在硫酸盐腐蚀环境中，如果采用石灰石粉，由于石灰石粉主要成分为CaCO3，CaCO3+SO42-+2H2O生成石膏（CaSO42H2O+ CO32-）。粉煤灰含钙越高，抗硫酸盐侵蚀性越差，因此，处于水位变动条件，其混凝土掺和料不应采用高钙粉煤灰。

硫酸根离子与混凝土中的游离氢氧化钙作用，生成二水硫酸钙；与水化铝酸钙作用，生成硫铝酸钙，混凝土体积增大，导致混凝土结构产生开裂或表面剥离，降低了坑腐蚀能力。所以，应控制铝酸三钙的含量。

为了方便工程技术人员的了解，现将《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T193的硫酸盐侵蚀性等级划分表列于下表5.2-3中，供参考。

表5.2-3   混凝土抗硫酸盐侵蚀性能

| 硫酸盐侵蚀性 | 高 | 较高 | 中 | 低 | 非常低 | 可忽略不计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗硫酸盐等级 | ≤KS30 | ≥KS30 | ≥KS60 | ≥KS90 | ≥KS120 | ≥KS150 |

5.2.8  我省地基腐蚀介质主要是沿海地区的海水环境的的CL-腐蚀介质，个别情况同时存在SO42-腐蚀，除此之外，有些地区还存在PH值较低的酸性介质腐蚀、总矿化度腐蚀介质、侵蚀性CO2、HCO3-腐蚀介质、在原有化工场地的各类化学物质的腐蚀。对于各种化学物质腐蚀介质，总体要求也是应提高混凝土的抗侵蚀性，采用大掺量的矿物掺和料是有效的措施之一。有些需要在结构表面附加防腐措施或者增加保护层厚度。化学腐蚀介质有酸、碱、盐等各种类型繁多，而实际工程中遇到这类情况比较少，本规程不给以具体规定，采取的防护措施应根据不同情况而定，具体按照《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046和《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476有关要求执行。

5.2.9  表5.2.9混凝土的基本要求主要是根据《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046和《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476的有关规定制定的。混凝土抗渗性能对腐蚀速度有重要影响，混凝土抗渗性能主要取决于混凝土密实性，而混凝土密实性主要与胶凝材料用量和水胶比有很大的关系，尤其是水胶比。根据耐久性的需要，混凝土胶凝材用量不能太少，但过大的用量会加大混凝土的收缩，使混凝土更加容易开裂，因此应控制胶凝材料的最大用量。

- 5.3  预制桩防腐蚀设计

- 5.3.1  根据国内有关统计报告，先张法预应力混凝土管桩市场占有率约占全部桩基础型式中的70%左右，在本省范围也得到广泛的应用；但随着人们对桩基耐久性认识的提高，在中等和强腐蚀性环境下，预制方桩已得到使用的共识。然而，虽然本省地方标准《先张法预应力混凝土管桩基础技术规程》DBJ 13—86—2007（建设部备案号J11017—2007）中对管桩的防腐蚀做了一些规定；但是，远远不能满足工程实践的需要，尤其对于管桩、预制方桩防腐蚀措施更是缺少系统性规范性依据。为此制定本节，为预制桩的设计、施工、检验与验收提供地方性的技术标准依据。

- 5.3.2  在腐蚀性等级为强的环境下，原则上不能使用预应力混凝土管桩，但是考虑到防腐蚀技术的不断发展，所以本条规定了首先要有可靠的技术措施、其次要经过试验检验、再者是要经过专家论证通过，目的是确实能够满足防腐蚀要求。否则就不能使用。

- 在强腐蚀性环境下，目前本省某些地方的桩基础采用了预制方桩，但是其接桩的方式基本是采用端头钢板电焊对接，对于焊缝没有附加的保护措施或其他的耐久性措施，为此本条中做了一些规定以完善设计、施工行为。

- 对于抗拔桩考虑到地下腐蚀性具有复杂性，为了确保抗拔桩的耐久性，因此原则上要求应采用单节预制桩。当一个工地中，局部因地质原因不能采用单节预制桩时，可按设计的特殊要求进行处理。

- 5.3.3~5.3.4  在腐蚀性等级为中、弱的环境下拟使用管桩前，需与厂家签订桩身混凝土中应掺加阻锈剂的管桩；对于仅干湿区域存在中等腐蚀性、且施工中可以安全开挖情况的，可以在成桩后开挖、该区段的管桩表面涂刷渗透型防腐蚀涂层。成桩后的管芯孔底的灌浆宜采用压力灌注。

- 在腐蚀性等级为中的环境下，当桩数较多较密集、挤土效应较大时，容易造成焊缝开裂，所以应采用机械啮合接头方式接桩。

- 抗拔桩若采用电焊焊接时，管桩端板厚度及其焊缝坡口尺寸应适当增加，最低要求宜按表5.3.4中的规定执行，设计人员可根据实际提出特制要求。

- 根据国内有关PHC管桩腐蚀性的研究结果，现介绍如下，供同行参考：

- 1、PHC管桩不同金属性质的钢端板在土壤模拟液中电化学腐蚀的研究结果

- 通过自然浸泡和电化学测量技术研究实际工程中PHC管桩3种常用金属端头(其中端板分别用铸钢、冷弯钢和Q235A钢)在4种典型土壤(氯盐土、盐碱土、中性草甸土和酸性红土)模拟液中的腐蚀性研究。结果表明，金属端头的耐蚀性取决于其各部件(包括端板、裙板和主筋)的材质,进而影响预应力高强混凝土管桩(PHC管桩)的耐久性。实际工程所用端板的腐蚀速率均小于主筋和裙板,铸钢端板加速裙板和主筋腐蚀的程度不如冷弯钢或Q235A钢端板,但铸钢端板本身耐蚀性极差；端板与裙板、端板与主筋在土壤中存在接触电偶腐蚀，端板/裙板电偶对中裙板均为阳极,铸钢端板/主筋电偶对在盐渍土中铸钢为阳极,冷弯钢或Q235A钢端板与主筋电偶对中主筋也均为阳极；接触腐蚀加速了薄壁裙板和小面积主筋的破坏,将导致预应力的过早失效；现有金属端头需进行防腐蚀控制。

- 2、PHC管桩表面涂刷防腐蚀硅烷材料后的研究结果

- PHC管桩表面涂刷硅烷后，对强度达C80的蒸压制备的管桩混凝土的耐久性能有明显的改良作用，硅烷渗透深度均达1mm以上，吸水率降低一个数量级，抗氯离子渗透性能提高74.63%以上。

- 3、电阻率法、RCM法测定混凝土耐久性的研究成果

- 混凝土电阻率法用于现场施工质量的控制以及已服役钢筋混凝土结构中钢筋腐蚀速度的估算。RCM法测定混凝土氯离子扩散系数用来评估混凝土的配合比设计以及使用寿命的预测。混凝土的电阻率和氯离子扩散系数都随养护龄期的增加而减小,而且两者之间有着良好的线性关系。氯离子扩散系数越小，混凝土的耐久性越好。

- 5.3.5~5.3.6  这两条主要针对具有腐蚀性场地使用管桩的设计计算要素而制定；管桩的竖向和水平承载力极限值的设计计算取值，应针对不同腐蚀性等级按本规程的规定分别折减，以满足耐久性的需要。因管桩坑水平荷载作用的能力较差，因此本规程对于管桩受水平荷载作用的折减要求较高。

- 目前国内有关的防腐蚀规范所依托的试验，其试验的环境条件，基本上是在静态试验，即试件在不加外载的状态下进行的试验，这些与现场结构的实际受压、受弯或受拉的工作状况是有差距的；尤其有关管桩在竖向力或水平力作用下或竖向力与水平力同时作用下的实际工作状态的受腐蚀耐久性的试验研究资料更少。

为了配合本规程的编撰，厦门理工学院土木工程与建筑系在福建省大地管桩有限公司、广东三和管桩有限公司的协助下，开展了管桩在竖向力或水平力作业下或竖向力与水平力同时组合作用下（模拟管桩在实际工作的状态下）的受腐蚀性能的试验研究。试验采用特制的模型及千斤顶组成可持续加载的装置，在盛有Cl-腐蚀性的溶液池（按强、中、弱腐蚀性等级分别设置三个溶液池）中，模拟管桩在工作状态的轴心受压、偏心受压、轴心受拉与水平荷载组合作用情况下，对管桩试件进行持续加载，并定期取出试件，测试桩身混凝土中氯离子变化情况。现将不同类型荷载组合作用下，管桩桩身混凝土氯离子扩散系数的影响情况试验研究分析结论列于下表5.3-1中，供同行参考。

表 5.3-1  荷载对管桩混凝土氯离子扩散系数的影响情况

| 荷载类型 水平荷载 | 轴心压应力 | 偏心压应力 | 轴心拉应力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无水平荷载时 | 减少 | 基本不影响 | 增加 |
| 小于水平极限荷载的30%时 | 不影响 | 增加约10% | 增加约15% |
| ≥30%、＜50%的水平极限荷载时 | 基本不影响 | 增加约20% | 增加约25% |
| ≥50%的水平极限荷载时 | 增加约20% | 增加约30% | 增加约45% |

- 5.4  混凝土灌注桩防腐蚀设计

5.4.1  灌注桩不适用于强腐蚀性场地的主要原因是混凝土未硬化的情况下就与腐蚀介质接触，如果仅干湿交替段为强腐蚀性且深度不大时，混凝土未硬化前降低水位，保证混凝土硬化过程中不与腐蚀介质接触，这就相当于预制桩的环境条件，为灌注桩用于仅干湿交替段为强腐蚀性的工程创造条件。当然，灌注桩施工条件仍不如预制桩，灌注桩要用于干湿交替段为强腐蚀性的场地，采用附加技术措施还是有必要的。本规程列出5种附加措施，实施中可选取一种或多种进行组合。当然，如有经验，也可以采取其他的附加措施，比如海港工程、交通工程的一些防腐蚀做法可借鉴。

5.4.2  本规程中桩身混凝土最低强度等级、最小保护层厚度、最低抗渗等级是根据《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046和《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476中的有关规定而制定。表5.4.2规定的混凝土最低强度和保护层厚度：在弱腐蚀性环境中，按《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046；在中腐蚀性环境中，混凝土最低强度比《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046提高一级，保护层加厚5mm。比照《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476，表5.4.2规定的混凝土最低强度会低一级，但保护层厚度加厚了10~20mm。

5.4.3  腐蚀介质为SO42-或pH值小于3.5的酸性水，主要是对混凝土产生腐蚀，混凝土采用抗硫酸盐硅酸盐水泥或掺入抗硫酸盐外加剂、掺加矿物掺和料，可以改变混凝土的微观结构，提高混凝土抵抗水、酸和盐的侵蚀能力。硫酸根离子浓度大于1500mg/L的流动水或pH值小于3.5的酸性水对混凝土腐蚀性更为明显，采取表面附加措施是行之有效的方法，对于灌注桩，增加混凝土腐蚀裕量是一种最简便方法。

氯化物直接作用在混凝土表面时，混凝土保护层厚度加大,可大大延缓氯离子的侵蚀。根据国内有关试验研究表明，保护层加厚1/4,混凝土中性化层达到钢筋表面的时间可提高一倍。实际上在其它腐蚀环境中，加大混凝土保护层厚度，都能延缓混凝土劣化。

采用泥浆护壁成孔的冲、钻孔桩，桩身钢筋保护层厚度控制的准确度较难；为确保钢筋保护层的厚度，加大钢筋保护层厚度是施工可操作较好的防腐蚀措施之一。因为当桩较长时，桩孔允许垂直偏差已大于保护层厚度，若钢筋笼采用吊车吊装垂直安放，更有可能出现钢筋混凝土保护层厚度不足，甚至局部无保护层。

而当场地存在淤泥土层或淤泥质土层时，挤土桩穿越这些软弱土层时，往往容易出现缩颈现象，混凝土保护层厚度就可能不足，甚至局部无保护层。在厦门类似的场地，挤土灌注桩成桩后经挖露检查，桩身直径在淤泥土层区段普遍缩径20mm~40mm。

当桩处于多种不利状况时，保护层厚度加厚量叠加，但是，有时保护层厚度加厚量叠加有时会很厚，保护层也不宜太厚，以100mm为限。

5.4.4  腐蚀介质CL—主要是对钢筋腐蚀，环氧涂层的钢筋是抵御腐蚀介质对钢筋腐蚀最有效手段。虽然，环氧涂层的钢筋价格较高，但要求特别重要建筑中应使用。

5.4.5  对于干湿交替段腐蚀性等级较高时，若全桩身采取防腐蚀措施，则造价太大，不合理；而采用局部加大配筋，结合减小裂缝宽度控制的组合防腐蚀措施，更合理。

5.4.6  采取减小桩承担水平荷载和减少桩承担弯矩的措施中，宜充分利用基槽回填土的夯实质量对地梁、承台防腐蚀的贡献。因为回填土良好的夯实质量，可提高地梁、承台抗水平能力，减少地梁、桩身弯矩和裂缝。工程桩水平力检验实践中表明，承台侧土土质较好时，能够提供较高的被动土压力，相应地增加了基桩的抵抗水平能力。

5.4.7  本条规定在腐蚀性环境下，基桩桩身中的钢筋直径比现行的有关规范的规定大了一些，是考虑增加钢筋受腐蚀后及其桩身结构的耐久性。

- 5.5  钢质桩防腐蚀设计

- 5.5.1  各种型钢桩、钢管桩、TSC钢管薄壁管桩等钢质桩，由于其造价比普通钢筋混凝土桩高2～3倍，因此除了个别超高层或地质条件特殊的工程外，大部分工程中很少使用。为此对于钢质桩在腐蚀性环境下使用的工程经验较缺乏，尚需在工程实践中不断探索研究及积累工程经验。

- 5.5.2  目前，钢桩的腐蚀裕量还难于准确确定；因此，在强腐蚀环境下一般不应采用钢质桩桩，在中等腐蚀性环境下不宜采用钢质桩。仅在干湿交替段为中等腐蚀性时，当该区段能够采取安全开挖到位的，可对该区段的钢质桩采用外包混凝土（可内配钢筋或钢丝网）或刷涂防腐材料、有空腔的两端应封闭或内填塞密实混凝土等措施；经试验该技术措施可靠后，是可以使用钢质桩的。

- 5.5.3～5.5.6  这几条规定是参照桥梁、港口工程的有关规范和工程实践而制定；其中表5.5.3中的数据仅作为参考之用，主要提倡通过试验确定钢桩的腐蚀速率。

为了方便使用中对照，现将《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008第4.1.18条有关钢桩腐蚀速率的规定内容介绍如下。

4.1.18  钢桩的防腐处理应符合下列规定：

1  钢桩的腐蚀速率当无实测资料时可按下表5.5-1（原表编号为4.1.18）确定；

2  钢桩防腐处理可采用外表面涂防腐层、增加腐蚀余量及阴极保护；当钢管桩内壁同外界隔绝时，可不考虑内壁防腐。

表5.5-1  钢桩年腐蚀速率

| 钢桩所处环境 |  | 单面腐蚀率（mm/y） |
| --- | --- | --- |
| 地面以上 | 无腐蚀性气体或腐蚀性挥发介质 | 0.05~0.1 |
| 地面以下 | 水位以上 | 0.05 |
|  | 水位以下 | 0.03 |
|  | 水位波动区 | 0.1~0.3 |

- 5.6  抗浮锚杆防腐蚀设计

- 5.6.1  考虑到本省区域地下空间开发建设，有着越来越多、越大、越深的趋势，尤其沿海城市发展的更为显著。因此抗浮锚杆在地下结构中的应用不可避免，且有被广泛应用的现象；因此特别编制了本章节。但是，抗浮锚杆的防腐蚀方面的工程经验积累的不多，尚需在应用中不断的探索研究、提高认识和技术水平。

- 5.6.2  本条对于中、强腐蚀性环境下采用锚索作为抗浮锚杆做了较严格的限制，是居于工程实践而制定。如，在厦门某临海工程（场地地下水与潮汐有联系）基坑支护中的锚索，虽然按有关规范采取了一些防护措施，施工完成项目停工约5年后，经开挖检查，发现原支护中的每束锚索均有不同程度的锈蚀，严重的已经断了1~2根高强钢丝。

- 本条表格中“有条件使用”的意思是指，采取有效措施后方可使用。

- 5.6.3  本条中“可靠技术措施”是指除了防腐蚀材料及其性能可满足要求外，还要考虑施工工艺的可靠性和施工操作的可行性。

- 5.6.4~5.6.5  不同腐蚀性环境下采取的防腐蚀措施不同，同时应注意：采用环氧树脂涂层对于抗浮锚杆钢筋的防腐蚀效果是良好的，但需要在专业车间里进行喷涂，若采用现场人工涂刷的方法，则效果就不一定很好。同时，抗浮锚杆在工作中的受力工况与雨季的季节有着密切的关系，因此杆体的变形具有反复性、尤其上段杆体的反复变形更加明显；所以采取的具体措施应综合考虑。

- 5.6.6  本规程表3.0.7规定的抗浮锚杆裂缝控制及其杆体表面裂缝最大宽度计算值属于设计计算的裂缝控制指标，而实际工况中往往存在与计算的地质剖面不一致，这一点在实践中应引起设计等单位参建人员的注意。

- 5.7  地下结构防腐蚀设计

5.7.1  在建设规划与建筑设计确定场地标高时，如果能够考虑到地下结构避开已污染或具有腐蚀性的土层，或者能够避开腐蚀性等级较高的干湿交替部位，可避免或减少采取防腐蚀措施，可节约可观的造价和省去使用期间维护。

现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008第4.7节中有关腐蚀性场地地基处理的规定列于如下，供查阅方便。

1   对于已污染的建设场地，采取以下处理方式：

（1） 当污染土层厚度不大时，宜采用换填砂石、土处理。

（2） 当污染土层厚度较大时，采用换填法处理不合理，可采用桩基础或墩式基础穿越污染土。

2   对于有腐蚀的场地，如需进行地基处理时，应符合以下要求：

（1） 当土中含有氢离子或硫酸根离子介质时，不应采用灰土垫层、石灰桩、灰土挤密桩等加固方法。

（2） 当土中含有腐蚀性液态介质时，垫层材料不应采用矿渣、粉煤灰。

（3） 当土中含有酸性液态介质时，振冲桩、砂石桩的填料不应采用碳酸盐类材料，如石灰石、方解石等。

（4） 当污染土对水泥类材料的腐蚀等级为强、中时，不宜采用水泥粉煤灰碎石桩、水泥搅拌桩、夯实水泥土桩等含有水泥的加固方法。但硫酸根离子介质腐蚀时，可采用抗硫酸盐硅酸盐水泥。

（5）  当土中含有酸性介质或硫酸盐介质时，不应采用碱业法。

（6） 污染土或地下水的pH值小于7时，或生产过程中有碱性溶液作用时，不应采用单液硅化法。

5.7.2  基础和地下结构混凝土最低强度等级、最小保护层厚度、最低抗渗等级是参照《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046和《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476的有关规定而确定的。比较这两本规范，对于最低混凝土强度等级的要求和保护层厚度的规定，前者要求较松，与目前工程实践情况较吻合；后者要求较严，无论是最低混凝土强度等级的要求，还是保护层厚度的规定，目前的工程实践还很少能够达到要求。因此，本规程规定的保护层厚度主要是在《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046规定的基础上，并根据腐蚀环境等级细分，适当加大。对于使用年限100年结构，保护层厚度按使用年限50年的规定值的1.4倍。有时，在某些情况下，保护层厚度可能太厚，则可参照《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476的规定更合理些。

单从防腐蚀角度来说，采用强度等级较高的混凝土是有利的，但是，对于地下室底板、墙、顶板、大面积的筏基，强度等级太高的混凝土容易开裂。

对于基础和地下结构，预应力混凝土主要用于预制桩和地下室顶板。地下室顶板结构一般有防水层，预应力混凝土结构一般不与腐蚀介质接触，一般情况下不需要附加防腐蚀设计；如果确有必要，按《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046的有关规定执行即可，本规程不再重复规定。

5.7.3  独立基础、承台与垫层、地梁等防腐措施是参照《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046的规定而制定的，本规程增加地下室外墙面、顶板面的防腐措施。

地下室结构防腐措施和结合防水措施处理，可一举两得，但防水材料应能满足防腐要求。

5.7.4  地下结构维护比较困难，混凝土地下结构尽可能采用结构材料自身防腐蚀的方法。在腐蚀介质为CL-、SO42-时，采用掺入抗硫酸盐的外加剂、矿物掺和料的混凝土，如果基础和地下结构满足本规程5.26条、5.2.7条的防腐蚀要求、掺入钢筋阻锈剂可以满足钢筋防腐蚀的要求，则可不做表面防腐措施，这可以大大减少使用期间的维护工作。

5.7.6  后浇带预留钢筋暴露时间长，在中、强腐蚀环境下，暴露的钢筋会出现较多的腐蚀而减少有效直径，因此需要增加钢筋裕量。

5.7.8  基础周围采用透水性低的粘性土回填且夯实，可减少腐蚀性离子的渗透速度，从而减轻地下结构的受腐蚀程度。

- 6  防腐蚀施工与安全措施

- 6.1  一般规定

- 6.1.1  存在淤泥等软弱夹层的挤土型灌注桩成桩的基本检验（缩径和保护层情况）是重要的环节，出现异常是经常地现象，不可忽视。

6.1.2  预应力管桩成桩后，不少工程有发现存在竖向裂缝。根据国内有些地区的孔内拍照检查也发现在管桩的接桩附近出现竖向裂缝的现象；所以在腐蚀性场地，有条件的应进行孔内拍照检查。

6.1.3  因防腐蚀效果具有技术复杂性，因此当桩基础与地下结构出现严重影响防腐蚀功能的处理方案应组织专家论证，是慎重起见。

- 6.2   基础处理

- 6.2.1~6.2.14 主要是根据现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212的有关规定进行编撰，略加针对性补充。

- 6.3   原材料质量要求

- 6.3.1~6.3.9  主要是根据现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212的有关规定进行编撰，针对质量指标进行强调。

- 6.4  防腐蚀施工

6.4.1  强调原材料及配比在正式施工前的试配，不允许套用不同地区或场地的配合比。

- 6.4.2  针对工程实践中有发现使用海水造浆的现象，因其他有关规范没有直接明确的条文规定，只有间接的规定，这给工程监管实践中带了不便，所以本条给予明确规定。

6.4.3  每个工程具体特点不同，强调施工缝与后浇带的设置的动态设计与设计跟踪。

6.4.19~6.4.26主要是根据现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212的有关规定进行编撰。

- 6.5  防腐蚀施工安全措施

6.5.2~6.5.11主要是根据现行国家标准《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212的有关规定进行编撰，略作调整和补充。

- 7  桩基础与地下结构防腐蚀质量检验与验收

- 7.1  防腐蚀施工中质量控制

- 7.1.1  桩基础与地下结构防腐蚀施工过程的质量检验是个重要的环节，目前其他有关规范在这个方面不够明确，本规程列出了主要的检查项目内容。

- 7.2  防腐蚀施工质量检验

- 7.2.1  预应力管桩的耐久性性能测试方法，参照《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定执行。

- 7.3  防腐蚀工程验收

7.3.3  特殊工程的防腐蚀监测点预埋平面布置图及保护措施，按设计要求进行实施。