福建省工程建设地方标准

改性沥青玛蹄脂碎石

混合料（SMA）施工技术规程

Specifications of stone matrix Mixtune of

Modified asphalt for construction

DBJ13-54-20XX

建设部备案号：J10327-20XX

主编单位：福州市市政工程质量监督站

福建博海工程技术有限公司

批准单位：福建省建设厅

施行日期：20XX年X月X日

20XX年 福州

福建省建设厅

关于我批准发布福建省工程建设地方标准

《改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）

施工技术规程》的通知

闽建科〔2004〕4号

各设区的市建设局：

由福州市城市建设科学研究所主编的《改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）施工技术规程》，经审查，批准为福建省工程建设地方标准，编号为DBJ13-54-2003，自2004年3月1日起施行，在施行过程中，有什么问题和意见请函告我厅科学技术处。

本标准由省建设厅负责管理，省工程建设科学技术标准化协会组织出版发行。

福建省建设厅

二○○四 年 一 月 十五 日

前   言

本规程是根据福建省住房和城乡建设厅闽建科〔2012〕23号文要求，由福州市市政工程质量监督站和福建博海工程技术有限公司会同有关单位，在原《改性沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）施工技术规程》DBJ13-54-2003的基础上修订完成。近年来，随着城市交通量的迅速增长，对城市道路的施工质量要求越来越高。铺筑高等级的城市主干道成为建设现代化城市的首要任务。我省城市道路建设从1998年开始采用改性沥青铺筑路面，并采用国内先进的改性沥青玛蹄脂碎石（SMA）工艺铺筑道路面层及进行桥面铺装，取得了较好的社会效益与经济效益。通过长期的施工实践，对沥青路面的各方面都有新的认识，、为了适应新的要求本规程在修订过程中，编制组开展广泛的调查研究，总结了多年的施工实践经验并经广泛征求意见后修订。

本规程由总则、术语和符号、结构组成和厚度、材料、配合比设计、机械设备、制备工艺、铺装、质量控制共9章组成。

为提高规程质量，请各单位在执行本规程的过程中，认真总结经验，注意积累资料，随时将有关意见和建设函告省住建厅科技处（地址：福州市北大路242号，邮编：350001）。

在编制过程中得到省住建厅、福州市建委领导和为本规程修订提供资料的各单位以及关心修订工作的各位专家、工程技术人员的大力支持，在此表示衷心的感谢。

主编单位：福州市市政工程质量监督站

福建博海工程技术有限公司

参编单位：神州建设集团有限公司

福建船政交通职业学院

本规范主要起草人：苏忠高  高剑容  谢勇成  施伯超  黄勤锋  高樟生

主审人员：

审定人员：

目      录

1  总则 ………………………………………………………………………………﹙1﹚

2  术语、符号 …………………………………………………………………………﹙2﹚

2.1 术语 ……………………………………………………………………………﹙2﹚

2.2 符号 ……………………………………………………………………………﹙3﹚

3 结构组成和厚度 ……………………………………………………………………﹙4﹚

4 材料……………………………………………………………………………﹙5﹚

4.1 粗集料…………………………………………………………………………﹙5﹚

4.2 细集料 …………………………………………………………………………﹙5﹚

4.3 填料………………………………………………………………………………﹙6﹚

4.4 粘接材料………………………………………………………………………﹙6﹚

4.5基质沥青…………………………………………………………………………﹙7﹚

4.6 改性沥青……………………………………………………………………… ﹙8﹚

4.7添加剂 …………………………………………………………………………﹙9﹚

5  配合比设计………………………………………………………………………﹙10﹚

6  机械设备 …………………………………………………………………………﹙12﹚

7  制备工艺 …………………………………………………………………………﹙13﹚

8  铺 装 ………………………………………………………………………………﹙15﹚

9  质量控制 ………………………………………………………………………﹙17﹚

本规范用词说明 ……………………………………………………………………﹙19﹚

条文说明 ………………………………………………………………………………﹙20﹚

1  总   则

1.1 为了确保改性沥青SMA路面施工质量，制订本规程。

1.2 本规程适用于福建省新建和改建城市道路改性沥青SMA路面的施工。

1.3 从事改性沥青SMA路面施工的企业应有相应的施工资质，施工过程中应有详细的施工组织设计并建立严格的质量保证体系。

1.4 本规程所规定的改性沥青SMA路面所使用的改性沥青主要指SBR（苯乙烯－丁二烯橡胶）改性沥青、SBS（苯乙烯－丁二烯－苯乙烯橡胶）改性沥青及其复合改性沥青。所采用的材料应符合《大气污染综合排放标准》GB16297及相关的环保规定。

1.5 改性沥青SMA路面施工应确保施工安全，施工人员应有良好的劳动保护措施。沥青混合料拌和厂应具备防火设施。

1.6 改性沥青SMA路面施工除应符合本规程外，尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。

2 术语、符号

- 2.1  术语

- 2.1.1  基质沥青（control bitumen）

用于生产改性沥青，掺加改性剂进行改性的基础沥青。

- 2.1.2  改性沥青（modified bitumen）

基质沥青与一种或数种改性剂通过适宜的加工工艺形成的混合物。

- 2.1.3  结合料（binder）

在沥青混合料中，把集料粘合在一起的胶结料，包括各类沥青和改性沥青。

- 2.1.4  改性沥青混合料（modified asphalt mixture）

由改性沥青（或由改性剂、基质沥青）与矿料按一定比例拌和而成的混合料的总称。

- 2.1.5  沥青玛蹄脂（asphalt mastic）

由沥青胶浆与细集料组成的混合物，用以填充沥青玛蹄脂碎石（SMA）的粗集料骨架的间隙，同时起粘结作用。

- 2.1.6  沥青玛蹄脂碎石混合料（stone matrix asphalt 或stone masticasphalt，简称：SMA）

由沥青结合料、稳定剂、填料和少量细集料组成的玛蹄脂填充于较多粗集料间隙中的间断级配混合料。

- 2.1.7  SMA路面（SMA pavement）

采用SMA混合料铺筑的沥青路面。

- 2.1.8  粗集料（coarse aggregate）

在SMA混合料中形成嵌挤起到骨架作用的集料部分，对SMA-13、SMA-16是指粒径大于4.75mm的集料，对SMA-10是指粒径大于2.36mm的集料。

- 2.1.9  粗集料骨架间隙率（percent voids is coarse aggregate）

粗集料骨架部分以外的体积占试样总体积的百分率，以VCA表示。由粗集料在捣实状态下测定的VCA称为VCADRC，由压实状态的SMA试件测定的VCA称为VCAMIX。

- 2.1.10  稳定剂（stabilizer）

能增加溶液、胶体、固体、混合物等稳定性能的添加剂。

- 2.1.11  纤维稳定剂（fiber stabilizer）

在沥青玛蹄脂碎石中起吸附沥青，增强结合料粘结力和稳定作用的木质素纤维、矿物纤维、聚合物化学纤维等各类纤维的总称。

- 2.1.12  针入度指数（penetration index）

一种沥青结合料的温度感应性指标，反映针入度随温度而变化的程度，由不同温度的针入度按规定方法计算得到。

- 2.1.13  动稳定度（dynamic stability）

按规定条件进行沥青混合料车辙试验时，试件变形进入稳定期后，每产生1mm轮辙变形试验轮所行走的次数，以次/mm计。

- 2.1.14  油石比（asphalt aggregate ratio）

沥青混合料中沥青结合料质量与矿料总质量的比值，以百分率计。

- 2.2 符号

- 2.2.1 SBR

苯乙烯-丁二烯橡胶（丁苯橡胶），Styrene-Butadiene-Rubber的略语。

- 2.2.2 SBS

苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物，Sryrene-Butadiene-Sryrene Block Copolymer的略语。

- 2.2.3 SMA

沥青玛蹄脂碎石混合料，Stone Matrix Asphalt（或Stone Mastic Asphalt）的略语。

- 2.2.4 PMB（或PMA）

聚合物改性沥青，Polymer Modified Bitumen（或Asphalt）的略语。

- 2.2.5 VMA

压实沥青混合料的矿料间隙率，即试件全部矿料部分以外的体积占试件总体积的百分率，Voids in Mineral Aggregate的略语。

- 2.2.6 VCAMIX

压实沥青混合料的粗集料骨架间隙率，即试件的粗集料骨架部分以外的体积占试件总体积的百分率，Viods in Coarse Aggregate of asphalt mix的略语。

- 2.2.7 VCADRC

采用捣实形式的粗集料骨架的间隙率，Voids in Coarse Aggregate的略语。

- 2.2.8 VFA

压实沥青混合料的沥青饱和度，即试件矿料间隙中沥青结合料部分的体积所占的百分率，Voids Filled with Asphalt的略语。

- 2.2.9 VV

压实沥青混合料的空隙率，即矿料及沥青以外的空隙（不包括矿料自身内部的空隙）的体积占试件总体积的百分率，Volume of air Voids的略语。

- 2.2.10 VA

压实沥青混合料的沥青体积百分率，即试件内沥青部分的体积占试件总体积的百分率，Percent Volume of Asphalt的略语。

- 3  结构组成和厚度

3.1 改性沥青SMA路面应铺筑在坚硬的基面上或以密级配沥青混凝土为基础的柔性基面上，不得铺筑在沥青碎石基面上。

3.2 改性沥青SMA路面的铺筑厚度应根据工程性质、交通量和混合料种类确定，且不得小于表3.2.1的规定。

| 表3.2.1 改性沥青SMA路面的铺筑厚度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铺筑厚度(mm) 设计交通量 | 混合料类型 |  |  |  |
|  | SMA5 | SMA10 | SMA13 | SMA16 |
| ≥100万辆 | 15～25（增加厚度） | 20～30 | — | — |
| ≥300万辆 | 25～30 | 25～30 | 35～40 | 35～50 |
| ≥600万辆 | 25～35 | 30～40 | 35～45 | 40～50 |
| ≥900万辆 | — | — | 35～50 | 45～60 |
| ≥1200万辆 | — | — | 40～60 | 50～80 |

3.3 当改性沥青SMA路面铺筑厚度不大于60mm时，应按一层铺筑。（现摊铺工艺可以达到）

3.4 铺筑改性沥青SMA碎石的基石必须干净、干燥。洒布0.3～0.5L/㎡的改性乳化沥青粘结剂，并破乳后才能铺筑。（增加到SMA碎石和改性乳化沥青粘结剂的要求）

- 4  材  料

4.1 粗集料

4.1.1 用于改性沥青SMA路面的粗集料，含碎石、破碎砾石、筛选碎石等，粗集料，应由具有生产许可证的采石场采用反击破工艺（SMA碎石均要求用反击破工艺）生产。

4.1.2 改性沥青SMA路面的粗集料应采用质地致密、坚硬、耐磨、表面粗糙（增加沥青的粘附）的花岗岩、玄武岩、辉绿岩等材料加工而成的碎石。碎石应具有良好的颗粒形状，干净、干燥、无风化、无杂质，具有足够的强度和耐磨耗性，且应符合表4.1.1的规定。

| 表4.1.1 改性沥青SMA路面的粗集料质量指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 项 目 |  | 单 位 | 技术指标 | 试验方法 |
| 表观密度 |  | g/cm3 | 2.60~3.00（对粗集料要求进行严格控制） | T0304 |
| 吸水率 ≤ |  | % | 2.0 | T0304 |
| 水洗法＜0.075mm颗粒含量 ≤ |  | % | 1 | T0310 |
| 软石含量 ≤ |  | % | 1 | T0320 |
| 坚固性 ≤ |  | % | 12 | T0314 |
| 扁平细长颗粒含量3:1 ≤ |  | % | 10 | T0312 |
| 洛杉矶磨耗率（LA） ≤ |  | % | 20 | T0317 |
| 磨光值 ≥ |  | % | 42 | T0323 |
| 石料压碎值 ≤ |  | % | 15 | T0321 |
| 与沥青的粘附性 ≥ |  | 级 | 4 | T0616 |
| 具有破碎面颗粒含量 | 二个以上破碎面 ≥ | % | 100 | T0327 |
|  | 三个或三个以上破碎面 ≥ | % | 90 |  |

4.1.3 粗集料应分仓堆放，规格应符合表4.1.2的规定。

| 表4.1.2 粗集料的规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 公称粒径(mm) | 规 格 要 求 |
| 1 | 13.2～16.0 | 大于16.0mm和小于13.2的颗粒含量均≤10% |
| 2 | 9.5～13.2 | 大于13.2mm和小于9.5mm的颗粒含量均≤10% |
| 3 | 4.75～9.5 | 大于9.5mm和小于4.75mm的颗粒含量均≤10% |
| 4 | 2.36～4.75 | 大于4.75mm和小于2.36mm的颗粒含量均≤10% |

4.1.4  堆放粗集料的地面必须用水泥混凝土硬化处理，并有50~100cm的混凝土隔墙，水泥混凝土强度等级不得低于C30，结构厚度不得小于20cm。（对粗集料的堆放场地进行要求）

4.2 细集料

4.2.1 细集料应采用合格石灰岩碎石轧制的机制砂。不得使用天然砂。细集料必须（对细集料的种类进行要求）干净、干燥、无风化、无杂质，与沥青有良好的粘结能力，有适当的颗粒级配，且应符合表4.2.1及表4.2.2的规定。

| 表4.2.1 改性沥青SMA路面细集料的规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方孔筛(mm) | 通过筛孔质量百分率% |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| 机制砂 | 100 | 90～100 | 70～90 | 50～70 | 20～45 | 15～30 | 0～3 |

| 表4.2.2 改性沥青SMA路面用细集料技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 城市主干道 | 城市次干道 | 试验方法 |
| 表观密度（g/cm3） ≥ | 2.60 | 2.50 | T0329 |
| 含泥量（小于0.075mm的含量）% ≤ | 3 | 3 | T0333 |
| 坚固性(＞0.3mm部分)（%） ≤ | 12 | － | T0340 |
| 亚甲蓝值 % ≤ | 20 | 25 | T0329 |
| 砂当量（%） ≥ | 60 | 50 | T0349 |
| 棱角性（流动时间）S ≥ | 35 | 30 | T0345 |

4.2.2 细集料应单独储放，严禁与其它集料混合储放。堆放地面必须用水泥混凝土硬化，地面硬化用的水泥混凝土强度等级和结构厚度与粗集料场地的要求一致。且必须采取防雨防潮措施，避免淋湿。（对西集料的堆放场地进行要求）

4.3 填料

4.3.1 改性沥青SMA混合料的填料宜采用石灰岩类的碱性岩石经磨细后得到的矿粉。原石料中的泥土杂质应除净，矿粉要求干燥、干净，应符合表4.3.1的规定。当采用消石灰代替时，用量不应超过混合料总质量的2%，当缺乏合格的矿粉时，可百分百用PO32.5水泥代替。（对水泥的品种和等级进行明确的规定）

| 表4.3.1改性沥青SMA混合料用填料的技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术项目 | 技术指标 |  |  | 试验方法 |
| 表观密度（g/cm3） ≥ | 2.60 |  |  | T0352 |
| 含水量（%） ＜ | 1.0 |  |  | 烘干法 |
| 亲水系数 ＜ | 1.0 |  |  | T0353 |
| 外 观 | 无团粒结块 |  |  | — |
| 粒径（mm） ＜ | 0.6 | 0.15 | 0.075 | T0351 |
| 通过率（%） | 100 | 90~100 | 75～100 |  |

4.3.2 改性沥青SMA混合料不得使用回收的粉尘代替矿粉使用。（现SMA混合料不得使用回收的粉尘）

4.3.3 矿粉应储放在干燥环境中，潮湿和已结块的矿粉不得使用。

| 表4.4.1 改性沥青SMA用乳化改性沥青质量指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 项目 |  |  | PC-1 PA-1 | PC-2 PA-2 | PC-3 PA-3 |
| 筛上剩余量 （%） ≤ |  |  | 0.3 |  |  |
| 电 荷 |  |  | 阳离子带正电（＋）、阴离子带负电（－） |  |  |
| 破乳速度试验 |  |  | 快裂 | 慢裂 | 快裂 |
| 粘度 | 沥青标准粘度计C25,3（S） |  | 12～45 | 8～20 |  |
|  | 恩格拉度E25 |  | 3～15 | 1～6 |  |
| 蒸发残留物含量 （%） ≥ |  |  | 60 | 50 |  |
| 蒸发残留物性质 | 针入度（100g，25℃，5S）（0.1mm） |  | 60～160 | 80～300 | 60～100 |
|  | 残留物15℃延度 ≥ |  | 40 |  |  |
|  | 溶解度(三氯乙烯)（%） ≥ |  | 97.5 |  |  |
| 贮 存 稳定性 |  | 5d （%） ≥ | 5 |  |  |
|  |  | 1d （%） ≥ | 1 |  |  |
| 与矿料的粘附性，裹复面积 ≥ |  |  | 2/3 |  |  |
| 低温贮存稳定度（-5℃） |  |  | 无粗颗粒或结块 |  |  |

4.4 粘接材料

注： ①乳液粘度可选沥青标准粘度计或恩格拉粘度计测定，C25,3表示测试温度25℃、粘度计孔径3mm，E25表示在25℃时测定；

- 贮存稳定性一般用5d，如时间紧迫也可以用1d的稳定性；

③PC、PA分别表示洒布型阳离子、洒布型阴离子；

- 4.4.1 粘层油宜使用快裂的洒布型乳化沥青，且应符合表4.4.1的要求。粘层油沥青宜采用与路面所使用的种类标号相同的石油沥青乳化或稀释制成。

- 4.4.2 水泥混凝土桥面专用粘接剂的性能应符合表4.4.2的规定。

| 表4.4.2 桥面铺装专用粘接剂的技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技 术 项 目 | 技 术 要 求 | 试验方法 |
| 针入度（25℃，100g，5s） (0.1mm) ≥ | 60 | T0604 |
| 软化点（TR&B） (℃) ≥ | 60 | T0606 |
| 延度（5cm/min，15℃） (cm) ≥ | 50 | T0605 |
| 25℃回弹率 (%) ≥ | 40 | T0662 |
| 闪点（C0C） (℃) ≥ | 250 | T0611 |
| 180℃施工粘度 (Pa.s) ≤ | 3 | — |
| 与桥面板的粘附力（25℃） (Mpa) ≥ | 1 | — |

- 4.5 基质沥青

4.5.1 选用于制备改性沥青的基质沥青应考虑福建各地的气候条件，根据不同气温选择适宜的沥青。对于气温较高的地区，宜使用AH70或AH50的沥青；对于气温较低的地区，宜使用AH90的沥青。所选沥青的质量应符合表4.5.1的规定。

| 表4.5.1 制备改性沥青的基质沥青质量要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沥青标号 技术项目 |  | AH-110 | AH-90 | AH-70 | AH-50 | 试验方法 |
| 针入度（25℃，100g，5s）(0.1mm) |  | 100~120 | 80~100 | 60~80 | 40~60 | T0604 |
| 软化点（TR&B） (℃) ≥ |  | 45 | 45 | 48 | 50 | T0606 |
| 延度（5cm/min，15℃）(cm) ≥ |  | 120 | 120 | 120 | 100 | T0605 |
| 闪点（C0C） (℃) ≥ |  | 230 |  |  |  | T0611 |
| 含蜡量（蒸馏法） (%) ≤ |  | 2 |  |  |  | T0615 |
| 密度（15℃） (g/cm3) |  | 1.01～1.05 |  |  |  | T0603 |
| 溶解度（三氯乙烯）(%) ≥ |  | 99.5 |  |  |  | T0607 |
| 旋转薄膜加热试验 163℃ | 质量损失 (%) | ±0.8 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | T0610 T0609 |
|  | 针入度比 (%) ≥ | 65 | 65 | 68 | 68 | T0604 |
|  | 延度15℃ (cm) ≥ | 80 | 80 | 80 | 60 | T0605 |

4.6 改性沥青

4.6.1 改性沥青品种可以用聚物改性沥青和废轮胎粉改性沥青（对改性沥青品种进行更明确的规定，增加ARW（Ⅳ）改性沥青），改性沥青的性能应符合表4.6.1的规定。

|  | 表4.6.1 改性沥青的质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术指标 |  |  | SBS（Ⅰ） |  |  |  | SBR（Ⅱ） |  |  | EVA、PE（Ⅲ） |  |  |  | ARW（Ⅳ） |  |
|  |  |  | Ⅰ-A | Ⅰ-B | Ⅰ-C | Ⅰ-D | Ⅱ-A | Ⅱ-B | Ⅱ-C | Ⅲ-A | Ⅲ-B | Ⅲ-C | Ⅲ-D |  |  |
| 针入度（25℃，100g，5s） (0.1mm) |  |  | ＞100 | 100～80 | 80～60 | 60～40 | ＞100 | 100～80 | 80～60 | ＞80 | 80～60 | 60～40 | 40～30 | ≥40 |  |
| 针入度指数PI≥ |  |  | -1.2 | -0.8 | -0.4 | 0 | -1.0 | -0.8 | -0.6 | -1.0 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.4 |  |
| 延度（5℃，5cm/min）≥ (cm) |  |  | 50 | 40 | 30 | 20 | 60 | 50 | 40 | — |  |  |  | 10 |  |
| 软化点TR&B≥ （℃） |  |  | 60 | 65 | 65 | 70 | 45 | 48 | 50 | 48 | 52 | 56 | 60 | 60 |  |
| 运动粘度（155℃）[1] ≤ (Pa·s) |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 闪点≥ （℃） |  |  | 230 |  |  |  | 230 |  |  | 230 |  |  |  | 250 |  |
| 溶解度≥ （%） |  |  | 99.5 |  |  |  | 99.5 |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 离析，软化点差[2]≤ （℃） |  |  | 2.0 |  |  |  | — |  |  | 无改性剂明显析出、凝聚 |  |  |  | — |  |
| 弹性恢复（25℃）≥ (%) |  |  | 55 | 60 | 65 | 75 | — |  |  | — |  |  |  | 60 |  |
| 粘韧性≥ （N·m） |  |  | — |  |  |  | 5 |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 韧性≥ （N·m） |  |  | — |  |  |  | 2.5 |  |  | — |  |  |  | — |  |
| RTFOT后残留物 |  | 质量损失≤ （%） | ±1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±1.0 |  |
|  |  | 针入度比[3]（25℃）≥ （%） | 50 | 55 | 60 | 65 | 50 | 55 | 60 | 50 | 55 | 58 | 60 | 50 |  |
|  |  | 延度（5℃）≥ （cm） | 30 | 25 | 20 | 15 | 30 | 20 | 10 | — |  |  |  | 5 |  |

注：[1]表中155℃运动粘度可采用（JTJ052）《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的“T0625沥青沥青布氏旋转粘度试验方法（布洛克菲尔德粘度计法）”进行测定。若在不改变改性沥青物理力学性质并符合安全条件的温度下易于泵送和拌和，或经试验证明适当提高泵送和拌和温度时能保证改性沥青的质量，容易施工，可不要求测定。有条件时应测定改性沥青在60℃时的动力粘度，用毛细管法测定。

[2]改性沥青在现场制作后立即使用或贮存期间进行不间断的搅拌或泵送循环时，对离析试验指标可不作要求。

[3]对采用几种不同类型改性剂制备的复合改性沥青，根据不同改性剂的类型和剂量比例，按照工程改性的目的和要求，参照表中指标综合确定应该达到的技术要求。

4.6.2 改性沥青掺配时应严格按设计要求进行配制。用于配制的半成品改性沥青应符合表4.6.2的规定。

| 表4.6.2 半成品改性沥青性能指标 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术性能 改性沥青类型 | 橡胶含量 （%） | 挥发分 （%） | 25℃针入度（0.1mm） | 25℃延度 （cm） | 软化点 （℃） | 弹性恢复 （%） |
| SBR改性沥青 | 19～21 | ≤5 | 70-120 | ≥30 | ≥65 | ≥50 |
| SBS改性沥青 | 19～21 | ≤5 | 40-80 | ≥30 | ≥80 | ≥60 |
| 复合改性沥青 | 19～21 | ≤5 | 20-60 | ≥20 | ≥80 | ≥50 |

4.7添加剂

4.7.1 改性沥青SMA混合料用纤维素可以采用木质纤维素、矿物纤维素和有机纤维素等，宜采用松散状。纤维素的技术性能应符合表4.7.1的要求。

| 表4.7.1 纤维素的技术性能要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术性能 | 相对密度 25℃/25℃ | 吸水率（%） | 通过率 150μm筛 | 长度（mm） | 耐热性（℃） | 吸油率%（对纤维素的吸油率进行规定） |
| 技术要求 | 1.1～1.4 | ≤5 | 60-80 | ≤6 | 250 | 纤维质量的5倍 |

4.7.2 改性沥青是否使用抗剥落剂应通过试验确定，若采用应使用无毒或低毒的环保产品，掺量为0.3～0.6％，且应符合表4.7.2的要求。

| 表4.7.2 抗剥落剂性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术性能 | 氯离子含量（%） | 铁离子含量 （%） | 通过2mm （%） | 含水量 （%） | 分解温度（℃） | 熔 点 （℃） | PH值 | 毒性 | 气味 |
| 技术要求 | ＜1 | ＞94 | ＞90 | ＜5 | ＞250 | 90±2 | 5～7 | 无 | 无/轻微 |

4.7.3允许使用抗车辙剂作为改性沥青SMA混合料的添加剂，其用量不得低于混合料质量的0.3%，（增加抗车辙剂的要求）性能指标应符合表4.7.3的要求。

| 表4.7.3 抗车辙剂的性能指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术性能 | 密度 （g/cm³） | 抗拉强度 （MPa） | 断裂伸长率 （%） | 熔体流动率 （g/10min） | 熔融峰温 （℃） |
| 技术要求 | ≥0.03 | ≥25 | ≥8 | ≥64 | ≤130 |

- 5 配合比设计

5.1 改性沥青SMA混合料的配合比设计应按图5.1.1进行，且按《沥青路面施工及验收规范》（GB50092）中关于热拌沥青混合料配合比设计的目标配合比、生产配合比及试拌试铺验证的三个阶段，确定矿料级配及最佳改性沥青用量。

5.2 改性沥青SMA混合料的配合比设计应用马歇尔试件体积设计方法进行设计。设计出的配合比应校正体积参数并进行马歇尔试验检验，并对设计的混合料进行浸水马歇尔试验及车辙试验，分别验证其水稳定性和抗车辙能力。必要时尚应采用《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052）中的“谢伦堡沥青析漏试验”及“肯塔堡沥青混合料飞散试验”方法检验，各项指标应符合表5.2.1的规定，若检验不合格，应调整结合料用量或重新进行混合料设计。

| 表5.2.1 改性沥青SMA混合料配合比设计检验指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检验项目 | 技术要求 | 试验方法 |
| 谢伦堡沥青析漏试验的结合料损失（%） ≤ | 0.1 | T0732 |
| 肯塔堡飞散试验的混合料损失（20℃）（%） ≤ | 15 | T0733 |
| 渗水系数（ml/min）（试块） ＜ | 200 | T0730 |
| 构造深度（mm）（试块） | 0.8～1.5 | T0731 |

5.3 用于生产的配合比应进行改性沥青SMA混合料的性能试验，应满足表5.3.1的要求，矿料级配应符合表5.3.2的规定。

| 表5.3.1 改性沥青SMA混合料的技术性能 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合料类型 技术项目 |  | SBR改性 沥青SMA |  | SBS改性 沥青SMA |  | 复合改性 沥青SMA |  |
|  |  | 下层 | 表层 | 下层 | 表层 | 下层 | 表层 |
| 马歇尔试验 | 两面击实次数（次） | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | 稳定度 (KN) ＞ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
|  | 流值 (0.1mm) | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
|  | 空隙率VV (%) | 3～4 | 3～5 | 3～4 | 3～5 | 3～4 | 3～5 |
|  | 矿料间隙率VMA (%) ≥ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|  | 饱和度VFA (%) | 65~85 | 65~85 | 65~85 | 65~85 | 65~85 | 65~85 |
| 48h残留稳定度比(%) ≥ |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 冻融劈裂试验残留强度比 ≥ |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 60或65℃动稳定度 (次/mm) ≥ |  | 3000 | 5000 | 3000 | 6000 | 3000 | 6000 |

| 表5.3.2 SMA混合料设计级配范围 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通过率(%) 筛孔尺寸 （mm） | SMA16 | SMA13 | SMA10 | SMA5 |
| 19 | 100 | — | — | — |
| 16 | 90～100 | 100 | — | — |
| 13.2 | 65～85 | 90～100 | 100 | — |
| 9.5 | 40～65 | 50～75 | 90～100 | 100 |
| 4.75 | 20～32 | 23～34 | 22～36 | 50～70 |
| 2.36 | 16～26 | 16～28 | 20～30 | 25～35 |
| 1.18 | 14～22 | 14～22 | 14～23 | 21～26 |
| 0.6 | 12～18 | 13～20 | 13～20 | 16～25 |
| 0.3 | 11～16 | 11～16 | 12～16 | 13～22 |
| 0.15 | 10～15 | 10～15 | 10～15 | 12～18 |
| 0.075 | 8～12 | 8～12 | 8～12 | 10～13 |
| 沥青用量（%） | 5.5～6.3 | 5.7～6.4 | 5.8～6.6 | 6.0～7.0 |
| 纤维稳定剂（‰） | 2～4 | 2～4 | 3～4 | 3～4 |
| 适用的层厚（mm） | 40~50 | 35~40 | 25~30 | 15~25 |

5.4 由各种矿料的筛分曲线计算配合比例，合成的矿料级配应使包括0.075mm、2.36mm、4.75mm筛孔在内的较多筛孔的通过率接近设计级配范围的中值。

5.5 在工程中对级配的选择，必须满足其结构层厚度大于或等于该级配的公称粒径的3倍的要求。（增加结构层厚度和级配粒径的关系）

6  机械设备（对目前的设备进行要求的更新）

- 6.1 拌制改性沥青SMA混合料必须选用间歇式拌和装置，其拌合和生产能力不得低于200T/h，且应具有精确的计量设备和控温装置，以及能自动检测材料配合比和温度的装置。

6.2 摊铺机必须具备自动找平、预压实装置，且宜使用履带式摊铺机。熨平板为硬式直板联接，不宜采用拼装熨平板式摊铺机。一次摊铺宽度不小于7.5m。

6.3 每台摊铺机应配备至少两台双钢轮双驱双振光面压路机和一台手扶式小型振动压路机。静压时压路机的吨位不得轻于15T。

- 6.4 运输应采用自卸汽车，其数量应与拌和楼生产能力配套，且应备有防雨、防湿和保温的措施。

7  制备工艺

- 7.1 拌制SMA混合料，拌和工艺流程如图7.1：

图7.1   SMA混合料的拌和工艺流程

- 7.2 改性沥青SMA混合料拌制工艺参数应符合表7.2.1的规定。施工气温高时取低值，气温低时取高值。（对施工温度进行了更明确的规定）

| 表7.2.1 改性沥青SMA混合料拌制工艺参数 |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 改性沥青SMA混合料 |
| 集料加热温度 (℃) | 180～200 |
| 混合料出厂温度 (℃) | 170～185 |
| 混合料废弃温度 (℃) | 190 |

7.3 用于生产的改性沥青SMA混合料应进行试拌试铺，并进行抽提试验检验配合比的级配范围和施工工艺参数。

7.4配合比确定后，应严格按比例进行计量、生产，同时应使用电脑实时监控计量情况，及时抽检级配、油石比、空隙率、标准稳定度及动稳定度，并根据结果及时调整配合比。

- 7.5 改性沥青SMA混合料的运输应采用油毡蓬布遮盖等保温措施，减少温度的损失。冬天施工时应加盖棉被。（增加保温措施）

7.6 运输车辆运输改性沥青SMA混合料时，应用水冲流干净。不得带泥装料。车内应（加强对运输车辆的要求）采用油水混合剂做防粘剂，且应避免过量使用。

7.7 拌和的改性沥青SMA混合料应立即用完，需要在储料仓存放时，以不发生沥青析漏为度，且存储时间不得超过4h。

7.8 不合格的改性沥青SMA混合料不得使用。

8  铺装

8.1 在铺筑改性沥青SMA混合料前，应仔细检查基础面的质量，基础面应坚实、平整、干净，且必须复核基础面标高，对不满足铺装层最小厚度要求的部位应采取处理措施。

8.2水泥混凝土桥面施工改性沥青SMA铺装层前应检查桥面板的表面粗糙度，当表面粗糙度不够时，应人工打毛或抛丸处理以提高粘附性和（增加细节的处理）水平抗剪切力。对伸缩缝混凝土及桥头搭板接缝进行处理以提高铺装层的耐久性。

8.3 施工前应对摊铺机械、碾压机械的工作状态进行检查，不得因准备不充分导致施工中停机。

8.4沥青路面的施工不得在雨天进行，当遇到下雨时，应立即停止施工。当气温低于10℃时，不得进行改性沥青SMA的施工。

8.5 当改性沥青SMA直接铺筑在半刚性基层上时，基层必须浇洒透层油，用量为1.0～1.2L/m2。应在基层干燥时用沥青洒布车喷洒。

8.6  水泥混凝土桥面铺装改性沥青SMA前应在桥面板上洒布粘结剂，粘结剂宜采用桥面专用粘接剂，也可以采用慢裂洒布型道路用阳离子乳化石油沥青。专用粘结剂的用量为0.8～1.0kg/m2，乳化改性沥青的用量为1.0～1.2L/m2。

8.7洒布透层油或粘结剂后，为防止乳化改性沥青被施工车辆带走而引起脱皮或避免粘结剂粘度过大而影响施工，可均匀撒布沥青石屑并用轻碾稍加压实粘住稳定，不得产生堆积，撒布量为8～12kg/m2。沥青石屑的技术要求应符合表8.7.1的规定。

| 表8.7.1 沥青石屑的技术要求 |  |
| --- | --- |
| 技 术 项 目 | 技术指标 |
| 3～5mm之间的碎石含量(%) ≥ | 90 |
| 针片状含量3:1 (%) ≤ | 15 |
| AH-70＃沥青用量 (%) | 0.6～0.8 |
| 外观要求 | 无团粒结块 |
| 出厂温度 (℃) | 160～170 |

8.8 在沥青混凝土基础面上铺筑改性沥青SMA混合料前必须先洒布粘层油，用量为0.3～0.5L/m2。基础面潮湿时，必须充分干燥后才能洒布。

8.9 改性沥青SMA混合料可采用常规沥青混合料的摊铺方法进行摊铺。每台摊铺机的摊铺宽度宜过6 m，最大不得超过9 m。当路面宽度大于摊铺机械的工作摊铺宽度时，宜采用多机联合梯队作业，每台摊铺机应具备相同的压实能力，且摊铺间距不得超过20m，保证纵向热接缝。

8.10 改性沥青SMA混合料的摊铺应缓慢、均匀、连续不间断，不得随意变换速度或中途停顿。一般宜1.5m/min~2.5m/min。（对摊铺速度进行明确的规定）

8.11 改性沥青SMA混合料摊铺后，应及时碾压，碾压的原则是“紧跟、慢压、高频、低幅”。

8.12碾压应从虚边开始，每压一遍应重叠前一压面的1/3。原则上紧跟碾压等。（增加细节的处理）待碾压面不应大于30m。碾压的折回点应逐次错开，避免在横断面上形成门坎。碾压速度以人均匀行路速度为宜。碾压过程中应有专人找补处理中可能混入个别的超粒径集料和麻面。

8.13 为保证改性沥青SMA铺装层表面的粗糙度，表面层SMA混合料不得采用轮胎式压路机（下层可使用）且终压时不得振动。防止过度碾压，碾压过程中应注意表面构造，以确保构造深度。

8.14   SMA路面铺筑宜采用纵向热接缝，避免冷接缝。为保证横向工作接缝处的新旧沥青混凝土结合良好和平面平顺，应把当天的收头切成垂直面，同时两层间纵横向缝新旧混凝土的搭接长度应不少于30～50cm，搭接面应做成阶梯状。

8.15  在正式铺筑改性沥青SMA路面前应事先铺筑不少于200m的试验路段，以确定松铺系数、摊铺温度、摊铺速度、摊铺宽度、碾压温度、碾压速度及遍数等施工技术参数。

9  质量控制

9.1 为了确保改性沥青SMA铺装层质量，应对路面施工的各个环节严格监控，同时进行必要的质量检测，以确保路面质量达到设计和本规程的有关技术要求。

| 表9.2-1 SMA混合料检测项目和频率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 测 项 目 |  | 质 量 要 求 |  | 检测频度 |
| 沥青结 合 料 | 针入度 | 符合表4.5.2规定， 改性沥青表4.6.1规定 |  | 每100t（不足100t按批量）一次 |
|  | 软化点 | 同上 |  | 同上 |
|  | 延 度 | 同上 |  | 同上 |
|  | PI | 符合表4.6.1规定 |  | 必要时 |
|  | 低温延度5℃ | 符合表4.6.1规定 |  | 必要时 |
|  | 弹性恢复 | 符合表4.6.1规定 |  | 必要时 |
|  | 离析、软化点 | 符合表4.6.1规定 |  | 必要时 |
| 集 料 | 料堆级配 | 掌握集料级配的波动情况，并作出必要调整 |  | 每日1～2次 |
|  | 冷料级配 |  |  | 每日1～2次 |
|  | 热料级配 |  |  | 每日1～2次 |
|  | 毛体积密度、压碎值、磨光值 | 符合表4.1.1规定 |  | 必要时 |
|  | 扁平细长颗粒、含泥量 | 符合表4.1.1规定 |  | 每日1次 |
| 填料 | 矿粉 | 符合表4.3.1规定（加强原料的质量控制） |  | 集料料源变化时每台班抽检一次 |
| 混合料（SMA） | 施工温度 | 符合表8.3.1规定 |  | 1次/车 |
|  | 矿料级配 | 0.15、0.075mm筛孔与设计标准配合比的容许偏差 | ±2% | 每工作日二次 |
|  |  | 4.75、2.36、0.6、0.3mm筛孔与设计标准配合比的容许偏差 | ±4% |  |
|  |  | 16.0、13.2、9.5mm筛孔与设计标准配合比的容许偏差 | ±5% |  |
|  | 理论最大密度 | 实测 |  | 每日一次 |
|  | 油石比（%） | 与设计容许偏差±0.3%（厂拌取样） |  | 每工作日二次 |
|  | 马歇尔稳定度（kN） ＞ | 6.0 |  | 每工作日二次 |
|  | 矿料间隙率（VMA）（%）≥ | 17.0 |  | 每工作日二次 |
|  | 空隙率（%） | 符合表5.3-1规定 |  | 每工作日二次 |
|  | 流值（0.1mm） | 20～50 |  | 每工作日二次 |
|  | 动稳定度60℃或65℃（次/mm） ≥ | ≥3000 |  | 铺筑5000m2一次 |

9.2 质量控制和检测的内容分别见表9.2-1和表9.2-2。当设计文件有其它的要求时应相应增加控制和检测的内容。

| 表9.2-2 路面（桥面）SMA路面质量检测项目及技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | SMA下面层 | SMA上面层 | 检测频率 | 试验方法 |
| 压 实 度 (%) ＞ | 97 | 标准马歇尔密度最小98或真空法实测理论密度最小94 | 每2000m2一点 | 钻孔取芯法 或核子仪 |
| 平整度σ(mm) ＜ | 2.5 | 1.2 | 全线每车道连续按100m计算σ | 3m连续式平整度仪 |
| 构造深度 (mm) ＞ | 不要求 | 0.8～1.5 | 每200m一点 | 砂铺法 |
| 摩擦系数摆值 ＞ | 不要求 | 56 | 每200m一点 | 摆式仪 |
| 铺装厚度 (mm) | ±5 | ±5 | 每200m 每车道一点 | 用尺量 |
| 铺装宽度 (mm) | ±5 | ±5 | 每1Km20个断面 | 用尺量 |
| 弯 沉 值（桥面不要求）≤ | 设计值 | 设计值 | 每车道 每20m一点 | 贝克曼梁 |
| 渗水试验 | SMA-13或SMA-10不大于200ml/min |  | 每日2次 | 用渗水仪 测 定 |
|  | SMA-16不宜大于200ml/min或实测记录 |  |  |  |

9.3 质量控制和检测的重点是改性沥青的性能和改性沥青SMA混合料的动稳定度及铺装层的压实度和平整度。

本规范用词说明

1、为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同地用词，说明如下：

（1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

（2）表示严格，在正常情况下均应该这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2、本规范中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……要求或规定”或“应按……执行”。

福建省工程建设地方标准

改性沥青玛蹄脂碎石

混合料（SMA）施工技术规程

- Specifications of stone matrix Mixtune of

- Modified asphalt for construction

- DBJ13-54-20XX

- 建设部备案号：J10327-20XX

条文说明

20XX年  福州

1 总则

1.1 本条为制定本规程的目的。由于SMA路面发展史短，我国市政行业目前尚无系统性、明确性、操作性的施工规程，为提高城市道路工程SMA施工技术水平，确保工程质量而制定本标准。

1.2 本条为适用范围，由于本规程为省地方标准，仅适用于本省范围。本规程中所提及的桥面均为水泥混凝土桥面，因钢桥桥面沥青混凝土铺装在我省尚缺乏成功经验，故暂不列入本规程。

1.4 由于改性沥青SMA路面所使用的改性沥青成品或沥青改性剂的种类多，本规程所涉及的SBR改性沥青、SBS改性沥青及复合改性沥青在我省应用较多，具有一定的经验。使用其它种类改性沥青时必须通过试验研究确定，以确保技术指标和工艺要求的科学性。

2 术语、符号

本规程术语定义和符号及条文翻译系根据《英汉道路工程词汇》、《汉英建筑工程词典》、《道路工程术语标准》、《公路改性沥青路面施工技术规范》、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》等确定。

- 3  结构组成和厚度

3.1 SMA混合料是一种热拌热铺的密实型断级配沥青混合料，一般用于沥青路面表面层（磨耗层），在混合料的组成上与传统的沥青混凝土（HMA）混合料存在很大不同，它由大量粗集料、较多的沥青结合料和矿粉以及少量细集料组成。大量的粗集料构成坚固的骨架结构，而由沥青、填料、稳定剂和细集料组成的沥青马蹄脂填充粗集料骨架的空隙，具有高温抗车辙、低温抗开裂性能以及密水性好，抗滑能力高等优点。

经过多年的实践表明，以半刚性基层及密级配沥青混凝土为基层具有板体性好，整体强度高，变形小，成本低等优点，特别适合作为改性沥青SMA路面的基础。而沥青碎石混合料（AM），虽然石料嵌挤甚好，有较好的抗车辙变形能力，由于使用沥青和矿粉太少，空隙率太大，渗水严重，沥青与集料的粘结性不足，水分对混合料的浸蚀很容易造成破坏，低温抗裂性也不好，耐久性很差，故不得做为基础层。

3.2 对于相同的荷载，SMA颗粒间的接触压力比普通沥青混凝土中的大，因此磨损的可能性增加。一般认为，荷载大的路面宜采用粒径较大的SMA，而交通量少、荷载作用小的道路，考虑到造价、厚度较薄故宜采用粒径相对较小的SMA。改性沥青SMA路面不仅需要精心的设计，而且层厚也需慎重选择，采用的SMA层厚与集料尺寸紧密相关，如出现高接触压力，则厚度选择更为重要，层厚应至少为公称集料尺寸的3倍以上。

4 材料

- 4.1 粗集料

4.1.1改性沥青SMA混合料的高温稳定性是依靠粗集料面与面接触、紧密嵌挤形成骨架结构，为防止碎石颗粒在车辆荷载的挤压过程中发生破碎，对用于SMA粗集料的质量必须符合我国现行规范关于抗滑表层集料的技术要求。也可以说粗集料是SMA质量控制的关键。因此必须使用坚韧、有棱角、具有较高强度和刚度的优质石料，而不能使用质地较软的石灰岩。

改性沥青SMA对粗集料抗压碎的质量要求较高（检查发现许多单位是以压碎指标值来衡量压碎质量是不可取的，必须予以纠正）。美国对粗集料以洛杉矶磨耗试验来检验其坚韧性，认为石料的坚韧性与抗压碎性存在直接关系。结合我省的实际情况，本规程将压碎值修改为不大于20％。

粗集料的针片状颗粒含量是个重要指标，因为SMA混合料的性质对集料4.75mm通过率十分敏感，而针状和片状的粒料在车轮荷载作用下很容易折断碎裂，使混合料的细料增多从而导致级配发生变化，因此应严格予以控制。

根据SMA材料的特性，在有条件的地方最好采用玄武岩、辉绿岩等硬质的碱性石料，而花岗岩、石英岩等酸性岩石虽然质量较好，但它们与沥青的粘附性往往很差（小于Ⅳ级），因此可以通过掺加消石灰、水泥或抗剥落剂来提高与集料的粘附性（大于Ⅳ级）。

4.1.2 试验方法应按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）及《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）执行。

4.1.3 SMA是一种间断级配的沥青混合料，以SMA-13为例，4.75mm以上颗粒的粗集料颗粒的比例高达70％～80％，其中9.5mm以上的占60％以上，为了控制废料和级配的有利调整，同时为保证生产过程的级配控制，减少废料的排放量，因此对其规格做出表4.1.2的规定。

4.2 细集料

细集料在SMA混合料中的用量仅为10％～20％，但同样要求石质坚硬、富有棱角，并有一定的表面纹理。天然砂颗粒接近于圆形，摩阻力小，不宜使用。

福州市城建科研所试验也表明使用机制砂将获得比使用天然砂高许多的抗车辙能力，因此应采用石灰岩轧制的机制砂。

4.3 填料

填料在SMA混合料中是重要的组成部分，它与沥青混合料形成玛蹄脂，其质量对混合料的稳定性与抗车辙能力有很大关系，填料一般应采用石灰石磨细的石粉，其他粉料不宜使用，但有时为了提高混合料的水稳定性也使用水泥、消石灰代替，其中水泥可百分百代替矿粉使用。

本规程对填料的质量要求除视密度从2.50g/cm3提高到2.60 g/cm3外，其他的各项技术指标均采用《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）中之规定。

考虑到在沥青混合料实际生产过程中将排出大量的粉尘，由于粉尘含泥量较多，为保证SMA混合料的质量，因此本规程严禁使用回收粉尘。

4.4 粘结材料

- 4.4.1 透层油

由于改性沥青SMA一般作为沥青路面的中、上面层，不直接铺在半刚性基层表面上。因此修订中去掉了透层油。

- 4.4.2 粘层油

粘层的作用在于使上下沥青层完全粘住成一整体，根据实践经验，推荐用快裂型的较为适宜，或采用煤油稀释石油沥青做粘层，比例为1：0.5~1。乳化石油沥青的质量要求采用《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）中之规定。

- 4.5 基质沥青

SMA所使用沥青要求有良好的粘结性和温度稳定性，应采用重交通道路石油沥青，考虑到我省地处亚热带，属夏季炎热冬温气候。虽然受海洋性季风气候影响，多年平均气温不高（20℃），但最热的7月份平均气温达30℃，且历年极端最高气温达40℃，近年高温持续时间较长，同时雨量较多，空气潮湿。因此对作为常用于沥青路面上面层的SMA来说，既要求有较高的温度稳定性又要求有良好的水稳定性，还要求耐高温老化和耐气候老化等方面的性能。为此本规程对制备沥青用的基质沥青的质量比《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）中的重交通道路石油沥青的质量有所提高，特别是提高15℃延度及含蜡量的要求，SBS、SBR改性沥青的突出优点是低温延伸性能的大幅提高，因而对基质沥青的低温延度（15℃）也有较高的要求，本规程规定为大于120cm，同时基质沥青中的含蜡量高低跟改性沥青的感温性能（PI值）直接相关，基质沥青蜡含量越高，用SBS、SBR改性沥青的热温性能指标越差，故本规程规定蜡含量小于2％。通过福州市城市建设科学研究所测试各项指标都能满足表4.5.1的规定。

4.6 改性沥青

4.6.1  用于改善结合料性能的改性剂品种较多，无机的有抗剥落剂、硫磺等，有机的有SBR、SBS、PE、EVA等，这些改性剂或多或少对沥青粘结料和沥青混合料的性能都有所改善。

抗剥落剂主要改善沥青与集料的粘附性和结合料的抗水损害能力，硫磺主要改善沥青结合料的高温性能。有机类改性剂（SBS、SBR、PE、EVA等）大多能综合改善沥青结合料的性能，但每种改性剂都有其侧重面和不足。PE、EVA虽然能改善沥青结合料的高温性能，但对低温性能和疲劳性能没有改善；而SBS、SBR改性的结合料都具有较好的高、低温性能，通过多年工程实践，SBS改性沥青适用于各种气候条件下使用，而SBR在低温抗开裂方面更优于SBS，且具有成熟的产品（丁苯橡胶沥青母体）可供采用，使用也较方便。因此本规程主要推荐使用SBS、SBR改性沥青。

由于我国汽车保有量逐年提高，废轮胎逐年增多，对环境造成污染。废橡胶粉改性沥青业有优良的路用性能。因此本规程修订时增加了使用废胶粉改性沥青的技术指标的论述。

近年来出现了许多新型改性剂，抗车辙剂具有较好的抗车辙性能。SMA混合料除了用改性沥青外，也可用抗车辙剂。使用抗车辙剂还可代替纤维。因此本规程增加了抗车辙剂的应用。

本规程表4.6.1改性沥青的质量要求，以现行标准《公路改性沥青路面施工技术规范》（JTJ036-98）为基础，根据实践对原规范中运动粘度的测定温度135℃改为155℃化点有适当提高这更符合实际要求。

改性沥青的技术等级以符合指标体现，但考虑到改性沥青的感温性，对以针入度指数PI值的变化作了相应要求。从改善温度敏感性的要求出发，改性后希望在沥青的软化点提高的同时针入度不要降低太多。由于基质沥青标号及改性剂掺量的不同，从A到D改性沥青的针入度变小、改性沥青变硬、软化点提高，延伸度降低。表1给出了按下式计算得到的不同针入度的改性沥青对T800和 T1.2的要求值。

lgP=A×T+K

式中：A为不同温度的针入度回归直线的斜率，称为针入度温度指数。

T800=2.9031−KAT1.2=0.0792−KA

式中：T800表示当量软化点，T1.2表示当量脆点。

表1  不同针入度的改性沥青对T800和T1.2的要求值

| 针入度 25℃ dmm | 相对于下列PI值的T800和T1.2的要求值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -1.0 |  | -0.8 |  | -0.6 |  | -0.4 |  | -0.2 |  | 0 |  | +0.2 |  |
|  | T800 不低于 | T1.2 不高于 | T800 不低于 | T1.2 不高于 | T800 不低于 | T1.2 不高于 | T800 不低于 | T1.2 不高于 | T800 不低于 | T1.2 不高于 | T800 不低于 | T1.2 不高于 | T800 不低于 | T1.2 不高于 |
| 30 | 55.6 | -5.0 | 56.5 | -5.9 | 57.5 | -6.9 | 58.6 | -7.9 | 59.6 | -8.9 | 60.6 | -9.9 | 61.7 | -11.0 |
| 32 | 55.0 | -5.6 | 55.9 | -6.5 | 56.9 | -7.5 | 57.9 | -8.6 | 58.9 | -9.6 | 59.9 | -10.6 | 61.0 | -11.7 |
| 34 | 54.4 | -6.1 | 55.3 | -7.1 | 56.3 | -8.1 | 57.3 | -9.2 | 58.3 | -10.2 | 59.3 | -11.3 | 60.3 | -12.4 |
| 36 | 53.9 | -6.7 | 54.8 | -7.7 | 55.7 | -8.7 | 56.7 | -9.8 | 57.7 | -10.8 | 58.7 | -11.9 | 59.7 | -13.0 |
| 38 | 53.4 | -7.2 | 54.3 | -8.2 | 55.2 | -9.2 | 56.1 | -10.3 | 57.1 | -11.4 | 58.1 | -12.5 | 59.1 | -13.7 |
| 40 | 52.9 | -7.6 | 53.8 | -8.7 | 54.7 | -9.7 | 55.6 | -10.8 | 56.6 | -11.9 | 57.5 | -13.1 | 58.5 | -14.2 |
| 42 | 52.4 | -8.1 | 53.3 | -9.1 | 54.2 | -10.2 | 55.1 | -11.3 | 56.0 | -12.5 | 57.0 | -13.6 | 58.0 | -14.8 |
| 44 | 52.0 | -8.5 | 52.9 | -9.6 | 53.7 | -10.7 | 54.6 | -11.8 | 55.6 | -12.9 | 56.5 | -14.1 | 57.4 | -15.3 |
| 46 | 51.6 | -8.9 | 52.4 | -10.0 | 53.3 | -11.1 | 54.2 | -12.3 | 55.1 | -13.4 | 56.0 | -14.6 | 56.9 | -15.8 |
| 48 | 51.2 | -9.3 | 52.0 | -10.4 | 52.9 | -11.6 | 53.7 | -12.7 | 54.6 | -13.9 | 55.5 | -15.1 | 56.5 | -16.3 |
| 50 | 50.8 | -9.7 | 51.6 | -10.8 | 52.5 | -12.0 | 53.3 | -13.1 | 54.2 | -14.3 | 55.1 | -15.5 | 56.0 | -16.7 |
| 52 | 50.4 | -10.1 | 51.3 | -11.2 | 52.1 | -12.3 | 52.9 | -13.5 | 53.8 | -14.7 | 54.7 | -15.9 | 55.6 | -17.2 |
| 54 | 50.1 | -10.4 | 50.9 | -11.6 | 51.7 | -12.7 | 52.5 | -13.9 | 53.4 | -15.1 | 54.3 | -16.3 | 55.2 | -17.6 |
| 56 | 49.7 | -10.8 | 50.5 | -11.9 | 51.3 | -13.1 | 52.2 | -14.3 | 53.0 | -15.5 | 53.9 | -16.7 | 54.7 | -18.0 |
| 58 | 49.4 | -11.1 | 50.2 | -12.2 | 51.0 | -13.4 | 51.8 | -14.6 | 52.6 | -15.9 | 53.5 | -17.1 | 54.4 | -18.4 |
| 60 | 49.1 | -11.4 | 49.9 | -12.6 | 50.7 | -13.8 | 51.5 | -15.0 | 52.3 | -16.2 | 53.1 | -17.5 | 54.0 | -18.8 |
| 62 | 48.8 | -11.7 | 49.6 | -12.9 | 50.3 | -14.1 | 51.1 | -15.3 | 51.9 | -16.6 | 52.8 | -17.8 | 53.6 | -19.1 |
| 64 | 48.5 | -12.0 | 49.3 | -13.2 | 40.0 | -14.4 | 50.8 | -15.6 | 51.6 | -16.9 | 52.4 | -18.2 | 53.3 | -19.5 |
| 66 | 48.2 | -12.3 | 49.0 | -13.5 | 49.7 | -14.7 | 50.5 | -15.9 | 51.3 | -17.2 | 52.1 | -18.5 | 52.9 | -19.8 |
| 68 | 47.9 | -12.6 | 48.7 | -13.8 | 49.4 | -15.0 | 40.2 | -16.3 | 51.0 | -17.5 | 51.8 | -18.8 | 52.6 | -20.2 |
| 70 | 47.7 | -12.8 | 48.4 | -14.1 | 49.1 | -15.3 | 49.9 | -16.6 | 50.7 | -17.8 | 51.4 | -19.1 | 52.3 | -20.5 |
| 72 | 47.4 | -13.1 | 48.1 | -14.3 | 48.9 | -15.6 | 49.6 | -16.8 | 50.4 | -18.1 | 51.1 | -19.5 | 51.9 | -20.8 |
| 74 | 47.2 | -13.4 | 47.9 | -14.6 | 48.6 | -15.8 | 49.3 | -17.1 | 40.1 | -18.4 | 50.8 | -19.8 | 51.6 | -21.1 |
| 76 | 46.9 | -13.6 | 47.6 | -14.8 | 48.3 | -16.1 | 49.1 | -17.4 | 49.8 | -18.7 | 50.6 | -20.0 | 51.3 | -21.4 |
| 78 | 46.7 | -13.8 | 47.4 | -15.1 | 48.1 | -16.4 | 48.8 | -17.7 | 49.5 | -19.0 | 50.3 | -20.3 | 51.0 | -21.7 |
| 80 | 46.4 | -14.1 | 47.1 | -15.3 | 47.8 | -16.6 | 48.5 | -17.9 | 49.3 | -19.2 | 50.0 | -20.6 | 50.8 | -22.0 |
| 82 | 46.2 | -14.3 | 46.9 | -15.6 | 47.6 | -16.9 | 48.3 | -18.2 | 49.0 | -19.5 | 49.7 | -20.9 | 50.5 | -22.3 |
| 84 | 46.0 | -14.5 | 46.6 | -15.8 | 47.3 | -17.1 | 48.0 | -18.4 | 48.7 | -19.8 | 49.5 | -21.1 | 50.2 | -22.5 |
| 86 | 45.8 | -14.8 | 46.4 | -16.0 | 47.1 | -17.3 | 47.8 | -18.7 | 48.5 | -20.0 | 49.2 | -21.4 | 49.9 | -22.8 |
| 88 | 45.5 | -15.0 | 46.2 | -16.3 | 46.9 | -17.6 | 47.6 | -18.9 | 48.3 | -20.2 | 49.0 | -21.6 | 49.7 | -23.0 |
| 90 | 45.3 | -15.4 | 46.0 | -16.5 | 46.6 | -17.8 | 47.3 | -19.1 | 48.0 | -20.5 | 48.7 | -21.9 | 49.4 | -23.3 |
| 92 | 45.1 | -15.6 | 45.8 | -16.7 | 46.4 | -18.0 | 47.1 | -19.3 | 47.8 | -20.7 | 48.5 | -22.1 | 49.2 | -23.5 |
| 94 | 44.9 | -15.8 | 45.6 | -16.9 | 46.2 | -18.2 | 46.9 | -19.6 | 47.6 | -20.9 | 48.2 | -22.3 | 49.0 | -23.8 |
| 96 | 44.7 | -16.0 | 45.4 | -17.1 | 46.0 | -18.4 | 46.7 | -19.8 | 47.3 | -21.2 | 48.0 | -22.6 | 48.7 | -24.0 |
| 98 | 44.5 | -16.2 | 45.2 | -17.3 | 45.8 | -18.6 | 46.5 | -20.0 | 47.1 | -21.4 | 47.8 | -22.8 | 48.5 | -24.2 |
| 100 | 44.4 | -16.2 | 45.0 | -17.5 | 45.6 | -18.8 | 46.2 | -20.2 | 46.9 | -21.6 | 47.6 | -23.0 | 48.3 | -24.5 |
| 102 | 44.2 | -16.3 | 44.8 | -17.7 | 45.4 | -19.0 | 46.0 | -20.4 | 46.7 | -21.8 | 47.4 | -23.2 | 48.0 | -24.7 |
| 104 | 44.0 | -16.5 | 44.6 | -17.9 | 45.2 | -19.2 | 45.8 | -20.6 | 46.5 | -22.0 | 47.2 | -23.4 | 47.8 | -24.9 |
| 106 | 43.8 | -16.7 | 44.4 | -18.0 | 45.0 | -19.4 | 45.7 | -20.8 | 46.3 | -22.2 | 46.9 | -23.7 | 47.6 | -25.1 |
| 108 | 43.6 | -16.9 | 44.2 | -18.2 | 44.8 | -19.6 | 45.5 | -21.0 | 46.1 | -22.4 | 46.7 | -23.9 | 47.4 | -25.3 |
| 110 | 43.5 | -17.0 | 44.1 | -18.4 | 44.7 | -19.8 | 45.3 | -21.2 | 45.9 | -22.6 | 46.5 | -24.1 | 47.2 | -25.5 |
| 112 | 43.3 | -17.2 | 43.9 | -18.6 | 44.5 | -19.9 | 45.1 | -21.4 | 45.7 | -22.8 | 46.3 | -24.3 | 47.0 | -25.7 |
| 114 | 43.1 | -17.4 | 43.7 | -18.7 | 44.3 | -20.1 | 44.9 | -21.5 | 45.5 | -23.0 | 46.2 | -24.4 | 46.8 | -25.9 |
| 116 | 43.0 | -17.5 | 43.5 | -18.9 | 44.1 | -50.3 | 44.7 | -21.7 | 45.3 | -23.2 | 46.0 | -24.6 | 46.6 | -26.1 |
| 118 | 42.8 | -17.7 | 43.4 | -19.1 | 44.0 | -20.5 | 44.6 | -21.9 | 45.2 | -23.3 | 45.8 | -24.8 | 46.4 | -26.3 |
| 120 | 42.7 | -17.9 | -43.2 | -19.2 | 43.8 | -20.6 | 44.4 | -22.1 | 45.0 | -23.5 | 45.6 | -25.0 | 46.2 | -26.5 |

4.6.2  当工程上使用的是改性剂含量高的半成品改性沥青时，应采用强制式搅拌设备按设计要求的掺配比例和性能要求进行制配。

国内外SBS改性沥青的生产工艺，可分为高速剪切法和胶体磨法两大类。改性沥青的加工过程一般包括改性剂的溶胀、磨细分散、均化三个阶段，每一个阶段的加工温度和时间是关键因素，一般认为：溶胀温度为165～175℃，分散温度为175℃左右，均化温度为165℃左右，加工时间则视加工工艺及技术质量控制确定。

基质沥青温度在165～175℃之间便可把不同掺量的SBS投放到加热器中，用搅拌机器进行搅拌，然后将到达工艺条件的混合料放入小磨机内研磨，一遍后测试指标，并用荧光显微镜观察，记下所有数据；进行第2遍研磨，同样手段把数据记录下来。

SBR改性沥青则是用一种含橡胶量达20％的半成品（母体），按工程要求的使用性能进行现场掺配。掺配时，先将脱水好的基质沥青加热到120～150℃，去掉丁苯橡胶沥青母体的外包装，分小块逐次投入高剪切混合釜中搅拌。

改性沥青长时间在高温条件下储存时，沥青会硬化，针入度稍有下降，软化点略有上升，其延度在储存一两天时有一定变化，当储存时间延长，延度则下降较多，故掺配好的改性沥青材料应及时使用完，当需储存时，在160℃下储存的时间不得超过4h；由于特殊原因需要储存时（遇下雨不能施工及其他原因），应将温度降至80～100℃；在120℃温度下储存时不超过16h，以免老化。

表4.6.2系参照《橡胶沥青母体》（Q/XJU01-92）中之规定，并经反复测试而确定。其测定方法亦是参照该标准中的规定。

4.7  添加剂

4.7.1  在生产SMA沥青玛蹄脂碎石混合料时必须采用纤维稳定剂，其原因是SMA使用大比例矿粉和沥青结合料的同时必须添加纤维素材料来吸附混合料中多余的自由沥青，提高胶结料的抗流动性，使骨料接触界面形成一层厚厚的稳定结料膜，尤其是纤维素材料在胶结料中的网状分布，使胶结料形成一种互穿网络结构，即降低了胶结料的温度敏感性又提高了胶结料的韧性，使胶结料具有较大的内聚粘结力，从而提高了骨料接触界面间的粘阻力，当集料受外力作用时不易产生变形，而形成较高的强度。

纤维材料的种类很多，其在SMA混合料中不仅是为了吸油防止沥青析漏，而且还起着吸附、稳定和“加筋”等重要作用，福州市市政工程质量监督站检测室在1998年至1999年间以进口的木质素颗粒纤维（德国产）和木质素松散纤维（芬兰产）及国产石棉纤维，选用SMA16为研究对象，采用L8（23）正交法进行65℃的动稳定度试验，试验结果表明纤维的种类对SMA混合料的动稳定度有较大的差异，含量100％松散的芬兰木质素纤维值比含量85％德国颗粒木质素纤维值对SMA的动稳定度的贡献要大得多，因此推荐采用松散状纤维。石棉纤维对人体有害，长期吸入石棉粉尘会引起石棉沉着痰和支气管痰，故禁止使用。为了选好纤维稳定剂，福州市市政工程质量监督站检测室近年来通过SMA的配合比设计的同时选用了木质素纤维（如芬兰产松散纤维和德国产颗粒纤维）、聚丙烯晴增强纤维（厦门产），经检测和对比试验表明聚丙烯晴增强纤维高温抗车辙、水稳性及低温抗开裂等性能在各方面表现出良好的性能，当掺加量为0.2％时，其低温抗裂性能和高温抗车辙优于松散的木质素纤维。

纤维素的技术性能要求主要是根据德国的产品质量标准而制订。对于外掺的纤维素，如果是通过沥青处理的，首先应检测纤维含量，然后重点检测耐水性和耐热性。有的纤维素遇水易融化，遇热易收缩。纤维素不但不能溶解于水，还要求吸水率小（一般不大于5%）；纤维素的耐热温度应大于250℃，在这种温度下不碳化，不收缩变形。对于不耐水和不耐热的纤维素是不得使用的。纤维素还要求能耐酸碱物质。

4.7.2  当采用酸性石料时，必须掺加抗剥落剂。目前市场上各种抗剥落剂的产品很多，其质量与使用效果有很大差别，因此使用时必须按试验规程检验，选用能耐热、挥发性小且具有长期抗水损害能力同时又无环境污染的产品。一般建议选用盐类化合物合成的抗剥落剂。对于外掺的抗剥落改性剂，主要应检测其表面活性物质的含量。哪些是表面活性物质，主要取决于抗剥落剂的种类。比如盐类抗剥落剂（AR-68），其有效的表面活性物质是铁离子。表面活性物质的检测方法一般都是化学方法。

5  配合比设计

- 5.3  沥青混合料的配合比设计包括矿料混合料的级配设计和沥青混合料的油石比设计两项内容。对于一般沥青混合料来说，矿料混合料的级配设计主要采用指数法：

Pi=100(diD)0.45

式中：Pi－某一级筛孔的矿料通过百分率（％）；

di－某一级筛孔的矿料尺寸（mm）；

D－某一规格的矿料级配的最大粒径（mm）。

沥青混合料的油石比设计则采用大家熟悉的马歇尔试验方法。上述设计方法是建立在最大密实度原理之上的，或者说是通过对矿料混合料的级配进行合理的设计使矿料混合料间的空隙率最小（3～6％），使沥青混合料密度最大。因为指数法得到的矿料级配是一种连续级配，而SMA混合料的级配是一种断级配，因此用指数法得到的矿料级配对于SMA混合料是不合适的，而且这种方法得到的只是一条中值曲线，而我们实际需要的是一个合理的级配范围，就需要进行多次的假设试验来选择，不仅工作量大而且不一定能得到最佳结果。

对于SMA混合料来说虽然也要求混合料获得最大的密实度，但这种最大密实度不是靠级配的密实来达到，恰恰相反它需要的是矿料混合料间的孔隙率增大，以便能使用较多的矿粉和粘结料。也就是说SMA混合料的密度主要靠大比例的矿粉和大比例的粘结料形成的玛蹄脂胶泥的填充来实现。越来越多的研究证实，马歇尔试验方法得到的稳定度和流值等性能不仅不能体现一般沥青混合料的实际性能，更不能体现SMA混合料的实际性能，用马歇尔试验方法得到SMA混合料的油石比是不是最佳值无法用马歇尔试验性能指标来衡定，在取值上就很难界定，有可能满足马歇尔试验指标要求油石比会显得偏少或偏多。因此，对于SMA混合料来说，马歇尔试验方法主要用来确定混合料的密实度和孔隙率。

另外，从施工实际情况来说，矿料混合料的级配和沥青混合料的油石比应该是一个合理的范围，在这个范围内无论级配和油石比如何变化，都不会引起沥青混合料的性能急剧变化，甚至波动到技术要求的最低值以下。但从下表的实例我们看到（见表2），尽管沥青混合料所有的级配和油石比都在规范推荐的范围之内，但沥青混合料的车辙试验结果却有很大的差异，相差最大的近七倍，即使是同一个油石比，矿料级配的变化也使车辙试验结果有较大的变化。而且我们还发现，所有配合比的变化与推荐的配合比范围相比还在一个小的范围之内。如果将规范推荐的配合比直接提供给施工单位施工，即使施工单位能严格地将配合比控制在规范给定地范围之内，其沥青路面地施工质量也未必能得到保证。

表2 在规范范围内变化配合比的沥青混合料的车辙试验结果

| 筛孔mm | 规范配合比范围 | 试验编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | 95～100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13.2 | 72～92 | 90 | 78 | 90 | 85 | 72 | 92 | 77 | 85 |
| 9.5 | 54～72 | 55 | 65 | 75 | 78 | 54 | 72 | 68 | 70 |
| 4.75 | 25～40 | 27 | 29 | 30 | 27 | 25 | 40 | 26 | 30 |
| 2.36 | 17～31 | 20 | 18 | 25 | 23 | 17 | 31 | 20 | 25 |
| 1.18 | 14～26 | 19 | 17 | 22 | 18 | 14 | 26 | 18 | 22 |
| 0.6 | 10～22 | 17 | 15 | 20 | 16 | 10 | 22 | 16 | 19 |
| 0.3 | 8～17 | 14 | 12 | 16 | 14 | 8 | 17 | 14 | 17 |
| 0.15 | 8～15 | 13 | 10 | 14 | 12 | 8 | 15 | 12 | 15 |
| 0.075 | 8～11 | 8 | 12 | 10 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 |
| 纤维 | 0.3～0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 油石比 | 5.7～6.5 | 6.0 | 6.4 | 0.6 | 5.7 | 5.7 | 6.0 | 6.4 | 5.7 |
| 65℃动稳定度（三个平均） 次/mm |  | 492 | 194 | 1130 | 810 | 166 | 1080 | 523 | 1128 |

那么，究竟采用什么方法来进行SMA混合料的配合比设计呢？目前国内外都还没有提出较好的方法。对于SMA混合料的油石比设计，目前国内外通行的方法是以马歇尔试验方法结合高温析漏试验，有的国家还辅以落锤打印试验或飞散试验，在某种程度上这些方法还是可行的。但对经验的依赖性较强，而且必需建立在给定的矿料混合料的级配基础之上，试验工作量较大。对于SMA矿料混合料的级配，也大多以经验为主，认为4.75mm筛孔的通过率是影响SMA混合料性能的主要因素，因此以4.75mm筛孔的通过率为切入点，选择多个比例，并在假定空隙率（为4％）和油石比条件下进行马歇尔试验，计算粗矿料空隙率和混合料的矿料空隙率。推荐出的配合比（见表3）所示。但根据我们的研究证明，这些配合比并非是最佳的，用这些级配配制的SMA混合料，对于使用粘度较高的结合料，能得到满足使用要求的性能（欧美等国基本上都是使用稠度较大和粘度较高的结合料，如软化点大于70℃、针入度40/50的结合料）；但使用较低粘度的结合料时，首要的高温稳定性能就达不到技术要求。使用软化点高、针入度小的结合料，能获得优良的高温稳定性，但如果施工管理、施工机械和施工单位的技术水平跟不上时，铺筑出的SMA路面不一定能达到预定的水平，比如国外一些SMA路段存在取芯试样的空隙率较大（7～8％），达不到设计密实度（设计空隙率4％）要求的情况。我国一些单位在早期铺筑的SMA试验路中照搬欧洲一些国家使用的配合比，实际使用证明是不适合我国国情的。一些SMA试验路因此铺筑失败。

本规程充分考虑我省的气候情况，尤其是福州地区的材料、施工机械、施工队伍素质及气候环境等条件，规定以马歇尔试验为基础，结合采用最优化试验设计方法，研究出既适合我省各地区各种具体条件，又具有广泛使用意义的SMA混合料的配合比。

最优化试验方法有正交试验法、0.618法和瞎子爬山法等优化方法，由于SMA混合料的配合比需要考察的因素很多，不适合采用0.618法和瞎子爬山法等优化方法，因此选用正交设计方法进行SMA的配合比研究，采用L9（34）正交表进行动稳定度、浸水稳定度、标准稳定度等试验，得出表5.3.2  SMA混合料最佳级配范围。

表3 国内外推荐的其中一些SMA混合料的配合比

|  | 中国 | 美国 | 欧洲 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SMA16 | SMA16 | SMA16 | SMA14 | SMA11 | SMA10 | SMA8 | SMA6 |
| 19 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 95～100 | / | 90～100 |  | 100 |  |  |  |
| 14 | / | / | / | 90～100 | / | 100 |  |  |
| 13.2 | 72～92 | / | / | / | / | / |  |  |
| 12.5 | / | 85～95 | / | / | / | / |  |  |
| 11.2 | / | / | 45～75 | / | 90～100 | / | 100 |  |
| 10 | / | / | / | 50～75 |  | 90～100 | / | 100 |
| 9.5 | 54～72 | ＜75 | / | / | 45～75 | / | 90～100 | / |
| 8.0 | / | / | 25～40 | / | / | / | / | / |
| 6.3 | / | / | / | 20～35 | / | 30～50 | / | 90～100 |
| 5.6 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4.75 | 25～40 | 20～28 | / | / | / | / | / | / |
| 4.0 | / | / | 20～35 | / | 25～40 | / | 25～45 | / |
| 2.36 | 17～31 | 16～24 | / | / | / | / | / | / |
| 2.0 | / | / | 15～30 | 15～30 | 20～30 | 20～30 | 20～30 | 25～35 |
| 1.18 | 14～26 | / | / | / | / | / | / | / |
| 0.6 | 10～22 | 12～16 | / | / | / | / | / | / |
| 0.3 | 8～17 | 12～15 | / | / | / | / | / | / |
| 0.15 | 8～15 | / | / | / | / | / | / | / |
| 0.075 | 8～11 | 8～10 | / | / | / | / | / | / |
| ＜0.075 | / | ＜3 | 8～12 | 8～12 | 8～12 | 8～12 | 8～12 | 8～12 |
| 纤维 | 0.3～0.4 | 0.4 | 0.3～1.5 |  |  |  |  |  |
| 油石比 | 5.7～6.5 | 6.0 | 5.8～6.8 | 5.8～6.8 | 6.0～7.0 | 6.0～7.0 | 6.0～7.0 | 6.5～7.5 |

表5.3.1改性沥青SMA混合料的技术要求采用现行标准《公路改性沥青路面施工技术规范》（JTJ036-98），其中车辙动稳定度试验温度规定既可使用60℃又可采用65℃，原因有两个，一是考虑到我省部分地区气温较高，例如福州地区极端气温达到40℃，如果按美国战略公路研究计划（SHRP）根据纬度建立的路表温度与空气温度的换算公式：

Tsurf=Tair−0.00618lat2+0.2289lat+24.4

式中：Tsurf和Tair分别为沥青路表温度和空气温度，以℃计；lat为纬度，以度计。

福州地区大约位于25度纬度，因此可以计算出当气温达到40℃时，沥青路面表面温度将达到66.3℃；二是沥青混合料越在高温区越敏感，如表4所示，我们不难从表4的结果看出，每当试验温度比前一级高5℃，SMA混合料的动稳定度将降低约50％，因此用65℃的动稳定度来考察，既符合所在地区的实际温度条件，又能体现不同因素对级配的影响程度。因此实际运用工程中时应考虑当地的气候性能决定采用65℃或60℃。

表4  SMA混合料在不同试验温度对动稳定度的影响

| 试验温度（℃） | 60 | 65 | 70 | 75 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动稳定度（次/mm） | 2559 | 1488 | 928 | 523 |

在检验项目中，只有析漏损失、车辙动稳定度试验与水稳性指标三项检验是必要和可行的，肯塔堡飞散试验是针对开级配多空隙沥青混合料设计的。对于渗水性与构造深度的检验，还需进行更多的试验研究才可能提出符合实际的检验标准，亦不适用于施工现场检验。

6  机械设备

6.1  由于拌制SMA混合料花的时间比拌制一般沥青混合料长，比如在集料规格较好的情况下，每拌一锅混合料至少约需40s～60s，当集料规格较差时需要3～5min，其拌和楼的拌和能力会比标称拌和能力下降40～60％。这将导致摊铺机停工待料，影响SMA混合料的现场压实和路面平整度。因此要求拌和楼的生产能力应满足摊铺机的最低行进速度。一般摊铺机能达到的最低行进速度约1m/min，设定铺筑4cm厚、12m宽的路面，每延米约需1.15t混合料，则每小时的混合料的最低产量应达到104t，需要配套一台每小时生产能力在120t以上的拌和楼。但从福州闽江四桥桥面铺装工程和江滨大道二期工程的实际使用情况来看，每小时生产能力为120t的拌和楼，由于集料规格较差，每小时的生产能力只有40～60t，几乎每出一锅混合料需要3～5min。按这样的拌和能力，如果要满足最低摊铺速度的要求，需要配套一台每小时生产能力达200t以上的拌和楼。这里进一步说明了控制集料规格的重要性。为了提高SMA路面的平整度和减少混凝土接缝，本次修订将拌和楼的生产能提高到200T/h。

还要特别强调的是，SMA混合料由于矿粉用量较大，为了不影响混合料的拌和时间，拌和楼应配备双电子秤矿粉仓。

6.2   摊铺机应采用高频低振幅双夯锤进行预压实。由于SMA混合料的和易性较差，要求压实的温度较高，采用高频低振幅双夯锤的摊铺机能保证在摊铺过程中就可将混合料的压实度达到90％以上。之所以要求摊铺机是高频低振幅，这主要是为了避免把SMA混合料中胶结料振到表面降而低构造深度或导致泛油。摊铺机还要能在低速下行使，以便满足低生产能力的拌和楼的供料速度。由于拼接摊铺机会有划痕，为了确保SMA路面的平整度，本次修订增加改用直板式熨平板摊铺机。

此外，还应重视设备的维修保养。拌和楼和摊铺机都是技术含量很高的装备，很多电子元件比如拌和楼的电子秤传感器和摊铺机的平整度传感器等，受到污染后其精度将大打折扣，也易于损坏，必须经常清洗保养。

6.3  要求采用的压路机应是宽轮辕、大吨位、高频低振幅并自动喷水的双钢轮压路机。压路机的轮辕越宽，压出的路面越平整；压路机的吨位可以大到10～30t，吨位越大，要求的压实遍数越少，密实度也易达到，但要以不压碎粗集料为度。因此本次规定压路机吨位不能低于15T。

6.4  运输自卸车的配备主要根据拌和楼的生产能力、摊铺速度、运距和运输途中交叉口的数量及交通拥挤状况等因素确定。一般保证在摊铺机前面等候3～4车料为佳。

7  制备工艺

7.1  改性沥青SMA混合料的制备应注意以下几点：

（1）使用前应校正好每一台称量设备，尤其是矿粉秤和结合料秤。

（2）根据冷料的筛分配合比调整各冷料仓位的进料速度，但这一步一定要在矿料规格稳定一致的前提下才有效。

（3）应根据放料筛分拌和楼各级筛的实际通过率，按设计配合比调整拌和楼各电子秤的实际称量配合比。一旦配合比确定，就应严格按比例计量，除非原材料发生变化或抽检结果与设计配合比出现偏差。

（4）有的拌和楼没有配套添加纤维的专用设备，主要靠人工添加，添加速度较慢，尤其是使用松散纤维时，由于体积大，需多次添加才达到设计用量，后加入的纤维可能还未来得及搅拌就排出了拌和缸，就会出现未裹覆沥青的白色纤维。

因此拌制SMA混合料过程中，纤维应在放粗集料之前或同时加入，并预拌5～10s后再放沥青和矿粉，然后再搅拌20s以上。纤维不得在放矿粉之时或之后投入，因为在这种时候投入，不仅会使纤维飞扬，更严重的是由于投放较晚，搅拌时间不够，纤维分散不均匀或出现未裹覆沥青结合料的白纤维，这将导致路面出现“油斑”和影响压实度。避免这类情况出现的方法是延长混合料的搅拌时间和尽可能采用专用机械添加纤维。

7.2   SMA混合料的拌合温度应控制在170～185℃之间，且不得低于170℃，也不得高于195℃。拌和温度的保证除了随时根据集料干湿程度调整引风送风大小外，还要经常检查温度传感器的灵敏度。其次，对于每次停机重新启动的开始阶段温度达不到的矿料，应在不加结合料前果断排放掉，也可避免不合格混合料出厂。石料的加热温度应取决于气温，气温较高时，一般只比混合料温度高10～15℃，气温较低时，可以比混合料的拌和温度高20～30℃，也就是说，石料的加热温度一般在180～200℃之间。

7.3 需要确定的施工工艺参数包括：沥青含量、油石比、摊铺系数、碾压温度、碾压遍数和压实度等。

8  铺装

8.1由于桥面往往设置了一定的坡度，为了增加桥面板与沥青混凝土的摩阻力，在铺装SMA前应将桥面板凿毛，并除去松散的混凝土块，冲洗干净。当桥面板上有明显的坑凹时，应用环氧树脂砂浆修复整平。同时为了提高桥石铺装的耐久性，专门增加了抛丸处理工艺。

安装桥粱伸缩缝时，切出的槽口界面（包括壁面和底面）应清洗干净晾干后涂一层粘接剂，涂抹厚度应不少于5mm。为防止安装伸缩缝的水泥混凝土由于行车的撞击产生的振动而过早损坏而影响桥面铺装的使用寿命，宜在水泥混凝土中同时掺入2～3％（混凝土质量）钢纤维和1～2％的玻璃纤维，以提高其强度和韧性。此外，安装的伸缩缝应比桥面铺装表面低1～2mm。

桥头搭板接缝部位由于容易产生反射裂缝，在进行桥面铺装前宜设置一层应力消散层，以减缓裂缝的反射速度。应力消散层可由两层土工布夹一层钢丝网组成，土工布采用200～300g/ m2规格，钢丝网采用制作0.3～0.6mm分样筛的丝网。应力消散层在现场制作，制作方法是在基面上人工涂刷粘接剂，铺上第一层土工布，再在土工布上涂一层粘接剂，放上钢丝网后铺上第二层土工布，土工布表面再涂一层粘接剂，每层粘接剂的涂覆量不得多于0.2～0.3L/ m2，然后用射钉固定，射钉间距为50cm，应力消散层的设置宽度为骑缝各20cm。

8.2在半刚性基层上洒布沥青透层油是为保证SMA面层与基层结合良好。在洒透层油前，应清扫干净表面的松散颗粒和尘土，必要时应用水冲洗干净稍微干燥后方可喷洒透层沥青。沥青透层油可适当增加用量（30％），然后及时摊铺SMA混合料。在未摊铺混合料期间，除施工用车外，应封闭交通养护，施工用车通行过程中也应控制车速。

8.3由于桥面板存在凹凸不平，低洼地方易于堆积粘接剂，在撒沥青石屑时应事先将多余的粘接剂去掉，否则这些部位将形成柔弱的滑动面，影响桥面铺装的稳定性。

8.4现场摊铺一般有两种方式：一种是大宽幅单机作业，一种是多机联合梯队作业。一般来说我们都认为在摊铺机的摊铺宽度达到路面总宽的情况下单机作业，可以减少纵向接缝，提高路面平整度，且降低施工成本。这在摊铺机械不足的情况下无疑是可取的，因此很多路面宽度不超过12m的项目都是由一台摊铺机完成，但实际施工效果与预期的有很大偏差，主要因为：

（1）混合料输送距离越长越容易产生级配离析，它是造成路面局部破坏的主要原因，且由于螺旋分料器运送过程过长，反复转动，温度下降严重，边上与中间不一样（即温度离析），这是造成压实度不一致的重要原因。

（2）摊铺机重量与功率是一定的，摊铺宽度越大，平均到混合料上的压力、振导力越小，混合料的初始压实度也就越小。窄幅摊铺时经过双振导或高效强夯熨平板的摊铺碾压，可以达到90%以上的初始压实度；且由于压实紧密，混合料温度下降慢，再采用重型压路机碾压可使压实度得到进一步的提高。而宽幅摊铺正好相反，其初始压实度小，压路机初压时易产生推拥，影响平整度；其降温快，压实度也受影响。

（3）宽幅摊铺由于温度离析，铺层边缘部分与中间部分的压实程度不一样，实际上不能满足横坡的设计要求。

施工实践证明：多机联合梯队作业的接缝很容易处理，且平整度、压实度及压实度的均匀性等较大宽幅单机作业都更易达到要求。在欧美国家，摊铺宽度都是有限制的，美国的一些州甚至规定不得超过6米。因此，随着摊铺工艺规范的不断完善以及设备配套能力的增强，梯队作业应该得到更广泛的应用。

8.5  SMA混合料的松铺系数一般为1.15～1.20。

SMA路面的平整度与摊铺速度的均匀性和混合料的供料情况有直接的关系。由于摊铺机有预压实，不均匀的摊铺速度就会导致不同部位的预压实程度不一样，因此松铺厚度发生了变化，碾压后就会出现波浪；供料的不连续性会导致距摊铺机两米内的铺面得不到及时碾压，也将严重影响平整度。采用滑靴摊铺必须是在下层基面平整度较高的情况下才适用，否则应用水平仪测平拉线控制。

8.6由于SMA混合料的粘度较高，需要较高的压实温度，因此及时碾压是非常重要的。根据SMA混合料的特性，其密实度主要在温度较高时最初的碾压几遍下达到。碾压初始温度需根据所用结合料的粘温曲线确定。粘温曲线的绘制可按交通部标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 （JTJ052）T0619的方法，根据美国ASTM D1559标准规定，初始碾压温度取运动粘度为280±30m m2/s时的温度。或可按交通部标准《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052）T0623的方法，取赛波特粘度为140±15s时的温度作为初始碾压温度。对于丁苯橡胶改性沥青结合料，初始碾压温度约155℃。从实际工程的实践来看，高于155℃碾压也不会出现推移现象。因此，只要有碾压工作面，压路机紧跟摊铺机后面碾压会获得更好的效果。

推荐改性沥青SMA混合料的压实工艺参数如表5所示，施工中要防止过度碾压，压实度达到98%以上或现场取样空隙率不大于6%后宜终止碾压，否则易造成粗集料棱角破碎、断裂以及沥青玛蹄脂上浮等现象。

| 表5 推荐改性沥青SMA混合料压实工艺参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合料类型 | SBR改性沥青SMA |  |  | SBS改性沥青SMA |  |  | 复合改性沥青SMA |  |  |
| 压 实 阶 段 | 初 压 | 复 压 | 终 压 | 初 压 | 复 压 | 终 压 | 初 压 | 复 压 | 终 压 |
| 最低碾压温度 | 130℃ |  | 110℃ | 150℃ |  | 120℃ | 160℃ |  | 130℃ |
| 最少压实遍数 | 静压2 | 静压2 振动2 | 静压2 | 静压2 | 静压2 振动2 | 静压2 | 静压2 | 静压2 振动2 | 静压2 |
| 碾压速度km/h | 1.5-2.0 | 4.0-5.0 | 2.0-3.0 | 1.5-2.0 | 4.0-5.0 | 2.0-3.0 | 1.5-2.0 | 4.0-5.0 | 2.0-3.0 |

碾压时如发生粘辊现象，可采用洗衣粉与水配成1∶100的液体做润滑剂以雾状喷在轮上，不得用桶或盆倾倒。严禁把润滑剂倒入未压实的路面混合料中。

9  质量控制

9.1对SMA路面的铺装施工中的各个环节都应进行严格的质量控制，同时进行必要的质量检测，以确保SMA路面铺装质量达到设计和规范的有关技术要求。需要进行质量控制的关键环节如下：

材料的质量控制。与一般沥青混凝土路面相比，SMA路面使用的材料种类和材料的品质均要求要高得多。事实上，SMA路面的使用品质首先取决于材料的质量，比如含蜡量高、粘度低、温度敏感性大的结合料就不适合拌制SMA混合料。所以对使用的沥青材料应主要控制蜡含量、软化点或60℃粘度和低温延伸度等重要指标，每进一批沥青材料都应抽检试验表9.2-1指标，不符合设计要求的应坚决不用。

砂石材料是SMA混合料使用的主体材料之一，其质地对SMA混合料的性能的影响很大，正如前所述，质地坚硬、多棱角的集料可获得较高的动稳定度，而且耐磨。因此，控制集料的坚硬性是十分重要的。表征集料的坚硬性的指标有多个，如毛体积比重、压碎值、抗压强度、洛杉机磨耗值及磨光值等，对SMA混合料用的集料都应检测上述指标。此外，集料的针片状、棱角性和含泥量都应严格控制，每一日至二日应检查一次以上。

由于实践中，矿粉质量波动很大，本次修订增加对矿粉的抽检频率。

集料的规格将直接影响混合料级配的调整和混合料的生产能力。必须严格控制各级进料的规格，并严格分仓储放。

每工作日还应取样进行混合料的性能试验，主要是车辙动稳定度和马歇尔试验。但马歇尔试验主要重视密度，对于马歇尔稳定度和流值只作参考。通过车辙试验表明SMA混合料在65℃也具有良好的高温稳定性，而马歇尔的稳定度并不高，因此马歇尔至能作为常规检测和做为配合比设计的手段之一，而车辙试验能在设计荷载和高温条件下，检测不同沥青混合料抗车辙变形能力，是评价高温稳定性最可行的指标，考虑到车辙试验费用高及施工条件等因素，暂定以铺筑5000㎡为一检测频率。

车辙试验和马歇尔试件的成型可以在拌和厂取样成型，或在拌和厂取样装入保温桶内快递送往试验室成型，若温度稍有降低，允许在恒温箱中适当加热，但不得使用电炉加热，亦可在摊铺现场直接取样装入试模，用现场成型机械或小型压路机等适宜的方式碾压成型。禁止取样放冷后进行二次加热成型，经过多次试验表明，二次加热成型后的试件所测数据比正常成型的试验值要高出许多。

9.2 SMA路面（桥面）的质量检测项目和要求，基本遵照现行规范《沥青路面施工及验收规范》（GB50092-96）的要求作相应提高，亦对检测频度作了相应调整，主要是城市交通量大、路口多、速度慢、刹车多等特点对路面质量的高要求。

参考文献

1、《沥青路面施工及验收规范》 GB 50092-96

2、《公路改性沥青路面施工技术规范》 JTJ036-98；

3、《福州市三县洲闽江大桥工程桥面铺装施工设计文件》交通部重庆公路科学研究所

4、《丁苯橡胶改性沥青马蹄脂碎石铺路技术的应用研究》福州市城市建设科学研究所

5、《马尾高架桥桥面铺装施工图设计文件》福州市市政工程质量监督站检测试验室