福建省工程建设地方标准

DBJ XX-XX-2012

建设部备案号：JXXXXX-2012

烧结煤矸石多孔砖（砌块）

应用技术规程

（征求意见稿）

2012-XX-XX发布                   2012-XX-XX实施福建省住房与城乡建设厅     发布

福建省工程建设地方标准

烧结煤矸石多孔砖（砌块）应用技术规程

DBJ XX-XX-2012

建设部备案号：JXXXXX-2012

主编部门：福建省建筑科学研究院等

批准部门：福建省住房和城乡建设厅

实施日期：2012年X月X日

2012年   福州

前 言

根据福建省住房与城乡建设厅闽建科[2010]36号文的要求，规程编制组经过广泛调查研究，制定本规程。

本规程的主要技术内容是：1总则、2术语与符号、3材料和砌体计算指标、4建筑设计要求、5构造设计要求、6施工、7工程验收等。

本规程由省住房与城乡建设厅负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。请各单位在执行过程中，总结实践经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给主编单位（地址：福州市鼓楼区杨桥中路162号，福建省建筑科学研究院科技生产管理部，邮编：350000）

主编单位：福建省建筑科学研究院

福建成森建设集团有限公司

参编单位：

主要起草人：王健   黄德棋   李志文   罗列  林友平

审定人员：

目   次

1 总 则.........................................................

2 术语、符号....................................................

2.1 术语 ......................................................

2.2 符 号......................................................

3 材料和砌体计算指标.............................................

3.1 烧结煤矸石多孔砖（砌块）..........................  .......

3.2 砂浆.................................................... ..

3.3 煤矸石多孔砖和多孔砌块计算指标..............  ...............

4 建筑设计要求........................................... ..... .

4.1 一般规定....................................................

4.2 建筑节能设计.................................. ............

5 结构设计要求.............................. . ..................

5.1 计算原则..................................................

5.2 一般规定...................................................

5.3 抗震设计...................................................

5.4 构造要求和措施............................................

6 施工.............................. . . . ............. ..... .

6.1 一般规定..................................................

6.2 砂浆............................................ .  .... ..

6.3 砌筑要求.....................................................

6.4 安全措施...................................................

7 工程验收.................................................. ....

7.1质量检验...........................................  ......

7.2工程验收..........................................  .......

附录A 自保温砌块砌体单量导热系数检测方法............. ...... ....

附录B 自保温砌块砌体当量蓄热系数检测方法............. ...... ...

附录C 热流计法检测砌体热阻方法............. ....          .. ....

本规范用词说明.................................. ....... ........

引用标准名录......................................... ....  .....

条文说明......................................... .......      .

1  总  则

1.0.1 为规范我省烧结煤矸石多孔砖和烧结煤矸石多孔砌块砌体工程的设计、施工和质量验收，并做到技术先进、经济合理、安全适用、确保工程质量，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于抗震设防烈度6~8度及非抗震设防地区，以烧结煤矸石多孔砖、烧结煤矸石多孔砌块为墙体材料的一般工业与民用建筑的设计、施工及验收。

1.0.3 本规程适用于以烧结煤矸石多孔砖、烧结煤矸石多孔砌块作为墙体材料的砌体结构及保温填充墙。

1.0.4 本规程不适用于烧结煤矸石实心砖和非烧结煤矸石制品。

1.0.5 烧结煤矸石多孔砖和烧结煤矸石多孔砌块砌体工程的设计、施工和质量验收，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家、行业有关标准规范的规定。凡未注明日期的使用文件，其最新版本适用于本规程。

2  术语和符号

2.1  术  语

2.1.1  烧结煤矸石多孔砖Gangue sintered porous brick

以煤矸石为主要原料，经成型、干燥和焙烧而成的孔洞率超过28%，孔尺寸小而多，且为竖向孔的主要用于结构承重和非承重的多孔砖。

2.1.2 烧结煤矸石多孔砌块Gangue sintered porous block

以煤矸石为主要原料，经成型、干燥和焙烧而成，孔洞率等于或大于33%，孔尺寸小而数量多的砌块，主规格尺寸为390mm×190mm×190mm。

2.1.3 施工质量控制等级 category of construction quality control

按质量控制和质量保证若干要素和施工技术水平所做的分级。

2.1.4 导热系数：thermal conductivity

在稳定传热条件下，1m厚的材料，两侧表面的温差为1度（K，°C）,在1秒内，通过1平方米面积传递的热量，用λ表示，单位为瓦/米·度，w/m·k（W/m·K，此处的K可用℃代替）

2.1.5 当量导热系数（）equivalent thermal conductivitycoefficient

表征自保温混凝土复合砌块砌体热传导能力的参数，其数值等于砌体的厚度（）与热阻()的比值。用符号表示，单位为：W/（m•K）。

2.1.6 当量蓄热系数（） equivalent heat storage coefficient

表征自保温混凝土复合砌块砌体在周期性热作用条件下热稳定性能力的参数，用符号表示，单位为：W/（m2•K）。

2.1.7  传热系数 thermal transittance

在稳态条件下，煤矸石多孔砖（砌块）砌体两侧空气温度差为1k，1h内通过1㎡表面积传递的热量。

2.1.8 热惰性指标 index of thermal inertia

表征维护结构对温度波衰减快慢程度的无量纲指标。

2.1.9 建筑物体形系数(S)  shape coefficient of building

建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值。外表面积中，不包括地面和不采暖楼梯间隔墙和户门的面积，不包括女儿墙，也不包括屋面层的楼梯间与设备用房等的墙体。突出墙面的构件如空调板在计算时忽略掉，按完整的墙体计算即可。

2.2  符  号

——烧结煤矸石多孔砖（砌块）强度等级；

——砂浆强度等级；

——混凝土强度等级；

——地震作用组合的墙体剪力设计值；

ƒ———砌体抗压强度设计值；

——砌体沿梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值；

——构造柱参与工作系数；

——承载力抗震调整系数；

——墙体的约束修正系数；

——构造柱横截面总面积；

——墙体横截面毛面积；

——构造柱的纵向钢筋横截面总面积；

λ ———导热系数；

——钢筋抗拉强度设计值

——传热系数

——热惰性指标

3  材料和砌体的计算指标

3.1  烧结煤矸石多孔砖（砌块）

3.1.1  烧结煤矸石多孔砖（砌块）的质量应符合《烧结多孔砖和多孔砌块》GB13544的技术要求。

3.1.2  烧结煤矸石多孔砖（砌块）的的密度应符合表3.1.2的规定

表3.1.2 密度等级

| 密度等级 |  | 3块砖或砌块干燥表观密度平均值 |
| --- | --- | --- |
| 砖 | 砌块 |  |
| — 1000 1100 1200 1300 | 900 1000 1100 1200 — | ≤900 901~1000 1001~1100 1101~1200 1201~1300 |

3.1.3  烧结煤矸石多孔砖（砌块）的孔型孔结构及孔洞率应符合表3.1.3要求。

表3.1.3孔型孔结构及孔洞率

| 孔型 | 孔洞尺寸/mm |  | 最小外壁厚/mm | 最小肋厚/mm | 孔洞率/% |  | 孔洞排列 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 孔宽度尺寸b | 孔长度尺寸L |  |  | 砖 | 砌块 | 孔洞排列 |
| 矩型条孔或距型孔 | ≤13 | ≤40 | ≥12 | ≥5 | ≥28 | ≥33 | 1、所有孔宽度应相等，孔采用单向或双向交错排列。 2、孔洞排列上下、左右应对称，分布均匀，手抓孔的长度方向尺寸必须平行于砖的条面。 |
| 注1：矩形孔的孔长L、孔宽b满足式L≥3b时，为矩型条孔。 注2：孔四个较应做成过渡圆角，不得做成尖直角。 注3：如果设有砌筑砂浆槽，则砌筑砂浆槽不计算在孔洞率内。 注4：规格大的砖和砌块应设置手抓孔，手抓孔尺寸为（30~40）mm×（75~85）mm。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.4  用于节能保温部位的烧结煤矸石多孔砖及多孔砌块的质量还应符合《烧结保温砖和保温砌块》GB26538的技术要求。其密度和传热系数应分别符合表表3.1.4.1和表3.1.4.2的规定。

表3.1.4.1 密度等级

单位：kg/m3

| 密度等级 | 5块砖或砌块干燥表观密度平均值 |
| --- | --- |
| 700 800 900 1000 | ≤700 701~800 801~900 901~1000 |

表3.1.4.2传热系数等级

w/K·m2

| 传热系数等级 | 单层试样传热系数K值的实测值范围 |
| --- | --- |
| 2.00 | 1.51~2.00 |
| 1.50 | 1.36~1.50 |
| 1.35 | 1.01~1.35 |
| 1.00 | 0.91~1.00 |
| 0.90 | 0.81~0.90 |
| 0.80 | 0.71~0.80 |

3.1.5 烧结煤矸石多孔砖（砌块）除了符合上述两条款要求外还需符合GB50574《墙体材料应用统一技术规程》的相关要求。

3.2  砂  浆

3.2.1 砂浆性能应按照《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70并且与烧结煤矸石多孔砖（砌块）有良好的匹配性和粘结性。

3.2.2 砂浆强度等级：M15、M10、M7.5、M5.0。

3.2.3 砂浆的稠度应根据施工工艺通过试验确定，砌筑砂浆宜为60mm～80mm，抹灰砂浆宜为80mm～100mm，保水率应符合表4要求。

表3.2.3 砌筑砂浆保水率

| 砂浆种类 | 保水率（%） |
| --- | --- |
| 水泥砂浆 | ≥80 |
| 水泥混合砂浆 | ≥84 |
| 预拌砌筑砂浆 | ≥88 |

3.2.4 预拌砂浆的性能指标应符合《预拌砂浆》JG/T230和国家相关标准的技术要求。

3.3  烧结煤矸石多孔砖（砌块）的计算指标

3.3.1 以龄期为28d的毛截面计算的烧结煤矸石多孔砖砌体抗压强度设计值，当施工质量控制等级为B级时，烧结煤矸石多孔砖砌体强度计算指标可按下表采用。

表3.3.1烧结煤矸石多孔砖砌体抗压强度设计值（MPa）

| 砖强度等级 | 砂浆强度等级 |  |  |  | 砂浆强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M15 | M10 | M7.5 | M5 | 0 |
| MU30 | 3.90 | 3.23 | 2.91 | 2.57 | 1.14 |
| MU25 | 3.56 | 2.95 | 2.65 | 2.34 | 1.04 |
| MU20 | 3.19 | 2.64 | 2.37 | 2.10 | 0.94 |
| MU15 | 2.76 | 2.29 | 2.05 | 1.82 | 0.81 |
| MU10 | —— | 1.87 | 1.68 | 1.48 | 0.66 |

注：表中砂浆强度等级为零时的砌体强度设计值，仅使用于施工阶段新砌烧结煤矸石多孔砖砌体的强度验算；当孔洞率大于30%时，表中数值应乘以0.9。

3.3.2 以龄期为28d的毛截面计算的烧结煤矸石多孔砖（砌块）的弯曲抗拉强度设计值、抗剪设计值和轴心抗拉强度设计值，以施工质量控制等级为B级时，应按表3.3.2采用。

表3.3.2  烧结煤矸石多孔砖（砌块）弯曲抗拉强度设计值、抗剪强度

设计值和轴心抗拉强度设计值（MPa）

| 强度类别 | 破坏特征 | 砂浆强度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≥M10 | M7.5 | M5 |
| 弯曲抗拉 | 沿齿缝截面 | 0.33 | 0.29 | 0.23 |
|  | 沿齿缝截面 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
| 抗剪 | 沿齿缝或阶梯形截面 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
| 轴心抗拉 | 沿齿缝 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |

注：在砌体中，当搭接长度与砖的高度比值小于1时，其轴心抗拉强度设计值和弯曲抗拉强度设计值应按表中的数字乘以搭接长度和砖的高度比值后应用。

3.3.3 烧结煤矸石多孔砖（砌块）的强度设计值，应按照下列规定分别乘以调整系数；

1 跨度不小于7.2m的梁下砌体，为0.9；

2 对无筋砌体构件毛截面面积小于0.3m2时，为其截面面积值的0.7。对配筋砌体构件，当其中砌体构件截面面积小于0.2m2时，为其截面面积值加0.8，截面面积以m2计。

3 当砌体用水泥砂浆砌筑时，对表3.2.1中的数值，为0.9；对表3.2.2中数值，为0.8；对配筋砌体构件，当其中的砌体采用水泥砂浆砌筑时，仅对砌体的强度设计值乘以调整系数；

4 当施工质量控制等级为C级时，调整系数为0.89；

5 验算施工中房屋的构建时，为1.1。

3.3.4 烧结煤矸石多孔砖（砌块）砌体的弹性模量、剪变模量、摩擦系数、线性膨胀系数和收缩率按下列规定取值：

1 砌体的弹性模量可按1，600f采用。

2 砌体的剪变模量可按640f采用。

3 砌体的摩擦系数，可按表3.3.4采用。

4 砌体的现行膨胀系数可以按5×10-6/℃采用，收缩率可按-0.1mm/m采用。

表3.3.4  烧结煤矸石多孔砖（砌块）的摩擦系数

| 材料类别 | 摩擦面情况 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 干燥 | 潮湿 |
| 砌体沿砌体或混凝土滑动 | 0.70 | 0.60 |
| 木材沿砌体滑动 | 0.60 | 0.50 |
| 钢沿砌体滑动 | 0.45 | 0.35 |
| 砌体沿砂浆滑动 | 0.60 | 0.50 |
| 砌体沿粉土滑动 | 0.55 | 0.40 |

3.3.5 烧结煤矸石多孔砖（砌块）的计算指标除了符合本规程外还应符合GB 50003《砌体结构设计规范》的相关要求。

4  建筑设计要求

4.1  一般规定

4.1.1 烧结煤矸石多孔砖建筑房屋的建筑设计应符合下列规定：

1 墙体的分段净长及竖向设计应以M0为基本模数；

2 建筑平面整洁、规则，体形凹凸转折不宜过多，立面不宜突变过大。北区内，单元式、通廊式住宅的建筑体形系数不宜大于0.35，塔式住宅的体形系数不宜超过0.40

3 墙体应按有关标准规定设置伸缩缝、沉降缝、防震缝，并做好墙面的盖缝处理。

4.1.2 墙体孔洞、管线槽口等设计应符合下列规定：

1 预留孔洞、管线槽口以及门窗、设备等固定点及固定件，应在图纸上面详细标注。

2 建筑的门厅和楼梯间，应安排好竖向水、电线用的管道及各种表盒的位置。

3 下水管道应明管安装。

4.1.3 预制混凝土窗台板不得嵌入墙内。

4.1.4 煤矸石多孔砖建筑防水设计应符合下列规定：

1 墙体宜做双面抹灰，转角应用水泥砂浆抹灰；

2 伸出墙体外的雨蓬、敞开式阳台、室外空调机搁板等突出外墙构件的根部及水平装饰线脚等处，要采取有效的防水措施；

3 卫生间等有防水要求的房间，其周边墙体应采用有效的防水防潮措施；

4.1.5 煤矸石多孔砖墙体的空气隔声计权隔声量，当240mm厚墙两面抹灰时可按50dB采用。

4.2  建筑节能设计

4.2.1  煤矸石多孔砖和多孔砌块外墙优先考虑其自保温性能，建筑节能达不到要求时可考虑外保温、内保温等综合节能措施。外墙、屋面等围护结构的保温层厚度应按建筑节能设计标准经计算后确定。

4.2.2  烧结煤矸石多孔砖外墙宜采用传热量较小和气密性良好的外窗，以减少窗户的传热耗热量和空气渗透耗热量。建筑围护结构传热系数、热惰性指标和遮阳系数限值应根据《福建省居住建筑节能设计使用手册》采用。

4.2.3  建筑节能热工计算，外墙传热系数选取应综合考虑结构热桥影响的平均传热系数。结构性热桥部位内表面温度应满足国家标准《民用建筑节能设计标准》JGJ26、《公共建筑节能设计标准》GB50189和国家相关节能设计标准规定。

4.2.4 围护结构的保温构造设计应符合下列要求：

1 外墙挑出构件及附墙部件应采用隔断热桥的保温措施。

2 外墙门窗洞口应进行保温处理。

3 屋顶的挑檐、天沟、女儿墙以及突出屋面的构件，应采取防止结露的保温措施。

4 建筑变形缝部位应采取可靠的保温构造措施。

4.2.5 维护结构的传热系数和热惰性指标应符合DBJ13-62-2004《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》的要求。缺少实测数据时，可采用DBJ13-62-2004《福建省居住建筑节能设计使用手册》中关于煤矸石烧结砖（砌块）砌体的构造及墙体节能性能参数。若砌体的构造不符合上述手册的规定，可按照附录A-附录C试验并计算单量导热系数和单量蓄热系数等指标，得到相应构造的传热系数和热惰性指标。

5  结构设计

5.1 设计原则

5.1.1 本规程采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，采用分项系数的设计表达式进行计算。

5.1.2 烧结煤矸石多孔砖、多孔砌块砌体结构应按承载能力极限状态设计，并应有相应的构造措施满足正常使用极限状态的要求。

5.1.3 煤矸石多孔砖砌体结构和结构构件的设计使用年限可按国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50086确定。

5.1.4 根据建筑结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等)的严重性，建筑结构按表5.1.3划分为三个安全等级。

表5.1.3烧结煤矸石多孔砖、空心砖和空心砌块建筑结构的安全等级

| 安全等级 | 破坏后果 | 建筑物类型 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 很严重 | 重要的建筑物 |
| 二级 | 严 重 | 一般的工业与民用建筑物 |
| 三级 | 不严重 | 次要的建筑物 |

注：1、对特殊的建筑物，其安全等级可根据具体情况另行确定；

2、对地震区砌体结构设计，应按现行国家标准《建筑抗震设防分类标准》GB50223根据建筑物重要性区分建筑物类别。

5.1.5 煤矸石多孔砖砌体结构承载能力极限状态设计、整体稳定性验算和房屋静力计算，应按照国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003的相关规定执行；煤矸石多孔砖砌体结构的抗震设计，应按照国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的相关规定执行。

5.2一般规定

5.2.1 煤矸石多孔砖砌体所用材料的最低强度等级，应符合下列规定：

1 ±0.00以下的基础砌体应采用强度等级不小于MU20的煤矸石实心砖，强度等级不小于M10的水泥砂浆砌筑。

2 ±0.00以上的承重砌体，应采用强度等级不低于MU15的多孔砖。

注：对安全等级为一级或设计使用年限大于50年的房屋的墙、柱所用材料最低强度等级应至少提高一级。

5.2.2 墙体应避免开凿沟槽，当无法避免时，应按削弱后的截面计算墙体的承载力

5.3  抗震设计

5.3.1 抗震设防地区的煤矸石多孔砖砌体房屋应进行抗震设计。

5.3.2 煤矸石多孔砖房屋进行抗震设计时，房屋的总高度和层数、高宽比、结构体系、抗震横墙的间距、局部尺寸的限值、防震横墙的间距、局部尺寸的限值、防震逢设置及结构构造措施，应符合国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中关于烧结普通砖砌体的相关规定。

5.3.3 煤矸石多孔砖墙体的截面抗震受剪承载力，应按下列规定验算：

1  一般情况下，应按下式验算：

(5.3.3-1)

式中：V—墙体剪力设计值；

A—煤矸石多孔砖墙体横截面毛面积；

——多孔砖砌体沿梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值；

γRE—承载力抗震调整系数，承重墙两侧均设置构造柱的墙体，应取0.9，其他墙体应取1.0，自承重墙取0.75.

2  采用水平配筋的墙体，应按下式验算：

V≤(1/γRE)[fVEA +ζs fyhAsh)]                   (5.3.3-2)

式中：fyh ——水平钢筋抗拉强度设计值；

Ash ——层间墙体竖向截面的总水平钢筋面积，其配筋率应不小于0.07%且不大于0.17%；

ζs ——钢筋参与工作系数，可按表5.3.3采用。

表5.3.3钢筋参与工作系数

| 墙体高宽比 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ζs | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |

3 墙段中部基本均匀的设置构造柱，且构造柱的截面不小于240mm×240mm(当墙厚为190mm时，亦可采用190mm×240mm),构造柱间距不大于4m时，可计入墙段中部构造柱对墙体受剪承载力的提高作用，并按下式进行验算：

V≤(1/γRE)[ηcfVE（A+Ac）+ζc ftAc +0.08 fycAsc +ζs fyhAsh]    (5.3.3-3)

式中，Ac ——中部构造柱的横截面总面积（对横面和内纵墙，Ac＞0.15A时，取0.15A; 对外墙，Ac＞0.25A时，取0.25A）；

ft ——中部构造柱的混凝土轴心抗拉强度设计值；

Asc ——中部构造柱的纵向钢筋截面总面积（配筋率不小于0.6%，大于1.4%时取1.4%）；

fyc，fyh ——分别为墙体水平钢筋、构造柱钢筋抗拉强度设计值；

ζc  ——中部构造柱参与工作系数；居中设一根时取0.5，多于一根时取0.4；

ηc  ——墙体约束修正系数；一般情况取1.0，构造柱间距不大于3.0m时取1.1；

Ash  ——层间墙体竖向截面的总水平钢筋面积，无水平钢筋时取0.0。

5.4  构造要求与措施

5.4.1 煤矸石多孔砖砌体抗震墙水平灰逢内最小配筋率不应小于0.07%。

5.4.2 软土或有软弱下卧层地基上的煤矸石多孔砖砌体房屋，应符合下列规定：

1 三层和三层以上的房屋，长高比2.5＜L/Hf≤3.0时，宜做到纵墙不转折或少转折，并应控制其内横墙间距或增强地基刚度。当房屋的预估最大沉降量不大于120mm时，其长高可不受限制；

2 选择整体性好的基础，在基础顶面沿纵、横向内外墙布置具有足够刚度的贯通钢筋混凝土地梁；

3 建筑地基倾斜值应不大于0.03。

注：1、L为建筑物长度或沉降缝分隔的单元长度(m);Hf为基础顶面标高算起至檐口的高度（m）；

2、倾斜指基础沉降方向两端点的沉降差与水平距离的比值。

5.4.3 煤矸石多孔砖砌体房屋伸缩缝的最大间距可按国家标准《砌体机构设计规范》GB 50003 表6.5.1采用。

5.4.4 在房屋底层和顶层外墙窗台板处宜设置通长的钢筋混凝土现浇带，带高度应不小于100mm，纵筋不小于3￠10，横筋￠6@250，混凝土强度等级不宜小于C20。

5.4.5 为了防止或减轻房屋顶层墙体的裂缝，根据具体情况可采取下列措施：

1 顶层及女儿墙砌筑砂浆强度等级不应低于M10。

2 顶层端部开间墙体内宜增设构造柱，其间距不宜大于4m;女儿墙构造柱应与现浇混凝土压顶梁整浇在一起。

3 当顶层屋面板下设置现浇钢筋混凝土圈梁并沿外墙拉通时，圈梁高度不宜小于120mm，纵向钢筋不宜少于4￠10，顶层端部两开间圈梁下沿墙高内设置2￠6间距为500mm的水平钢筋。

5.4.6 跨度大于4.2m的梁和跨度大于6m的屋架，其支承面下应设置混凝土或钢筋混凝土垫块。当墙中设有圈梁时，垫块与圈梁宜整体浇注。

对厚度为240mm的墙，当梁跨度不小于6m时，其支持处宜加设壁柱、构造柱或采取其他加强措施。

5.4.7 墙体预留宽度不小于500mm的电表箱、消防栓洞口时，应沿洞口周边设置封闭的钢筋混凝土边框。

6  施工

6.1  一般规定

6.1.1 施工单位应根据建筑物所在地区的气候环境和墙体材料特点编制施工组织设计或施工方案。施工中应严格按照设计图纸和施工组织设计的要求进行。

6.1.2 烧结煤矸石多孔砖（砌块）应符合《烧结多孔砖和多孔砌块》GB13544的要求，其强度等级应符合设计要求。生产厂家应该提供型式检验报告、出厂合格证等相关的质量证明文件。材料进场必须实行见证取样送检，检验合格后方可用于砌体的砌筑。

6.1.3 烧结煤矸石多孔砖（砌块）在运输、装卸过程中，严禁倾倒和抛掷。

6.1.4 水泥进场使用前，应分批对其抗压强度、安定性进行复检。水泥质量应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的规定。检验批次应以同一生产厂家、同一编号为一批。

6.1.5 砂浆用砂宜采用过筛的中砂，且不得含有有害物质，砂浆含泥量不应超过5%。且应满足《建筑用砂》相关要求。

6.1.6 拌制水泥混合砂浆所用的掺合料应符合下列规定：

1 生石灰质量应符合现行行业标准《建筑生石灰》JC/T479和《建筑生石灰粉》JG/T480的有关规定。

2 石灰膏用块状生石灰熟化时，应采用3mm*3mm的网过滤，熟化时间不得少于7d；磨细生石灰粉的熟化时间不得少于3d。沉淀池中的石灰膏应防止干燥、冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏，消石灰不应直接使用于砂浆中。

3 粉煤灰指标应符合现行行业标准《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》JGJ28的有关规定。

6.1.7 拌制砂浆用水，应符合现行国家行业标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的规定。

6.1.8 凡是在砂浆中掺入的外加剂，应该有厂家提供合格证等有关证明和型式检验报告。且经检验和试配符合要求后，方可使用。

6.1.9 钢筋必须符合国家现行有关标准规定，经过复试合格后方可使用。

6.1.10 施工现场必须符合下列规定：

1 堆放煤矸石多孔砖和多孔砌块的场地应该平整，无积水。顶部宜采用适当的遮雨措施。堆放高度不得超过2m。

2 堆放煤矸石多孔砖和多孔砌块应按规格、等级分别堆放，并且有明显标识。

3 各种建筑构件应按型号、规格进行堆放。

6.1.11 烧结煤矸石多孔砖（砌块）在砌筑前1d~2d应适度湿润，严禁采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑，砌筑时相对含水率应为60%~70%。

6.1.12 墙体施工宜采用脚手架，不得在墙体的下列部位设置脚手眼：

1 过梁上与过梁成60°的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内。

2 梁或梁垫下及其左右500mm范围内。

3 门窗洞两侧200mm和墙体交接处450mm的范围内。

6.1.13 在砌体施工过程中留置的临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不小于500mm，洞口净宽度不应超过1m，且在 顶部应设置钢筋混凝土过梁。

6.1.14 房屋建筑外墙防水施工应注意以下几点：

1 找平层砂浆的质量，防水材料的质量应符合要求；

2 外墙裂缝应进行适当的处理，门窗洞口周边应封堵严密，不留空隙；

3 施工时找平层、防水层厚度应符合要求，防水涂层涂刷应均匀，厚度应一致。

6.2   砂浆

6.2.1 烧结煤矸石多孔砖（砌块）采用的砌筑砂浆或抹灰砂浆的品种、强度等级必须满足设计要求。为了控制砌筑施工的质量，烧结煤矸石多孔砖（砌块）宜优先采用干混砂浆砌筑。

6.2.2 砌筑砂浆或抹灰砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间应符合下列规定：

1 水泥砂浆或水泥混合砂浆搅拌时间不得少于120S。

2 摻有外加剂的砂浆，其搅拌时间不得少于180S。

3 砂浆出现泌水现象，应该在砌筑或抹灰前再次拌合。

6.2.3 砂浆试块取样应在施工现场搅拌机出料口，成型方法依据《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70。

6.2.4 砌筑砂浆应具有良好的和易性，其保水率应≥80%，稠度宜为60mm~80mm。

6.2.5 砌筑砂浆或抹灰砂浆宜采用专用容器存放，严禁随意堆放。

6.2.6 砌筑砂浆配合比应符合国家现行行业标准《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98的规定，并通过试配确定，当原材料发生变化时，其配合比应重新确定。

6.2.7 砂浆应该随拌随用，砂浆应在3个小时内使用完毕，当施工温度达到30℃时，应在2小时内使用完毕。摻有外加剂的砂浆，其使用时间可根据具体情况而定。

6.3  砌筑要求

6.3.1 在墙体的阴、阳角及内墙交接处设置皮数杆。砌筑前，应根据设计要求、砖或砌块的规格和厚度在皮数杆上标明砖的皮数以及门窗洞口、过梁、圈梁和楼板等竖向构造的变化部位。

6.3.2 砌体相邻工作段的高度差不得超过一个楼层高度，也不宜大于4m，工作段的分段位置宜设置在伸缩缝、沉降缝、构造柱或门窗洞口处。

6.3.3 正常施工条件下，砌体的日砌筑高度宜控制在1.5m以内或一步脚手架高度以内。

6.3.4 煤矸石多孔砖和多孔砌块砌筑时应符合下列规定：

1 砖的洞口应垂直于受压面砌筑；

2 砌体应上下错缝、内外搭接，宜采用一顺一丁或梅花丁的砌筑形式。砖柱不得采用包心砌法；

3 砌体的灰缝应横平竖直，灰缝厚度宜为8mm~12mm；水平灰缝砂浆饱满度不得小于85%，应刮浆适宜并加浆填灌，不得出现透明缝，严禁用水冲浆灌缝。；

4 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处的高度差，不得超过一步脚手架的高度。临时间断处应砌成斜搓，斜搓水平投影长度不应小于高度的三分之二。

5 固定门、窗的孔洞不得现场凿砍制取，应采用预先加工成孔的块材。

6 不同品种和不同强度等级的砖不得混砌；墙体孔洞不得用异物填塞。

7 不得撬动和碰撞已砌好的砖砌体，否则应清除原有的砌筑砂浆重新砌筑。

8 填充墙与承重主体结构间的空隙（缝）部位施工，应在填充墙砌筑14d后进行。空隙部位宜采用“顶砖”施工，缝隙用砖或砌体填实，防止收缩造成填充墙和梁（墙）脱开。

6.3.5 在砌完一个楼层后，应校对墙体的轴线尺寸及标高。

6.3.6 烧结煤矸石多孔砖（砌块）砌体的伸缩缝、防震缝和沉降缝内，不得夹有砂浆、碎砖块和其他杂物。

6.3.7 砌入墙内的钢筋网片，其纵筋、横筋不得重叠点焊，宜控制在同一水平面内。

6.3.8 烧结煤矸石多孔砖（砌块）的墙体中设置钢筋混凝土构造柱时，应按绑扎钢筋、砌筑墙体、支设模板、柱根清理、浇筑混凝土的施工顺序进行。

6.3.9 构造柱处砌体应留有马牙搓，模板必须紧贴砌体，严禁板缝漏浆。

6.3.10 固定圈梁、挑梁等构件侧模的水平拉杆、扁铁或螺栓应设在多孔砖和砌块的灰缝中，不得在砌体上打凿洞口。

6.3.11 孔洞管道及构槽应于砌筑时正确留置或预埋，未经设计同意不得在墙上开凿水平沟槽。

6.3.12 墙体内铺设的管线、管道应符合下列规定：

1 预埋管线应先布置后砌墙；

2 管线和管道表面与墙体表面的距离不应小于15mm；

3 铺设的管线管径超过25mm时，应采用细石混凝土填实砖孔或设置构造柱；

4 管道表面应与墙体紧密固定，不得有松动、反弹现象；

5 管道安装完毕后，应采用强度等级不低于10MPa的砂浆或混凝土填实，墙面抹灰时应采用相应的防裂措施。

6.3.13 局部有预埋件的砌体，应采用强度等级为C20的细石混凝土将孔灌实。

6.3.14 雨季施工时，砂浆稠度应适当减小，日砌筑高度不宜超过1.2m。收工时，砌体顶面应于遮盖。

6.3.15 冬期施工时，应符合国家现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104有关规定。

6.4  安全措施

6.4.1 施工时应符合国家行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ59的规定。

6.4.2 垂直运输采用集装托板吊装，应设有安全网等防护措施。

6.4.3 在楼面装卸烧结煤矸石多孔砖（砌块）或其他物料，严禁倾卸和抛掷，不得撞击楼板。

6.4.4 堆放在楼板上的烧结煤矸石多孔砖（砌块）、砂浆等施工荷载不得超过楼板的设计允许承载力。

6.4.5 烧结煤矸石多孔砖（砌块）砌筑或进行其他施工时，不得站在墙上操作和在墙上设置受力支撑点等。

6.4.6 当可能遇到大风时，应对稳定性差的窗间墙、独立柱加设临时支撑。

7  工程验收

7.1  质量检验

I  一般规定

7.1.1  烧结煤矸石多孔砖砌体工程为一个子分部工程。

7.1.2 分项工程检验应在检验批验收合格的基础上进行，检验批可根据施工及质量控制需要按楼层、施工段、变形缝等进行处理。

7.1.3 砌体工程验收时，分项工程检验批的主控项目应符合本规程规定。

7.1.4 烧结煤矸石多孔砖砌体工程质量验收应满足《砌体工程施工质量验收规范》GB50203相关规定。分项工程检验批验收时，其主控项目应全部符合本规程的规定；一般项目应有80%及以上的抽检处符合本规程的规定，有允许偏差项目最大偏差值不得超过允许值的1.5倍。

II  主控项目

7.1.5 烧结煤矸石多孔砖（砌块）的强度等级、密度等级必须符合要求。

抽样数量：每一生产厂家的砖到现场后按5万块为一个验收批，抽样数量为一组。

检验方法：检查质量证明文件和进场复检报告。

7.1.6 用于节能保温部位的烧结煤矸石多孔砖及多孔砌块的传热系数、热惰性指标必须符合设计要求。

抽样数量：传热系数以厂家生产、同规格产品单位工程不少于一组，单位工程建筑面积大于5000m2时每5000m2不少于1组。

抽验方法：检查质量证明文件和进场复检报告。

7.1.7 水泥进场使用前，应分批对其强度、安定性进行复检。

抽样数量：以同一厂家、同一编号为一批，抽检数量为一组。

检查方法：检查质量证明文件和进场复检报告。

7.1.8 砂进场使用前应检查其含泥量，不应超过5%。

抽样数量：以同一厂家、同一编号为一批，抽检数量为一组。

检查方法：检查质量证明文件很进场复检报告。

7.1.9 钢筋品种、规格和数量、性能应符合设计要求。

检验方法：检查钢筋的合格证书、钢筋性能试验报告和隐蔽工程记录。

7.1.10 砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于85%，竖缝不得有透明缝。

抽检数量：每检验批抽查不应少于5处。

检验方法：用百格网检查砖低面与砂浆的粘结痕迹面积。每处检测3块砖，取其平均值。

7.1.11 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的三分之二。

抽检数量：每检验批抽20%接槎，且不应少于5处。

检验方法：观察检验。

7.1.12 砌筑砂浆试块强度验收时，其强度合格标准必须符合下列规定：

同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于等于设计强度等级所对应立方体抗压强度的1.1倍；同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的85%。

注：1 砌筑砂浆的验收批，同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组。当同一验收批只有一组试块时，该组试块抗压强度的平均值必须大于等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的1.1倍。

2 砂浆强度应以标准养护，龄期为28天的试块抗压试验结果为准。

3 确定砂浆强度等级时应符合JGJ70标准。

抽检数量：每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。

检验方法：在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块，每盘砂浆只应做一组试块。按JGJ70的规定进行试验，最后检查砂浆强度试验报告。

7.1.13 抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处，当不能留斜槎时，应按《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002第5.2.4条规定。

抽检数量：每检验批抽检20%的斜槎，且不应少于5处。

检验方法：观察和尺量检查。

7.1.14 砌体的位置及垂直度允许偏差和检验方法应符合表7.1.14的规定。

抽检数量：轴线检查全部承重墙柱；外墙垂直度全高查阳角，不应少于4处，每层20m查一处；内墙按有代表性的自然间抽10%，但不少于3间，每间不应少于2处，柱子不少于5根。

表7.1.14烧结煤矸石多孔砖和多孔砌体的位置及垂直度允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 墙 | 柱 |  |
| 1 | 轴线位置偏移 |  |  | 10 | 8 | 用经纬仪和尺检查 |
| 2 | 垂直度 | 每层 |  | 5 | 4 | 用2m托线板检查 |
|  |  | 全高 | ≤10m | 10 | 8 | 用经纬仪和尺检查 |
|  |  |  | ＞10m | 20 | 18 |  |

7.1.15 构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，马牙槎应先退后进，预留的拉结筋应位置正确，施工中不得任意弯折。

抽检数量：每检验批抽20%的构造柱，且不少于3处。

检验方法：观察检验。

7.1.16 构造柱位置及垂直度的允许偏差和检验方法应符合表6.1.15的规定。

表7.1.16  构造柱尺寸允许偏差和检验方法

| 项 次 | 项 目 |  |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柱中心线位置 |  |  | 10 | 用经纬仪和尺检查 |
| 2 | 柱层间错位 |  |  | 8 | 用经纬仪和尺检查 |
| 2 | 垂直度 | 每层 |  | 10 | 用2m托线板检查 |
|  |  | 全高 | ≤10m | 10 | 用经纬仪、吊线和尺检查 |
|  |  |  | ＞10m | 20 |  |

抽检数量：每检验批抽10%的构造柱，且不少于5处。

Ⅲ   一般项目

7.1.17 烧结煤矸石多孔砖（砌块）砌体组砌方法应正确，上下错缝，内外搭接砌，砖柱不得采用包心砌法。

抽检数量：外墙每20m抽查一处，每处3m~5m，且不少于3处；内墙按有代表性的自然间抽10%，且不应少于3间。

检验方法：观察检验。

7.1.18 砌体的灰缝应横平竖直。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为8mm~12mm。

抽检数量：每步脚手架施工的砌体，每20m抽一处。

检验方法：用尺量10皮砖砌体高度折算。

7.1.19 烧结煤矸石多孔砖（砌块）砌体的一般尺寸偏差应符合表7.1.19的规定。

表7.1.19 烧结煤矸石多孔砖（砌块）砌体一般尺寸允许偏差

| 项次 | 项目 |  |  | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 | 抽查数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 墙 | 柱 |  |  |
| 1 | 基础顶面和楼面标高 |  |  | ±1.5 | ±1.5 | 用水平仪和尺检查 | 不应少于5处 |
| 2 | 表面平整度 | 清水墙、柱 |  | 5 | 5 | 用2m靠尺和楔形塞尺检查 | 有代表性自然间10%，且不少于2间，每间抽查不少于2处。 |
|  |  | 混水墙、柱 |  | 8 | 8 |  |  |
| 3 | 门窗洞口 |  |  | ±5 | — | 用尺检查 | 检验批的10%，且不应少于5处。 |
| 4 | 外墙上下窗口偏移 |  |  | 20 | — | 以底层窗口为准，用经纬仪检查。 | 检验批的10%，且不应少于5处。 |
| 5 | 水平灰缝垂直度 |  | 清水墙 | 7 | — | 拉10m线和尺检查 | 有代表性自然间10%，且不少于2间，每间抽查不少于2处。 |
|  |  |  | 混水强 | 10 | — |  |  |
| 6 | 清水墙游丁走缝 |  |  | 20 | — | 吊线和尺检查，以每一层第一皮砖为准。 | 有代表性自然间10%，且不少于2间，每间抽查不少于2处。 |

7.1.20 设置在砖砌体水平灰缝内的钢筋，应居中置于灰缝中。水平灰缝厚度不应大于钢筋直径的4mm以上。砌体外露面砂浆保护层离预埋筋的距离不应小于15mm。

抽检数量：每检验批抽3个构件，每个构件不得少于3处。

检验方法：观察检查，辅以钢尺检测。

7.2  工程验收

7.2.1 烧结煤矸石多孔砖（砌块）砌体子分部验收时，施工资料应符合《福建省建筑工程文件管理规程(施工分册)》和DBJ/T13-112-2009《福建省建筑节能工程施工文件管理规程》的相关要求，并提供下列资料：

1、施工执行的技术标准。

2、原材料的合格证书以及按规定需进行复检的进场复检报告。

3、混凝土及砂浆配合比通知书。

4、各检验批、分项工程质量验收记录。

5、砌体施工记录。

6、混凝土及砂浆试件抗压强度报告。

7、隐蔽工程验收记录。

8、重大技术问题的处理或修改设计的技术文件。

9、其他必须提供的资料。

7.2.2 烧结煤矸石多孔砖和烧结多孔砌块砌体子分部工程验收时，应对砌体工程的观感质量作出总体评价。

7.2.3 在施工中或验收时出现下列情况，可采用现场检验方法对砂浆和砌体强度进行原位检测或取样检测，并判定其强度。

1 砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足。

2 对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议。

3 砂浆试块的试验结果不能满足设计要求。

7.2.4 当烧结煤矸石多孔砖（砌块）砌体工程质量不符合要求时，应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 20300规定执行。

7.2.5 对有裂缝的烧结煤矸石多孔砖（砌块）砌体应按下列情况进行验收：

1 对有可能影响结构安全的砌体裂缝，应由有资格的检测单位检测鉴定，需要返修或加固处理的，待返修或加固满足使用要求后进行第二次验收。

2 对不影响结构安全的砌体裂缝，应予验收，对明显影响使用功能和观感质量的裂缝，应进行处理。

- （规范性附录）
自保温砌块砌体当量导热系数检测方法

A.1 试件制备

a) 试件为单层自保温混凝土复合砌块和普通水泥砂浆[水泥：砂＝1：3（重量比）]砌筑成型，砌筑灰缝小于10mm，宜用不大于10mm厚的水泥砂浆作抹面层，表面应平整、密实；

b) 试件具体尺寸应根据试件两侧冷热端的测试环境条件确定，边长大于1200mm；

c) 试件砌筑好后应设置在通风良好的环境中，保持28天后，方可进入检测环境进行检测。

A.2 自保温砌块砌体当量导热系数检测及确定

A.2.1 自保温砌块砌体的热阻检测应按现行国家标准GB/T 13475或附录C进行。

a) 当采用GB/T 13475 热箱法检测得到自保温砌块砌体的传热系数K时，热阻应按下式（A.2.1）计算：

Rma＝  1K−Ri−Re                      （A.2.1）

其中，Rma——自保温砌块砌体的热阻，m2⋅K/W；

K——自保温砌块砌体的传热系数，，W/(m2⋅K)；

Ri——内表面换热阻，表面换热阻应根据砌体表面的空气流速、辐射率求得，一般情况下其值取0.11 m2⋅K/W ；

Re——外表面换热阻，表面换热阻应根据砌体表面的空气流速、辐射率求得，一般情况下其值取0.04 m2⋅K/W 。

b) 当采用附录C热流计方法时，应由测量并计算得到砌体热阻Rma。

c) 若砌体两侧有砂浆抹灰层，应在检测的热阻值中减去两侧抹灰层的热阻得砌体热阻Rma。

d）自保温砌块砌体当量导热系数（λeq）按式（A.2.2）计算：

λeq=dmaRma		            （A.2.2）

式中：λeq——自保温砌块砌体当量导热系数 ，W/(m·K)；

dma——自保温砌块砌体厚度，m；

Rma——自保温砌块砌体热阻，(m2·K)/W。

- （规范性附录）
自保温砌块砌体当量蓄热系数检测方法

B.1 试件制备

自保温砌块的壁肋材料、填插保温材料应保证与砌体当量导热系数检测时所采用的砌块壁肋材料、填插保温材料的一致性,并分别按照下列要求备样：

a）试件以三块为一组，取自相同配合比的混凝土，各试件间的表观密度差应小于5%；

b) 三块试件分别为：薄试件一块（200㎜×200㎜×20～30㎜），厚试件二块（200㎜×200㎜×60～100㎜）；

c）试件两表面应平行，厚度应均匀。薄试件不平行度应小于试件厚度的1%。各试件的接触面应结合紧密；

d）测量壁肋材料干燥状态的热物理系数时，应在105～110℃下烘干至恒重。

B.2 自保温砌块的壁肋材料、填插保温材料的比热容检测

B.2.1 自保温砌块的壁肋材料、填插保温材料的比热容检测均按现行行业标准《轻骨料混凝土技术规程》JGJ 51-2002中7.5的规定进行。

B.2.2 自保温砌块砌体的平均比热容应按照式（B.2.2.1）和（B.2.2.2）计算：

Cma=Cbr                                   （B.2.2.1）

Cbr=i=1nCi⋅mii=1nmi                              （B.2.2.2）

式中：Cbr——自保温砌块的平均比热容（可近似认为与砌体的平均比热容相等），kJ/(kg⋅K)；

Ci——组成自保温砌块的第i种材料（壁肋材料、填插保温材料等）的比热容，kJ/(kg⋅K)；

mi——组成自保温砌块的第i种材料（壁肋材料、填插保温材料等）的质量（当壁肋材料密度与孔洞填插材料等的密度之比大于100时，填插材料的质量可忽略不计），kg。

B.2.3 自保温砌块砌体的平均密度应按式（B.2.3）计算：

ρma=ζ⋅ρbr                            （B.2.3）

式中：ρbr——自保温砌块的密度，kg/m3；

ζ——对灰缝等因数影响的修正系数，按照表B.1选取。

表B.2.3  对灰缝等因数影响的修正系数取值

| 灰缝用砌筑砂浆类型 | 修正系数ξ |
| --- | --- |
| 普通砂浆 | 1.10 |
| 专用粘结剂 | 1.05 |

B.2.4 自保温砌块砌体的当量蓄热系数应按式（B.4）计算：

Seq=2πT⋅1000 {Cma⋅ρma⋅λeq                      （B.4）

式中：Seq——自保温砌块砌体的当量蓄热系数，W/(m2⋅K)；

T——计算周期，其值取24×3600，s；

Cma——自保温砌块砌体的平均比热容，kJ/(kg⋅K)；

ρma——自保温砌块砌体的平均密度，kg/m3；

λeq——自保温砌块砌体的当量导热系数，W/(m⋅K)。

- （规范性附录）
热流计法检测砌体热阻方法

C.1  仪器设备

1 热流计：应符合现行行业标准《建筑用热流计》JG/T 3016的规定；

2 温度传感器：温度测量不确定度不应大于0.5℃；

3 多通道巡回温度数据记录仪。

C.2 试件制备

详见附录A.1。

C.3 检测方法

a）热流计应直接安装在受检试件的热表面上，且应与表面完全接触。

b）温度传感器应在受检试件的两侧表面安装。热表面温度传感器应靠近热流计安装，冷表面温度传感器宜在与热流计相对应的位置安装。温度传感器连同0.1 m长引线应与受检试件表面紧密接触，传感器表面的辐射系数应与受检表面基本相同。

c）试件两侧空间应设置检测空气温度的温度传感器，并进行防辐射处理。热流计、温度传感器测点位置不应受加热装置、制冷装置、风扇、照明等的直接影响

d）检测砌体热阻时，且两侧空间空气温度恒定，两测面的空气温差不应小于20℃，低温测空气温度宜控制在-10～10℃范围内，检测持续时间应不少于72h。当自保温砌块的孔洞及保温部位与非保温部位有明显的差别时，应检测各个部位的热流和表面温度，每个部位热流计不应少于2个，且热流计总数不应少于3个。

e）检测期间应定时记录热流密度和冷、热表面温度，记录时间间隔不应大于30min。可记录多次采样数据的平均值，采用间隔宜短于传感器最小时间常数的1/2。

C.4 试验结果处理

a）自保温砌块砌体的热阻应按式（C.1）计算：

Rma=j=1nθhj−θcjj=1nqj                               （C.1）

式中：Rma——自保温砌块砌体的热阻，(m2·K)/W；

θhj——自保温砌块砌体热表面温度的第j次测量值，℃；

θcj——自保温砌块砌体冷表面温度的第j次测量值，℃；

qj——自保温砌块砌体热流密度的第j次测量值，W/m2。

b）也可采用不同热流计、温度传感器72小时的平均值计算。

c）若采取多部位分别检测热流、温度，不同部位的热阻应分别计算，砌体的热阻经不同部位面积计权求出。

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2） 表示严格，正常情况下均应该这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，方面词采用“不宜”；

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 规程中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《砌墙砖试验方法》GB 2542-2003

《烧结多孔砖》GB 13544

《砌体结构设计规范》GB 50003

《建筑抗震设计规范》GB50011

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203

《建筑抗震设防分类标准》 GB50223

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

《混凝土拌合用水标准》JGJ 63

《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ 70

《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》DBJ 13-62-2004

《福建省居住建筑节能设计使用手册》DBJ 13-62-2004

福建省工程建设地方标准

烧结煤矸石多孔砖和烧结煤矸石多孔砌块应用技术规程

条文说明

目   次

1 总 则.........................................................

2 术语、符号....................................................

2.1 术语 ......................................................

2.2 符 号.....................................................

3 材料和砌体计算指标.............................................

3.1 烧结煤矸石多孔砖（砌块）................................

3.2 砂浆.................................................... .

3.3 煤矸石多孔砖和多孔砌块计算指标.............................

4 建筑设计要求........................................... .....

4.1 一般规定....................................................

4.2 建筑节能设计.................................. ...........

5 结构设计要求.............................. . ..................

5.1 计算原则..................................................

5.2 一般规定...................................................

5.3 抗震设计...................................................

5.4 构造要求和措施............................................

6 施工.............................. . . . ............. ..... ..

6.1 一般规定..................................................

6.2 砂浆............................................ .  .... ..

6.3 砌筑要求...................................................

6.4 安全措施...................................................

7 工程验收.................................................. ....

7.1质量检验...........................................  ......

7.2工程验收..........................................  .......

附录A 自保温砌块砌体单量导热系数检测方法............. ...... ....

附录B 自保温砌块砌体当量蓄热系数检测方法............. ...... ...

附录C 热流计法检测砌体热阻方法............. ....         ... ....

1  总则

1.0.1 烧结煤矸石多孔砖的生产和应用在我国尽管有十多年的历史。在全国范围大量建厂生产烧结煤矸石多孔砖还是近几年的事。烧结煤矸石多孔砖（砌块）是以煤矸石为主要原材料辅以页岩等粘土质材料，采用烧结工艺生产多孔砖（砌块），能够充分利用煤矸石的残余热值，节约能源和耕地，确保废弃的煤矸石资源得到充分利用，保护环境。烧结煤矸石多孔砖（砌块）具有较好的经济效益、社会效益和环境效益，值得大力推广。但是，在烧结煤矸石多孔砖（砌块）的推广过程中，也暴露许多问题，如产品技术参数不完整，产品结构单一，产品节能性能不理想等，没能充分发挥此类产品节能、节材的技术特点，严重制约了烧结煤矸石多孔砖（砌块）的推广应用。为了更好地在福建省内推广和应用烧结煤矸石多孔砖（砌块），积极引导企业采用先进的技术装备，生产性能优越的烧结煤矸石多孔砖（砌块），做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，根据最新要求，编制了本规程。

1.1.2 我国是个多地震的国家，6度和6度以上地震地区占全国国土面积的2/3以上，福建省有福州、厦门等23个市（县）位于7度区内。任何一种建筑材料要广泛用于房屋建筑中，必须了解它的抗震性能和使用范围。

1.1.3 烧结煤矸石多孔砖和烧结煤矸石多孔砌块是通过高温烧结的方式生产的，所以其材料强度相对较高，稳定性较好，具有良好的承重功能；同时它的孔型排列交错，孔洞率较大，具有较好的自保温性能。本规程综合考虑了烧结煤矸石多孔砖和烧结煤矸石多孔砌块具有作为承重结构的块材及作为自保温填充墙的双重作用。并对相应的技术参数做了规定。

1.1.4 本技术规程仅适合用于烧结煤矸石多孔砖和烧结煤矸石多孔砌块，其他烧结煤矸石制品不属于本规程范围。

- 术语和符号

2.1～2.2术语和符号

2.1~2.2 所用术语和符号引自《墙体材料术语》GB/T18968、《烧结多孔砖和多孔砌块》GB13544、《烧结保温砖和保温砌块》GB 26538《民用建筑热工设计规范》GB 50176

3 材料和砌体的计算指标

3.1 烧结煤矸石多孔砖（砌块）

3.1.1  烧结煤矸石多孔砖（砌块）属于烧结多孔砖及多孔砌块的一部分，故应符合《烧结多孔砖和多孔砌块》的相关要求。

3.1.2  密度对砖和砌块的质量控制起着重要的作用，其他条件不变的情况下强度随密度的增大而增大，传热系数随密度的增大而减小。为了加强煤矸石多孔砖和多孔砌块的质量控制《烧结多孔砖和多孔砌块》GB 13544-2011，增加了密度指标的规定。

3.1.3  为了改善和提高烧结煤矸石多孔砖（砌块）的节能效果，GB 13544-2011《烧结多孔砖和多孔砌块》将多孔砖的孔洞率指标由原来的25%提高到28%，并取消了圆孔和其他孔型，规定采矩型孔或矩型条孔，并增加了孔洞尺寸要求，以改善和提高承重能力和节能效果。

3.1.4  烧结煤矸石多孔砖（砌块）有较好的自保温性能，属于烧结保温砖和保温砌块类产品，用于有节能要求部位的煤矸石多孔砖应同时满足GB13544及GB26538要求，其它部位可不受GB26538的限制。

传热系数是表征砌体保温性能的最重要的指标,由于传热系数秘砌体的厚度、砂浆的种类、厚度、施工工艺等因素都有关，本堆积统一规定为：砌体厚度方向采用单层试样，试样的长度为190mm；砂浆采用普通水泥砂浆，水泥与砂的质量比为1：3，砂浆的施工的稠度宜为60-80mm；砌筑灰缝小于10mm，宜用不大于20mm厚的水泥砂浆作抹面层，表面应平整、密实。

3.2  砂浆

3.2.2 砂浆的强度等级依据《砌体结构设计规范》GB50003，综合考虑胶凝材料及砂浆应用现状，调整了强度等级，取消了低强度等级砂浆。砂浆的强度试验方法按照《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T70-2009实行。值得注意的是砂浆的强度试验方法相对旧标准发生较大变化。

3.2.3 砂浆的稠度与砌体的含水率、使用环境条件及工人的操作习惯等因素密切相关。考虑到福建地区夏天环境最高气温达到40℃，水分蒸发比较大，稠度要求较高，因此稠度的建议范围定为60~100mm。保水率是表征砂浆保持拌和水不会因为固体颗粒的沉降或者与施工而的湿度梯度原因而自砂浆中散失的能力的物理量，保水率的优劣关系到砂浆的存储稳定性及力学性能，因此在《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/T98中对砌筑砂浆的保水率作了规定。

3.3  烧结煤矸石多孔砖（砌块）的计算指标

3.3.1~3.3.4 关于烧结煤矸石多孔砖（砌块）砌体抗压、抗剪设计强度的取值，目前尚无烧结煤矸石多孔砖砌体设计规范，设计部分只是套用现行规范中的材料强度和计算指标进行设计。通过查阅相关技术文献，本规程依据《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137和《砌体结构设计规范》GB50003制定的有关指标是可靠、安全的。

4建筑设计要求

4.1 一般规定

4.1.1

1、墙体的分段净长及竖向设计应以M0为基本模数，可以减少多孔砖种类，设计中无需排块，方便设计和施工，合理的模数也有利于建筑产业化实施。

2、建筑平面简洁规则，可以减少非主规格的砖用量，避免在砌筑时“砍砖”，减少外墙面积有利于节能，体形简洁对房屋的抗震也有利。从建筑节能的角度出发，参照DBJ 13-62-2004《福建省居住建筑节能设计标准实施细则》的有关要求对建筑体型系数作了规定。

3、墙体设置伸缩缝是为了防止墙体因温差和收缩形变产生裂缝而采取的技术措施。沉降缝、防震缝应根据地震和抗震设计的情况设置。并做好盖缝处理，以保证使用功能和观感质量。

4.1.2

1、预留孔洞、管线槽口以及门窗、设备等固定点及固定件，在施工图纸中应详细标注，可以避免和减少大凿墙体，影响砌体的承载导致质量隐患。

2、门厅及楼梯间内是布置管道井的地方，又是建筑交通紧急疏散的要道，应该合理安排竖向水、电线用的管道及各种表盒的位置，必须使其符合建筑防火设计规范等相关规范的规定。

3、下水管道由于需要维修的可能性较大，采用明管安装在管道检查和维修方面有很大的优势，建议下水管道尽量明管安装。

4.1.3  预制混凝土窗台板不得嵌入墙内，避免局部集中受力。

4.1.4  防水设计的措施主要是做好易漏水或湿度较大的部位设计，保证施工质量，防止墙体粉化和耐久性降低等质量问题出现。

4.2建筑节能设计

4.2.1~2  近年来，建筑材料的性能确大大提高，烧结煤矸石多孔砖也是如此。本规程目标就是充分发挥煤矸石多孔砖和多孔砌块的保温隔热优势，引导企业生产多孔洞、高隔热、高强度的产品，落实节能、节材政策并逐步淘汰落后的生产企业。而烧结煤矸石多孔砖的节能效果有限，可通过选择传热量少气密性好的外窗和提高其他部位的绝热能力，在满足耗热量指标的前提下，可以降低对墙体传热系数的限值要求，达到自保温要求。实际工程设计中，还允许采用多种墙体保温形式，逐步实现墙体保温系统与建筑同寿命，提高室内环境热舒适度，达到建筑节能的目的。

4.2.3  该规定是符合福建省现阶段的建筑节能要求，为了提醒相关人员注意，故规定本条。

4.2.4  本条所例举的是在工程实践中经常被忽视或做的不到位的地方应给予加强。

4.2.5  围绕护结构的传热系数和热惰性指标是节能设计中最重要的两个指标， DBJ13-62-2004《福建省居住建筑节能设计使用手册》中关于煤矸石烧结砖（砌块）砌体的节能指标设计人员可以直接采用，墙体构造统一如下：20mm水泥砂浆+190mm煤矸石烧结砖+20mm水泥砂浆的形式。在实际设计中可能会遇到非标的构造图，本条文提出了当量导热系数、当量蓄热系数的计算方法。

5  结构设计

5.1  设计原则

结构设计应遵守的基本原则，引自《砌体结构设计规范》GB 50003

5.3  抗震设计

5.3.1~5.3.3 引自《建筑抗震设计规范》GB 50011第10.1、10.2条。

5.4  构造要求与措施

5.4.1~5.4.7  砌体房屋因墙体裂缝而影响工程质量，进而引起各种纠纷的案例呈逐年上升之势。本节列车了防止或减轻墙体开裂的主要措施，合理地选择和应用这些措施，可以做到使砌体房屋墙体裂缝的产生和发展大道可以接受的程度。

6  施工

6.1  一般规定

6.1.1 材料是建筑工程质量的基础，而施工是关键，要求施工单位根据当地的气候环境编制详细的施工方案，并经过监理单位审核批准是十分有必要的。

6.1.2 在砌体工程中，应用合格的材料是保证工程质量的前提。材料的产品合格证和产品型式检验报告是工程质量评定中必备的质量保证资料之一，本条文明确提出了要求。在一些地区还要求有在相关行政部门备案、推广应用证明等证明文件，管理部门在办理这些证件时必须审查企业的生产和质量保证体系等软硬件能力，达到要求后方可颁发证书。故要求提供此类质量保证文件，也是加强质量管理和监督的有效手段之一。

6.1.3 本条文是为了规范产品的装卸和运输。目前，多孔砖和多孔砌块的装卸主要是采用人工搬运。有部分工地为了节约时间和人工，采用自卸汽车卸货，这样造成产品破坏严重。所以本条文严格禁止采用自卸汽车卸货。随着技术的进步，部分厂家已经开始使用打包机包装产品，采用叉车装卸，这样既提高了装卸的效率，又保证了产品装卸过程中不易破损，是今后发展的方向。

6.1.4 水泥的抗压强度和安定性是判定水泥是否合格的两项技术指标，因此在水泥使用前应进行复检，并且《砌体工程施工质量验收规范》要求同一厂家、同一编号为一组批。

由于各种水泥的成分不一，当不同水泥混合使用后往往会发生材料化学反应或强度降低现象，引起工程质量问题，应注意不同品种水泥的使用，不得混合使用。

6.1.5 采用过筛的中砂，既能满足和易性要求，又能节约水泥，因此，建议优先选用。砂中含泥量过大，不但会增加砂浆的水泥用量，还可能使砂浆的收缩值变大，耐水性降低，进而影响砌筑质量。因此在生产砂浆时，应注意控制砂的含泥量。为了综合利用资源，人工砂、山砂经过试验满足《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98的规定均可使用。

6.1.6

1 用于消化石灰膏的生石灰或生石灰粉是配制水泥混合砂浆的主要掺合料，其品质指标应符合国家现行的有关标准。

2 在混合砂浆中起作用的消石灰，为了保证生石灰消解完全，进而保证砂浆质量，需要将块状生石灰熟化成石灰膏，本条文规定了保证石灰膏的质量有一些具体的要求，因为消石灰粉是未充分熟化的石灰，颗粒粗大，起不到改善和易性的作用。同样，磨细的生石灰粉也必须熟化成石灰膏后方可使用。

3 粉煤灰是常用于砂浆中掺合料，其品质指标，应符合国家现行的有关标准要求。

6.1.7  当水中含有有害物质时，将会直接影响水泥的正常凝结，并可能对钢筋产生锈蚀。因此要求用于拌制砂浆的水，其水质必须符合国家现行行业标准《混凝土拌合用水标准》JGJ63的要求。

6.1.8  掺入外加剂是砂浆发展的方向，使用外加剂不但可以改变砂浆的和易性，又能改善砂浆的其它性能。要求厂家提供合格证书等有关证明和型式检验报告，确保外加剂的质量，为了保证工程质量，必须经检验和试配符合要求后，才能应用于工程。

6.1.9  钢筋是墙体的结构性材料，其性能必须符合国家现行的有关规定，且经过复试合格后方可使用。

6.1.10

1 要求场地平整、无积水是为了控制砖的含水率。

2 分别堆放和标识，避免砖的混用。

3 方便于施工和管理所提的要求。

6.1.11  试验结果表明，砖浇的过湿，或在砌筑前临时浇水，砖表面形成水膜，影响砌体质量。而砖过于干燥导致砂浆水分被砖过量吸收，水化不充分影响砂浆的粘接强度。故本条文对砌筑时砖或砌块应处于的含水状态做了具体的规定。

6.1.12  脚手架眼都不可避免的对墙体有所削弱，本条文规定脚手架眼应避开局部承压力、应力集中、加强整体的连接等部位。

6.1.13 在墙体上留置临时洞口，施工中常常会遇到，如果预留孔洞不当，必然削弱墙体的完整性受力，或造成洞口砌体变形。故作此规定。

6.1.14 墙体的防渗施工是墙体施工的难点，本条从材料的质量、裂缝和孔洞的预处理、防渗施工措施等三个方面阐述了施工的质量控制要点。

6.2  砂浆

6.2.1  煤矸石多孔砖和多孔砌块的砌筑施工使用的现场拌制砂浆容易存在着材料比例不稳定、保水差、施工性能差、强度不稳定等缺点，大大降低了砌体施工的质量。湿拌砂浆是预拌砂浆的一种，其材料的稳定性可以控制，但是由于水泥水化的原因，湿拌砂浆的储存时间较短，不适合大规模进行砌筑施工。从控制砌体施工的质量和方便施工的角度，本条文推荐使用干混砂浆作为煤矸石多孔砖和多孔砌块的粘结材料。这也符合推广预拌砂浆的产业政策。

6.2.2 采用合适的搅拌方式和搅拌时间，可以降低劳动强度和保证砂浆的质量。本条文规定必须采用机械搅拌，对不同品种的砂浆分别规定了最少搅拌时间。

6.2.3 目的是使砂浆试块的试验结果更具有代表性。

6.2.4为了保证砌筑砂浆的性能，参考《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98而作出的规定。

6.2.6 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98为现行行业标准，应予执行。砂浆所用的材料多为天然地方材料，存在差异，应通过试配试验给予确定。

6.2.7 砂浆拌合物随着使用时间的延长，和易性降低，水分损失加剧、水泥开始水化，这些因素都导致砂浆的性能降低。所以控制在合理的时间范围内使用是必要的。

6.3砌筑要求

6.3.1砌体施工设置皮数杆是控制灰缝，减少错误的有效方法。

6.3.2 抗震设防地区，《建筑抗震设计规范》GB50011明确规定：多层砖房应按要求设置钢筋混凝土构造柱。构造柱将砌体结构自然分成若干部分，因而为砌体分段施工提供了便利，故增加了工作段的位置可设在构造柱处内容。为了给留置斜槎创造有利条件，并有利于保证墙体的稳定性和组织流水施工作业，故规定施工段的高度差，不得超过一个楼层的高度。

6.3.3 为保证砌体稳定性和方便施工做的规定。

6.3.4

1 窗洞口的下边角处为易产生裂缝的应力集中部位。

2 一顺一丁，梅花丁等砌筑形式在砌体施工中采用较多，且整体性较好，而砌体上下错缝、内外搭砌也是为了保证砌体的整体性。砖柱采用包芯砌法，质量难以保证，且不易检查，故规定不得采用。

3 砌体灰缝砂浆饱满度是保证砌体的实际抗压强度满足设计规定值的重要量化指标。本规程依据煤矸石多孔砖的特点。结合试验结果，对水平灰缝砂浆饱满度的规定值做了调整，严于其他相关标准，有80%调整为85%。根据四川省建筑科学研究院的试验得到，竖缝无砂浆砌体的抗剪强度比竖缝有砂浆砌体的抗剪强度低23%，故本条仍沿用《多孔砖砌体结构技术规范》JGJ137的规定。

4 砌体转角处和交接处的砌筑和接槎质量。是保证砌体结构整体性能和抗震性能的关键之一。故作此规定。

5~8 保证砌筑质量的一些细节做法，也是施工时经常被忽视的细节。

6.3.5  砌完一个楼层后，应及时校核墙体轴线尺寸和标高，避免超出砌体尺寸允许偏差，影响工程质量，造成损失。

6.3.6  如果在设置的构造缝内夹有砂浆、碎砖块和其他杂物，会影响设缝的作用，故应注意。

6.3.7  砌入墙内的钢筋网片，其纵横筋如重叠点焊，则会影响灰缝宽度。设置在砌体水平灰缝中的钢筋难以保证上下至少各有2mm后的砂浆层，会削弱或失去钢筋网片的作用。

6.3.8~6.3.10  保证浇筑混凝土构件质量的措施。

6.3.11~6.3.13  避免因打凿墙体对结构墙体形成缺陷，影响砌体承载而成隐患，做的规定和采取的一些技术保证措施。

6.3.14  对新砌筑砂浆，急雨冲去水泥等胶结材料，形成砂缝，对砌筑尤甚。雨后继续施工时，应复核墙体的垂直度，确定雨水对新砌体的影响程度。

6.4安全措施

6.4.2 避免落砖应采取的措施。

6.4.3~6.4.6  砂浆、混凝土因采用的胶凝材料是水泥，达到设计强度是有龄期的。施工时尤其应注意加荷载过快大而引起安全事故或质量隐患。当可能遇到大风时，应按照《多孔砖砌体结构技术规范JGJ137第6.3.3条，对稳定性较差的窗间墙、独立柱等采取安全技术措施。

7  工程验收

7.1  质量检验

I 一般规定

7.1.1~7.1.4 烧结煤矸石多孔砖（砌块）砌体分项工程质量验收应满足的基本要求。

II  主控项目

7.1.5  烧结煤矸石多孔砖（砌块）的强度等级符合设计要求是保证砌体受力性能的基础。因此必须合格。关于检验批数量，《烧结多孔砖和多孔砌块》GB13544中规定出厂检验或型式检验3.5万块~15万块为1个检验批，考虑到工地的进场检验应有较明确的要求，和良好的可操作性，故本规程仍按《砌体工程施工质量验收规范》GB50203规定5万块为一个检验批。

7.1.6  水泥是保证砂浆技术性能的决定性因素，因此对水泥的强度、安定性应进行进场复检。

7.1.7  砂子是保证砂浆技术性能的决定性因素，因此对砂子的含泥量应进行进场复检。

7.1.8  钢筋时主要的结构材料，必须达到相关标准技术要求，必须做好隐蔽工程记录。

7.1.11  《砌体结构设计规范》GB50003对砂浆强度等级是按试块的抗压强度平均值定义的，并在基础上考虑砂浆抗压强度降低25%的条件下确定砌体强度。多年工程实践证明，能够满足结构可靠性的要求，故《砌体工程施工质量验收规范》GB50203用此方法来评定砂浆的施工质量。

7.1.13 烧结煤矸石多孔砖（砌块）砌体的轴线位置偏移和垂直度是影响结构受力性能和结构安全的关键检测项目，因此，将其列入主控项目。允许偏差值和抽检数量执行《砌体工程施工质量验收规范》GB50203。

7.1.14 构造柱是房屋抗震设防的重要构造措施。为保证构造柱与墙体可靠的连接，使构造柱能充分发挥其作用而提出的施工要求。外露的拉结筋有时会妨碍施工，必要时进行弯折是可以的，在弯折和平直复位时，应仔细操作，避免使埋入部分的钢筋产生松动。

7.1.15 构造柱的位置及垂直度的允许偏差引用《砌体工程施工质量验收规范》GB50203，经多年工程实践，证明其尺寸允许偏差时适宜的。

Ⅲ  一般项目

7.1.16 本条是从确保砌体结构整体性和有利于结构承载出发，对组砌方法提出的基本要求，施工中应予满足。“通缝”指上下两皮砖搭接长度小于25mm的部位。

7.1.17 灰缝横平竖直，厚薄均匀，既是对砌体表面的美观的要求，又有利于砌体均匀传力。此外，试验表明，灰缝厚度还影响砌体的抗压强度。

7.1.18 本条所列烧结煤矸石多孔砖（砌块）砌体一般尺寸偏差，虽对结构的受力性能和结构安全性不产生重要影响，但对整个建筑物的施工质量、经济性、简便性、建筑美观和确保有效使用面积产生影响，故施工中对其偏差也应予以控制。

7.1.19 砌体水平灰缝中钢筋居中放置有两个目的：一是对钢筋有较好的保护；二是使砂浆层能与多孔砖或多孔砌块较好地粘结。要避免钢筋偏上或偏下而与块体直接接触的情况出现，因此规定水平灰缝厚度不应大于钢筋直径4mm以上，但灰缝过厚又会降低砌体的强度，因此，施工中应予注意。

7.2工程验收

7.2.5 砌体中的裂缝现象常有发生，且又常常影响工程质量验收工作。因此，对有裂缝的砌体怎样进行验收应予规定。本条按是否影响结构安全性做了不同的两条规定。