
福建省工程建设地方标准

                                                 DBJ XXX-20XX
                                                       建设部备案号：XXX－20XX


脱硫石膏砂浆应用技术规程

Technical specification for application of gypsum mortar

 from flue gas desulfurization

（征求意见稿）

20XX－XX－XX发布                     20XX－XX－XX实施


福建省住房和城乡建设厅  发布

福建省工程建设地方标准

脱硫石膏砂浆应用技术规程

Technical specification for application of gypsum mortar 

from flue gas desulfurization

DBJ XXX-20XX

   J XXX－20XX

主编单位：厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
批准部门：福建省住房和城乡建设厅
实行日期：20××年××月××日
前  言

根据《福建省住房和城乡建设厅关于2012年科学技术项目计划的通知》（闽建科[2012] 23号文）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要技术内容是：1 总则；2 术语和分类；3 材料；4生产、储存及运输；5脱硫石膏粘结砂浆施工与质量验收；6脱硫石膏抹灰砂浆施工与质量验收；7脱硫石膏地面砂浆施工与质量验收。

本规程由福建省住房和城乡建设厅负责管理，由厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司负责具体技术内容的解释。本规程执行过程中如有意见或建议，请寄送厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（地址：厦门市湖滨南路62号，邮编：361004）。

本规程主编单位： 

本规程参编单位： 

本规程主要起草人员： 

本规程主要审查人员：      
目  录

1

1  总则

2

2  术语和分类

2

2.1  术语

2

2.2  分类

3

3  材料

3

3.1  一般规定

3

3.2  技术要求

5

4  生产、储存及运输

5

4.1  原材料检验与贮存

5

4.2  计量与搅拌

6

4.3  包装、储存和运输

7

5  脱硫石膏粘结砂浆施工与质量验收

7

5.1  一般规定

7

5.2  施工准备

7

5.3  施工

9

5.4  冬季施工

9

5.5  质量验收

11

6  脱硫石膏抹灰砂浆施工与质量验收

11

6.1  一般规定

11

6.2  施工准备

12

6.3  手工施工

12

6.4  机喷施工

13

6.5  冬季施工

13

6.6  质量验收

16

7  脱硫石膏地面砂浆施工与质量验收

16

7.1  一般规定

17

7.2  施工准备

17

7.3  普通脱硫石膏地面砂浆的施工

18

7.4  自流平脱硫石膏砂浆施工

7.5  冬季施工
19
7.6  质量验收
19
21

本规程用词说明

22

引用标准名录

附：条文说明
23

 
Contents
1  General provisions.....................................................................1
2  Terms and classification.................................................................2
2.1  Terms............................................................................2
2.2  Classification......................................................................2
3  Materials.............................................................................3
3.1  General requirements................................................................3
3.2  Technical requirements..............................................................3
4  Production,storing and transportation.......................................................5
4.1  Inspection and storage of raw materials..................................................5
4.2  Metering and mixing................................................................5
4.3  Package,storing and transportation .....................................................6
5  Construction and quality acceptance of gypsum binder from flue gas desulfurization.................7
5.1  General requirements................................................................7

5.2  Construction preparation.............................................................7

5.3  Construction.......................................................................7
5.4  Construction in winter..............................................................9

5.5  Quality acceptance.................................................................9

6  Construction and quality acceptance of gypsum plaster from flue gas desulfurization................. 11
6.1  General requirements...............................................................11

6.2  Construction preparation............................................................11

6.3  Construction by hand...............................................................12

6.4  Construction by machine............................................................12

6.5  Construction in winter..............................................................13

6.6  Quality acceptance.................................................................13

7  Construction and quality acceptance of gypsum flooring from flue gas desulfurization............... 16
7.1  General requirements...............................................................16

7.2  Construction preparation............................................................17

7.3  Construction of ordinary gypsum flooring from flue gas desulfurization.......................17

7.4  Construction of gypsum based self-leveling floor compound................................18

7.5  Construction in winter..............................................................19

7.6  Quality acceptance.................................................................19

Explanation of wording in this specification......................................................21
List of quoted standards......................................................................22
Addition：Explanation of provisions...........................................................23



1  总则
1.0.1  为规范脱硫石膏砂浆的生产与应用，保证脱硫石膏砂浆的生产与施工质量，做到技术先进、经济合理、安全适用，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于一般工业与民用建筑工程内墙、顶棚及室内地面的粘结、抹灰、找平等工序的脱硫石膏砂浆的生产、施工与质量验收。
1.0.3  脱硫石膏砂浆的生产与应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。 

2  术语和分类
2.1  术语

2.1.1  脱硫石膏砂浆  gypsum mortar from flue gas desulfurization 

以脱硫石膏为主要原材料生产的半水石膏或Ⅱ型无水石膏单独或两者混合后为主要胶凝材料，加入适量的外加剂，也可加入细集料，经工厂混合而成的混合物，在使用地点按规定比例加水拌和使用。

脱硫石膏地面砂浆  gypsum flooring from flue gas desulfurization

用于室内地面找平的脱硫石膏砂浆。

2.1.3  脱硫石膏底层抹灰砂浆  gypsum plaster from flue gas desulfurization for base coating 

用于基层找平的脱硫石膏抹灰砂浆，即传统抹灰的刮糙层，通常含有集料。

2.1.4  脱硫石膏面层抹灰砂浆  gypsum plaster from flue gas desulfurization for finish coating 

用于脱硫石膏底层抹灰砂浆或其他基层上的薄层找平或饰面的脱硫石膏抹灰砂浆。

2.1.5  脱硫石膏轻质底层抹灰砂浆  lightweight gypsum plaster from flue gas desulfurization for base coating

用于基层墙体找平的脱硫石膏抹灰砂浆，通常含有轻集料，其硬化体体积密度不大于1000kg/m3。

2.1.6  建筑地面  building ground

建筑物底层地面和楼层地面的总称。

2.2  分类

2.2.1  脱硫石膏砂浆按功能分为脱硫石膏抹灰砂浆、脱硫石膏地面砂浆及脱硫石膏粘结砂浆。

2.2.2  脱硫石膏抹灰砂浆按用途分为如下三类：

脱硫石膏底层抹灰砂浆，代号为PB。
脱硫石膏轻质底层抹灰砂浆，代号为PL。

脱硫石膏面层抹灰砂浆，代号为PF。

2.2.3  脱硫石膏地面砂浆按用途分为如下二类：
普通脱硫石膏地面砂浆，代号为DP。
自流平脱硫石膏砂浆，代号为DZ。

2.2.4  脱硫石膏粘结砂浆按用途分为如下二类：
普通型粘结石膏砂浆，代号为BG。
快凝型粘结石膏砂浆，代号为BR。

3  材料
3.1  一般规定

3.1.1  脱硫石膏砂浆所使用的原材料不应对人体、生物与环境造成有害影响，并应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求。

3.1.2  脱硫石膏的pH值、水溶性氧化镁含量、水溶性氧化钠含量以及氯离子含量应符合现行行业标准《烟气脱硫石膏》JC/T 2074的要求。脱硫石膏生产的建筑石膏的物理力学性能应符合现行国家标准《建筑石膏》GB/T 9776的要求。 

3.1.3  脱硫石膏砂浆中用砂含水率不应大于0.5%，其他性能应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684中I或II类的要求。 

3.1.4  脱硫石膏砂浆中轻集料可采用膨胀玻化微珠、膨胀珍珠岩等材料。膨胀玻化微珠应符合现行行业标准《膨胀玻化微珠》JC/T 1042的要求，膨胀珍珠岩应符合现行行业标准《膨胀珍珠岩》JC/T 209的要求，轻集料的含水率不应大于1.0%。

3.1.5  无机填料以及增稠剂、保水剂、缓凝剂、减水剂等外加剂应符合国家现行有关标准的要求。

3.1.6  脱硫石膏砂浆的拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的要求。

3.2  技术要求 

3.2.1  脱硫石膏抹灰砂浆的性能指标应符合表3.2.1的要求。

表3.2.1  脱硫石膏抹灰砂浆的性能指标

	项    目
	性能指标
	试验方法

	
	PB型
	PF型
	PL型
	

	细度
	4.75mm方孔筛筛余/%
	0
	——
	0
	GB/T 28627


	
	1.0mm方孔筛筛余/%
	——
	0
	——
	

	
	0.2mm方孔筛筛余/%
	——
	≤40
	——
	

	初凝时间/min
	≥60
	≥60
	≥60
	

	终凝时间/min
	≤480
	≤480
	≤480
	

	保水率/%
	≥75
	≥90
	≥60
	

	绝干抗折强度/MPa
	≥2.0
	≥3.0
	≥1.0
	

	绝干抗压强度/MPa
	≥4.0
	≥6.0
	≥2.5
	

	体积密度/(kg/m3)
	——
	——
	≤1000
	

	拉伸粘结强度/MPa
	≥0.4
	≥0.5
	≥0.3
	


3.2.2  脱硫石膏粘结砂浆的性能指标应符合表3.2.2的要求。 

表3.2.2  脱硫石膏粘结砂浆的指标

	项    目
	性能指标
	试验方法

	
	BR型
	BG型
	

	细度
	1.18mm方孔筛筛余/%
	0
	0
	JC/T 1025


续表3.2.2  脱硫石膏粘结砂浆的指标
	项    目
	性能指标
	试验方法

	
	BR型
	BG型
	

	细度
	0.15mm方孔筛筛余/%
	≤1
	≤25
	JC/T 1025

	初凝时间/min
	≥5
	≥25
	

	终凝时间/min
	≤20
	≤120
	

	绝干抗折强度/MPa
	≥5.0
	≥5.0
	

	绝干抗压强度/MPa
	≥10
	≥10
	

	拉伸粘结

强度/MPa
	与水泥砂浆
	≥0.7
	≥0.5
	JC/T 1025

	
	与聚苯板
	≥0.2
	≥0.1
	养护按JC/T 1025

测试按JG 149


3.2.3  脱硫石膏地面砂浆的性能指标应符合表3.2.3的要求。

表3.2.3  脱硫石膏地面砂浆的性能指标

	项    目
	性能指标
	试验方法

	
	DP型
	DZ型
	

	初凝时间/min
	≥60
	≥60
	JC/T 1023

	终凝时间/min
	≤480
	≤360
	

	30min流动度损失/mm
	——
	≤3
	

	24h抗折强度/MPa
	——
	≥2.5
	

	24h抗压强度/MPa
	——
	≥6.0
	

	绝干抗折强度/MPa
	≥7.5
	≥7.5
	

	绝干抗压强度/MPa
	≥20
	≥20
	

	拉伸粘结强度/MPa
	——
	≥1.0
	

	收缩率/%
	——
	≤0.05
	


4  生产、储存及运输

4.1  原材料检验与贮存

4.1.1  原材料进厂时，供方应按批次向需方提供质量证明文件。

4.1.2  原材料进厂后，应进行质量检验，并应符合下列要求：

1  脱硫石膏生产的石膏基胶凝材料的检验批次应符合现行国家标准《建筑石膏》GB/T 9776的要求；检验项目应符合现行国家标准《建筑石膏》GB/T 9776及现行行业标准《烟气脱硫石膏》JC/T 2074的要求。
2  细集料的检验批次与检验项目应符合现行行业标准《建设用砂》GB/T 14684的要求。

3  其他原材料的检验项目和检验批次应符合国家现行有关标准的要求。
4.1.3  原材料的贮存符合下列要求：

1  各种原材料应分仓贮存，标示清晰。
2  脱硫石膏生产的石膏基胶凝材料应按生产厂家、品种及强度等级分别贮存，防止受潮和污染。贮存期限不宜超过三个月。超期的石膏基胶凝材料或者对其质量有怀疑时应重新进行检验，合格后方可使用。

3  细集料应按不同品种、规格分别贮存，应采取措施保证集料均匀、不分层，同时避免混杂或污染。必要时应分级筛分，按不同粒径等级分别贮存在不同的专用场地或储存仓内。

4  矿物掺合料应按品种、级别分别贮存，防止受潮及污染，严禁与其它粉状料混杂。

5  外加剂应按生产厂家、品种分别贮存，应采取措施保持匀质。

4.2  计量与搅拌

4.2.1  脱硫石膏砂浆的生产应采用专用搅拌机，并应配置计算机自动控制配料系统。
4.2.2  设备应能满足不同品种砂浆的连续生产，计量设备应满足计量精度的要求，应定期检定并合格方能进行生产。计量设备应依法委托有资质的机构进行计量检定。
4.2.3  计量应采取质量法计量，计量允许误差应满足表4.2.3的规定。
	表4.2.3    原材料计量允许误差

	原材料
	脱硫石膏
	细集料
	外加剂
	矿物掺合料

	每盘计量允许误差(%)
	± 1
	± 2
	± 1
	± 1


4.2.4  原材料进入搅拌机时及在搅拌的过程中物料温度不应超过50℃。
4.2.5  每一台班正式称量前，应对计量设备进行零点校核。
4.2.6  搅拌时间应参照搅拌机的技术参数并通过试验确定，应保证砂浆混合物的搅拌均匀。
4.2.7  砂浆品种更换时，搅拌及输送设备应清理干净。
4.3  包装、储存和运输

4.3.1  脱硫石膏砂浆的包装可分为袋装和散装，袋装时每袋包装的净含量不应小于标志质量的98%，随机抽取20包净含量之和不应小于包装标志的质量总和。
4.3.2  脱硫石膏砂浆袋装时，包装袋上应有标志标明产品商标、使用说明、贮存条件、名称、代号、生产厂名、地址、净含量、加水范围、保质期、生产日期、出厂产品编号及执行标准编号等，其包装外观应符合现行的《水泥包装袋》GB 9774的有关规定。
4.3.3  脱硫石膏砂浆散装时，可采用罐装车运输，并提交与袋装标志内容相同的卡片。
4.3.4  在储存和运输过程中脱硫石膏砂浆不得受潮和混入杂物。在施工现场存储时应采取防雨防潮措施，散装脱硫石膏砂浆储存时，筒仓应有防雨和减少分层离析措施。

4.3.5  脱硫石膏砂浆装卸时应按不同种类、编号分别垒包堆放，包数不得超过10包，同时应轻抬轻放，防止损坏包装袋。施工现场使用时，筒仓应有明显标记，更换产品类别时，筒仓应清空并清理干净，严禁混存混用。
4.3.6  散装脱硫石膏砂浆必须在专用封闭式筒仓内储存。脱硫石膏砂浆的保质期为3个月，超期的脱硫石膏砂浆应重新进行检验，合格后方可使用。

5  脱硫石膏粘结砂浆施工与质量验收

5.1  一般规定

5.1.1  本章适用于一般工业与民用建筑工程中用于砌筑石膏砌块、粘结石膏条板的非承重內隔墙及粘结聚苯板内保温层的脱硫石膏粘结砂浆的施工与质量验收，脱硫石膏粘结砂浆不得用于室外、室内长期接触潮湿或有腐蚀介质的环境。

5.1.2  脱硫石膏粘结砂浆所砌筑的石膏砌块、粘结的石膏条板内隔墙及聚苯板内保温层的构造设计、性能及使用范围应符合国家现行相关标准的规定。 
5.1.3  脱硫石膏粘结砂浆的加水量应根据施工要求和产品说明书确定。

5.1.4  进行石膏砌块、石膏条板及聚苯板砌筑、粘结施工前，应编制砌块、条板、聚苯板的立面排块图，排块图应符合相应规范的要求。

5.1.5  脱硫石膏粘结砂浆不得与水泥砂浆混合使用。 
5.1.6  利用脱硫石膏粘结砂浆进行石膏砌块、石膏条板施工时，砌体内不应混有粘土砖、蒸压加气混凝土砌块、混凝土小型空心砌块等其他砌体材料。
5.1.7  在石膏砌块、石膏条板内隔墙上开槽设置管线时，应待脱硫石膏粘结砂浆达到设计要求的粘结强度后方可进行。
5.1.8  脱硫石膏粘结砂浆施工前，前道分项工程应经验收合格方能施工。
5.2  施工准备

5.2.1  基层表面应平整、清洁，无脱层、无空鼓、无裂缝、无油污、无污染杂物等。凸起、空鼓和疏松部位应剔除并找平。

5.2.2  预埋件、预留槽的位置正确、数量无误，并经验收合格。

5.2.3  石膏砌块、石膏条板、聚苯板表面应清洁，外观质量合格，产品的龄期应符合国家现行有关标准的规定。

5.2.4  石膏砌块砌体底部应设置墙垫，墙垫应符合现行行业标准《石膏砌块砌体技术规程》JGJ/T 201的规定。石膏砌块砌筑施工前，现浇混凝土墙垫的强度应达到1.2MPa。

5.2.5  石膏砌块、石膏条板砌筑施工前，砌块、条板的含水率不应大于8%。

5.2.6  粘贴聚苯板内保温层施工前，应按现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144中附录B第B.1节的规定进行基层与脱硫石膏粘结砂浆的现场拉伸粘结强度检验，现场拉伸粘结强度应不低于0.3MPa，且粘结界面脱开面积不应大于50%。

5.3  施工

5.3.1  普通型粘结石膏砂浆的搅拌应遵循搅拌—静置—搅拌的顺序，搅拌时间不应小于3min，静置的时间宜为3min～5min；快凝型粘结石膏砂浆的搅拌应均匀。

5.3.2  脱硫石膏粘结砂浆施工时，严禁二次加水搅拌后继续使用。

5.3.3  石膏砌块砌体的砌筑施工应符合下列要求：

1  砌筑前，应按施工图弹出内隔墙砌体的位置线，在内隔墙砌体的阴阳角处应设立皮数杆，皮数杆的间距不宜大于15m。

2  砌筑时，脱硫石膏粘结砂浆应均匀的涂抹在砌块预定基面上，将砌块精确的放置在预定位置，用力压平，并用橡皮锤轻轻敲实、压紧，将多余料浆及时清理干净；在砌筑过程中随时用靠尺找平；在粘结砂浆凝固前校正平整度和垂直度。

3  水平和竖直灰缝应横平、竖直、厚度均匀、密实、饱满，灰缝砂浆的饱满度按净面积计算不得低于80%，不得出现瞎缝、假缝。

4  有特殊连接构造要求的部位，可采用薄层粘结施工，灰缝的宽度为3mm～5mm，其他部位水平灰缝的厚度和竖向灰缝的宽度应控制在7mm～10mm。

5  砌筑时，粘结砂浆应随铺随砌，水平灰缝宜采用铺浆法砌筑，一次铺浆长度不得超过一块砌块的长度。竖向灰缝应采用满铺端面法，不应先干砌后灌缝。

6  脱硫石膏粘结砂浆砌筑石膏砌块内隔墙时，每天的砌筑高度不宜超过3m。
5.3.4  石膏条板内隔墙的粘结施工应符合下列要求：

1  施工前，应按排块图弹线，标出每块条板的安装位置，门窗洞口的位置，弹线应清晰，位置应准确。

2  施工前，普通石膏条板的底端应进行防潮处理。
3  施工时，脱硫石膏粘结砂浆应均匀的满刮在条板的企口及顶面，条板的顶端宜局部封孔，按弹线位置将条板安装就位，先推紧侧面，再顶牢顶面。板下两侧可打入木楔楔紧，木楔的位置应选择在条板的实心肋处。条板的下端面距离地面的预留空间宜为30mm～60mm，缝隙处可用石膏砂浆填实。安装的过程中，随时用靠尺检查其平整度。 

4  条板缝隙间的粘结砂浆应填满、密实，板缝间隙应揉挤严密，挤出的粘结砂浆应刮平，企口的接缝处应采取防裂措施。 

5  木楔应在底部填充砂浆有足够的强度后方可抽出，抽出木楔后应采用相同的砂浆灌实楔孔。

5.3.5  聚苯板内保温层的粘结施工应符合下列要求：

1  施工前，应根据内保温层的排块图、设计厚度、空气厚度弹出聚苯板的粘贴控制线、门窗洞口控制线。

2  粘贴时，可采用点框法或条粘法粘结，涂抹在聚苯板背面的脱硫石膏粘结砂浆面积不得小于聚苯板面积的40%。进行挤塑聚苯板粘贴时，应在聚苯板背面先涂刷一层配套的界面剂，界面剂表干后再涂刷脱硫石膏粘结砂浆。
3  粘贴聚苯板时，应按控制线从下至上逐层粘贴，竖缝应逐行错缝，墙角处应交错互锁，侧面不留碰头灰。

4  粘贴聚苯板时，应保证粘结砂浆与墙面的充分接触，聚苯板应粘结牢固，不得松动。 
5.3.6  施工过程中落地浆料和修整过程中刮、搓下的浆料不得再回收利用；已初凝的浆料不得再回收利用。
5.3.7  每循环施工作业完成后，所使用的工具应及时的清洗干净。

5.3.8  脱硫石膏粘结砂浆施工作业完成后，应及时的进行通风排湿、干燥养护，养护期间严禁浸水、撞击、振动，严禁热源直接烘烤。

5.4  冬季施工

5.4.1  昼夜室外平均气温连续5d低于5℃时，脱硫石膏粘结砂浆的施工应按冬季施工的规定执行。
5.4.2  聚苯板内保温层不宜进行冬季施工。
5.4.3  石膏砌块、石膏条板内隔墙工程的冬季施工应编制相应的施工方案。

5.4.4  冬季施工时，石膏砌块、石膏条板不得遇水浸冻。

5.4.5  冬季施工时，应采用快凝型脱硫石膏粘结砂浆。

5.4.6  冬季施工时，应对脱硫石膏粘结砂浆原材料、施工设备采取保温防冻措施，应对脱硫石膏粘结砂浆的运输与储存采取保温措施，不得使用已冻结的脱硫石膏粘结砂浆。

5.4.7  施工完成后，应及时的使用保温材料对墙体进行覆盖保温养护，砌筑面不得留有粘结浆。

5.5  质量验收

5.5.1  脱硫石膏粘结砂浆粘结聚苯板内保温层的施工应作为内保温层的主要施工工序进行质量验收。

5.5.2  对同品种脱硫石膏粘结砂浆，应对初凝时间、 终凝时间、 抗折强度、 抗压强度、 拉伸粘结强度进行进场复验, 复验应为见证取样送检。复验应以同一生产厂家每400 t为一个检验批, 不足上述数量时, 应按一批计。
5.5.3  脱硫石膏粘结砂浆施工质量验收的检验批及检查数量应符合下列规定：

1  石膏砌块砌体工程应以同一生产厂家每10000块同规格、同型号的为一个检验批，不足10000块的应按一批计。每个检验批的标准间中应至少抽查10%，但不少于3间进行检查。不足3间时应全数检查。
2  石膏条板工程应以同一生产厂家同规格、同型号的每50间（大面积房间和走廊按内隔墙墙面每30 m2为一间计算）为一个检验批，不足50间的应按一批计；每个检验批中应至少抽查10%，但不少于3间进行检查。不足3间时应全数检查。

3  聚苯板内保温层应以每500 m2～1000 m2为一个检验批，不足500m2的应按一批计；每个检验批每100 m2应至少抽查一处，每处不得小于10 m2。

4  每一检验批中应至少留置一组绝干抗压、绝干抗折强度试块，砂浆试块应在使用地点随机取样，试块的制作、养护、检验应符合现行行业标准《粘结石膏》JC/T 1025的绝干强度规定。

5.5.4  脱硫石膏粘结砂浆工程质量验收的主控项目应符合下列规定：

1  所用材料的品种和性能应符合设计要求和本规程的要求。

   检查方法：检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和施工记录。

2  对于脱硫石膏粘结砂浆砌筑的石膏砌块、粘结的石膏条板内隔墙工程，同一验收批的砂浆试块绝干抗压、绝干抗折强度平均值应大于或等于标准值的1.10倍，且最小值应大于或等于标准值的0.85倍。当同一验收批试块少于3组时，每组试块强度平均值应大于或等于标准值的1.10倍。
检查方法：检查脱硫石膏粘结砂浆试块强度试验报告。
3  对于脱硫石膏粘结砂浆粘结的聚苯板内保温层工程，聚苯板与基层的拉伸粘结强度不得小于0.10MPa，并且应为聚苯板的破坏，而非脱硫石膏粘结砂浆的破坏，

检查方法：每个检验批抽查一组试样，按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110的规定现场检验，试样尺寸应为100mm×100mm。

4  对于脱硫石膏粘结砂浆粘结的聚苯板内保温层工程，脱硫石膏粘结砂浆粘结方式和粘结面积应符合本规程的要求。

检查方法：现场测量；检查隐蔽工程验收记录及施工记录。
5.5.5  脱硫石膏粘结砂浆工程质量验收的一般项目应符合下列规定：

1  石膏砌块内隔墙砌体水平灰缝的厚度和竖向灰缝的宽度符合本规程的要求.，水平灰缝的平直度应不大于7mm。

检查方法：尺量检查；拉10m线和直尺检查；每间抽取不少于5处。

2  石膏砌块、石膏条板内隔墙工程中，水平灰缝和竖向灰缝应密实，竖向灰缝不得出现瞎缝、透明缝、假缝。砌块内隔墙的脱硫石膏粘结砂浆饱满度按净面积计算不得低于80%； 
检查方法：观察；用专用百格网检测石膏砌块与粘结砂浆粘结的痕迹，每检验批抽取不少于5处，每处检测3块，取其平均值。
3  石膏砌块、石膏条板内隔墙工程中，与其他材料的接缝处和阴阳角部位应采用脱硫石膏粘结砂浆粘贴耐碱玻璃纤维网格布加强带进行处理，加强带与各基体的搭接宽度应不小于150mm，耐碱玻璃纤维网格布间的搭接宽度应不小于50mm。

检查方法：检查隐蔽工程验收记录及施工记录。

4  聚苯板与基层及各构造层之间的粘结必须牢固，无松动。 

检查方法：观察；手扳检查。 

6  脱硫石膏抹灰砂浆施工与质量验收

6.1  一般规定

6.1.1  本章适用于一般工业与民用建筑工程室内墙面、柱面和顶棚的一般抹灰所用的脱硫石膏抹灰砂浆的施工与质量验收。脱硫石膏抹灰砂浆不得用于室外及室内长期潮湿或有腐蚀介质的环境。
6.1.2  脱硫石膏抹灰砂浆的加水量应根据施工要求和产品说明书确定。

6.1.3  脱硫石膏抹灰砂浆的总厚度应符合设计要求；抹灰层的构造层次应符合下列要求：

1  墙面抹灰层的构造层次，应依次为墙体、脱硫石膏底层抹灰砂浆或脱硫石膏轻质底层抹灰砂浆、脱硫石膏面层抹灰砂浆或腻子、饰面层。

2  顶棚抹灰层的构造层次，应依次为顶棚、脱硫石膏轻质底层抹灰砂浆、脱硫石膏面层抹灰砂浆或腻子；当顶棚较为平整时，可直接使用脱硫石膏面层抹灰砂浆抹灰。

3  当墙体或顶棚的抹灰厚度不大于5mm时，可直接的使用脱硫石膏面层抹灰砂浆抹灰；当抹灰层的总厚度大于或等于35mm时，应采取加强措施。

6.1.4  脱硫石膏抹灰砂浆抹灰施工前应根据工程实际情况，编制相应的作业指导书或施工方案。

6.1.5  在脱硫石膏抹灰砂浆抹灰施工前，应制作抹灰样板或样板间，并经验收合格后留样。

6.1.6  抹灰施工时脱硫石膏抹灰砂浆不得与水泥砂浆混合使用。 
6.1.7  抹灰施工应在基体或基层的质量验收合格后进行。

6.2  施工准备

6.2.1  抹灰基层的所有预埋件、预先安装的门窗框及各种管道等应安装准确，并经验收合格。密集管道宜在脱硫石膏抹灰砂浆抹灰后再安装。

6.2.2  预先安装的门窗框与墙体的边缝处应使用规定材料填充密实；不同墙体材料的界面接缝和门窗过梁处，应采取防止开裂的加强措施；当采用加强网防裂时，加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。

6.2.3  室内墙面、柱面和门窗洞口的阳角做法应符合设计要求。设计无要求时，应用M20以上的水泥砂浆做护角，也可采用金属或塑料护角条，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于50mm。

6.2.4  抹灰前应对已完工的设施进行必要的防护。

6.2.5  抹灰基层应进行处理，并应符合下列规定：

1  应对基层表面的尘土、污垢、油渍等清理干净。
2  基层上凹凸部分和非预留孔洞等基层缺陷，应采用同类性能的材料处理平整牢固。
3  抹灰前可对基层进行洒水润湿或采用相配套的界面剂进行处理。
4  洒水润湿时，砖墙、混凝土墙、天棚应提前2h～3h喷洒1～2遍水；加气混凝土砌块墙、轻质板材隔墙应提前1d对墙面进行浇水润湿，抹灰前2h～3h再喷洒1～2遍水；抹灰时墙面不得有明水。
6.2.6  脱硫石膏抹灰砂浆抹灰施工前，应先吊垂直、套方、找规矩、做灰饼；抹灰饼时，应先抹上部灰饼，再抹下部灰饼，然后用靠尺检查垂直与水平，灰饼所用材料应与抹灰层材料相同。

6.2.7  脱硫石膏抹灰砂浆抹灰施工的墙面冲筋应在灰饼硬化后进行，墙面冲筋所用材料应与抹灰层材料相同；冲筋的数量应根据房间的宽度和高度确定，当墙面的高度小于3.5m时，宜做竖筋，两筋间距不宜大于1.5m，当墙面的高度大于3.5m时，宜做横筋，两筋间距不宜大于2m。

6.3  手工施工

6.3.1  脱硫石膏抹灰砂浆手工抹灰施工时，可使用手工电动搅拌器或普通砂浆搅拌机进行料浆搅拌，料浆搅拌时应先加水再加粉料，搅拌的程序应遵循搅拌—静置—搅拌的顺序，搅拌时间不应少于3min，静置的时间宜为3min～5min。

6.3.2  脱硫石膏抹灰砂浆手工抹灰施工时，一次搅拌的料浆应在规定的时间内用完，严禁二次加水搅拌后继续使用。

6.3.3  脱硫石膏抹灰砂浆墙面、顶棚手工抹灰施工应符合下列要求：

1  每层砂浆抹灰的厚度不应大于8mm；当抹灰层厚度大于8mm时，应分层施工，下一层抹灰应在上一层砂浆终凝后再进行。
2  底层抹灰砂浆抹灰施工完毕后，应进行找平、压实。
3  脱硫石膏面层抹灰砂浆的施工应在底层砂浆终凝后进行；面层砂浆的表面压光应在终凝前进行，以表面用手指压不出现明显的压痕时为宜。

4  顶棚的抹灰施工应在四周墙上弹出水平线作为控制线，先抹顶棚四周，再圈边找平，顶棚抹灰时不应反复的赶压。

5  施工过程中落地浆料和修整过程中刮、搓下的浆料不得再回收利用。已初凝的浆料不得再回收利用。

6.3.4  脱硫石膏抹灰砂浆抹灰施工作业每循环完成后，所使用的工具应及时的清洗干净。

6.3.5  脱硫石膏抹灰砂浆手工抹灰施工作业完成后，应及时的进行通风排湿、干燥养护，养护期间严禁浸水、撞击、振动，严禁热源直接烘烤，并采取措施防止玷污和损坏。

6.4  机喷施工

6.4.1  喷涂设备的选择应根据施工要求确定，其产品应符合国家现行有关标准的规定。

6.4.2  喷涂设备应由专人操作和管理，喷涂施工操作人员应经相应的岗位技能和安全知识培训合格后方能上岗。

6.4.3  喷涂的脱硫石膏抹灰砂浆应按产品说明书要求的用水量加水，拌合物性能应满足相应的施工要求。脱硫石膏抹灰砂浆浆料搅拌的全过程应在喷涂机中自动完成，浆料的搅拌时间不应小于3min。

6.4.4  脱硫石膏抹灰砂浆喷涂施工应符合下列要求：
1  喷涂机开机前应按要求检查安全装置的可靠性、管道及接头的密封性；喷涂施工前也应按要求对喷涂机进行试运转，试运转时间不应少于2min，确认泵机运转正常后才能开始喷涂施工。

2  脱硫石膏抹灰砂浆浆料泵送前，应先润滑管道，严禁采用水泥基的润滑浆液润滑管道。

3  脱硫石膏抹灰砂浆喷涂施工时，喷涂的抹灰厚度不宜小于8mm，可连续喷涂施工，一次成型至所需厚度。
4  脱硫石膏抹灰砂浆喷涂施工时，施工顺序宜先远后近、先上后下、先里后外，喷枪移动的轨迹应规则有序，不宜交叉重叠；采用人工持枪喷涂时，宜采用“S” 形喷涂路线（图6.4.5-1），采用机械辅助装置喷涂时，宜采用“几”字形喷涂路线（图6.4.5-2）。

[image: image1.wmf]         
[image: image2.wmf]
    图6.4.4-1 “S” 形喷涂路线            图6.4.4-2 “几”字形喷涂路线

5  脱硫石膏抹灰砂浆喷涂施工时，应稳定保持喷枪与作业面的距离和夹角，喷射距离和夹角应符合国家现行有关标准的要求。
6  在喷涂脱硫石膏抹灰砂浆后，应用找平工具在垂直和水平方向上进行找平。对找平后的不均匀部分，应进行补喷，使墙面平整。

7  喷涂脱硫石膏抹灰砂浆的表面压光应在终凝前进行，以表面用手指压不出现明显的压痕时为宜。

8  施工过程中落地浆料和修整过程中刮、搓下的浆料不得再回收利用。 

6.4.5  喷涂的过程中应加强对成品的保护，对各部位喷溅粘附的浆料应及时的清理。
6.4.6  脱硫石膏抹灰砂浆喷涂施工中，当施工中断15min或喷涂施工已结束，应及时的清洗料浆泵、输送管、喷枪等施工工具。
6.4.7  脱硫石膏抹灰砂浆喷涂施工作业完成后，应及时的进行通风排湿、干燥养护，养护期间严禁浸水、撞击、振动，严禁热源直接烘烤，并采取措施防止玷污和损坏。

6.5  冬季施工

6.5.1  昼夜室外平均气温连续5d低于5℃时，脱硫石膏抹灰砂浆抹灰施工应按冬季抹灰施工的规定执行。
6.5.2  脱硫石膏抹灰砂浆冬季抹灰施工应符合现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104中建筑装饰装修工程一般规定的要求。
6.5.3  脱硫石膏抹灰砂浆冬季抹灰施工时，应对作业现场采取保温措施，抹灰前应做好作业现场的封闭保温，室内环境温度应保持在5℃以上；采取的保温措施中，不得对抹灰层直接烘烤。
6.5.4  脱硫石膏抹灰砂浆冬季抹灰施工时，应对脱硫石膏抹灰砂浆原材料、设备采取保温防冻措施，脱硫石膏抹灰砂浆施工前应提前放置到室内。

6.5.5  脱硫石膏抹灰砂浆冬季抹灰施工时，不得在冻结的基层上进行抹灰施工，脱硫石膏抹灰砂浆在终凝前不得受冻。

6.6  质量验收

6.6.1  质量验收时，文件、记录、隐蔽工程验收项目应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定。
6.6.2  对同品种脱硫石膏抹灰砂浆，应对初凝时间、 终凝时间、 绝干抗折强度、 绝干抗压强度、 拉伸粘结强度进行进场复验, 复验应为见证取样送检。复验应以同一生产厂家每4 0 0 t为一个检验批, 不足上述数量时, 应按一批计。
6.6.3  脱硫石膏抹灰砂浆抹灰工程质量验收的检验批及检查数量应符合下列规定：

1  相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间（大面积房间和走廊按抹灰面积30 m2为一间）应作为一个检验批，不足50间也应按一个检验批计。
2  每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间，不足3间时，应全数检查。
3  同一验收批应至少留置不少于3组的绝干抗压、绝干抗折强度试块，砂浆试块应在使用地点随机取样，试块的制作、养护、检验应符合现行行业标准《抹灰石膏》GB/T 28627中抗压、抗折强度的规定。

4  顶棚抹灰层应进行现场拉伸粘结强度检测；相同砂浆品种、施工工艺的顶棚抹灰工程每5000m2应为一个检验批，每个检验批应取一组试件进行检测，不足5000m2的也应取一组；按现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220 附录A的规定进行现场拉伸粘结强度检验。
6.6.4  脱硫石膏抹灰砂浆抹灰工程质量验收的主控项目应符合下列规定：

1  抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应采用相配套的界面剂进行处理或洒水湿润墙体表面。

检查方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

2  抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求和本规程的要求。

   检查方法：检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和施工记录。

3  抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面层应无爆灰和裂缝。

检查方法：观察；用小锤轻击；检查施工记录。

4  手工抹灰应分层进行。当抹灰总厚度不小于35mm，应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，当采用加强网时，加强网与各基体的搭接宽度应不小于100mm。
检查方法：观察；用小锤轻击；检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

5  同一验收批的砂浆试块绝干抗压、绝干抗折强度平均值应大于或等于标准值，且绝干抗压、绝干抗折强度最小值应大于或等于标准值的75%。当同一验收批试块少于3组时，每组试块强度平均值应大于或等于标准值。
检查方法：检查脱硫石膏抹灰砂浆试块强度试验报告。

6  同一验收批顶棚抹灰层的现场拉伸粘结强度平均值应大于或等于0.25MPa，且最小值应大于或等于0.19MPa。当同一验收批现场拉伸粘结强度试验少于3组时，每组试验强度平均值应大于或等于0.25MPa。
检查方法：检查脱硫石膏抹灰砂浆现场拉伸粘结强度检验报告。

7  当墙面抹灰工程中绝干抗压强度检验不合格时，应对墙面抹灰层进行现场拉伸粘结强度检测，并以其检测结果为准，如现场拉伸粘结强度的平均值大于或等于0.25MPa时，可判定为合格，否则，应判定为不合格。当顶棚抹灰施工中抗压强度检验不合格时，应对顶棚抹灰层加倍取样进行现场拉伸粘结强度检测，并以其检测结果为准。
6.6.5  脱硫石膏抹灰砂浆抹灰工程质量验收的一般项目应符合下列规定：

1  抹灰层表面应接搓平整，面层抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹。

检查方法：观察；手摸检查。

2  护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑；管道后面的抹灰表面应平整。

   检查方法：观察；手摸检查。

3  抹灰层的总厚度应符合设计要求；脱硫石膏粉刷砂浆不得与水泥砂浆层、石灰砂浆层等互用。

检查方法：检查施工记录。

4  抹灰工程质量的允许偏差和检验方法应符合表6.6.5的规定。

表6.6.5  抹灰工程质量的允许偏差和检验方法

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	立面垂直度
	+4

0
	用2m垂直检测尺检查

	2
	表面平整度
	+4

0
	用2m靠尺和塞尺检查

	3
	阴阳角方正
	+4

0
	用直角检测尺检查


注：1）墙面抹灰，阴角方正可不检查；

2）顶棚抹灰，表面平整度可不检查，但应平顺。

7  脱硫石膏地面砂浆施工与质量验收

7.1  一般规定

7.1.1  本章适用于一般工业与民用建筑工程室内楼层地面找平用脱硫石膏地面砂浆的施工与质量验收。脱硫地面砂浆不适用于底层地面的找平，脱硫石膏地面砂浆不得用于室外及室内长期潮湿或有腐蚀介质的环境。
7.1.2  自流平脱硫石膏砂浆宜用于室内楼层地面的整体找平。

7.1.3  脱硫石膏砂浆找平层与下一层结合应牢固，不得有空鼓；找平层应密实，表面不得有起砂、蜂窝和裂缝等缺陷。
7.1.4  应用脱硫石膏地面砂浆的楼层地面基层应为混凝土或水泥砂浆层，并应坚固、密实。当基层为混凝土基层时，其抗压强度不应小于20MPa，当基层为水泥砂浆基层时，其抗压强度不应小于15 MPa。

7.1.5  应用脱硫石膏地面砂浆找平的楼层地面面层应为水泥砂浆面层、混凝土或细石混凝土面层、砖面层、大理石面层、花岗岩面层、竹或木地板面层。

7.1.6  脱硫石膏地面砂浆的加水量应根据施工要求和产品说明书确定。

7.1.7  脱硫石膏地面砂浆的找平厚度应符合设计要求；用脱硫石膏地面砂浆找平的楼层地面的构造层次应符合下列要求：

1  普通水泥砂浆面层、混凝土或细石混凝土面层的楼层地面由基层、界面剂层、脱硫石膏地面砂浆找平层、界面剂层、面层构成（图7.1.7-1）。

2  砖面层、大理石面层、花岗岩面层、竹或木地板面层的板块地面由基层、界面剂层、脱硫石膏地面砂浆找平层、界面剂层、结合层、面层构成（图7.1.7-2）。

3  水泥基自流平砂浆面层的楼层地面由基层、界面剂层、自流平脱硫石膏砂浆找平层、面层构成（图7.1.7-3）。


[image: image3.wmf]      
[image: image4.wmf]     
[image: image5.wmf]
图7.1.7-1 普通水泥砂浆面层、混凝     图7.1.7-2 板块面层的楼层地       图7.1.7-3 水泥基自流平砂浆面

土面层的楼层地面构造图              面构造图                         层的楼层地面构造图
1─基层；2─界面剂层；               1─基层；2─界面剂层；             1─基层；2─界面剂层；      

3─脱硫石膏地面砂浆找平层；         3─脱硫石膏地面砂浆找平层；        3─自流平脱硫石膏砂浆找平层；

4─界面剂层；                       4─界面剂层；5─结合层；           4─水泥基自流平砂浆面层；
5─普通水泥砂浆面层、混凝           6─板块面层；            
土或细石混凝土面层；             
4  用自流平脱硫石膏砂浆找平的楼层地面，其找平层的最小厚度不应小于2.0mm。自流平脱硫石膏砂浆可用于坡度小于或等于1.5%的基层地面；对于坡度大于1.5%但不超过5%的地面，基层应采用环氧底涂撒砂处理，并应调整自流平脱硫石膏砂浆的流动度；坡度大于5.0%的基层地面找平不得用自流平脱硫石膏砂浆。
7.1.8  自流平脱硫石膏砂浆找平施工前应根据工程实际情况，编制相应的施工方案，并按施工方案进行技术交底。
7.1.9  脱硫石膏地面砂浆的搅拌应符合下列要求：

1  搅拌时应先加水再加粉料。
2  搅拌的程序应遵循搅拌—静置—搅拌的顺序，搅拌时间不应小于3min，静置的时间宜为3min～5min。

7.1.10  脱硫地面砂浆不得与水泥砂浆混合使用；不同品种、不同规格的自流平脱硫石膏砂浆材料不得混合使用；严禁使用国家明令淘汰的产品。
7.1.11  施工前应按现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的规定进行基层检查，验收合格后方可施工。

7.2  施工准备

7.2.1  施工前应对已完工的设施进行必要的防护；自流平脱硫石膏砂浆基层处理前，应封闭现场。

7.2.2  施工前基层应进行处理，并应符合下列要求：

1  应将沾在基层上的浮浆、落地灰等用工具清除，并将基层上的浮土清扫干净。

2  上道工序留下的沟槽、孔洞等，应进行填实修整。基层表面上有凸出的地方，可采用旋转磨平的方式进行打磨，打磨时不得损伤水、电管道等设施。
3  基层表面不得有起砂、空鼓、起壳、脱皮、疏松、油脂、灰尘、裂纹等缺陷，若基层上有空鼓、裂纹等缺陷，应按国家现行相关标准要求进行处理，并验收合格。

4  施工时，基层的含水率不应大于8%。

5  自流平脱硫石膏砂浆找平施工时，施工前应用2m靠尺检查基层的平整度，基层的平整度应不大于4mm/2m。

6  施工前，应在处理好的基层上涂刷相应的界面剂，涂刷界面剂时不得漏涂和局部积液。

7.3  普通脱硫石膏地面砂浆的施工

7.3.1  施工前，应根据墙上的+50cm水平线，测量出找平层顶面的标高线，并在四周墙、柱上弹出找平层顶面的标高控制线。

7.3.2  施工前，应根据找平层顶面的标高控制线做灰饼，灰饼间的横竖向间距为1.5m～2.00m，灰饼上表面标高与找平层顶面标高一致。找平层面积较大时，还应在灰饼间抹标筋，标筋宽度与灰饼宽相同。铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与找平层用的脱硫石膏砂浆相同。

7.3.3  施工时，可使用手工电动搅拌器或普通砂浆搅拌机进行料浆搅拌，搅拌时粉料应一次加完，搅拌均匀后料浆中不应含有料团。 

7.3.4  施工时，严禁二次加水搅拌后继续使用。
7.3.5  普通脱硫石膏地面砂浆找平施工应符合下列要求：
1  在灰饼之间（或标筋之间）摊铺砂浆时，应顺着一个方向从一端铺向另一端，摊铺时应由低到高、由内到外连续的铺设，脱硫石膏砂浆应摊铺均匀。

2  摊铺的脱硫石膏砂浆应及时的刮平、压实，抹压要均匀，并应按灰饼高度控制找平厚度。抹压时先用刮尺刮平，再用抹子抹平，出现凹陷的地方应及时的补料并压实。
3  当找平层表面需要拉毛时，应在脱硫石膏砂浆初凝后、终凝前进行，以脚踏无明显印痕时为宜，拉毛应均匀、平整、深浅一致。

4  找平施工时如间歇时间过长，应分段进行，接缝处按施工缝处理，接缝应捣实压平。
5  礼堂、门厅等大面积找平层施工应设置分格缝分段施工，分格缝间距不宜大于6m，分格缝的设置位置应与基层的伸缩缝保持一致，施工时应分仓跳格施工。

6  施工过程受到污染或已初凝的料浆不得再回收利用。

7.3.6  找平施工作业每循环完成后，所使用的工具应及时的清洗干净。

7.3.7  普通脱硫石膏地面砂浆找平施工作业完成后，应采取措施防止玷污和损坏，应及时的进行通风排湿、干燥养护，养护期间严禁浸水、撞击、振动。

7.4  自流平脱硫石膏砂浆施工

7.4.1  施工的环境温度应为5℃～35℃，相对湿度不宜高于80%。 

7.4.2  施工前，应测量出找平层顶面的控制标高，并设置标高控制点，标高控制点的间距宜为1m～2m。

7.4.3  自流平脱硫石膏砂浆搅拌时，应使用专用的搅拌设备进行搅拌，搅拌时粉料应一次加完，搅拌均匀后料浆中不应含有料团。 

7.4.4  施工时，严禁二次加水搅拌后继续使用。
7.4.5  自流平脱硫石膏砂浆找平施工应符合下列要求：
1  应根据找平层面积的大小合理安排料浆的铺摊顺序，自流平脱硫石膏砂浆地面找平必须连续施工，中间不得停歇。
2  料浆应均匀的倾倒入施工区域，每次倾倒的料浆都要倾倒在上一次料浆的上边，不应与上一次倾倒的料浆间有间隙。

3  料浆倾倒后，应用带齿专用刮板根据施工厚度，调整好角度将料浆铺摊至要求的厚度。 

4  料浆摊平后，宜用自流平消泡滚筒消泡放气。

5  礼堂、门厅等大面积找平层施工应采用分块同时施工的方法，将基层处理后的地面用双面胶粘条分隔成不大于10m2的小块，几组同时搅拌施工，待料浆浇到标高控制点以后，撤掉分隔条，让料浆在小块之间自行流动找平，并用自流平消泡滚筒进行消泡放气。
6  施工过程受到污染或已初凝的料浆不得再回收利用。
7.4.6  找平施工作业每循环完成后，所使用的工具应及时的清洗干净。
7.4.7  施工作业前和施工作业完成后应将所有的门窗关闭，避免风吹及玷污。施工完成后24h内应注意养护，避免振动或刮伤，养护期间严禁浸水、撞击、振动，严禁外来施工人员的进入或通行。
7.5  冬季施工

7.5.1  昼夜室外平均气温连续5d低于5℃时，脱硫石膏地面砂浆找平施工应按冬季施工的规定执行。
7.5.2  自流平脱硫石膏砂浆不宜进行冬季施工。
7.5.3  普通脱硫石膏地面砂浆冬季施工时，界面剂的涂刷和养护过程中，室内环境温度应始终的保持在5℃以上。
7.5.4  普通脱硫石膏地面砂浆冬季施工时，应采取保温措施，施工前应做好门窗口等的封闭保温范围，室内环境温度应保持在5℃以上；采取的保温措施中，不得对脱硫石膏砂浆的找平层直接烘烤。
7.5.5  普通脱硫石膏地面砂浆冬季施工时，应对脱硫石膏砂浆原材料、设备和施工作业面采取保温防冻措施，脱硫石膏地面砂浆找平施工前应提前放置到室内。

7.5.6  普通脱硫石膏地面砂浆冬季施工时，不得在冻结的基层上进行找平施工，脱硫石膏砂浆在终凝前不得受冻。

7.5.7  普通脱硫石膏地面砂浆冬季施工时，可在终凝后的找平层上进行覆盖保温养护。

7.6  质量验收

7.6.1  脱硫石膏地面砂浆找平工程的质量验收应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209的规定。

7.6.2  脱硫石膏地面砂浆找平工程的质量验收应检查下列文件：

1  找平层的作业指导书或施工方案及其他的设计文件。
2  材料的产品合格证、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。
3  隐蔽工程验收记录。
4  施工记录。

5  冬季施工记录。

6  分项工程验收记录。
7.6.3  对同品种的普通脱硫石膏地面找平砂浆，应对初凝时间、 终凝时间、 绝干抗折强度、 绝干抗压强度进行进场复验, 复验应为见证取样送检。复验应以同一生产厂家每40 0 t为一个检验批, 不足上述数量时, 应按一批计。

7.6.4  对同品种的自流平脱硫石膏砂浆，应对初凝时间、 终凝时间、30min流动度损失、抗折强度（24h、绝干）、 抗压强度（24h、绝干）、 拉伸粘结强度进行进场复验, 复验应为见证取样送检。复验应以同一生产厂家每50t为一个检验批, 不足上述数量时, 应按一批计。
7.6.5  脱硫石膏地面砂浆找平工程质量验收的检验批及检查数量应符合下列规定：

1  每一层次或每层施工段（或变形缝）应作为一个检验批；高层及多层建筑的标准层可按每3层作为一个检验批，不足3层时，应按一个检验批计。
2  每个检验批应按自然间或标准间随机检验，抽查数量不应少于3间，不足3间时，应全数检查。走廊（过道）应以10延长米为1间，工业厂房（按单跨计）、礼堂、门厅应以两个轴线为1间计算。

3  对同一种脱硫石膏地面砂浆，每检验批且不超过1000m2应至少留置一组绝干抗压、绝干抗折强度试块，砂浆试块应在使用地点随机取样，试块的制作、养护、检验应符合现行行业标准《石膏基自流平砂浆》JC/T 1023中绝干抗压、抗折强度的规定。

7.6.6 脱硫石膏地面砂浆找平工程的质量验收的主控项目应符合下列规定：

1  普通脱硫石膏砂浆找平层表面应平整、密实，不应有起砂、蜂窝和裂缝等缺陷；自流平脱硫石膏砂浆找平层表面应平整、密实，无明显裂纹、针孔等缺陷。

检查方法：观察检查。

2  找平层与其下一层之间及各找平层之间必须粘结牢固，无空鼓、裂纹。当使用普通脱硫石膏地面砂浆找平时，每自然间（标准间）空鼓不得超过2处，且每处空鼓面积不得大于400mm2；当使用自流平脱硫石膏砂浆找平时，每20m2地面，空鼓不得超过2处，且每处空鼓面积不得大于400cm2。
检查方法：观察；用小锤轻击。

3  找平所用材料的品种和性能应符合设计要求和本规程的要求。

   检查方法：检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和施工记录。

4  普通脱硫石膏地面砂浆找平层的厚度偏差应不大于设计厚度的1/10，且不大于20mm；自流平脱硫石膏砂浆找平层的厚度偏差应不大于0.2mm。
检查方法：针刺法或超声波仪检查。

5  普通脱硫石膏地面砂浆找平层的表面平整度偏差不应大于4mm/2m；自流平脱硫石膏砂浆找平层的表面平整度偏差不应大于3mm/2m。
检查方法：2m靠尺和楔形塞尺检查。

6  同一验收批的砂浆试块绝干抗压、绝干抗折强度平均值应大于或等于标准值。
检查方法：检查脱硫石膏地面砂浆试块强度试验报告。

7.6.7  脱硫石膏地面砂浆找平工程质量验收的一般项目应符合表7.6.7的规定：

表7.6.7  一般项目

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	普通脱硫石膏砂浆地面
	自流平脱硫石膏砂浆地面
	

	1
	坡度
	不大于房间相应尺

寸的2/1000,且不

大于30
	符合设计要求
	用坡度尺检查

	2
	缝格平直
	≤3
	≤5
	拉5m线和用钢直尺检查

	3
	接缝高低差
	——
	≤2
	用钢尺和楔形尺检查


本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

  1）表示很严格，非这样做不可的：

  正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

  2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

  正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

  3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的；

  正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

  4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

2 《水泥包装袋》GB 9774
3 《建筑石膏》GB/T 9776
4 《建设用砂》GB/T 14684

5 《抹灰石膏》GB/T 28627

6 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

7 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

8 《混凝土用水标准》JGJ 63

9 《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104
10 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110

11 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144

12 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG 149

13 《石膏砌块砌体技术规程》JGJ/T 201

14 《膨胀珍珠岩》JC/T 209
15 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220
16 《石膏基自流平砂浆》JC/T 1023
17 《粘结石膏》JC/T 1025

18 《膨胀玻化微珠》JC/T 1042

19 《烟气脱硫石膏》JC/T 2074
福建省工程建设地方标准

脱硫石膏砂浆应用技术规程

DBJ XXX-20XX

    J XXX－20XX
条文说明

制 定 说 明

《脱硫石膏砂浆应用技术规程》DBJ XXX-20XX经福建省住房和城乡建设厅XXX年XX月XX日以闽建科[XXX] XX号文批准发布，并经住房和城乡建设部XXX年XX月XX以建标标备[XXX] XX号文批准备案。

本规程的编制过程中，编制组进行了广泛而深入的调查研究，总结了福建省及我国其他省市脱硫石膏砂浆的生产与应用的实践经验，同时参考了国外先进的技术法规、技术标准，通过试验、反复讨论、协调、修改和专家审查后编制而成。

为便于广大脱硫石膏砂浆生产、施工等单位有关人员在使用本规程时能正确的理解和执行条文规定，《脱硫石膏砂浆应用技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目  录

1  总则
26
2  术语和分类
27
2.1  术语
27
2.2  分类
27
3  材料
28
3.1  一般规定
28
3.2  技术要求
28
4  生产、储存及运输
29
4.1  原材料检验与贮存
29
4.2  计量与搅拌
29
4.3  包装、储存和运输
29
5  脱硫石膏粘结砂浆施工与质量验收
30
5.1  一般规定
30
5.2  施工准备
30
5.3  施工
31
5.4  冬季施工
32
6  脱硫石膏抹灰砂浆施工与质量验收
33
6.1  一般规定
33
6.2  施工准备
33
6.3  手工施工
34
6.4  机喷施工
34
6.5  冬季施工
35
7  脱硫石膏地面砂浆施工与质量验收
37
7.1  一般规定
37
7.2  施工准备
37
7.3  普通脱硫石膏地面砂浆的施工
38
7.4  自流平脱硫石膏砂浆施工
38
7.5  冬季施工
39

 
1  总则
1.0.1  脱硫石膏砂浆是一种性能优良的绿色建筑材料，因其自身的优点已在福建省的许多工程中得到广泛的应用，但目前尚无专门的应用技术规程或相关应用标准指导脱硫石膏砂浆的应用，为贯彻福建省住房和城乡建设厅的建筑节能政策，规范脱硫石膏砂浆应用市场，引导脱硫石膏砂浆的正确应用，有必要制定本规程。

1.0.2  本条明确了脱硫石膏砂浆的适用范围。由于石膏是气硬性胶凝材料，遇水后软化系数较小，所以脱硫石膏砂浆只适用于一般工业与民用建筑物的内墙、顶棚和室内地面等的干燥部位。

1.0.3  本条规定了本规程与其他标准、规范的关系。在脱硫石膏砂浆的生产与应用过程中，会涉及到其他相关的标准或规范，也必须执行相关的标准、规范。

2  术语和分类
2.1  术语

2.1.1  脱硫石膏砂浆是以脱硫石膏制备的石膏基胶凝材料为主要胶粘材料，与一定量的外加剂、矿物掺合料、细集料等相混合而制成的石膏基干混砂浆，脱硫石膏砂浆适宜于工厂制作，现场加水搅拌使用。

2.1.2  本条对脱硫石膏地面砂浆进行了定义。
2.1.3～2.1.5  对脱硫石膏底层抹灰砂浆、脱硫石膏面层抹灰砂浆、脱硫石膏轻质底层抹灰砂浆进行了定义，与现行国家标准《抹灰石膏》GB/T 28627中面层抹灰石膏、底层抹灰石膏、轻质底层抹灰石膏相对应。

2.1.6  本条引用现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209中建筑地面的定义，强调不同种地面的区别。

2.2  分类

2.2.1～2.2.4  根据脱硫石膏砂浆的实际应用情况对脱硫石膏砂浆进行了分类。其中脱硫石膏抹灰砂浆的分类引用现行国家标准《抹灰石膏》GB/T 28627中的分类标准，脱硫石膏粘结砂浆的分类引用现行行业标准《粘结石膏》JC/T 1025中的分类标准，脱硫石膏抹灰砂浆中未包含保温层抹灰石膏相对应的保温层抹灰石膏砂浆，是因为保温层抹灰石膏砂浆的使用功能重点在于保温隔热性能，而非装饰抹面功能。因石膏地面砂浆找平速度快，养护时间短，容易打磨，造价相对较低等特点，在室内装饰装修工程中有很多应用的实例，所以根据脱硫石膏地面砂浆在装饰装修工程中实际情况，增加了普通脱硫石膏地面砂浆。

3  材料
3.1  一般规定

3.1.1  脱硫石膏砂浆所使用的原材料属于无机非金属材料类，脱硫石膏砂浆中石膏基胶凝材料作为排烟脱硫的工业副产物的产物，部分矿物中可能会存在放射性核素，所以应测试脱硫石膏生产的石膏基胶凝材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度，使其满足现行国标《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的要求，以保证使用过程中的安全性。

3.1.2  脱硫石膏原材料的pH值、水溶性氧化镁、水溶性氧化钠及氯离子含量会影响脱硫石膏砂浆施工中的工作性能和硬化后的物理性能等，过高的pH值、过量的氧化镁、氧化钠会使砂浆的施工时间发生变化、涂刷在上面的涂料表面发黄、泛碱等缺陷，过量的氯离子会腐蚀预埋的钢铁配件及结构的钢筋等。

3.1.3  本条规定了脱硫石膏砂浆中细集料砂的技术要求，因脱硫石膏砂浆中的石膏基胶凝材料易吸潮，为了防止砂浆结块，保证脱硫石膏砂浆的贮存期和贮存质量，所以应控制砂的含水率；同时砂的含泥量、泥块含量、有机物、氯化物等的含量也应进行控制。

3.1.4  膨胀玻化微珠、膨胀珍珠岩等轻集料主要应用在脱硫石膏轻质底层粉刷砂浆中，轻质底层粉刷砂浆中也可使用其他轻集料。应严格控制轻集料的含水率，防止结块。

3.1.5  无机填料主要是指碳酸钙粉、石英粉等，主要起着填充和改善脱硫石膏砂浆的工作性。增稠剂、保水剂、缓凝剂、减水剂在脱硫石膏砂浆中的作用与普通干混砂浆中的作用相同，增稠剂中不应含有水泥基胶凝材料。

3.1.6  本条执行现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定，不符合标准的水会影响产品的性能和施工质量。

3.2  技术要求 

3.2.1  本条规定了脱硫石膏抹灰砂浆的性能指标，脱硫石膏抹灰砂浆的性能指标与现行国家标准《抹灰石膏》GB/T 28627相同。脱硫石膏抹灰砂浆集料最大粒径的大小会影响砂浆的施工性和抗开裂性能，所以规定了4.75mm方孔筛的筛余为零。

3.2.2  本条规定了脱硫石膏粘结砂浆的性能指标，脱硫石膏粘结砂浆的主要性能指标与现行“行业标准《粘结石膏》JC/T 1025相同。脱硫石膏粘结砂浆与聚苯板的拉伸粘结强度指标主要是针对聚苯板内保温工程粘结用石膏砂浆的性能测试指标。

3.2.3  本条规定了脱硫石膏地面砂浆的性能指标，自流平脱硫石膏砂浆的性能指标与现行的行业标准《石膏基自流平砂浆》JC/T 1023相同，增加了普通脱硫石膏地面砂浆的性能指标。普通脱硫石膏地面砂浆的性能指标参考了现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181中干混地面砂浆性能指标及现行行业标准《抹灰石膏》GB/T 28627、《石膏基自流平砂浆》JC/T 1023的性能指标而确定。

4  生产、储存及运输

4.1  原材料检验与贮存

4.1.1、4.1.2  本条规定了脱硫石膏砂浆的原材料进厂检验的检验批和检验规则。为保证脱硫石膏砂浆的质量，应从源头上控制原材料的质量，采购原材料时应有相关的质量证明文件，原材料进厂后，应按国家现行相关标准的要求对原材料进行检验。
4.1.3  本条规定了脱硫石膏砂浆原材料的贮存要求。脱硫石膏生产的石膏基胶凝材料容易吸潮结块，贮存时应采取防潮、防污染等措施。不容种类矿物掺合料、外加剂间的性能差异较大，某些外加剂间的相容性较差，所以不同种矿物掺合料和外加剂应分仓贮存。
4.2  计量与搅拌

4.2.1、4.2.2  本条规定了脱硫石膏砂浆生产设备的要求。脱硫石膏砂浆生产过程中采用专用的搅拌设备便于保证砂浆的生产质量的稳定。采用自动控制配料系统以避免人为因素的影响。为保证脱硫石膏砂浆配料的准确，计量设备的精度应满足要求，计量设备应定期的校准，并应根据校准结果及时的调整计量设备的参数。
4.2.3  本条规定了脱硫石膏砂浆生产时各种原材料的计量方法及计量误差要求。脱硫石膏砂浆生产的计量精度同干混砂浆生产的计量精度要求相同，按现行行业标准《干混砂浆生产工艺与应用技术规范》JC/T 2089的要求执行。
4.2.4  本条规定了脱硫石膏砂浆生产过程中原材料的控制温度。为保证脱硫石膏砂浆生产过程中，所掺入的一些粉状外加剂如纤维素醚、胶粉等不变质，所以应控制生产过程中原材料的温度。
4.2.5  每台班正式称量前对计量设备进行零点校核是开始计量前的必要步骤，目的是为了保证计量的准确性。
4.2.6  对于不同种类的脱硫石膏砂浆，不同种类的搅拌机搅拌时间不同。根据试验来确定搅拌时间，是为了保证在实际拌合过程，在设定的控制时间内脱硫石膏砂浆能够充分的搅拌均匀。
4.2.7  生产不同品种的脱硫石膏砂浆时，为了保证生产质量，应做好设备的清理工作。
4.3  包装、储存和运输  

4.3.1、4.3.2  条文对脱硫石膏砂浆的袋装和散装进行了一般的规定。
4.3.3  采用干混砂浆罐车运输脱硫石膏砂浆，能较好的避免在运输的过程中脱硫石膏砂浆受潮。
4.3.4  脱硫石膏砂浆的保存和运输，防潮是关键，脱硫石膏砂浆比水泥砂浆更容易吸水、受潮，所以运输和储存时应采取防雨防潮措施。另外，散装砂浆储存时，砂浆容易产生分层、离析，所以在储存时应采取减轻震动、远离振源等措施。
4.3.5  本条规定了脱硫石膏砂浆的存放要求。现场存放的脱硫石膏砂浆种类可能很多，不同种类的砂浆性能也有所不同，混用将会影响工程的质量，所以严禁混存混用。

4.3.6  本条规定了脱硫石膏砂浆的保质期，严禁使用过期不合格和受潮结块的脱硫石膏砂浆。

5  脱硫石膏粘结砂浆施工与质量验收

5.1  一般规定

5.1.1  本条规定了脱硫石膏粘结砂浆的应用范围，脱硫石膏粘结砂浆吸水后强度降低较多，同时对强酸性介质和强碱性介质的耐腐蚀性较差，为确保所粘结工程的耐久性和安全性，所以明确了脱硫石膏粘结砂浆的使用条件和使用环境。

5.1.2  脱硫石膏粘结砂浆所粘结的砌体或内保温层中，石膏砌块内隔墙的构造设计和使用应符合现行行业标准《石膏砌块砌体技术规程》JGJ/T 201等标准的要求，石膏条板内隔墙的构造设计和使用应符合现行行业标准《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157等标准的要求，聚苯板内保温层的构造设计和使用应符合现行行业标注《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T 261等标准的要求。
5.1.3  脱硫石膏粘结砂浆是一种石膏基干混砂浆，其用水量范围在生产前已经过多次的试验验证，能够满足施工的要求，同时可以保证施工后的质量，所以在使用的过程中其用水量不应超出产品说明书的范围，现场的用水量可以根据施工实际情况在规定的范围内进行调整。
5.1.4  本条规定了脱硫石膏粘结砂浆进行石膏砌块、石膏条板及聚苯板粘结施工前必须进行编制立面排块图工作。编制立面排块图是脱硫石膏粘结砂浆施工作业前的一项重要工作，是提高施工效率、保证工质量、节约施工成本的一项重要的技术措施。
5.1.5  石膏基胶凝材料，特别是建筑石膏同水泥相混合后，遇水会迅速的发生反应，影响石膏基胶凝材料的凝结时间以及硬化后的体积稳定性等，所以为了保证脱硫石膏粘结砂浆的施工质量，脱硫石膏粘结砂浆不得与水泥砂浆混合使用。
5.1.6  不同材料的砌块、条板的强度、弹性模量等性能差异较大，混砌时容易引起砌体裂缝，影响砌体的强度。
5.1.7  为防止开槽的过程中粘结砂浆灰缝的开裂，所以应待脱硫石膏粘结砂浆的粘结强度达到设计要求后方可进行。
5.1.8  本条为施工中每道新工序开始前必须经过的程序。
5.2  施工准备

5.2.1  本条规定了脱硫石膏粘结砂浆进行石膏砌块、石膏条板内隔墙以及聚苯板内保温层粘结施工前基层的处理要求。检查基层，清理污染物等是为了保证脱硫石膏粘结砂浆粘结的牢固。
5.2.2  脱硫石膏粘结砂浆粘结施工前，会安装部分预埋件，如石膏砌块、石膏条板内隔墙的底板、顶板、拐角等部位的预埋连接件，聚苯板内保温层墙体中的预埋电器暗管线、接线盒等，所以应检查、验收预埋件、预留槽的位置，避免返工。

5.2.3  石膏砌块、石膏条板以及聚苯板等材料是内隔墙、内保温层的主体材料，所以应控制产品的质量，保证主材产品合格。石膏砌块、石膏条板以及聚苯板的表面清洁与否，会影响同脱硫石膏粘结砂浆的粘结性能。
5.2.4  考虑到石膏砌块的强度及耐久性，以及吸湿性大、不宜承受剧烈碰撞等因素，所以做出了本条规定。现浇混凝土墙垫强度达到了1.2MPa后才能承受上部荷载的压力。
5.2.5  石膏砌块、石膏条板较容易吸湿，含水率受环境的变化影响较大，控制含水率，使材料的性能趋于稳定，在同脱硫石膏砂浆相粘结后，避免脱硫石膏粘结砂浆的灰缝产生裂缝。
5.2.6  本条对聚苯板内保温层基层的抗拉伸性能进行了规定。进行聚苯板内保温层粘结施工前，应进行脱硫石膏粘结砂浆与基层的现场拉伸粘结强度检验，以保证聚苯板内保温层施工后，不从基层界面处脱落、开裂。
5.3  施工

5.3.1  本条规定了脱硫石膏粘结砂浆的搅拌要求。普通型粘结石膏砂浆静置的目的，是为了保证掺入脱硫石膏砂浆中的外加剂，如纤维素醚、胶粉等充分的熟化；快凝型粘结石膏砂浆因初凝时间短，所以一次性的搅拌均匀。
5.3.2  施工过程中二次加水时，脱硫石膏粘结砂浆浆料稠度已发生变化了，脱硫石膏粘结砂浆浆料已开始固化，此时若再加水搅拌，即固化体将会通过加水后剧烈的搅动破坏其固化状态，会造成施工后脱硫石膏粘结砂浆粘结强度不足或裂纹等的情况出现。
5.3.3  本条规定了脱硫石膏粘结砂浆在砌筑石膏砌块内隔墙时的要求。
1  弹砌体的位置线和设立皮数杆是砌筑质量的重要保证措施，能使砌筑施工时轴线更准确、内隔墙面更平整、水平灰缝更平直等。
2  脱硫石膏粘结砂浆砌筑石膏砌块内隔墙时，考虑到石膏砌块的强度较低，所以应用橡皮锤等柔性工具进行轻敲，辅助粘结。
3、4  规定了脱硫石膏粘结砂浆进行石膏砌块内隔墙施工时的灰缝要求。灰缝过厚会降低石膏砌块内隔墙的抗压强度，过薄将不能很好的垫平砌块，所以应控制水平灰缝的厚度和竖向灰缝的宽度。灰缝的横平、竖直、饱满度不仅能保证砌体的美观，同时可保证应力传递的均匀，防止灰缝开裂。特殊连接构造要求的部位是指采用1.2mm厚的L型镀锌钢板连接件C的部位，因连接件的厚度较薄，所以可采用薄层粘结。
5  石膏砌块不得提前浇水润湿后再砌筑，所以为了防止脱硫石膏粘结砂浆中水分被砌块快速的吸收，应随砌随铺。一次铺浆长度对砌筑后内隔墙的抗剪强度有明显的影响，所以根据脱硫石膏粘结砂浆的性能进行了规定。竖向灰缝的饱满度对石膏砌块内隔墙的抗剪强度有明显的影响，对防止内隔墙的竖向裂缝至关重要，故采用满铺端面法。
6  本条规定了脱硫石膏粘结砂浆砌筑石膏砌块内隔墙时每天砌筑高度的要求。规定每天的砌筑高度，是为了保证脱硫石膏粘结砂浆在强度未达到设计强度之前，避免承受过大的荷载，有利于脱硫石膏粘结砂浆强度的稳定增长，同时可以保证施工中石膏砌块内隔墙的稳定性。
5.3.4  本条规定了脱硫石膏粘结砂浆在粘结石膏条板内隔墙时的要求。
1  弹线、标出条板和门窗洞口的位置，能使砌筑施工时轴线更准确、内隔墙面更平整，同时可以提高施工效率，节约施工材料等。

3  本条规定了下楔顶板安装石膏条板法的要求。在安装的过程中，脱硫石膏粘结砂浆应填满企口和顶面，顶端局部封孔的目的是增加条板的粘结面积，增强条板与顶梁的粘结强度。楔木楔时，有孔处条板的整体强度相对较低，容易破碎，所以应楔在实心肋处。
4、5  规定了脱硫石膏粘结砂浆在石膏条板内隔墙中的灌缝要求。企口接缝处的防裂措施可采用粘贴耐碱玻纤网格布等；木楔宜在底部填充砂浆养护3d后，达到足够的强度方可抽出。

5.3.5  本条规定了脱硫石膏粘结砂浆在粘结聚苯板内保温层时的要求。
1  弹线是为了保证施工时保温层的厚度一致，粘贴后保温层表面能够保持平整；同时可以提高施工效率。
2～4  条文规定了脱硫石膏粘结砂浆的具体粘结要求。一般情况下，如果基层较平整的情况下宜采用条粘法；当有需要时，应对基层进行水泥砂浆找平，且应在进行现场拉伸粘结强度测试合格后方可施工；当饰面层为面砖时，脱硫石膏粘结砂浆的涂抹面积应适当加大。挤塑聚苯板（XPS）因表面较平整、密度相对较大，所以应在施工前，先涂刷一层界面剂，以增强聚苯板与脱硫石膏粘结砂浆间的粘结性能。
5.3.6  脱硫石膏粘结砂浆凝结时间较短，刮、搓下的浆料很多已初凝，而落地的浆料则容易受到污染，所以均不的回收使用。
5.3.7  因脱硫石膏粘结砂浆的凝结时间较短，所以为防止作业完毕后的砂浆在工具上凝固、硬化，难以清洗以及对下批粘结砂浆产生促凝，所以应及时的清洗作业工具。
5.3.8  本条规定了脱硫石膏粘结砂浆的养护要求。脱硫石膏粘结砂浆中的石膏基胶凝材料是气硬性胶凝材料，所以需要通风、干燥养护。
5.4  冬季施工

5.4.1  本条规定了脱硫石膏粘结砂浆冬季施工的条件。
5.4.2  冬季施工过程中，整体的气温较低，脱硫石膏粘结砂浆粘贴聚苯板施工完毕后，因聚苯板保温层的阻隔作用，导致脱硫石膏粘结砂浆的凝结时间较长或未硬化前冻结，影响脱硫石膏粘结砂浆的长期性能，所以不宜进行脱硫石膏粘结砂浆粘贴聚苯板内保温层施工。
5.4.3  脱硫石膏粘结砂浆在砌筑石膏砌块、粘结石膏条板内隔墙的冬季施工过程中，只有加强管理和必要的技术措施才能保证内隔墙的工程质量，所以应编制相应的施工方案。
5.4.4  普通石膏砌块、石膏条板的强度相对较低，吸水率较大，遇水浸冻后容易破坏。
5.4.5  普通型脱硫石膏粘结砂浆因凝结硬化时间较久，容易在施工前因冻结而失去化学活性或施工后还未凝固就被冻结，所以应采用快凝型脱硫石膏粘结砂浆。
5.4.6  为保证脱硫石膏粘结砂浆的粘结性能，在冬季施工中，应根据施工现场的实际情况，对原材料、施工设备及运输、储存等过程采取相应的保温防护措施。
5.4.7  对墙体进行保温覆盖是为了对内隔墙进行保温，保证脱硫石膏粘结砂浆由足够的养护温度，确保脱硫石膏粘结砂浆的施工质量。
6  脱硫石膏抹灰砂浆施工与质量验收

6.1  一般规定

6.1.1  本条规定了脱硫石膏抹灰砂浆的应用范围。 

6.1.2  脱硫石膏抹灰砂浆是一种石膏基干混砂浆，其用水量应符合产品说明书的要求，用水量过多，稠度过大，使施工后的抹灰层容易开裂。
6.1.3  本条规定了脱硫石膏抹灰砂浆抹灰层的构造层次。
1  本条规定脱硫石膏抹灰砂浆墙面抹灰的构造层次。

2  本条规定了脱硫石膏抹灰砂浆顶棚抹灰的构造层次。顶棚抹灰利用密度较小的轻质底层抹灰砂浆有利于减轻抹灰层自重，保证抹灰层的粘结牢固；顶棚抹灰的构造层次根据顶棚基层表面的平整度来决定，当顶棚基层表面较平整时，则可以省略轻质底层抹灰砂浆找平层，而直接的抹脱硫石膏面层抹灰砂浆。
3  脱硫石膏底层抹灰砂浆和脱硫石膏轻质底层抹灰砂浆中细集料的颗粒较粗，所以当抹灰层厚度不大于5mm时，可直接的采用集料较细的脱硫石膏面层抹灰砂浆。抹灰层总厚度太厚会在干燥后引起裂缝、开裂或脱落，所以当总厚度超过35mm后，应采取增设金属网或粘贴耐碱玻纤网格布等加强措施。
6.1.4  本条为脱硫石膏抹灰砂浆施工过程中的技术准备和质量保证措施。为了保证抹灰施工的质量，小面积、技术简单的抹灰施工可编制作业指导书，大面积、技术难度大的抹灰施工或采用机喷施工的工程应编制施工方案。
6.1.5  制作样板或样板间以及留样的目的是在施工前，在现场环境下检验脱硫石膏抹灰砂浆的产品质量及施工人员的操作工艺，明确责任界面，同时，方便日后出现问题时查找原因和划分责任。
6.1.6  石膏基胶凝材料与水泥相混，遇水后会迅速的发生反应，影响石膏基胶凝材料的凝结时间和后期的性能，所以脱硫石膏抹灰砂浆不得与水泥砂浆混合使用。
6.1.7  本条为施工中每道新工序开始前必须经过的程序。
6.2  施工准备

6.2.1  抹灰前所有的预埋件、预先安装的门窗框及各种管道等应进行验收，并合格方可，避免抹灰施工后重新的返工。密集管道的地方如果先安装再抹灰时，容易在抹灰后产生开裂或空隙，所以宜在脱硫石膏抹灰砂浆抹灰完毕，强度达到设计要求后才进行安装。
6.2.2  不同材质基体相接处，由于材质的吸水和收缩不一致，容易导致在界面接缝处的抹灰层开裂，门窗过梁处也是同样的道理，因此应采取防止开裂的加强措施，如可采取在接缝处基体表面钉金属网或钢板，也可在接缝处抹灰层靠近基层的中下部铺设耐碱玻纤网格布等措施。
6.2.3  本条规定了脱硫石膏抹灰砂浆在进行阳角部位细部抹灰施工前的准备要求。墙面、柱面和门窗洞口的阳角部位是容易碰撞、破坏的部位，而脱硫石膏抹灰砂浆的强度较低，耐水性较差，所以应采用高强度的水泥砂浆做加强措施；普通人室内正常活动的高度一般的在2m以下，所以护角的高度应不低于2m。
6.2.4  脱硫石膏抹灰砂浆抹灰施工前，对已安装好的门、窗，电线盒，配电箱等进行覆盖防护，防止抹灰施工中掉落的浆料污染了已安装好的设施。
6.2.5  本条规定了脱硫石膏抹灰砂浆抹灰施工前基层处理的要求：
1  脱硫石膏抹灰砂浆抹灰施工前，对基层进行认证的清理，是保证抹灰施工质量的前提，是防止抹灰层裂缝、起皮、脱落的关键工序。
2  基层的孔洞、凹陷部分等处的填平处理如果与抹灰施工同时进行，会因这些部位的抹灰相对过厚，而容易产生裂缝。而用非同类性能的材料处理，因材料材质的收缩性能不一样，在抹灰施工后同样的容易引起抹灰层的开裂。
3  基层进行洒水润湿或界面剂处理的目的是为了避免脱硫石膏抹灰砂浆抹灰施工中，抹灰层中的水分被基层吸收过快，影响抹灰砂浆的施工操作性能以及固化后的性能。
6.2.6、6.2.7  规定了抹灰前的吊垂直、套方、找规矩、做灰饼及冲筋等的要求。吊垂直、套方、找规矩、做灰饼及冲筋是抹灰施工前的基本准备步骤。冲筋可将大面积的抹灰区域划分成较小的区域，既能减少因抹灰面积过大易产生裂缝的缺陷，同时又有利于抹灰层的厚度控制，可保证抹灰层表面的平整度。
6.3  手工施工

6.3.1  本条规定了脱硫石膏抹灰砂浆的搅拌要求。脱硫石膏抹灰砂浆搅拌完后应均匀、无块状颗粒，砂浆中的增稠剂、保水剂等应完全的熟化。
6.3.2  施工中料浆稠度变化后再加水搅拌使用，会使施工完毕后的抹灰层易产生开裂。
6.3.3  本条规定了脱硫石膏抹灰砂浆进行墙面、顶棚手工抹灰时的要求：
1  脱硫石膏抹灰砂浆的单次抹灰不应过厚，过厚的话容易使抹灰层产生开裂，所以当抹灰层厚度大于8mm时，应分层施工。
2  底层的找平、压实，是为了保证底层抹灰砂浆能够与基层粘结牢固，同时表面平整，便于面层脱硫石膏砂浆的抹灰施工。
3  本条规定了脱硫石膏面层抹灰砂浆的抹灰施工控制要求。面层砂浆的表面压光时间应控制适宜，过早的压光会使表面产生压痕，过迟的压光会使压光效果不佳。
4  本条规定了脱硫石膏抹灰砂浆顶棚抹灰施工的要求。顶棚一般为现浇混凝土或预制混凝土构件，表面平整度较好，所以抹灰施工时，适当的赶压即可产生良好的粘结效果，如果过度的赶压则可能破坏抹灰层同顶棚基层的粘结，使抹灰层产生空鼓或脱落。
5  脱硫石膏抹灰砂浆凝结时间较短，刮、搓下的浆料很多已初凝，而落地的浆料则受到的污染，利用已初凝或已受污染的砂浆抹灰，会使抹灰层间的粘结性能减弱，影响抹灰层的质量，所以均不得回收使用。
6.3.6  因脱硫石膏抹灰砂浆的凝结时间较短，所以为防止作业完毕后的砂浆在工具上凝固、硬化，难以清洗以及对下批抹灰砂浆产生促凝，所以应及时的清洗作业工具。
6.3.7  本条规定了脱硫石膏抹灰砂浆的养护要求。脱硫石膏抹灰砂浆中的石膏基胶凝材料是气硬性胶凝材料，所以需要通风、干燥养护。
6.4  机喷施工

6.4.1  机喷施工设备应根据工程的实际情况进行选用，各抹灰工程的工程量大小、施工进度、工期和设计要求等均不相同，所以应根据工程的实际情况合理的选定设备。
6.4.2  机喷抹灰施工工艺非常的复杂，需要注意和控制的要点很多，所以要求施工操作人员应接受过专业的培训方能操作。
6.4.3  机喷抹灰施工砂浆的工作性能较手工施工的要求严格，机喷砂浆的稠度应略大于手工抹灰施工的要求，凝结时间的控制也同手工抹灰施工的有所不同，所以其加水量应严格的按产品说明书的要求进行。
6.4.4  本条规定了脱硫石膏抹灰砂浆机械喷涂抹灰施工的要求：
1  安全装置对保护人身及设备的安全至关重要，管道及接头的密封性影响着机械的喷涂施工性能，所应重视对相关设备的施工前检查。试运转时，部分设备在空转状态下可能需要加水，对于该种设备应先加水后运转，以免损坏设备。

2  本条规定了脱硫石膏抹灰砂浆机喷施工前润滑管道的要求。润滑管道是保证顺利泵送、喷涂，减少堵管的关键措施；脱硫石膏抹灰砂浆与水泥基材料相混合会影响石膏抹灰砂浆的凝结性能，促使脱硫石膏抹灰砂浆快凝，堵塞输送管道。
3  本条规定了脱硫石膏抹灰砂浆机械喷涂施工时厚度的要求。通常脱硫石膏抹灰砂浆的机喷施工最小厚度为8mm，小于8mm的喷涂施工厚度难以控制、质量不稳定、效费比不高。
4、5  规定了脱硫石膏抹灰砂浆喷涂施工时的具体要求。人工持枪施工时，为了便于移动喷枪，所以宜采用“S”型喷涂路线；采用机械辅助装置喷涂施工时，为便于机械装置的上下升降喷涂作业，所以宜采用“几”字形喷涂路线。
6  找平施工时，找平的工具可以是h形尺或2m铝刮板；
7  本条规定了脱硫石膏抹灰砂浆机喷施工时表面压光的要求，表面压光时间应适宜，不应过早或过迟。
8  脱硫石膏抹灰砂浆凝结时间较短，刮、搓下的浆料很多已初凝，而落地的浆料则容易受到污染，所以均不的回收使用。
6.4.5  对粘附的料浆进行及时的清理，对成品进行必要的保护，是保持抹灰层表面美观、保证施工质量的必要措施。
6.4.6  因脱硫石膏抹灰砂浆中的石膏基胶凝材料易凝固，脱硫石膏抹灰砂浆凝结时间较短，为防止中断施工或施工结束后砂浆在设备中凝固，难以清洗，所以做出本条规定。
6.4.7  本条规定了机喷施工后抹灰层的养护要求。
6.5  冬季施工

6.5.1  本条规定了脱硫石膏抹灰砂浆冬季施工的条件。
6.5.2 《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104中建筑装饰装修工程一般规定对室内的抹灰施工做了一些要求，如：室内抹灰前，应提前做好屋面防水层、保温层及室内封闭保温；室内的装修施工科采用建筑物正式热源、临时性管道或火炉、电气取暖。这些同样的适用于脱硫石膏抹灰砂浆的冬季施工要求。
6.5.3  脱硫石膏抹灰砂浆冬季施工中，为保证砂浆的施工性能及养护温度，应采取保温措施，如封闭门、窗洞口、室内加热等来维持环境温度在5℃以上，但室内加热等措施的热源应与抹灰层保持一定的距离，避免抹灰层被直接的烘烤而导致失水过快后产生开裂。
6.5.4  为保证脱硫石膏抹灰砂浆的冬季施工质量，应对抹灰施工的全过程进行保温控制，包括脱硫石膏抹灰砂浆的搅拌、运输过程以及施工作业工具、机具等。
6.5.5  在冻结的基层上进行抹灰施工，会影响基层同抹灰层间的粘结性能。脱硫石膏抹灰砂浆在终凝前受冻，会影响抹灰层硬化后的力学性能。
7  脱硫石膏地面砂浆施工与质量验收

7.1  一般规定

7.1.1  本条规定了脱硫石膏地面砂浆的应用范围。

7.1.2  自流平脱硫石膏砂浆因依靠自身重力或稍加辅助性摊铺即可流动找平的材料，找平层的厚度相对较薄，所以其应用的过程中，找平的面积不宜太小，面积太小的话会影响找平面的平整度及与基层的粘结强度，所以宜适用于整体的找平。
7.1.3  本条规定了找平层与下一层结合的要求及找平层自身的质量要求。
7.1.4  本条规定了找平楼层地面的基层的要求。对混凝土及砂浆强度最小限值符合现行国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037的要求。
7.1.5  本条规定了使用脱硫石膏地面砂浆找平的面层材料种类。脱硫石膏地面砂浆不适用于树脂类整体面层的找平，不适用于不发火花面层、防渗油面层、防腐蚀面层、防静电面层等特殊地面的找平。
7.1.7  本条规定了用脱硫石膏地面砂浆找平的楼层地面的构造层次要求。
1～3  脱硫石膏地面砂浆找平的楼层地面构造中，界面剂层的目的是为增加找平层同其他层间的粘结性能、隔离层次间的水分的渗透，防止水泥砂浆或混凝土面层、水泥砂浆结合层同脱硫石膏砂浆找平层间发生钙矾石反应，从而造成层间结合破坏。
4  自流平脱硫石膏砂浆中含有一定量的细集料，所以对其找平层的最小厚度进行了限制。用自流平脱硫石膏砂浆找平的工程，其基层的坡度不宜过大，过大的坡度在摊铺后会导致自流平脱硫石膏砂浆的聚集，难以达到找平效果。
7.1.8  自流平脱硫石膏砂浆找平施工工艺要求较高，为保证施工质量，施工单位应以施工方案的形式对施工工艺、方法、细节等予以落实，并对施工人员进行技术交底。
7.1.9  本条规定了脱硫石膏地面砂浆的搅拌要求。
1  为保证找平层的施工质量，脱硫石膏地面砂浆的用水量范围应严格的按照产品说明书的要求进行。

2  此搅拌程序是为了保证掺入脱硫石膏砂浆中的外加剂，如纤维素醚、胶粉等充分的熟化，搅拌完后均匀、无块状颗粒。

7.1.10  脱硫石膏地面砂浆与水泥基胶凝材料混用会影响脱硫石膏地面砂浆的操作性能及硬化后的物理性能。自流平脱硫石膏砂浆的组分配比要求较严格，不同品种、不同规格的自流平材料的性能差异很大，所使用的环境及功能也有所区别，混用会影响自流平脱硫石膏砂浆的性能。

7.2  施工准备

7.2.1  自流平脱硫石膏砂浆基层处理前封闭现场是为了保证处理后的基层保持洁净、排除施工过程中的干扰，同时，室内通风容易造成自流平层的开裂。

7.2.2  本条规定了施工前基层处理的要求：
1、2  基层表面不整洁将会影响脱硫石膏地面砂浆找平层同基层的粘结性能；基层的孔洞、沟槽等会使找平层的局部过厚，在找平后易产生开裂。

3  基层空鼓、裂纹等缺陷的处理方法可按现行行业标准《自流平地面工程技术规程》JGJ/T 175中第5.2节的要求进行。
4  石膏基胶凝材料的耐水性相对较差，基层含水率过高，会影响脱硫石膏地面砂浆找平层同基层的粘结强度，影响找平层的施工质量，所以对基层的含水率进行了限制。

5  本条规定了自流平脱硫石膏砂浆找平施工基层的平整度要求及检查方法。
6  本条规定了涂刷界面剂的要求，局部积液使脱硫石膏地面砂浆找平层在硬化、干燥后容易产生空鼓、起砂等缺陷。

7.3  普通脱硫石膏地面砂浆的施工

7.3.2  本条规定了普通脱硫石膏地面砂浆找平施工时灰饼和标筋的要求。灰饼和标筋材料与找平层材料的配合比相同，目的是为了保证灰饼、标筋与找平层的膨、缩性能一致，防止硬化后开裂。
7.3.4  稠度变化后再加水搅拌使用会破会浆料的性能，使找平层容易开裂。
7.3.5  本条规定了普通脱硫石膏地面砂浆找平施工的要求：
1  本条规定了普通脱硫石膏地面砂浆找平施工时的摊铺顺序要求。摊铺时为了保证凹陷的地方能够摊铺密实，同时为了操作的便利，所以应由低到高、由内到外的顺序连续摊铺。
3  某些情况下为了增加脱硫石膏地面砂浆找平层同面层的粘结性能，需要对找平层的表面进行拉毛操作，拉毛时，应掌握好拉毛操作的控制时间。
5  石膏基胶凝材料水化硬化后具有一定的微膨胀性，礼堂、门厅等大面积找平施工场所，脱硫石膏地面砂浆找平层为了避免受石膏砂浆自身或环境温度的影响而产生的膨胀或收缩破坏，应根据材料的性能和施工的环境情况设置一定量的分格缝。同时，为了同基层的伸缩保持一致，在基层有伸缩缝的位置也应设置伸缩缝。
7.3.6  普通脱硫石膏地面砂浆的凝结时间相对较短，为防止作业完毕后的砂浆在工具上凝固、硬化，难以清洗，所以应及时的清洗作业工具。
7.3.7  本条规定了普通脱硫石膏地面砂浆的养护要求。
7.4  自流平脱硫石膏砂浆施工

7.4.1  自流平脱硫石膏砂浆的施工温度包括环境温度和基层温度，当温度低于5℃时会影响自流平脱硫石膏砂浆中一些助剂的性能，并最终影响到找平层的施工质量；而较高的温度则会容易使自流平找平层开裂；而自流平脱硫石膏砂浆中各种组分的性能在10℃～25℃时效果最好，所以规定施工的环境温度为5℃～35℃。环境的湿度太大时，会影响自流平脱硫石膏砂浆的施工性及硬化后的物理性能。

7.4.2  本条规定了自留平脱硫石膏砂浆找平施工时设置控制标高的要求。标高控制点可以用标高螺钉来设置。
7.4.3  石膏基胶凝材料的水化硬化时间较快，所以为了保证脱硫石膏地面砂浆搅拌后的均匀性，规定了粉料应一次加完搅拌。料浆搅拌不均匀，含有料团，会严重的影响自流平脱硫石膏砂浆的粘结性能，使硬化后的自流平层容易产生空鼓、起粉、开裂等。
7.4.4  自流平脱硫石膏砂浆的稠度和用水量有严格的要求，施工的过程中不应随意的加水或调整稠度。
7.4.5  本条规定了自流平脱硫石膏砂浆找平施工的要求。
1  自流平脱硫石膏砂浆的连续施工能够保证找平层厚度的一致性及接缝的良好。

2  料浆的倾倒每次都要倾倒在上一次料浆的上边，目的是为了保证两次倾倒料浆区域的连接，避免接头区产生空隙、空鼓等缺陷。

3  自流平脱硫石膏砂浆找平施工时，倾倒料浆后，料浆流动的厚度厚薄不一，所以需要使用专业的带齿刮板进行辅助摊铺流动。使用带齿刮板辅助摊铺流动时，应预先调整刮板齿到与设计摊铺厚度相对应的长度。 

4  采用自流平消泡滚筒的目的是辅助料浆的流动并减少摊铺过程中所产生的气泡及接茬。使用消泡滚筒时应注意调整滚筒的钉长与设计摊铺厚度的相适应。使用刮板及消泡滚筒进行辅助摊铺、消泡时，需穿钉鞋作业。
5  本条规定了礼堂、门厅等大面积场所进行自流平脱硫石膏砂浆找平施工时的要求。

7.4.7  自流平脱硫砂浆找平层的厚度较薄、流动性较大，所以施工工程中及施工完成后的养护阶段应关闭门窗、封闭现场，防止风吹使找平层表面起皱纹或裂缝。
7.5  冬季施工

7.5.1  本条规定了脱硫石膏地面砂浆冬季施工的条件。
7.5.2  自流平脱硫石膏砂浆中的助剂相对较多，冬季施工温度较低，会影响自流平脱硫石膏砂浆中一些助剂的溶解和成膜的性能，所以自流平脱硫石膏砂浆不宜进行冬季施工。
7.5.3、7.5.4  条文对界面剂及普通脱硫石膏地面砂浆冬季施工的环境温度进行了规定。为保证界面剂的施工及成膜性能良好，保证普通脱硫石膏地面砂浆的找平施工，所以对最低环境温度做了限制，普通脱硫石膏地面砂浆冬季施工及养护时，可采取热空气或带烟囱火炉等辅助加温措施，但加温的过程中应注意通风、排湿。
7.5.6  普通脱硫石膏地面砂浆冬季施工时，应提前做好基层的清理工作，清除基层的冰渣、雪花和风霜等。
7.5.7  普通脱硫石膏地面砂浆冬季施工覆盖保温养护过程中，应注意对找平层的保护，防止重物压载、碾压或磕碰。

DB










_1234567891.dwg

_1234567893.dwg

_1234567894.dwg

_1234567892.dwg

_1234567890.dwg

