福建省工程建设地方标准

DBJ

建设部备案号：

纤维水泥夹芯复合墙板应用技术规程

Technical Specification for Application of Sandwich composite panel with fiber cement As Partition Wall

（征 求 意 见 稿）

福建省住房和城乡建设厅 审定 发布

前   言

本规程是根据省建设厅闽建科[2013]8号文要求，为了在全省建筑工程中规范纤维水泥夹心复合墙板市场，提高纤维水泥夹心复合隔墙条板墙体工程质量，由福建省建筑科学研究院和福建鑫晟钢业有限公司会同有关单位修编而成。在修订过程中，编制组进行了大量调查研究，在全面分析纤维水泥夹心复合隔墙条板的性能及总结复合墙板的研究成果和墙体工程实践经验的基础上，广泛征求意见、反复讨论，最后经专家审查定稿。

本规程共分6章，主要技术内容包括：1 总则；2 术语；3 材料要求；4 建筑设计与构造要求；5 施工技术要求；6工程质量验收。

请各单位在执行本规程过程中，注意积累资料，认真总结经验，随时将有关意见和建议反馈给省建设厅科技处（地址：福州市北大路242号，邮编：350001)，以供今后修订时参考。

主编单位：福建省建筑科学研究院

福建鑫晟钢业有限公司

参加单位：厦门大学

福建省九龙建设集团有限公司

福建省桃城建设工程有限公司

福建省防水博士建筑工程有限公司

福建鑫晟新型建材有限责任公司

主要起草人：陈建良 徐超 王志彬 邱文彬

主审人员：

审定人员：

目  次

1 总则………………………………………………….……….…………………….... 1

2 术语…………………………………………….…………….……………………… 2

3 材料要求……………………………………….………….………………………… 3

3.1复合墙板分类与构造示意图…………….……….….…………………………. 3

3.2复合墙板外观尺寸与物理力学性能…………………………………………….4

3.2复合墙板原材料、配套材料质量要求………………………………………….6

4建筑设计与构造要求…………………………….…….…….……………………… 8

4.1 一般规定……………………………………….….……………………………. 8

4.2 设计要求……………………………………….….…….……………………….8

4.3 构造要求……………………………………….…...…………………………. 13

5 施工技术要求……………………………………………………….………………15

5.1 一般规定………………………………………………………………………. 15

5.2 施工准备………………………………………………………………………. 16

5.3 施工工艺………………………………………………………………………. 17

5.4 施工要点………………………………………………………………………. 17

5.5 门、窗框板安装………………………………………………………………. 18

5.6 管、线安装……………………………………………………………………. 18

5.7 接缝及墙面处理………………………………………………………………. 19

5.8 成品保护………………………………………………………………………. 19

6工程质量验收……………….. ……………………….……………………………..20

6.1 一般规定………...…………………………………………………………….. 20

6.2 主控项目………………………………………………………………………. 21

6.3 一般项目………………………………………………………………………. 21

本规程用此说明……………………………………………………………………… 23

条文说明……………………………………………………………………………… 24

1  总  则

1.0.1  为了在福建地区的工业与民用建筑物中推广和应用纤维水泥夹心复合隔墙条板，做到技术先进，安全实用，经济合理，确保工程质量特编制本规程。

1.0.2  本规程适用于福建省抗震设防烈度为7度及7度以下地区的工业与民用建筑工程中采用纤维水泥夹心复合墙板的轻质墙体作为非承重隔墙的设计、施工及验收。

1.0.3	纤维水泥夹心复合墙板隔墙的设计、施工及验收，除应遵守本规程的规定外，尚应符合国家、行业与福建省现行有关标准的规定。凡未注明日期的选用文件，其最新版本适用于本规程。

2  术 语

2.0.1  空心墙板 hollow cores panel

沿板材长度方向留有若干贯通孔洞的预制墙板。

2.0.2  实心墙板 solid panel

沿板材长度方向无孔洞的预制墙板。

2.0.3  纤维水泥夹芯复合墙板 composite sandwich panel with fiber cement

以无机矿质纤维或纤维素纤维等松散短纤维为增强材料，以硅酸盐水泥（或硅酸钙）等胶凝材料经高温高压饱和蒸汽中养护制成的薄板为面层，以水泥（硅酸钙、石膏）、聚苯颗粒、膨胀珍珠岩或轻质陶粒等轻集料混凝土、发泡混凝土、加气混凝土为芯材，两种或两种以上不同功能材料复合或由面板(浇注面层)与夹芯层材料复合制成的预制墙板（纤维水泥夹芯复合墙板在以下文中均简称复合墙板）。

2.0.4  复合墙板专用砂浆 Special mortar for composite sandwich panel

用于复合墙板拼接、防裂而专门配制的低收缩抗裂砂浆。

2.0.5  玻纤网格布 Fiber glass mesh

防止复合墙板拼缝开裂而使用的耐碱玻璃纤维网格布，简称玻纤网格布。

2.0.6  连接件Joints

用于连接复合墙板与墙体、柱、板的配件总称，包括：镀锌钢钉、钢板及钢板卡等。

3  材料要求

3.1复合墙板分类与构造示意图

3.1.1 复合墙板断面构造分类见表3.1.1-1，面层分类见表3.1.1-2，芯材分类见表3.1.1-3。

表3.1.1-1 复合墙板断面构造分类及代号

| 分类方法 | 名称 | 代号 |
| --- | --- | --- |
| 断面构造 | 空心复合墙板 | K |
|  | 实心复合墙板 | S |
|  | 配筋复合墙板 | R |

表3.1.1-2 复合墙板面层分类及代号

| 分类方法 | 名称 | 代号 |
| --- | --- | --- |
| 面层 | 维纶纤维增强水泥平板 | FW |
|  | 玻镁平板 | FS |
|  | 纤维增强低碱度水泥建筑平板 | FZ |
|  | 硅酸钙板 | FC |

表3.1.1-3 复合墙板芯材分类及代号

| 分类方法 | 名称 | 代号 |
| --- | --- | --- |
| 芯材 | 胶粉聚苯颗粒保温浆料 | IB |
|  | 胶钙聚苯颗粒保温浆料 | IS |
|  | 水泥膨胀珍珠岩 | IZ |
|  | 陶粒保温浆料 | IT |

##### 3.1.2 复合墙板按厚度划分型号，分为60型、90型、120型、150型，具体规格尺寸见表3.1.2。

表3.1.2 规格尺寸

| 长度(L) | 宽度（B） | 厚度（T） |
| --- | --- | --- |
| 2200～3000mm | 610mm | 60mm |
| 2200～3000mm | 610mm | 90mm |
| 2200～3000mm | 610mm | 120mm |
| 2200～3000mm | 610mm | 150mm |
| 注：其他规格尺寸可由供需双方协商确定。 |  |  |

3.1.3 图3.1.3为一种复合墙板的示意图。

图3.1.2 复合墙板外形和断面示意图

3.1.4 标记示例

板长为2440mm，宽为610mm，厚为90mm的胶粉聚苯颗粒硅酸钙面层实心配筋复合墙板，标记为：SR FC IB 2440×610×90 DBJ

3.2复合墙板外观尺寸与物理力学性能

##### 3.2.1 复合墙板外观质量应符合表3.2.1的规定。

- 表3.2.1 外观质量

| 序号 | 项目 | - 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 面层和夹芯层处裂缝 | 不允许 |
| 2 | 板的横向、纵向、侧向方向贯通裂缝 | 不允许 |
| 3 | 板面外露筋纤、飞边毛刺 | 不允许 |
| 4 | 板面裂缝，长度50~100mm，宽度0.5~1.0mm | ≤2处/板 |
| 5 | 缺棱掉角，宽度×长度10mm×25mm～20mm×30mm。 | ≤2处/板 |
| 注：序号4、5项中低于下限值的缺陷忽略不计，高于上限值的缺陷为不合格。 |  |  |

3.2.2 复合墙板尺寸允许偏差应符合表3.2.2的规定。

表3.2.2 尺寸允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差(mm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长度（L） | ±5 |
| 2 | 宽度(B) | ±2 |
| 3 | 厚度(T) | ±1 |
| 4 | 板面平整度 | ≤2 |
| 5 | 对角线差 | ≤6 |
| 6 | 侧向弯曲 | ≤L/1000 |

3.2.3 复合墙板不同含水率限值规定对应的使用地区和物理力学性能指标应符合表3.2.3-1和表3.2.3-2的规定。

表3.2.3-1 复合墙板不同含水率限值规定对应的使用地区

| 含水率% | ≤12 | ≤10 | ≤8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用地区 | Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ | Ⅱ | Ⅰ、Ⅵ、Ⅶ |
| 注：气候区划分级按GB 50178-1993中一级区划的Ⅰ～Ⅶ。 |  |  |  |

表3.2.3-2 物理力学性能指标

| 序号 | 项目 | 指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60型 | 90型 | 120型 | 150型 |
| 1 | 抗冲击性能（次） | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
| 2 | 抗弯破坏荷载（自重倍数） | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥1.5 |
| 3 | 抗压强度（MPa） | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 |
| 4 | 软化系数 | ≥0.80 | ≥0.80 | ≥0.80 | ≥0.80 |
| 5 | 面密度（㎏/㎡） | ≤55 | ≤85 | ≤110 | ≤150 |
| 6 | 含水率a（%） | ≤12/10/8 |  |  |  |
| 7 | 干燥收缩值（㎜/m） | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
| 8 | 单点吊挂力（N） | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
| 9 | 空气声计权隔声量（dB） （dB） | ≥35 | ≥40 | ≥45 | ≥50 |
| 10 | 耐火极限（h） | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
| 11 | 导热系数（W/m·K） | ≤0.25 |  |  |  |
| 注：a 含水率不同限值对应的使用地区见表3.2.3-1。 |  |  |  |  |  |

3.2.4 复合墙板放射性核素限量应符合表3.2.4的规定。

表3.2.4 复合墙板放射性核素限量

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| IRa（内照射指数） | ≤1.0 |
| Iγ（外照射指数） | ≤1.0 |

3.3复合墙板原材料、配套材料质量要求

##### 3.3.1用于复合墙板生产的原材料（如面板、胶凝材料、集料、增强材料、掺合料以及外加剂等）及填充用的水泥砂浆或细石混凝土以及所有的水泥、砂、石原材料的技术要求均应符合相应的国家或行业标准规范的规定，不得采用对人体有害及对环境有污染的材料。

3.3.2 复合墙板专用砂浆的质量要求应符合表3.3.2的规定。

表3.3.2 复合墙板专用砂浆的质量要求

| 项目 |  | 指标 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸胶粘强度（MPa） | 常温14d | ≥0.6 | JC/T547-2005 |
|  | 耐水14d | ≥0.4 |  |
| 压剪胶粘强度（MPa） | 常温14d | ≥1.5 | JC/T547-2005 |
|  | 耐水14d | ≥1.0 |  |
| 28d抗压强度（MPa） |  | ≥10.0 | GB/T17671-1999 |
| 28d抗折强度（MPa） |  | ≥3.0 |  |
| 初凝时间（h） |  | ≥1.5 | GB1346-2011 |

##### 3.3.3 用于板缝之间嵌缝的增强网采用耐碱纤维网格布，其性能指标应符合表3.3.3的规定。

表3.3.3 耐碱玻璃纤维网格布性能指标

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指标 | 参考标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位面积质量 | g/m2 | ≥160 | GB/T9914.3-2001 |
| 2 | 断裂强力（经、纬向） | N/50mm | ≥1500 | JG158-2004 |
| 3 | 耐碱断裂强力保留率（经、纬向） | % | ≥55 | JG158-2004 |
| 4 | 断裂应变 | % | ≤5 | JG158-2004 |
| 5 | 网孔中心距 | mm | 4×4 | JG158-2004 |

3.3.4 安装复合墙板配套的钢筋、钢钉、钢板卡等应符合国家现行有关标准的要求。钢板卡厚度不应小于1.5mm，应做防锈处理。

3.3.5 斜楔宜采用三角形的木楔，垫块可用水泥砂浆制成。

3.3.6 墙面抹灰装饰材料应与复合墙板材料相匹配，并符合设计和有关标准的规定。

4  建筑设计与构造要求

4.1 一般规定

4.1.1 复合墙板隔墙防火应符合《建筑设计防火规范》GB50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的有关规定。

4.1.2 复合墙板隔墙隔声设计应符合《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。

4.1.3 当有节能要求时，复合墙板隔墙导热系数指标应符合相关标准的规定。

4.1.4 复合墙板隔墙的设置应有利于管道、管线的安装和使用维护，当复合墙板隔墙内的管道可能产生冰冻和结露时，应进行防冻、防结露处理。

4.1.5 复合墙板隔墙与主体结构应有可靠的连接，连接应符合《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定。

4.1.6 复合墙板接缝处应有可靠的防开裂和渗漏的构造措施。

4.1.7 建筑设计中，宜使复合墙板隔墙长度符合610mm的模数，当必须采用＜610mm宽的窄幅复合墙板时，应将其置于靠墙柱一侧，不应放在门窗洞边。

4.1.8 复合墙板隔墙上可按照不同的固定方法吊挂重物，应在设计时考虑加固措施。

4.1.9 建筑物底层的复合墙板隔墙应有防潮、防虫措施。

4.1.10 复合墙板隔墙上的孔洞位置及尺寸应在设计时做出预留，不得随意开凿。

4.2 设计要求

4.2.1复合墙板隔墙根据构造形式可分为单层复合墙板隔墙和双层复合墙板隔墙。复合墙板隔墙厚度应满足建筑防火、隔声、隔热等功能要求。用作分室隔墙时，其厚度不宜小于90mm，用作分户隔墙时，其厚度不应小于120mm；当单层复合墙板隔墙不能满足建筑防火、隔声等功能要求时，应采用由60mm或90mm厚的复合墙板拼装成双层复合墙板隔墙。双层复合墙板前后应错缝，错缝间距应≥200mm，双层复合墙板间距宜为20～40mm。根据使用要求可采用空气隔声或填充吸声材料。60mm厚复合墙板不得单独做隔墙使用。

4.2.2 复合墙板宜采用统一规格，并与隔墙高度、长度相适宜。隔墙按下列几种情形设置：

1、一般要求隔墙高度限值按表4.2.2-1设置。

2、超过高度限值，在隔墙中部加一道通长水平梁，水平梁两端应与主体结构或构造柱有可靠连接。增设水平梁的隔墙高度限值按表4.2.2-2设置。当隔墙高超过表4.2.2-2的高度限值时，应在隔墙平面内设置框架结构，如采用现浇或预制构造柱、圈梁的支撑框架体系，也可采用轻型钢结构的梁柱体系，作为隔墙的支撑结构。该框架结构应经计算满足强度、刚度等要求。

3、当隔墙长度超过4.0m时，应设置构造柱，构造柱间距宜为3~4m。

表4.2.2-1 隔墙高度限值

| 复合墙板型号 | 60型 | 90型 | 120型 | 150型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔墙高度限值(m) | ≤3.0 | ≤3.6 | ≤4.2 | ≤4.5 |
| 注：60型只用于双层复合墙板隔墙。 |  |  |  |  |

表4.2.2-2   增设水平梁的隔墙高度限值

| 复合墙板型号 | 60型 | 90型 | 120型 | 150型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔墙高度限值(m) | ≤4.5 | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤7.0 |
| 注：60型只用于双层复合墙板隔墙。 |  |  |  |  |

4.2.3 复合墙板宜按隔墙长度方向竖向安装，当隔墙端部的空间不足以安装整块复合墙板时，应按尺寸要求补板，补板宽度不宜小于200mm。

4.2.4 选择复合墙板长度时，应考虑预留技术处理空间。复合墙板隔墙与楼面连接如需做防水、防潮处理，技术处理空间高度可适当增高。当复合墙板需要竖向接板时，相邻两块复合墙板接头位置应错开300mm以上。

4.2.5确定复合墙板隔墙上预留门、窗洞口位置及尺寸时，应选用与隔墙厚度相适应的门、窗框。采用空心复合墙板作门、窗框板时，距板边150mm不得有空心孔洞，可用细石混凝土灌实。工厂预制的门、窗框板靠门、窗框一侧应设置预埋件，以便和门、窗框固定。也可在现场切割制作门、窗框板，但所用复合墙板容重不得低于800kg/m3，可采用膨胀螺栓、射钉等与门、窗框固定。应根据门、窗洞口位置大小来确定固定位置和数量，每侧固定点不少于3处，同时应采取加强措施，加装门套，木门窗应加设贴脸。门、窗框板与门、窗框的接缝处应采取密封、隔声、防裂等措施。连接方式见图4.2.5-1~4.2.5-3。

图4.2.5-1 复合墙板与铝合金门窗框连接

图4.2.5-2 复合墙板与铁门窗框连接

图4.2.5-3 复合墙板与木门套连接

4.2.6 复合墙板隔墙上需要吊挂重物和设备时，不得单点固定，单点吊挂力设计值应不大于1000N，并在设计时考虑加固措施，两点的间距应大于350mm，且不宜设在板缝处。预埋件和锚固件均应做防腐或防锈处理，并避免预埋铁件外露。

4.2.7电气线路可做明线设计，布置于墙面，也可做暗线设计。当在复合墙板隔墙上横向开槽、开洞敷设电气暗线、暗管、开关盒时，选用隔墙的厚度应大于90mm，开孔不应大于100mm×100mm，深度不应大于墙厚的2/5，开槽长度不得大于隔墙长度的1/2。严禁在隔墙两侧同一部位开槽、开洞，其间距应错开200mm以上。单层复合墙板隔墙内不宜设计暗埋配电箱、控制柜，可采用明装方式或局部设计双层复合墙板隔墙，严禁穿透隔墙安装。配电箱、控制柜宜选用薄型箱体。

4.2.8 单层复合墙板隔墙不宜横向暗埋水管，可采用明装方式或采用双层复合墙板隔墙设计。当需暗埋布置水管时，选用隔墙的厚度应大于120mm，墙面开槽深度不应大于墙厚的2/5，开槽长度不得大于隔墙长度的1/2，并应尽快完成管线敷设和回填、补强、加固，做好防裂处理。

4.2.9 采用木或塑料踢脚板时，可用木螺钉固定；采用面砖等块材时，可直接粘贴。

4.2.10 复合墙板隔墙用于厨房、卫生间及有防潮、防水要求的环境时，应设计防潮防水的构造措施：凡附设水池、水箱、洗手盆等设施的隔墙，墙面应做防水处理，高度不宜低于1.8m，隔墙下端应做混凝土条形墙垫，高度不应小于120mm，并做防水处理。

4.2.11 在抗震设防区，复合墙板隔墙与顶板、结构梁、主体墙和柱的连接应采用镀锌钢板卡，采用焊接或使用膨胀螺栓、射钉的方式固定，缝隙用专用砂浆填实，钢板卡的设置、固定应符合以下要求：

1、复合墙板隔墙与顶板、结构梁的接缝处钢板卡间距不应大于600mm。

2、复合墙板隔墙与主体墙、柱的接缝处钢板卡可间断布置， 间距不应大于1米。

3、在既有建筑改造工程中，复合墙板隔墙与地面接触处，应间断布置抗震钢板卡，间距不应大于1.2米。

4、楼梯间隔墙和行人流量大的走廊隔墙应选用配筋复合墙板。

5、复合墙板之间及与主体结构间可局部加钢筋加强。

复合墙板隔墙安装立面图及钢板卡规格见图4.2.11-1~4.2.11-3。

图4.2.11-1 复合墙板隔墙安装立面图

图4.2.11-2 U型钢板卡

图4.2.11-3 L型钢板卡

4.3 构造要求

4.3.1 未到顶的复合墙板隔墙，应做压顶：上端埋设通长角钢圈梁，空心复合墙板顶端孔洞应局部灌实，每块板应埋设不少于一根钢筋与上部角钢连接；也可设计混凝土圈梁，混凝土圈梁应与板内预埋钢筋连接。同时，隔墙上端应间断设置栏杆与主体结构固定，所有外漏铁件应做防锈处理。与主体结构连接方式见图4.3.1。

图4.3.1 未到顶复合墙板隔墙与主体结连接定方式

4.3.2当门洞宽大于1.5m，窗洞宽大于1.8m时，应在门、窗框两侧增设钢柱或混凝土构造柱，并应采用配有钢筋的过梁板或采取其他加固措施。当门窗洞口边的墙垛宽度小于350mm时，过梁不应直接支承在墙垛上，而应支承在建筑主体结构上。

4.3.3复合墙板隔墙应根据其不同材质、不同构造、不同部位按下列规定采用相应的防裂措施：

1、应在板与板对接缝隙内填满、灌实专用砂浆，接缝处应粘接不小于100mm宽耐碱玻璃纤维网格布条或无纺布条防裂。

2、可采用全墙面粘贴耐碱玻璃纤维网格布、无纺布或挂钢丝网抹灰处理墙面。

3、沿隔墙长度方向，可在板与板之间间断设置伸缩缝，接缝处使用柔性粘结材料处理。

4、隔墙阴阳角处、开槽开孔处以及复合墙板与建筑主体结构连接处应做防裂处理，如加设塑胶、金属护角或局部粘贴防裂网布、挂钢丝网抹灰等。

5、可采用加设拉结筋加固及其他防裂措施。

4.3.4复合墙板隔墙墙面装修：墙面平整处理，一般采用刮腻子抹平墙面即可。根据不同建筑要求，可选用喷浆、油漆、涂料、墙布、瓷砖等饰面。

5  施工技术要求

5.1 一般规定

5.1.1 复合墙板隔墙安装前，施工单位应编制复合墙板隔墙分项工程专项施工方案。施工方案应包含下列内容：

1、编制隔墙排版图（立面、平面图），图中应标明复合墙板种类、规格尺寸，门、窗洞口的位置、尺寸，预埋件及钢板卡件位置、数量、规格种类等。

2、编制隔墙安装构造图，应包括复合墙板之间的构造做法，复合墙板与梁板、顶板、主体墙柱的构造做法，门、窗洞口处的构造做法，钢板卡件、预埋件做法，暗埋管线及吊挂重物的加固措施等。

3、编制复合墙板墙隔墙体具体施工方案，应包括施工安装人员、机械机具的组织调配，复合墙板产品的运输、贮存，辅助材料的制备；隔墙的安装工艺要求、安装顺序、工期进度要求、安装质量、安全措施要求；隔墙安装各工序的检查、验收及整改。

5.1.2 承接安装大型复合墙板隔墙工程，宜先做样板间，经有关方确认选用后，方可进场施工。

5.1.3 复合墙板隔墙安装前，施工单位应对安装人员进行培训，使其熟悉施工图及其相关的技术文件，应对安装班组操作人员进行技术交底。

5.1.4 施工单位应遵守国家有关环境保护的法规和标准，采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声等对周围环境造成的污染和危害。

5.1.5 施工现场环境温度不应低于5℃。如需在低于5℃环境下施工时，应采取冬季施工措施。

5.1.6 复合墙板隔墙安装时，应对各工序进行交接验收并保存验收记录，还应按施工程序组织对下列隐蔽工程的验收并保存验收记录：

1、隔墙中设备、管线的开槽、安装及水管试压，以及防火、隔声、保温隔热材料的设置。

2、墙体中预埋件、钢筋、膨胀螺栓、钢板卡、锚固件、吊挂件等的安装、固定及防腐处理。

3、墙体接缝密封、防裂处理及其他隐蔽项目。

5.1.7 施工单位应制定安全施工技术措施，施工中的劳动保护应执行国家相关标准的规定。工人搬运复合墙板应采用侧立方式，重量较大的复合墙板应使用轻型机具辅助施工安装。

5.2 施工准备

5.2.1 安装隔墙施工作业前，施工现场隔墙安装部位的结构应已验收合格。

5.2.2 复合墙板和配套材料进场时，应由专人验收，生产企业应提供产品合格证和检验报告。现场配制的嵌缝材料、粘结材料，耐碱纤维网格布以及开洞后填实补强的专用砂浆应提供检验报告。进场验收记录和复检报告应归入工程档案。

5.2.3 复合墙板、配套材料应避免雨淋，分别堆放在相应的安装区域、按不同种类、规格堆放。钢钉、钢板及钢板卡、预埋件应镀锌或做防锈处理。存放场地应平整，复合墙板下面应放置垫木，侧立堆放的复合墙板，板面与铅垂直夹角不应大于15°，堆长不超过4m，堆置两层，水平堆放的复合墙板，堆高不超过2m。

5.2.4 安装工具、机具应保证能正常使用，并与安装使用的材料分类管理。

5.2.5 复合墙板隔墙安装前，应清理基层，对需要处理的光滑地面进行凿毛处理，然后按安装排版图弹墨线，标出每块复合墙板的安装位置和门窗洞口位置。弹线应清晰，位置应准确，经检验无误，方可进行下道工序。

5.2.6 有防潮、防水要求的复合墙板隔墙应做好条形墙垫或防潮、防水等构造措施。

5.2.7 复合墙板安装前，宜对预埋件、吊挂件、连接件的数量、施工位置、固定方法等进行核查，并应符合复合墙板墙体设计技术文件的相关要求。

5.3 施工工艺

5.3.1 复合墙板施工流程图如下：

图5.3.1复合墙板施工流程图

5.4 施工要点

5.4.1 施工时应严格按排版图进行。应从主体结构墙、柱的一端开始依次顺序安装。门窗洞口应从洞口向两侧开始，门洞两侧宜用整块复合墙板。

5.4.2 清除复合墙板侧面企口处浮灰，在板的企口和地面基线内刮满专用砂浆。将板对准安装墨线，用撬棍在下端将板撬起用并木楔子顶紧，慢速轻放定位。

5.4.3 复合墙板之间的对接缝应揉挤压实。将复合墙板立起定位后，一侧用人力推挤，使粘结面密实（缝隙≤5mm为宜），以接口处挤出砂浆为准，可用宽幅小撬棍慢慢撬动，用橡皮锤或加垫木敲击微调，最后用腻子刀将挤出板面的专用砂浆刮平。若板下口缝隙宽大于30mm时，可用细石混凝土封口。

5.4.4 在安装过程中随时检查墙面的平整度和垂直度。

5.4.5 安装完毕经检查合格后，宜在24h左右用专用砂浆将板的底部填塞密实，3d后砂浆强度达到5MPa以上时撤出木楔。用同等强度的专用砂浆将木楔留下的空洞填实。取木楔时严禁硬砸乱打，防止隔板松动。

5.4.6 与主体结构顶板、结构梁、柱和墙的连接应按本规程第4.2.11条的规定安装钢板卡。钢板卡应定位准确、固定牢固。

5.4.7 双层复合墙板安装

1、按前述方法先安装一侧复合墙板，保证墙体外表面平整。

2、一侧复合墙板安装完毕7d后，按设计要求安装固定于墙内的管线并铺设好隔声材料。

3、按设计要求安装另一侧复合墙板，两层复合墙板隔墙的竖向接缝应错开200mm以上。

5.4.8 安全施工技术措施

1、复合墙板如采用塔式起重机运输，应设集装托板，复合墙板必须捆扎牢固，起吊时应符合构件安装的有关规定。抬运时应两人操作；

2、未嵌固稳定的墙体不得承受侧面的作用力；

3、竖立复合墙板时必须两人以上操作，防止下端滑移。

5.5 门、窗框板安装

5.5.1 应按排版图标出的门、窗洞口位置，先安装门、窗框板定位，然后从门、窗洞口向两侧安装复合墙板，检查预埋件位置、规格、牢固程度是否与设计相符。检查洞口的垂直度、平整度及对角线差是否在施工要求范围内。

5.5.2 预制门、窗框板中预埋有木砖或钢连接件，可与木制、钢制或塑钢门、窗框连接固定。门、窗框板也可在施工现场切割制作，使用膨胀螺栓、射钉与门、窗框固定。具体连接固定要求应按照本规程第4.2.5条的规定执行。

5.5.3 安装门头横板时，应在门角的接缝处采取加网防裂措施。门、窗框与洞口周边的连接缝应采用专用砂浆填实，并应采取防裂措施。

5.5.4 门、窗框的安装应在复合墙板隔墙安装完成7d后进行。

5.6 管、线安装

5.6.1 水电管、线安装、敷设应与复合墙板隔墙安装配合进行，应在隔墙安装完成7d后进行。

5.6.2 应先在隔墙上弹墨线定位，然后按弹出的墨线位置切割线槽和开关盒洞口。应使用专用切割工具（如角磨机）按设计规定的尺寸单面开槽切割。不得在墙体上任意开槽、开洞，具体开槽要求按本规程第4章相关规定执行。

5.6.3 切割线槽、开关盒洞口后，敷设管线、插座、开关盒时，应先做好定位，可用螺钉、卡件将管线、开关盒固定在墙板的实心部位上。电线盒、插座四周应采用专用砂浆填实、粘牢，使其表面与隔墙墙面齐平。空心墙板隔墙纵向布线可沿墙板的孔洞穿行。

5.7 接缝及墙面处理

5.7.1 接缝处理应在门、窗框及管线安装完毕7d后进行。

5.7.2 应清理所有与主体结构连接处接缝及板缝，补满破损孔隙，清洁墙面。

5.7.3 接缝处和墙面处防裂处理理按照本规程第4.3.3、4.3.4条规定执行。

5.7.4 对于有防潮、防渗漏要求的隔墙，应采用防水密封胶嵌缝，并按设计要求进行墙面防水处理。

5.8 成品保护

5.8.1 复合墙板隔墙施工中各专业工种应加强配合，做好工序交接，不得颠倒工序。

5.8.2 对刮完腻子的复合墙板隔墙不得再进行任何剔凿。

5.8.3 在安装施工过程中及工程验收前，复合墙板隔墙应采取防护措施，严禁施工机具碰撞。隔墙安装后7d内不得承受任何侧向作用力，施工梯架，工程用的物料等不得支撑、顶压或斜靠在墙体上。

5.8.4 在进行混凝土地面等施工时，应防止物料污染、损坏成品隔墙墙面。

6  工程质量验收

- 6.1 一般规定

6.1.1 复合墙板及主要配套材料应具有中文标识的合格证、出厂检验报告、型式检验报告。进场应进行复检，复检项目包括：

1、复合墙板抗压强度。同厂家、同品种、同规格每1500㎡为1个检验批。

2、专用砂浆拉伸胶粘强度。同厂家以不超过1500㎡复合墙板所需的专用砂浆为一个检验批。

6.1.2 复合墙板隔墙分项工程验收时应检查下列资料：

1、复合墙板隔墙施工图、设计说明及其他设计文件。

2、复合墙板及主要配套材料的合格证、检验报告及进场验收记录和复检报告。

3、隔墙分项工序施工记录、隐蔽工程验收记录。

4、施工过程中重大技术问题的处理文件、工作记录和工程变更记录。

5、其它须提供的资料。

6.1.3 复合墙板隔墙工程应对下列隐蔽工程进行验收

1、隔墙中设备、管线的开槽、安装及水管试压，以及防火、隔声、保温隔热材料的设置。

2、墙体中预埋件、钢筋、膨胀螺栓、钢板卡、锚固件、吊挂件等的安装、固定及防腐处理。

3、墙体接缝密封、防裂处理及其他隐蔽项目。

6.1.4 复合墙板隔墙的检验批应以同一规格的复合墙板隔墙工程每50间（大面积房间和走廊按30㎡为一间）划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批。

6.1.5 检验批质量验收合格，应符合下列规定：

1、检验批应按主控项目和一般项目验收；

2、主控项目应全部合格；

3、一般项目应合格；当采用计数检验时，至少有90%以上的检验点合格，且其余检验点不得有严重缺陷；

4、应具有完整的施工操作依据和质量检查记录。

6.1.6 检查数量：每个检验批至少抽查10%，但不得少于3间，不足3间时全数检查。

- 6.2 主控项目

6.2.1 复合墙板的品种、规格、性能、外观应符合设计要求。有隔声、保温、防火、防潮等特殊要求的工程，复合墙板应有满足相应性能等级的检测报告。

检验方法：观察；检查合格证、检验报告、进场验收记录和复检报告。

6.2.2 复合墙板隔墙所需预埋件、连接件的位置、规格、数量和连接方法应符合设计要求。

检验方法：观察；尺量检查；检查隐蔽工程验收记录。

6.2.3 复合墙板之间、复合墙板与建筑结构间结合应牢固、稳定，连接方法应符合设计要求。

- 检验方法：观察；手扳检查。

- 6.2.4 复合墙板隔墙安装所用接缝材料的品种及接缝方法应符合设计要求。

- 检验方法：观察；检查合格证、检验报告、验收记录、复检报告和施工记录。

- 6.3　一般项目

6.3.1 复合墙板安装允许偏差和检验方法应符合表6.3.1的规定。

表6.3.1 复合墙板安装允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差（mm） |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 直接饰面 | 刮腻饰面 |  |
| 1 | 轴线位置偏移 |  | 5 | 5 | 用经纬仪或尺量检查 |
| 2 | 墙面垂直度 |  | 2 | 4 | 用2m托线板检查 |
| 3 | 表面平整度 |  | 2 | 4 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 4 | 接缝高低差 |  | 0 | 1 | 用直尺和塞尺或手接触 |
| 5 | 阴阳角垂直 |  | 2 | 4 | 用2m托线板检查 |
| 6 | 阴阳角方正 |  | 4 | 4 | 用200mm方尺检查 |
| 7 | 门窗洞口 | 位置 | 5 |  | 尺量检查 |
|  |  | 宽度 | 5 |  |  |
|  |  | 高度 | +15、-5 |  |  |

检验方法：观察、尺量。

6.3.2 复合墙板墙体表面应平整，不得有起皮、掉角，不得露出嵌缝玻纤网格布、不得出现裂缝。

检验方法：观察、手摸检查。

6.3.3 复合墙板墙上的孔洞、槽、盒位置应正确，套割方正，边缘整齐。

检验方法：观察。

本规程用词说明

一、为便于执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

二、条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求或规定”。非必须按所指定的标准和规范执行的写法为：“可参照……执行”。

福建省工程建设地方标准

DBJ

建设部备案号：

纤维水泥夹芯复合墙板应用技术规程

Technical Specification for Application of Sandwich composite panel with fiber cement As Partition Wall

（征 求 意 见 稿）

条 文 说 明

福建省住房和城乡建设厅 审定 发布

目  次

1 总则………………………………………………….……….………..….…...….....26

3 材料要求……………………………………….………….……………….......……27

3.1复合墙板分类与构造示意图…………….……….….…………………………27

3.2复合墙板外观尺寸与物理力学性能……………………………………………27

3.2复合墙板原材料、配套材料质量要求…………………………………………27

4建筑设计与构造要求…………………………….…….…….………...……………28

4.1 一般规定……………………………………….….………………..…………. 28

4.2 设计要求……………………………………….….…….………………...……28

4.3 构造要求……………………………………….…...…………………………. 29

5 施工技术要求……………………………………………………….………………30

5.1 一般规定………………………………………………………………………. 30

5.2 施工准备………………………………………………………………………. 30

5.3 施工工艺………………………………………………………………………. 30

5.4 施工要点………………………………………………………………………. 30

5.5 门、窗框板安装………………………………………………………………. 31

5.6 管、线安装……………………………………………………………………. 31

5.7 接缝及墙面处理………………………………………………………………. 31

5.8 成品保护………………………………………………………………………. 31

6工程质量验收……………….. ……………………….……………………………..32

6.1 一般规定………...…………………………………………………………….. 32

6.2 主控项目………………………………………………………………….…….32

6.3 一般项目………………………………………………………………….…….32

1  总  则

1.0.1  近年来福建地区墙体材料革新的步伐加快，墙板的生产与应用日益增多。纤维水泥夹心复合墙板是一种性能较高、前景较好的轻质墙板，为了规范纤维水泥夹心复合墙板产品的技术要求，提高其应用技术水平，做到技术先进，安全实用，经济合理，确保工程质量特编制本应用技术规程。

1.0.2  本条指出本规程的适用范围。纤维水泥夹心复合墙板具有重量轻、防潮、保温、防火、隔声、施工简便、加工性能良好、墙身薄等诸多优点，其刚度、强度能满足抗震要求。因此，在工业和民用建筑的非承重隔墙应大力推广使用。

1.0.3  复合墙板隔墙安装工程在建筑施工中术语分项工程，应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210配套使用。工程验收时，除满足本规程各项规定外，亦应复合相关的国家现行标准规范的规定。

3  材料要求

3.1复合墙板分类与构造示意图

3.1.1 为方便设计人员选用，本条列举了隔墙工程中采用的复合墙板品种。

3.1.2 本条规定了复合墙板长度、宽度、厚度的主要规格尺寸。复合墙板的规格尺寸可由供需双方商定。

3.2复合墙板外观尺寸与物理力学性能

3.2.1~3.2.4 条规定了复合墙板外观质量、尺寸允许偏差、物理力学性能等方面的要求。目前复合墙板隔墙多采用榫接方式拼接，复合墙板两侧的凹凸面不得缺损。

3.3复合墙板原材料、配套材料质量要求

3.3.1墙体材料直接与人的生活、工作、活动环境相接触，直接影响人体健康和人的生存，活动空间的环境质量。本条文中“对人体有害及对环境有污染的材料”包含但不限于石棉及其制品、未经改性的菱苦土、氯氧镁水泥及制品、含有辐射污染的砂石材料和工业废渣等。

3.3.2 本条规定了对复合墙板专用砂浆的性能要求，该材料应满足和易性、粘结性、密封性、强度以及建筑功能（弹塑性、耐久性、防水性、抗裂性）等技术要求。

3.3.3 用于板缝之间嵌缝的增强网采用耐碱玻璃纤维网格布，本条规定了其性能要求。

3.2.6  墙面抹灰装饰材料应与复合墙板材料相适应，防止开裂。

4  建筑设计与构造要求

4.1  一般规定

4.1.1、4.1.2 规定了复合墙板隔墙防火及隔声应符合国家现行相关规范的有关规定。

4.1.3 本条规定了当有节能要求时，复合墙板导热系数应符合相关标准规定。

4.1.5 本条规定了复合墙板隔墙抗震要求应复合国家现行规范的有关规定。

4.1.6 当必须使用不足610mm的窄幅复合墙板时，宽度应大于200mm，且应置于墙柱处。

4.1.8由于复合墙板隔墙较薄，材料强度较低，当吊挂重物质量较大时，应在设计中考虑加固措施。

4.1.10 本条规定了复合墙板上孔洞位置及尺寸应在设计时预留，随意开凿会影响复合墙板隔墙性能。

4.2 设计要求

4.2.1由于复合墙板墙体的隔声、隔热等性能与墙厚及密度有关，为满足建筑的设计要求，用作分户隔墙时，其厚度不宜小于120mm，用作分室隔墙时，不宜小于90mm。60mm及以下厚度的复合墙板只能用于双层复合墙板隔墙。

4.2.2 复合墙板隔墙的限制高度是参考目前常用的复合墙板品种而定。本条规定了隔墙的高度限值和加设水平梁后的高度限值，当隔墙超过加设水平梁后的高度限值时，应在隔墙平面内设置框架结构。当隔墙超长时须根据要求设置构造柱。

4.2.3 本条规定了复合墙板安装中端部需要补板时，补板的最小宽度，补板宽度过窄，将会因板的刚度差造成破坏。

4.2.4 本条规定了选择复合墙板长度时，要考虑技术处理空间，相邻两块复合墙板接头位置应错开500mm。

4.2.5门窗洞口的尺寸及位置对复合墙板的受力破坏产生重要影响。门框板、窗框板、过梁板长期处于铰接状态下，反复承受疲劳性剪拉力，其破坏因素在设计时必须予以考虑。本条文规定了安装隔墙时，选用门、窗框板的要求，以及门、窗过梁板的安装、固定和防开裂的要求，并配有复合墙板与几种门窗框的连接图。

4.2.6 由于复合墙板承受吊挂力不仅与自身力学性能有关，而且与吊挂点位置有关，因此必须对吊点位置作出规定并采取必要的加固措施。

4.2.7 经对各地的工程实践调查表明，安装条板隔墙时，通常要求开槽深度不大于墙厚的2/5，开槽宽度则按所敷设管线的管径加30mm控制。敷设管线、开关盒后，要求尽快做好定位个固定，用专用砂浆、纤维网格布补强修复。为减轻电气管线施工队隔墙性能造成的影响，本条规定，隔墙厚度大于90mm。控制柜、配电箱安装完成后，与墙体接缝处重点补强修复。特别强调配电箱、设备控制柜不得穿透隔墙安装。

4.2.8用户为了墙壁美观和使用方便强烈要求暗埋安装水管，为推动和规范复合墙板应用，本条对需暗埋水管的隔墙工程提出具体规定和要求。

4.2.10 某些材质的复合墙板隔墙在潮湿环境下，会引起强度降低，部分还会出现起鼓、脱皮等问题。本条提出相关的处理措施和规定

4.2.11 本条对有抗震设防要求地区的复合墙板隔墙安装方法、抗震钢卡的设置和固定作了明确规定。

4.3 构造要求

4.3.1 本条规定了未到顶的隔墙的加固措施，并附有与主体结构连接图

4.3.2 本条规定了当门洞宽大于1.5米，窗洞宽大于1.8米时，应采取的加固措施，且门窗洞口两端墙垛小时350mm时，过梁要支承在建筑主体结构上。

4.3.3 为解决墙面开裂问题，指出对易开裂部位做重点防裂处理。

4.3.4 本条提出了隔墙墙面装修方法。

5  施工技术要求

5.1  一般规定

5.1.1 本条规定施工企业编制复合墙板隔墙分项工程施工方案，提交隔墙排版图等。

5.1.3 目前复合墙板隔墙施工企业工人流动较快，施工企业应对安装人员进行专业知识及安装技能培训。

5.1.4 要求安装企业实行文明施工、安全施工，并对复合墙板隔墙安装过程中产生的环保问题，提出了要求。

5.1.5 本条规定了施工现场的温度不应低于5℃，温度低于5℃时须采取冬季施工措施，保证施工质量。

5.1.6 本条规定了在安装过程中各工序均设专人验收并保存记录，特别是对隐蔽项目的验收提出了要求。

5.1.7 本条纹对施工企业现场安全施工和劳动保护提出要求。目前多为人工作业，工人劳动强度大，必须加强安全施工教育，制定相关防护措施。

5.2  施工准备

5.2.1 安装复合墙板隔墙前，施工企业应确认施工现场已具备安装的作业条件。

5.2.2 本条文对复合墙板和配套材料进场验收提出了要求，对现场配置的材料提出了质量要求。

5.2.3 本条规定了复合墙板及配套材料堆放区域和方法。

5.2.5 本条规定了施工前基层凿毛、弹墨线确定墙板位置以及防潮防水等准备工作。

5.2.6 本条规定了有防潮防水要求的隔墙应做好相应措施。

5.3 施工工艺

5.3.1 图5.3.1为复合墙板施工流程图。

5.4 施工要点

5.4.1 本条规定了墙板安装的顺序，应严格按排版图进行。

5.4.2~5.4.5 规定了复合墙板的安装方法，板企口处要清理浮灰，洒水润湿，板侧的砂浆刮满，保证安装后砂浆能填满板之间的空隙。

5.4.7 本条规定了双层复合墙板隔墙的安装方法。

5.4.8 本条规定了安全施工技术措施。

5.5 门、窗框板安装

5.5.1~5.5.4 门、窗框板必须安装牢固、可靠，门、窗框板与门、窗框的连接是隔墙安装的重要工序，本条规定了门、窗框板与门、窗框安装、固定、接缝处理方法以及门窗框的安装时间做了规定。

5.6 管、线安装

5.6.1~5.6.4 管线的敷设应与复合墙板隔墙安装配合进行，本条纹对管线安装、固定、开槽、修补均作出规定。开槽、开洞不许用专门的切割工具，不得随意敲砸。

5.7 接缝及墙面处理

5.7.1~5.7.4 复合墙板隔墙墙面易产生裂缝是普遍存在的问题，应在复合墙板生产、施工中都严格控制质量才能解决这个问题。

6  工程质量验收

- 6.1 一般规定

6.1.1 复合墙板及专用砂浆进场时应进行复检，本条规定了复检项目及检验批。

6.1.2 复合墙板隔墙工程质量验收时应对提交的技术文件和资料进行认真检查。

6.1.3 复合墙板隔墙工程的隐蔽工程施工质量验收是此分项工程质量验收的重要部分。

6.1.4~6.1.6 依据国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210中的相关内容规定了复合墙板隔墙检验批的划分方法、抽样方法、评定方法。

- 6.2 主控项目

6.2.1~6.2.4 规定了复合墙板隔墙分项工程验收时的主控项目及检验方法。

- 6.3 一般项目

6.3.1~6.3.3 规定了复合墙板隔墙分项工程验收时的一般项目及检验方法。